ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ
И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОРТОГОНАЛЬНО АРМИРОВАННЫХ ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ

Ташкинов А.А, Шавшуков В.Е.

Пермский государственный технический университет, г. Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ

Получены точные формулы для эффективных коэффициентов линейного теплового расширения (КЛТР) однонаправленных композитов с трансверсально-изотропными волокнами в трансверсально-изотропной матрице и новые приближенные формулы для КЛТР пространственных ортогонально армированных композитов.

Методам вычисления эффективных коэффициентов линейного теплового расширения (КЛТР) композитов по свойствам составляющих компонентов посвящена обширная литература [1-4]. Имеется множество инженерных формул, позволяющих вычислять КЛТР волокнистых композитов с различной степенью точности. Для КЛТР двухфазных композитов существует точное выражение, полученное многими авторами [2,4]

αij=αij+(αkl(1)−αkl(2))⋅PklmnSmnij−Smnij,				(1)

где αij - тензор эффективных коэффициентов линейного теплового расширения композита, αij(1) и αij(2) - тензоры коэффициентов линейного теплового расширения компонент, Smnij - тензор эффективных упругих податливостей композита, Smnij - тензор осредненных упругих податливостей, а Pklmn - тензор, определяемый уравнением

PklmnSmnpq(1)−Smnpq(2)=Iklpq,								(2)

где Smnpq(1) и Smnpq(2) - тензоры упругих податливостей компонент, а Iklpq=12δkpδlq−δkqδlp - единичный тензор четвертого ранга.

Формула (1) является точной. Она применима для любого двухфазного материала с произвольными однородными компонентами, изотропными и анизотропными. Этому условию удовлетворяет однонаправленный композит с прямолинейными и параллельными анизотропными волокнами и анизотропной матрицей. Практически важными примерами таких композитов являются однонаправленные углепластики и составные элементы пространственно армированных углерод-углеродных композитных материалов.

Целью настоящей работы является получение точных выражений для КЛТР однонаправленных композитов с трансверсально изотропными волокнами и приближенных формул для КЛТР пространственных ортогонально армированных композитов.

Применим уравнение (1) для вычисления эффективных КЛТР однонаправленного композита с трансверсально-изотропными волокнами в трансверсально-изотропной матрице для случая, когда оси упругой симметрии волокна и матрицы параллельны. Тензоры податливостей волокна и матрицы в декартовой системе координат, у которой ось X3 направлена вдоль оси волокна, имеют вид

Sijpq(m,f)=l(m,f)δijδpq+m(m,f)(δipδjq+δiqδjp)+n(m,f)δi3δj3δp3δq3+

+t(m,f)(δi3δj3δpq+δp3δq3δij)+						(3)

+u(m,f)(δj3δp3δiq+δi3δq3δjp+δj3δq3δip+δi3δp3δjq),

здесь индексы (m) и (f) означают соответственно матрицу и волокно, а материальные постоянные l(m,f),m(m,f),n(m,f),t(m,f),u(m,f) могут быть вычислены по известным техническим упругим постоянным волокна и матрицы [5].

Тензоры коэффициентов теплового расширения матрицы и волокна в той же системе координат имеют вид

αij(m,f)=α1(m,f)δij+(α3(m,f)−α1(m,f))δi3δj3.					(4)

Примем, что волокна в плоскости, перпендикулярной оси волокон, расположены случайно. Тогда тензоры Smnij и Smnij из (1) также имеют вид (3), а тензор αij вид (4).

Вычисления удобнее производить в матричных обозначениях тензоров. Тензоры второго ранга αij в этих обозначениях примут вид вектора-строки

αij(m)⇒α1(m)α1(m)α3(m)000tr, αij(f)⇒α1(f)α1(f)α3(f)000tr, αij(∗)⇒α1(∗)α1(∗)α3(∗)000tr,			(5)

где индекс "tr" означает транспонирование столбца в строку.

В силу специфического вида векторов (5) – наличия трех нулевых компонент – при перемножении в (1) у матриц S и P, которые имеют размер (6х6), будут использоваться только левые верхние миноры размером (3х3). Поэтому явно выпишем только эти части матриц. Матрица податливостей непрерывной фазы (матрицы композита) примет вид

Smnpq(m)⇒S11(m)S12(m)S13(m):S12(m)S11(m)S13(m):S13(m)S13(m)S33(m):::::=,	(6)

где ν12,ν13 - коэффициенты Пуассона (второй индекс указывает направление действующего напряжения, первый индекс - направление возникающей поперечной деформации), E1и E3 модули Юнга в направлениях осей X1 и X2, а двоеточиями обозначены нулевые и неиспользуемые компоненты. Вид остальных матриц податливостей аналогичен (6).

Подставляя Smnpq(m) из (6) и аналогичное выражение для Smnpq(f) в (2) и производя обращение матриц,  получим для вспомогательной матрицы Pklmn следующее выражение

Pklmn⇒P11P12P13:P12P11P13:P13P13P33:::::,								(7)

где

P11=121E(m)−1E3(f)S+11+ν(m)E(m)−1+ν12(f)E1(f),

P12=121E3(m)−1E3(f)S−11+ν12(m)E1(m)−1+ν12(f)E1(f)

P13=ν13(m)E3(m)−ν13(f)E3(f)S,       P33=1−ν12(m)E1(m)−1−ν12(f)E1(f)S

S=1E3(m)−1E3(f)⋅1−ν12(m)E1(m)−1−ν12(f)E1(f)−2ν13(m)E3(m)−ν13(f)E3(f)2.

Остальные компоненты матрицы Pklmn не используются в вычислениях и поэтому не выписаны.

Производя умножение в (1), получим следующие общие точные выражения для компонент тензора эффективных коэффициентов теплового расширения однонаправленного композита с трансверсально изотропными волокнами в трансверсально изотропной матрице с параллельными осями упругой симметрии

αij=α1δij+α3−α1δi3δj3

α1=α1+										(8)

+α1(m)−α1(f)⋅1E3(m)−1E3(f)+α3(m)−α3(f)⋅ν13(m)E3(m)−ν13(f)E3(f)⋅1−ν12E1−1−ν12E1S+

+2α1(m)−α1(f)⋅ν13(m)E3(m)−ν13(f)E3(f)+α3(m)−α3(f)⋅1−ν12(m)E1(m)−1−ν12(f)E1(f)⋅−ν13E3+ν13E3S

α3=α3+

+α1(m)−α1(f)⋅1E3(m)−1E3(f)+α3(m)−α3(f)⋅ν13(m)E3(m)−ν13(f)E3(f)⋅2−ν13E3+ν13E3S+

+2α1(m)−α1(f)⋅ν(m)E3(m)−ν13(f)E3(f)+α3(m)−α3(f)⋅1−ν12(m)E1(m)−1−ν12(f)E1(f)⋅1E3−1E3S,

а S определено в (7).

Если волокно и матрица изотропные, E1(f)=E3(f)≡E(f), ν12(f)=ν13(f)≡ν(f) и E1(m)=E3(m)≡E(m), ν12(m)=ν13(m)≡ν(m), то (8) переходит в хорошо известные соотношения [1,3] для коэффициентов теплового расширения однонаправленного композита с изотропными волокнами в изотропной матрице

α1=α+α(m)−α(f)1K(m)−1K(f)⋅31−ν12−ν13E1−1K

α3=α+α(m)−α(f)1K(m)−1K(f)⋅31−2ν13E3−1K.					(9)

Из (8) можно получить различные приближенные формулы для инженерных расчетов. Например, по аналогии с методом осреднения жесткостей в теории пространственного армирования [6], можно пренебречь эффектами, связанными с различием коэффициентов Пуассона компонентов. В этом случае точные формулы (8), в которых полагаем ν12(m)=ν13(m)=ν12(f)=ν13(f)=ν12(∗)=ν13(∗), переходят в

α1=α1+α1(m)−α1(f)1E1−1E11E1(m)−1E1(f)

α3=α3+α3(m)−α3(f)1E3−1E31E3(m)−1E3(f),						(10)

Заметим, что эти формулы также получатся, если в (8) просто положить все ν равными нулю.

В рассмотренном приближении эффективные КЛТР в каком-либо направлении зависят только от свойств компонентов в том же направлении.

Численные расчеты для углеродных волокон показывают, что формулы (8) и (10) дают для α3 различие всего  0,05%. Таким образом формула (10) является очень хорошим инженерным приближением для α3. Для поперечного эффективного коэффициента α1 расхождение составляет 10-15%.

Дальнейшее упрощение формул (10) возможно, если применить простые формулы для E1 и E3.  Применяя для E1 и E3 правило смесей

E3=υmE3(m)+υfE3(f),   E1=E1(m)E1(f)υmE1(f)+υfE1(m)

получим

α3=α3E3E3,   α1=α1								(11)

Формула (11) для продольного коэффициента α3 все еще достаточно точна, расхождение с точной формулой (8) для углеродных волокон в пироуглеродной матрице составляет около 1%. Формула (11) для поперечного коэффициента α1 слишком не точна, т.к. вообще не учитывает упругого взаимодействия волокна и матрицы, погрешность в случае углеродного волокна в пироуглеродной матрице по сравнению с (8) около 20%.

Обратимся к вычислению КЛТР однонаправленного композита с трансверсально-изотропными волокнами и матрицей в случае, когда оси упругой симметрии волокна и матрицы взаимно перпендикулярны. Пусть в системе координат композита (глобальной системе) волокна параллельны оси X3, а ось упругой симметрии матрицы параллельна оси X2 глобальной системы координат. В такой глобальной системе координат матрицы податливостей волокна Smn(f) и матрицы Smn(m) (связующего) будут обладать разной симметрией, а их разность Smn(m)-Smn(f) будет иметь в общем случае ортотропную симметрию, и вычисление тензора Pijkl в (2) весьма затруднительно для данного случая. Поэтому с самого начала будем искать приближенные формулы.

Применим следующий искусственный прием. Заменим исходную матрицу-связующее, не обладающую в глобальной системе координат трансверсальной симметрией, некоторой другой матрицей, обладающей трансверсальной симметрией в глобальной системе координат и при этом такой, что модуль Юнга и КЛТР матрицы вдоль волокна те же (это E1(m) и α1(m) в системе координат матрицы, в которой матрица трансверсально симметрична), α3 такого композита то же, что у исходного композита, а модуль Юнга и КЛТР матрицы в перпендикулярном волокну направлении, а также все коэффициенты Пуассона - некоторые новые неизвестные величины. Теоретическая возможность подбора такой матрицы (даже множества матриц) представляется очевидной, так как с математической точки зрения дело сводится к нахождению нескольких неизвестных переменных в одном  алгебраическом уравнении - выражении (2) для α3.

Если теперь пренебречь различием коэффициентов Пуассона, то для α3 получим формулу типа (10), в которую не будут входить вышеупомянутые неизвестные поперечные свойства новой модифицированной матрицы. Таким образом, получаем следующие приближенные формулы для эффективного КЛТР однонаправленного композита с трансверсально-изотропным волокном и трансверсально-изотропной матрицей в направлении вдоль волокна для случая взаимной перпендикулярности осей упругой симметрии

α3=υmα1(m)+υfα3(f)+α1(m)−α3(f)1E3−υmE1(m)+υfE3(f)1E1(m)−1E3(f).			(12)

Здесь тензорные индексы относятся к системам координат, в которых исходные волокно и матрица обладают трансверсальной симметрией, например, E1(m) - модуль Юнга матрицы в плоскости изотропии и т.д.

Можно ожидать, по аналогии с (10), что точность формул (12) не ниже одного или нескольких процентов.

Перейдем к вычислению КЛТР ортогонально армированных композитов. Для этого в соответствии с методологией работы [6] разобьем композит на двумерно армированные слои, как показано на рис.1.

Рис.1. Разбиение композита на слои.

Группы волокон одного направления вместе с окружающей их матрицей образуют однонаправленные расчетные элементы. Предполагается, что вся матрица композита распределяется между расчетными элементами пропорционально долям армирования по направлениям.

На рис.1 показано разбиение композита на слои плоскостями, перпендикулярными оси X3. Каждый слой рассматривается как состоящий из однонаправленных расчетных элементов направления X3 (играющих роль модифицированных волокон),  погруженных в расчетные элементы направления X1 или X2 (играющих роль модифицированной матрицы). Свойства всех расчетных элементов одинаковы, различна только объемная доля расчетных элементов в композите. Описанные модифицированные матрицы являются в общем случае ортотропными. Однако, свойства модифицированной матрицы в направлениях, перпендикулярных содержащимся в них волокнам, близки. Поэтому такие модифицированные матрицы можно рассматривать приближенно как трансверсально-изотропные.

КЛТР однонаправленного расчетного элемента αij(р.э.), например в направлении X3 вычисляем по точным формулам (8). КЛТР слоев А и Б вычислим по приближенным формулам (12), в которых вместо свойств матрицы нужно использовать только что вычисленные свойства однонаправленного расчетного элемента. При этом КЛТР слоев окажутся одинаковыми, так что их можно формально объединить в один слой с суммарной долей модифицированной матрицы.

Таким образом, КЛТР композита вдоль направления X3 будет определяться выражением

α3=υm(3)α1(р.э.)+υf(3)α3(р.э.)+α1(р.э.)−α3(р.э.)1E3−υm(3)E1(р.э.)+υf(3)E3(р.э.)1E1(р.э.)−1E3(р.э.),	(13)

Индекс (3) у объемных долей υm(3) и υf(3) означает, что они относятся к случаю вычисления КЛТР вдоль оси X3. Под объемными долями волокна и матрицы подразумеваются объемные доли модифицированных волокна и матрицы.

Аналогично, КЛТР композита в направлении осей X1 и X2 будут определяться выражением

α1=α2=υm(1)α1(р.э.)+υf(1)α3(р.э.)+α1(р.э.)−α3(р.э.)1E1−υm(1)E1(р.э.)+υf(1)E3(р.э.)1E1(р.э.)−1E3(р.э.),	(14)

В качестве иллюстрации применим изложенную методику для анализа теплового расширения ортогонально армированного углерод-углеродного композита (УУКМ) с коэффициентами армирования по осям соответственно 2:2:3, изготовленного из среднемодульных углеродных волокон на основе полиакрилнитрильных (ПАН) волокон и пироуглеродной матрицы.

Суммарная объемная доля волокна в композите принята равной 45%, общая пористость материала 17,6%. Эти значения являются типичными для промышленных УУКМ.

Свойства среднемодульных углеродных волокон на основе ПАН-волокна взяты из литературных источников [7,8] и технических условий (ТУ) производителей волокон. Свойства пироуглеродной матрицы не могут быть измерены непосредственно в эксперименте, поскольку эта матрица не существует вне композита [9]. В [10,11] модули упругости и КЛТР пироуглеродной матрицы при указанной пористости вычислены на основе модели поликристалла. Сводная исходная информация по свойствам компонентов приведена в таблице 1.

Таблица 1.

|  | α1⋅1061/K | α3⋅1061/K | E1 ГПа | E3 ГПа | G13 ГПа | ν13 | ν12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеродное волокно | 10 | -1 | 14 | 224 | 14 | 0,23 | 0,16 |
| Пироуглерод. матрица | 2,09 | 2,09 | 10,99 | 10,99 | 4,292 | 0,28 | 0,28 |

Согласно предлагаемой методике свойства всех трех расчетных элементов структуры композита, соответствующих трем направлениям армирования, оказываются одинаковыми. Различаются только объемные доли этих элементов в композите. Эффективные модули упругости вычислены по методике, изложенной в монографии [9]. Результаты расчета эффективных свойств расчетных элементов приведены в таблице 2.

Таблица 2.

|  | α1(р.э.)⋅1061/K | α3(р.э.)⋅1061/K | E1(р.э.) ГПа | E3(р.э.)ГПа | G13(р.э.)ГПа | ν13(р.э.) | ν12(р.э.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однонаправлен-ный композит (расчетный элемент) | 7,67 | -0,825 | 12,18 | 106,8 | - | 0,25 | 0,21 |

При расчете КЛТР композита вдоль направления X3 объемные доли будут равны υm(3)=2+22+2+3=47,   υf(3)=32+2+3=37, а. при расчете КЛТР вдоль направлений X1 и X2 равны υm(1)=3+22+2+3=57, υf(1)=22+2+3=27. В таблице 3 приведены результаты расчета свойств композита в направлениях армирования.

Таблица 3.

|  | α1⋅1061/K | α2⋅1061/K | α3⋅1061/K | E1 ГПа | E2 ГПа | E3 ГПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УУКМ структуры 2:2:3 | 1,23 | 1,23 | 0,39 | 40,22 | 40,22 | 53,53 |

Полученные значения эффективных КЛТР хорошо согласуются с результатами, получаемыми из решения краевой задачи на ячейке периодичности композита методом граничных элементов [9], и экспериментом.

Таким образом, получены точные выражения для эффективных КЛТР однонаправленных композитов с трансверсально изотропными волокнами и новые приближенные формулы для КЛТР пространственных ортогонально армированных композитов.

ЛИТЕРАТУРА

- Кристенсен Р. Введение в механику композитов. М., Мир, 1982, с.334.

- Левин В.М. О коэффициентах теплового расширения неоднородных материалов. Изв. АН СССР, МТТ, 1967, с.88-94.

- Шермергор Т.Д. Теория упругости микронеоднородных сред. М., Наука, 1977, 400 с.

- Rosen B.W., Hashin Z. Effective thermal expansion coefficients and specific heats of composite materials. Int. J. Eng. Sci., 1970, v.8, p.157.

- Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. М., Изд-во МГУ, 1984, 336 с.

- Пространственно-армированные композиционные материалы. Справочник / Ю.М.Тарнопольский, И.Г.Жигун, В.А.Поляков / М., Машиностроение, 1987,
227 с.

- Справочные материалы фирмы Advanced Ceramics Corporation (США), www.advceramics.com

- Properties and Characteristics of Graphite. / Edited by R.G.Sheppard, D.M.Mathes, D.J.Bray.-Poco Graphite Inc., 1987.

- Соколкин Ю.В., Вотинов А.М., Ташкинов А.А., Постных А.М., Чекалкин А.А. Технология и проектирование углерод-углеродных композитов и конструкций. М., Наука, Физматлит, 1996, 240 с.

- Соколкин Ю.В., Ташкинов А.А., Шавшуков В.Е. Прогнозирование физико-механических свойств пироуглеродной матрицы в углеродных армированных материалах. Композиционные материалы, Сер. Технология, 1993, №1, с.43-51.

- Ташкинов А.А., Шавшуков В.Е. Прогнозирование эффективных теплофизических характеристик пироуглеродных матриц. Сб." Математическое моделирование систем и процессов", Пермь, 2002, №10, с.135-143.

- Поступила в редакцию 1 октября 2002 года.