О ВНЕШНЕМ И ВНУТРЕННЕМ ТРЕНИИ
ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Барабанщиков Ю.Г.

Санкт–Петербургский государственный технический университет,
г. Санкт-Петербург, Россия

# РЕЗЮМЕ

# Экспериментально установлено, что керамическая масса характеризуется двумя пороговыми значениями влажности, между которыми ее состояние изменяется от твердообразного, когда система скользит по контакту с контр-телом как единое целое, до жидкообразного, когда скольжение по контакту прекращается, заменяясь деформациями и течением в объеме дисперсной системы. При промежуточных значениях влажности имеет место смешанный режим, включающий внешнее и внутреннее трение. Разработана методика определения соотношения между внешним и внутренним трением, которая позволяет на основе экспериментальных данных получить значения параметров пристенного скольжения и реологических свойств дисперсной системы. Установлено, что электродвижущая сила, возникающая при трении дисперсных систем, обусловлена исключительно внешним трением и может служить характеристикой его доли в общем процессе.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

# Одной из важнейших операций в технологии минеральных строительных материалов является формование пластичных сырьевых масс, которые в основном представляют собой дисперсные системы, состоящие из твердых частиц, разделенных прослойками дисперсионной среды. К таким системам относятся сырьевая керамическая масса, бетонная смесь и многие другие. Способность этих материалов к формованию определяется комплексом свойств, главными из которых являются реологические свойства, в частности вязкость, определяющая потери на внутреннее трение. Деформирование пластичных масс при формовании производится в результате воздействия на них рабочих органов машин, что сопровождается внешним трением, то есть скольжением дисперсной системы относительно металлических поверхностей. Процессы внешнего и внутреннего трения взаимосвязаны. От их соотношения зависит качество отформованных заготовок. Целью настоящей работы является получение количественных характеристик взаимосвязи между внешним и внутренним трением и влияния на них различных факторов. Испытания дисперсных систем на трение могут привести к различным результатам в зависимости от принятой схемы эксперимента. Так в опытах над керамической массой по схеме, приведенной на рис.1, получается, что сила трения F растет с увеличением влажности. Совершенно другая картина получается, например, при трении вращающегося диска или кольца по плоской поверхности пасты, когда номинальная площадь контакта постоянна и не зависит от прижимающей силы N. Здесь, при увеличении влажности сила трения снижается. Такое несоответствие обусловлено характерным для дисперсных систем смешанным режимом трения, включающим внешнее и внутреннее трение в различном соотношении, которое зависит от многих факторов, в том числе от условий эксперимента. Особенностями применяемой в настоящей работе схемы испытания является то, что площадь контакта возрастает с ростом нормальной нагрузки N и влажности дисперсной системы. Кроме того, происходит деформирование образца под контр-телом с преобразованием цилиндрической поверхности пасты в плоскую.

# 2. СХЕМА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

# Схема испытания показана на рис.1. Образец керамической массы 1, имеющий цилиндрическую форму, приводится во вращение с регулируемой частотой. Частота вращения, принятая в опытах - 1,41 с–1. Металлическое контр-тело 4 в виде пластинки, шириной 20 мм и длиной 100 мм, устанавливается сверху на цилиндрическую поверхность образца и прижимается сменными грузами, создающими вместе с контр-телом нормальную нагрузку N от 2 до 40 Н. Поверхностный слой керамической массы 1, после контакта с контртелом 4, удаляется с помощью резца 3. При этом в скольжении участвует постоянно обновляемая инколумитарная (от лат. incolumitas – неповрежденность) поверхность керамической массы и, тем самым, исключается влияние изменений в структуре и реологии пасты на результаты опытов. В процессе испытания керамическая масса выдавливается из вращающегося патрона с помощью специального устройства [1] и подается под контр-тело. При этом имеет место продольная составляющая вектора перемещения пасты (вдоль оси вала 2), однако, контр-тело автоматически устанавливается в направлении равнодействующей сил трения, которое немного не совпадает с плоскостью вращения.

Рис.1.	Схема испытания: 1 – керамическая масса; 2 – вал; 3 – резец; 4 – контр-тело; F – сила трения; N – нормальная сила.

# Общая сила трения F измерялась тензометрическим способом с записью на диаграммной ленте светолучевого осциллографа. После каждой ступени нагружения взвешиванием определялся износ контр-тела I и рассчитывалась интенсивность изнашивания J, представляющая собой износ за единицу пути трения: J=I/vt, где v – скорость скольжения; t – время. Величина J, в отличие от скорости изнашивания (I/t), не зависит от скорости скольжения. По следу, оставляемому керамической массой на контр-теле, рассчитывалась номинальная площадь контакта S. Электродвижущая сила трения (трибо-ЭДС) измерялась с помощью усилителя постоянного тока с входным сопротивлением более 10 МОм. Сигнал с выхода усилителя также поступал на светолучевой осциллограф. В качестве скользящего электрода использовалось контр-тело, а в качестве неподвижного – тонкостенная трубка, надеваемая на вал 2 (на рис.1 не показана). Для исключения гальванической ЭДС оба электрода выполнялись из одного и того же металла. Влажность керамической массы определялась взвешиванием и рассчитывалась на единицу массы влажного образца.

# Испытанная керамическая масса готовилась на основе кембрийской глины месторождения “Красный Бор” Ленинградской области с добавкой 20% песка из отсевов дробления гранита с размером зерен до 5 мм. Глина в естественном состоянии включала в себя следующие фракции, %: глинистую (<0,005 мм) – 19,0; пылеватую (0,005–0,05 мм) – 76,0 и песчаную (0,05–0,5 мм) – 5,0.

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

# Результаты испытаний (рис.2) показали, что с увеличением влажности керамической массы интенсивность изнашивания J сначала несколько возрастает, достигая максимума при влажности около 12–13%, а затем резко снижается. Достичь значений влажности менее 11% в наших опытах не удавалось, из-за невозможности получить связную и способную к формованию массу. Зависимость интенсивности изнашивания J от влажности, показанная на рис.2, аппроксимирована по методу наименьших квадратов квадратичной функцией

# J=aW2+bW+c.										(3.1)

# Рис.2.	Влияние влажности керамической массы на интенсивность изнашивания стального контр-тела.

# Коэффициенты a, b и c зависят от износостойкости материала контр-тела и силы N, создающей нормальное давление на контакте p=N/Sф, где Sф – фактическая площадь контакта. Как видно на рис.2, с увеличением влажности все кривые, независимо от N, стремятся (с некоторым разбросом) к одной точке: W=W0, J=0. При влажности, равной значению W0, керамическая масса теряет способность к абразивному изнашиванию сопряженной поверхности трения. В процессе опытов над керамической массой с влажностью близкой к W0, хотя и не удалось превысить нормальную силу в 10 Н, так как контр-тело продавливало пасту и разрушало образец, все же при N=10 Н было установлено, что износ контр-тела отсутствует. При испытании наблюдались значительные смещения и течение во внутренних слоях пасты. Скольжения по контакту практически не происходило. При разъединении тел на контр-теле оставался слой керамической массы. Отсюда можно заключить, что при влажности W0 и выше адгезия керамической массы к контр-телу превышает когезию и скольжение по контакту заменяется деформациями и течением в объеме дисперсной системы. В результате изнашивания контр-тела не происходит. В работах [2,3] было установлено, что при касательных напряжениях, не превышающих предел текучести объемной структуры, имеет место граничное пристенное скольжение, когда структура скользит по подкладке, как единое целое. При этом деформации сдвига локализуются в пристенном слое дисперсионной среды, не содержащем дисперсной фазы. Если касательные напряжения приближаются к пределу текучести дисперсной системы, то происходит течение в ее слоях, ближайших к поверхности. Было показано, что пристенное скольжение имеет место и в случае жидкостей, для чего необходимо и достаточно существования положительной разности работ когезии и адгезии [3]. Таким образом, уменьшение износа по мере повышения влажности (снижения предела текучести) пасты можно объяснить уменьшением скорости пристенного скольжения, а, следовательно, и пути внешнего трения за счет вовлечения в движение прилегающих слоев дисперсной системы. Если работу А=F×L, затраченную на преодоление силы сопротивления F представить как сумму работ против сил внешнего и внутреннего трения, тогда, долю пристенного скольжения х в общем сопротивлении системы, можно выразить как

# x=АS/А=LS/L=vS/v=FS/F,								(3.2)

# где LS – путь внешнего трения; L – полный путь трения; vS=LS/t – скорость пристенного скольжения; v=L/t – скорость перемещения контр-тела в системе координат, связанной с валом 2; АS=F×LS=FS ×L – работа, затраченная против сил внешнего трения FS.

# При влажности 12–13% керамическая масса имеет предел текучести при сдвиге в 1,3–2,2 раза больше, чем напряжения при трении. При той же влажности изнашивающая способность керамической массы максимальна. Это позволяет предположить, что Jmax практически соответствует режиму граничного пристенного скольжения, когда внутренние сдвиги в пасте минимальны. Тогда долю внешнего трения можно найти как

# x=J/Jmax.											(3.3)

Кроме износа контртела есть еще один фактор, который, как предполагалось в работе [4] и как будет показано ниже, также обусловлен трением на контакте дисперсной системы и металлического контртела. Это – электродвижущая сила E, возникающая при трении дисперсных систем о металлические тела. Трибо-ЭДС, значения которой лежат в пределах от десятков мВ до 1 В и более, зависит от природы материалов трибосистемы, площади контакта, нормальной нагрузки и скорости скольжения. Характер зависимости электродвижущей силы E от влажности дисперсной системы и нормальной нагрузки (рис.3) весьма сходен с тем, что имеет место для интенсивности изнашивания. Здесь также наблюдается максимум E при влажности около 12–13% и схождение кривых в точке с характерной влажностью W0, при которой Е=0.

Рис.3. Влияние влажности керамической массы на трибо-ЭДС.

Определим значения максимума Jmax, порога влажности W0 и влажности WJ*, при которой интенсивность износа максимальна. Для этого методом наименьших квадратов находим коэффициенты a, b и c в аппроксимирующем экспериментальные данные уравнении (3.1), решая которое при J=0 получаем W0, а подстановкой WJ*=b/2a находим Jmax. Аналогичным способом по данным для трибо-ЭДС найдем Еmax, W0 и WЕ* – значение влажности, соответствующее максимуму Е. Полученные для стали значения указанных величин приведены в табл.1.

Таблица 1.

Расчетные параметры для вычисления х по результатам испытания стали.

| N, Н | Расчет по J |  |  | Расчет по Е |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WJ*, % | Jmax, мг/м | W0, % | WЕ*, % | Еmax, мВ | W0, % |
| 2 | 11,5 | 0,05 | 19,1 | 13,2 | 85 | 19,3 |
| 5 | 11,4 | 0,09 | 19,7 | 12,2 | 119 | 18,8 |
| 10 | 12,9 | 0,14 | 18,9 | 11,0 | 155 | 18,7 |
| 20 | 12,3 | 0,22 | 18,5 | 11,4 | 177 | 18,5 |
| 30 | 11,8 | 0,29 | 18,3 | 11,2 | 198 | 18,4 |
| 40 | 12,5 | 0,31 | 18,2 | 12,6 | 203 | 18,2 |
| среднее | 12,1 | – | 18,8 | 11,9 | – | 18,6 |
| σW | 0,6 | – | 0,6 | 0,9 | – | 0,4 |

Из табл.1 видно, что нормальная нагрузка N не оказывает влияния ни на значения WJ*, ни на значения WE*, а имеющийся разброс носит случайный характер. Разность средних значений WJ*–WE*=0,2 значительно меньше стандартных отклонений (0,6 и 0,9). Поэтому можно считать WJ*=WE*=W*.

В отличие от W* пороговая влажность W0 проявляет тенденцию к незначительному уменьшению с ростом N, что можно объяснить снижением вязкости, характерным для псевдопластических систем. Однако, поскольку результаты очень мало разнятся между собой, этим обстоятельством можно пренебречь и считать величину W0 неизменной.

# Средние значения W* и W0, полученные в опытах с одной и той же керамической массой, но различными металлами в качестве контр-тела, приведены в табл.2. Разброс характерных значений влажности в табл.2 лежит в тех же пределах, что и в предыдущем случае, а разность значений как W*, так и W0, полученных в опытах по изнашиванию и в опытах по трибо-ЭДС, не превышает одного стандартного отклонения.

# Таблица 2.

# Влияние материала контр-тела на характерные значения влажности.

| Материал контр-тела | Расчет по J |  | Расчет по Е |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # W*, % | # W0, % | # W*, % | # W0, % |
| никель | 11,9 | 19,2 | 11,7 | 19,2 |
| сталь | 12,1 | 18,8 | 11,9 | 18,6 |
| латунь | 13,5 | 19,1 | 13,6 | 20,5 |
| медь | 11,1 | 18,5 | 13,1 | 18,3 |
| цинк | 11,8 | 19,1 | 12,4 | 19,4 |
| Среднее значение | 12,1 | 18,9 | 12,9 | 19,2 |
| σW | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 0,9 |

Отсюда следует два вывода.

1. Керамическая масса характеризуется двумя пороговыми значениями влажности W* и W0, которые не зависят ни от нормальной нагрузки, ни от вида металла контр-тела, а только от свойств дисперсной системы. Эти значения ограничивают область, в которой состояние дисперсной системы изменяется кардинальным образом. При влажности W* и ниже система ведет себя как твердое тело, не проявляя заметной способности к течению. Взаимное перемещение тел трибосистемы происходит в этом случае только за счет скольжения по поверхности их раздела. Это состояние характеризуется параметром х=1. При влажности W0 и выше система ведет себя подобно жидкости. Она прилипает к поверхности контр-тела и скольжения по контакту не происходит, а имеют место только деформации и течение в объеме пасты. При этом х=0.

2. Электродвижущая сила E, значение которой, снижается от максимума до нуля при увеличении влажности дисперсной системы от W* до W0, также как и износ, обусловлена внешним трением. Следовательно, источником трибо-ЭДС являются процессы, происходящие на контакте трущихся тел. Таким образом, долю внешнего трения х можно рассчитать не только по интенсивности изнашивания согласно уравнению (3.3), но и аналогичным образом, используя зависимость трибо-ЭДС от влажности.

Введем обозначения xJ=J/Jmax и xЕ=Е/Еmax и вычислим эти значения по результатам испытания стали. Полученные зависимости xJ и xЕ от влажности по форме графиков соответствуют рис.2 и 3, однако, в отличие от последних кривые x=f(W) при различных N почти сливаются в одну линию. Расхождения между ними заметны только при высоких значениях влажности керамической массы.

Ниже в табл.3 приведены значения отношения xЕ/xJ, которые позволяют сравнить эти величины. Для каждого значения влажности отношения xЕ/xJ, осреднены по нормальной нагрузке и, как видно из табл.3, они близки к 1,00. В то же время разброс значений xЕ/xJ, который можно оценить по стандартному отклонению σW, очень неравномерный и сильно зависит от влажности керамической массы.

Таблица 3.

Отношение значений xЕ и xJ.

| # N, Н | # xЕ/xJ, при влажности W, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 12,1 | # 12,5 | # 13 | # 13,3 | # 15 | # 15,9 | # 16,3 | # 17,4 | # 17,8 |
| 2 | 0,97 | 1,00 | 1,04 | 1,06 | 1,15 | 1,20 | 1,22 | 1,29 | 1,33 |
| 5 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 0,99 | 0,97 | 0,85 | 0,82 |
| 10 | 1,00 | 0,97 | 0,93 | 0,91 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,75 |
| 20 | 0,99 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | 0,99 |
| 30 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,98 |
| 40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,11 |
| среднее | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| σW | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,21 |

Если при W=12,1% разброс составляет 1%, то при W=17,8%–21%. Степень совпадения чисел xЕ и xJ для случая стального контртела при всех значениях влажности и нагрузки можно охарактеризовать средневзвешенным значением отношения xЕ/xJ (с учетом полученных погрешностей), которое составляет 0,99. На самом деле рост погрешности с влажностью керамической массы является вполне закономерным, так как величине x при влажности W* независимо от N и методики расчета присваивается одинаковое значение (равное 1), лишенное погрешности. По мере отклонения от 1 погрешность значений параметров xЕ и xJ, а также их отношения возрастает. Поэтому более достоверным следует признать среднее значение, равное 1,00.

Близкие к единице результаты получены и для других испытанных металлов. Это говорит о случайном характере расхождений между xЕ и xJ и, следовательно, xЕ=xJ=x. Полученное равенство xЕ=xJ еще раз подтверждает предположение о том, что ЭДС при трении порождается воздействием твердых частиц дисперсной фазы на кристаллическую решетку металла [4]. Взаимосвязь между J и Е позволяет путем измерения трибо-ЭДС в технологическом процессе осуществлять непрерывный контроль интенсивности изнашивания [5].

# Составляющая силы трения, обусловленная пристенным скольжением и характеризуемая параметром x, уменьшается не только с ростом влажности, но и при увеличении нагрузки (рис.4). Соответственно, при увеличении N возрастает доля внутреннего трения (1–х). Для того чтобы объяснить такое поведение, необходимо рассмотреть реологические свойства дисперсной системы. В работе [3] было показано, что градиент скорости течения дисперсной системы плавно уменьшается с расстоянием от поверхности скольжения, то есть система становиться реологически неоднородной, ее текучесть возрастает с приближением к стенке.

Рис.4.	Влияние нормальной нагрузки и влажности на долю внешнего трения в работе против сил сопротивления.

# Результаты наших опытов не позволяют рассмотреть этот процесс столь детально, однако, мы можем дать некоторую оценку вязкости, усредненной по всей толщине слоя. Приведенные выше результаты опытов были получены при линейной скорости v перемещения контр-тела в системе координат, связанной с валом 2 (рис.1), равной 0,3 м/с (скорости такого порядка имеют место при механической переработке и формовании сырьевых масс в керамическом производстве). В результате течения в слоях пасты скорость пристенного скольжения оказывается меньше v и составляет, согласно уравнению (3.2), vS=xv, а скорость пристенного слоя пасты vV=(1–x)v. Для построения реологической кривой изменяли скорость v в пределах от 0,03 до 0,46 м/с, замеряли силу F, номинальную площадь контакта S и интенсивность изнашивания J (для нахождения параметра x). Скорость деформации, равную среднему по всей толщине слоя градиенту скорости течения можно получить как de/dt=(1–х)v/(R-r), где R – расстояние от оси вращения до поверхности скольжения; r – радиус вала (поз.2 на рис.1).

# На рис.5 представлены реологические кривые de/dt=f(t), где t=F/S, по которым видно, что испытанная керамическая масса является твердообразной псевдопластической системой (по П.А.Ребиндеру), вязкость которой убывает с ростом касательных напряжений и скорости деформации. Однако, судя по кривой W=16,9%, следует отметить и тиксотропно-дилатантный характер течения, характеризующийся падением вязкости в области средних значений напряжения (участок CD кривой на рис.5) и ростом вязкости при существенном их увеличении (участок DE). За нижний предел текучести при касательном напряжении (точки пересечения кривых с осью абсцисс, например, точка А) принято значение статического напряжения сдвига t0=F0/S, не релаксирующего после остановки вращения образца (v=0) в течение 1 часа. Это напряжение не может быть больше предела текучести объемной структуры tk, так как в противном случае произошло бы течение материала и релаксация напряжения до значения t0=tk. В случае же t0<tk параметр х для данной дисперсной системы должен быть равен 1. В нашем случае для испытанных образцов керамической массы с влажностью 13,0; 15,4 и 16,9 % этот параметр составил, соответственно, 0,96; 0,76 и 0,54, что меньше 1 и, следовательно, можно принять t0=tk. На реологических кривых наблюдаются два участка (AB и CD), в пределах которых вязкость можно с определенным приближением считать постоянной.

Рис.5. Зависимость скорости деформации от касательных напряжений.

# На участке AB имеем постоянную пластическую вязкость не разрушенной структуры, определяемую по уравнению Шведова-Бингама η*=(t-tk)/(de/dt), где tk – статический предел текучести (по Шведову). На участке CD имеем постоянную пластическую вязкость разрушенной структуры η**=(t-tm)/(de/dt), где tm – динамический предел текучести (по Бингаму). Значения коэффициентов динамической вязкости и пределов текучести приведены в табл.4. В скобках даны значения в расчете на фактическую площадь контакта.

# Таблица 4.

# Коэффициенты динамической вязкости и пределы текучести при касательном напряжении в зависимости от влажности керамической массы.

| # Влажность, % | # 13,0 | # 15,4 | # 16,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| # Вязкость по Шведову, η*, кПа×с | # 107 (283) | # 27 (36) | # 13 (13) |
| # Вязкость по Бингаму, η**, кПа×с | # 6 (14) | # 3 (5) | # 2 (2) |
| # Статический предел текучести, tk, кПа | # 37 (81) | # 29 (41) | # 19 (19) |
| # Динамический предел текучести, tm, кПа | # 49 (107) | # 41 (58) | # 32 (32) |

Согласно работе [6] наименьшая пластическая (бингамовская) вязкость масс строительной керамики в условиях обработки в ленточном прессе находится в пределах порядка 0,3–3 кПа×с, динамический предел текучести – порядка 10–200 кПа и эффективная (ньютоновская) вязкость – в пределах 2–30 кПа×с. Сопоставление этих чисел с данными табл.4 показывает, что испытанная нами керамическая масса при влажности более 16% по реологическим параметрам соответствует материалам для пластического формования керамических изделий. Таким образом, предлагаемая методика дает вполне достоверные результаты оценки вязкости при испытаниях на трение.

Обычно напряжения рассчитывают на номинальную площадь контакта S, так как фактическая площадь Sф, как правило, неизвестна. Однако в случае таких пластичных материалов, как керамическая масса, при нагрузках, соответствующих пределу текучести, наблюдается равенство этих площадей. Полученные нами кривые зависимости S=f(N) представлены на рис.6.

# Рис.6.	Изменение номинальной площади контакта под действием нормальной нагрузки.

# Пока не достигнут предел текучести σт при нормальном напряжении, увеличение силы N вызывает пропорциональный рост нормального давления р. Если между р и N соблюдается прямая пропорциональность, то площадь контакта остается неизменной, что практически соблюдается на участках кривых слева от перелома (при р<σт). Правые участки графиков соответствуют прямо-пропорциональной зависимости S от N. Такой зависимости должна отвечать фактическая площадь контакта при р=σт:

# Sф=N/σт.											(3.4)

# Следовательно, при р=σт номинальная площадь контакта равна фактической. Увеличение силы N вызывает пропорциональный рост площади S=Sф, а нормальное давление, равное пределу текучести, остается постоянным (р=σт=const) и, следовательно, не должно оказывать влияния на вязкость системы и значение параметра x. Однако мы видели (рис.4), что x снижается с ростом N независимо от того, достигнут предел текучести или нет. Это обстоятельство можно объяснить тем, что при увеличении площади контакта возрастает объем деформируемой массы и изменяется соотношение между внешним и внутренним трением в пользу последнего.

# Реологические кривые, показанные на рис.5, получены при N=20 Н. Из рис.6 видно, что при такой нагрузке предел текучести был достигнут только для керамической массы с влажностью 16,9%, а в остальных случаях давление было ниже σт, когда номинальная и фактическая площади контакта не совпадают. Если полагать, что в области значений нормального давления, меньших σт, зависимость Sф=f(N) также подчиняется уравнению (3.4), то есть, описывается прямыми выходящими из начала координат (пунктирные линии на рис.6), то характеристики вязкости будут зависеть от того, какая площадь принимается в расчет. Отсюда можно заключить, что при экспериментальном определении вязкости нормальное давление должно быть равно пределу текучести системы.

Рис.7.	Зависимость силы F (сплошные кривые) и силы внешнего трения FS (прерывистые кривые) от нормальной нагрузки.

Применение параметра x, позволяет проанализировать зависимость силы F от нормальной нагрузки N. Экспериментально полученные зависимости F=f(N) приведены на рис.7, откуда видно, что они не являются линейными и не проходят через начало координат. Это согласуется с результатами работы [7], в которой изучалось трение той же керамической массы, но другим методом (при трении вращающегося кольца по плоской поверхности), с одним исключением. Если в [7] сила F снижалась при повышении влажности дисперсной системы, то в данной работе, при использовании схемы испытания, показанной на рис.1, она, наоборот, возрастает. Это противоречие легко разрешается с учетом того, что измеряемая в опытах сила F выражает общее сопротивление взаимному перемещению тел, включая внешнее и внутреннее трение. Схема испытания, принятая в работе [7], почти исключала внутреннее трение. В нашем же случае оно составляет значительную долю (при высокой влажности), в чем можно убедиться, рассчитав согласно уравнению (3.2), силу внешнего трения FS=xF. На рис.7 прерывистыми линиями показаны кривые FS =f(N). Здесь влияние влажности на силу трения FS соответствует тому, что было получено в работе [7]. Чем выше влажность, тем сильнее проявляется деформационная составляющая трения, и тем значительнее различие между общей силой сопротивления F и силой внешнего трения FS. Положение кривой FS, по сравнению с кривой F, для W=13,0% практически не изменилось, так как значение влажности очень близко к W*, а значение х – к 1. Наибольшее расхождение между силами FS и F наблюдается для влажности 17,8%, когда основная работа затрачивается на преодоление внутреннего трения.

Зависимость FS=f(N), также как и F=f(N), не является линейной. Однако, ввиду незначительности кривизны, обе эти зависимости можно с известным приближением описать двучленным линейным законом трения F=m(N+A) и получить коэффициенты трения m (смешанного режима трения) и mS (внешнего трения), а также силу адгезии А. Влияние влажности на коэффициенты m и mS при N=20 Н показаны на рис.8 (кривые 1 и 2). При повышении влажности от 12 до 13% эти коэффициенты растут, имея практически одинаковые значения. При дальнейшем повышении влажности коэффициент внешнего трения mS постоянно снижается (кривая 2), а коэффициент m сначала сохраняет постоянное значение, а, начиная с влажности около 15%, снова растет (кривая 1). Величину А можно рассматривать как силу адгезии только в случае внешнего трения. При смешанном режиме трения, когда существенную роль играют деформации и течение в объеме дисперсной системы, величину А, по-видимому, следует считать силой адгезионно-когезионного взаимодействия. Подобно тому, как сила F выражает суммарное сопротивление внешнему и внутреннему трению, сила А является суммой сил адгезии и когезии дисперсной системы. Влияние влажности керамической массы на силу А при N=20 Н показано на рис.8 (кривые 3 и 4).

Рис.8.	Влияние влажности на параметры трения: 1 и 3– коэффициент трения и сила адгезионно-когезионного взаимодействия в смешанном режиме; 2 и 4 – то же в режиме внешнего трения.

Кривая 3 характеризует силу адгезионно-когезионного взаимодействия при смешанном режиме трения, а кривая 4 – силу адгезии при внешнем трении. Будем обозначать первую величину буквой А, а вторую – АS. Полученные кривые имеют минимум при влажности W=14–15%, при этом значения параметра x лежат в пределах 0,92–0,80, то есть доля внутреннего трения невелика и составляет от 8 до 20%. При влажности ниже 13% обе кривые совпадают, что объясняется близким к единице значением x. При влажности более 13% кривая 3 проходит выше кривой 4, то есть А больше АS на величину когезии, которая начинает давать соответствующую составляющую силы смешанного трения F, как только появляется пластическое течение в пасте. С увеличением влажности адгезионная составляющая растет, а когезионная составляющая падает. При увеличении влажности выше 15% силы адгезии керамической массы к контр-телу растут быстрее, чем убывают силы ее внутренней когезии. Поэтому величина А, равная сумме этих сил, возрастает (правая ветвь кривой 3). При уменьшении влажности ниже 14% когезия растет быстрее, чем падает адгезия и их суммарное значение также растет (левая ветвь кривой 3). Что касается кривой 4, то здесь увеличение силы адгезии с уменьшением влажности на первый взгляд противоречит здравому смыслу. Тем не менее, такой результат повторялся в многократных опытах с использованием в качестве контр-тела различных металлов.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трение дисперсных систем характеризуется двумя одновременно протекающими процессами – скольжением по контакту (внешним трением) и течением в объеме дисперсной системы (внутренним трением). Разделить эти процессы и найти количественное соотношение между ними в зависимости от состава дисперсной системы, нормальной нагрузки и других факторов оказалось возможным на основе экспериментальных данных по абразивному износу и электродвижущей силе трения. В качестве характеристики смешанного трения предлагается использовать параметр х, выражающий долю внешнего трения в общей работе по преодолению сопротивления при взаимном перемещении тел. Установлено, что керамическая масса характеризуется двумя пороговыми значениями влажности W* и W0, которые не зависят ни от каких внешних факторов, а только от свойств дисперсной системы. При влажности W* и ниже система проявляет свойства твердого тела и скользит по контакту с контртелом, как единое целое. Это состояние характеризуется значением параметра х, равным 1. При влажности W0 и выше система ведет себя подобно жидкости. Она прилипает к поверхности контртела и скольжение по контакту прекращается, заменяясь деформациями и течением в объеме дисперсной системы. При этом х=0.

Зависимость электродвижущей силы трения от влажности, нормальной нагрузки и других факторов носит характер, аналогичный интенсивности изнашивания. Пороговые значения влажности W* и W0 и параметр x, при вычислении их на основании данных по трибо–ЭДС и в случае интенсивности изнашивания полностью совпадают. Следовательно, источником трибо-ЭДС являются процессы, обусловленные, также как и износ, внешним трением и параметр х можно рассчитать двумя способами: по интенсивности изнашивания и используя зависимость трибо-ЭДС от влажности.

# Предложенная методика позволяет оценивать реологические свойства дисперсной системы по результатам опытов на трение.

# ЛИТЕРАТУРА

- А.С. 1352320 СССР, МКИ G 01 N 3/56. Устройство для испытания материалов на трение. Барабанщиков Ю.Г., Игнатьев Л.Н., Никольский С.Г. и др. (СССР). Опубл. 15.11.87. Бюл. №42.

- Толстой Д.М. Об эффекте пристенного скольжения дисперсных систем. Коллоидный журнал, 1948, №2 (10), с.133–147.

- Толстой Д.М. Скольжение жидкостей и дисперсных систем по твердым поверхностям. Сб. посвящ. памяти акад. П.П. Лазарева. М., изд-во АН СССР, 1961, с.113-125.

- Барабанщиков Ю.Г. Электрические явления при трении. Труды II междунар. симп. по транспортной триботехнике “Транстрибо-2002”. СПб., Изд-во СПбГПУ, 2002, с.23-31.

- А.С. №1420459 СССР, МКИ G 01 N 3/56. Способ контроля износа металлических поверхностей при контакте с влажной дисперсной системой. Барабанщиков Ю.Г. (СССР), Опубл. 30.08.88, Бюл. №32.

- Ничипоренко С.П., Абрамович М.Д., Комская М.С. О формовании керамических масс в ленточных прессах. Киев, Наукова думка, 1971, 76 с.

- Барабанщиков Ю.Г., Чурилло А.В. О внешнем трении керамической массы. Межвуз. тематический сб. трудов: Строительные материалы из попутных продуктов промышленности, Л., ЛИСИ, 1988, с.21-27.

Поступила в редакцию 27 января 2003 года.

σW - стандартное отклонение.