НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДВИЖЕНИЯ БЕЛКОВЫХ РАСТВОРОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ СИЛ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ МИКРОПОРИСТЫХ ПОЛОСКАХ ИЗ НИТРАТА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

- Ковалев Г.Н., Зарайский Е.И.*, Ковалев А.Г., Снегирева Н.С.

- Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

- *НИИ морфологии человека РАМН, г. Москва, Россия

# РЕЗЮМЕ

Экспериментально измерены скорости продвижения фронтов растворов казеина и человеческого сывороточного альбумина по нитроцеллюлозным пористым полоскам, применяемым в разнообразных экспресс-тестах состояния здоровья человека, в зависимости от концентрации белков и удаления фронта от места старта. Для описания процессов миграции растворов применено уравнение Уошберна [1]. Приведён упрощённый вывод этого уравнения. Показано, что впитывание белковых растворов в пористую среду на расстояние примерно 1 см сначала происходит очень быстро, и лишь затем начинает следовать теоретическим предсказаниям. В этой области (то есть на расстояниях от места старта, превышающих примерно 1,5 см) скорости миграции растворов в координатах Уошберна закономерно (приблизительно линейно) уменьшаются с ростом концентрации белка. Поведение систем на начальных стадиях впитывания требует дополнительного уточнения. Однако, уже в настоящее время удаётся с удовлетворительной точностью предсказывать расстояние миграции раствора за заданный промежуток времени (в рамках предположения о том, что аномальное впитывание не зависит от концентрации белка). Приведены конкретные примеры расчётов.

- 1. ВВЕДЕНИЕ

Успехи иммунологии, биохимии и других разделов биологии, с одной стороны, и успехи в технологиях получения пористых структур искусственного происхождения (особенно полимерных), с другой, открывают широкие возможности для создания нового класса композиционных материалов - биоактивных композитов. Биоактивным композитом мы называем систему, в которой маркер (объект «А») биологического происхождения или имеющий биологически активные свойства (фермент, антитело, антиген, биополимер, лекарственный препарат и т.п.), иммобилизован на поверхности пор «неживого» твердого носителя. Частным случаем использования биологически активных композитов является группа методов, называемая в научной литературе иммунохроматографическим анализом (ИХА), и в этом случае компонент "А" предназначен для осуществления специфической реакции с целевым компонентом «Б» (антителом, антигеном, бактерией, вирусом, токсином и т.д.) в анализируемой жидкости. В последние годы биологически активные композиты широко используются для экспрессной диагностики состояния здоровья человека и животных и экологического контроля окружающей среды с помощью так называемых биосенсоров или экспресс - тестов (другие названия - стрип, индикаторный билет, микрочип и т.п. [2]).

В ряде случаев результаты таких тестов могут быть оценены визуально за время от 1 до 10 минут без применения вспомогательных приборов. Эта особенность (наряду с дешевизной) позволяет проводить тестирование в условиях, когда обычные лабораторные анализы затруднены (в небольших медицинских учреждениях, на дому, в полевых условиях). Вместе с тем в недостаточной степени изучены закономерности, связанные с интеграцией биополимеров и конъюгатов (реагентов) в полимерную пористую пленку на стадии технологии изготовления биосенсоров; не исследованы и скорости движения аналитов (биологических жидкостей, в том числе крови) во время работы подобного композиционного биологически активного материала. Сложность изучения упомянутых процессов связана с тем, что все компоненты растворов и суспензий оказывают влияние на их поверхностное натяжение на границе контакта с матрицей полимерного носителя внутри пор, что сказывается на скоростях движения, вызванного капиллярными силами. В связи с упомянутыми сложными характеристиками растворов не вызывает удивления, что до настоящего времени разработка иммунохроматографических тестов проводится на эмпирической основе. Информация о поведении белковых систем на поверхности твёрдых тел в динамических условиях, приближённых к реализуемым в упомянутых выше экспрессных тест-системах, отсутствует.

* * *

При создании бесприборных биосенсоров должны быть решены следующие основные задачи:

1. Выбраны, получены, очищены и т.д. соответствующие биообъекты, позволяющие количественно идентифицировать мишень с высокой чувствительностью, специфичностью и надёжностью.

2. Подобрана система, не искажающая ход иммунологической реакции и в то же время позволяющая визуализировать её протекание.

3. Определены материальные носители, обеспечивающие наилучшие условия взаимодействия биообъектов с мишенью. Образно говоря, должны быть организованы оптимальные геометрически локализованные химические (биохимические) реакторы, в которые должен поступать (транспортироваться), по крайней мере, один из реагентов (второй реагент может быть тем или иным способом иммобилизован). Устройство реактора должно обеспечивать высокую частоту соударений («встреч») реагентов (в обычных химических реакторах это достигается применением мешалок). Материальный носитель (или носители) должен осуществлять «насосные» функции, то есть иметь достаточно высокий уровень свободной энергии для того, чтобы в процессе взаимодействия с растворителем (раствором) она могла преобразоваться в механическое движение раствора по системе связанных между собой пор.

В качестве примера успешного решения указанных проблем эмпирическим путем можно привести патенты [3,4], в которых реализована так называемая бисайтовая схема ИХА с применением двух антител (А1 и А2), способных образовывать комплексы с разными участками (эпитопами) на поверхности "мишени". При этом варианте иммунохимическая реакция осуществляется в два этапа на разных пористых носителях (см. рис.1).

Рис.1.	Схема тест-полоски «Амнитест» с бисайтовым вариантом ИХА, используемой при наблюдении за ходом беременности женщин. Пояснения смотри в тексте.

Сначала на крупнопористом носителе П2 (первый биохимический реактор) реализуется образование комплекса (конъюгата) А1+Б → А1Б . Затем потоком анализируемой жидкости этот комплекс переносится в микропористый носитель П3 с локализованной тест – зоной 1, заполненной антителами А2 . В этом, втором биохимическом реакторе реализуется второй этап иммунохроматографической реакции А1Б + А2 → А1БА2. Реальная конструкция системы предусматривавет применение дополнительных устройств, работа которых основана на капиллярных силах, - входного «насоса» П1, подающего жидкость в первый реактор, и выходной отсасывающей «помпы» П4. Кроме того, в микропористый носитель помещают третий биохимический реактор (тест-зона 2), предназначенный для контроля степени сохранности антител А1 и А2. (Геометрическое расположение зоны 2 на рис.1 носит условный характер).

Из сказанного выше ясно, что эффективность бесприборной биосенсорной системы зависит не только от специфических взаимодействий типа белок – белок, но и, в не меньшей степени, от взаимодействий типа белок (и другие компоненты раствора) – поверхность поры твёрдого носителя. При этом следует учитывать, что взаимодействия последнего типа реализуются в сложных гидродинамических условиях протекания раствора (или суспензии) в системе взаимосвязанных каналов пористой среды и сами в значительной степени определяют эти условия, поскольку силы поверхостного натяжения на границе раздела фаз, приводящие раствор в движение, зависят от поверхостного натяжения и вязкости раствора, то есть и от концентрации белков.

Необходимо отметить, что подавляющее большинство исследований по взаимодействиям белков с твёрдой поверхностью проведено в статических равновесных условиях [5]. Информация о поведении белковых систем на поверхности твёрдых тел в динамических условиях, приближённых к реализуемым в упомянутых выше экспрессных тест-системах, отсутствует.

В связи с вышесказанным целью настоящей работы являлось получение предварительных данных об изменениях скоростей миграции модельных белковых растворов в микропористой полоске из нитрата целлюлозы по мере удаления фронта раствора от места старта и при изменении концентрации белка, а также теоретический анализ полученных данных как основы для возможности прогнозирования событий.

Горизонтальное расположение полоски устраняло необходимость учёта сил гравитации и имитировало состояние полоски в реальной тест-системе (рис.1).

2. Методика эксперимента, материалы и реагенты

Схема прибора для определения скоростей миграции белковых растворов приведена на рис.2.

Рис.2.	Схема прибора для определения скоростей миграции белковых растворов.

1 – микропористая полоска с индикаторными метками М; 2 – сосуд (чашка Петри) с белковым раствором; 3 – подставка.

В работе использовали: казеин коровьего молока (Sigma, №С5890) с молекулярной массой 123 000), человеческий сывороточный альбумин (Sigma,
№А6909 с молекулярной массой 69 000 в виде 30% асептически профильтрованного раствора), а также поверхостно-активное вещество tween-20 Ferak Arta 51601. В качестве растворителя использовали 0,05М фосфатно-солевой буфер (рН 7,2), подготовленный на бидистиллированной воде. Растворитель дополнительно очищали через фильтры Миллипор с диаметром пор 0,2 мкм.

Конкретные концентрации белковых растворов указаны ниже в подписях к рисункам и в таблице.

В качестве микропористого носителя использовали ламинированный материал типа L1 индийской фирмы Advanced Microdevices (MDI), представлявший собой пластиковую основу толщиной 0,45 мм, на которую нанесена нитроцеллюлозная микропористая мембрана тощиной 100 мкм с размером пор 8 мкм. Из указанного ламинированного материала вырезали полоски шириной 0,6 см и длиной 8 см. Край полоски длиной около 8 мм, предназначенный для контакта с исходным раствором, изгибали под углом приблизительно 450 и фиксировали в неподвижном состоянии с помощью небольшого грузика (стеклянной палочки). На расстояниях 3,0; 4,5 и 6,0 см от места изгиба наносились индикаторные метки. Полоску размещали горизонтально на подставке 3 таким образом, чтобы её изгиб находился максимально близко к краю чашки Петри. Предварительно определяли объём раствора в чашке Петри, исходя из следующих условий: 1) уровень жидкости в чашке Петри должен быть на расстоянии 1,0  0,5 мм ниже горизонтальной плоскости основной части полоски и 2) в нулевой момент времени (заполнение чашки Петри раствором) раствор должен находиться в месте изгиба полоски.

Экспериментально с помощью секундомера визуально определяли время достижения фронтом раствора, движущимся по полоске, заданной индикаторной метки, используя воспринимаемую человеческим глазом разницу светоотражения сухой и смоченной раствором пористой пленки. Нулевой отсчёт времени производили в момент заполнения чашки Петри раствором.

Все эксперименты выполнены при комнатной температуре.

- 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Примеры кинетических кривых l = f(t) (t – время) линейной миграции белковых растворов под влиянием сил поверхностного натяжения показаны на рис.3. (Движение раствора мы называем линейным потому, что ширина и высота пористой полоски много меньше её длины).

l, см

Время, мин.

Рис.3.	Зависимость расстояний, пройденных фронтом белкового раствора от места старта (ось ординат, см), от времени контакта с горизонтально расположенной пористой полоской из нитрата целлюлозы (ось абсцисс, мин.).

…… – растворитель, - - - казеин: х – 1%,  - 2%, ----- - альбумин:  - 0,1%, х – 10%.

Предварительный анализ данных показал, что через полученные экспериментальные точки не удаётся провести традиционные сглаживающие кривые, основанные на применении зависимостей типа l  tn с целочисленными значениями n  1. В первом приближении более приемлемыми (но не удовлетворительными) оказались значения n < 1. По указанным причинам мы отказались от применения сглаживающих кривых на рис.3 и просто соединили экспериментальные точки прямолинейными отрезками. Тем не менее, не приходится сомневаться, что характерной особенностью кривых является уменьшение скорости продвиженпя фронта dl/dt по мере его удаления от места старта l = 0 на расстояние l по координате движения (оси полоски).

* * *

Теоретическую основу для объяснения особенностей течения жидкостей в рассматриваемых условиях заложил Уошберн [1], обобщивший и объединивший законы Пуазейля и Лапласа.

Для горизонтально расположенного капилляра уравнение Пуазейля можно записать в виде

dldt=-r2DP8hL										(3.1)

где  - вязкость жидкости, r – радиус горизонтально расположенного капилляра, длина которого равна L, а величина ΔР - разность давлений на торцах капилляра, то есть термодинамический стимул, приводящий жидкость в движение.

Мерой капиллярных сил смачивания (которые заставляют жидкость подниматься или опускаться в вертикально расположенном капилляре) служит так называемое капиллярное давление, которое, согласно Лапласу, равно

DP=2scosQr										(3.2)

где - поверхностное натяжение жидкости,  - краевой угол смачивания жидкостью поверхности. В горизонтально расположенном капилляре (в нашем случае – пористой полоске) эту величину можно считать постоянной (то есть не зависящей от степени заполнения капилляра раствором). В отличие от ситуации, рассмотренной Пуазейлем, длина столба жидкости, заполняющей горизонтально расположенный капилляр, является переменной величиной, то есть мы должны принять

- L = l

Комбинируя приведённые выше соотношения, получаем

dldt=rscosq4hl										(3.3)

После объединения постоянных величин,

k=rscosQ4h										(3.4)

получаем

dldt=kl											(3.5)

или

d (l 2) = -2k dt									 (3.5a)

Как видно, соотношение (3.5) в первом приближении даёт объяснение наблюдаемым экспериментальным данным (рис.3).

* * *

Выше мы привели предельно упрощённый вывод одного из следствий уравнения Уошберна. Полное исходное уравнение Уошберна значительно сложнее. Затруднения математического и физического планов заключаются в том, что в самом начале процесса смачивания твёрдой поверхности жидкость переходит из состояния покоя, для которого классическое определение “вязкость” не применимо, в состояние движения, в котором эта величина обретает физический смысл. (В рамках уравнения (3.5) это отражается тем, что при l=0 производная dl/dt равна бесконечности). Удовлетворительное решение этого вопроса получено Уошберном и другими авторами [6]. Принято считать, что процесс смачивания твёрдой поверхности можно разделить на два этапа: относительно короткий по времени начальный нестационарный период и так называемый квазистационарный, для которого в определённом приближении становится справедливым соотношение (3.5). С физической точки зрения длительность нестационарного периода сопоставима с промежутком времени, за который звуковая волна, распространяющаяся в жидкой среде, преодолевает расстояние порядка r, то есть составляет малую долю секунды.

Рассмотрим теперь, насколько точно квазистационарное уравнение Уошберна, полученное нами в виде соотношений (3.5) и (3.5а), соответствует экспериментальным данным по белковым растворам. При этом мы будем предполагать, что квазистационарное соотношение Уошберна, строго говоря применимое к отдельному цилиндрическому капилляру, применимо также к сложной системе взаимосвязанных капилляров разной длины и сечений, существующих в пористой полоске.

- Проинтегрировав соотнешение (3.5а) при условии l=0 при t=0. получаем

l2 = 2kt											(3.6)

или

l=2kt=k0t										(3.7)

Результаты обработки экспериментальных данных в координатах уравнения (3.7) для нескольких растворов приведены на рис.4.

l, см

(Время)1/2, (мин)1/2

Рис.4.	Зависимость расстояний, пройденных фронтами белковых растворов (ось ординат, см), от времени контакта раствора (в степени ½) c горизонтально расположенной пористой полоской (ось абсцисс, мин1/2). Линейные аппроксимации.

х …. х – растворитель;  - казеин: ----- - 1%. …… -2%. х----х – альбумин,10%. Пунктирная линия показывает, что при малых временах контакта (малых расстояниях пропитки полоски) уравнение Уошберна не выполняется.

Несмотря на то, что количество точек на кривых зависимостей l от координаты времени явно недостаточно для строгой проверки соотношения (3.7), общая совокупность полученных данных (в частности, высокие значения коэффициентов корреляции (в приведённой ниже таблице 1) позволяет считать, что в области расстояний l от 3 до 6 см координаты Уошберна дают удовлетворительное описание движения растворов в пористой среде (позволяют линеаризировать кривые, показанные на рис.3, в определённом интервале расстояний l). С той же степенью достоверности можно утверждать, что в области расстояний до 3 см (скорее всего вблизи линии старта) скорости пропитки пористой полоски аномально велики. Оценкой этого эффекта может служить величина расстояния l=a, рассчитываемая как величина отрезка, отсекаемого на оси ординат прямой, аппроксимирующей экспериментальные данные в области l3 cм (см. рис.4).

Конкретные расчёты проводились путём аппроксимации экспериментальных данных уравнением прямой линии

l=a+bt										(3.8)

по методу наименьших квадратов. Результаты расчётов приведены в таблице 1. Нетрудно видеть, что величина b отвечает коэффициенту k0 в соотношении (3.7).

Табл.1.

Значения коэффициентов «а» и «b» при линейной аппроксимации зависимостей

l от t (при l  3 см) методом наименьших квадратов.

| Протеин | Концентрация раствора | а, | а,*) | b, |  |  b,*) | Коэффициент корреляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (%%) | см |  |  | cм / (мин)1/2 |  |  |
| Казеин | 0 0,02 0,2 0,2 **) 1 2 | 1,02 1,09 0.89 0,87 0,949 1,22 | 0,13 0,10 0,02 0,01 0,006 0,07 | 1,58 1,514 1,46 1,48 1,328 0,995 |  | 0,10 0,007 0,01 0,01 0,009 0,003 | 0,995 0,997 0,999 0,999 0,999 0,998 |
| Среднее |  | 1,03 | 0,12 |  |  |  |  |
| Альбу-мин | 0,1 | 0,93 | 0,04 | 1,40 |  | 0,07 | 0,999 0,992 |
|  | 1 | 0,80 | 0,05 | 1,56 |  | 0,04 |  |
|  | 1**) | 0,85 | 0,06 | 1,55 |  | 0,04 | 0,999 |
|  | 10 | 0.9 |  | 1.04 |  |  |  |
| Среднее |  | 0,91 | 0,08 |  |  |  |  |

*) – стандартное отклонение,

**) – с добавкой 2% поверхостно-активного вещества (tween 20).

Зависимости коэффициентов “а” и ”b” от концентрации белковых растворов приведены на рис.5 и 6 соответственно.

По смыслу определения (расчёта) величины “а” характеризуют эффективные (интегральные) расстояния, на которых реализуются некоторые нестационарные (относительно нормального “квазистационарного” режима Уошберна) процессы смачивания пористой полоски. Как видно из рис.5, эти расстояния для воды и белковых растворов составляют величины порядка 1 см, то есть на много порядков превышают размер пор пористой среды. То же самое можно сказать и о временах прохождения расстояния “а” фронтом раствора: это не доли секунды, а десятки секунд. Таким образом, в рассматриваемом случае мы имеем дело с новым, ещё не изучавшимся, классом явлений, требующим новых теоретических подходов и экспериментальных методик.

Рис.5.	Зависимости коэффициентов «а» (эффективных расстояний аномальной начальной «сверхбыстрой» пропитки пористой полоски, ось ординат, см) от концентрации белкового раствора (в %%). Сплошные линии – казеин (ось абсцисс сверху), пунктирные – альбумин (ось абсцисс снизу)

Продвижение белкового раствора в пористой среде обусловлено соотношением двух основных сил – упомянутого выше поверхностного давления, зависящего, согласно (3.2), от поверхностного натяжения раствора на границе с твердой поверхностью и геометрических характеристик последней, и сил торможения, связанных с вязкостью раствора. В классических примерах рассмотрения явлений вязкости простых («ньютоновых») жидкостей принимается, что слой жидкости, непосредственно прилегающий к твёрдой поверхности, неподвижен. Эту гипотезу можно принять для слоёв жидкости, достаточно удалённых от фронта движения. На пике фронта сначала должны происходить динамические процессы сорбции (адсорбции) компонентов раствора (это, по-видимому, прежде всего наиболее подвижные низкомолекулярные компоненты раствора, преимущественно вода, перенос которой возможен путём последовательных процессов "испарение - конденсация" через газовую фазу) с образованием всё более толстых слоёв (от мономолекулярного до полимолекулярных), за которыми движется основная масса раствора под действием капиллярного давления, вызванного менисковым эффектом. В следующей фазе движения в области, несколько удалённой от фронта, на твёрдой поверхности может происходить конкурентная сорбция (адсорбция) высокомолекулярных белковых компонентов раствора, которая может изменить как величину капиллярного давления, так и вязкостные характеристики раствора, увеличивая или уменьшая «проскальзывание» раствора по поверхности неподвижных стенок. Дополнительным осложнением является то обстоятельство, что процессы сорбции белка происходят в нестационарных динамических условиях, далёких от состояния равновесия. Первые порции раствора в начале пропитки движутся с аномально большими скоростями и значительная часть белковых молекул «проскакивает» в область фронта. Этот эффект, по-видимому, уменьшается по мере снижения скорости миграции. В обоих случаях следует учитывать, что концентрация белка в «головных» фракциях раствора меньше исходной.

«В», см / (мин)1/2

Концентрация, %%

Рис.6.	Зависимости коэффициента «в» (ось ординат, см/(мин.)^0,5) от концентрации белка в %% (ось абсцисс) при линейной аппроксимации. Сплошная линия –казеин, пунктирная – альбумин.

Из сказанного выше и анализа структуры коэффициентов k (соотношение (4) и коэффициента b, равного

b=k0= ,

ясно, что кинетика миграции белковых растворов в пористой среде с данной пространственной организацией определяется переменными ,  и , представленными как функции удаления фронта от места старта.

В области малых концентраций белка, по-видимому, основную роль играет переменная *cos, то есть изменение капиллярного давления в результате процессов сорбции белков на твёрдой поверхности.

Из рис.5 видно, что в случае казеина величина «а» в области малых концентраций белка С сначала падает по мере роста С (симбатно с коэффициентом «b»), а затем возрастает (антибатно «b»). Уменьшение «а» в рамках нашего приближения увеличивает расстояние (l–a) до фиксированной метки, проходимое с пониженной скоростью «b». Таким образом, сорбция малых концентраций белка (до 0,2% казеина) приводит к наиболее сильному торможению процесса миграции раствора (относительно растворителя). Аналогичная закономерность (в другом интервале концентраций) как будто наблюдается и в случае альбумина.

В настоящее время, не обладая дополнительными данными, трудно дать трактовку некоторого относительного увеличения скоростей миграции за счёт постоянной «а» в области концентраций казеина 0,2–2%. Общая тенденция снижения капиллярного давления с ростом концентрации белка на фронте движения раствора сохраняется (рис.4, монотонное снижение коэффициента «b»). В то же время высокие концентрации белка, сорбированного на твёрдой поверхности, в тыловой части столба жидкости, возможно, могут снижать трение на стенках, приводя к росту величины «а».

Как видно из таблицы 1, низкомолекулярная поверхостно-активная добавка в пределах ошибок эксперимента практически не влияет на скорость миграции белковых растворов. Это показывает, что белковые молекулы сорбируются на твёрдой поверхности значительно сильнее. Вязкость раствора при этом, по-видимому, существенно не изменяется.

4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

При своей постановке данная работа первоначально преследовала сугубо практическую цель – перейти от чисто эмпирических (в конечном итоге весьма дорогостоящих) определений скоростей миграции белковых растворов при конструировании и разработке конкретных изделий к хотя бы приближённым способам их расчёта, обеспечивавющим оптимальное планирование уточняющих экспериментов. Ниже на примере казеина мы демонстрируем возможности таких расчётов.

Данные для казеина, показанные на рис.4 (6 точек) описываются линейной зависимостью:

b = (1,546  0,011) – (0,265  0,017) * C,					(4.9)

(где С – концентрация белка в %) с коэффициентом корреляции – 0,99 и характеристиками рассеяния, достаточными для проведения количественных расчётов предсказательного плана при любых концентрациях казеина до 2 – 3%.

4.1.Расчёт расстояний миграции раствора при заданном времени смачивания пористой среды.

Рассчитаем, например, расстояние, на которое передвинется фронт 2%-ного раствора казеина за 3,4; 7,1 и 23,5 мин. Согласно (9) при С = 2% коэффициент

b = 1,28 .

- Значение «а» принимаем равным среднему значению из таблицы 1

а = 1,03  1 см.

- Согласно (3.8), получаем

l = 1 + 1,282,4 1 + 2 = 3 см,

l = 1 + 1,287,1  1 + 3,4 = 4,4 см,

l = 1 + 1,2823,5  1 + 4,9 = 5,9 см

Экспериментальные значения равны 3; 4,5 и 6 см соответственно. Таким образом, относительная погрешность расчётов составляет около 2 - 3%, то есть приблизительно отвечает погрешности единичного измерения расстояния.

4.2. Расчёт времени достижения фронтом раствора метки, удалённой на расстояние l от места старта.

Выберем метки 3, 4, 5 и 6 см, а концентрацию раствора С = 2%. Рассчитаем коэффициент b

b = 1,546 – 0,265*2  1,02.

- Согласно (3.8) имеем

t = (l – a)/b.									       (4.2.1)

По-прежнему, принимаем а = 1 см и считаем, что прохождение этого расстояния не требует времени. Для l = 3 получаем

t = (3 – 1)/1,02  1,96 или t  3,8 мин.

Аналогичным образом для меток 4,5 и 6 см получаем значения 11,8 и 24 мин. Экспериментальные значения равны 3,4 (12%); 10,2 (15%) и 23,5 (2%) мин.(в скобках указаны уклонения расчётных величин относительно экспериментальных).

Как и следовало ожидать исходя из (4.2.1), относительные ошибки расчётов t не менее чем вдвое выше по сравнению с приведёнными выше расчётами l, и снижаются по мере удаления от места старта. Более подробную информацию о погрешностях расчётов можно извлечь из таблицы 1.

Приведённые выше (элементарные) примеры расчётов демонстрируют лишь некоторые возможности найденного алгоритма обработки экспериментальных данных, их интер- и экстраполяции в пределах и за пределами изученных интервалов l, С и t. Он может быть усовершенствован по мере накопления большего количества более точных данных.

ЛИТЕРАТУРА

- Washburn Edward W., The dynamics of capillary flow, Phys. Rev., Second series, 1921, 17, №3, pp.273-283, 374-375.

- Ковалев Г.Н., Снегирева Н.С. Биологически активные композиционные материалы Труды школы-семинара “Композиционные материалы” М., РАН, ИПРИМ РАН, 2000, с.12-25.

- Konstantinov A., Fuchs B., Stepanov A., Zaraisky E., Nazimova S., Boltovskaya M., Starosvetskaya N., Method for detecting free insulin-like growth-factor-binding protein 1 and a test device for detecting the ruptures of fetal membranes using the above method. US patent 5597700.

- Fuchs B., Boltovskaya M., Konstantinov A., Nazimova S., Starosvetskaya N., Stepanov A., Zaraisky E., Device for detecting free IGFBP-1, US patent 5877029.

- Сумм Б.Д., Горюнов Ю.В. Физико-химические основы смачивания. М., Химия, 1976, 232 с.

- Хейфец Л.И., Неймарк А.В. Многофазные процессы в пористых средах. М., Химия, 1982, 320 с.

- Поступила в редакцию 4 февраля 2003 года.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных исследований
(грант 03-01-96602).