размера макромолекулярного клубка данного полимера [58,59]. Однако такой подход имеет два недостатка - неопределенность в оценке конформации клубка и слишком большую абсолютную величину анализируемого масштаба, примерно несколько сотен ангстремов, что на порядок превышает нижний предел самоподобия и, следовательно, фрактального поведения для поверхности графита [54]. Такое расхождение может существенно исказить результаты оценки. Поэтому в качестве r была выбрана длина статистического сегмента lст, который является элементарным "участком жесткости" цепи, способным осуществлять кинетически независимые переходы [60]. Допуская, что видоизменение структуры полимерной матрицы при введении дисперсного наполнителя на молекулярном уровне описывается изменением С [2], величину lст можно вычислить следующим образом [61]:

lст=l0C∞,											(33)

где l0 – длина скелетной связи основной цепи, равная для ПГЭ 1,25 Å [62].

Таким образом, величина lст в определенной мере является показателем степени видоизменения ("возмущения") структуры полимерной матрицы. Для композитов ПГЭ-Гр величина lст, рассчитанная по уравнениям (21) и (33), изменяется в пределах 5,28-9,16 Å при вариации н в интервале 0,0088-0,176, что хорошо согласуется с нижним пределом интервала самоподобия для поверхности графита (~16 Å [54]).

Приняв для исходного порошка графита dн=2,16 [54] и для исходного матричного полимера ПГЭ lст=4,5 Å [2], можно определить константу в соотношении (32) и далее величину Su в рамках фрактальной трактовки с использованием этого же соотношения для трех случаев: изменения только lст, изменения только dн и одновременного изменения lст и dн. Результаты таких оценок для композитов ПГЭ-Гр приведены на рис.13. Штриховой линией указана величина Su в континуальном приближении.

Рис.13.	Зависимости удельной поверхности наполнителя Su от его объемного содержания н для композитов ПГЭ-Гр. Континуальная (1) и фрактальная (2-4) трактовки: 2-4 - расчет по соотношению (32) с вариацией lст (2), dн (3), lст и dн (4).

Как отмечалось выше, она соответствует условию Su=const=270 м2/г. Все три оценки в рамках фрактального подхода показали снижение Su по мере роста н. Это является следствием двух эффектов: видоизменения структуры полимерной матрицы при введении наполнителя (увеличения r=lст) и агрегации частиц исходного наполнителя (увеличения dн). Как следует из данных рис.13, увеличение dн оказывает более сильное влияние на снижение Su, чем увеличение lст. При малых н (н<0,06) одновременное изменение lст и dн оказывает менее сильное влияние на снижение Su, чем изменение только dн, но при н>0,06 совместное увеличение lст и dн существенно снижает Su.

Рассмотрим далее влияние изменения указанных факторов на такую важную структурную характеристику полимерных композитов, как толщина межфазного слоя lмф [63]. Фрактальная трактовка предполагает, что межфазный слой можно рассматривать как результат взаимодействия двух фракталов - поверхности наполнителя и полимерной матрицы [6,64]. Как правило, в дисперсно-наполненных полимерных композитах модуль упругости наполнителя значительно выше модуля полимерной матрицы [41]. Видоизменение структуры слоя полимерной матрицы, прилегающего к поверхности частиц наполнителя, отмечено в ряде работ [6,65]. Этот слой, обладающий особыми свойствами, согласно принятой терминологии называют межфазным [6,65]. Как известно [66], при взаимодействии двух фрактальных объектов существует единственный масштаб длины l, определяющий расстояние взаимопроникновения этих объектов. По указанным выше причинам можно считать, что в дисперсно-наполненных полимерных композитах происходит только проникновение наполнителя в полимерную матрицу и тогда l=lмф. В этом случае можно записать [6,64]:

lмф~aRaa2d−dнd,									(34)

где а – нижний линейный масштаб фрактального поведения, равный lст.

На рис.14 приведено сравнение экспериментальной зависимости lмф(н) и трех зависимостей lмф(н), рассчитанных согласно соотношению (34). (Условия изменения параметров lст и dн те же, что были использованы при построении графиков рис.13).

Рис.14.	Зависимости толщины межфазного слоя lмф от объемного содержания наполнителя н для композитов ПГЭ-Гр. 1 - экспериментальные данные, 2-4 - расчет по соотношению (34) с вариацией lст (2), dн (3), lст и dн (4).

Как следует из данных рис.14, хорошее соответствие теории и эксперимента получено только при условии одновременной вариации lст и dн. Предположение изменения только lст приводит к завышенным значениям lмф, а изменения только dн – к заниженным значениям этого параметра.

Сравнение рис.13 и 14 позволяет построить соотношение между параметрами Su и lмф. Это соотношение показано на рис.15. Видна резкая ниспадающая зависимость lмф по мере роста Su.

Рис.15.	Соотношение между толщиной межфазного слоя lмф и u удельной поверхностью наполнителя (фрактальная трактовка) для композитов ПГЭ-Гр.

В рамках континуального подхода величина lмф может быть определена следующим образом [23]:

lмф=6Suρнηϕн13−1,								(35)

где  – плотность упаковки частиц наполнителя, принятая равной 0,68 [23].

Уравнение (35) при Su=const предполагает снижение lмф по мере роста н, что не согласуется с экспериментальными данными (рис.14). Даже уменьшение Su по мере роста н (рис.13), полученное в рамках фрактального подхода, не меняет этой тенденции.

Система уравнений (3) и (32) позволяет получить соотношение для оценки величины dн как функции Dr, т.е., степени агрегации частиц наполнителя. Это соотношение имеет вид:

lст2−dн=6С1ρнDr,										(36)

где С1 – константа, способ оценки которой приведен выше.

На рис.16 приведено сравнение величин dн, полученных экспериментально и рассчитанных по уравнению (36). Видно хорошее количественное соответствие величин dн, оцененных указанными способами. Использование в уравнении (36) условия lст=const приводит к завышенным значениям dн, что показано на рис.16 штриховой линией. Более того, из данных рис.16 следует, что при lст=const и н>0,176 величина dн>3, что не имеет физического смысла при d=3 [58].

Рис.16.	Зависимости фрактальной размерности поверхности агрегатов частиц наполнителя dн от объемного содержания наполнителя н для композитов ПГЭ-Гр. 1 - расчет по уравнению (45); 2, 3 - расчет по уравнению (36) с переменной (2) и постоянной (3) величиной lст.

Отметим, что оценка величины dн согласно соотношению (32) в пределе больших (>2,5) величин dн возможна только для так называемых массовых фракталов [57]. Согласно определению [57], массовые фракталы характеризуются фрактальным распределением массы составляющих их частиц, а не только их поверхности. Это определение справедливо для агрегатов частиц дисперсного наполнителя, которые являются фракталами с размерностью 2 [13,49].

Аналогичные оценки влияния агрегации наполнителя на параметры межфазного слоя можно выполнить, анализируя величину относительной доли этого слоя. В качестве модельных систем выбраны две серии полимерных композитов с варьируемым объемным содержанием наполнителя н: ПГЭ-Гр-II с дисперсным наполнителем и ПАр-Св с наполнителем в виде коротких волокон. Выбор этих композитов обусловлен методом их приготовления: как было показано выше, для полученных механическим смешением композитов ПГЭ-Гр-II наблюдается достаточно высокий уровень агрегации частиц графита по мере роста н, тогда как метод, используемый для приготовления композитов ПАр-Св, препятствует агрегации короткого стекловолокна [16].

Относительная доля межфазного слоя мф в рамках фрактального подхода рассчитывалась согласно уравнению [53]:

ϑмф=ρн−1m01−3dн,									(37)

где m0 – масса отдельной частицы, из которых сформирован фрактальный объект (в нашем случае - масса частицы исходного наполнителя).

Для стекловолокна в силу отсутствия агрегации принималось dн=const=2,14 [54], а величина m0 уменьшалась по мере роста н вследствие хрупкого разрушения волокон в процессе изготовления композита [16]. В рамках уравнения (37) снижение m0 является единственным фактором, приводящим к росту мф по мере увеличения н. Для композитов ПГЭ-Гр-II агрегация частиц наполнителя приводит к росту dн от 2,16 до 2,55 в интервале н=0,0088-0,176 (рис.3).

Величину мф в рамках континуальной модели [41] можно рассчитать из уравнения:

ϑмф=lмфϕнSuρн									(38)

На рис.17 приведено сравнение рассчитанных в рамках фрактального и континуального подходов значений мф для композитов ПАр-СВ (величины lмф при расчете по уравнению (38) приняты по данным работы [16]).

Рис.17.	Зависимости относительной доли межфазного слоя мф от объемного содержания наполнителя н для композитов ПАр-Св (1,3,6) и ПГЭ-Гр-II (2,4,5). 1,2 - расчет по уравнению (37); 3, 4 - расчет по уравнению (38) при условии Su=const; расчет по уравнению (38) при условии Su=variant; 6 - расчет по уравнению (39).

Как можно видеть, получено хорошее соответствие обоих указанных подходов без применения каких-либо подгоночных параметров при использовании следующих значений входящих в уравнение (38) параметров для стекловолокна: Su=150 м2/г и =2600 кг/м3 [23]. На рис.17 также приведены величины мф, рассчитанные по уравнению [67]:

ϑмф=1−ΔСрмΔСр										(39)

где Ср.м. и Ср – скачок удельной теплоемкости для исходного и наполненного полимеров, соответственно.

Как следует из данных рис.17, рассчитанные согласно уравнению (39) величины мф хорошо согласуются с полученными в рамках указанных выше подходов, т.е., рассчитанными по уравнениям (37) и (38). Однако аналогичные расчеты мф для композитов ПГЭ-Гр-II дали существенное расхождение значений мф, полученных на основе континуального и фрактального подходов (см. рис.17). Более того, континуальный подход при н>0,15 дает величины мф>1, что не имеет физического смысла. Такое расхождение объясняется принятием условия Su=const в уравнении (38). Согласно уравнению (3), это означает, что в расчетах не учитывалась агрегация частиц наполнителя, характеризуемая ростом Dr (рис.2). Как следует из данных рис.13, величина Su уменьшается от 268 м2/г для исходного графита до 65 м2/г для агрегатов частиц наполнителя в композитах ПГЭ-Гр-II с н=0,176. Использование переменной величины Su в уравнении (38) дает хорошее соответствие величин мф, полученных в рамках континуального и фрактального подходов (рис.17).

Отмеченное выше сильное уменьшение плотности н агрегатов частиц наполнителя по мере роста их размеров должно привести к существенному росту Su согласно уравнению (3). В то же время расчет по уравнению (32) показывает достаточно сильное снижение Su по мере увеличения н (рис.13). Это кажущееся несоответствие объясняется следующим образом. Уравнение (3) определяет величину Su фрактального кластера безотносительно его окружения, поскольку в это уравнение входят только параметры, характеризующие сам кластер. Иначе говоря, по уравнению (3) рассчитывается общая или суммарная величина Su. Высокая степень рыхлости агрегатов частиц должна приводить к высоким абсолютным значениям Su.

Величина н для фрактального объекта может быть рассчитана следующим образом [68]:

ρн≈ρплRaaD−d,									(40)

где пл – плотность вещества кластера в состоянии плотной упаковки, а - нижняя граница фрактального поведения.

Подстановка в уравнение (3) величин н, рассчитанных по формуле (40), и Ra=Ramax по данным рис.2 дает величину Su=const=88500 м2/г, что на два порядка больше этого параметра для исходных частиц наполнителя (рис.13). Очевидно, что условие Su=const в данном конкретном случае определяется условием D=2. Для D<2 величина Su будет расти по мере увеличения Dr, а для D>2 - уменьшаться.

Уравнение (32) учитывает только ту часть Su, которая доступна для образования связей с полимерной матрицей, из-за наличия в нем параметра r=lст. Иначе говоря, это уравнение определяет неэкранированную удельную поверхность агрегата частиц - понятие хорошо известное в фрактальном анализе [69]. Согласно [34,69], бóльшая часть поверхности фрактальных кластеров находится между их ответвлениями в глубоких и узких так называемых "фиордах", недоступных для участков полимерной цепи. Это резко снижает долю неэкранированной поверхности и она в рассматриваемом случае составляет меньше 0,3% от общей Su.

Рассмотренные положения позволяют сделать ряд важных выводов. Во-первых, из уравнения (30) следует, что в случае композитов ПГЭ-Гр при Su=const и С=const усиление агрегации частиц наполнителя или рост Dr должен привести к снижению (dн-3) или увеличению dн. Во-вторых, из этого же уравнения можно определить максимальную величину dн для композитов ПГЭ-Гр при максимальном Dr=194 мкм, оцененном из рис.2 при н=1,0. Эта величина dн равна ~2,78, что превосходно согласуется с данными рис.12. В-третьих, как следует из уравнения (35) и рис.15, увеличение Su от 268 до 88500 м2/г практически означает условие lмф=0.

И в заключение этой главы рассмотрим вопрос связи размерностей Dк и dн. В рассматриваемом аспекте этот вопрос важен потому, что величина Dк контролируется степенью агрегации частиц наполнителя (рис.6) и ее связь с dн означает, что и последняя размерность определяется этим же фактором. Модель [2] предполагает, что структура полимерных композитов является сочетанием двух мультифракталов: каркаса частиц наполнителя и полимерной матрицы. Такая трактовка дает ответ на поставленный выше вопрос о связи Dк и dн. Согласно концепции, изложенной в [70], если каркас частиц наполнителя является мультифракталом, то величина Dк эквивалентна его хаусдорфовой размерности D0, а величина dн - информационной размерности D1 (D1D0). В этом случае между Dк и dн должна существовать определенная взаимосвязь [71], что облегчает возможность компьютерного моделирования структуры и свойств полимерных композитов, принимая во внимание высокую информативность параметра dн [1,6,72].

Кроме экспериментальной оценки величины dнэ, описанной в работах [8,9,48], эта фрактальная размерность может быть оценена рядом теоретических методов. Общим положением для этих методов является признание dн в качестве информационной размерности D1 мультифрактала, которым является каркас частиц наполнителя, т.е., Dк=D0. Первый из указанных методов построен на использовании уравнения Микина [73]:

jn=L0α,											(41)

где jn – эффективная поверхностная энергия разрушения, L0 – средний размер образца,  – скейлинговый показатель, характеризующий концентрацию сингулярности.

Величина jn связана с критической скоростью освобождения энергии деформации GIc следующим образом [74]:

GIc=2jn.											(42)

В свою очередь, для D1 должно выполняться равенство [70]:

α=f,											(43)

где f – размерности сингулярностей .

И, наконец, для D1 (или dн) и f существует следующее соотношение [70]:

D1=2+f=dн.										(44)

Поскольку величина L0 по существу является подгоночным параметром и ее определение не рассмотрено в работах [70,73], то, опуская коэффициент 2 в уравнении (42), с учетом выражений (42)-(44) получим:

GIc=L0dн−4.											(45)

Величины GIc для композитов ПГЭ-Гр рассчитаны по уравнению (2).

Второй метод оценки D1 изложен в работе [75]. Согласно этой трактовке, размерность мультифрактала с произвольным индексом q (q – целое число) Dq связана с его хаусдорфовой размерностью D0 следующим образом:

Dq=D0−9qε264,									(46)

где параметр  определяется как [75]:

ε=4−d.											(47)

Уравнение (46) получено для случая самоизбегающего случайного блуждания, которое по очевидным причинам соответствует блужданию частиц наполнителя при их агрегации в среде композита.

В работе [76] предложена трактовка структуры композитов ПГЭ-Гр как единого мультифрактала в рамках формализма [70,71]. В этой же работе были определены и значения D1 для четырех анализируемых нами образцов композитов, которые также будут использованы ниже для сопоставления с величинами dн.

На рис.18 представлены зависимости Dк(н) и dн(н) для композитов ПГЭ-Гр-II. Величина dн определена согласно уравнению (45) и далее будет обозначаться как dнм. Величина L0 принята как одна треть суммы трех основных размеров (длины, ширины и толщины) образца. Как можно видеть из приведенных на рис.18 зависимостей, величины Dк и dнм изменяются симбатно по мере роста н (dнм<Dк) и разность этих размерностей (Dк-dнм) примерно постоянна. Аналогичная картина наблюдается и для композитов ПГЭ-Гр-I. Такое поведение полностью соответствует предсказанному уравнением (46), поэтому в дальнейшем были использованы значения L0, которые при расчете dнм показывают наилучшее соответствие с величиной dн, определенной по уравнению (46) и далее обозначаемой dнк. В этом случае L0=29 мм для ПГЭ-Гр-I и L0=8,8 мм для ПГЭ-Гр-II, что находится в интервале размеров образца (4-50 мм).

Рис.18.	Зависимости фрактальных размерностей каркаса частиц наполнителя Dк (1) и поверхности агрегатов частиц наполнителя dн (2) от объемного содержания наполнителя н для композитов ПГЭ-Гр-II.

На рис.19 приведено сравнение величин dнк и dн, определенных тремя другими методами, т.е., dнм, dнэ [8,9] и D1 (по данным работы [76]). Как можно видеть, получено хорошее соответствие величин dн, определенных четырьмя разными методами (расхождение менее 10%). Безусловно, наиболее важным является соответствие dнэ, с одной стороны, и dнм, dнк и D1, с другой. Напомним, что три последние величины получены в предположении, что они являются информационной размерностью мультифрактала-каркаса частиц наполнителя. Это позволяет использовать уравнения (45) и (46), а также изложенный в работе [76] метод определения D1 для теоретической оценки фрактальной размерности поверхности агрегатов частиц наполнителя dн. Отметим, что мультифрактальность каркаса частиц наполнителя подтверждена экспериментально [77].

Как известно [25], обычные методы определения dн исходного порошка дисперсного наполнителя не подходят для оценки этого параметра в реальных композитах из-за агрегации частиц исходного наполнителя. Представляет интерес определение зависимости dн агрегатов частиц наполнителя от степени агрегации исходных частиц. На рис.20 приведена зависимость dн, определенная указанными четырьмя методами, от обратной величины параметра агрегации аг, оцененного согласно уравнению (10). Как показывают данные этого рисунка, величина dн увеличивается по мере усиления процесса агрегации, т.е., повышения ηаг−1.

Рис.19.	Сравнение фрактальной размерности поверхности агрегатов частиц наполнителя , определенной по уравнению (46) с соответствующими величинами, определенными экспериментально  (1,4), по уравнению (45)  (2,5) и по методике [76] D1 (3, 6) для композитов ПГЭ-Гр-I (1-3) и ПГЭ-Гр-II (4-6).

Рис.20.	Зависимость фрактальной размерности поверхности агрегатов частиц наполнителя   (1,5),  (2,6),  (3,7) и D1 (4,8) от параметра агрегации  для композитов ПГЭ-Гр-I (1-4) и ПГЭ-Гр-II (5-8).

Таким образом, результаты настоящей главы показали, что единственным фактором, контролирующим увеличение dн по мере роста н, является агрегация частиц наполнителя. Показано принципиальное различие в оценке удельной поверхности наполнителя в рамках континуального и фрактального подходов. В отличие от первого, второй подход учитывает такие эффекты, как видоизменение структуры полимерной матрицы при введении дисперсного наполнителя и агрегацию исходных частиц наполнителя. Расхождения этих подходов оказывают влияние на оценку размеров структурных элементов композита, например, толщины межфазного слоя. Параметр dн следует рассматривать как информационную размерность D1(q=1) мультифрактала (каркаса частиц наполнителя) с хаусдорфовой размерностью D0=Dк (q=0).

5. ВЛИЯНИЕ АГРЕГАЦИИ НАПОЛНИТЕЛЯ НА СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ

Рассмотрим, прежде всего влияние агрегации частиц наполнителя на два важнейших структурных параметра, действие которых проявляется при нагружении образцов композитов и которые в значительной степени определяют их прочность, а именно длину критического структурного дефекта акр и коэффициент концентрации напряжения К агрегатами частиц наполнителя. На рис.21 приведена зависимость акр, рассчитанная по уравнению (1), от параметра агрегации k(r), оцененного с помощью соотношения (16), для образцов (без надреза) ПГЭ-Гр.

Рис.21.	Зависимость длины акр критического структурного дефекта от параметра агрегации k(r) для композитов ПГЭ-Гр-I (1) и ПГЭ-Гр-II (2).

Указанная зависимость – линейная и проходит через начало координат. Это свидетельствует о том, что величина акр определяется средним укрупнением частиц наполнителя в процессе их агрегации, которое характеризует параметр агрегации k(r). Подробное описание влияния акр на процесс разрушения композитов ПГЭ-Гр можно найти в работах [42,78-80].

В работе [6] для расчета прочности межфазного слоя а в композитах ПГЭ-Гр было использовано уравнение Лейднера-Вудхэмса для случая хорошей связи полимер-наполнитель [81]:

σр=σа+0,83τм+σаК1−ϕн,							(48)

где р - напряжение разрушения композита, м - прочность полимерной матрицы на сдвиг, К - коэффициент концентрации напряжения.

Выбор уравнения (48) обусловлен тем, что зависимость модуля упругости от н для композитов ПГЭ-Гр хорошо описывается уравнением Кернера, а это свидетельствует о хорошей межфазной адгезии в указанных композитах [82]. При расчете а по уравнению (48) предполагалось К=2, поскольку величина К не зависит от размера частиц наполнителя [81], который растет по мере увеличения н вследствие агрегации частиц исходного графита (рис.2). Авторы [6] указали, что приближение К=const=2 влияет на абсолютные значения величины а, но не влияет на тенденцию их изменения по мере вариации н. Рассмотрим далее влияние степени агрегации частиц наполнителя на величину К.

Для расчета теоретического значения прочности межфазного слоя при растяжении σаТ использована формула, полученная в рамках кластерной модели структуры аморфного состояния полимеров [83]:

σаТ=1,4×105ϕклмф2NASl0C∞56,							(49)

где ϕклмф - относительная доля областей локального порядка (кластеров) в структуре межфазного слоя, NA - число Авогадро, S - площадь поперечного сечения макромолекулы, равная для ПГЭ 30,7 Å2 [6]. Величины ϕклмф взяты из данных работы [65]. Для расчета действительного значения напряжения а в межфазном слое использована известная формула, устанавливающая взаимосвязь нормальных (σаТ) и сдвиговых (а) напряжений (см. уравнение (18)). Затем, используя полученные из уравнения (49) величины а, можно рассчитать действительные значения коэффициента концентрации напряжения К, используя уравнение (48). В этом случае в качестве р принимались экспериментальные значения величины напряжения разрушения композитов в ударных испытаниях, а величина м определялась по значениям предела текучести Т согласно уравнению (18).

На рис.22 приведена зависимость К от параметра агрегации ηаг−1, принятого по данным рис.4. Из приведенного графика виден линейный рост К по мере увеличения степени агрегации частиц наполнителя, характеризуемой повышением ηаг−1. Выше было показано, что параметр ηаг−1 имеет физический смысл отношения m/n (m и n - целые числа), где m характеризует число мест поверхности агрегатов частиц наполнителя, доступных для присоединения последующих частиц, а n - число агрегирующихся исходных частиц. Таким образом, одинаковые значения К соответствуют меньшему значению m для композитов ПГЭ-Гр-I по сравнению с ПГЭ-Гр-II.

В работе [11] было показано, что формирование агрегатов частиц наполнителя приводит к существенному росту модуля упругости Е полимерных композитов. Это наблюдение было качественно объяснено структурными особенностями формирующихся агрегатов частиц наполнителя и их разрушением в процессе деформирования. Однако количественной трактовки полученного эффекта дано не было. Отметим также, что большинство теоретических моделей, позволяющих вычислить модуль упругости дисперсно-наполненных композитов, не предсказывают его зависимости от размера частиц наполнителя (во всяком случае, в явном виде) [81]. Рассмотрим далее два варианта трактовки зависимости Е от степени агрегации частиц наполнителя.

Рис.22.	Зависимости коэффициента концентрации напряжения К от параметра агрегации  для композитов ПГЭ-Гр-I (1) и ПГЭ-Гр-II (2).

На рис.23 приведена зависимость модуля упругости Е композитов ПГЭ-Гр от обратной величины параметра агрегации аг (ηаг−1).

Рис.23.	Зависимость модуля упругости Е от обратной величины параметра агрегации аг для композитов ПГЭ-Гр-I (1) и ПГЭ-Гр-II (2).

Как и предполагалось ранее [11], увеличение степени агрегации частиц наполнителя (повышение ηаг−1) приводит к росту Е. Отметим, что данные для обеих серий композитов ПГЭ-Гр (ПГЭ-Гр-I и ПГЭ-Гр-II) аппроксимируются одной линейной зависимостью, которая при ηаг−1=0 экстраполируется к величине Е1 ГПа, т.е. к значению для модуля упругости исходного матричного полимера. Отметим, что зависимости аг(н) (рис.4) и Е(н) [15] для указанных композитов характеризуются двумя отдельными кривыми. Таким образом, можно констатировать, что параметр аг имеет самостоятельное важное значение.

Для количественного объяснения влияния процессов агрегации частиц наполнителя на модуль упругости компонентов может быть использована скейлинговая модель, предложенная в работе [84]. Суть этой модели заключается в применении фактора приведения n-3, связывающего весовые концентрации наполнителя н в двух композитах А и В:

,										(50)

где  и  - весовое содержание наполнителя в композитах А и В, соответственно,  - отношение размеров частиц (агрегатов частиц) наполнителя, n – параметр, характеризующий форму частиц наполнителя, который и принимается равным 1 для коротких волокон, 2 – для дискообразных (чешуйчатых) частиц и 3 – для сферических частиц.

Влияние размера частиц наполнителя Dr на модуль упругости композита выражается в рамках модели [84] так:

,							(51)

где  - параметр, связанный с распределением размеров частиц наполнителя.

Модель [84] предполагает, что при конкретном учете формы (n) и размера (Dr) частиц наполнителя можно получить общую зависимость модуля упругости от приведенной (весовой) концентрации наполнителя.

Рассмотрим выбор указанных параметров (n и Dr) для композитов ПГЭ-Гр. Изучение электронно-микроскопических фотографий показало [42], что чешуйчатые частицы исходного (неагрегированного) графита формируют агрегаты примерно сферической формы. Поэтому мы не можем отнести эти агрегаты ни к чисто сферическим, ни к чисто дискообразным. Очевидно, что постулируемый выше выбор величины n относится к идеализированной структуре композита, который на практике может быть применен только для коротких волокон. В процессе агрегации четкая граница между дискообразными (у которых диаметр значительно больше толщины) и сферическими агрегатами отсутствует и поэтому возможно применение промежуточных величин n в интервале 2-3. В нашем случае мы произвольно выбрали n=2,5.

Величина  принимается равной отношению размеров частиц (агрегатов частиц) наполнителя Dr в сравниваемых композитах. Величины Dr для композитов ПГЭ-Гр можно непосредственно получить из электронно-микроскопических фотографий. Однако мы избрали другой метод определения Dr, а именно, применение уравнений (31) и (45). Его использование дает возможность установить взаимосвязь степени агрегации частиц, характеризуемой величиной Dr, с такими важными свойствами композитов как  (показатель пластичности) и Е (характеристика жесткости). Сравнение уравнений (50) и (51), с одной стороны, и уравнений (3), (30) и (45), с другой, показывает, что усиление агрегации частиц наполнителя, характеризуемой величиной Dr, приводит к одновременному повышению Е и снижению . Однако, принимая во внимание степенную зависимость  от  (см. уравнение (45)), изменение (снижение) , по мере усиления агрегации частиц, выражено сильнее, чем увеличение Е.

На рис.24 приведены зависимости модуля упругости Е композитов ПГЭ-Гр от весового содержания графита н.

Рис.24.	Зависимости модуля упругости Е от весового содержания наполнителя н для композитов ПГЭ-Гр-I (1) и ПГЭ-Гр-II (2).

Видно, что при небольших н (0,1) различие величин Е для двух серий композитов ПГЭ-Гр невелико и находится в пределах погрешности эксперимента. Однако, при увеличении н ( 0,2) расхождение становится заметным.

На рис.25 показана зависимость Е от приведенной концентрации наполнителя, где для композитов ПГЭ-Гр-I величина н оставалась неизменной, а для композитов ПГЭ-Гр-II для н использован фактор приведения ()0,5, где  и  - средние размеры агрегатов частиц наполнителя для ПГЭ-Гр-I и ПГЭ-Гр-II, соответственно, оцененные из уравнений (3), (30) и (45).

Рис.25.	Зависимость модуля упругости Е от приведенного весового содержания наполнителя н для композитов ПГЭ-Гр-I (1) и ПГЭ-Гр-II (2).

Как можно видеть, такая процедура приведения позволяет аппроксимировать зависимости Е(н) для обеих серий композитов ПГЭ-Гр одной прямой. Эта зависимость демонстрирует влияние агрегации частиц наполнителя, т.е., размера Dr, на величину модуля упругости композита и позволяет количественно оценить этот фактор.

Рассмотренный выше способ приведения зависимостей Е(н) для различных композитов не является единственным, возможны и другие варианты приведения, но общая задача всех подобных способов - учет тем или иным образом степени агрегации частиц наполнителя. Ниже приводятся еще два варианта подобного приведения, в которых эта процедура выполнена на основе методов фрактального анализа.

В работе [85] было показано, что для композитов ПГЭ-Гр и некоторых других дисперсно-наполненных полимерных композитов величина Е линейно зависит от фрактальной размерности областей локализации избыточной энергии, «закачиваемой» в композит (точнее, в полимерную матрицу) – Df. По физическому смыслу увеличение Df означает повышение степени термодинамической неравновесности структуры полимерной матрицы. На рис.26 представлены зависимости  для образцов обеих серий композитов ПГЭ-Гр.

Рис.26.	Зависимости модуля упругости Е от фрактальной размерности областей локализации избыточной энергии Df для композитов ПГЭ-Гр-I (1) и ПГЭ-Гр-II (2).

Можно видеть, что данные для каждой серии ПГЭ-Гр аппроксимируются отдельной прямой. Для получения приведенных зависимостей (рис.26) величина Df для композитов серии ПГЭ-Гр-I была умножена на ()0,5, т.е., использовали тот же прием, что и при построении графика рис.25. Зависимость Е(Df) для композитов ПГЭ-Гр-II оставили при этом неизменной. На рис.27 показаны результаты такой обработки данных (график Е(Df)). Видно, что теперь данные для обеих серий композитов ПГЭ-Гр аппроксимирются единственной прямой.

Рис.27.	Зависимость модуля упругости Е от приведенной фрактальной размерности областей локализации избыточной энергии Df для композитов ПГЭ-Гр-I (1) и ПГЭ-Гр-II (2).

Как отмечалось выше, фрактальная размерность Dк каркаса частиц наполнителя также может служить характеристикой степени агрегации частиц наполнителя, поэтому размерность Dк можно использовать в качестве фактора приведения. На рис.28 показана зависимость Е от произведения двух фрактальных размерностей DfDк, из которых первая характеризует степень термодинамической неравновесности полимерной матрицы, а вторая – плотность заполнения пространства полимерной матрицы частицами наполнителя [2]. Как и ранее соотношение Е(Df.Dк) аппроксимируется одной линейной зависимостью для обеих серий композитов ПГЭ-Гр. Отметим, что фрактальная размерность Dк по своему физическому смыслу соответствует параметру  в уравнении (51).

Рис.28.	Зависимость модуля упругости Е от произведения фрактальных размерностей DfDк для композитов ПГЭ-Гр-I (1) и ПГЭ-Гр-II (2).

Ударная вязкость Ар полимеров и полимерных композитов является одной из наиболее важных механических характеристик этих материалов [86]. Величина Ар определяется следующими свойствами указанных материалов: жесткостью критического дефекта и уровнем пластичности полимера (полимерной матрицы композита) [87,88]. В работе [12] было показано, что агрегация частиц наполнителя снижает величину Ар. Ниже будет дана количественная оценка этого эффекта с использованием представлений фрактального анализа.

На рис.29 представлены зависимости ударной вязкости Ар образцов без надреза и с острым надрезом для обеих серий композитов ПГЭ-Гр от величины фрактальной (хаусдорфовой) размерности каркаса частиц наполнителя Dк. Можно видеть, что эти зависимости линейны.

Рис.29.	Зависимости ударной вязкости Ар от фрактальной размерности Dк каркаса частиц наполнителя для образцов ПГЭ-Гр-I (1,3) и ПГЭ-Гр-II (2,4) без надреза (1,2) и с острым надрезом длиной 0,22 мм (3,4)

Величина Ар снижается по мере повышения Dк, а экстраполяция этой прямой к максимально возможной величине Dк=3 (равной размерности объемлющего евклидова пространства) дает Ар=0. Причины этого объясняют данные рис.30, где приведена зависимость предела текучести Т от Dк для рассматриваемых композитов. Из графика Т(Dк) следует, что увеличение Dк вызывает рост Т, что снижает пластичность композита и, следовательно, уменьшает Ар [74]. Этот эффект аналогичен увеличению длины острого надреза [89].

Из зависимостей Ар(Dк), приведенных на рис.29, видно, что разным сериям композитов соответствуют разные наклоны линейных отрезков. Поскольку, как уже отмечали выше, величина Ар определяется, с одной стороны, жесткостью критического дефекта, а с другой - пластичностью полимера, а величина Dк влияет именно на пластичность (рис.30), то можно предположить, что разные наклоны линейных участков Ар(Dк) для рассматриваемых серий композитов ПГЭ-Гр обусловлены разной жесткостью их критического дефекта, разной величиной акр. Этот вывод подтверждается и тем, что эксперименты, проведенные на образцах с острым надрезом для обеих серий ПГЭ-Гр ложатся на одну прямую. Надрез является искусственным критическим дефектом и по условиям эксперимента его длина а одинакова для обеих серий композитов ПГЭ-Гр (а=0,22 мм).

Рис.30.	Зависимость предела текучести Т от фрактальной размерности Dк каркаса частиц наполнителя для образцов ПГЭ-Гр-I (1) и ПГЭ-Гр-II (2).

Поскольку наклон графиков Ар(Dк) снижается по мере увеличения акр [15], была построена зависимость этого наклона от обратной величины акр, которая оказалась прямой, проходящей через начало координат. Это позволило получить эмпирическое соотношение, связывающее параметры Ар, акр и Dк:

,									(52)

где Ар дается в кДж/м2, акр – в мм.

Сравнение экспериментальных и рассчитанных по уравнению (52) величин Ар для образцов композита без надреза и с острым надрезом для обеих серий ПГЭ-Гр приведено на рис.31.

Отметим хорошее соответствие теории и эксперимента, подтверждающее сделанные выше предположения. Таким образом, физический смысл уравнения (52) очевиден: величина Dк может служить характеристикой распределения по размерам частиц (агрегатов частиц) наполнителя в полимерной матрице [90]. Ее увеличение указывает на усиление пластического стеснения [89], снижение пластичности полимерной матрицы (рис.30) и, как следствие, уменьшение Ар. Увеличение акр для образцов с острым надрезом свидетельствует о повышении жесткости [91] и, следовательно, снижении Ар. Отмеченные тенденции количественно описывают эмпирическим уравнением (52).

Как показано выше, изменение Dк или изменение размеров частиц наполнителя связано с процессом их агрегации в композитах при увеличении н. Указанный процесс можно характеризовать параметром агрегации k(r) (уравнение (16)). Линейная корреляция между акр и k(r) (см. рис.21) позволяет заменить акр в уравнении (52) на k(r), после чего это уравнение можно записать следующим образом: