,	кДж/м2.							(53)

Рис.31.	Сравнение экспериментальных и рассчитанных по уравнению (52) величин ударной вязкости. Обозначения те же, что и на рис.29.

На рис.32 показаны экспериментальные и рассчитанные по уравнению (53) зависимости Ар(н).

Рис.32.	Сравнение экспериментальных (1,2) и рассчитанных по уравнению (53) (3,4) зависимостей ударной вязкости Ар от объемного содержания наполнителя н для композитов ПГЭ-Гр-I (1,3) и ПГЭ-Гр-II (2,4).

Видно достаточно хорошее соответствие теории и эксперимента. Хотя уравнение (53) получено эмпирическим путем, тем не менее, входящие в него параметры определяются независимо. Уравнение наглядно демонстрирует факторы, влияющие на изменение такого параметра, как ударная вязкость. Определяющим фактором здесь является агрегация частиц наполнителя. Увеличение Dк, характеризующее рост пластического стеснения полимерной матрицы, и увеличение k(r), характеризующее повышение акр, приводят к снижению Ар. Следовательно, для достижения максимально возможных величин Ар требуется ослабление процессов агрегации частиц наполнителя, что вызывает уменьшение величин Dк и k(r). На практике это требование реализуется с помощью такого технологического приема, как полимеризационное наполнение [92].

Исследованию электропроводящих полимерных композитов, к которым относятся и ПГЭ-Гр, уделяется много внимания [93]. Дополнительной мотивацией для таких исследований явилось получение полимеризационно-наполненных электопроводящих композитов, обладающих рядом необычных свойств [94]. В частности для таких композитов наблюдалось снижение порога перколяции с по сравнению с аналогичными композитами, полученными методом механического смешения [94]. В последнее время для анализа структурных зависимостей свойств электропроводящих полимерных композитов успешно используются перколяционные модели и фрактальный анализ [13,95]. Указанные подходы взаимосвязаны, поскольку известно [40,50], что перколяционный кластер у порога протекания является фрактальным объектом с размерностью ~2,5. Применение этих моделей открывает возможность прогнозирования наиболее важных свойств электропроводящих композитов в зависимости от их структуры [95]. Возникает естественный вопрос об адекватности структуры реальных композитов и описанию их указанными моделями. В работе [96] это проверялось экспериментально на примере двух серий композитов ПГЭ-Гр, полученных методом механического смешения (ПГЭ-Гр-I) и полимеризационного наполнения (ПГЭ-Гр-ПН).

Были получены зависимости электропроводности  обеих серий композитов ПГЭ-Гр от объемного содержания графита н (рис.33).

Их анализ показал [96], что имеет место резкое уменьшение порога перколяции (протекания) с для композитов ПГЭ-Гр-ПН по сравнению с ПГЭ-Гр-I (табл.2). Оценка величины с (графически по методике [94]) показала, что для ПГЭ-Гр-I величина с0,135 близка к типичной величине порога протекания для структуры дисперсно-наполненных полимерных композитов (~0,17 [23,94]). Для ПГЭ-Гр-ПН величина с значительно меньше и составляет ~0,033, что отражает наблюдавшийся и ранее эффект снижения с для полимеризационно-наполненных электропроводящих композитов (например, типа пропилен-графит [94]).

Для объяснения эффекта снижения величины с в работе [96] использована модель, согласно которой предполагается, что следствием процесса агрегации частиц наполнителя является изменение расстояния между частицами (агрегатами частиц) , величину которого можно определить по уравнению (17). В отличие от композитов, полученных методом механического смешения, в полимеризационно-наполненных композитах в процессе синтеза на поверхности частиц наполнителя образуется слой полимера, который препятствует агрегации этих частиц при переработке композита из расплава (например, в процессе экструзии) [92]. При расчете  для композитов ПГЭ-Гр-I в качестве размера частиц r использованы экспериментальные величины, полученные измерением этого размера на электронно-микроскопических фотографиях, а для ПГЭ-Гр-ПН в качестве r принят размер исходных частиц графита (~10 мкм).

Рис.33.	Зависимость электропроводности  от объемного содержания наполнителя н в логарифмических координатах для композитов ПГЭ-Гр-I (1) и ПГЭ-Гр-ПН (2).

На рис.34 приведены зависимости (н) для обеих серий композитов ПГЭ-Гр, рассчитанные указанным способом.

Рис.34.	Зависимости расстояния между частицами наполнителя  от содержания наполнителя н для композитов ПГЭ-Гр-I (1) и ПГЭ-Гр-ПН (2). Вертикальные штриховые линии показывают значения порога перколяции с, горизонтальная - соответствующее им критическое значение расстояния между частицами наполнителя с.

Обращают на себя внимание две особенности этих зависимостей. Первая из них, качественная, заключается в более резком снижении  по мере роста н для ПГЭ-Гр-ПН, что обусловлено отсутствием агрегации частиц наполнителя. Вторая - количественная (для обеих серий ПГЭ-Гр) - заключается в том, что при ~с расстояние между частицами с становится одинаковым и равным ~18 мкм (поскольку  означает расстояние между центрами частиц [23], то толщина полимерной пленки между частицами будет еще меньше). Последнее обстоятельство имеет важное значение. Действительно, в настоящее время в литературе обсуждаются два механизма повышенной проводимости в наполненных полимерах – первый из них связывают со стимулированной давлением инжекцией носителей тока из проводника в полимерный диэлектрик, а второй предполагает образование в высокоэластичных полярных средах так называемых суперполяронов, способных проводить электрический ток [94]. В контексте настоящей работы (безотносительно к корректности того или иного механизма) важно то, что реализация первого механизма требует формирования полимерной прослойки толщиной ~2-30 мкм между частицами наполнителя, а второго – порядка 1 мкм. Из данных, приведенных на рис.34, видно, что условие с18 мкм реализуется для композитов ПГЭ-Гр при значениях н, примерно равных порогу перколяции с. Это косвенно указывает на обоснованность первого механизма повышенной проводимости в случае наполненных композитов.

Обратим внимание еще на одно важное следствие. Из данных рис.33 следует, что после выхода на плато зависимости (н) величина  для композитов ПГЭ-Гр-ПН примерно на порядок выше соответствующей величины для ПГЭ-Гр-I. Это также косвенно указывает на более высокую электропроводность полимерных прослоек между частицами графита для ПГЭ-Гр-ПН и/или более высокую электропроводность частиц графита в этом композите по сравнению с агрегатами частиц графита в композитах ПГЭ-Гр-I [94].

Как известно [95,97], в рамках перколяционных моделей электропроводность  двухфазной сильно неоднородной смеси проводящих и плохопроводящих частиц (в рассматриваемом случае графита и полигидроксиэфира с электропроводностью гр и n<<гр соответственно) вблизи порога перколяции определяется соотношениями:

,								(54)

,								(55)

где =(н-с)/с – параметр, характеризующий близость состояния системы к порогу перколяции, t и q – критические индексы проводимости.

Для установления взаимосвязи между электропроводностью перколяционной системы и некоторыми размерными характеристиками образующих ее кластеров, вводится геометрический показатель  [95,98], характеризующий свойства самоподобных кластеров и определяющий скорость роста сопротивления фрактала с увеличением его пространственного масштаба:

,											(56)

где с – отношение сопротивлений, измеренных между подобными точками фракталов, пространственные масштабы которых различаются в а раз. Другими словами,  характеризует рост сопротивления  перколяционного кластера при увеличении расстояния l между расположенными на нем электродами ( – корреляционная длина) [95]:

.											(57)

Получены следующие соотношения между геометрическим параметром  и критическими индексами проводимости t, q и  [98]:

,							(58)

,							(59)

где индекс =0,88 для d=3 [98].

В свою очередь, величина  связана с фрактальной размерностью D электропроводящего объекта следующим образом [95]:

,									(60)

,									(61)

где Du – фрактальная размерность неэкранированной поверхности объекта, которая для D>2 определяется согласно уравнению (14).

Для дальнейшего сопоставления результатов важно отметить принципиальное различие в определении размерности D в предлагаемой работе и работе [95]. В последнем случае в качестве проводящего фрактального объекта рассматривается агрегат частиц наполнителя с размерностью D. В настоящей работе принята концепция [2], которая в качестве такого объекта рассматривает каркас частиц и агрегатов частиц наполнителя с размерностью Dк. Нетрудно видеть, что перколяционные модели рассматривают формирование при с именно такого каркаса [23]. Различный подход к сущности проводящего объекта дает разные значения его фрактальной размерности: D=1,88-2,01 [95] и Dк=2,30-2,79 для композитов ПГЭ-Гр-I [2]. Величина Dк характеризует заполнение частицами наполнителя полимерной матрицы и отражает уровень агрегации этих частиц. Для композитов ПГЭ-Гр-ПН величина Dк экспериментального не определялась. Однако, отмеченное выше отсутствие существенной агрегации частиц наполнителя в этих композитах предполагает небольшую, близкую к 2,0, величину Dк (2Dк<3 [2]). В дальнейшем для композитов ПГЭ-Гр-ПН она принимается Dк2,05 (табл.2).

Оценки параметров q, t,  и Du были выполнены в рамках модели [2] и уравнений (14), (58)-(61). Их значения приведены в таблице 2. Величины q и t согласуются с известными в настоящее время теоретическими оценками этих критических индексов q=0,44-0,87 и t=1,70-2,28 [95]. Из данных таблицы 2 следует условие qt, что подтверждает выбор d=3, поскольку для d=2 выполняется равенство q=t [95].

Рассмотрим некоторые выводы, которые можно сделать на базе сопоставления перколяционных и фрактальных характеристик структуры исследуемых композитов, определенных независимыми способами. При <0 (табл.2) наблюдается хорошее соответствие величин  и Du (см. (14)), что предполагает возможность прогнозирования поведения (н) в этом интервале н, исходя из предложенной в работе [2] фрактальной модели структуры дисперсно-наполненных композитов. При >0 оценки теоретического значения Dк () по уравнению (8) также показывают удовлетворительное соответствие с экспериментальными величинами Dк. Отметим, что полученное для композитов ПГЭ-Гр-I значение  не согласуется с расчетами, приведенными в работе [95].

Таблица 2.

Фрактальные и перколяционные характеристики композитов ПГЭ-Гр [96].

| Композит | с | <0 |  |  |  | >0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | q |  | Dк | Du | t |  |  |
| ПГЭ-Гр-I | 0,135 | 0,77 | 1,88 | 2,73 | 1,87 | 2,0 | 1,27 | 2,54 |
| ПГЭ-Гр-ПН | 0,033 | 0,47 | 1,53 | ~2,05 | 1,53 | 1,64 | 0,86 | 1,73 |

Таким образом, приведенные в настоящей главе результаты указывают на сильное (в основном – негативное) влияние агрегации частиц наполнителя на свойства полимерных композитов. Хотя этот факт был известен и ранее, но применение современных физических концепций (теории перколяции, моделей необратимой агрегации, фрактального анализа и т.д.) позволил дать количественное описание этого влияния.

6. Анализ структурных изменений в дисперсно-наполненных полимерных композитах, вызванных агрегацией частиц наполнителя, в рамках мультифрактального формализма

Как известно, самоподобие естественных и многих модельных структур не может быть описано с помощью только одной фрактальной размерности. Для более полного описания неупорядоченных структур требуется вычислять спектр различных размерностей, т.е., использовать мультифрактальный формализм [2,70,71,99-101]. Мультифрактальные диаграммы являются комплексными характеристиками объектов, дающими информацию об их структуре и свойствах [76,102-104]. Подход, использованный в [76], позволил получить комплексное описание таких структурно сложных материалов как дисперсно-наполненные полимерные композиты [76]. Рассмотрим простой метод построения мультифрактальных диаграмм полимерных композитов и с их помощью оценим изменение свойств композитов ПГЭ-Гр-I и ПГЭ-Гр-ПН, обусловленное агрегацией частиц наполнителя.

Применение мультифрактального формализма [70,71] позволило описать структуру и свойства дисперсно-наполненных полимерных композитов. В качестве математической модели использовали множество («пыль») Кантора. Предполагалось, что отрезок с длиной l1 и вероятностной мерой р1 характеризует наполнитель, а l2 и р2, соответственно, полимерную матрицу. Такой подход был основан на том, что отрезок, характеризуемый индексом 1, относится к ветви хрупкого разрушения согласно [70] (увеличение содержания наполнителя охрупчивает исследуемые композиты, особенно ПГЭ-Гр-I [2,15]). Оценку величин l1 и l2 можно проводить на основе электронных микрофотографий поверхностей разрушения. Если в построении Кантора из первоначального отрезка длиной 1 удалить его среднюю часть, то длина двух оставшихся третей будет равна ~0,667 [71]. Эту величину можно разделить пропорционально размеру частиц (агрегатов частиц) наполнителя и расстоянию между поверхностями частиц наполнителя, используя их усредненные значения, и это будет соответствовать масштабам l1 и l2. Общая вероятность разрушения композитов р равна единице, причем задается условие р1+р2=р [76].

Схема построения мультифрактальной диаграммы, предложенная в [70], имеет следующий вид:

,	(62)

,								(63)

,							(64)

,								(65)

где n и m – количества каждого типа сегментов множества Кантора, q – индекс,  – скейлинговый показатель, характеризующий концентрацию сингулярностей, f – размерность сингулярностей , Dq – обобщенные размерности Реньи.

Для мультифрактальной диаграммы существует ряд характеристических точек. Так, при q=:

,										(66)

а при q=–:

.										(67)

В работе [105] была установлена взаимосвязь экстремальных размерностей Реньи D40 и D-40 (на практике в качестве D и D-, соответственно, принимаются именно эти размерности Реньи, при q = 40 и q = – 40 [101, 102]) со структурными характеристиками композитов, а именно:

,										(68)

и

,										(69)

где fc и кл – относительные доли свободного объема и областей локального порядка (кластеров), соответственно.

Величины fc и кл можно вычислить следующим образом. В рамках теории перколяции [106] было получено соотношение:

,									(70)

где Тс и Т – температуры стеклования и испытаний, соответственно. На рис.35 приведены зависимости tg(Т) для исследованных композитов. Значения Тс определялись из этого рисунка. Поскольку измерения tg были выполнены при частоте 104 Гц, а увеличение частоты на один порядок приближенно соответствует повышению температуры примерно на 7 К [86], то полученные из данных рис.35 величины Тс были уменьшены на 28 К.

Оценки величины коэффициента Пуассона  можно провести с помощью следующего уравнения [39]:

,									(71)

И, наконец, величина fс рассчитывается следующим образом [107]:

.									(72)

Рис.35.	Температурные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь tg для композитов ПГЭ-Гр-I (1) и ПГЭ-Гр-ПН (2).

Используя уравнения (68)-(72), можно оценить экстремальные размерности Реньи D40 и D-40 для обоих рассматриваемых композитов. Кроме того, можно выполнить расчет характеристик 0 и f0 (при q=0), при которых мультифрактальная диаграмма f- имеет максимум. Сначала из уравнений (66) и (67) находим величины р1 и р2, соответственно. Далее из уравнения (62) при q=0 находим отношение n/m, затем из уравнений (63) и (64) рассчитываем соответствующие величины 0 и f0. Полученные таким образом значения 0 и f0 совместно с размерностями D40 и D-40 (которые определяют пересечением мультифрактальной диаграммы с горизонтальной осью  [71]) позволяют построить мультифрактальные диаграммы в координатах и f- по трем указанным точкам: (0, f0), (D-40, 0) и (0, D40). Такие диаграммы для композитов ПГЭ-Гр-I и ПГЭ-Гр-ПН представлены на рис.36.

Общий вид мультифрактальных диаграмм f- и величины параметров, характеризующих особые точки этих диаграмм, позволяют сделать выводы о влиянии агрегации частиц наполнителя на структуру и свойства композитов ПГЭ-Гр. Увеличение f0 указывает на увеличение наибольшей (хаусдорфовой) размерности Реньи D0 (при q=0), которая характеризует весь мультифрактал (структуру всего композита). Увеличение D0, в свою очередь, говорит об увеличении размерности каркаса частиц наполнителя Dк [2], т.е. о более плотном заполнении ими объема композита [108]. Повышение Dк приводит к усилению эффекта «возмущения» структуры полимерной матрицы, что выражается в уменьшении кл [42] и, следовательно, уменьшении D-40 (уравнение (69)). Уменьшение кл приводит к росту fс [109] и, следовательно, к снижению D40 (уравнение (68)). И, наконец, правая («вязкая») ветвь диаграммы f- для ПГЭ-Гр-ПН гораздо более пологая, чем для ПГЭ-Гр-I. Это означает резкое охрупчивание композита ПГЭ-Гр-I по сравнению с ПГЭ-Гр-ПН [70].

Рис.36.	Схематические мультифрактальные диаграммы f- для композитов ПГЭ-Гр-I (1) и ПГЭ-Гр-ПН (2). Пояснения в тексте.

Таким образом, результаты настоящей работы продемонстрировали возможность использования мультифрактального формализма для оценки тенденций изменения структуры и свойств дисперсно-наполненных полимерных композитов, в частности, вызванного агрегацией частиц исходного наполнителя. В рамках указанного формализма агрегация частиц наполнителя приводит к следующим эффектам: изменению распределения частиц (агрегатов частиц) наполнителя в полимерной матрице, характеризуемого размерностью D0; снижению степени локального порядка, характеризуемой величиной кл, и повышению относительного свободного объема fс полимерной матрицы; охрупчиванию композита, обусловленного агрегацией, на что указывает разная степень крутизны (пологости) правой («вязкой») ветви диаграмм f-.

7. Выводы

Результаты настоящей работы подтвердили сильное влияние агрегации частиц наполнителя в полимерных композитах на свойства этих материалов. Использование современных физических концепций (теории перколяции, моделей необратимой агрегации, фрактального анализа, кластерной модели структуры аморфного состояния полимеров и т.д.) позволяет количественно охарактеризовать процесс агрегации частиц наполнителя и его влияние на свойства композитов. Для этой цели могут быть успешно использованы представления как моно-, так и мультифрактального формализма.

ЛИТЕРАТУРА

- Новиков В.У., Козлов Г.В. Фрактальная параметризация структуры наполненных полимеров. Механика композитных материалов, 1999, т.35, №3, с.269-290.

- Козлов Г.В., Микитаев А.К. Новый подход к фрактальным размерностям структуры полимерных дисперсно-наполненных композитов. Механика композитных материалов и конструкций, 1996, т.2, №3-4, с.144-157.

- Козлов Г.В., Яновский Ю.Г., Микитаев А.К. Самоподобие и интервал масштабов измерения для каркаса частиц наполнителя в полимерных композитах. Механика композитных материалов, т.34, №4, с.539-544.

- Kozlov G.V., Zaikov G.E. Self-similarity and range of measurement scales for the network of filler particles in polymer composites. In book: Fractals and local order in polymeric materials. Ed. Kozlov G., Zaikov G., New York, Nova Science Publishers., Inc., 2001, pp.137-142.

- Козлов Г.В., Абаев А.М., Сердюк В.Д., Нагаева Д.А., Сандитов Д.С., Беев А.А., Ошроева Р.З. Нарушение локального порядка в аморфном полигидроксиэфире, наполненном графитом. Пласт. массы, 1999, №11, с.27-28.

- Новиков В.У., Козлов Г.В., Бурьян О.Ю. Фрактальный подход к межфазному слою в наполненных полимерах. Механика композитных материалов, 2000, т.36, №1, с.3-32.

- Новиков В.У., Козлов Г.В. Структура и свойства полимеров в рамках фрактального подхода. Успехи химии, 2000, т.69, №6, с.579-599.

- Козлов Г.В., Яновский Ю.Г., Микитаев А.К. Экспериментальная оценка фрактальной размерности поверхности наполнителя в дисперсно-наполненных полимерных композитах. Поверхность, 1999, №8, с.43-46.

- Kozlov G.V., Sozaev V.A. Experimental estimation of fractal dimension for the surface of filler particles in polymer composites. In book: Fractals and local order in polymeric materials. Ed. Kozlov G., Zaikov G., New York, Nova Science Publishers., Inc., 2001, pp.129-136.

- Mandelbrot B.B. The fractal geometry of nature. San-Francisco, W.H. Freeman and Company, 1982, 459 p.

- Ahmed S., Jones R.F. The effect of particulate agglomeration and the residual stress state on the modulus of filled resin. Composites, 1988, v.19, №4, pp.277-282.

- Suetsugy Y. Failure and toughening mechanisms of rigid particle filled pseudo-ductile polymer system. Int. Symp. “Benibana”, Yamagata, Japan, 1990, pp.117-122.

- Шамурина М.В., Ролдугин В.И., Прямова Т.Д., Высоцкий В.В. Влияние модифицирования частиц на структуру агрегатов и проводимость металлонаполненных пленочных композитов. Коллоидный журн., 1995, т.57, №4, с.580-584.

- Шогенов В.Н., Козлов Г.В. Фрактальные кластеры в физико-химии полимеров. Нальчик, Полиграфсервис и Т., 2002, 268 с.

- Козлов Г.В., Абаев А.М., Новиков В.У., Комалов А.С. Свойства наполненного графитом полигидроксиэфира в условиях ударного нагружения. Материаловедение, 1997, №5, с.31-35.

- Буря А.И., Чигвинцева О.П. Перспективные стеклопластики на основе полиарилата. Современное машиностроение, 1999, №2, с.28-32.

- Буря А.И., Пилипенко О.И., Рыбак Т.И. Разработка способа получения и исследование свойств армированных пластиков. Труды VI научн.-техн. конф. “Nove rierunri  modyfikacji i zastosowan tworzyw sztucznych”, Rydzyna, 1995, pp.44-50.

- Буря А.И., Фомичев И.А., Самарин И.А. Переработка и исследование свойств фенилона, армированного полиимидными волокнами. Вопросы химии и химической технологии, 1978, вып.52, с.101-104.

- Козлов Г.В., Шетов Р.А., Микитаев А.К. Методики измерения модуля упругости в ударных испытаниях полимеров. Высокомолек. соед., А, 1987, т.29, №5, с.1109-1110.

- Козлов Г.В., Шетов Р.А., Микитаев А.К. Определение предела вынужденной эластичности при ударном нагружении полимеров по методу Шарпи. Высокомолек. соед., А, 1987, т.29, №9, с.2012-2013.

- Белоусов В.Н., Козлов Г.В., Микитаев А.К. Ударная прочность и размер критического дефекта полиблочного полиарилатариленсульфоноксидного сополимера. Высокомолек. соед., Б, 1984, т.26, №8, с.563-566.

- Williams J.G. Fracture mechanics of polymers. Polymer Engng. Sci., 1977, v.17, №3, pp.144-149.

- Бобрышев А.Н., Козомазов В.Н., Бабин Л.О., Соломатов В.И. Синергетика композитных материалов. Липецк, НПО ОРИУС, 1994, 153 с.

- Weitz D.A., Huang J.S., Lin M.Y., Sung J. Dynamics of diffusion-limited kinetic aggregation. Phys. Rev. Lett., 1984, v.53, №17, pp.1657-1660.

- Козлов Г.В., Овчаренко Е.Н., Липатов Ю.С. Моделирование процесса агрегации частиц наполнителя в полимерных композитах в рамках моделей необратимой агрегации. Докл. НАН Украины, 1999, №11, с.128-133.

- Mills N.J. The rheology of filled polymers. J. Appl. Polymer Sci., 1971, v.15, №11, pp.2791-2805.

- Машуков Н.И., Микитаев А.К., Гладышев Г.П., Белоусов В.Н., Козлов Г.В. Молекулярно-массовые характеристики модифицированного ПЭНД. Пласт. массы, 1990, №11, с.21-23.

- Шиян А.А. Устойчивые распределения масс макромолекулярных фракталов в разбавленных полимерных растворах. Высокомолек. соед., Б, 1995, т.37, №9, с.1578-1580.

- Botet R., Jullien R. Diffusion-limited aggregation with disaggregation. Phys. Rev. Lett., 1985, v.55, №19, pp.1943-1946.

- Козлов Г.В., Шогенов В.Н., Афаунова З.И., Овчаренко Е.Н., Липатов Ю.С. Влияние агрегации частиц наполнителя на фрактальные характеристики дисперсно-наполненных полимерных композитов. Электр. Журн. «Исследовано в России», 1999, 033, http: // Zhurnal mipt, rssi, ru / articles / 1999 / 033, pdt.

- Matsushita M., Honda K., Toyoki H., Hayakawa Y., Kondo H. Generalization and the fractal dimensionality of diffusion-limited aggregation. J. Phys. Soc. Japan, 1986, v.55, №8, pp.2618-2626.

- Sahimi M., McKarnin M., Nordahl T., Tizzell M. Transport and reaction on diffusion-limited aggregates. Phys. Rev., A., 1985, v.32, №1, pp.590-595.

- Ishikawa K. Fractals in dimple patterns of ductile fracture. J. Mater. Sci. Lett., 1990, v.9, №4, pp.400-402.

- Meakin P., Stanley H.E., Coniglio A., Witten T.A. Surfaces, interfaces and screening of fractal structures. Phys. Rev., A, 1985, v.32, №4, pp.2364-2369.

- Sumita M., Tsukumo Y., Miyasaka K., Ishikawa K. Tensile yield stress of polypropylene composites filled with ultrafine particles. J. Mater. Sci., 1983, v.18, №5, p.1758-1764.

- Козлов Г.В., Липатов Ю.С. Описание структуры полимерной матрицы дисперсно-наполненных полимерных композитов как термического кластера: критические индексы. Механика композитных материалов, 2003, т.39, №1, с.89-96.

- Сандитов Д.С., Козлов Г.В. О природе корреляций между упругими модулями и температурой стеклования аморфных полимеров. Физика и химия стекла, 1993, т.19, №4, с.593-601.

- Будтов В.П. Физическая химия растворов полимеров. СПб., Химия, 1992,
384 с.

- Козлов Г.В., Новиков В.У. Синергетика и фрактальный анализ сетчатых полимеров. М., Классика, 1998, 112 с.

- Баланкин А.С. Синергетика деформируемого тела. М., МО СССР, 1991, 404 с.

- Липатов Ю.С. Физико-химические основы наполнения полимеров. М., Химия, 1991, 259 с.

- Козлов Г.В., Мильман Л.Д., Новиков В.У., Микитаев А.К. Механизм формирования критического структурного дефекта в графитонаполненном ПГЭ. Проблемы машиностроения и автоматизация, 1996, №3-6, с.35-41.

- Tokuyama M., Kawasaki K. Fractal dimensions for diffusion-limited aggregation. Phys. Letters, 1984, v.100A, №7, pp.337-340.

- Vannimenus J. Phase transitions for polymers on fractal lattices. Physica D, 1989, v.38, №2, pp.351-355.

- Козлов Г.В., Яновский Ю.Г., Липатов Ю.С. Изменение структуры полимерной матрицы в дисперсно-наполненных композитах: фрактальная трактовка. Механика композиционных материалов и конструкций, 2002, т.8, №4, с.467-474.

- Meakin P. Effects of cluster trajectories on cluster-cluster aggregation: a comparison of linear and Brownian trajectories in two- and three-dimensional simulations. Phys. Rev., A, 1984, v.29, №2, pp.997-999.

- Beloshenko V.A., Kozlov G.V., Varyukhin V.N., Slobodina V.G. Properties of ultra-high-molecular polyethylene and related polymerization-filled composites produced by solid-state extrusion. Acta Polymerica, 1997, v.48, №5-6, pp.181-193.

- Козлов Г.В., Белошенко В.А., Микитаев А.К. Фрактальная размерность поверхности агрегатов частиц наполнителя и пластичность композитов на основе полиэтилена. Физико-химическая механика материалов, 2002, т.38, №3, с.116-118.

- Козлов Г.В., Мирзоев Р.С., Липатов Ю.С. Агрегация частиц наполнителя в полимерных композитах: анализ в рамках моделей необратимой агрегации. Механика композитных материалов, 2002, т.38, №2, с.253-260.

- Федер Е. Фракталы, М., Мир, 1991, 254 с.

- Pfeifer P., Avnir D., Farin D. Scaling behavior of surface irregularity in the molecular domain: from adsorption studies to fractal catalysts. J. Stat. Phys., 1984, v.36, №5/6, pp.699-716.

- Meakin P. Simulation of the effects of fractal geometry on the selectivity of heterogeneous catalysts. Chem. Phys. Lett., 1986, v.123, №5, pp.428-432.

- Якубов Т.С. К термодинамике сорбционных явлений на фрактальных объектах. Докл.АН СССР, 1988, т.303, №2, с.425-428.

- Avnir D., Farin D., Pfeifer P. Molecular fractal surfaces. Nature, 1984, v.308, №5959, pp.261-263.

- Avnir D., Farin D., Pfeifer P. Chemistry in noninteger dimensions between two and three. II. Fractal surfaces of adsorbents. J. Chem. Phys., 1983, v.79, №7, pp.3566-3571.

- Avnir D., Farin D., Pfeifer P. Surface geometric irregularity of particulate materials: the fractal approach. J. Colloid Interface Sci., 1985, v.103, №1, pp.112-123.

- Van Damme H., Levitz P., Bergaya F., Alcover J.F., Catineau L., Fripiat J.J. Monolayer adsorption on fractal surfaces: a simple two-dimensional simulation. J. Chem. Phys., 1986, v.85, №1, pp.616-625.

- Пфейфер П. Взаимодействия фракталов с фракталами: адсорбция полистирола на пористой поверхности Al2O3. В кн.: Фракталы в физике. Ред. Пьетронеро Л., Тозатти Э. М., Мир, 1988, с.72-81.

- Неймарк А.В. Термодинамический метод расчета поверхностной фрактальной размерности. Письма в ЖЭТФ, 1990, т.51, №10, с.535-538.

- Берштейн В.А., Егоров В.М. Дифференциальная сканирующая калориметрия в физикохимии полимеров. Л., Химия, 1990, 256 с.

- Wu S. Chain structure and entanglement. J. Polymer Sci.: Part B: Polymer Phys., 1989, v.27, №4, pp.723-741.

- Aharoni S.M. On entanglements of flexible and rodlike polymers. Macromolecules, 1983, v.16, №9, pp.1722-1728.

- Schnell R., Stamm M., Creton C. Direct correlation between interfacial width and adhesion in glassy polymers. Macromolecules, 1998, v.31, №7, pp.2284-2292.

- Kozlov G.V., Lipatov Yu.S. Fractal and structural aspects of adhesion in particulate-filled polymer composites. Composite Interfaces, 2002, v.9, №6, pp.509-527.

- Козлов Г.В., Яновский Ю.Г., Липатов Ю.С. Фрактальный анализ структуры и свойств межфазных слоев в дисперсно-наполненных полимерных композитах. Механика композиционных материалов и конструкций, 2002, т.8, №1, с.111-149.

- Hentschel H.G.E., Deutch J.M. Flory-type approximation for the fractal dimension of cluster-cluster aggregates. Phys. Rev., A, 1984, v.29, №3, pp.1609-1611.

- Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров. М., Химия, 1977, 278 с.

- Brady R.M., Ball R.C. Fractal growth of copper electro-deposites. Nature, 1984, v.309, №5965, pp.225-229.

- Стенли Х. Фрактальные поверхности и модель «термита» для двухкомпонентных случайных материалов. В кн.: Фракталы в физике. Ред. Пьетронеро Л., Тозатти Э.М., Мир, 1988, с.463-477.

- Williford R.E. Multifractal fracture. Scr. Metall., 1988, v.22, №11, pp.1749-1754.

- Halsey T.C., Jensen M.N., Kadanoff L., Procaccia I., Shraiman B.I. Fractal measures and their singularities: the characterization of strange sets. Phys. Rev., A, 1986, v.33, №2, pp.1141-1151.

- Новиков В.У., Козлов Г.В., Боронин Д.В. Фрактальный подход к численному исследованию сетчатых полимеров. Разработка компьютерной программы. Материаловедение, 1999, №3, с.25-28.

- Meakin P. Stress distribution for a rigid fractal embedded in a two-dimensional elastic medium. Phys. Rev., A, 1987, v.36, №1, pp.325-331.

- Бакнелл К.Б. Ударопрочные пластики. Л., Химия, 1981, 328 с.

- Cates M.E., Witten T.A. Diffusion near absorbing fractals: harmonic measure exponents for polymers. Phys. Rev. A, 1987, v.35, №4, pp.1809-1824.

- Новиков В.У., Козлов Г.В., Билибин А.В. Анализ разрушения полимерных композитов в рамках мультифрактального формализма. Материаловедение, 1998, №10, с.14-19.

- Kozlov G.V., Shustov G.B., Dolbin I.V. Representation of a network of filler particles in polymeric composites as a mass multifractal. Europh. Conf. on Computational Physics, Aachen, Germany, 2001, Abstract, v.8, pp.B62.

- Козлов Г.В., Новиков В.У., Заиков Г.Е. Формирование критического структурного дефекта в полигидроксиэфире в присутствии графита. Пласт. массы, 1998, №5, с.21-25.

- Козлов Г.В., Белошенко В.А., Микитаев А.К. Фрактальная трактовка уравнения Гриффитса для межфазного разрушения дисперсно-наполненных полимерных композитов. Физико-химическая механика материалов, 1999, т.35, №3, с.116-118.

- Kozlov G.V., Sozaev V.A. The fractal variant of Griffith’s equation for interfacial fracture in particulate-filled polymer composites. In book: Fractals and local order in polymeric materials. Ed. Kozlov G., Zaikov G., New York, Nova Science Publishers, Inc., 2001, pp.157-162.

- Ahmed S., Jones F.R. A review of particulate reinforcement theories for polymer composites. J. Mater. Sci., 1990, v.25, №12, pp.4933-4941.

- Козлов Г.В., Абаев А.М., Комалов А.С., Беев А.А., Нагаева Д.А., Сандитов Д.С., Сердюк В.Д. Модель упругости графитонаполненного полигидроксиэфира. Пласт. массы, 1995, №6, с.28-29.

- Козлов Г.В., Белоусов В.Н., Липатов Ю.С. Флуктуационная сетка молекулярных зацеплений и прочность аморфных стеклообразных полимеров. Докл. АН УССР, 1990, №6, с.50-53.

- Koiwai A., Kawasumi M., Hyodo S., Motohiro T., Noda S, Kamigaito O. Scaling law for elastic modulus in filler-reinforced composite materials. Int. Symp. “Benibana”, 1990, Yamagata, Japan, pp.105-110.

- Новиков В.У., Козлов Г.В., Микитаев А.К. Характеристика структуры композиционных материалов в рамках фрактального формализма. Материаловедение, 1998, №7, с.2-9.

- Малкин Ф.Я., Аскадский А.А., Коврига В.В. Методы измерения механических свойств полимеров. М., Химия, 1978, 336 с.

- Brown S.K. Fracture, strength and fatique of filled thermoset composites. Brit. Polymer J., 1982, v.14, №3, pp.1-13.

- Козлов Г.В., Мильман Л.Д., Микитаев А.К. Критический дефект в полистироле при ударном нагружении. Высокомолек. соед., А, 1990, т.32, №1, с.31-35.

- Козлов Г.В., Сердюк В.Д., Белошенко В.А. Фактор пластического стеснения и механические свойства полиэтилена высокой плотности при ударном нагружении. Механика композитных материалов, 1994, т.30, №5, с.691-695.

- Мосолов А.Б., Динариев О.Ю. Автомодельность и фрактальная геометрия разрушения. Пробл. прочности, 1988, №1, с.3-7.

- Белоусов В.Н., Козлов Г.В., Микитаев А.К. Экспериментальное определение критического дефекта в полимерах в условиях ударного нагружения. ДАН СССР, 1987, т.27, №5, с.1120-1123.

- Дьячковский Ф.С., Новокшонова Л.А. Синтез и свойства полимеризационно-наполненных полиолефинов. Успехи химии, 1984, т.53, №2, с.200-222.

- Гуль В.Е., Шенфиль Л.З. Электропроводящие полимерные композиции. М., Химия, 1984, 234 с.

- Чмутин И.А., Летягин С.В., Шевченко В.Г., Пономаренко А.Т. Электропроводящие полимерные композиты: структура, контактные явления, анизотропия (обзор). Высокомолек. соед., А, 1994, т.36, №4, с.699-711.

- Высоцкий В.В., Ролдугин В.И., Прямова Т.Д., Шамурина М.В. О фрактальных и перколяционных характеристиках металлонаполненных полимерных пленок. Коллоидный журнал, 1995, т.57, №3, с.299-303.

- Козлов Г.В., Буря А.И., Холодитов О.В. Электропроводность графитонаполненного полигидроксиэфира: фрактальные и перколяционные характеристики. Материалы. Технологии. Инструменты, 2002, т.7, №1, с.50-53.

- Meakin P., Coniglo A., Stanley H.E., Witten T.A. Scaling properties for the surfaces of fractal and nonfractal objects: an infinite hierarchy of critical exponents. Phys. Rev., A, 1986, v.34, №4, pp.3325-3340.

- Соколов И.М. Размерности и другие геометрические критические показатели в теории протекания. Успехи физических наук, 1986, т.150, №2, с.221-256.

- Hentshel H.G.E., Procaccia I. The infinite number of generalized dimensions of fractal and strange attractors. Physica D, 1983, v.8, №3, pp.435-445.

- MeCauley J.L. Multifractal description of the statistical equilibrium of chaotic dynamical systems. Int. J. Modern Phys., B, 1989, v.3, №6, pp.821-852.

- Встовский Г.В., Колмаков А.Г., Терентьев В.Ф. Мультифрактальный анализ особенностей разрушения приповерхностных слоев молибдена. Металлы, 1993, №4, с.164-178.

- Встовский Г.В., Бунин И.Ж., Колмаков А.Г., Танитовский И.Ю. Мультифрактальный анализ поверхностей разрушения твердых тел. ДАН CCCH, 1995, т.343, №5, с.613-615.

- Колмаков А.Г. Взаимосвязь мультифрактальных характеристик структур поверхности разрушения молибдена с его механическими свойствами. Металлы, 1996, №6, с.37-43.

- Семенов Б.И., Агибалов С.Н., Колмаков А.Г. Описание структуры литого алюмоматричного композита с использованием метода мультифрактального анализа. Материаловедение, 1999, №5, с.25-31.

- Козлов Г.В., Долбин И.В., Липатов Ю.С. Физический смысл параметра упорядоченности мультифрактального формализма для дисперсно-наполненных полимерных композитов. Сб. трудов Междунар. симп. «Порядок, беспорядок и свойства оксидов», Сочи, 2001, с.174-180.

- Козлов Г.В., Газаев М.А., Новиков В.У., Микитаев А.К. Моделирование структуры аморфных полимеров как перколяционного кластера. Письма в ЖТФ, 1996, т.22, №16, с.31-38.

- Козлов Г.В., Сандитов Д.С. Ангармонические свойства полимеров. Новосибирск, Наука, 1994, 261 с.

- Manna S.S., Vicsek T. Multifractality of space-filling bearings and appolonian packing. J. Stat. Phys., 1991, v.64, №¾, pp.525-539.

- Поступила в редакцию 16 апреля 2003 года.