ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ

СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ

Блазнов А.Н., Волков Ю.П., Луговой А.Н., Савин В.Ф.

ООО «Бийский завод стеклопластиков», г. Бийск, Россия

РЕЗЮМЕ

Работа посвящена исследованию долговечности стеклопластиковой арматуры (СПА). Представлен анализ результатов испытаний СПА при растяжении и продольном изгибе. Показано, что методика проведения и обработки результатов испытаний, использованная при испытаниях на растяжение, дала заниженные результаты прогнозируемой длительной прочности арматуры. Предложена методика испытаний СПА на долговечность в условиях продольного изгиба, позволяющая провести параллельное испытание большого количества образцов. Обработка больших массивов полученных при испытании данных позволила уточнить прогноз длительной прочности СПА. Найдены эмпирические выражения для расчета длительной прочности при сроках эксплуатации до 100 и более лет. Полученные при продольном изгибе образцов экспериментальные и расчетные данные согласуются с литературными, полученными методом растяжения образцов.

1. ВВЕДЕНИЕ

Стеклопластиковые стержни из однонаправленно ориентированного стеклопластика применяют в различных областях техники. В строительстве, например, их используют в качестве арматуры или гибких связей в трехслойных теплоэффективных стенах.

Основная особенность условий работы гибких связей в трехслойных стеновых панелях состоит в том, что нагрузки от массы наружной плиты панели и массы теплоизоляции воздействуют на них в течение всего срока эксплуатации здания (от 50 до 100 лет), поэтому длительная прочность является одной из важнейших характеристик гибких связей.

В настоящей работе приведены результаты исследования долговечности и длительной прочности стержней, изготовленных из однонаправленно ориентированных волокон (ровингов) алюмоборосиликатного стекла, связанных матрицей из компаунда на основе эпоксидной смолы. Соотношение между армирующим материалом и матрицей по массе составляет 80:20 (с допускаемым отклонением ±2,5 %).

Испытания длительной прочности СПА проводились в два этапа по разным методикам: ускоренного растяжения и продольного изгиба.

##### 2. МЕТОД УСКОРЕННОГО РАСТЯЖЕНИЯ

В 1999 в аккредитованном испытательном центре, входящем в структуру Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА, г.Новосибирск), были проведены испытания длительной прочности СПА по ускоренному методу. Образцы испытывали методом растяжения при разных значениях температуры и скорости нагружения. Обработку результатов проводили с использованием известной формулы Журкова и принципа линейного суммирования накопленных повреждений (принципа Бейли). Более подробно методика ускоренных испытаний и обработки полученных этим методом результатов изложена в работах [1,2].

В работе [2] длительная прочность на этапе прогноза была приведена к безразмерной форме и обозначена символом γс7. Она представляет собой отношение длительно приложенного к образцу напряжения στ, вызывающего его разрушение за заданный отрезок времени τ к прочности σв такого же образца, определенной при скорости нагружения, указанной в стандарте, регламентирующем метод определения прочности изделия или материала.

Значения γс7 при прочностных расчетах арматуры или гибких связей в строительных проектах используют в качестве коэффициента условий работы.

В таблице 1 приведен прогноз длительной прочности СПА, выполненный по аппроксимирующим выражениям, полученным в работах [1,2].

### Таблица 1.

### Результат прогноза длительной прочности СПА при сроке эксплуатации

### 50 и 100 лет

| Характеристика климатического района по ГОСТ 16350-80 | Значение γс7, при расчетном сроке эксплуатации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без учета солнечной радиации |  | с учетом солнечной радиации |  |
|  | 50 лет | 100 лет | 50 лет | 100 лет |
| Очень холодный | 0,333 | 0,303 | 0,222 | 0,190 |
| Холодный | 0,372 | 0,348 | 0,261 | 0,235 |
| Арктически влажный | 0,426 | 0,397 | 0,315 | 0,288 |
| Умеренно холодный | 0,325 | 0,295 | 0,214 | 0,182 |
| Умеренный | 0,329 | 0,299 | 0,218 | 0,187 |
| Умеренно влажный | 0,433 | 0,404 | 0,322 | 0,291 |
| Умеренно теплый | 0,318 | 0,281 | 0,201 | 0,169 |
| Умеренно теплый влажный | 0,437 | 0,408 | 0,326 | 0,296 |
| Умеренно теплый с влажной зимой | 0,311 | 0,280 | 0,200 | 0,168 |

Сравнение данных таблицы 1, с данными, приведенными, например, авторами работ [3,4], показал, что прогноз длительной прочности СПА, выполненный по результатам ускоренных испытаний на растяжение, дает довольно низкие значения, не согласующиеся с литературными данными.

Занижение прогнозируемых значений СПА, по нашему мнению, было вызвано, по крайней мере, двумя обстоятельствами:

1.	Использованное для прогноза длительной прочности аппроксимирующее уравнение (экспоненциальная зависимость долговечности от приложенного напряжения) недостаточно корректно отражает изменение длительной прочности СПА при переходе из области малых значений долговечности в область больших. Зависимость логарифма долговечности однонаправленно армированных стеклопластиков от приложенной нагрузки, по-видимому, выражается не прямолинейной зависимостью (как это было бы при экспоненциальной зависимости), а вогнутой кривой. Отметим, что при ускоренном методе испытаний эксперименты на растяжение СПА, по которым сделан прогноз ее долговечности, были проведены в области малых длительностей приложения нагрузки (от 0,0008 до 8,3 ч). При этих длительностях испытаний кривая зависимости долговечности от нагрузки (в полулогарифмических координатах) имеет более «пологий» характер, чем это было бы при больших длительностях испытаний. В этом случае линейная экстраполяция полученных при кратковременных испытаниях данных из области эксперимента «влево» (в область больших длительностей действия нагрузок) приводит к вполне понятному занижению прогнозируемых характеристик.

2.	При определении значений эмпирических констант, входящих в выражение для расчета долговечности, были использованы результаты, полученные при высоких температурах (от 80 до 120ºC). Специально проведенные позднее исследования показали, что эти температуры существенно выше температур (60…70ºC), при которых в СПА начинается переход связующего из стеклообразного состояния в высокоэластическое. Известно, что высокоэластическое состояние пластиков характеризуется более низкими механическими свойствами по сравнению со стеклообразным. Завышение температуры поэтому могло привести к занижению прогнозируемых значений длительной прочности СПА.

Для уточнения прогноза длительной прочности СПА были проведены дополнительные работы.

3. МЕТОД ПРОДОЛЬНОГО ИЗГИБА

В 2001-2002 гг. испытания СПА на длительную прочность проводили методом продольного изгиба. Испытания проводили в СибНИА и в Бийской аккредитованной лаборатории Сибирского научно-исследовательского института строительных материалов и конструкций (СибНИИСтрой, г.Новосибирск). Краткое описание методики изложено в работе [1]. Этой работе предшествовало обоснование возможности использования метода продольного изгиба при определении механических характеристик стеклопластиков с однонаправлено ориентированной арматурой. Анализ достоинств и недостатков этого метода требует отдельной обстоятельной дискуссии и здесь не приведен.

В настоящей работе (в качестве рабочей гипотезы) примем вытекающее из упомянутых исследований положение о том, что результаты, полученные для СПА продольным изгибом, можно с успехом распространять на случай прямого растяжения или сжатия стержней СПА.

##### 4. ВЫБОР КРИТЕРИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ НАГРУЗКИ,
ПРИЛОЖЕННОЙ К ОБРАЗЦУ

В литературе, посвященной исследованиям длительной прочности изделий или материалов, нагрузку, приложенную к образцам на длительное время, чаще всего оценивают величиной напряжения, которое возникает в них в результате действия приложенной нагрузки.

Однако (вследствие статистических разбросов) образцы даже в серии, изготовленной из одного и того же материала, по одной той же технологии, в одном запуске, отличаются друг от друга по величине прочности. У композиционных материалов такое различие особенно заметно. Очевидно, что в этом случае, если к образцам на длительное время приложить одинаковую нагрузку, то они не могут разрушиться за одно и то же время. Образцы, имеющие в выборке меньшую прочность, разрушатся раньше, а образцы с более высокой прочностью разрушатся позднее. Отсюда следует, что абсолютное значение напряжения, возникающего в образце в результате приложения нагрузки, является недостаточно корректным критерием для оценки уровня опасности приложенной нагрузки.

При испытаниях на долговечность для оценки нагрузки более приемлемым был бы такой критерий, который показывал как далеко нагрузка, приложенная к образцу, отстоит от прочности этого образца. В качестве такого критерия можно, например, выбрать отношение приложенной к образцу нагрузки или возникающего в нем напряжения к величине нагрузки или напряжения, разрушающего этот образец при нагружении его с заданной стандартной скоростью. В настоящей работе, как и в работе [2], этот критерий обозначен символом γс7. Подобного рода критерий для оценки приложенной нагрузки был использован и в работе [3, табл. 3.3.5], где он был обозначен символом N.

Этот критерий, однако, не получил должного распространения в исследованиях длительной прочности материалов. Вероятно, это связано с тем, что при его применении возникают некоторые сложности. Суть их сводится к следующему. Для определения значения этого критерия необходимо иметь метод, позволяющий для образца, уже разрушенного в режиме длительно действующей постоянной по величине нагрузки, найти значение его прочности для того случая, когда он был бы испытан в режиме кратковременного нагружения с заданной постоянной скоростью.

Эта проблема, однако, может быть решена, если при анализе имеется возможность обрабатывать большие массивы данных, полученных при параллельных испытаниях образцов, изготовленных из одной партии материала. В этом случае результат измерения долговечности τ образца, нагруженного напряжением στ, и результат измерения его «временной» прочности σв стандартным методом, имеющие одинаковые значения вероятности Р на соответственных кривых распределения, могут быть приняты как результаты, полученные от одного и того же образца или (что одно и то же) от двух образцов-«близнецов». Долговечность конкретного образца в массиве данных τ(Р) в этом случае может быть поставлена в соответствие со значением безразмерной нагрузки в массиве данных γc7(Р), если значения вероятности в этих двух массивах одинаковы. Напомним, что γc7(Р)=στ/σв(P). Обработку результатов испытаний в этом случае ведут с использованием следующего алгоритма:

- обрабатывая упорядоченный (в порядке возрастания значений) массив данных, полученных при испытании образцов на долговечность при одной заданной нагрузке στ, находят функцию распределения долговечности τ= τ(Р);

- обрабатывая упорядоченный (в порядке возрастания значений) массив данных, полученных при испытании образцов на прочность при заданной стандартной скорости нагружения находят функцию распределения прочности σв = σв (Р);

- используя функцию распределения для каждого образца, имеющего в упорядоченном массиве значений долговечности значение τi, находят значение вероятности Рi;

- используя функцию σв = σв (Р) по значению вероятности Рi находят для образца с номером i уточненное значение прочности σву(i);

- для каждого образца, разрушенного в режиме постоянной нагрузки, находят значение безразмерного напряжения γc7(i) по формуле: γc7(i)= στ/ σву(i);

- по полученным таким образом данным строят упорядоченный двухмерный массив [τi; γc7(i)], состоящий из значений долговечности и безразмерного напряжения, который и используют при дальнейшей обработке результатов испытаний.

При такой обработке результатов испытаний каждый образец, а не только наиболее вероятное значение, полученное в серии параллельно испытанных образцов, несет информацию о форме «кривой долговечности». И, следовательно, достоверность информации о форме зависимости долговечности от нагрузки существенно возрастает.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ

Для обработки данных, полученных при испытаниях на долговечность, по принятой в настоящее работе методике необходимо было получить данные о характере функций распределения временной зависимости прочности и долговечности. Функцию распределения определяли путем анализа зависимости между нормированным отклонением и обратной функцией нормального распределения

Результаты оценки характера распределения прочности, определенной в режиме возрастающей нагрузки, показаны на рис.1.

Рис.1.	Обобщенное распределение прочности СПА в нормальных вероятностных координатах.

Из рисунка видно, что временная прочность СПА подчиняется экспоненциально-нормальному закону распределения. Это следует из того, что угловой коэффициент и достоверность аппроксимации R2 в зависимости между нормированным отклонением и обратной функцией нормального распределения близки к единице (здесь и далее R – коэффициент корреляции). Следовательно, можно записать

exp(σв) ≈ b1··Pобр+b2 ,	 								(1)

где Робр – обратная функция нормального распределения (табличная функция).

Этот закон распределения был использован в дальнейшем при обработке результатов испытаний и определении численных значений параметров b1 и b2. В результате обработки экспериментальных данных было установлено, что:

b2 ≈ 5,0182; b1 ≈ 0,4425 для испытаний, проведенных СибНИИстроем;

b2 ≈ 5,4897; b1 ≈ 0,4738 для испытаний, проведенных СибНИА.

Таким образом, в окончательном виде эмпирические формулы, описывающие зависимость временной прочности (в ГПа) от величины обратной функции нормального распределения, имеют вид (2) и (3) для испытаний, проведенных в СибНИИстрое и СибНИА, соответственно:

exp(σв) ≈ 0,4425··Pобр+ 5,0182;							(2)

exp(σв ) ≈ 0,4738··Pобр+ 5,4897. 							(3)

Такой же анализ для долговечности образцов показан на рис.2.

Рис.2.	Обобщенное распределение логарифма долговечности СПА в нормальных вероятностных координатах.

Экспериментальные точки на рис.2 вполне удовлетворительно легли на прямую линию. Угловой коэффициент 1,0142, близок к единице. Достоверность аппроксимации R2=0,993, что также близко к единице. Следовательно, можно с большой долей определенности утверждать, что долговечность СПА подчиняется логарифмически нормальному закону распределения

ln(τ) ≈ c1·Pобр +c2. 									(4)

Этот закон распределения долговечности был использован при определении констант с1 и с2 при дальнейшей обработке результатов (таблица 2).

Если теперь в уравнение (4) подставить для каждого образца, имеющего долговечности τi, соответствующие значения обратной функции нормального распределения, найденные по численным значениям вероятности, то можно построить двухмерные массивы данных τ(Рi) и γc7(Рi) и определить зависимость между долговечностью и приложенным к образцу безразмерным напряжением. Численные значения вероятности Pi (для конкретного образца) можно рассчитывать по предлагаемой в работе [5] приближенной формуле Рi ≈ ni/(k+1), где ni – порядковый номер образца в ряду распределения, а k – количество параллельно испытанных образцов в анализируемой группе. В результате такой обработки данных для каждой группы образцов были получены двухмерные массивы, состоящие из значений долговечности образцов при заданной нагрузке и соответствующих им значений безразмерного напряжения.

Таблица 2.

Значения эмпирических констант, входящих в уравнение (4).

| Условия проведения испытаний |  |  |  | Значения констант |  | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темпера-тура, ºC | στ, ГПа | Безразмерное среднее напряжение γс70 | Предприятие, проводившее испытания | с2 | с1 |  |
| +23 | 1,37 | 0,76 | СибНИИстрой | 10,7 | 2,62 | 0,97 |
| +20 | 1,47 | 0,77 | СибНИА | 12,3 | 1,95 | 0,98 |
| +50 | 1,21 | 0,67 | СибНИИстрой | 16,6 | 3,58 | 0,98 |
| +50 | 1,17 | 0,61 | СибНИА | 17,5 | 4,63 | 0,97 |
| +50 | 1,28 | 0,67 | СибНИА | 13,0 | 3,99 | 0,98 |
| -30 | 1,74 | 0,97 | СибНИИстрой | 11,9 | 1,18 | 0,99 |
| +20 | 1,52 | 0,80 | СибНИА | 10,5 | 1,90 | 0,97 |

Результаты анализа зависимости долговечности от безразмерного напряжения приведены на рис.3. Из него видно, что долговечность СПА в логарифмических координатах имеет нелинейный характер, а кривые располагаются в форме «веера», сходящегося вверху. Такое расположение и форма кривых не характерны для материалов, долговечность которых описывается формулой Журкова с постоянными значениями параметров τ0; U0 и γ. Из рисунка также видно, что при значении ln(τ), равном 21, которое соответствует 110 годам, разрушающее безразмерное напряжение образцов, испытанных при 50ºC, достаточно высоко (примерно 0,6 от напряжения, получаемого при испытании СПА в стандартном режиме) и соответствует литературным данным [3,4].

Рис.3. Зависимость долговечности СПА от безразмерного напряжения.

Дальнейшую обработку результатов проводили в целях получения эмпирического выражения, приемлемого для надежного прогнозирования длительной прочности СПА в область долговечности до 100 и более лет.

В качестве аппроксимирующей функции (для области эксперимента) была выбрана степенная (с безопасным напряжением) зависимость между долговечностью и приложенным безразмерным напряжением, которая в логарифмических координатах имеет вид

ln(τ) ≈ C1+C2/T+C3·ln(γc7–C4)							(5)

где С1, С2, С3, С4 – эмпирические константы, Т – температура, К.

Значение для С4 – безопасного безразмерного напряжения находили методом последовательных приближений варьированием ее значений. Критерием для окончательного выбора было условие, чтобы в координатах ln(τ) – ln(γс7–С4) точки, полученные при разных температурах, лежали бы на прямых, близких к параллельным. Это значит, что в аппроксимирующих выражениях

ln(τ) ≈ A1 + A2·ln(γc7–C4)								(6)

значения А2, полученные для разных температур, должны быть близки друг к другу.

# На рис.4 представлены результаты такой оптимизации значения константы С4 (С4≈0,59), в таблице 3 – значения константы А2.

Рис.4.	Зависимость логарифма долговечности СПА от приведенного безразмерного напряжения.

Таблица 3.

# Значения эмпирических констант, входящих в уравнение (6).

| где А2ср - среднее арифметическое от значений А2, полученных при разных температурах, при условии что С4 ≈ 0,59. Условия испытаний |  | Значения констант |  |  | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, ºC | στ, ГПа | С4 | А1 | А2 |  |
| +23 | 1,374 | 0,59 | -9,09 | -11,16 | 0,999 |
| +20 | 1,471 | 0,59 | -4,14 | -9,59 | 0,999 |
| +50 | 1,213 | 0,59 | -7,67 | -9,73 | 0,999 |
| +50 | 1,172 | 0,59 | -9,70 | -7,80 | 0,996 |
| +50 | 1,280 | 0,59 | -15,96 | -11,45 | 0,996 |
| -30 | 1,747 | 0,59 | +3,43 | -8,76 | 0,995 |
| +20 | 1,520 | 0,59 | -5,21 | -9,97 | 0,999 |
| А2ср равное С3 |  |  |  | -9,75 |  |

Для определения значений С1 и С2 необходимо привести значения А1 в соответствие со значением С3. Приведенные значения А1пр рассчитаны по формуле

.А1пр≈ (ln(τ))ср–C3·(ln(γc7–C4))ср							(7)

Прежде, чем определять зависимость А1 от температуры, для каждой температуры были найдены средние арифметические значения А1пр.ср по формуле

А1пр.ср= 1/n·Σ А1пр,

# где n – количество испытаний, проведенных при выбранной температуре.

# Полученные значения А1пр и А1пр.ср приведены в таблице 4.

# Далее в координатах А1пр.ср–1/Т проведем линейную аппроксимацию зависимости константы А1пр ср от температуры по формуле

А1пр.ср≈	С1+ С2/T									(8)

где С1 и С2 равны соответствующим параметрам линии тренда на прямой зависимости А1пр.ср от температуры, приведенном на рис.5. Они одновременно являются эмпирическими константами выражения (5).

# Таким образом, эмпирическое выражение, описывающее зависимость долговечности СПА от температуры и приложенного безразмерного напряжения, имеет вид:

ln(τ) ≈ C1+C2/T+C3·ln(γc7–C4) ≈ –54,311+14063/T–9,75·ln(γc7–0,59)	(9)

Рис.5.	Зависимость приведенных значений долговечности от обратной температуры.

# Для того, чтобы оценить, каково качество выражения (9), представим те же данные в виде кривой в координатах: (ln(τ)-С1+С2/Т) ─ γc7. Применение координаты y = (ln(τ) – С1 + С2/Т) позволяет сгруппировать данные, полученные при разных температурах, в единую область данных (см. рис.6). Результаты расчетов по выражению (9) приведены также в таблице 4. Видно, что в среднем выражение (9) соответствует полученным экспериментальным данным.

# Таблица 4.

# Значения параметров и эмпирических констант, входящих в выражения (5) и (7).

| Условия испытаний |  | Значения параметров и эмпирических констант |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темпера-тура, ºC | στ, ГПа | (ln(γс7–С4))ср | (ln(τ))ср | А1 пр | А1 пр ср | С1 | С2 | С3 | С4 |
| +23 | 1,374 | -1,76 | 10,53 | -6,61 | -6,61 | -54,31 | 14063 | -9,75 | 0,59 |
| +20 | 1,471 | -1,70 | 12,17 | -4,39 | -4,64 | -54,31 | 14063 | -9,75 | 0,59 |
| +50 | 1,213 | -2,21 | 13,85 | -7,70 | -11,59 | -54,31 | 14063 | -9,75 | 0,59 |
| +50 | 1,172 | -2,33 | 10,86 | -11,88 | -11,59 | -54,31 | 14063 | -9,75 | 0,59 |
| +50 | 1,280 | -2,81 | 12,23 | -15,19 | -11,59 | -54,31 | 14063 | -9,75 | 0,59 |
| -30 | 1,727 | -0,98 | 11,99 | 2,46 | 2,46 | -54,31 | 14063 | -9,75 | 0,59 |
| +20 | 1,520 | -1,61 | 10,79 | -4,87 | -4,64 | -54,31 | 14063 | -9,75 | 0,59 |

Смещением расчетной (по выражению (9)) кривой влево (в сторону уменьшения значений γc7) можно получить выражение, дающее нижнюю оценку зависимости долговременной прочности от безразмерного напряжения. Такое смещение наиболее качественно удается выполнить умножением С3 и С4 на коэффициенты k1 и k2, значения которых меньше 1,0. Результаты такого смещения при значениях k1 = 0,86 и k2 = 0,98 приведены на рисунке 6 сплошной линией. Численные значения k1 и k2 найдены методом последовательных приближений. В качестве критериев для подбора значений были выбраны два условия:

- форма кривой должна наилучшим образом соответствовать области, на которой размещены экспериментальные точки;

- подавляющее количество экспериментальных точек должно располагаться выше рассчитанных по уточненному выражению значений.

Рис.6.	Зависимость приведенной долговечности СПА от безразмерного напряжения.

Полученное итоговое выражение, которое предлагается для использования при прогнозировании долговременной прочности СПА, имеет вид:

ln(τ) ≈ –54,311+14063/T–8,385·ln(γc7–0,578).					(10)

6. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ СПА

Для того чтобы прогноз длительной прочности не был чрезмерно оптимистичным, для каждой заданной температуры предлагается:

-	аппроксимацию результатов в области эксперимента проводить по выражению (10);

-	экстраполяцию результатов влево от экспериментальной области (в сторону больших времен) проводить по уравнению Журкова (начиная от крайней левой экспериментальной точки на обобщенной кривой);

-	экстраполяцию результатов вправо от экспериментальной области (в сторону малых времен) проводить по линейной зависимости между временем до разрушения и значением разрушающего напряжения.

Тогда выражение для прогноза долговечности влево от области эксперимента будет иметь вид

ln(τ) – C1+C2/T ≈f(γc7min)–f'(γc7min)·( γc7–γc7min),				(11)

где f(γc7min) ≈ k1·C3·ln(γc7min–k2·C4); f'(γc7min) равно значению производной d[ln(τ)–C1+C2/T]/d(γc7) = d[k1·C3· ln(γc7min–k2·C4)]/d(γc7) при значении γс7, равном γc7min.

Здесь γc7min≈0,634 – минимальное значение безразмерного напряжения среди множества обрабатываемых экспериментальных значений.

А уравнение для прогноза долговечности вправо от области эксперимента будет иметь вид:

exp[ln(τ) – C1+C2/T] ≈ 	f(γc7max)· f'(γc7max)·( γc7–γc7max)			(12)

где f(γc7max) ≈ exp[k1·C3·ln(γc7max–k2·C4)]; f'(γc7max) равно значению производной dexp{[ln(τ)–C1+C2/T]}/d(γc7) = dexp{[k1·C3· ln(γc7max–k2·C4)]/d(γc7) при значении γc7, равном γc7max. γc7max ≈ 1,06 – максимальное значение безразмерного напряжения среди множества обрабатываемых экспериментальных значений.

Значения констант, входящих в выражения (11) и (12), приведены в таблице 5. Графически результаты расчетов представлены на рисунке 7.

Таблица 5.

Значения констант, входящих в уравнения (11) и (12).

| k1 | k2 | C3 | C4 | γc7min | γc7max | f(γc7min) | f(γc7max) | f'(γc7min) | f'(γc7max) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,86 | 0,98 | -9,75 | 0,59 | 0,634 | 1,06 | 24,26 | 460,31 | -151,36 | -3643,11 |

Тогда система уравнений, по которым можно (при решении инженерных задач) производить надежную (с запасом) оценку длительной прочности СПА во всем диапазоне значений безразмерной нагрузки, имеет вид

ln(τ)≈−30,05+14063/T-151,36⋅(γc7−0,634) при 0< γс7 < 0,634;

ln(τ)≈−54,311+14063/T-8,39⋅ln(γc7−0,578) при 0,634 < γс7 < 1,06;

ln(τ)≈−54,311+14063/T+ln[460,31+3643,11⋅(1,06−γc7)] 		(13)

при 1,06 < γс7 < 1,19;

τ = 0 при γс7 > 1,19.

Вероятность отказа при прогнозировании длительной прочности по выражениям (13) оценим по формуле

Pотк≈n/(K+1)≈1210≈0,0047 ~ 0,5 %,

где n=1 – количество испытанных образцов, долговечность которых оказалась ниже долговечности, прогнозируемой по выражениям (13); К=209 – общее количество образцов, разрушенных при испытаниях на долговечность.

С использованием системы выражений (13) проведем расчет зависимости долговечности СПА при температуре 50ºС и сравним результаты расчетов с экспериментальными данными (см. рис.7). На рис.7 приведены также прогнозируемые по кривым распределения значения долговечности для не разрушенных образцов. Видно, что предложенная система выражений может быть с успехом использована для прогнозирования долговременной прочности СПА.

Для расчета значения безразмерной длительной прочности по заданному значению срока эксплуатации изделий необходимо выражения (13) переписать в виде, явном по отношению к безразмерному напряжению. В результате несложных преобразований получаем:

γc7≈0,6336−[ln(τ)+30,0507−14063/T] при 0 < γc7 < 0,634;

γc7≈0,578+exp[(14063T)−ln(τ)−54,311]8,39 при 0,634< γc7<1,06;		(14)

γc7≈1,06+460,312−exp[ln(τ)+54,311−14063T]3643,11 при 1,06<γс7<1,18.

По выражениям (14) рассчитали значение безразмерного напряжения, соответствующее 1000 годам эксплуатации (ln(τ) = 24,17 с) при температуре 50ºC. Значение 1000 лет взято в запас прочности с учетом того, что оценки долговечности имеют (как правило) порядковые уровни достоверности.

Рис.7.	Зависимость долговечности СПА от безразмерного напряжения при температуре 50ºС.

В результате расчета получено значение γc7=0,563. Это значение предполагается рекомендовать проектировщикам трехслойных стен или панелей в качестве коэффициента условий работы для учета длительности действия эксплуатационных нагрузок на стеклопластиковые гибкие связи.

### ВЫВОДЫ

1.	Длительная прочность (в направлении армирования) однонаправленно армированного стеклопластика, производимого Бийским заводом стеклопластиков, в диапазоне времени, доступном для эксперимента, не может быть описана уравнением Журкова с постоянными значениями параметров U0, τ0 и γ.

2.	Для аппроксимации результатов эксперимента с удовлетворительной точностью может быть использована формула Бартенева, в которую введен дополнительный параметр – «безопасное напряжение».

3.	Для снижения оптимистичности прогноза длительной прочности предложен следующий подход к экстраполяции результатов испытаний:

- при экстраполяции результатов испытаний за пределы экспериментов в сторону уменьшения нагрузок, начиная от крайней точки эксперимента, используется уравнение Журкова;

- при экстраполяции в сторону более высоких, чем в эксперименте, нагрузок (без завышения прочности) может быть использована линейная зависимость времени до разрушения от приложенной нагрузки.

4.	Для стеклопластика, производимого Бийским заводом стеклопластиков, установлено значение безразмерного напряжения – коэффициента условий работы, позволяющего при прочностных расчетах учесть изменение прочности материала в результате длительного действия нагрузки при температуре 50ºC, равное 0,563. Это значение может быть использовано при расчетах (с запасом прочности) для любых длительностей действия нагрузок (от нескольких минут до 100 лет) и для всех температур не превышающих 50ºC.

ЛИТЕРАТУРА

- Петров М.Г. Анализ прочности и долговечности однонаправленного стеклопластика с позиций кинетической концепции разрушения. Механика композиционных материалов и конструкций, 2003, т.9, №3, с.376-397.

- Устинов В.П., Петров М.Г., Савин В.Ф., Устинов Б.В. Прогнозирование долговечности СПА в составе трехслойных стеновых панелей. Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения, Новосибирск, Изд-во СГУПСа, 2002, Вып.4, с.115-123.

- Скудра А.М., Булавс Ф.Я., Роценс К.А. Ползучесть и статическая усталость армированных пластиков. Рига, Зинатне, 1971, 239 с.

- Берг О.Я., Нагевич Ю.М. Механические свойства стеклопластиковой арматуры больших сечений. Бетон и железобетон, 1964, №12, с.532-535.

- Вейбулл В. Усталостные испытания и анализ их результатов. Пер. с англ. Под ред. С.В. Серенсена, М., Машиностроение, 1964.

- Поступила в редакцию 2 сентября 2003 года.

Примечание.	А1 = С1 + С2/Т и А2 = С3 – промежуточные константы, введенные для удобства обработки.

Примечание.	Термины «линия тренда» и «достоверность аппроксимации» заимствованы из терминов, применяемых в пользовательской программе «Мicrosoft Excel».