ОБ УСТОЙЧИВОСТИ СТЕРЖНЯ ИЗ СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ ПРИ ПРЯМОМ МАРТЕНСИТНОМ ТЕРМОУПРУГОМ ФАЗОВОМ ПРЕВРАЩЕНИИ

Сильченко Л.Г.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

При исследовании критического деформирования прямолинейных упругих стержней хорошо зарекомендовал себя подход, основанный на использовании линеаризованных уравнений устойчивости (см. например [1]). При деформировании стержней из сплава с памятью формы (СПФ) при термоупругих фазовых превращениях возможны деформации порядка нескольких процентов, а то и десятков процентов. Тем не менее, при изучении критического деформирования таких стержней также оказывается применимым подход, основанный на использовании линеаризованных уравнений, причем для относительно коротких стержней оправдан учёт эффекта укорочения оси стержня за счет докритического сжатия [2,3].

В работе изучена статическая устойчивость стержня из СПФ при прямом мартенситном термоупругом фазовом превращении в так называемой несвязной постановке, когда фазовый состав СПФ не зависит от уровня действующих напряжений. В [4,5] показано, что если отказаться от ограничений, накладываемых несвязностью постановки, то значение критической нагрузки оказывается значительно ниже, однако в работе всё же рассмотрена несвязная постановка. Это объясняется тем, что если к анализу устойчивости стержня из СПФ при рассматриваемом термоупругом превращении привлечь метод начальных несовершенств, то выясняется, что опасная сжимающая нагрузка для стержня из СПФ может оказаться значительно ниже, чем соответствующая критическая сила.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

На рис.1, помимо консольного, сжатого «мёртвой» силой P, стержня из СПФ в исходном и отклоненном положениях, показана принятая далее система координат , в качестве которой избрана начальная материальная система, связанная с исходным недеформируемым состоянием стержня. Начало  системы координат расположено в заделке, в центре тяжести поперечного сечения стержня. Ось  направлена вдоль линии центров тяжести поперечных сечений стержня, а ось  ортогональна оси . Кроме того, на рис.1 показаны осевое смещение  и прогиб  точки  оси стержня (— положение точки  в отклоненном состоянии стержня), а также угол наклона  продольной оси стержня в изогнутом положении (в точке ) по отношению к оси  указанной системы координат. Прогиб свободного конца стержня и его угол наклона обозначены соответственно символами , начальная длина стержня в аустенитном состоянии - .

Рис.1.	Консольный стержень, нагруженный сжимающей силой  на свободном конце.

Предполагается, что стержень из СПФ подчиняется кинематической гипотезе плоских сечений, записанной в отношении суммарных деформаций.

.

Здесь символами  обозначены удлинение осевой линии стержня и увеличенная в  раз (для учета продольной сжимаемости стержня) кривизна его оси соответственно (см. [2,3]).

В рассматриваемом случае справедлив одномерный вариант определяющих уравнений для сплавов с памятью формы [6].

.

В формулах   - полная, упругая, фазовая деформации соответственно (температурная деформация ради простоты не учитывается),  - доля мартенситной фазы в объеме материала,  - осевое напряжение, а также модули упругости мартенситного и аустенитного состояний материала стержня. Величины  являются константами СПФ.

Заметим, что в статье рассмотрен СПФ, у которого доля мартенситной фазы  зависит лишь от температуры , что соответствует несвязной постановке.

Отметим также, что все переменные величины, введенные выше в этом пункте, являются функциями не только пространственных координат, но и величины . Кроме того, нижний символ после запятой указывает на взятие соответствующей частной производной.

2. Решение задачи об устойчивости идеального стержня

В основу положены следующие упрощающие предположения относительно характера деформирования стержня:

1)	считается, что докритическое сжатие стержня силой  на фоне увеличения объемной доли мартенситной фазы  не вызывает его отклонение от вертикали вплоть до момента выпучивания;

2)	переход в отклоненное положение равновесия происходит на фоне отсутствия приращения объемной доли мартенситной фазы , а, следовательно, фазовые деформации остаются равными своим докритическим значениям.

Таким образом, в соответствии со вторым допущением в ходе выпучивания стержня объемная доля мартенситной фазы остается равной своему докритическому значению . Поэтому все переменные величины, характеризующие отклоненное положение равновесия изучаемого стержня, рассматриваются лишь как функции пространственных координат, а с учетом использования гипотезы плоских сечений  - функции единственной переменной - продольной материальной координаты .

Никакие ограничения на величину смещений не накладываются. При деформировании стержней из СПФ в условиях термоупругих превращениях осевые деформации могут достигать десятков процентов. Это во многих случаях делает оправданным учет сжимаемости оси изучаемого стержня. В работе [3] показано, что в случае, когда наряду с гипотезой плоских сечений учитывается также сжимаемость оси, для распределения деформаций, в качестве которых рассматриваются относительные удлинения, справедлива зависимость

,

причем для  верны выражения

,

когда в качестве основных неизвестных выбираются  (см. рис.1). Здесь штрихом обозначено взятие обыкновенной производной по  - начальной материальной координате.

Из рассмотрения равновесия отсеченной верхней части стержня, соответствующей координате , следуют уравнения

.

Для внутренних момента и нормальной силы, в соответствии с соотношением для распределения деформаций по сечению стержня  и первого соотношения  следуют зависимости

.

Здесь  - соответственно момент инерции и площадь поперечного сечения стержня.

С учетом формул – и первого соотношения  изучаемая задача сводится к системе двух нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений

,

где введено новое обозначение , радиус инерции , а под  понимается фазовая составляющая докритической деформации. Как и везде, далее символ «~» указывает на то, что соответствующая величина относится к докритическому состоянию. Указанное соглашение не относится к величинам, характеризующим внешние воздействия. В рассматриваемом случае несвязной постановки к числу таковых, помимо сжимающей силы , относится также объёмная доля мартенситной фазы , которая в данном случае фактически является мерой температуры

.

Эта формула может быть легко найдена интегрированием четвёртой формулы  с учетом принятых в настоящем пункте допущений.

Система  сводится к единственному нелинейному обыкновенному дифференциальному уравнению

.

Если дополнить это уравнение соответствующими очевидными краевыми условиями

,

выражающими, что угол наклона в заделке и внутренний момент на свободном краю стержня равны нулю, то постановка изучаемой задачи окажется завершенной. Ясно, что .

Можно показать, что решением задачи ,  является зависимость

где . Последней формуле можно придать другой вид

.

Здесь  и использован эллиптический интеграл первого рода

.

В уравнении  следует положить , т.к. вычисления показывают, что именно это значение позволяет находить минимальные значения нагрузки , т.е. критическую силу. При помощи зависимости  по заданной нагрузке  и заданной же докритической объемной доли мартенситной фазы  может быть установлен соответствующий угол наклона верхнего конца стержня  (см рис.1). Очевидно, критической следует признать такое наименьшее значение силы , при превышении которого, наряду с нулевым, существует также ненулевой угол .

Обычно для стержня критической называется нагрузка, соответствующая бифуркации исходной формы его равновесия, когда, наряду с прямолинейной, появляются отклоненные формы равновесия. Чтобы найти такие нагрузки, достаточно линеаризовать уравнение  и исследовать его

.

Можно также линеаризовать решение . В итоге для определения критической нагрузки типа Эйлера, соответствующей точке бифуркации, можно обычным образом получить формулу

,

где введено обозначение

.

В обозначении критической силы  нижний индекс напоминает, что сила - «типа Эйлера», верхний - что формула учитывает сжимаемость оси стержня.

Для относительно длинных стержней (для которых второе слагаемое подкоренного выражения в  мало по сравнению с единицей) формула  очевидным образом упрощается

и фактически совпадает с формулой Эйлера для упругой критической силы консольного стержня, но при этом учитывает переменность модуля упругости.

Из анализа выражений – видно, что соответствующие критические силы принимают наименьшие значение при мартенситном состоянии материала стержня - .

3. Применение метода начальных несовершенств
к исследованию устойчивости сжатого стержня

Наиболее интересным представляется решение изучаемой задачи в случае, когда стержень из СПФ не является идеальным. На этом основывается метод начальных несовершенств, когда в идеальную модель искусственно вносятся те или иные незначительные отклонения, например геометрического или силового характера. Ниже в качестве «несовершенства» рассмотрено присутствие небольшой поперечной силы  (см. рис.2) на свободном верхнем конце стержня.

Рис.2.	Консольный стержень, нагруженный сжимающей  и малой поперечной  силами на свободном конце.

Рассмотрены линеаризованные соотношения, поскольку только в этом случае удается построить аналитическое решение, однако учтена сжимаемость оси стержня. По сравнению с формулами предшествующего пункта величина  рассматривается как независимая переменная, а не как параметр. Поэтому, например, гипотеза плоских сечений  и выражения  выглядят следующим образом

Символами  здесь обозначены упругая и фазовая часть , соответственно. Символ после запятой в нижнем индексе указывает на взятие соответствующей частной производной.

При рассмотрении равновесия верхней отсеченной части стержня, могут быть записаны два уравнения

причем при получении второго уравнения произведение  было отброшено по сравнению с величиной .

Для интегральных внутренних силовых факторов остаются справедливыми формулы  из предыдущего пункта.

Если дополнить уравнения , , ,  нужными краевыми условиями для обобщенных перемещений

,

а также начальными условиями

,

то этим будет завершена постановка задачи. Индекс «» напоминает, что начальные условия определяются по существу соответствующими упругими величинами в аустенитном состоянии. Начальные условия для функций прогиба  и продольного смещения  (или любое другое обобщенное смещение) необходимы лишь в случае, если требуется это смещения определить.

Из второго уравнения , а также формул ,  следует выражение для напряжения

.

Подставляя в четвёртое уравнение  выражение для деформации  из формул , а напряжение из формулы , приравнивая далее члены при одинаковых степенях  приходим к двум уравнениям в частных производных

Второе из этих уравнений в рассматриваемом случае в действительности является обыкновенным дифференциальным уравнением. Подчиняя его решение начальному условию

,

следующему из , находим

,

откуда следует, что часть фазовой деформации, вызванная растяжением-сжатием стержня при принятых допущениях не зависит от продольной координаты (сравн. с ). Впрочем, это замечание относится и к упругой её части (см. , ), поэтому из уравнений , , ,  следуют используемые в дальнейшем обозначения

Продифференцировав первое уравнение  по , с использованием формул , после преобразований получаем

,

где в правой части ради краткости введено обозначение

.

Это уравнение является неоднородным линейным уравнением в частных производных, решение которого удобнее, как известно, получать, предварительно найдя решение соответствующего однородного уравнения.

3.1. Решение однородного уравнения.

Считая поперечную составляющую нагрузки  равной нулю, уравнение  можно записать в виде.

.

Таким образом, анализ однородного уравнения , соответствующего неоднородному уравнению , эквивалентен в рассматриваемом случае переходу от анализа деформирования неидеальной системы к анализу устойчивости соответствующей идеальной системы.

Воспользовавшись при решении этого дифференциального уравнения в частных производных методом разделения переменных, в соответствие с которым

,

можно получить два обыкновенных дифференциальных уравнения

,

где  - искомый параметр и введены обозначения для обычных производных

.

Бесконечный набор фундаментальных решений уравнения  можно получить, если воспользоваться решениями системы уравнений  с учетом представления  и краевых условий . В итоге, решению рассматриваемого однородного уравнения можно придать вид

где коэффициенты  определяются соответствующими начальными условиями . При записи  предполагалось, что значение силы  таково, что смены знака в выражении  не происходит.

Анализ функции   убеждает, что при некоторых значениях дискретного параметра  (параметра волнообразования) существуют значения сжимающей силы , при которых  обращается в бесконечность. Этому отвечает обращение в ноль выражения . Значение внешней нагрузки , при котором это достигается можно найти по формуле

,

где . Из формулы видно, что для каждого допустимого значения , существуют два значения нагрузки . Конечность спектра нагрузок  следует из наличия в соотношении  квадратного корня. Очевидно, что наименьшей нагрузке  соответствуют параметры . При этих значениях формула  переходит в  для силы типа Эйлера из п.2.

,

поэтому соглашения относительно величины силы , указанные в конце предыдущего абзаца, предполагают, что .

Часто нагляднее вместо разложения для угла поворота  использовать аналогичное разложение для прогиба. Оно может быть легко получено из , если использовать нужные зависимости ,  и учесть краевое условие  для прогиба

.

3.2. Решение неоднородного уравнения.

Решение неоднородного уравнения  может быть построено с использованием разложения по собственным функциям  (см. ) соответствующей однородной задачи , найденным в предыдущем подпункте

.

Для этого правая часть уравнения  должна быть разложена в ряд по указанным собственным функциям

,

причем, для коэффициентов разложения оказываются справедливыми соотношения

В итоге, после подстановки в уравнение  формул , , для разыскания функций  служат неоднородные обыкновенные дифференциальные уравнения

.

Решение этого уравнения может быть записано в виде

,

причем константы , определяемые из начальных условий, те же самые, что и в разложении  для соответствующего однородного уравнения.

Угол поворота стержня, с учетом построенного решения находится по . Для прогиба стержня, верно разложение в ряд

,

которое получается, подобно формуле  для однородного уравнения.

4. ПРИМЕРЫ

В качестве иллюстрации решений рассмотрены две конкретные задачи о деформировании стержня из СПФ при мартенситном превращении:

1. Первая предполагает, что стержень, находящийся в аустенитном состоянии, нагружен не только осевой сжимающей силой  (здесь, как указывалось ранее, предполагается, что величина осевой нагрузки является меньшей критической), но и малой поперечной силой , которая вызывает упругий начальный прогиб. В момент, когда начинается прямое мартенситное превращение , поперечная нагрузка снимается, и если бы не начавшийся термоупругий переход, то и начальный прогиб также снялся бы. Однако мартенситный переход не только не позволит обнулиться начальному прогибу, но и вызовет его значительный последующий рост. Очевидно, что решение указанной проблемы дается по существу формулами, полученными ранее для соответствующей однородной задачи .

2. Вторая изучает развитие упругого начального прогиба, вызванного в стержне, как и в предыдущей задаче, силами  в аустенитном состоянии, но при условии, что обе эти силы будут действовать в течение всего прямого мартенситного перехода.

Можно показать, что упругий угол поворота  в стержне в аустенитном состоянии от действия сил  в линеаризованной постановке при прежнем предположении P2ϕ<<P1 определяется из дифференциального уравнения

,

где введено обозначение .

Решая это уравнение с учетом  и последней формулы  (где надо положить ) для упругого прогиба и осевого смещения стержня в аустенитном состоянии находим выражения

Подчиняя уравнения прогибов стержня для однородной  и для неоднородной задачи  начальным условиям  в части прогиба

,

с учетом  можно найти искомые коэффициенты разложений

,

где , и тем самым решить обе поставленные задачи.

Далее рассмотрен конкретный стержень из СПФ со следующими безразмерными физико-механическими и геометрическими параметрами

.

Стержень достаточно короткий, о чем говорит относительно большое значение безразмерного радиуса инерции, и имеет значительную разницу в величине аустенитного и мартенситного модулей упругости.

На рис.3 для ряда осевых нагрузок , составляющих (0,3; 0,5; 0,7) от критической силы стержня в мартенситном состоянии , и малой поперечной силы  представлены зависимости от параметра  отношения прогиба верхнего конца стержня , подсчитанного в соответствии с формулой , найденной для первой однородной задачи, к аналогичному прогибу , но подсчитанному по выражению , реализующему решение второй неоднородной задачи. Указанный относительный прогиб обозначен символом .

Как видно из графиков, «доля однородного решения» в суммарном тем больше, чем больше осевая сжимающая нагрузка, что, впрочем, ожидаемо. Резкое нарастание «суммарного» прогиба  по отношению к  характерно при небольших значениях параметра объемной доли мартенситной фазы . В дальнейшем соотношение указанных прогибов стабилизируется и фактически меняется слабо. Здесь следует оговориться, что в случае, когда разница аустенитного и мартенситного модулей упругости СПФ не столь велика, как в примере, отмеченная закономерность является еще более выраженной.

Рис.3.	Зависимость относительного прогиба  от параметра объемной доли мартенситной фазы.

О степени нарастания прогибов стержня из СПФ по мере протекания прямого мартенситного превращения, соответствующей обоим решениям, можно судить по рис.4.

Рис.4.	Зависимость относительного логарифмического прогиба  от параметра фазового состава.

На рис.4 для рассматриваемого выше стержня (при прежних же нагрузках) приведены три пары графиков для однородной и неоднородной задач (у каждой пары внешние силы  одинаковы), представляющих собой логарифмы отношения прогиба конца стержня к соответствующему упругому прогибу  в аустенитном состоянии. Указанный логарифм относительного прогиба обозначен символом  и подсчитывается либо по формуле , либо по . Каждая штрихованная кривая этой пары соответствует однородному решению, а сплошная - неоднородному.

Как видно, для обеих рассматриваемых задач имеет место резкое нарастание прогибов, а, следовательно, и других величин, в том числе и напряжений, в ходе мартенситного превращения, что позволяет сделать вывод о том, что для рассматриваемого стержня опасной может признаваться нагрузка значительно меньшая критической. Интересно отметить, что вид рассматриваемых графиков практически не меняется при изменении поперечной нагрузки  в очень широких пределах, что объясняется тем, что они отнесены к упругому прогибу. Однако, абсолютные значения прогибов весьма чувствительны к уровню поперечной нагрузки.

Ранее уже отмечалось, что штрихованная кривая на рис.4 соответствует случаю, когда поперечная сила действует только в аустенитном состоянии стержня и обнуляется в момент начала фазового перехода, а нарастание прогиба вызвано фактически упругим начальным прогибом. Сплошная кривая соответствует случаю, когда поперечная нагрузка действует в течение всего фазового превращения, а нарастание прогиба с увеличением  обусловлено как начальными условиями, так и нагрузочным членом. Очевидно, что вся область графика между указанными кривыми может быть заполнена линиями, полученными на основе неоднородного решения, найденного ранее, по следующей схеме: в аустенитном состоянии упругий прогиб вызывается, как и ранее, силами , а в момент начала фазового перехода  поперечная нагрузка снижается до уровня, принадлежащего интервалу . Вообще говоря, на основе полученных решений могут быть найдены и более общие кривые, например, когда в аустенитном состоянии стержень подвержен и осевой, и поперечной нагрузке, а в момент начала мартенситного превращения поперечная нагрузка меняет не только величину, но и направление.

Из всего сказанного ранее в настоящем пункте следует приближенный способ оценки минимального уровня смещений (или производных от него функций), которые могут развиться в стержне из СПФ в результате прямого мартенситного превращения. Приближенно, минимальный уровень смещений развившихся в стержне в результате фазового перехода может быть оценен на основе решения  однородной задачи. Фактически, каждая из функций  в  указывает, во сколько раз увеличится n-ый член разложения начального обобщенного смещения (в формуле  в качестве такого выступает угол поворота) по собственным функциям задачи. В качестве начального обобщенного смещения следует рассматривать упругое аустенитное обобщенное смещение. Экспонента, входящая в  (см. ), убеждает, что рост интересующих величин весьма значителен. Вычисления показывают, что в большинстве случаев определяющими являются либо несколько первых членов ряда типа , либо только один первый член (с номером ).

Естественно предположить, что изначальные геометрические несовершенства сжатого стержня из СПФ, также могут быть причиной недопустимого роста прогибов в ходе прямого фазового перехода. Ясно, что картина этого процесса во многом аналогична рассмотренному.

5. ВЫВОДЫ

Критической сжимающей нагрузкой для стержня из СПФ при прямом мартенситном превращении в несвязной постановке должна быть признана сила Эйлера  (либо  в случае учета сжимаемости оси) для мартенситного состояния материала. Однако, из анализа устойчивости стержня из СПФ в несвязной постановке по методу начальных несовершенств следует, что даже при сжимающих нагрузках значительно более низкого уровня, чем критическая, может иметь место недопустимо большой рост прогибов в ходе прямого фазового превращения. Следовательно, уровень опасной сжимающей нагрузки может быть значительно ниже, чем определяемый соответствующей критической силой.

ЛИТЕРАТУРА

- Вольмир А.С. Устойчивость упругих систем. М., Физматгиз, 1963, 880 с.

- Пановко Я.Г., Губанова И.И. Устойчивость и колебания упругих систем. М., Наука, 1987, 352 с.

- Сильченко Л.Г. Закритическое деформирование стержня с учетом сжимаемости его оси. Механика композиционных материалов и конструкций, 1999, т.5, №1, с.24-38.

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г. Устойчивость «стойки Шенли» при ползучести или при прямом термоупругом мартенситном превращении. Механика композиционных материалов и конструкций, 2000, т.6, №1, с.89-102.

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г. Устойчивость стержня, претерпевающего прямое или обратное мартенситные превращения под действием сжимающих напряжений. Прикладная механика и техническая физика, 2003, т.44, №3, с.169-178.

- Мовчан А.А. Исследование эффектов связности в задачах изгиба балок из сплава с памятью формы. Прикладная механика и техническая физика, 1998, т.39, №1, с.164-173.

- Поступила в редакцию 12 августа 2003 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 02-01-01075) и гранта Министерства образования РФ в области естественных наук № Е02-4.0-174.