УСТОЙЧИВОСТЬ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТНЫХ

КОСОУГОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Азиков Н.С.

«МАТИ»-РГТУ им.К.Э.Циолковского, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Косоугольные композитные панели наряду с прямоугольными достаточно широко используются в авиационных конструкциях, в частности, в крыльях прямой и обратной стреловидности. Имеющиеся исследования ограничиваются рассмотрением изотропных и ортотропных слоистых или однородных прямоугольных панелей, нагруженных в своей плоскости потоками нормальных и касательных усилий, и не затрагивают панели с иным контуром в плане. В статьях, посвященных проблемам устойчивости и собственных колебаний косоугольных панелей, например, [1–3], изгибные жесткости определяются в ортогональной системе координат, а прогиб задается в косоугольной. Такой подход не позволяет решать задачи, связанные с анализом влияния схемы армирования композитных слоев на критические усилия панели, особенно если углы армирования задаются относительно произвольной оси. Настоящая работа посвящена исследованию устойчивости слоистых композитных косоугольных панелей при сжатии и сдвиге.

Рассмотрим слоистую композитную панель крыла обратной стреловидности, свободно опертую по всем сторонам на пояса лонжеронов и нервюр (последние расположены по потоку) и нагруженную в своей плоскости потоками сжимающих и сдвигающих усилий. На панель действуют усилия  (рис.1а), или  (рис.1б), или  (рис.1в), заданные соответственно в системах координат . Как будет показано ниже, по заданным в одной из систем координат усилиям можно найти остальные. Ортогональная система  рассматривается как локальная самолетная, декартова система  - как основная (далее вместо  будут использоваться обозначения ), система координат  - как взаимная к основной. Панель длиной l и шириной b имеет угол скоса χ (угол считается положительным, если крыло имеет обратную стреловидность) (рис.2). Она образована k элементарными ортотропными слоями композиционного материала, расположенными симметрично по толщине пакета под углами ±ϕ к некоторой оси, относительно которой задается схема армирования. Введем ортогональную систему координат и свяжем ее с направлением армирования. В общем случае система  повернута относительно  на угол  (рис.2). Установим связь между координатами прямоугольной и косоугольных систем. Согласно рис.3 координата точки  может быть определена как

(1)

(2)

O

(а)

(б)

(в)

Рис.1.

Рис.2.

Обратные соотношения имеют вид

(3)

(4)

Определим с помощью равенств (1) и (3) ко- и контравариантные компоненты метрического тензора

Рис.3.

,

.

Проекции перемещения точки  в  в основном и взаимном базисах через проекции  в координатах могут быть выражены следующим образом

(5)

(6)

Обратные соотношения определяются равенствами

Найдем перемещения в косоугольных координатах (они показаны на рис.3)

Определим деформации отрезка

(7)

(8)

Обозначим ко- и контравариантные деформации следующим образом

(9)

(10)

Они определяют деформации панели в основном и взаимном базисах и связаны с деформациями в ортогональной системе координат  соотношениями (7) и (8). Найдем обратные зависимости

(11)

(12)

Вектором будем определять деформации, связанные с направлением армирования слоев композита. Их можно выразить через с помощью известных соотношений [4]

(13)

Если ввести обозначения векторов

и учесть (11) и (12), то с помощью (13) удается представить деформации  через деформации в косоугольном базисе

(14)

где

Перейдем к напряженному состоянию панели и свяжем напряжения с напряжениями в основном  и взаимном  базисах (рис.4).

О

O

Рис.4.

Вырежем из панели треугольные элементы с гранями, параллельными осям  (рис.5 и 6) и рассмотрим их равновесие:

Рис.5.

Согласно рис.5 будем иметь следующие равенства

Рис.6.

Из рис.6 следует

Выполнив алгебраические преобразования, получим

(15)

Повторим аналогичные преобразования для контравариантных напряжений, результатом которых будут следующие зависимости

(16)

Найдем из (15) и (16) обратные соотношения

(17)

(18)

Свяжем найденные напряжения с напряжениями  в элементарном слое композита. Для этого воспользуемся формулами из монографии [4]

С учетом соотношений (17) и (18) получим искомые зависимости

(19)

где

Определим ко- и контравариантные обобщенные жесткости элементарного слоя композита. Считая, что слои при нагружении деформируются без взаимного проскальзывания, подставим деформации , выраженные через  с помощью (14), в физические соотношения

, σβ(i)=Eβ(i)εβ(i)+μβα(i)εα(i), ταβ(i)=Gαβ(i)εαβ(i)

где Eα, Eβ, Gαβ - модули упругости вдоль и поперек волокон и модуль сдвига; μαβ, μβα - коэффициенты Пуассона;

Eα,β=Eα,β1−μαβμβα, Eαμαβ=Eβμβα.

Полученные в результате подстановки напряжения в свою очередь связаны с напряжениями  зависимостями (19). Следовательно, искомые обобщенные жесткости можно найти из физических соотношений для ко- и контравариантных напряжений:

(20)

Здесь  - матрицы ко- и контравариантных обобщенных жесткостей; - матрицы взаимных обобщенных жесткостей;

(21)

- матрица обобщенных жесткостей, связанных с направлением армирования и определяемых как

;

- квадратная матрица приведенных модулей упругости, модуля сдвига и коэффициентов Пуассона

.

Полагая, что в элементарном слое напряжения постоянные по толщине, проинтегрируем физические соотношения (20) в пределах пакета

(22)

где - суммарная толщина панели.

Аналогичные физические соотношения получим и для контравариантных усилий

(23)

В физических соотношениях (22) и (23)  - матрицы ко- и контравариантных мембранных жесткостей;  - матрицы взаимных мембранных жесткостей. Последние позволяют выразить ко- и контравариантные усилия соответственно через контра- и ковариантные деформации. Их нахождение можно рассматривать как операции «опускания/поднятия» индексов тензорного анализа.

Запишем граничные условия:

(24)

(25)

Считая, что докритическое напряженное состояние панели является безмоментным, получим из условий (24) и (25) следующие соотношения:

которые позволяют связать ко- и контравариантные усилия, приведенные на рис.1, с усилиями сжатия и сдвига в ортогональной системе координат . Учитывая знаки перед усилиями, найдем

(26)

(27)

откуда

(28)

(29)

Формулы (26)-(27) позволяют найти все усилия на контуре панели, если часть из них задана только в одной из систем координат.

Определим полные деформации панели

(30)

(31)

,

w – прогиб панели,

и подставим их в физические соотношения (20). Умножив получающиеся полные напряжения на z, проинтегрируем их по толщине и определим ко- и контравариантные моменты

(32)

,

где  - вектор ковариантных моментов;

- вектор контравариантных моментов;

- вектор ковариантных кривизн;

- вектор контравариантных кривизн;

- матрицы ко- и контравариантных изгибных жесткостей;

- матрицы взаимных изгибных жесткостей.

Свяжем ко- и контравариантные моменты с моментами  в ортогональной системе координат. Последние будем определять через обобщенные жесткости

или . Учитывая, что кривизны  связаны с  и  формулами (30) и (31), получим

(33)

Вырежем в панели в деформированном состоянии малый элемент со сторонами, параллельными координатам основного базиса (рис.7), и запишем для него уравнение равновесия

О

Рис.7.

(34)

Сформулируем граничные условия для свободно опертой косоугольной панели:

Анализ условий показывает, что кинематические граничные условия легко записываются в любой системе координат. Однако статические граничные условия более удобно формулировать в основном базисе. Если считать, что , то граничные условия примут вид:

В общем случае армирования слоев статические граничные условия не выполняются, т.к. . Исходная задача может быть решена приближенно, если найденные соотношения дополнить функционалом энергии

Считая, что в момент потери устойчивости

запишем функционал энергии в перемещениях

(35)

Исследуем устойчивость одной изотропной и двух слоистых композитных панелей в зависимости от угла скоса и углов армирования, нагруженных усилиями  и . Геометрические размеры панелей примем равными . Угол  меняется от  до . Изотропная панель (панель «а») толщиной  имеет следующие жесткостные характеристики:  Композитные панели состоят из 12 элементарных слоев углепластика с    Толщина каждого слоя , пакета - . Схема армирования одной из композитных панелей (панель «б»): , другой -  при  (панель «в»). На примере панелей «а» и «б» исследовалось влияние угла скоса, а панели «в» - углов армирования на коэффициенты устойчивости и критические усилия сжатия и сдвига.

Решение задачи устойчивости будет искать при прогибе, представленном в виде двойного тригонометрического ряда

, λm=mπl, λn=nπb			(36)

где  - амплитуда прогиба с числами полуволн m, n.

Подставим ряд (36) в полную энергию (35). Минимизируя получающееся выражение по , получим однородную систему линейных алгебраических уравнений:

(37)

где  - квадратные матрицы коэффициентов при неизвестных амплитудах;  - единичная матрица;  - коэффициенты устойчивости при продольном и поперечном сжатии и сдвиге.

Коэффициенты матриц равны

, .

Первая строка относится к диагональным членам, вторая - к внедиагональным. Для чисел полуволн m,n и i,j должно выполняться условие: m±i=1, 3, 5, ...; n±j=1, 3, 5, .... В противном случае внедиагональные члены равны нулю; коэффициенты устойчивости связаны с критическими усилиями равенствами

; ; 	(38)

Рассмотрим отдельные случаи нагружения.

1. На панели действуют сжимающие усилия . Однородная система уравнений (37) примет вид

(39)

Условием нетривиальности решения системы уравнений (39) будет равенство

(40)

где - собственное значение.

Для нахождения собственных значений в ряде (36) удерживалость до 100 слагаемых. Исходная несимметричная матрица коэффициентов  приводилась к верхней треугольной с помощью методов преобразования подобия. На рис.8,10,12 представлены результаты расчетов коэффициентов устойчивости , а на рис.9,11,13 - критических усилий сжатия  для изотропной (рис.8,9) и композитных панелей (рис.10,11 - панель «б»; рис.12,13 - панель «в»). Как видно из рисунков, коэффициенты устойчивости не могут рассматриваться как параметр, характеризующий точку бифуркации косоугольных панелей. Характер поведения зависимостей  и  существенно отличается друг от друга, и при проектировании панелей следует ориентироваться только на величину критического усилия сжатия. Сравнение кривых  (рис.12) и  (рис.13) показало, что максимальные значения коэффициентов устойчивости и критических усилий достигаются при разных углах армирования. Следовательно, рациональная схема армирования слоев косоугольной панели может быть установлена только по результатам анализа зависимости .

Рис.8. Коэффициенты  (изотропная панель).

Рис.9. Критические усилия  (изотропная панель).

2. Панели нагружены потоками касательных усилий . Однородная система алгебраических уравнений (37) примет вид

.

Система имеет ненулевое решение, если .

Рис.10. Коэффициенты  (композитная панель «б»).

Рис.11. Критические усилия  (композитная панель «б»).

Здесь . Собственные значения связаны с  равенством , а коэффициент устойчивости определяется как . Численное решение задачи осуществлялось также, как и при поиске . Однако имелась и одна особенность – это необходимость определения коэффициентов устойчивости и критических усилий сдвига при положительном направлении действия касательных усилий (оно показано на рис.1б) и отрицательном. На рис.14,16 и 18 представлены результаты вычислений  (квадратами обозначены положительные значения, точками – отрицательные), а на рис.15,17 и 19 - критических усилий сдвига . Как видно из рисунков, при проектировании панелей по устойчивости от сдвига следует ориентироваться на отрицательные значения усилий. В рассмотренном диапазоне изменения угла скоса они дают наименьшие по модулю результаты, которые к тому же заметно ниже по отношению к критическим усилиям сдвига квадратных панелей.

Рис.12. Коэффициенты  (композитная панель «в»).

Рис.13 Критические усилия  (композитная панель «в»).

Влияние углов армирования слоев на  (рис.18) и  (рис.19) для косоугольных панелей существенно отличается от аналогичных зависимостей в квадратных панелях. Как видно из рисунков, максимальные по модулю значения коэффициентов устойчивости и критических усилий, найденные соответственно при  и , сдвинуты относительно друг друга. При выборе рациональной схемы армирования слоев следует ориентироваться на критические усилия сдвига, полученные при отрицательном направлении действия .

Рис.14. Коэффициенты  и  (изотропная панель).

Рис.15. Критические усилия  и  (изотропная панель).

Рис.16. Коэффициенты  и  (композитная панель «б»).

Рис.17. Критические усилия  и  (композитная панель «б»).

Рис.18. Коэффициенты  и  (композитная панель «в»).

Рис.19. Критические усилия  и  (композитная панель «в»).

Таблица.

| χ | Сжатие (кН/м) |  | Сдвиг (кН/м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [5] | расчет | [5] | расчет |
| 300 | 0,433 | 0,414 | +1,786/-0,411 | +1,858/-0,438 |
| 450 | 0,776 | 0,706 |  | +4,382/-0,504 |
| 600 | 1,739 | 1,193 | +6,96/-0,320 | +14,76/-0,675 |

3. В таблице представлены результаты сравнения критических усилий сжатия и сдвига, найденных в этой работе, с данными, опубликованными в справочнике [5]. Наибольшее отличие в результатах наблюдается при значительных углах скоса панели.

# ЛИТЕРАТУРА

- Крюков Н.Н. Расчет косоугольных и трапецеидальных пластин с помощью сплаин-функции. Прикладная механика, 1991, т.33, №5, с.77-81.

- Farag A.M., Ashour A.S. Free vibration of orthotropic skew plates. J. of Vibration and Acoustics, 2000, v.122, pp.313-317.

- Шалашилин В.И., Колесников И.Ю., Ложкин О.Б., Нагаев В.А. Собственные колебания трапециевидных в плане плоских и сферических трехслойных панелей. Механика композитных материалов, Рига, 1981, №2, с.238-243.

- Васильев В.В. Механика конструкций из композиционных материалов. М., Машиностроение, 1988, 272с.

- Прочность, устойчивость, колебания. Том 3. Под ред. Биргера И.А., Пановко Я.Г. М., Машиностроение, 1968, 221с.

- Поступила в редакцию 16 января 2004 года.