МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОНИКАНИЯ СТАЛЬНЫХ УДАРНИКОВ В ГРАНУЛИРОВАНУЮ
СЫПУЧУЮ СРЕДУ

Белов Н.Н., Югов Н.Т., Афанасьева С.А., Югов А.А.

# Научно-исследовательский институт прикладной математики и механики

# при Томском госуниверситете, г. Томск, Россия

## РЕЗЮМЕ

Предложена математическая модель динамического деформирования песка как гранулированной сыпучей среды, обладающей внутренним трением. В рамках рассмотренной модели в трехмерной постановке численным методом решена задача о проникании стальных цилиндрических и звездообразных ударников в полупространство этой среды. Выявлено влияние формы и скорости ударника на глубину проникания.

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Песок задается как 3-компонентная гранулированная сыпучая среда, обладающая внутренним трением, с начальной плотностью 0 и влажностью w0 [1]. Начальная плотность определяется из формулы

где vi и i0 (i=1,2,3) - начальные объемные концентрации и плотности воздуха, воды и кварца соответственно (v1+v2+v3=1). Плотности компонент равны:

10=0.00123 г/см3; 20=1.0 г/см3; 30=2.652.66 г/см3.

Объемные концентрации компонентов определяются из выражений:

.

В связи с тем, что произведение v110 на несколько порядков меньше 0, влиянием воздуха в порах можно пренебречь, заменив его пустотой. Тогда исследуемая среда моделируется как двухкомпонентная пористая среда, состоящая из твердой фазы, представляющей собой простую смесь из воды и кварца – матрицы и включений – пор.

1.1. Основные уравнения модели пористой упругопластической среды.

Предполагается, что форма пор близка к сферической, а функция распределения по размерам такова, что они могут быть охарактеризованы некоторым общим для всего ансамбля пор характерным размером a0. Удельный объем пористой среды  представляется в виде суммы удельного объема материала матрицы m и удельного объема пор p. Пористость материала характеризуется либо относительным объемом пустот =v1 либо параметром α=υ/υm, которые связаны зависимостью α=1/(1−ξ).

Система уравнений, описывающих движение пористой упругопластической среды, имеет вид [2]

ddtVρdv=0,	ddtVρudv=Sn⋅σds,

ddtVρEdv=Sn⋅σ⋅uds,								(1.1)

e=Sj2μ+λS,	S:S=23σT2

где t – время; V – объем интегрирования; S – его поверхность; n – единичный вектор внешней нормали;  – плотность; σ=−pg+S – тензор напряжений; S – его девиатор; p – давление; g – метрический тензор; u – вектор скорости; E=ε+u⋅u/2 – удельная полная энергия;  – удельная внутренняя энергия; e=d−d:gg/3 – девиатор тензора скоростей деформаций; Sj=S+S⋅ω−ω⋅S – производная девиатора тензора напряжений в смысле Яуманна-Нолла; μ=μm01−ξ1−6ρm0Cm02+12μm0ξ9ρm0Cm02+8μm0, σT – эффективные модуль сдвига и предел текучести соответственно; ω=∇uT−∇u/2 – тензор вихря; ρm0,Cm0,μm0 – константы материала. Параметр  исключается с помощью условия текучести. Предел текучести материала взят в виде [3]:

σT=Y01+k1p1+k1pYpl−Y01 ,								(1.2)

где Y01 – сцепление, k1 – величина, связанная с коэффициентом внутреннего трения, Ypl – предельное значение сдвиговой прочности.

Для замыкания системы уравнений, описывающих движение пористой среды, необходимы уравнения состояния пористого материала и уравнения, описывающие изменение параметра  как при растяжении, так и при сжатии.

1.2. Уравнение состояния матричного материала.

Если известна зависимость скорости ударной волны D от массовой скорости u для матричного материала

D=Cm0+Sm0u,										(1.3)

то уравнение состояния пористого материала имеет вид [2]

p=ρm0αCm021−γm0η2η1−Sm0η2+γm0ε ,						(1.4)

где η=1−ρm0υα ,γm0 – коэффициент Грюнайзена матричного материала. Коэффициенты Cm0,Sm0 линейной зависимости (1.3) можно определить через ударные адиабаты компонент смеси Di=Ci0+Si0ui (i=2,3).

В переменных (υm,pm) ударная адиабата смеси имеет вид:

υm(pm)=i=23miυi0−1PmCi0Si0pmρi0Ci02+14−122 ,			(1.5)

где m2=w01+w0=ν2ρ20ρ0 – массовая концентрация воды в среде (весовая влажность); m3=11+w0=ν3ρ30ρ0 – массовая концентрация кварца (m2+m3=1).

Используя для смеси соотношения на ударной волне:

D=υm0pmυm0−υm(Pm),u=pm(υm0−υm(pm)) ,								(1.6)

можно построить зависимость скорости ударной волны от массовой скорости и определить коэффициенты в (1.3).

Рис.1.

На рис.1 в качестве иллюстрации в переменных (υ,p) и (u,D) представлены ударные адиабаты матричного материала смеси плотностью ρ0=1.8 г/см3 и влажностью 28% (кривая 3) и ударные адиабаты воды (кривая 1) и кварца (кривая 2). Константы уравнения состояния для рассмотренных материалов приведены в табл.1.

Табл.1.

| материал | ρi0,г/см3 | Сi0,см/мкс | Si0 | γi0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вода | 1 | 0.17 | 1.57 | 2 |
| кварц | 2.66 | 0.368 | 2.12 | 1 |
| смесь кварца и воды w0=28% | 1.9512 | 0.245 | 1.858 | 1.28 |

Коэффициент Грюнайзена γm0 определяется через коэффициенты γi0

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 04-01-00856.