γm0=υm0m2ρ20γ20+m3ρ30γm0.

1.3. Уравнение для расчета затекания пор.

При расчете ударно-волнового уплотнения гранулированная сыпучая среда моделируется сферической частицей радиуса b0 из матричного материала, удовлетворяющего условию Мора-Кулона, в центре которой находиться сферическая пора радиуса a0. Тогда из решения задачи о деформировании одиночной поры под действием изотропного напряжения получено кинетическое уравнение для расчета уплотнения песчаного грунта.

При пренебрежении упругой и упругопластической стадиями затекания поры, рассматривается процесс, когда весь матричный материал вокруг нее находится в пластическом состоянии.

Вводится сферическая система координат (r,,) с центром в полости, текущий радиус которой обозначен через a (рис.2).

Рис.2.

Пусть на расстоянии b от центра полости действует напряжение

σr=−pm=−αp,

где

α=vvm=b3b3−a3, α0=b03b03−a03.							(1.7)

Система уравнений в сферических координатах в предположении несжимаемости материала матрицы записывается следующим образом

ρm0durdt=∂σr∂r+2σr−σΘr,								(1.8)

∂ur∂r+2urr=0,										(1.9)

σr−σ0=Υ0+kpm≡Y0−kσr+2σ0/3.				         (1.10)

Граничные условия, заданные на внешней и внутренней границах сферической частицы с порой, имеют вид

σrb, t=−αp, σra, t=0.

Дважды интегрируя (1.9), получим ur=r=Ct/r2, r3−r03=−Bt, где Bt=−30tC(t) dt. Используя граничные точки, можно записать a3−a03=b3−b03=−Bt. Отсюда и из (1.7) следует, что B(t)=a03α0−αα0−1.

Определим функцию C(t)=−B(t)3=a03α3α0−1 и найдем ускорение durdt=∂ur∂t+ur∂ur∂r=C(t)r2−2C2(t)r5. Тогда уравнение (1.8) с учетом (1.10) примет вид ∂σr∂r−6kσr3−2kr=ρm0Ctr2−2C2tr5−6Y03−2kr. Решением этого уравнения является σr=ρm03−2kC2(t)(6−k)r4−ρm03−2kC(t)(3+4k)r+Y0k+C1tr6k/3−2k. Из граничного условия при r=a имеем

ρ03−2kC2(t)(6−k)a4−ρm03−2kC(t)(3+4k)a+Y0k+C1ta6k/3−2k=0.

Отсюда

C1t=ρm03−2kC(t)(3+4k)a3+4k/3−2k−ρm03−2kC2(t)(6−k)a26−k/3−2k−Y0ka6k/3−2k

и

σr=ρm03−2kC2(t)(6−k)r41−ra26−k3−2k−ρm03−2kC(t)(3+4k)r1−ra3+4k3−2k+Y0k1−ra6k3−2k.

Удовлетворяя граничному условию при r=b, находим

ρm03−2kC(t)(3+4k)b1−ba3+4k3−2k−ρm03−2kC2(t)(6−k)b41−ba26−k3−2k=αp+Y0k1−ba6k3−2k

или окончательно, учитывая, что b3a3=αα−1, b3a03=αα0−1, получим

Y0τ2Q(α,α,α)=αp+Y0k1−αα−12k3−2k,					         (1.11)

где 	τ2=ρm0a023(α0−1)23Y0,

Q(α,α,α)=3−2k3+4kαα131−αα−13+4k33−2k−3−2k36−kα2α431−αα−126−k33−2k.

Предположим, что члены, содержащие α и α, малы, тогда из (1.11) следует

p=Y0kααα−12k3−2k−1.							         (1.12)

Рис.3.

На рис.3 приведена в соответствии с уравнением (1.12) диаграмма нагрузки-разгрузки гранулированной сыпучей среды со свойствами песка в переменных давление-пористость. На начальном участке 1-2 сжатие материала осуществляется без изменения α, т.к. упругая и упругопластическая стадии схлопывания пор не рассматриваются. При дальнейшем увеличении давления по закону (1.12) (участок 2-3) среда необратимо уплотняется (α уменьшается). Из точки 3 материал разгружается до p=0 (точка 4) при постоянной пористости. Последующее растяжение матричного материала происходит при нулевом давлении, т.к. он не выдерживает растягивающих усилий. Его объем увеличивается только за счет увеличения объема пустот, т.е. α.

При растяжении матричный материал описывается как сыпучая среда, движение которой происходит без напряжений. Относительное содержание пустот при этом определяется из уравнения состояния пористого вещества с нулевым давлением в частицах.

Таким образом, уравнения (1.1), (1.4), (1.11) при соответствующих начальных и граничных условиях образуют полную систему уравнений, описывающих поведение песчаного грунта как сыпучей гранулированной среды в условиях ударно-волнового нагружения.

Численные значения коэффициентов Y0, k в условии Мора-Кулона определяются из сопоставления расчетной и экспериментальной ударных адиабат.

Если известна зависимость (1.3), то адиабата Гюгонио пористого материала рассчитывается через адиабату матричного материала при использовании следующих зависимостей [4]:

p=pH1−ρm0γm02υm0−υ1−ρm0γm02υ0−υ , p=Y0kααα−12k3−2k−1,

pH=ρm0Cm02η1−Sm0η2 , η=1−ρm0υα ,					         (1.13)

υ0=α0⋅υm0=1ρ0 .

Адиабаты Гюгонио в плоскости (u,D) для пористого материала рассчитываются по формулам:

u=p⋅υ0−υ 1/2 ,								         (1.14)

D=υ0pυ0−υ 1/2.

На рис.4, рис.5 представлены в переменных (υ,P) и (u,D) ударные адиабаты сухого песка плотностью ρ0=1.29 г/см3 и влажного (w0=28%) с начальной плотностью ρ0=1.8 г/см3. Диаметр песчинок d0.07 мм. Кружочками обозначены экспериментальные точки [5].

Рис.4

Рис.5.

Полученные значения Y0 и k приведены в табл. 2.

Табл.2.

| ρ0, г/см3 | w0, % | d, мм | ν1,% | Y0, ГПа | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.29 | 0 | 0.07 | 51.5 | 0.1 | 0.75 |
| 1.8 | 28 | 0.07 | 7.75 | 0.025 | 0.5 |

2. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Ниже приводятся результаты сравнительного анализа проникания в сухой песок стальных ударников цилиндрической и звездообразной формы при ударе в нормаль. Скорость удара 1000 м/с. Масса ударников 3 г. Рассмотрено 4 варианта формы ударников: 1 – компактной цилиндрический (высота равна диаметру d); 2 - цилиндрический высотой 3d; 3 – заостренный звездообразный ударник с четырьмя лучами, размах которых равен диаметру ударника 1; 4 – заостренный звездообразный ударник с четырьмя лучами, размах которых равен диаметру