Другими представителями рассматриваемых микропористых ауксетиков являются сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) [58] и полипропилен [59]. Схема получения таких материалов выглядит следующим образом:
1) прессование порошка исходного материала 2) прокаливание при 160оС и
3) последующее двойное экструдирование материала через два отверстия диаметром 5 и 15 мм соответственно [57,58,60-62]. Подробнее технологические вопросы получения ауксетичного СВМПЭ рассмотрены в [60-62]. Позже была предложена модифицированная двухстадийная технологическая схема получения ауксетичного СВМПЭ [63,64].

Коэффициент Пуассона полученных таким образом экструдатов СВМПЭ, определенный при сжатии в диапазоне деформаций 2-3%, может достигать -6 для низкомодульных и -1,5 для высокомодульных (0,2 ГПа) образцов.

Анализ микроструктуры (рис.8) показывает, что материал состоит из квазисферических частиц диаметром около 20-30 мкм, соединенных фибрилами [54,58,65]. Для анализа деформационого поведения была предложена модель из жестких прямоугольных узлов, соединенных упругими фибриллами (рис.9) [55,66]. Деформирование сопровождается двумя конкурирующими процессами:
а) поперечным смещением фибрилл и б) вращением узлов [66].

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.8. Микрофотографии ауксетичного ПТФЭ (а) [54] и СВМПЭ (б) [58].

Рис.9. Модель деформирования микропористых полимеров.

Модифицированный двухстадийный способ получения ауксетичного СВМПЭ [63,64] был положен в основу технологии производства ауксетичных нитей и волокон. При продавливании экструдата через фильеры диаметром около 0,55 мм были получены первые ауксетичные волокна на основе полипропилена [67].

  - Гранулированные материалы.

Первые идеи о связи коэффициента ν с микроструктурой гранулированных материалов принадлежат самому Пуассону, считавшему, что все материалы состоят из случайно упакованных гладких сферических частиц, взаимодействующих вдоль направлений, соединяющих их центры. Им было получено, что для таких систем v=1/4.

В реальных гранулированных материалах, к которым, в частности, относятся металлополимерные порошковые композиты, полученные методом спекания [68], контакт соседних частиц осуществляется в условиях трения. Таким образом, при взаимодействии возникают нормальные к плоскости контакта fn и тангенциальные ft (трение) усилия, показанные на рис.10.

Рис.10. Схема взаимодействия частиц гранулированного материала.

В работе [69] силы fn и ft принимали пропорциональными нормальному n и относительному тангенциальному t перемещениям соответственно

fn=knn,    ft=kttfn										(2.1)

где kn и kt - нормальная и тангенциальная жесткость контакта частиц соответственно.

Коэффициент Пуассона такой системы зависит от отношения тангенциальной и нормальной жесткостей =kt/kn и определяется следующими соотношениями:

в двумерном случае

v=(1-)/(3+)										(2.2)

в трехмерном случае

v=(1-)/(4+)										(2.3)

Можно заметить, что для гладких сфер без сопротивления сдвигу в контакте =0 и v=1/4 [70,71], что совпадает с результатами, полученными Пуассоном. Коэффициент Пуассона  принимает отрицательные значения в случаях, когда >1, т.е. тангенциальная жесткость превышает нормальную. Данные результаты, полученные Л.Ротенбургом и A.A.Берлиным [69-71], позволяют понять, почему тела с v<0 относительно редки. Действительно, почти все известные потенциалы взаимодействия атомов и молекул либо центральные, либо у них нормальная жесткость значительно превышает тангенциальную.

# Далее в контексте изучаемого вопроса обратимся к упорядоченным структурам на примере кристаллических тел, включающим моно- и поликристаллы.

# КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕЛА

Целесообразно выделить аксиально- и неаксиально-ауксетичные монокристаллы. Монокристаллы, в которых отрицательные значения ν проявляются вдоль кристаллографических направлений <100>, назовем аксиально-ауксетичными. В неаксиально-ауксетичных монокристаллах отрицательные значения ν наблюдаются вдоль кристаллографических направлений, не совпадающих с <100> направлениями.

Среди ромбоэдрических фаз металлов аксиально-ауксетичные свойства найдены для монокристаллов мышьяка и висмута [72]. Для гексагональных плотноупакованных фаз металлов ауксетичные свойства обнаружены для цинка [73], кадмия и бериллия [74]. Гранецентрированные кубические (ГЦК) и объемноцентрированные кубические (ОЦК) фазы простых металлов обычно проявляют неаксиально-ауксетичные свойства [75-77].

С целью упрощения и систематизации поиска кристаллических фаз, имеющих отрицательные значения ν хотя бы для одного из кристаллографических направлений, в [76] авторами был сделан вывод о том, что для кубических кристаллов, в которых выполняется условие

S11+S12–S44/2>0,										(3.1)

где Sij – компоненты матрицы упругой податливости данного кристалла.

Позднее был предложен обобщенный критерий ауксетичного поведения кристаллов [78].

S11+S33+2S13–S44>0									(3.2)

Выполнение неравенства (3.2) – необходимое и достаточное условие существования отрицательных значений ν для гексагональных и кубических кристаллических фаз, когда значения ν для <100> направлений кристалла положительны.

Анализируя уравнения для значений ν в произвольных направлениях гексагональных и кубических кристаллов, можно показать, что для кубической сингонии экстремальные значения ν обычно наблюдаются для () и (110, 001) направлений, что соответствует растяжению вдоль (110) плоскости кристалла в () и (001) поперечных направлениях соответственно [77,78]

ν ()= –(2C11C44–(C11–C12)(C11+2C12))/(2C11C44+(C11+2C12));

ν (110,  001)=4C12C44/(2C11C44+(C11–C12)(C11+2C12)),			(3.3)

где Сij - компоненты матрицы упругой жесткости кристалла.

На сегодняшний день нет достоверных сведений об аксиально-ауксетичном поведении монокристаллов металлов кубической сингонии. Выполненные в работе [78] расчеты по уравнениям (3.3.) на основе опубликованных в [79-81] компонент тензора упругих податливостей для кристаллических решеток кубической сингонии показали, что аксиально-ауксетичное поведение является редким (либо вообще не существует) для многих классов кубических фаз. Анализ значений Cij и Sij для 32 кубических решеток металлов [80] показал, что в 14 случаях возможно неаксиально-ауксетичное поведение [78]. Для 20 фаз неорганических соединений со структурой граната и 48 со структурой квасцов не было найдено ни одного соединения, удовлетворяющего критериям (3.1,3.2).

Ауксетичное поведение также нехарактерно для монокристаллов с кристаллической решеткой типа алмаз-сульфид цинка. Расчеты показывают, что для данного типа решетки отрицательные значения ν () возможны в монокристаллах CdTe и HgTe [82], а также α-C3N4 [83], однако этому пока нет достоверного экспериментального подтверждения.

Тем не менее, кубические сплавы и интерметаллиды, реализующие плотнейшую упаковку, могут проявлять ауксетичные свойства. Анализ опубликованных в [79-81] значений Cij и Sij для 130 монокристаллов кубических сплавов и интерметаллических фаз показал, что около половины из них проявляют неаксиально-ауксетичное поведение, и не было обнаружено ни одного случая отрицательных значений ν для <100> направлений. Например, в [84] сообщалось, что в ОЦК кристаллах β-латуни наблюдались отрицательные значения ν, хотя в более поздних работах [85] это не подтвердилось.

Результаты исследований показывают, что для ОЦК и ГЦК неферромагнитных металлических фаз экспериментальные значения ν при растяжении вдоль плоскости (110) коррелируют с экспериментально определенными значениями работы выхода электронов WF, причем зависимости v() и v(110, 001) от WF для ОЦК и ГЦК металлов схожи.

В работах [78,85] была также предложена модель, описывающая упомянутые соответствия и неплохо согласующаяся с экспериментом. Эта модель показала, что максимальные и минимальные значения ν для ОЦК и ГЦК кристаллических решеток равны -1 и +2 и 0 и +1/2 соответственно.

На примере двух ОЦК ячеек (рис.11) можно показать геометрически, как в ОЦК решетке центральные силы ближайшего окружения приводят к отрицательным значениям и аномально большим положительным значениям ν.

Рис.11.	Структурное происхождение аномальных значений коэффициента Пуассона для ОЦК кристалла с жёсткими сферами. Белыми стрелками показано направление действия силы, черными – смещения атомов 1-6 под действием силы F, приложенной вдоль <110> направления [78].

Уменьшение острого угла в ромбе, образованном атомами 1–4 (см.рис.11) – единственный способ растяжения кристалла в направлении [110] приложенного напряжения без увеличения ближайших соседствующих расстояний. При этом происходит увеличение межатомного расстояния 5–6, обусловливая отрицательные значения v(). В то же время расстояния между атомами 1 и 3 уменьшаются, обеспечивая положительные значения v(110, 001). Иными словами, в ОЦК кристаллах существует плоскость, параллельная оси вытягивания и уменьшающая площадь во время растяжения.

Однако в случае ГЦК кристаллов учет только центральных сил приводит к противоречию с экспериментальными данными. Так, при изучении упругих свойств ГЦК монокристаллов никелевого сплава в [76] для <011> направления было получено отрицательное значение ν, равное -0,07. Имеются сведения о том, что ГЦК монокристаллы благородных газов (Ne, Ar, Xe) способны проявлять ауксетичные свойства [86]. Плотнейшая упаковка реализуется также в ГЦК монокристаллах фуллерита С60 [87], что дает перспективу получения отрицательных значений ν и для С60 - фаз. Однако значения Cij, экспериментально определенные для С60 различными авторами, существенно отличаются (подробно эти методы описаны в работах [87,88]), поэтому расчеты v(), выполненные по уравнениям (3.3), не всегда приводят к отрицательным значениям ν.

Не только кристаллы металлов и сплавов способны проявлять ауксетичные свойства. Например, для более чем 10 полиморфных модификаций SiO2 ауксетичное поведение первоначально было обнаружено в тетрагональных монокристаллах -кристобалита [89,90]. Э.Алдерсон и К.Эванс для объяснения механизмов данного эффекта в -кристобалите предложили упрощенную механическую модель, где структура кристалла представлена в виде связанных тетраэдров SiO4, одновременно вращающихся и изменяющихся в размерах при одноосном деформировании [91,92]. Впоследствии квантовомеханические расчеты Н.Кескара и Дж.Челиковского [93,94] показали, что помимо -кристобалита, ауксетичные свойства способны проявлять ромбоэдрические кристаллы -кварца при одноосных деформациях свыше 5%. Тем самым подтвердилось выдвигавшееся ранее в [95] предположение о возможности отрицательных значений эффективного коэффициента Пуассона νe в монокристаллах -кварца.

В последнее время в работах [96-98] была построена модельная система, состоящая из абсолютно жестких квадратов, соединенных в своих вершинах шарнирами или взаимодействующих через гармонический потенциал (см.рис.12). Такая конструкция a priori может проявлять отрицательный коэффициент Пуассона. Анализ деформирования такой микроскопической модельной системы [97,98] показал, что в случае жесткого закрепления частиц (отстутствия вращения вокруг центра масс) vе=1/3. Тот же результат достигается, когда размер частиц стремится к нулю [98].

Достижение такой системой отрицательных значений v возможно при выполнении следующего критерия:

CC12tg2(2β)+4CC22+16C1C2(2C2−C1)A2<0,				(3.4)

где С – потенциал, определяющий вращение частиц, С1 – жесткость связи, соединяющей вершины частиц, С2 – жесткость связи, соединяющей центры масс частиц,A=22asinα, а – размер частиц,  – угол ориентации частиц,  – угол поворота системы координат (см.рис.12). Анализ критерия (3.4) позволяет заключить, что проявление ауксетичных свойств в такой системе возможно только при наличии вращательных степеней свободы, что согласуется с результатами анализа схожей макроскопической модели (рис.9) [66].

Рис.12.	Механическая модель деформационного поведения поликристалла на основе вращающихся квадратов.

В заключение раздела упомянем случай с поликристаллическими телами. Результаты расчетов предельных значений v в поликристаллах, выполненных П.Теокарисом [99] для ГЦК и гексагональных плотноупакованных ячеек показали, что предельное значение v составляет 0,33. Действительно, для большинства поликристаллических образцов v=1/3. Однако в работе [99] расчеты выполнялись для неауксетичных монокристаллических компонентов. Расчеты vе для квазиизотропных поликристаллических агрегатов -кристобалита с использованием усреднений Фойгта (Voight) и Рейсса (Reuss) [79] дают значения 
-0,13 и -0,19 соответственно [89].

### МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ (МОЛЕКУЛЯРНЫЙ)

### УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТА

  - Ауксетичные структуры на молекулярном уровне.

Реализация эффекта отрицательного коэффициента Пуассона на микроскопическом (молекулярном) уровне имеет особое научно-практическое значение, поскольку позволит радикально повысить гомогенность, избежать дефектности структуры и обеспечит высокую адгезию компонентов при изготовлении композиционных материалов [100]. Простейший способ реализации данного эффекта на уровне молекул и макромолекул – перенесение принципа структурно-механического сочетания жестких и податливых элементов, реализованного на макро- [6,7] и мезоскопическом [24,42-44] уровнях в композитных материалах и пенопластах (см.рис.7а) на молекулярный уровень. Так, методами молекулярной механики (учитывая поле валентных сил) было показано [101], что отрицательные значения ν могут наблюдаться в полимере, фрагмент макромолекулы которого имеет вид

Причем, меняя число "продольных" и "поперечных" тройных связей от одного до трех, возможно варьировать и отрицательные значения ν.

Позже в работе [102] было показано, что такими свойствами может обладать олигомер следующего строения:

Здесь также возможно управление величиной ν путем изменения числа тройных связей.

К сожалению, синтез таких веществ представляет собой весьма непростую задачу. К тому же данные структуры являются модельными, т.к. упругие свойства молекул в большинстве случаев моделировались в 2D постановке. Попытка заменить тройные связи на двойные в таких макромолекулах на несколько порядков усложняет задачу расчета vyx и vxy, т.к. структуры перестанут быть плоскими. В реальном синтетическом материале часть тройных связей подвергнется окислению, структура молекулы будет искажена, и мы не сможем достичь желаемого эффекта. Кроме того, на упругие свойства будущего материала будет существенно влиять способ «укладки» молекул.

Расчеты Р.Баугмана и Д.Галвао [103] показали возможность получения отрицательных значений ν в некоторых направлениях для углеродных кристаллических структур типа цис- и транс-полидиацетилена (–С=С–С=С–)n. Вероятно, одна из таких структур и присутствовала в ауксетичном пиролитическом графите, полученным А.Гарбером в 1963 г. [5].

Данный эффект может проявляться и в нематических жидких кристаллах, у которых оси молекул ориентированы параллельно друг другу. Если общую структуру нематической фазы представить в виде жестких стержней, соединенных упругими нитями (рис.13), то для реализации отрицательных значений ν при растяжении необходимо наличие в полимере определенного свободного объема.

Рис.13.	Механическая модель деформационного поведения нематического жидкокристаллического ауксетика.

Поскольку параметр ν связан с решеточным параметром Грюнайзена и флуктуационным свободным объемом, то, как было показано в [104], полимеры с более интенсивным межмолекулярным взаимодействием при прочих равных условиях должны иметь меньшие значения ν. При фиксированном числе полимерных цепей в единице объема для достижения минимальных значений ν необходимо увеличить расстояние между взаимодействующими цепями [105]. С этой целью было предложено к центру молекулы жидкого кристалла "присоединить" объемный заместитель [105,106]. При этом для реализации ауксетичного поведения должны соблюдаться следующие требования:

dr/2+2dv<Lr/2+dv

Lr>dr+2dv											(4.1)

где Lr и dr – длина и диаметр присоединенной группы соответственно, а dv – ван-дер-ваальсовское расстояние, соответствующее плотнейшей упаковке, которое обычно составляет 4Å. Т.к. диаметр заместителя составляет ~5Å, то минимальная длина поперечно присоединенного заместителя Lr для ауксетичного полимера должна составлять Lr>13Å. Данные результаты были подтверждены экспериментально путем оценки межцепного расстояния методом рассеяния рентгеновских лучей на тримере следующего строения: [106]