Альтернативный путь реализации данной аномалии на микроскопическом уровне – реализация принципа сочетания жестких и податливых элементов в материале путем минимизации размеров последних [107]. С использованием метода топологической оптимизации [108] в работе [109] была подобрана такая геометрическая конфигурация стержневой конструкции, изображенной на рис.7б, обеспечивающая ν= -0,8. Затем на <100> поверхности кремния был нанесен слой полимера толщиной 6 микрон, на основе которого затем путем травления с применением лазера была получена искомая конструкция, 8х20 элементов размером 50 микрон каждый. Экспериментально определенное среднее значение ν такой мезоконструкции при 1,6% растяжении составило –0,92±13% [109], что открывает новые перспективы создания и использования таких ауксетичных материалов в микоэлектромеханических системах.

  - Термодинамически стабильные изотропные молекулярные фазы

с отрицательным коэффициентом Пуассона.

Иной подход к созданию ауксетичных систем был разработан Войцеховским с сотрудниками [11,110–117]. Эти работы касаются поиска „ауксетичных молекул”, которые могут формировать термодинамически стабильные фазы. Эта идея базируется на том факте, что, за некоторым исключением (например, фазовые переходы), при данных термодинамических условиях и потенциале внутримолекулярного взаимодействия только одна фаза может быть стабильной. Следовательно, структура термодинамически стабильной фазы определяется исключительно термодинамическими условиями и потенциалом внутримолекулярного взаимодействия [112,117]. Как следствие, упругие свойства и, в частности, коэффициент Пуассона любой структуры, находящейся при данных условиях в состоянии равновесия, зависят только от потенциала внутримолекулярного взаимодействия. Поэтому уместен вопрос: возможно ли „сконструировать” молекулу (или молекулы), формирующие термодинамически стабильные ауксетичные фазы?

В двумерном случае еще в 1987 г. была предложена и рассчитана модель „молекулы” из шести атомов, центры которых размещены на вершинах правильного шестиугольника [11] (рис.14а); отношение длины стороны шестиугольника к диаметру атомов определяет параметр анизотропии частиц.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.14.	Структуры c отрицательным коэффициентом Пуассона, состоящие из циклических гексамеров (а) и тримеров (б) с плотнейшей упаковкой.

Для сильно анизотропных частиц такая фаза проявляла отрицательный коэффициент Пуассона независимо от направления, т.е. была изотропна и термодинамически стабильна в диапазоне высоких плотностей упаковки частиц [110,111]. Такая структура имеет ось симметрии шестого порядка и центр инверсии. Поскольку оси гексамера наклонены в соответствии с осями кристалла, структура не проявляет зеркальной симметрии, т.е. является хиральной (рис.14а).

Упруго изотропные нехиральные кристаллические ауксетичные фазы в двух измерениях могут образовывать и циклические тримеры, изображенные на рис.14б [112,116]. Как и в случае циклических гексамеров, центры дисков расположены в вершинах правильного треугольника, а отношение длины стороны треугольника к диаметру атомов определяет параметр анизотропии частиц. Данная структура проявляет зеркальную симметрию, т.е. не является хиральной [114], но не имеет центра инверсии. Выбор данной модели основан на том факте, что для формирования двумерной периодической упруго изотропной структуры достаточным условием является наличие оси симметрии третьего порядка [114]. На рис.15 приведена зависимость коэффициента Пуассона такой структуры от степени анизотропии при статических условиях (т.е. при нулевой температуре), полученная для межатомных взаимодействий, происходящих по обратному степенному закону (E(r/r0)-n) (чистое отталкивание).

Рис.15.	Зависимость коэффициента Пуассона структуры циклических тримеров с плотнейшей упаковкой (рис. 14б) от степени анизотропии.

Из графика видно, что ν принимает отрицательные значения при большой степени анизотропии частиц. Как показывают аналитические расчеты и результаты компьютерного моделирования, данная структура стабильна в некотором диапазоне высоких плотностей упаковки частиц [114,116].

Отметим, что отрицательные значения ν для гексамерных и тримерных фаз обусловлены только потенциалом внутримолекулярного взаимодействия, в отличие от большинства других случаев описанных в разделах 2-4, когда изучаемый эффект обусловлен геометрическими особенностями структуры материала и потенциалом внутримолекулярного взаимодействия.

Изучение структур, состоящих из шестиатомных и трехатомных молекул, представляет не только сугубо научный, но и практический интерес, поскольку такие молекулы могут образовывать ауксетичные хирально- и нехиральносимметричные структуры в трехмерном случае [112].

Отметим, что дизайн ауксетичных молекул в трехмерном случае представляет собой намного более сложную задачу, чем в двумерном. Это обусловлено тем, что, в отличие от двумерного случая, где для формирования периодической изотропной решетки достаточно наличия оси симметрии третьего порядка, в трехмерном случае не существует такой симметрии решетки, которая обеспечивает упругую изотропию. Можно придумать модельные частицы, и даже получить реальные частицы (например SiO2) для которых существуют стабильные структуры со средним отрицательным ν, как, например, для
α-кристобалита [89-93]. Однако молекулы, способные формировать ауксетичные упруго изотропные фазы в трех измерениях, в литературе пока не описаны. Тем не менее, растущие возможности современной химии делают данное направление перспективным.

## ПРИРОДНЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Хотя в большинстве монографий по механике сообщается, что ауксетичные материалы не встречаются в природе, проявления ауксетичного поведения в природных объектах отмечены в био- и геообъектах. Например, некоторые ауксеичными монокристаллы (-кристобалит и пирит), описанные в разделе 3.1, являются естественными минералами.

Расчеты коэффициентов Пуассона на основе экспериментально определенных упругих модулей для сильно анизотропной древесины березы и хвойных пород, показали [118], что при ратяжении таких материалов по направлению 45о к линии укладки волокон ν принимает отрицательные значения. Для древесины сосны этому было получено экспериментальное подтверждение [118].

Имеются сообщения [119], что отрицательные значения ν были измерены в некоторых образцах гранитных пород, содержащих микротрещины, Кроме того, данная аномалия наблюдалась для некоторых грунтов, например, в пористых песчаниках [120].

Расчеты показывают, что ауксетичное поведение возможно и для пористых биотканей, представителями которых являются некоторые трубчатые кости человека [121,122].

Т.к. многие цеолиты имеют схожую структуру с кристаллами
-кристобалита, представляется уместным рассмотреть возможность ауксетичного поведения в природных цеолитах. Для этого в работе [123] были проведены модельные расчеты коэффициента Пуассона некоторых алюмосиликатов и алюмофосфатов с использованием метода молекулярного моделирования. Результаты расчетов показали возможность существования отрицательных значений ν для монокристаллических образцов Al20Si20O80, Al16Si24O80 вдоль плоскости (001), а также Al36P36O144 вдоль плоскости (100). Кроме того, отрицательные значения ν возможны и для поликристаллических агрегатов данных соединений [123].

Экзотическим примером ауксетиков являются ОЦК агломераты вирусов, представляющих особый класс коллоидных кристаллов. Примером служит почти сферический (диаметром ~330Å) вирус помидорной килы, состоящий из 180 белковых глобул, собранных на икосаэдрической поверхности, окружая отдельную часть РНК [85]. Другимм экзотическими представителями ауксетиков являются эритроциты, где определяющую роль при деформировании играет конформация внешнего белкового скелета [124]. Подробнее механизм упругого поведения таких мембранных структур будет рассмотрен в разделе 6.4.

6.	СИСТЕМЫ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

  - Системы вблизи фазовых переходов.

К данной категории относятся n-компонентные системы, в которых проявление отрицательных значений ν обусловлено не структурно-механическими особенностями строения материалов, а протекающих в них физико-химическими взаимодействиями и/или является следствием фазовых переходов.

Одними из представителей данного класса являются термочувствительные гидрогели поли-N-изопропилакриламида (НИПА). В узком температурном диапазоне (33-34оС) гель коллапсирует, выбрасывая воду и сильно сжимаясь в объеме. Считается, что фазовое разделение при повышении температуры обусловлено конформационным переходом из рыхлой глобулы в компактный клубок [125], где основную роль играют гидрофобные взаимодействия. Однако исследования С.Хиротсу [126,127] показали, что за время фазового перехода ν уменьшается, принимая отрицательные значения, а затем резко возрастает до +0,3; причем скачок значений ν в область отрицательных значений происходит в температурном диапазоне 33,6–33,8оС. Дальнейшие эксперименты показали, что описанные выше фазовые переходы приводят к отрицательным значениям ν и в гидрогелях сополимеров НИПА и акриловой кислоты, и в гелях сополимеров акриламида с акриловой кислотой.

Похожее изменение ν наблюдалось в кристаллах кварца [4,128] при высоких температурах. В диапазоне температур 525-580оС во время фазового перехода
-кварц-кварц наблюдалось монотонное уменьшение значений ν от +0,2 до
-0,4 с последующим возвращением в область тривиальных положительных значений.

Не менее интересные результаты наблюдались при изучении упругих свойств кристаллов твердых растворов халькогенидов редкоземельных элементов. В работе [129] методом отражения ультразвуковых волн с перекрыванием были измерены отрицательные значения С12 в монокристаллах Tm0,99Se, TmSe0,32Te0,68 и Sm0,75Y0,25S. Как следует из уравнений (7) для кубических фаз отрицательным значениям С12 соответствуют отрицательные значения ν. В системе Sm1-xYxS было обнаружено [130], что при критической концентрации иттрия xкр=0,15 происходит валентный переход, а коэффициент Пуассона в направлении усилия, приложенного вдоль любой оси симметрии, стремится к -1. Во время валентного перехода К0, С112С12, поэтому, исходя из требований стабильности кристалла, С12 принимает отрицательные значения, и, как следствие, ν -1. Позже в работе [131] были измерены отрицательные значения С12 методом бриллюэновского рассеяния в твердых растворах SmxLa1-xS при x=0,65, 0,75, 0,90. Подробнее механизм влияния имплантированных в SmS трехвалентных ионов Y, La и Tm на упругие свойства получаемых твердых растворов рассмотрен в работе [132].

Далее в рамках данного вопроса перейдем к рассмотрению модельных систем, описывающих подобные аномалии.

## 6.2. Перколяционные системы вблизи порога протекания.

Для описания упругих свойств неупорядоченных систем с хаотической структурой, к которым относятся в частности, композиты, а также фазовых переходов, в настоящее время широко используются перколяционные модели [133–135]. Исследования упругих свойств неоднородных сред с большим различием свойств компонентов проводились в большинстве своем численными методами на перколяционных решетках, например, переходы несвязного множества связей или узлов в связное множество и наоборот [133,134]. Некоторые конфигурации связей могут иметь отрицательные значения ν [136]. Если такие конфигурации будут вносить определяющий вклад в макроскопические свойства системы, то это приведет к тому, что ν системы примет отрицательные значения.

Усреднение локальных упругих свойств перколяционных (фрактальных) систем проводится не только с применением метода фрактальной геометрии и метода ренормгрупповых преобразований [136-140].

Численные исследования [138] для плоских упругих хаотических перколяционных сеток показали, что если их линейный размер L<0,2ξ, то ν системы отрицательный, а если 0.2L>ξ, то ν положителен. Здесь ξ – длина корреляции. В [138] также было обнаружено, что при L/ξ→∞ параметр ν принимает предельное значение 0,080,04 и не зависит от соотношения локальных упругих характеристик; при L/ξ→0 имеем ν= -1/3; а L/ξ=5 соответствует ν=0.

Исследования перколяционных решеток [137-141] показали, что вблизи порога протекания ν перколяционой системы не зависит от свойств исходных фаз неоднородной среды и для кубической решетки в пороге протекания равен 0,2.

С целью установления связи макроскопических упругих характеристик среды со структурой материала вблизи порога протекания С.Арбаби и М.Сахими [139] была постулирована следующая зависимость

μ/K=Z/8,											(6.1)

где Z – координационное число перколяционной решетки

Для d-мерной изотропной среды формула (1) может быть переписана следующим образом [25,142]

,							(6.2)

где d – интегральная размерность пространства

Соответственно, подставив 6.1 в 6.2, после преобразований получим

(6.3)

Таким образом, анализ формулы (12) предполагает, что во фрактальных средах вблизи порога протекания коэффициент Пуассона зависит от координационного числа перколяционной решетки. При Z<4d коэффициент Пуассона должен быть положительным, при Z=4d равен нулю и при Z>4d отрицательным.

6.3. Изотропно растянутые системы.

В работе [142] были описаны некоторые модельные системы, стабильные при изотропном растяжении («отрицательном давлении», т.е. в случае приложенного внешнего напряжения ij=–pij , где p<0 (здесь ij-функция Кронекера). Известно, что свободная энергия состоит из двух частей: энергетической и энтропийной [143].

Рассмотрим случай, когда энтропийная сотавляющая не влияет на упругие свойства. Представим d-мерную изотропную решетку с гармоническим потенциалом взаимодействия между узлами. При однородном растяжении/сжатии для рассматриваемой системы упругая часть свободной энергии запишется в виде

F=(k2)(b–b0)2,										(6.4)

где k – константа, b – линейное расстояние, которое при отсутствии внешнего напряжения в состоянии равновесия равно b0.

Было показано, что для такой системы выражения для коэффициента Пуассона (1 и 11) можно записать в следующем виде [142]:

.									(6.5)

Исходя из требований стабильности (т.е. К и μ положительны) достижение отрицательных значений ν возможно при выполнении следующего неравенства (что соответствует p<0)

d+3d+2b0<b<d−1d−2b0 .								(6.6)

Рассмотрим противоположный предельный случай, когда свободная энергия системы определяется только энтропийной составляющей. Примером такой системы является “связанное твердое тело” (tethered solid). Методология и особенности данной модели подробно рассмотрены в работах Я.Кантора, М.Кардара и Д.Нельсона [144,145]. В таком теле центры взаимодействующих частиц находятся на расстоянии rminrrmax, причем потенциал взаимодействия абсолютно твердых частиц u(r)=0 для rminrrmax и u(r)= для всех других r. В частности, в рамках этой модели возможно описание деформационного поведения некоторых полимерных сеток и мембран, расссматриваемых ниже. Но в отличие от гармонической системы, уравнение состояния для “связанного твердого тела” может решено аналитически лишь для d=1 [145]. Приблизительные вычисления для d>1 можно произвести в рамках теории свободного объема, дающей хорошие корреляции для твердых взаимодействий [115]. Свободную энергию для сильно растянутой системы (при p<0) можно записать [142]

F= –d log(1–(V/Vmax)1/d),								(6.7)

где V – объем системы, а Vmax – ее максимально возможный объем.

Коэффициент Пуассона такой системы будет отрицательным при следующих условиях [142]

d−1d<VVmax1d<d+3d+4 								(6.8)

Данные результаты были подтверждены путем компьютерного моделирования методом Монте-Карло нескольких «связанных» (tethered) систем [146].

Естественно, что в реальных системах и упругая, и энтропийная составляющие свободной энергии ненулевые. Простейшим примером является известный потенциал Ленарда-Джонса u(r)=(A/r)12+(B/r)6. Проведенные в работе [147] расчеты для таких модельных систем показали, что существует такой диапазон плотности и температуры, в котором ν будет принимать отрицательные значения, тем самым, подтверждая возможность существования ауксетичного поведения в реальных модельных системах.

  - Полимерные сетки и мембраны.

##### В заключение обзора следует упомянуть про ауксетичные полимерные сетки и мембраны.

В 1992 г. Г.Веи предложил модель структуры макроскопически изотропной полимерной сетки, где элементарное звено моделировалось жестким стержнем. Для рассчета эффективных упругих свойств сетки в качестве структурного элемента была выбрана конструкция, составленная из трех стержней разной длины, соединенных в одной точке, в двумерном случае и четырех стержней в трехмерном [148]. Путем решения системы уравнений, связывающих усилия и смещения стержней с учетом пространственной апериодичности структуры, им была показана возможность получения отрицательных νе при варьировании образующих углов и длин стержней модели [148,149].

Результаты моделирования упругих свойств двумерных полимерных сеток и мембран показали, что для «связанных» систем, где имеется дальний порядок в направлении параллельном и очень большие флуктуации в направлении, перпендикулярном плоскости, при растяжении проявляются ауксетичные свойства [150]. Этот эффект можно легко объяснить на простом примере. Возьмем кусок скомканной бумаги и приложим растягивающую нагрузку на концах, в перпендикулярном направлении это непременно вызовет увеличение размеров [151,152].

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Вопросу применения ауксетиков уделено немало внимания в литературе, поэтому здесь будут рассмотрены лишь некоторые области их возможного применения. Подробнее этот вопрос обсужден в работах [119,153].

Актуальность исследования ауксетичных материалов мотивируется возможностью получения ряда ценных деформационно-прочностных характеристик материалов и изделий. В условиях стесненного деформирования ауксетики позволяют повысить несущую способность фрикционных соединений, что делает их наиболее предпочтительными для использования в крепежных изделиях в качестве «интеллектуальных» фиксаторов и заклепок, которые при наложении нагрузки плотнее прилегают к материалу, увеличивая несущую нагрузку соединения [154-156]. Так, в композите, армированном ауксетичными волокнами, значительно повышается адгезионная прочность [13], что делает такие композиционные материалы перспективными для применения в ударо- и энергопоглощающих конструкциях [157], а также в средствах защиты (шлемы, щитки, наколенники и т.д.) [158].

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования в работе [159] показали возможность использования ауксетичного ПТФЭ в качестве протезов для крупных кровеносных сосудов. Кроме того, ауксетичные пороматериалы могут найти еще одно применение в медицине: в качестве подушек и прокладок для лежачих больных, позволяя подолгу избежать «пролежней» [160]. Недавно было показано применение пористых ауксетиков в качестве фильтров и сит [161]. При растяжении размер пор возрастает, позволяя проходить более крупным чаcтицам; тем самым регулируется размерная селективность фильтра. Ауксетичные кристаллы могут применяться в пьезоэлектрических устройствах, усиливая отклик пьезоэлектрика, помещенного между двумя ауксетичными электродами, на прилагаемую нагрузку [78].

Эксперименты по индентированию ауксетичного пенополиуретана [162,163], СВМПЭ [164] и губчатой меди [165] показали увеличение предела текучести для ауксетичного материала по сравнению с неауксетичным при одинаковых значениях пористости и кажущейся плотности. Для СВМПЭ с ν= -0,8 при нагрузке на индентор до 100 Н энергия сопротивления вдавливанию возрастала до 8 раз по сравнению с обычным пористым полиэтиленом с ν~0 [164]. Это открывает новые перспективы использования ауксетиков в качестве промежуточного слоя в сэндвичевых структурах при статической [166] и динамической [167,168] нагрузках.

Как известно, акустические свойства материала определяются отношением скоростей распространения продольных vl и поперечных vt волн, зависящим от коэффициента Пуассона [169]

.

Если для обычных изотропных материалов vlvtне превышает 12, то в ауксетичных материалах оно достигает 32 [170,171]. Это объясняет тот факт, что в пороматериалах с ν<0 коэффициент звукопоглощения и модуль потерь выше по сравнению с обычными поропластами при одинаковых значениях пористости и плотности [171-173]. Так, например, для ауксетичного СВМПЭ коэффициент поглощения ультразвука достигал 47 дБ/см, что в 1,5 раза выше, чем для обычного пенополиэтилена.

#### ВЫВОДЫ

В рамках предложенной классификации структурированы сведения о материалах, демонстрирующих отрицательный коэффициент Пуассона (ауксетиках). Описаны механизмы реализации ауксетичного деформационного поведения на макро-, мезо- и микроскопическом структурных уровнях.

Авторы выражают благодарность Д.А.Черноусу (Институт механики металлополимерных систем Академии наук Беларуси) за полезные замечания, высказанные при работе над статьей.

ЛИТЕРАТУРА

- Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. Теория упругости. М., Наука, 1965, 204 с.

- Love A.E.H. A treatise on the mathematical theory of elasticity, 4th ed. Dover, NY, 1944.

- Bettenbouche N., Saunders G. A., Lambson E.F., Hönle W. The dependence of the elastic stiffness moduli and the Poisson ratio of natural iron pyrites FeS2 upon pressure and temperature. J. Phys., D, 1989, v.22, pp.670-675.

- Зубов В.Г., Фирсова М.М. Об особенностях упругого поведения кварца в области - перехода. Кристаллография, 1962, т.7, №3, с.469-471.

- Garber A.M. Pyrolytic materials for thermal protection systems. Aerospace Engng., 1963, v.22, pp.126-137.

- Clark S.K. The plane elastic characteristics of cord-rubber laminates. Textile Res., J, 1963, v.33, pp.295-313.

- Акасака Т. Эластичные композиты. Тканые конструкционные композиты. Пер. с англ. под ред. Т.-В.Чу и Ф.Ко, М., Мир, 1991, 432 с.

- Поперека М.Я., Балагуров В.Г. Ферромагнитные пленки с отрицательным коэффициентом Пуассона. Физика твердого тела, 1969, т.11, №12, с.3508-3513.

- Almgren R.F. An isotropic three-dimensional structure with Poisson’s ratio. J. of Elasticity, 1985, v.15, pp.427-430.

- Колпаков А.Г. К определению усредненных характеристик упругих каркасов. Прикладная математика и механика, 1985, т.99, вып.6, с.969-977.

- Wojciechowski K.W. Constant thermodinamic tension Monte-Carlo studies of elastic properties of a two–dimensional system of hard cyclic hexamers. Molecular Physics., 1987, v.61, №5, pp.1247-1258.

- Lakes R. Foam structure with a negative Poisson’s ratio. Science, 1987, v.235, pp.1038-1040.

- Evans K.E. Auxetic polymers: a new range of materials. Endeavour, New series, 1991, №4, pp.170-174.

- Wei G., Edvards S.F. Auxeticity windows for composites. Physica, A, 1998, v.258, pp.5-10.

- Wei G., Edvards S.F. Effective elastic properties of composites of ellipsoids (II). Nearly disc– and nedle–like inclusions. Physica, A, 1999, v.264, pp.404-423.

- Wei G., Edvards S.F. Poisson’s ratio in composites of auxetics. Phys. Rev., E, 1998, v.58, №5b, pр.6173-6181.

- Шилько С.В., Черноус Д.А., Конек Д.А., Бодрунов Н.Н. Ауксетичные материалы на полимерной основе: расчетно-экспериментальное определение деформационных характеристик. Поликом-2000, Тез. Междун. конф., Гомель, 2000, с.17-18.

- Конёк Д.А., Бодрунов Н.Н., Черноус Д.А. Армированные композиционные материалы с отрицательным коэффициентом Пуассона. Новые функциональные материалы, современные технологии и методы исследования: Тез. докл. Гом. рег. конф. молод. ученых, Гомель, 2001, с.70-72.

- Herakovich C.T. Composite laminates with negative through-the-thickness Poisson ratio. J. Composite Materials, 1985, v.18, №5, рр.445-455.

- Геракович К. Кромочные эффекты в слоистых композитах. Прикладная механика композитов. Под ред. Ю.М.Тарнопольского, М., Мир, 1989, с.295-341.

- Miki M. Morotsu Y. The peculiar behavior of the Poisson’s ratio of laminated fibrous composites. JSME Int. J., 1989, v.32, pp.67-72.

- Hine P.J., Duckett R.A., Ward I.M. Negative Poisson ratio in angle-ply laminates. J. Mater. Sci. Let., 1997, v.16, №7, pp.541-544.

- Композиционные материалы: В 8 т. Пер с англ. Под ред. Л.Браутмана, Р.Крока., т.7, М., Машиностроение, 1978, 346 c.

- Milton G.W. Composite materials with Poisson's ratios close to –1. J. Mech. Phys. Solids, 1992, v.40, pp.1105-1137.

- Milton G.W. Cherkaev A.V. Which elasticity tensors are realizable? J. Engng. Mater. and Techn., 1995, v.117, pp.483-493.

- Theocaris P.S., Stavroulakis G.E., Panagiotopoulus P.D. Negative Poisson's ratios in composites with star-shaped inclusions: a numerical homogenization approach. Arch. Appl. Mech., 1997, v.67, pp.274-286.

- Theocaris P.S., Stavroulakis G.E. The homogenization method for the study of variation of Poisson's ratio in fiber composites. Arch. Appl. Mech., 1998, v.68, №4, pp.281-295.

- Колупаев Б.С., Липатов Ю.С., Никитчук В.И., Бордюк Н.А., Волошин О.М. Исследование композитных материалов с отрицательным коэффициентом Пуассона. Инж.-физ. журнал, 1996, т.67, №5, с.726-733.

- Патент США № 4668557, МКИ B 32 B 003/10. Polyhedron cell structure and method of making same/ Lakes R.S.– опубл. 26.05.1987.

- Friis E.A., Lakes R.S., Park. J.B. Negative Poisson's ratio polymeric and metallic materials. J. Mater. Sci., 1988, v.23, pp.4406-4414.

- Brandel B., Lakes R.S. Negative Poisson’s ratio polyethylene foams. J. Mater. Sci., 2001, v.36, pp.5885-5893.

- Пат. заявка а20001168 BY, МПК7 В29C 00/10. Способ получения материала с отрицательным коэффициентом Пуассона и устройство для его осуществления/ Шилько С.В., Бодрунов Н.Н., Конёк Д.А. – Заявл. 27.12.2000; Опубл. 30.04.2002. Афiц. бюлетэнь / Дзярж. пат. ведамства Рэсп. Беларусь, 2002, №2, с.27-28.

- Chan N., Evans K.E. Microscopic examination of the microstructure and deformation of conventional and auxetic foams. J. Mater. Sci., 1997, v.32, pp.5725-5736.

- Weaire D., Fortes M.A. Stress and strain in liquid and solid foams. Advances in Physics, 1994, v.43, №6, pp.685-738.

- Черноус Д.А., Петроковец Е.М., Конёк Д.А., Шилько С.В. Методы расчета механических характеристик пороматериалов малой плотности. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №4, с.533-545.

- Choi J.B. Lakes R.S. Nonlinear analysis of the Poisson's ratio of negative Poisson's ratio foams. J. Composite Materials, 1995, v.29, №1, pp.113-128.

- Choi J.B. Lakes R.S. Nonlinear properties of polymer cellular materials with a negative Poisson's ratio. J. Mater. Sci., 1992, v.27, pp.4678-4684.

- Choi J.B. Lakes R.S. Nonlinear properties of metallic cellular materials with a negative Poisson's ratio J. Mater. Sci., 1992, v.27, pp.5373-5381.

- Chernous D.A., Shilko S.V., Konyok D.А., Pleskachevsky Yu.М. Nonlinear viscoelastic behavior of flexible cellular plastics: refined rod model. Int. J. Appl. Mech. Engng., 2003, v.8, №1, pp.27-41.

- Fortes M.A., Noguierra M.T. Poisson effect in cork. Mat. Sci. Engng., A, 1989, v.122, pp.227-231.

- Wang Y.C., Lakes R.S., Butenhoff A. Influence of cell size on re-entrant transformation of negative Poisson's ratio reticulated polyurethane foams. Cellular Polymers, 2001, v.20, pp.373-385.

- Gibson L.J., Ashby M.F., Schajer G.S., Robertson C.I. The mechanics of two-dimensional cellular materials. Proc. Roy. Soc., A, London, 1982, v.382, pp.25-42.

- Warren T.L. Negative Poisson's ratio in a transversely isotropic foam structure.
J. Appl. Physics, 1990, v.67, pp.7591-7594.

- Shilko S.V., Stelmakh S.V., Chernous D.A., Pleskatchevskii Yu.M Structural simulation of supercompressible materials. J. Theor. Appl. Mech., 1998, №1, pp.87-96.

- Черноус Д.А., Шилько С.В., Плескачевский Ю.М. Анизотропная модель ауксетичного материала при конечных деформациях. Механика композиционных материалов и конструкций, 1998, №3, с.28-38.

- Overaker D.W., Cuitiňo A.M., Lagrana N.A. Effects of morphology and orientation on the behaviour of two-dimensional hexagonal foams and application in a re-entrant foam anchor model. Mechanics of materials, 1998, v.29, pp.43-52.

- Lee J.H., Choi J.B., Choi K. Application of homogenization FEM analysis to regular and re–entrant honeycomb structures. J. Mater. Sci., 1996, v.31, №15, pp.4105-4110.

- Masters I.G., Evans K.E. Models for the elastic deformation of honeycombs. Composite structures, 1996, v.35, №4, pp.403-422.

- Evans K.E., Nkansah M.A., Hutchinson I.J. Auxetic foams: modelling negative Poisson ratios. Acta metalurgica et materialia, 1994, v.42, №4, pp.1289-1294.

- Scarpa F., Tomlin PP. J. On the transverse shear modulus of negative Poisson’s ratio honeycomb structures. Fatigue and Fracture of Eng. Mater. and Struct., 2000, v.23, pp.717-720.

- Черноус Д.А., Шилько С.В., Плескачевский Ю.М. Трехмерная анизотропная модель пористого материала Весцi НАH Беларусi, Сер. фiз.-тэхн. навук, 1999, №2, с.5-9.

- Wang Y., Cuitiňo A.M. Three-dimensional nonlinear open-cell foams with large deformations. J. Mech. Phys. Solids., 2000, v.48, №5, pp.961-988.

- Smith C.W., Grima J.N., Evans K.E. A novel mechanism for generating auxetic behaviour in reticulated foams: missing rib model. Acta materialia, 2000, v.48, pp.4349-4356.

- Caddok B.D., Evans K.Е. Microporous materials with negative Poisson’s ratios: I. Microstructure and mechanical properties. J. Phys., D, Appl. Phys., 1989, v.22, pp.1877-1882.

- Evans K.Е., Caddok B.D. Microporous materials with negative Poisson’s ratios: II. Mechanisms and interpretation. J. Phys. D: Appl. Phys., 1989, v.22. pp.1883-1887.

- Патент США № 3953566, МКИ B29 D 007/24. Process for producing porous products / R.W. Gore. – опубл 27.04.1976.

- Заявка WO 91/01210, МПК5 B 29 C 55/00. Polymeric materials/ Evans K.E., Ainsworth K. – опубл. 7.02.1991.

- Alderson K.L., Evans K.E. The fabrication of microporous polyethylene having a negative Poisson's ratio. Polymer, 1992, v.33, №20, pp.4435-4438.

- Pickles A.P., Alderson K.L., Evans K.E. The effects of powder morphology on the processing of auxetic polypropylene (PP of negative Poisson’s ratio) Polym. Eng. Sci., 1996, v.36, №5, pp.637-642.

- Pickles A.P., Webber R.S., Aldreson K.L., Neale P.J., Evans K.E. The effect of processing parameters on the fabrication of auxetic polyethylene. Part 1. The effect of compaction conditions. J. Mater. Sci., 1995, v.30, pp.4059-4068.

- Alderson K.L, Kettle A.P., Neale P.J., Pickles A.P., Evans K.E. The effect of processing parameters on the fabrication of auxetic polyethylene. Part 2. The effect of sintering time and temperature. J. Mater. Sci., 1995, v.30, pp.4069-4075.

- Neale P.J., Pickles A.P., Alderson K.L. Evans K.E. The effect of processing parameters on the fabrication of auxetic polyethylene. Part 3. The effect of extrusion conditions. J. Mater. Sci., 1995, v.30, pp.4087-4094.

- Webber R. S., Alderson K L., Evans K. E. Novel variations in the microstructure of auxetic microporous ultra high molecular weight polyethylene. Part 1: Processing and microstructure. Polym. Eng. Sci., 2000, v.14, pp.1894-1905.

- Alderson K.L., Webber R.S., Evans K.E. Novel variations in the microstructure of auxetic microporous ultra high molecular weight polyethylene. Part 2: Mechanical Properties. Polym. Eng. Sci., 2000, v.14, pp.1906-1914.

- Cherfas J. Streching the point. Science, 1990, v.247, pp.630.

- Alderson A., Evans K.E. Modelling concurrent deformation mechanisms in auxetic microporous polymers. J. Mater. Sci., 1997, v.32, pp.2797-2809.

- Заявка WO 00/53830, МПК6 D 01 D 5/08. Auxetic materials / Alderson K.L., Simkins V.R. – опубл. 14.09.2000.

- Семенова Т.В., Шилько С.В., Ковтун В.А. Мезомеханический анализ гранулированных материалов при контактном нагружении. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №2, с.189-205.

- Rothenburg L., Berlin A.A., Bathurst R.J. Microstructure of isotropic materials with negative Poisson's ratio. Nature, 1991, v.354, pp.470-472.

- Берлин Ал. Ал., Ротенбург Л., Басэрст Р. Структура изотропных материалов с отрицательным коэффициентом Пуассона. Высокомол. соед., А, 1991, т.33, №8, с.619-621.

- Berlin A.A., Rothenburg L., Bathurst R.J. Computer simulation of assemblies of rigid elastic elliptic particles. Polymer-Plastics technology and engineering, 1996, v.35, №4, pp.605-648.

- Gunton D.J., Saunders G.A. The Young's modulus and Poisson's ratio in arsenic, antimony and bismuth. J. Mater. Sci., 1972, v.7, pp.1061-1068.

- Lubarda V.A. Meyers M.A. On the negative Poisson ratio in monocrystalline zinc. Scripta materialia, 1999, v.40, №8, pp.975-977.

- Li Y. The anisotropic behavior of Poisson's ratio, Young's modulus and shear modulus in hexagonal materials. Phys. Stat. Sol., Ser. A, 1976, v.38, pp.171-175.

- Turley J. Sines J. The anisotropy of Young’s modulus, shear modulus and Poisson ratio in cubic materials. J. Phys., D, 1971, v.4, pp.264-271.

- Светлов И.Л., Епишин А.И., Кривко А.И., Самойлов А.И., Одинцев И.Н., Андреев А.П. Анизотропия коэффициента Пуассона монокристаллов никелевого сплава. ДАН СССР, 1988, т.302, №6, с.1372-1375.

- Jain M., Verma M.PP. Poisson's ratios in cubic crystals corresponding to (110) loading Indian J. Pure and Appl. Physics, 1990, v.28, №1, pp.178-182.

- Baughman R.H., Shacklette J.M., Zakhidov A.A., Stafstrom S. Negative Poisson's ratio as a common feature of cubic metals. Nature, 1998, v.392, pp.362-365.

- Хантингтон Г. Упругие постоянные кристаллов. Успехи физических наук, 1961, т.74, №3, с.461-520.

- Every A.G., McGurdy A.K. Second and higher order elastic constants. Landolt-Brönstein Numerical data and functional relationships in science and technology. New. Ser. III/29a, ed. Nelson D.F., Springer, 1992, p.11-133.

- Фрацневич И.Н., Воронов Ф.Ф., Бакута С.А. Упругие постоянные и модули упругости металлов и неметаллов, Киев, Наукова думка, 1982, 286 с.

- Erdacos G.B., Ren. S.F. Poisson's ratios in diamond/zincblende crystals. J. Phys. Chem. Solids, 1998, v.59, №1, pp.21-26.

- Guo Y., William A. Goddard III Is carbon nitride harder than diamond? No, but its girth increases when stretched (negative Poisson ratio). Chem. Phys. Lett, 1995, v.237, pp.72-76.

- Упругость и неупругость металлов. Сборник статей. Под ред. С.В.Вонсовского. М., Изд-во Иностр. лит-ры, 1954, 396 с.

- Baughman R.H., Stafstrom S., Zakhidov A.A., Mitchell T.B., Dubin D.H.E. Negative Poisson's ratios for extreme states of matter. Science, 2000, v.288, pp.2018-2022.

- Milstein F., Huang K. Existence of a negative Poisson ratio in fcc crystals. Phys. Rev., B., 1979, v.19, pp.2030-2033.

- Кобелев Н.П., Николаев Р.К., Сойфер Я.М., Хасанов С.С. Упругие модули монокристаллического С60. Физика твердого тела, 1998, т.40, №1, с.173-175.

- Fioretto D., Carlotti G., Socino G., Modesti S., Cepek C., Giovanni L., Doncelli O., Nizzoli F. Brilloin-scattering determination of the elastic constants of epitaxial FCC C60 film. Phys. Rev., B., 1995, v.52, №12, pp.R8707-R8710.

- Amir Y-H., Weidner D.J., Parise J.B. Elasticity of -crystobalite: a silicon dioxide with a negative Poisson's ratio. Science, 1992, v.257, pp.650-652.

- Kimizuka H., Kaburaki H., Kogure Y. Mechanism for negative Poisson ratios over the a-b transition of cristobalite, SiO2: a molecular-dynamics study. Phys. Rev. Lett., 2000, v.84, №24, pp.5548-5551.

- Alderson A., Evans K.E. Rotation and dilation deformation mechanisms for auxetic behaviour in the a-cristobalite tetrahedral framework structure. Phys. Chem. Minerals, 2001, v.28, №10, pp.711-718.

- Alderson A., Evans K. E. Molecular origin of auxetic behavior in tetrahedral framework silicates. Phys. Rev. Lett., 2002, v.89, №22, pp.25503-25506.

- Keskar N.R. Chelikowsky J.R. Negative Poisson ratios in crystalline SiO2 from first-principle calculations. Nature, 1992, v.358, pp.222-224.

- Keskar N.R. Chelikowsky J.R. Anomalous elastic behaviour in crystalline silica. Phys. Rev., B, 1992, v.48, №22, pp.16227-16233.

- Kittinger E., Tichy J., Bertagnolli E. Example of negative effective Poisson’s ratio. Phys. Rev. Lett., 1981, v.47, №10, pp.712-714.

- Grima J.N., Evans K.E. Rotating squares with negative Poisson’s ratios. J. Mat. Sci. Lett., 2000, v.19, pp.1563-1565.

- Ishibashi Y., Iwata M. A microscopic model of a negative Poisson' s ratio in some crystals. J. Phys. Soc. Jap., 2000, v.69, №8, pp.2702-2703.

- Vasiliev A.A., Dmitriev S.V., Ishibashi Y., Shigenari T. Elastic properties of a two-dimensional model of crystals containing particles with rotational degrees of freedom. Phys. Rev., B, 2002, v.65, pp.94101-94107.

- Theocaris P.S. The limits of Poisson's ratio in polycrystalline bodies. J. Mater. Sci., 1994, v.29, №13, pp.3527-3534.

- Аскадский А.А. Кондращенко В.И. Компьютерное материаловедение полимеров. т.1, Атомно-молекулярный уровень. М., Научный мир, 1999,
543 с.

- Evans K.E., Nkansah M.A., Hutchinson I.J., Rogers S.C. Molecular network design. Nature, 1991, v.353, pp.124.

- Grima J.N., Evans K.E. Self-expanding molecular networks. Chem. Commun., 2000, №17, pp.1531-1532.

- Baughman R.H., Galvao D.S. Crystalline networks with unusual predicted mechanical and thermal properties. Nature, 1993, v.365, pp.735-737.

- Сандитов Д.С., Сангадиев С.Ш. Коэффициент Пуассона и флуктуационный свободный объем аморфных полимеров и стекол. Высокомолек. соед., Сер. А, 1998, т.40, №12, c.1996-2003.

- He C.B, Liu PP.W., Griffin A.C. Toward negative Poisson ratio polymers through molecular design. Macromolecules, 1998, v.31, №9, pp.3145-3147.

- Kang D., Mahajan M.PP., Zhang S., Petschek R.G., Rosenblatt C., He C., Liu PP., Griffin A.C. Pretransitional behavior above the nematic-isotropic phase transition of an auxetic trimer liquid crystal. Phys. Rev., E., 1999, v.60, pp.4980-4982.

- Xu B., Arias F., Brittain S.T., Zhao X.-M., Grzybowski B., Torquato S., Whitesides G.M. Making negative Poissons ratio microstructures by soft lithography. Advanced materials, 1999, v.11, №14, pp.1186-1189.

- Sigmund O., Torquato S. Design of smart composite materials using topology optimization. Smart Materials and Structures, 1999, v.8, pp.365-379.

- Larsen U.D., Sigmund O., Bouwstra S. Design and fabrication of compliant mechanisms and material structures with negative Poissons ratio. J. MEMS, 1997, v.6, №2, pp.99-106.

- Wojciechowski K.W. Two-dimensional isotropic system with a negative Poisson ratio. Physics Letters, A, 1989, v.137, pp.60-64.

- Wojciechowski K.W., Branka A.C. Negative Poisson ratio in a two–dimensional isotropic solid. Phys. Rev., A, 1989, v.40, №12, pp.7222-7225.

- Wojciechowski K.W. Isotropic Systems of Negative Poisson Ratios. Proc. 2 Tohwa Int. Meet., Eds. M. Tokuyama and I. Oppenheim, World Scientific, Singapore, 1998, pp.128.

- Wojciechowski K.W., Tretiakov K.V. Elastic constants of dense crystalline phases of two-dimensional hard cyclic heptamers. Computational Methods in Science and Techn., 2000, v.6, pp.101-119.

- Wojciechowski K.W. Non-chiral, molecular model of negative Poisson ratio in two dimensions. J. Phys., A, 2003, v.36, pp.11765-11778.

- Wojciechowski K.W., Tretiakov K.V., Kowalik M. Elastic properties of dense solid phases of hard cyclic pentamers and heptamers in two dimensions. Phys. Rev., E, 2003, v.61, pp.36121-36134.

- Wojciechowski K.W., Tretiakov K.V. Simple systems of unusual elastic properties. Raport of the Poznań Supercomputer and Networking Center PCSS/RA-2/2003.

- Wojciechowski K.W. Remarks on „Poisson Ratio beyond the Limits of the Elasticity Theory” J. Phys. Soc. Japan, 2003, v.72, №7, (в печати).

- Ашкенази Е.К. Ганов Э.В. Анизотропия конструкционных материалов. Л., 1980, 247 с.

- Lakes R.S. Advances in negative Poisson's ratio materials. Advanced Materials, 1993, v.5, pp.293-296.

- Кулиев Г.Г. Определение коэффициента Пуассона в напряженных средах. ДАН РАН, 2000, т.370, №4, с.534-537.

- Gibson, L.J., Ashby, M.F. Cellular Solids: Structure and Properties. Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp.172.

- Overaker D.W., Lagrana N.A., Cuitiňo A.M. Finite element analysis of vertebral body mechanics with a nonlinear microstructural model for the trabecular core J. Biomech. Eng., 1999, v.131, pp.542-550.

- Grima JN, Jackson R., Alderson A., Evans KE. Do zeolites have negative Poisson's ratios? Advanced Materials, 2000, v.12, pp.1912-1918.

- Schmidt C.F., Svoboda K., Lei N., Petsche I.B., Berman L.E., Safinya C.R., Grest G.S. Existence of a flat phase in red cell membrane skeletons. Science, 1993, v.259, pp.952-954.

- Галаев И.Ю. "Умные" полимеры в биотехнологии и медицине. Успехи химии, 1995, т.64, №5, с.505-524.

- Hirotsu S. Elastic anomaly near the critical point of volume phase transition in polymer gels. Macromolecules, 1990, v.23, pp.903-905.

- Hirotsu S. Softening of bulk modulus and negative Poisson's ratio near the volume phase transition in polymer gels. J. Chem. Phys., 1991, v.94, №5, pp.3949-3957.

- Smirnov M.B., Mirgorodsky A.P. Lattice-dynamic study of the - pahse transition of quartz:soft mode behavior and elastic anomalies. Phys. Rev. Lett., 1997, v.78, №12, pp.2413-2416.

- Boppart H., Treindl A., Wachter P.P. Phonon and elastic anomalies in intermediate valent TmxSe and TmSe1-yTey. Valence Fluctuations in Solids. Ed. Falicov L.M., Hanke W., Maple M.B., North Holland, 1981, рр.103-111.

- Hailing T., Saunders G.A., Yogurtcu Y.K., Bach H., Methfessel S. Poisson's ratio limits and effects of hydrostatic pressure on the elastic behavior of Sm1-xYxS alloys in the intermediate valence state. J. Phys., C, Solid State Phys., 1984, v.17, pp.4559-4573.

- Wachter P., Scharer U. Negative elastic constants in intermediate valent
SmXLa1-XS. Solid State Commun., 1995, v.96, №7, pp.497-501.

- Wachter P., Scharer U., Jung A. Brillouin spectroscopy with surface acoustic waves on intermediate valent, doped SmS. Physica, B, Condensed Matter., 1998, v.244, №1, pp.148-153.

- Де Жен П. Идеи скейлинга в физике полимеров, М., Мир, 1979, 368 с.

- Дзенис Ю.А. Влияние агрегирования жесткого дисперсного наполнителя на характеристики упругости полимерного композита. Механика композитных материалов, Рига, 1986, №1, с.14-22.

- Соколов И.М. Размерности и другие геометрические критические показатели в теории протекания. Успехи физ. наук, 1986, т.150, №2, с.221-255.

- Новиков В.В., Wojciechowski K.W Отрицательный коэффициент Пуассона фрактальных структур. Физика твердого тела, 1999, т.41, №12, с.2147-2153.

- Bergman D.J. Elastic moduli near percolation in a two-dimensional random network of rigid and nonrigid bonds. Phys. Rev., B., 1986, v.33, N3, pp.2013-2016.

- Bergman D.J., Kantor Y. Critical Properties of an Elastic Fractal. Phys. Rev. Lett., 1984, v.53, pp.511-514.

- Arbabi. S., Sahimi. M. Elastic properties of the three-dimensional percolation networks with stretching and bond-bending forces. Phys. Rev., B, 1988, v.38, pp.7173-7176.

- Novikov V.V., Wojciechowski K.W., Belov D.V., Privalko V.P. Elastic properties of inhomogeneous media with chaotic structure. Phys. Rev., E, 2001, v.63, pp.36120-36126.

- Wojciechowski K.W., Novikov V.V. Negative Poisson’s ratio and percolating structures. Task Quarterly, 2001, v.5, №1, pp.5-11.

- Wojciechowski K.W. Negative Poisson ratios at negative pressures. Mol. Phys. Reports, 1995, v.10, pp.129-136.

- Barker J.A. Lattice theories of the liquid state. The international encyclopedia of physical chemistry and chemical physics. Topic 10. The fluid state. Ed. J.S. Rowlinson., Pergamon Press, 1963, pp.132.

- Kantor Y., Kardar M., Nelson D.R. Statistical mechanics of tethered surfaces. Phys. Rev. Lett., 1986, v.57, pp.791-794.

- Kantor Y., Kardar M., Nelson D.R. Tethered surfaces: Statistics and dynamics. Phys. Rev., A, 1987, v.35, pp.3056-3071.

- Wojciechowski K.W., Tretiakow K.V. Evaluation of elastic constants by Monte-Carlo simulations. Computational Methods in Science and Technology, 1996, v.1, pp.25-29.

- Wojciechowski K.W., Tretiakov K.V. Monte Carlo simulations of the Lennard-Jones solids at negative pressures. Computational Methods in Science and Technology, 2003. v.8, (в печати).

- Wei G. Negative and conventional Poisson's ratios of polymeric networks with special microstructures. J. Chem. Phys., 1992, v.96, pp.3226-3233.

- Wei G., Edvards S.F. Polymer networks with negative Poisson's ratios. Computational Polymer Science, 1992, v.2, pp.44-54.

- Bowick M., Cacciuto A., Thorleifsson G., Travesset A. Universal negative Poisson ratio of self-avoiding fixed-connectivity membranes. Phys. Rev. Lett., 2001, v.87, №14, pp.148103-148105.

- Boal D.H., Seifert U., Shilllcock J.C. Negative Poisson ratio in two-dimensional networks under tension. Phys. Rev., E, 1993, v.48, №6, pp.4274-4283.

- Lakes R.S. A broader view of membranes. Nature, 2001, v.414, pp.503-504.

- Evans K.E., Alderson A. Auxetic materials: functional materials and structures from lateral thinking. Advanced materials, 2000, v.12, №9, pp.617-628.

- Шилько С.В. Трение аномально упругих тел. Отрицательный коэффициент Пуассона. ч.1: Реализация эффекта самостопорения. Трение и износ, 1995, т.15, №3, c.429-437.

- Choi J.B., Lakes R.S. Design of a fastener based on negative Poisson's ratio foam. Cellular Polymers, 1991, v.10, pp.205-212.

- Шилько С.В., Столяров А.И. Трение аномально упругих тел. Отрицательный коэффициент Пуассона. ч.2: Расчет параметров самостопорения. Трение и износ, 1996, т.16, №4, pp.1-8.

- Choi J.B., Lakes R.S. Fracture toughness of re–entrant foam materials with a negative Poisson's ratio: experiment and analysis. Int. J. Fracture, 1996, v.80. pр.73-83.

- Chernous D.A. Analysys of compliance of biomedical sheetings based on porous materials. Part 1. Russian J. Biomechanics, 2000, v.4, №3, pp.93-97.

- Сaddock B.D., Evans K.E. Negative Poisson ratios and strain–dependent mechanical properties in arterial prostheses. Biomaterials, 1995, v.16, pp.1109-1115.

- Lakes R.S., Lowe A. Negative Poisson's ratio foam as seat cushion material. Cellular Polymers, 2000, v.19, pр.157-167.

- Заявка WO 99/22838, МПК6 B 01 D 15/00. Separation process and apparatus / Alderson A., Evans K.E.– опубл. 14.05.1999.

- Chan N., Evans K. E. Indentation resilience of conventional and auxetic foams.
J. Cell. Plastics, 1998, v.34, pp.231-260.

- Smith C. W., Evans K. E., Lehman F. Strain densification during indentation in auxetic foams. Cellular Polymers, 1999, v.18, №2, pp.79-101.

- Alderson K. L., Fitzgerald A., Evans K. E. The strain dependent indentation resilience of auxetic microporous polyethylene. J. Mater. Sci., 2000, v.35, pp.4039-4047.

- Lakes R. S., Elms K. Indentability of conventional and negative Poisson's ratio foams. J. Composite Materials, 1993, v.27, pp.1193-1202.

- Roach A. M., Evans K. E., Jones N. The penetration energy of sandwich panel elements under static and dynamic loading. Part 1. Composite Structures, 1998, v.42, pp.119-134.

- Ruzzene M., Mazzarella L., Tsopelas P.P., Scarpa F. Wave propagation in sandwich plates with periodic auxetic core. J. Intel. Mater. Systems and Struct., 2002, v.13, №9, pp.587-598.

- Scarpa F., Tomlinson G.R. Theoretical characteristics of the vibration of sandwich plates with in-plane negative Poisson's ratio values. J. Sound and Vibration, 2000, v.230, №1, pp.45-67.

- Lippset W. Beltzer A.I. Reexamination of dynamic problems of elasticity for negative Poisson ratio. J. Acoust. Soc. Am., 1988, v.84, pp.2179-2186.

- Howell B., Prendergast P., Hansen L. Examination of acoustic behaviour of negative Poisson ratio materials. Appl. Acoustics, 1994, v.43, pp.141-148.

- Alderson K.L. Webber R.S., Mohammed U.F., Murphy E., Evans K.E. An experimental study of ultrasonic attenuation in microporous polyethylene. Appl. Acoustics, 1997, v.50, pp.23-33.

- Chen C.P., Lakes R.S. Dynamic wave dispersion and loss properties of conventional and negative Poisson's ratio polymeric cellular materials. Cellular Polymers, 1989, v.8, N5, pp.343-359.

- Chen C.P., Lakes R.S. Micromechanical analysis of dynamic behavior of conventional and negative Poisson's ratio foams. J. Engng Mater. and Technology, 1996, v.118, pp.285-288.

- Поступила в редакцию 16 июля 2003 года.