ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УПРОЧНЯЮЩЕГО СТРИНГЕРА
В РАСТЯГИВАЕМОЙ ПЛАСТИНЕ НА НАПРЯЖЕНИЯ
ОКОЛО КОНЧИКОВ ТРЕЩИН, НАКЛОННЫХ К СТРИНГЕРУ

Нетребко В.П.

Научно-исследовательский институт механики МГУ им. М.В. Ломоносова,
г. Москва, Россия.

РЕЗЮМЕ

В работе впервые рассмотрена задача о растяжении пластины упрочненной стрингером, с трещинами, наклоненными к стрингеру под различными углами. Представлены результаты модельного решения задачи на пластинах из оптически чувствительного материала, упрочненных по центру стрингером – прямоугольным стержнем из дюралюминия с заранее сформированными трещинами, наклонными к стрингеру. Напряжения возле кончиков трещин определялись по данным поляризационно-оптического метода – фотографиям полос интерференции. Результаты расчетов напряжений возле кончиков трещин, ближайших к стрингеру представлены с помощью отношения коэффициентов интенсивности напряжений в задаче со стрингером  к соответствующим коэффициентам в задаче без стрингера , , где  – угол наклона трещины,  – расстояние от кончика трещины до стрингера (рис.1). Исследовано влияние стрингера и угла наклона трещины θ на величину . Установлено, при одном и том же расстоянии кончиков наклонных трещин от стрингера, величина  при уменьшении угла наклона трещины, возрастает.

Подтверждено, установленное ранее [1] для трещин нормальных к стрингеру, упрочняющее действие стрингера, приводящее к снижению величины  при приближении кончика трещины к стрингеру.

- МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛАСТИН

Модели пластин, упрочненных стрингером с трещинами наклонными к стрингеру, изготовлялись из оптически чувствительного материала на основе эпоксидной смолы ЭД-20, отвержденной полиэтилен полиамином (1/8 часть веса смолы) и пластифицированный дибутилфталатом (1/15 часть веса смолы). Пластины изготавливались в специальной форме смонтированной на стеклянной пластине, обработанной антиадгезийным покрытием. В этой форме крепились заготовки для стрингеров - прямоугольные стержни из дюралюминия и заготовки для трещин – металлические пластины толщиной 0.2 мм, также с антиадгезивным покрытием. Затем форма заполнялась компаундом, указанного выше состава на толщину стрингера и проходила полимеризация при комнатной температуре. После завершения полимеризации заготовки для трещин удалялись. С пластины вырезались образцы в форме двойной лопатки для определения механических и оптических свойств материала. При растяжении в них измерялись деформации тензометрическими дужками, порядки полос интерференции – поляризационным фоторегистратором. Механические и оптические свойства материала моделей имели следующие значения: модуль упругости  кг/см2, коэффициент Пуассона , оптическая постоянная по напряжениям .

- УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПО ИЗМЕРЕННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ПОРЯДКОВ ПОЛОС m В ОКРЕСТНОСТИ ВЕРШИН ТРЕЩИН

Коэффициенты интенсивности напряжений  по известным значениям порядков полос m определяли из уравнения, полученного с использованием уравнений механики трещин и фотоупругости. В плоско упругих телах из оптически чувствительных материалов, оптические разности хода (порядки полос интерференции) пропорциональны разности главных напряжений или максимальным сдвиговым напряжениям. Поэтому в компонентах плоского поля напряжений  уравнения фотоупругости имеют вид

(2.1)

где h – толщина пластины.

В работе [2] получены выражения для компонент напряжений около вершины наклонных трещин, содержащих не только сингулярное решение, но и слагаемые в виде стенного ряда по r/2c, где r – радиус вектор, исходящий из вершины трещины под углом ϕ к оси x, совпадающей с направлением трещины, 2с – длина трещины. Из [2] получим следующие уравнения для разности нормальных компонент напряжений  и касательного напряжения

(2.2)

(2.3)

где .

Для сокращения записи представим уравнения (2.2), (2.3) в виде

(2.4)

Подставляя (2.4) в (2.1) получим уравнение для определения коэффициентов интенсивности напряжений  по измеренным значениям порядков полос интерференции m

(2.5)

где .

Это нелинейное уравнение будем решать методом итерации Ньютона-Рафсона совместно с методом наименьших квадратов.

- ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИН ВОЗЛЕ ТРЕЩИН В ПЛАСТИНЕ, УПРОЧНЕННОЙ СТРИНГЕРОМ

Исследована модельная пластина из оптически чувствительного материала, упрочненная по центру стрингером с трещинами, наклонными к стрингеру под углами  и  (рис.1). Размеры пластины: ширина а=59,4 мм, толщина h=4,2 мм, длина l=220 мм. Размеры стрингера – прямоугольного стержня из дюралюминия: ширина 3,7 мм, высота 4,2 мм. Стрингер скреплен с пластиной по всей ее длине. Длина трещины 2С=9,8 мм, расстояние трещин от стрингера мм. Механические и оптические свойства материала пластины приведены в разделе 2. Модуль упругости стрингера кг/см2.

Рис.1. Схема исследованной модели.

Пластина вместе со стрингером растягивалась равномерно распределенным усилием с равнодействующей Р=200кг. В соответствии с модулем упругости и площадями поперечного сечения, нагрузка между пластиной и стрингером распределялась следующим образом: Рст=50,65 кг, Рм=149,35 кг. После нагружения фотографировали картину полос интерференции в окрестности трещин (рис.2).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.2. Фотографии полос: а) θ=60°, б) θ=45°

По фотографиям полос (негатив) на компараторе измеряли значения порядков полос вдоль радиусов, исходящих из вершины трещин под углом ϕ к оси x, совпадающей с направлением трещины (рис.1).

В таблице 1 представлены данные о порядках полос в некоторых точках вдоль радиусов под углом ϕ=34,6° для трещины с наклоном θ=45°и ϕ=50,3° для трещины с наклономθ=60°. Используя эти данные из решения уравнения (2.5) определяли значения коэффициентов интенсивности напряжений k1, k11. В таблице 1 приведены данные θ, k1, k11, для вершин трещин ближайших к стрингеру.

Таблица 1.

| θ=45° ϕ=34,6° |  | θ=60° ϕ=50,3° |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r мм | m | r мм | m |
| 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 | 3,12 2,4 2,08 1,86 1,7 | 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 | 3,75 3,0 2,6 2,37 2,2 |

В соответствующей пластине без стрингера, т.е. в пластине с длиной трещины 2С=0,95 см, нагруженной равномерно распределенным усилием , коэффициент интенсивности напряжений  для трещины с наклоном θ=45° , а для трещины с наклоном θ=60° .

Используя данные таблицы 1, определим отношение коэффициентов интенсивности напряжений возле подобных трещин в пластинах со стрингером и без стрингера . Для трещины с наклоном θ=45°, , для трещины с наклоном θ=60°, . Видно, что при увеличении угла наклона трещины величина коэффициента снижается.

Таким образом, в пластине с трещинами, упрочненной стрингером, влияние стрингера на торможение трещин и снижение напряженного состояния около кончика трещины ближайшего к стрингеру, в случае трещин наклонных к стрингеру, возрастает при увеличении угла наклона трещин.

ЛИТЕРАТУРА

- Кортен Х.Т. Механика разрушения композитов. В кн. «Разрушение», 1972, т.7, гл.6, с.367-471.

- Theocaris P.S., Spyropoudos C.P. Photoelastic determination of complex stress intencity factors for slant under biaxial with higher-order term effects. Acta Mech., 1983, v.48, pp.57-70.

- Поступила в редакцию 9 июня 2003 года.