ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОНИЦАЕМЫХ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ФОРМИРУЮЩИХСЯ
ПРИ СПЕКАНИИ

Сидняев Н.И.

Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана,
г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Создание новых композиционных материалов с дисперсным упрочнением с повышенными физико-механическими свойствами должно привести к качественному скачку в технологии получения армирующих средств, теории неоднородных сред – оптимального армирования с широким спектром строения, свойств и областей применения 1. В настоящее время достигнуты большие успехи в упрочнении металлических материалов путем введения в них дисперсных порошков из металлов и неметаллов, а также путем специальной термомеханической или механико-термической обработки 2. Указанные требования к материалам весьма высоки. Так, например, для их изготовления используются металлические порошки, как со сферической, так и несферической формой частиц с размерами от нескольких до тысячи микрометров из различных металлов и сплавов. Пористые среды характеризуются рядом параметров, совокупность которых дает полное представление о свойствах пористого материала. При исследовании физических явлений, происходящих в порошковом теле при спекании, микроструктура играет главную роль при анализе механических характеристик в материале 2. С этой целью разработаны математические модели для статистической обработки материалов спекания и определения механических свойств пористых материалов.

###### 1. ВВЕДЕНИЕ

При исследовании физических явлений, происходящих в композиционных материалах, упрочненных порошками, а также в проницаемых материалах, получаемых при спекании, микроструктура играет главную роль при анализе эволюционных процессов в материале. В этом случае к важнейшим параметрам микроструктуры относятся: пористость, ее распределение по объему материала; вид пористости (открытая, закрытая, полуоткрытая или тупиковая); просвет; форма и коэффициент извилистости пор; распределение пор по размерам (средние и максимальные размеры пор); состояние поверхности пор; проницаемость и распределение проницаемости по площади фильтрации пористого материала; вязкостный и инерционный коэффициенты; физико-механические свойства пористого материала 1,2. Технология изготовления композиционных материалов с включением металлических порошков включает в себя традиционную для порошковой металлургии цепочку операций: формование и спекание [1,2]. Методы формования подразделяются на две группы: с приложением и без приложения давления. К первой группе относятся: статическое прессование, гидростатическое или гидродинамическое прессование, мундштучное прессование и прокатка. Ко второй – свободная засыпка порошка в форму. Для каждого способа производства 2-4 с учетом характеристик исходного материала имеется определенная возможность получать материалы с различными размерами, геометрией пор и пористостью (рис.1).

Рис.1.	Диапазоны значений пористости и размеров пор пористых материалов из порошков (1), волокон (2) и ячеистых материалов (3).

2. О ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРОНИЦАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Пористые среды, которые в частности могут рассматриваться как матрицы композиционных материалов, характеризуются рядом параметров, совокупность которых дает полное представление о свойствах получаемых материалов. К этим параметрам относятся: пористость, ее распределение по объему материала; вид пористости (открытая, закрытая, полуоткрытая или тупиковая); просвет; форма и коэффициент извилистости пор; распределение пор по размерам (средние и максимальные размеры пор); удельная поверхность пор; состояние поверхности пор; проницаемость и распределение проницаемости по площади фильтрации пористого материала; вязкостный и инерционный коэффициенты; физико-механические свойства пористого материала. Пористостью П называется отношение объема Vп пустот в композиционном материале к его полному объему V. Пористость определяют по одной из формул: П=Vп/V, или П=(mн–m)/(жV), где mн – масса насыщенного жидкостью материала. Если известны объем и масса пористого тела (матрицы), а также плотность компактного материала, то пористость материала определяют по формуле: П=1–/к. Поры в композиционных материалах разделяют на три вида: открытые (пористость По ), тупиковые (пористость Пт ) и закрытые (пористость Пз). Общая пористость тела слагается из этих трех видов пористости: П=По+Пз+Пт. Открытая пора сообщается с поверхностями композиционного тела и участвует в фильтрации жидкости или газа при наличии градиента давления на композиционном теле. Закрытая пора не сообщается с поверхностью композиционного тела и не участвует в просачивании жидкости или газа. Часть пор соединяется только с одной поверхностью композиционного тела, образуя тупиковую пористость. Доля тупиковой и закрытой пористости при П>0,18 составляет 2–5% общей пористости материала. При П<0,18 эта доля возрастает. При П=0,07-0,08 открытая пористость практически исчезает. Пористость отдельных участков композиционного изделия зависит, прежде всего, от равномерности распределения частиц по размерам в объеме шихты перед формованием и от технологических режимов обработки этих участков при прессовании и спекании. На рис.2.показана зависимость пористости от размеров частиц спекаемого порошка. Из графика видно, что с ростом температуры спекания пористость уменьшается 3.

Рис.2.	Зависимость пористости от размеров частиц спекаемого порошка из оловянистой бронзы: 1 - спекание при температуре 800оС; 2 - спекание при температуре 850оС.

Форма пор сложна и зависит от формы и размеров частиц, давления прессования, режимов спекания и т.п. 5. Наиболее простую форму пор имеют пористые материалы из сферических частиц одного размера. В пористых материалах, изготовленных из несферических частиц разного размера, форма пор носит ярко выраженный случайный характер 2-4. Поры имеют по всей длине большое число сужений и расширений; на поверхности пор, как правило, встречаются макронеровности в виде выступов и впадин. Степень сглаживания шероховатостей на поверхности пор при спекании оценивают по результатам измерения удельной поверхности пор прессованных образцов до спекания SVуд.н. и после спекания SVуд.к. Результаты опытов показывают заметное изменение поверхности пор лишь у мелкозернистых материалов (dч=10–12мкм). В остальных случаях уменьшение удельной поверхности пор образцов при спекании не превышает 10–20%. Минимальная длина поровых линий в порах всегда равна или больше толщины композиционного тела в направлении просачивания среды. Распределение пор по размерам используют для определения таких распространенных характеристик, как максимальный и средний размеры пор. Наиболее распространенные методы определения размеров пор следующие: вдавливание жидкого металла, вытеснение жидкости из пор, исследование микрофотографий 1. По известному давлению вдавливания ртути в поры р, поверхностному натяжению для ртути и краевому углу смачивания  на границе раздела фаз ртуть – поверхность пор определяют размер пор по следующей формуле, полагая, что они имеют в сечении форму круга: dп=4cos /p. Удельная поверхность пор – это площадь внутренних поверхностей пор в единице объема SVуд., м2/м3 или в единице массы Smуд., м2/г, пористого материала. Величины SVуд. и Smуд. связаны соотношением: SVуд.=Smуд.к(1–П)106, где к - плотность компактного материала. Введением понятия средних размеров пор пористых сред всегда совершается по существу переход от реальной пористой среды к идеальной. Для перехода от фиктивной среды к идеальной используют способ, основанный на следующих допущениях: сумма объемов пор среды равна сумме объемов поровых каналов идеальной пористой среды; сумма поверхностей всех шаровых частиц равна сумме поверхностей поровых каналов; пористости фиктивной и идеальной среды одинаковы. Исходя из этих допущений, существует формула для определения диаметра пор идеальной пористой среды в виде

dП=23П1−Пdч.										(2.1)

Поскольку пористость фиктивной среды может меняться от 0,259 до 0,476, то эту формулу, строго говоря, можно использовать только в этом интервале изменения пористости (см. рис.3).

Рис.3.	Зависимость диаметра пор от диаметра фракции спекаемого порошка оловянистой бронзы: 1 - спекание при температуре 800оС; 2 - спекание при температуре 910оС.

Влияние отклонения формы частиц от сферической на средние размеры пор хорошо проявляется в результатах опытов с пористыми образцами, полученными из частиц стали 50ХГ. Опыты проводили на пористых образцах 5, изготовленных прессованием шихты в пресс-формах с последующим спеканием в восстановительной среде. Исследовали образцы четырех групп: 1) образцы из сферических частиц размером от 35 до 63 мкм; 2) образцы из сферических частиц размером от 100 до 200 мкм, причем анализ формы частиц под микроскопом показал, что в основной массе сферических частиц встречаются частицы произвольной формы (до 20%); 3) образцы из частиц произвольной формы размером от 200 до 315 мкм, причем около 20% частиц имели сферическую форму; 4) образцы из частиц произвольной формы размером от 315 до 500 мкм (10% сферических частиц).

Средние размеры пор образцов второй группы описываются формулой:

dП.ср=1,9П1,9dч.ср.									(2.2)

Еще меньшее отношение dП.ср/dч.ср получено у образцов третьей и четвертой групп. В этом случае справедливо соотношение:

dП.ср=1,2П1,7dч.ср.									(2.3)

При обработке опытных данных средний размер частиц во всех случаях вычисляется по формуле

.								(2.4)

Опытные значения отношения dПmax/dПср для пористых металлов можно описать зависимостью

dП.max=0,88П−0,27dП.ср								(2.5)

при изменении пористости образцов от 0,16 до 0,51.

Максимальные размеры пор играют существенную роль, особенно для пористых материалов. Наиболее распространенными методами определения размеров пор являются метод вдавливания ртути, метод вытеснения жидкости из пор, метод исследования микрофотографий 1.

Метод вдавливания ртути основан на свойстве ртути - не смачивать твердые тела. Для заполнения объема пористого тела ртутью с краевым углом смачивания, превышающим 90о, необходимо внешним давлением преодолеть сопротивление поверхностных сил (сил капиллярного сопротивления).

Метод вытеснения жидкости из пор основан, также как и метод вдавливания ртути, на использовании сил капиллярного взаимодействия. Для определения размеров пор свободный объем пористого образца предварительно заполняют смачивающей жидкостью (этиловый спирт или вода), а затем определяют давление газа, необходимое для вытеснения жидкости из пор. Для большинства пористых образцов значения максимальных размеров пор, полученные по методу вдавливания ртути в поры на 20–30% выше значений dПmax, определенных по методу вытеснения жидкости из пор.

Метод исследования микрофотографий пористой поверхности тоже является способом определения пористости среды.

3.СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ О НОРМАЛЬНОМ ЗАКОНЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОР

3.1. Обработка статистических данных по распределению пор.

Распределение пор по размерам обычно подчинено одному из следующих законов:

нормальное распределение, определяемое соотношением:

.						(3.1)

Плотность вероятности распределения fi, определяется по формуле:

fi=ΔVПiΔdПi1nΔVПi									(3.2)

а среднеквадратичное отклонение – по формуле

σ=1ndПi−dП.СР2ΔVПi/1nΔVПi.						(3.3)

при числе интервалов размеров пор dПi и объемов VПi, равном n.

Оценку сходимости экспериментального распределения пор по размерам с законом нормального распределения можно провести по значениям эксцесса и асимметрии экспериментального распределения, определенным по формулам

EЭ=1n(dПi−dП.ср)4ΔViσ41nΔVi−3;							(3.4)

AЭ=1n(dПi−dП.ср)3ΔViσ31nΔVi,								(3.5)

где Еэ – эксцесс экспериментального распределения; Аэ – асимметрия экспериментального распределения. Результаты расчета [1], приведенные в табл.1, показывают, что для пористого нихрома и нержавеющей стали значения эксцесса и асимметрии превышают 0,5, что свидетельствует о недостаточной сходимости экспериментального распределения с нормальным законом распределения.

Табл.1.

Характеристики пористых образцов 1.

| Материал | Пористость, определяемая методом |  | Максимальный размер пор (мкм), определяемый методом |  |  | Средний размер пор (мкм), определяемый методом |  |  | , мкм | ЕЭ | АЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объемным | вдавли-вания ртути в поры | вытес-нения жидкос-ти из пор | вдавли-вания ртути в поры | фото-графи-ческим | вытес-нения жидкос-ти из пор | вдавли-вания ртути в поры | фото-графи-ческим |  |  |  |
| Нихром | 0,175 0,200 0,340 0,175 0,210 0,260 0,290 0,310 0,345 0,365 | 0,161 0,185 0,295 0,168 0,207 0,222 0,268 0,299 0,350 0,368 | 3,34 3,62 5,05 5,67 6,25 6,85 7,00 6,98 6,70 6,25 | 4,78 4,78 7,75 6,90 6,90 6,20 6,20 6,90 5,63 5,18 | 3,67 3,47 3,81 6,04 8,73 6,04 6,62 6,93 6,23 5,02 | 1,886 2,48 4,24 3,06 4,13 5,20 5,66 5,91 6,04 5,80 | - - - 5,77 6,08 6,09 6,14 5,63 4,73 4,31 | 2,72 2,09 2,09 4,37 3,09 3,24 4,47 4,47 3,90 2,82 | - - - 1,025 1,15 1,072 0,970 1,23 0,99 0,838 | - - - 2,26 1,76 2,15 0,62 0,34 0,32 2,22 | - - - -1,92 -1,92 -2,04 -1,68 -0,90 -0,89 -1,44 |
| Нержаве-ющая сталь | 0,064 0,112 0,126 0,140 0,165 0,178 | 0,051 0,079 0,098 0,110 0,116 0,129 | 43,6 55,6 82,5 93,0 101,0 108,2 | 38,37 58,27 112,20 112,20 112,20 143,0 | - 44,78 71,62 71,62 87,3 98,0 | 20,2 32,1 50,3 58,9 68,0 75,7 | 31,2 42,9 58,3 66,5 76,6 77,6 | 45,18 27,6 34,76 44,36 47,98 45,0 | 7,1 14,9 26,0 24,1 28,1 31,0 | -0,05 -1,95 1,34 0,60 -0,90 0,90 | 1,38 1,05 1,14 1,02 0,24 0,86 |
| Бронза | 0,316 0,389 0,438 | 0,172 0,256 0,286 | 63,0 63,0 - | 78,68 78,68 44,95 | 69,02 71,3 44,78 | 56,1 56,8 - | 58,4 60,62 - | 44,16 44,16 31,7 | 12,21 12,49 - | 0,24 -0,8 - | -0,80 -0,18 - |

Анализ данных, но распределению пор по размерам в металлах позволяет считать, что наилучшим методом экспериментального определения распределения пор по размерам является метод вдавливания ртути в поры. В первом приближении распределение пор по размерам может быть описано законом нормального распределения.

Средний размер пор можно определить, пользуясь статистической величиной – математическим ожиданием размера пор. Расчет проводят в зависимости от числа пор с пределами суммирования от 1 до п интервалов размеров пор по формуле

,								(3.6)

принимая средний размер пор в i-том интервале равным dПi, а число пор в i-том интервале равным Ni. Средний размер пор с учетом занимаемых ими объемов VПi в тех же пределах суммирования рассчитывают по формуле

.							(3.7)

Разброс значений dПср найденных указанными методами, составляет ±15%. Значения dПmax получены тремя методами (см. табл.1) 1: вытеснением жидкости из пор, вдавливанием ртути в поры и графическим по интегральной кривой распределения пор по размерам. Сравнение данных по средним размерам пор, найденных различными способами, показывает, что удовлетворительно согласуются значения dПср, полученные по методу вдавливания ртути в поры и по методу вытеснения жидкости из пор. Максимальный разброс значений максимального размера пор, найденных тремя методами, для большинства образцов не превышает ±20%.

В табл.2 представлены физические и механические характеристики пористых фильтрующих материалов, изготовленных на Выксунском металлургическом заводе из порошка нержавеющей стали марки Х18Н15-2, код изделия 147800 ТУ 14-1-1400-75, ТУ 14-1-2819-79. Предполагаемая область применения и назначения: для фильтрации от механических примесей в интервале температур от –60о до +250оС следующих газообразных и жидких веществ: гидрожидкостей, масел, газовоздуха, азота, кислорода, фреона, водорода, гелия и др. Следует отметить значительное влияние физических параметров на прочностные характеристики проницаемых пластинок (например, число перегибов).

Табл.2.

| Пористая заготовка лист (ГОСТ) Х18Н15-ПМ | Геометрические размеры листа, мм |  |  | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина | Шири-на | Длина | Удельная пропуск. способ. (см3/мин) | Тонкость фильт- рации, мкм | Порис-тость, % | Сопротив-ление, мм.рт.ст. | Предельная прочность на разрыв кГ/мм2 | Число пере-гибов |
| ФНС-2,3 | 0.10-0.15 | 60-145 | 900 | 3,0 | 2,0-3,0 | 25-45 | 800-1000 | 4,5 | 20 |
| ФНС-5 | 0.14-0.20 | 70-120 | 700 | 8,5 | 5,0 | 32-37 | 450-600 | 4,5 | 28 |
| ФНС-10 | 0.18-0.25 | 105 | 900 | 15 | 10-14 | 25-45 | 220-400 | 4,5 | 10 |
| ФНС-20 | 0.18-0.25 | 100 | 800 | 15-20 | 15-20 | 25-45 | 120-200 | 3,0 |  |

3.2. Проверка гипотезы о нормальном законе распределения пор.

Используя данные, приведенные в табл.1, проверим гипотезу о нормальном распределении максимальных и средних размеров пор образцов из нихрома. Определим параметры нормального распределения m и 2 с помощью метода максимального правдоподобия 6.

Пусть XN(m,2), где m и 2 – неизвестные параметры, а xn=x1,...,xnT – выборка для генеральной совокупности X. Составим функцию правдоподобия для X:

(3.8)

Прологарифмируем функцию правдоподобия:

lnLxn,m,σ2=−n2ln2π−n2lnσ2−12σ2k=1nxk−m2.			(3.9)

Продифференцировав это выражение по m и решив полученное уравнение, получим оценку математического ожидания. Проделав аналогичные действия для 2 – оценку для дисперсии нормального закона для данной генеральной совокупности:

∂lnL∂m=−1σ2k=1n(xk−m)⇔k=1nxk−nm=0,   (3.10)

∂lnL∂σ2|m=x=−n2σ2+12σ4k=1nxk−x2=0⇔σ2xn=1nk=1nxk−x2.    (3.11)

Для того чтобы проверить истинность гипотезы H0: F(t)=F0(t), по критерию Колмогорова, составим статистику Колмогорова Dn=supt<∞Fn(t)−F0(t), где Fn(t) – эмпирическая функция распределения случайной величины X, построенная по данным выборки xn. Для практического вычисления Dn полезна следующая формула:

Dn=max(Dn+,Dn−),								         (3.12)

где Dn+,Dn− - статистики критерия Смирнова, определяемые формулами:

Dn+=max1≤i≤nin−F0(xi),Dn−=max1≤i≤nF0(xi)−i−1n.			         (3.13)

В нашем случае F0(t) – функция распределения нормальной величины

F0(x)=1σ2π−∞+∞exp−x−m22σ2dx.					         (3.14)

Пусть Q – заданный уровень значимости, выраженный в процентах (0<Q50%), и пусть Dn(Q) – критическое значение статистики Dn, определяемое как решение уравнения

PDn≥Dn(Q)=0,01Q.							        (3.15)

Если в результате эксперимента окажется, что Dn≥Dn(Q), то согласно критерию Колмогорова с уровнем значимости Q гипотеза H0 должна быть отвергнута.

Результаты расчетов при 5% уровне значимости приведены в табл.3.

Табл.3.

| Матери-ал | Метод определе-ния | Максимальный размер пор |  |  |  | Средний размер пор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m, мкм | , мкм | Dn / Dn(Q) | H0 | m, мкм | , мкм | Dn/Dn(Q) | H0 |
| Нихром | вытеснения жидкости из пор | 5.771 | 1.285 | 0.399/0.409 | прини-маем | 4.441 | 1.451 | 0.345/0.409 | прини-маем |
|  | вдавливания ртути в поры | 6.122 | 0.96 | 0.855/0.409 | отвер-гаем | 3.875 | 1.5 | 0.997/0.483 | отвер-гаем |
|  | фотографи-ческим | 5.656 | 1.586 | 0.674/0.409 | отвер-гаем | 3.326 | 0.882 | 0.682/0.409 | отвер-гаем |

Видим, что с выдвинутой гипотезой о нормальности распределения максимальных и средних размеров пор согласуются только результаты, полученные методом вытеснения жидкости из пор.

3.3. О численном моделировании процесса спекания фракций порошка.

Для численного моделирования поровых каналов рассмотрим спекание системы из N шаров: Si(Ri,ri,vi), i=1,L; Ri – радиусы шаров; ri,  – координаты их центров и соответственно производные по времени; vi – скорости движения шаров: (r,bj)=Dj, j=1,N; bi – нормали к поверхности шаров.

Уравнения свободного движения шаров представляют собой обычные уравнения Ньютона:

(3.16)

Здесь mi=4/3Ri3,  – плотность материала шаров, Fi – сумма внешних сил, действующих на каждый шар, таких, например, как сила тяжести (mig) или сила жидкого трения , Si – площадь свободной поверхности i-го шара, g – ускорение свободного падения 7. Уравнения кинетики спекания для всех пар инцидентных (контактирующих) шаров можно представить в виде 8,9:

(3.17)

Независимое парное взаимодействие шаров i и j при спекании можно представить в виде:

(3.18)

где Uij – объем объединения двух шаров i и j, а ij – расстояние от центра i-го шара до радикальной плоскости (проходящей через окружность пересечения двух сфер), uij соответствует изменению объема j-го шара за счет i-го, uji – наоборот.

Рассмотрим некоторые механизмы спекания пары частиц, влияющих на процесс формирования поровых каналов, а также допускающих моделирование посредством сближения и изменения радиусов шаров. В [8,9] приводятся описания кинетики не пороговых и пороговых механизмов спекания в виде

(3.19)

где x – текущее, а x0 – начальное расстояния между центрами спекаемых шаров. В=В(T,R) – функция температуры, геометрии и констант вещества спекающихся частиц. Существует аналитическая зависимость f(x) для поведения центра спекаемых шаров:

(3.20)

Приведем конкретный вид коэффициентов A (см. табл.4) для некоторых механизмов спекания из [9], сопровождающегося сближением центров шаров с площадью Si:

Табл.4.

| Механизм | m | #### A |
| --- | --- | --- |
| Вязкое течение | 1 | (3/4)a/h |
| Объемная самодиффузия при контакте | 5/2 | 4awD/kT |
| Припекание при наличии малой прижимающей силы F | 2 | 9wFD/32pkTR2 |

Здесь a – коэффициент поверхностного натяжения, h – коэффициент вязкости, w – атомный объем, D – коэффициент диффузии, k – постоянная Больцмана, T – температура, R – характерный радиус шаров, m – параметр, характеризующий физические особенности при спекании шаров.

В процессе спекания центры шаров сближаются. Когда центр шара пересекает радикальную плоскость, отделяющую его от какого-либо соседа, такой шар удаляется, а параметры “поглотившего” его шара модифицируются таким образом, чтобы сохранить объем, импульс и центр масс данной пары шаров.

4. О ДВИЖЕНИИ ГАЗА (ЖИДКОСТИ) В ПРОНИЦАЕМЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ

Сочетание в композиционном материале многофазных сред, в том числе и газообразных, позволяют создавать материалы и конструкции с заранее заданными свойствами, отвечающим условия работы изделия современного машиностроения. Механические и физические воздействия на композиционные материалы в том числе и проницаемые, приводят к перемещению газожидкостных фаз. Возможности протекания этого процесса определяются в значительной мере как структурой пор, так и гидрогазодинамическими параметрами сред.

Уравнение неразрывности, выражающее постоянство массового расхода жидкости (газа) в поровом канале, записывается в декартовых координатах в виде выражения:

| ∂ρ∂t+∂(ρUx)∂x+∂(ρUy)∂y+∂(ρUz)∂z=0 | (4.1) |
| --- | --- |

где Ux, Uy, Uz – компоненты скорости движения элементарного объема газа плотности ρ в направлении координатных осей OX, OY, OZ, соответственно.

Рис.4.	Силы, действующие на элементарный объем газа (жидкости) в поровом канале.

Уравнение (4.1) запишем в интегральной форме. Для этого умножим левую и правую части на dy и проинтегрируем в пределах от 0 до hdПmax.

|  | (4.2) |
| --- | --- |

Используя формулу:

| 0h∂∂x[f(x,y)]dy=∂∂x0hf(x,y)dy−f(x,h)∂h∂x | (4.3) |
| --- | --- |

выражение (4.2) перепишем в виде:

| , | (4.4) |
| --- | --- |

где  – переменная плотность газа в поре.

Уравнения движения элементарного объема газа представляют собой частный случай общих уравнений механики Навье-Стокса для вязких жидкостей в трех измерениях. Они выражают динамическое равновесие элементарного объема газа dxdydz под действием сил инерции, силы тяжести и напряжений сдвига на поверхностях объема, освобожденного от действия силовых связей (рис.4). При течении газа в узком поровом канале h между двумя поверхностями на левую грань элементарного объема dxdуdz действует сила рdуdz, а на правую – [р+(¶p/¶x)dx]dydz. Сила сдвига слоев газа на нижней грани элементарного объема dxdуdz равна syxdxdy, а на верхней грани:

| (σyx+∂σyx∂ydy)dxdy. | (4.5) |
| --- | --- |

Так как из условий равновесия они должны уравновешиваться, то в направлении оси ОХ можно записать:

| pdydz+(σyx+∂σyx∂ydy)dxdy=σyxdxdz+(p+∂p∂xdx)dydz. | (4.6) |
| --- | --- |

Здесь syx и syz – касательные напряжения сдвига слоев газа (жидкости), действующие в плоскости верхней и нижней граней (первый индекс указывает направление оси, перпендикулярной данной грани, а второй – ось, параллельную направлению возникновения напряжения). Аналогично в направлении оси OZ

| pdydz+(σyz+∂σyz∂ydy)dxdy=σyzdxdz+(p+∂p∂xdx)dydz | (4.7) |
| --- | --- |

Преобразовав две последние зависимости, получаем:

| ∂p∂x=∂σyx∂y, ∂p∂z=∂σyz∂y. | (4.8) |
| --- | --- |

При неизменных давлениях со стороны левой и правой граней выделенного объема газа скорость его движения, например в направлении оси ОХ (см. рис.4), изменяется по линейному закону. Появление перепада давлений газа ведет к возникновению противотока. Так, в направлении оси ОХ скорость Uх, равная скорости противотока Uхп и скорости основного потока Uxo, изменяется по нелинейному закону. Скорость противотока Uxn направлена в сторону меньшего давления.

Чтобы получить окончательные уравнения движения газа необходимо принять ряд допущений: 1. Вязкость газа (жидкости) сохраняет свое неизменное значение во всей области течения, т.е. принимаем m=const. 2. Пренебрегаем действием объемных сил в виде силовых полей (магнитных, электромагнитных, электрических и т.п.). Эти силы следует учитывать, если газ (жидкость) ионизирован (находится в состоянии плазмы), так как на его движение в поровом канале могут оказывать влияние электромагнитные поля (магнитогазодинамический режим течения газа). 3. Давление газа по длине порового канала не меняется, т.е. считаем др/дy=0. 4. Пренебрегаем силой тяжести частичек газа, влиянием кривизны порового канала и силами инерции.

В этом случае напряжения в поровом канале пропорциональны скорости деформации и для единичной площадки уравнение Ньютона имеет вид:

| σyx=μ∂Ux∂y; σyz=μ∂Uz∂y |  |
| --- | --- |

С учетом сделанных допущений уравнения движения существенно упрощаются при m=const по диаметру порового канала:

| ∂p∂x=μ∂2Ux∂y2; ∂p∂y=0; ∂p∂z=μ∂2Uz∂y2. | (4.9) |
| --- | --- |

т.е. имеют тот же вид, что и уравнения движения. Наконец, уравнение энергии выражает зависимость между энергией элементарного объема газа, механической работой внешних сил и напряжений, а также потоком теплоты. Его можно получить из первого закона термодинамики и в упрощенном виде записать следующим образом:

| . | (4.10) |
| --- | --- |

Здесь удельная теплоемкость Ср считается постоянной. В дальнейшем для получения приемлемых решений задачу можно упростить, исключив уравнение энергии на том основании, что из-за небольшой вязкости газов изменение температуры в порах незначительно, т.е. в первом приближении можно пренебречь влиянием температуры на изменение давления газа и заменить уравнения энергии и состояния одним уравнением типа (4.10). При этом значение показателя процесса k будет близко к единице, так как узкая пора с переменной толщиной h ограничена обычно развитыми поверхностями фракций порошка, через которые от газа (жидкости) идет интенсивный теплоотвод. Таким образом, течение газа в поровом канале диаметром h можно принять изотермическим при постоянной вязкости m=const по всему каналу, а температуру газа (жидкости) – постоянной и равной средней температуре окружающих зазор поверхностей. Расход газа по оси Qx и Qy равны и соответственно:

где V1x, V2x, V1y, V2y, V1z, V2z – проекции скоростей газа на стенку порового канала в связанной с непроницаемой стенкой системе координат.

Уравнение (4.2) после преобразований принимает вид:

|  | (4.11) |
| --- | --- |

или после дифференцирования и разделения переменных

| . | (4.12) |
| --- | --- |

Исключив затем плотность при помощи уравнения политропы

| pρn=const, | (4.13) |
| --- | --- |

получим дифференциальное уравнение, содержащее в качестве неизвестной функции только давление

| , | (4.14) |
| --- | --- |

где p – давление газа в поровом канале; n – показатель политропы.

Учитывая, что в рассматриваемом случае стационарного осесимметричного течения вязкого газа в поровом канале между неподвижными поверхностями

∂p∂z=∂h∂z=∂p∂t=0;		V1x=V2x=V1y=V1z=V2z=0,

уравнение (4.14) существенно упрощается:

| , | (4.15) |
| --- | --- |

где V=V2y – скорость газа (жидкости) в проницаемой среде.

При сравнительно небольших скоростях течение в проницаемой среде подчиняется уравнению Дарси, которое в этом случае может быть записано в виде:

|  | (4.16) |
| --- | --- |

где n1 – показатель политропы для течения газа в пористой среде; n – коэффициент проницаемости; m – динамическая вязкость; d – толщина пористой стенки; p и pa – давление в поровом канале и на наружной поверхности проницаемой стенки. Течение газа в проницаемой среде в виду малых скоростей близко к изотермическому, т.е. n=n1=1.

С учетом изложенных допущений, получаем окончательное уравнение для распределения давления в поровом канале:

|  | (4.17) |
| --- | --- |

Коэффициент проницаемости n в уравнении может быть определен, например, экспериментальным путем по расходной характеристике проницаемой втулки:

|  | (4.18) |
| --- | --- |

где (rV)вд – удельный массовый расход газа через проницаемую поверхность; r – плотность газа на входе в проницаемую стенку. В качестве примера в табл.2 представлены расходные характеристики проницаемых материалов, изготовленных при различных технических условиях, в зависимости от пористости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе приведены результаты по закономерностям развития контактной поверхности между частицами фракции порошка. Представлены характеристики микроструктуры проницаемых материалов, позволяющие изготавливать как композиционные, так и пористые материалы, работоспособность и области, применения которых определяются структурой пор.

Приведен анализ по закономерностям развития контактной поверхности между частицами фракции порошка. Получены характеристики микроструктурной эволюции дисперсной системы. Отмечены физические явления, происходящие в порошковом теле при спекании. В рамках этого подхода проанализированы простейшие модели спекания одноразмерных частиц.

Выбор критериев или оценок, имеющих оптимальные свойства при описании характеристик проницаемых материалов, определяется законом распределения размеров пор. Обычно он неизвестен точно, но нередко априорные соображения позволяют высказать те или иные гипотезы о его виде. Такого рода гипотезы могут возникать также при рассмотрении эмпирической функции распределения и сравнения ее с распределениями известного вида. Однако подобные соображения требуют статистической поверки на достаточно больших совокупностях наблюдений. В частности в работе рассматриваются подробно результаты по определению размеров пор по трем методам, и проверяется гипотеза о нормальности распределения пор с использованием максимального правдоподобия.

Разработана математическая модель течения газовых фаз в проницаемых материалах. Даны научно обоснованные рекомендации по использовании математического аппарата для расчета газодинамических параметров при течении в пористых средах. Формулы приводятся в виде, удобном для инженерной практики. В статье широко представлены результаты экспериментальных и теоретических исследований. В расчетах использованы аналитические и численные методы с применением математического моделирования, позволяющую получить более полную информацию о газодинамических процессах в проницаемом теле и о динамике спекания.

# ЛИТЕРАТУРА

- Белов С.В. Пористые металлы в машиностроении. М., Машиностроение, 1981, 247 с.

- Сидняев Н.И., Калугин В.Т., Луценко А.Ю. и др. Научные основы технологий ХХI века.; М., УНПЦ Энергомаш, 2000, 136 с.

- А.С. 1683233 (СССР). Способ изготовления пористых изделий из металлокерамических порошков и устройства для его осуществления. Н.И.Сидняев, В.В.Витушкин, В.Ф.Захарченко, №4770411/02(151219); УДК 621.762.4:621.762.5(088.8).1.

- Патент №2080208, кл. В22 D11/04. Способ непрерывного литья заготовок в кристаллизаторе с пористым формообразующим элементом. Н.И.Сидняев, А.М.Кац, В.Ф.Захарченко, Л.Н.Лысенко, №93045041/02. Опубл. 27.05.97, Бюл. №15.

- Шибряев Б.Ф. Пористые проницаемые спеченные материалы. М., Металлургия, 1982, 166 с.

- Теория вероятностей и математическая статистика. Под ред. В.А. Колемаева, М., Высшая школа, 1991, 400 с.

- Скороход В.В., Солонин С.М. Физико-металлургические основы спекания порошков. М., Металлургия, 1984, 159 с.

- Гегузин Я.Е. Физика спекания. М., Наука, 1984, 312 с.

- Кадушников Р.М., Бекетов А.Р. Геометрическое моделирование структуры полидисперсных материалов. Порошковая металлургия, 1989, №10, с.69-74.

- Поступила в редакцию 22 августа 2003 года.