МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОПИТКИ ТОНКОМЕРНЫХ

ТОРЦЕВЫХ СРЕЗОВ ДРЕВЕСИНЫ РАСТВОРАМИ ОЛИГОМЕРОВ

Глазков С.С., Семенова Л.К.*, Бирюкова И.П., Шут Н.И.**

Воронежская государственная лесотехническая академия, г. Воронеж, Россия

*Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж, Россия

**Киевский национальный педагогический университет, г. Киев, Украина

# РЕЗЮМЕ

В работе представлены и обсуждаются результаты создания модели распределения полимерного модификатора вдоль волокон тонкомерного торцевого среза в условиях изотермической диффузионной пропитки растворами низкомолекулярных сополимеров. Аналитическая модель получена на основе решения дифференциального уравнения массопереноса для одномерного случая и экспериментального определения эффективных коэффициентов массопереноса. Модель адекватна для частного случая модификации тонкослойных торцевых срезов древесины, полезна при оптимизации технологического режима и прогнозирования свойств конечного изделия.

1. ВВЕДЕНИЕ

Для модификации древесины и изделий на ее основе получили широкое распространение синтетические полимерные материалы [1,2]. При этом свойства композиционного материала определяются породой древесины, типом полимерного модификатора, его содержанием, характером распределения в матрице капиллярно-пористого тела древесины и уровнем совмещения с древесинным веществом. Распределение модификатора зависит от совместного действия различных факторов и параметров технологического режима. Модифицирование древесины капиллярно-диффузионными методами пропитки остается актуальной для изделий, где велика доля торцевой поверхности, в частности, для втулок в узлах трения, подшипников качения на основе прессованной древесины, а также торцевого шашечного паркета, стеновых панелей и др. [3-5]. При решении конкретной задачи модифицирования целесообразно создание адекватной расчетной модели распределения модификатора по сечению образца в зависимости от продолжительности процесса и свойств пропитывающего раствора.

2. РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При изучении диффузионных процессов, протекающих в условиях изотермической пропитки, образцов древесины растворами олигомерных материалов использованы законы Фика, которые хорошо описывают одномерную диффузию в изотропной среде [6]:

;	,							(1)

где I - поток вещества (в данном случае пропитывающего раствора), диффундирующего в направлении Х продольного расположения волокон через торцевую поверхность образца толщиной h; DМ - эффективный коэффициент массопереноса, включающий в себя конвективную и молекулярную составляющую массопереноса;  - длительность контакта образца с диффундирующим веществом; С - концентрация диффундирующего вещества в единице объема или массы образца.

Примем, что в начальный  момент времени в материале нет распределяемого вещества, т.е. его концентрация равна нулю. Будем считать также, что концентрация вещества в растворе – величина постоянная.

При расчете эффективных коэффициентов массопроводности и определения лимитирующей стадии процесса пропитки использованы критерии Фурье для случая бесконечной пластины и решение уравнения (1) при следующих начальных и граничных условиях

при t=0 С(x,0)=0

в виде:

,			(2)

где μn=(2n−1)π2 - корни характеристического ряда; n - число натурального ряда; R2 - половина толщины пластины;  - критерий Фурье (безразмерное время);  - текущая концентрация модификатора в древесине, %;  - равновесная концентрация модификатора в древесине, %.

Используем формулу (2) для расчета эффективного коэффициента массопереноса. Для этого ограничимся первым членом ряда и обозначим:

- текущая адсорбция (мг/г);

- максимальная адсорбция, (мг/г);

АтA∞=F, где F - степень завершенности процесса.

Тогда для  получим следующее выражение:

(3)

3. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследованиях были использованы образцы березы, сосны и дуба, вырезанные из данных пород древесины по следующим размерам: мм (последний размер - вдоль волокон). Такое соотношение размеров соответствует принципу “бесконечной” доски, который нашел широкое распространение при изучении диффузионных и сорбционных явлений, сопутствующих процессам пропитки капиллярно-пористых тел, в частности, древесины.

Установление равновесной адсорбции определялось по изменению содержания полимерного вещества в древесном образце, а также по изменению сухого остатка пропитывающего раствора. Скорость адсорбции измерялась по увеличению концентрации полимерного вещества в составе древесного образца. Значение адсорбции рассчитывалось для каждого момента времени  по соотношению:

,									(4)

где  - масса исходного абсолютно сухого древесного образца, г;  - текущая масса древесного образца, содержащего полимерное вещество и высушенное до постоянной массы, г.

В эксперименте использованы синтезированные сополимеры
4-винилциклогексена-1 (ВЦГ) со стиролом СКТ-70 (цифра обозначает содержание связанного сомономера), с метилметакрилатом ОБММА-15, малеиновым ангидридом ОБМА-6 и серой ОБС-50, полученные с использованием кубовых остатков производства бутадиенового каучука. Свойства сополимеров и их растворов приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

Свойства сополимеров и их растворов.

| Вид полимера | Mn, а.е.м. | Концентрация раствора*, % мас. | Поверхностное натяжение,  мН/м | Краевой угол смачивания*, о | Динамическая вязкость, Пас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СКТ-70 | 4000 | 32 | 30,47,0 | 17 | 16 |
| ОБММА-15 | 4750 | 27 | 27,10,1 | 9 | 19 |
| ОБМА-6 | 1200 | 28 | 27,90,8 | 13 | 12 |
| ОБС-50 | 1050 | 30 | 36,80,8 | 5 | 10 |
| СКОП | 11000 | 31 | 25,61,7 | 27 | 23 |
| Олифа | 2300 | 30 | 26,31,3 | 7 | 14 |

*Примечание: в качестве растворителя служил ксилол.

Для проверки аналитического решения или модели массопереноса при преимущественно торцевом виде пропитки проведен следующий активный эксперимент. Образцы для исследований готовили путем изготовления последовательных срезов с размерами мм на фрезерном станке. Толщина пропила фрезы при этом составляла 0,2-0,5 мм. Далее, торцевые срезы совмещались плотно друг с другом в исходном порядке и фиксировались с помощью тонкой проволоки, а по боковым граням с помощью фторопластовой ленты, которая сверху покрывалась скотчем. Изложенная методика основана на гравиметрических измерениях последовательных срезов до, и после пропитки. Исходные образцы сушили до постоянной массы при температуре 1053оС и хранили в эксикаторе над слоем прокаленного хлорида кальция.

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты исследований кинетики сорбции макромолекул олигомеров из их растворов торцевой поверхностью древесины представлены на рис.1.

Рис.1.	Кинетика поглощения олигомеров образцами сосны; 1 – СКОП;
2 – олифа; 3 – ОБММА-15; 4 – СКТ-70; 5 – ОБМА-6; 6 – ОБС-50.

Кинетические зависимости (рис.1) коррелируют с молекулярной массой опытных соолигомеров и физическими свойствами их растворов (табл.1).

Использование результатов исследования адсорбции и уравнения (3) позволили рассчитать эффективные коэффициенты массопереноса, которые приведены таблице 2.

Таблица 2.

Эффективный коэффициент массопереноса (, м2/с) полимерных модификаторов для различных пород древесины.

| Вид олигомера | Береза |  | Сосна |  | Дуб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X |  | X |  | X |  |
| СКОП | 1,78 | 0,07 | 1,21 | 0,05 | 0,76 | 0,03 |
| олифа | 2,30 | 0,11 | 2,00 | 0,08 | 1,24 | 0,06 |
| СКТ-70 | 3,30 | 0,13 | 2,64 | 0,10 | 1,90 | 0,09 |
| ОБМА-6 | 3,90 | 0,17 | 3,10 | 0,12 | 2,20 | 0,11 |
| ОБС-50 | 4,60 | 0,21 | 3,80 | 0,13 | 2,70 | 0,04 |

Представленные в табл.2 значения эффективных коэффициентов массопереноса закономерно изменяются в зависимости от породы древесины, а также молекулярных и структурно-функциональных особенностей молекул олигомеров. Наблюдается последовательное уменьшение величины  в ряду береза, сосна и дуб, также с ростом молекулярной массы макромолекул олигомеров.

Распределение модификатора вдоль волокон образца в зависимости от времени  в одномерном случае определяется из уравнения (1). Воспользуемся уравнением (2), являющимся решением уравнения (1) при ранее обозначенных начальных и граничных условиях для случая двухсторонней пропитки или полном погружении древесного образца в раствор. Рассчитанные по формуле (2) распределения концентрации полимерного модификаторов ОБМА-6 для березы в зависимости от продолжительности пропитки показаны на рис.3. Как видно, с течением времени происходит последовательное увеличение глубины пропитки и рост содержания модификатора в центре образца. На рис.2 представлена графическая информация о протекании процесса пропитки во времени по сечению березового образца при полном погружении в раствор. Данные зависимости получены на основе экспериментальных данных.

Рис.2. Экспериментальная зависимость от времени, мин: 1 –20, 2 – 40, 3 – 80.

Рис.3. Расчетные кривые при времени пропитки, мин: 1 –20, 2 – 40, 3 – 80.

Приведенные результаты свидетельствуют о практической значимости эффективных коэффициентов массопереноса, полученных в эксперименте и предложенной на их основе аналитической модели. Для двухсторонней пропитки наблюдается достаточно высокая корреляция между расчетными и экспериментальными данными.

Необходимо отметить, что достаточно высокая адекватность аналитической модели в сочетании с экспериментальными величинами эффективных коэффициентов массопереноса наблюдается только для коротких торцевых срезов при двусторонней пропитке или полном погружении образца в пропитывающий раствор. В случае контакта пропитывающего раствора с одной торцевой поверхностью применение расчетной модели ограничивается существенным влиянием на процесс капиллярного эффекта.

Анализируя результаты по изучению свойств модифицированной древесины (табл.3) следует отметить, что увеличение содержания модификатора в древесине приводит к росту плотности композиционного материала и повышению показателей водостойкости. Причем плотность образцов имеет более отчетливую тенденцию к увеличению при введении модификатора с меньшей молекулярной массой. Это, вероятно, определяется способностью мелких макромолекул к более плотной упаковке в пористой структуре древесины.

Таблица 3.

Свойства торцевых срезов березы после объемной диффузионной пропитки.

| Модификатор | Содержание в древесине, % |  | Плотность, кг/м3 |  | W24, % |  | hv24, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Контроль | 0 | 0 | 523 | 10 | 95,6 | 2,3 | 17,8 | 0,7 |
| СКОП | 19,0 | 1,4 | 556 | 11 | 47,2 | 1,7 | 12,4 | 0,4 |
| ОБММА-15 | 23,2 | 0,9 | 564 | 7 | 45,2 | 3,1 | 11,2 | 0,6 |
| ОБМА-6 | 28,7 | 0,8 | 577 | 9 | 41,1 | 2,4 | 8,2 | 0,6 |
| ОБС-50 | 35,7 | 0,3 | 630 | 6 | 27,4 | 3,7 | 4,7 | 0,3 |
| СКТ-70 | 25,1 | 0,5 | 561 | 7 | 43,8 | 1,5 | 10,6 | 0,5 |

Пропорционально плотности упаковки макромолекул в поровом пространстве изменяются показатели водостойкости. При относительно невысоких концентрациях модификатора в древесине (табл.3) достигается снижение величины показателя водопоглощения в 2,0-2,5 раза, а показателя объемного разбухания в 2-3 раза. Необходимо отметить, что наилучшие показатели наблюдаются для серосодержащего сополимера ОБС-50, который обладает минимальной молекулярной массой и гетероцепной макромолекулой, содержащей  в своем составе подвижные атомы серы, способные к структурным перегруппировкам. Указанные свойства, на наш взгляд, определяют высокий уровень наблюдаемых показателей для модифицированной древесины.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, рассчитанные на основе предложенного уравнения (3) и кинетических данных адсорбции по уравнению (4) величины эффективных коэффициентов массопереноса позволяют использовать аналитическое решение дифференциального уравнения массопереноса для одномерного случая. Когда осуществляется преимущественно торцевая пропитка, распределение олигомеров вдоль волокон древесины хорошо описывает аналитическая модель, которая адекватна эксперименту и позволяет прогнозировать процесс наполнения древесного образца во времени и свойства модифицированной древесины.

# ЛИТЕРАТУРА

- Лавничек М. Производство и использование модифицированной древесины в Польше. Деревообрабатывающая промышленность, 1977, №7, с.29-31.

- Золднерс Ю.А. Полимеризация мономеров в структуре древесины. Теоретические аспекты модификации древесины: Тез. Докл. Всесоюзн. Научн. Конф., Рига, 1983, с.23-26.

- Шутов Г.М. Модифицирование древесины термохимическим способом. М., Экология, 1991, 127 с.

- Глазков С.С., Никулин С.С., Тарасова А.И., Маликов Б.Ф. Стабилизация формоустойчивости древесноволокнистых плит сополимерами на основе кубовых остатков нефтехимии. Изв. Вузов, «Строительство», 1996, №2, с.58-61.

- Пат. 2096171 РФ МКИ С1 6 В 27 М 3/04, В 27 К 3/34. Способ изготовления торцевой шашки для паркетных щитов или настенных панелей. Глазков С.С., Филонов А.А., Тарасова А.И., Чернышов А.Н., Седых В.А. от 20.11.97, Бюл. №32.

- Романков П.Г, Рашковская Н.Б., Фролов В.Ф. Массообменные процессы химической технологии. Л., Химия, 1975, 333 с.

- Поступила в редакцию 29 августа 2003 года.