КОМПОЗИЦИЯ С УПРУГИМ ЛЕНТОЧНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ
И ЗОНАМИ ПРЕДРАЗРУШЕНИЯ У ЕГО ВЕРШИН

Сулим Г.Т., Кундрат Н.М.*

Бялостоцкий политехнический институт, г. Бялосток, Польша

*Национальный университет водного хозяйства и природопользования,

г. Ровно, Украина

## РЕЗЮМЕ

В композициях с ленточными включениями местами наиболее интенсивного локального деформирования матрицы являются окрестности их вершин. Моделирование напряженно-деформированного состояния в таких зонах затруднено вследствие недостаточности знаний о них. Для матриц, которым присуще упрочнение, материал в областях локального предразрушения будет деформирован за границу пластичности. Влияние упрочнения и неравномерности распределения напряжений в зонах предразрушения вокруг вершин в композиции с абсолютно жестким тонким включением в условиях плоской задачи раньше изучалось в статье [1]. Ниже с использованием подхода работ [2-3] исследуется развитие локализованных с заданным линейным распределением напряжений по длине зон предразрушения в композиции с упругим ленточным включением.

## 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Неограниченная изотропная пластина с упругим ленточным включением длины 2a и малой сравнительно с длиной постоянной толщины 2h в условиях плоской задачи растягивается на бесконечности усилиями интенсивности  параллельно линии включения. Модуль упругости включения Eв больше аналогичного модуля E матрицы, коэффициенты Пуассона соответственно νв и ν. Отнесем пластину к декартовой системе координат xOy с началом в геометрическом центре композиции и осью Ox вдоль оси включения (рис.1).

# Рис.1. Схема задачи.

Под действием нагрузки в окрестностях вершин включения, где имеют место предельно высокие напряжения, развиваются, продвигаясь от края к центру, локализованные зоны предразрушения (ЗП), способствующие проскальзыванию материала. Их моделируем разрывами продольных перемещений  вдоль границы матрица-включение (). Моделирование ЗП тонкими прослойками материала, в которых напряжения превышают предел сдвиговой пластичности (упрочняющийся материал), дает возможность сформулировать смешанную задачу теории упругости для тела с упругим включением.

Краевые условия соответствующей смешанной задачи теории упругости такие: на участке x∈L0 () упругого взаимодействия включение идеально сопряжено с матрицей и касательные напряжения там не превышают , а в ЗП () касательные напряжения распределены по закону

, 		(1)

где  - компоненты тензора напряжений;  - пределы сдвиговой пластичности и прочности поверхности контакта матрица-включение;  - длина ЗП. Верхние индексы “+” и ”–” отмечают предельные значения на действительной оси при подходе соответственно из верхней (y>0) и нижней (y<0) полуплоскостей.

Вследствие симметрии нагрузки на оси Ox (y=0) выполняются краевые условия:

(2)

где u, v - компоненты вектора перемещений.

2. СИСТЕМА СИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Влияние включения в соответствии с работами [2,3] смоделируем функциями скачков вектора напряжений и производной от вектора перемещений во время перехода через его срединную линию:

(3)

где ;  (i=0,1,2; j=1,2,3,4) - неизвестные функции скачка, причем за пределами включения  все ; ;  - значение функции  соответственно на верхней и нижней кромках линии y=0.

Согласно работе [4] в плоской задаче теории упругости компоненты тензора напряжений и вектора перемещений при отсутствии массовых сил представляют с помощью двух аналитических функций комплексной переменной :

(4)

где G=0,5E/1+ν - модуль сдвига материала матрицы; κ=3−ν/1+ν - постоянная Мусхелишвили. По известной схеме [2,3] после подстановки выражений (4) в краевые условия (3) приходим к задачам линейного сопряжения относительно комплексных потенциалов

Их решением с учетом нагрузки на бесконечности будут значения

(5)

где

.

По физическому смыслу величины ,  соответствуют решению однородной задачи, т.е. для сплошного тела без включения. Интегралы типа Коши  характеризуют решение, возмущенное наличием включения. Зависимости (4), (5) полностью определяют компоненты тензора напряжений и производные от перемещений в произвольной точке пластины через функции скачков и внешнее нагружение:

(6)

С другой стороны, условием идеального механического контакта включения с матрицей являются соотношения:

,

,  	(7)

Индексом “в” обозначены величины, относящиеся к включению. Учитывая его малую толщину и формулы (7), закон Гука для изотропного включения в его усредненном виде при использовании значений поля напряжений и перемещений матрицы в месте ее сопряжения с включением можно представить в виде

,  ,

, 	(8)

где косые скобки имеют смысл . Из условия равновесия элемента тонкого включения имеем

(9)

Здесь значение  соответствует абсциссе одной из краевых точек включения или ЗП (); ,  - нормальные и касательные усилия в соответствующих точках. Тогда из формул (8), (9) следуют интегральные уравнения относительно функций скачка

,

,	(10)

.

Формулы (10) с учетом результатов (6), а также того, что из условия симметрии задачи  порождают на трех участках L0, L1, L2 систему девяти интегральных уравнений, которые после удовлетворения краевым условиям (1), (2) сводятся к трем относительно искомых функций скачка ,  и :

λ1t20x−λ2t4x+2hxcf2(0)tdt−2τT(m+1)a−ch+λ1g1x+ +4λ0q=0 ,1−νt20x+Et4x−2νвhxcf2(0)dt+2Eвhxcf4(0)tdt+ +2τT(m+1)νвa−ch−1−νg1x=0 , x∈L0 x∈L1	(11)

где   - относительная жесткость включения;

, ,

,  ;

.

В уравнениях (11) усилия на торцах включения не учитываются (считается, что они отслоились от матрицы). Из физических соображений неизвестные функции должны удовлетворять условиям глобального равновесия включения:

−ссf2(0)tdt=0,  −aaf4(i)tdt=0  (i=0, 1, 2).	(12)

Заметим, что в частном случае абсолютно жесткого включения (Eв→∞) интегральные уравнения (11) с дополнительными условиями (12) решаются аналитически сведением к задаче сопряжения с кусочно непрерывными коэффициентами, согласующейся с результатами работы [1].

Для упругого включения решение системы уравнений (11) с условиями (12) представляем в виде рядов по многочленам Чебышева первого рода Tn(x) с выделенной корневой особенностью и неизвестными коэффициентами bn,  (i=0; 1):

, ,

. 	(13)

Подстановка (13) в уравнения (11) и условия (12) после выполнения интегрирования с учетом свойств многочленов Чебышева [3,5] порождает функциональные уравнения, сводящиеся с помощью метода коллокаций [5] к бесконечной системе алгебраических уравнений относительно искомых коэффициентов bn, dni. Эта система решается методом редукции. Длину ЗП находим из условия ограниченности (отсутствия сингулярности) функций скачка в окрестностях их краев :

n=0∞bnTn±c=0,  n=0∞dn0Tn±c=0.

#### 3. НЕКОТОРЫЕ ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Подробно исследовалась композиция с коэффициентами Пуассона ν=0,3, νв=0,2 для разных значений относительной жесткости  и параметра упрочнения материала в ЗП . На рис.2 представлены зависимости относительной длины ЗП  от безразмерного параметра нагрузки  при относительной толщине включения . Номера возле линий соответствуют разным значениям относительной жесткости λ0 включения: для линий 1, 2, 3 - λ0=1010 (практически нерастяжимое включение); для линий 4, 5, 6 - λ0=20; для 7, 8, 9 - λ0=10/3. Значение параметра упрочнения  для расчета линий 1, 4, 7 принято на уровне m=1; для линий 2, 5, 8 - m=1,25; для линий 3, 6, 9 - m=1,5. Заметно, что с увеличением жесткости ленточного включения длина локализованных ЗП возрастает при сохранении других параметров. С увеличением параметра упрочнения материала длина полос уменьшается.

0

0,2

0,4

0,6

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2

3



4

5

6

7

8

9

Рис.2. Длина пластических полос.

Например, при фиксированных нагрузке =0,25 и жесткости λ0=1010 относительная длина полос при m=1,5 на 24% меньше, чем при m=1. Такое же соотношение (в пределах погрешности 0,5%) наблюдается для всех других исследованных относительных жесткостей включения. С увеличением толщины 2h включения пропорционально растет его эффективная жесткость, поэтому размеры ЗП также соответственно увеличиваются. Результаты, представленные на линиях 1, 2, 3, полностью согласуются с известными [1] для абсолютно жесткого включения.

На рис.3 представлено распределение усредненных по толщине нормальных разрывающих осевых напряжений  по длине правой половины включения при фиксированной нагрузке =0,25, относительной толщине включения h=1/20 и его относительной жесткости (для линий 1 - λ0=1010; 2 - λ0=20; 3 - λ0=10/3). Результаты расчетов получены для двух значений параметра упрочнения: m=1 (нижняя из двух обозначенных одним номером линия) и m=1,5 (верхняя линия). Более мягким включениям соответствуют меньшие значения осевых усилий в них.

Учет в ЗП параметра упрочнения m лишь незначительно увеличивает осевые усилия во включении, поэтому на рис.3 для λ0=10/3 две линии с номером 3 для m=1 и m=1,5 сливаются. Осевые усилия увеличиваются непрерывно от торцов включения к центру.

Важно отметить также существование большой области в центральной зоне включения, где разрывающие осевые усилия изменяются незначительно. К примеру, при допущении 5% погрешности в определении значении усилий либо прочностных свойств включения такая область практического постоянства разрывающих усилий может составлять до 80% длины включения. Это указывает на возможность одновременного множественного разрыва упругих подкрепляющих элементов в данной зоне.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что учет упругих свойств арматуры существенно влияет на ее контактное взаимодействие с матрицей, а также на ее напряженное состояние. Расчет композиции с использованием модели абсолютно жесткого включения, безусловно, создает запас прочности конструкции, однако этот запас может оказаться слишком большим. С другой стороны именно модель упругого включения адекватна наблюдаемому явлению множественного разрушения длинных включений.

### ЛИТЕРАТУРА

- Кундрат Н.М. Локальное разрушение композиции с линейным включением и упрочнением в полосах предразрушения. Физико–химическая механика материалов, 2000, т.36, №2, с.27-32 (на укр. яз.).

- Сулим Г.Т. Система линейных включений в изотропной среде. ДАН УССР, сер. А, 1980, №7, с.64-68.

- Сулим Г.Т. Концентрация напряжений возле тонкостенных линейных включений. Прикл. механика, 1981, т.17, №11, с.82-89.

- Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. М., Наука, 1966, 707 с.

- Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Продольный сдвиг изотропной среды с системой туннельных разрезов. Вестн. Львов. политехн. ин-та, 1990, вып.243, с.10-12.

- Поступила в редакцию 18 декабря 2003 года.