АНАЛИЗ ВязкоупругоГО деформированиЯ эластичного пОРОПЛАСТА ПРИ ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ НАГРУЖЕНИЯ

Черноус Д.А., Шилько С.В.

Институт механики металлополимерных систем им. В.А.Белого НАНБ,

г. Гомель, Беларусь

## Резюме

Описана модель нелинейного вязкоупругого деформирования эластичных поропластов малой плотности (Vf<0,08), основанная на использовании стержневых структурных элементов. Расчетные зависимости «напряжение-деформация» сравниваются с экспериментальными данными, полученными в условиях сжатия образцов пенополиуретана при постоянной скорости нагружения.

## 1. Введение

Открытопористые материалы получили широкое распространение в ряде технических и медицинских приложений; среди последних - при создании протезов и имплантатов на основе биосовместимых полимеров. Данные материалы обладают выраженными вязкоупругими свойствами, близкими к свойствам биотканей, что способствует адаптации имплантатов из полимерных поропластов in vivo. В частности, сочетание пористой структуры и вязкоупругих свойств твердой фазы поропластов позволяет подойти к решению весьма сложной задачи ортопедической стоматологии по созданию имплантата одного из важнейших элементов зубочелюстной системы, выполняющего функции демпфирования и фиксации, а именно, периодонтальной связки. Представляет интерес расчет параметров деформирования таких материалов и проектирование их структуры по заданным деформационным характеристикам [1-3].

Ранее [4] было показано, что для прогнозирования упругих характеристик открытопористых вспененных пластмасс (поропластов) при малой объемной доле содержания твердой фазы Vf<0,2 весьма эффективным оказывается метод структурного моделирования. Данный метод заключается в анализе деформирования стержневой конструкции, моделирующей структуру пористого материала. Также было установлено [5], что в случае эластичных поропластов предпочтительна модель из хаотически ориентированных стержней. Однако для многих эластичных поропластов (на пример, поролона) при Vf<0,08 характерна ярко выраженная стержневая структура, аналогичная внутренней структуре жестких открытопористых материалов. При большей объемной доле твердой фазы структура эластичного поропласта отличается значительно большей хаотичностью и может рассматриваться как стержневая конструкция только условно. Для описания деформирования эластичных поропластов при 0,08<Vf<0,2 используется одностержневой структурный элемент [5]. Для прогнозирования деформационного поведения подобных материалов при Vf<0,08 можно использовать 4-х стержневой структурный элемент, как это сделано в [5] для жестких поропластов.

Несмотря на схожесть внутренней структуры, механическое поведение эластичных и жестких поропластов малой плотности значительно различается. Основные отличия деформирования эластичных и жестких пористых материалов при сжатии заключаются в следующем:

- Эластичные поропласты допускают большие (свыше 90%) обратимые деформации. При деформировании жестких поропластов текучесть развивается уже при   4%.

- Зависимость механических характеристик от скорости деформирования эластичных материалов значительно более выражена по сравнению с жесткими.

Отмеченные обстоятельства позволяет считать материал твердой фазы жесткого поропласта упругопластическим, а эластичного поропласта - вязкоупругим.

Для пористых материалов при малых значениях Vf характерна значительная нелинейность диаграммы деформирования, связанная с геометрической нелинейностью процесса изгиба ребер ячеек. Особенно это проявляется при одноосном сжатии, когда происходит потеря статической устойчивости последних. Для жестких поропластов данное явление приводит к разрушению материала. Эластичные поропласты продолжают функционировать и после потери устойчивости.

В связи с вышесказанным, представляет интерес описание нелинейного вязкоупругого деформирования эластичного пористого материала с выраженной стержневой структурой.

2. Математическая модель деформирования

Малая объемная доля содержания твердой фазы (Vf<0,08) и, как следствие, достаточно большое отношение длины стержня структурного элемента к длине грани поперечного сечения q позволяет пренебречь сдвиговыми напряжениями в стержне структурного элемента при изгибе. Следовательно, для продольной компоненты напряжения можно записать

σll=Efεll−0tR(t−τ)εll(τ)dτ.							(1)

Здесь ll, ll - продольные компоненты напряжения и деформации в стержне стержневого структурного элемента; Ef - модуль Юнга материала стержня; R(t)=Afe−βft - экспоненциальное ядро релаксации. Af, f - параметры ядра релаксоции.

Перейдем к описанию нелинейного деформирования пороматериала при постоянной скорости деформации сжатия ε. При этом εZZ=εt. Будем использовать структурные элементы, представленные на рис.1а и 1б. Для описания нелинейного деформирования структурного элемента воспользуемся соотношениями теории упругости гибких стержней [6]. При этом необходимость в ориентационном усреднении результатов [5] может значительно усложнить поставленную задачу. В связи с этим, рассмотрим деформирование структурных элементов только вдоль одного из стержней. Правомерность такого подхода доказана также в работе [5].

а)                                                                  б)

Рис.1. Конфигурация узлового (а) и эквивалентного (б) структурных элементов.

При анализе структурного элемента на рис.1а, аналогичного рассмотренному в [5], осевая компонента напряжения Пиола определяется в виде σZZ=F163L2. Здесь F1 - сжимающая сила, действующая на вертикальный стержень структурного элемента. Элемент на рис. 1а, представляющий собой узел ячейки в виде додекаэдра [5], в дальнейшем будем называть узловым. При этом стержни элемента направлены по нормалям к граням тетраэдра. Для узлового элемента угол  между наклонными стержнями и плоскостью XY (рис.1а) определяется следующим образом: γ=π2−arccos(13). Последнее равенство получено из геометрических соображений. Для элемента на рис. 1б: σZZ=F1πL2. Структурный элемент на рис.1б отличается тем, что угол между наклонными стержнями и плоскостью XY составляет =600. Данный элемент в дальнейшем будем называть эквивалентным. Он не отражает особенностей внутренней структуры материала, но, как будет показано в дальнейшем, позволяет более точно описать нелинейное деформирование последнего.

Связь длины стержня L с объемной долей содержания твердой фазы Vf для рассматриваемых структурных элементов следующая

Vf=66L+1(26L+1)3для узлового элемента,

Vf=63(66L+1)π(26L+1)3 для эквивалентного элемента.

При выводе этих соотношений принято, что поперечное сечение стержней имеет форму правильного треугольника. Длина грани поперечного сечения принята единичной. Узел, в котором соединены стержни, имеет форму тетраэдра и считается недеформируемым. Дальнейшие выкладки применимы как для узлового, так и для эквивалентного элемента.

Таким образом, для определения расчетной зависимости ZZ(ZZ) необходимо определить зависимость F1(ZZ). Решим данную задачу в пренебрежении вязкостью материала твердой фазы (параметр Af ядра релаксации принимается равным нулю Af = 0). При этом смещение конца стержня 1 (рис. 1б) вдоль оси Z (u1) в зависимости от силы F1 определяется следующим образом

u1(F1)=F1LEfS F1<π2EfJ4L2,4LπF1EfJ−π24L2 F1≥π2EfJ4L2.					(2)

Поведение стержня после потери устойчивости (F1≥π2EfJ4L2) исследовалось с использованием метода малого параметра [6]. Смещение вдоль оси Z конца стержня 2 (рис.1б) при заданной F1 можно определить через угол поворота поперечного сечения стержня 

u2=L−0Lcosθdlsinγ+cosγ0Lsinθdl.					(3)

Здесь учтено, что угол между плоскостью XY (рис. 1) и стержнем 2 равен . Если пренебречь деформациями растяжения сжатия и сдвига для стержня 2, то угол  будет удовлетворять уравнению

−13F1sinγsinθ−−13F1cosγcosθ=EfJθ''.

где θ'' - вторая производная от угла поворота поперечного сечения по координате l, отсчитываемой вдоль средней линии стержня в деформированном состоянии. После линеаризации последнего уравнения (угол  мал), можно получить решение, удовлетворяющее граничным условиям (θ(0)=θ'(L)=0),

θ(l)=13tgRFLsin(RFl)+cos(RFl)−1.					(4)

Здесь введено обозначение RF=3F16EfJ.

Продольная деформация ZZ связана со смещениями u1 и u2

εZZ=u1(F1)+u2(F1)L1+sinγ.									(5)

Воспользовавшись соотношениями (2), (3) и (4), можно решить нелинейное уравнение (5) и определить F1(ZZ). Зная F1(ZZ), можно определить смещения u1(ZZ) и u2(ZZ). Данные зависимости при учете больших прогибов и потери устойчивости будут нелинейными.

Решение аналогичной задачи при A0 связано со значительными математическими трудностями. В связи с этим, используем ряд упрощающих допущений:

- При заданной скорости деформирования смещения u1 (u1(F1)=u1(F1(εZZ))=u1(εZZ)) и u2 зависят только от текущего значения деформации ZZ и не зависят от параметров Af, f, т.е., при изменении параметров ядра релаксации изменяются функции u1(F1) и F1(εZZ), но функция u1(εZZ) остается неизменной.

- В соответствии с результатами работы [7] можно утверждать, что конфигурация стержня после потери им устойчивости при заданных смещениях концов стержня также не зависит от параметров ядра релаксации. В этом случае при изменении параметров ядра будет меняться значение сжимающей силы, необходимой для заданного смещения. В частности, приближенное решение уравнения продольного изгиба консольно закрепленного стержня 1 (рис. 1) вне зависимости от вида ядра релаксации можно представить в виде

θ=Csinπ2Ll.

Величину C можно связать с продольным смещением точки приложения силы

u1=L−0Lcosθdl≈L−0L1−θ22dl=C24L.

Следовательно

C(t)=2u1(εt)L, θ(t)=2u1(εt)Lsinπ2Ll.					(6)

В соответствии с первым допущением и равенством (1) для силы F1 до момента потери устойчивости можно записать

F1(t)=EfSLu1(εt)−0tR(t−τ)u1(ετ)dτ.					(7)

Здесь u1(εt)=u1(εZZ) - функция, определенная при Af=0. Для определения момента времени tкр, соответствующего потере устойчивости, запишем уравнение продольного изгиба стержня 1 с учетом вязкости материала

F1θ=EfJθ''−0tR(t−τ)θ''(τ)dτ.

Воспользовавшись соотношением (6), получим выражение для силы F1, вызывающей продольный изгиб стержня 1,

F1изг(t)=EfJπ24L21−1C(t)0tR(t−τ)C(τ)dτ.

Поскольку при заданном смещении u1 реализуется наименьшая из возможных сил F1, то условие для определения tкр следует принять в виде

F1(tкр)=F1изг(tкр).

При этом для ttкр действующая сила определяется по формуле (1.7), а при t>tкр

F1(t)=EfJπ24L21−1C(t)tкрtR(t−τ)C(τ)dτ.

Здесь учтено, что при ttкр угол =0. Последнее выражение не учитывает увеличения силы по мере сжатия стержня после потери устойчивости. Наиболее просто устранить это ограничение можно следующим образом

F1(t)=F10(εt)1−1C(t)tкрtR(t−τ)C(τ)dτ,					(8)

где F10(ZZ) - зависимость, определенная без учета вязкости материала стержней.

Таким образом, искомая функция F1(t) вычисляется по формулам (7) и (8). При этом C(t) вычисляется в соответствии с выражениями (6), а функции u1(ZZ) и F10(ZZ) определяется для случая Af = 0. После нахождения F1(t) вычисляется ZZ(t) и строится зависимость ZZ(ZZ) при заданном значении ε.

# 3. Сопоставление ЧИСЛЕННЫХ результатов

# с экспериментаЛЬНЫМИ данными

В качестве примера эластичного поропласта был взят эластичный пенополиуретан марки ППУ 2536 с объемным содержанием твердой фазы Vf=0,025. Для определения деформационных характеристик при сжатии были изготовлены призматические образцы высотой 38 мм и площадью поперечного сечения 4900 мм2. Испытания проводились на машине Instron 5567 (UK, 2002). Для определения характеристик материала твердой фазы (Ef, Af, f) необходимо первоначально идентифицировать соответствующие свойства пористого материала (E, A, ). Сплошными линиями на рис.2 представлены экспериментальные напряжения от деформации при различных скоростях сжатия. Числа у кривых соответствуют скорости деформации, измеряемой в 10-3 с-1. Каждая кривая является результатом усреднения пяти экспериментальных зависимостей при одной скорости деформации ε. Для макроскопических напряжений и деформаций при постоянной скорости сжатия выражение (1) примет вид

σZZ=E1−AβεZZ+EεAβ21−exp(−βεεZZ).

Модуль Юнга E определяется по начальному наклону экспериментальных кривых ZZ(ZZ). При этом рассматривался участок, на котором кривые при различных скоростях совпадают. Параметры A,  определялись в результате решения системы 2 нелинейных уравнений по значениям напряжений при ZZ=0,02 для ε=2,6 10-3 с-1 и ε=57 10-3 с-1. При таком значении деформации расчетная кривая ZZ(ZZ), построенная без учета вязкости (Af=0), остается практически линейной. В результате измерений получено: E=80 кПа; A=0,25; =1,1 c-1.

Как было показа в [5], модуль Юнга пористого материала прямо пропорционален модулю Юнга материала твердой фазы E=kEf. Здесь k - коэффициент пропорциональности, зависящий от Vf. Коэффициент k определяется по начальному наклону расчетной кривой ZZ(ZZ), построенной без учета вязкости при единичном модуле Юнга твердой фазы. При использовании узлового элемента для Vf=0,025 k=1,510-3, при использовании эквивалентного - k=1,710-3. В соответствии с методикой определения вязкоупругих характеристик композитного материала, описанной в [7], можно утверждать, что параметры ядра релаксации пористого и монолитного материалов идентичны. Следовательно: Ef=53 МПа (для узлового элемента) и Ef=47 МПа (для эквивалентного элемента); Af=0,25; f=1,1 c-1.

Определив характеристики материала твердой фазы, можно построить расчетные зависимости ZZ(ZZ). Полученные результаты проиллюстрированы рис.2.

ZZ

ZZ, кПа

2,6

57

13

Рис.2.	Диаграммы сжатия эластичного пенополиуретана при различных скоростях деформирования. ZZ - продольная деформация сжатия; ZZ - осевое напряжение. Числа у кривых соответствуют скорости изменения деформации, измеряемой в 10-3 с-1.

Пунктирные линии соответствуют результатам расчета, полученным при использовании эквивалентного структурного элемента, штрих-пунктирные — при использовании узлового элемента. Достаточно хорошее соответствие расчетных зависимостей экспериментальным данным (рис.2) свидетельствует о возможности использования разработанной методики для прогнозирования механического поведения эластичных поропластов малой плотности (Vf<0,08) при больших деформациях сжатия. При этом следует использовать эквивалентный структурный элемент (рис.1б). Узловой элемент позволяет прогнозировать модуль Юнга материала, но не может использоваться при описании больших (более 5%) деформаций эластичного поропласта. Для узлового элемента значение критической деформации, соответствующей потере устойчивости, превышает 20% (кр22%). При ZZ>40% происходит "смятие" ячеистой структуры материала, процесс которого в рамках настоящего исследования не рассматривается.

4. Заключение

При анализе результатов использования разработанной модели вязкоупругого деформирования установлено, что использование эквивалентного структурного элемента позволяет достаточно точно описать нелинейное поведение эластичных поропластов при Vf<0,08. Данный вывод подтверждается экспериментальными данными по деформированию пенополиуретана с объемной долей содержания твердой фазы Vf=0,025 при трех значениях скорости деформации сжатия  до 50%. Полученные результаты могут быть использованы при оценке деформационных характеристик полимерных имплантатов мягких биотканей.

литература

- Chernous D.A. Analysis of complience of biomedical sheeting based on porous materials. Part 1. Russian Journal of Biomechanics, 2000, v.3, №2, p.93–97.

- Shilko S.V. Analysis of compliance of biomedical sheeting based on porous materials. Part 2. Russian Journal of Biomechanics, 2001, v.5, №2, p.59–66.

- Shilko S.V., Pleskatchevskii Yu.M. Simulation of adaptation mechanisms and design of prostheses of human tribosystems. Mechanics in Design MID-98, Proc. Int. Conf., Nottingham, 6-9 July 1998, Trent Univ., Nottingham, 1998, p.590–599.

- Черноус Д.А., Петроковец Е.М., Конек Д.А., Шилько С.В. Методы расчета механических характеристик пороматериалов малой плотности (обзор). Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №4, с.533–545.

- Черноус Д.А., Шилько С.В. Упрощенные модели деформирования изотропных пористых материалов. Механика композиционных материалов и конструкций, 2002, т.8, №3, с.437-446.

- Попов Е. П. Теория и расчет гибких упругих стержней. М., Наука, 1986, 296 с.

- Громов В.Г., Раецкий Г.Н. Устойчивость и закритический режим сжатого вязко-упругого стержня. Прикладная механика, 1971, т.7, №12, с.87–96.

- Хорошун Л.П., Маслов Б.П. Зернистые материалы. Механика композитных материалов и элементов конструкций: В 3 т. т.1, Механика материалов, А.Н.Гузь, Л.П.Хорошун, Г.А.Ванин и др., Киев, Наукова думка, 1982, с.191–215.

- Поступила в редакцию 12 января 2004 года.

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (Проект № Т 04 Р-075).