Фрактальная модель селективной проницаемости силан-силоксановых блок-сополимеров

Халиков Р.М., Козлов Г.В., Яновский Ю.Г.

Башкирский государственный педагогический университет, г. Уфа, Россия

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

Резюме

В рамках фрактальной модели процессов газопереноса выявлены структурные изменения дискретной и непрерывной фаз полидиметилсилоксана (ПДМС) в силан-силоксановых блок-сополимерах по сравнению с гомополимером ПДМС. Размерность структуры ПДМС во всех трех рассмотренных случаях одинакова, но размер микрополостей свободного объема варьируется в достаточно широких пределах (~5,12-13,5Å), что обусловлено влиянием жесткой фазы поливинилтриметилсилана. Уменьшение размера микрополостей свободного объема приводит к изменению механизма диффузии и, как следствие, величины коэффициента диффузии. Фрактальная модель позволяет предсказание коэффициентов диффузии и для дискретной, и для непрерывной силоксановой фазы блок-сополимеров.

Как отмечалось [1], систематическому исследованию процессов газопереноса в сополимерах уделялось гораздо меньше внимания, чем изучению этих процессов в гомополимерах [2,3]. Тем не менее, ряд работ был посвящен исследованию этой проблемы и с этой целью использовано несколько моделей [1-4]. Сложность исследования процессов газопереноса в сополимерах обусловлена тем, что эти материалы часто отличает структурная и фазовая неоднородность, приводящая к повышению числа факторов, которые необходимо контролировать в процессе исследования [1]. На это обстоятельство ясно указывает неаддитивность зависимости коэффициента диффузии D сополимеров от их состава [3,4]. Особый интерес представляет структурное состояние отдельных фаз двухфазных сополимеров, а именно, отличается ли структура фазы сополимера от структуры соответствующего сополимера или они идентичны. Этот вопрос наиболее важен для высокоэластичной компоненты сополимеров, обладающей малой жесткостью. К числу сополимеров, имеющих такую компоненту, относятся силан-силоксановые блок-сополимеры [4]. Поэтому целью настоящей работы является исследование структурного состояния каучукоподобной силоксановой фазы как функции состава блок-сополимеров винилтриметилсилана и гексаметилциклотрисилоксана (ССБС) и его влияния на диффузию газов в этом сополимере.

Использованы экспериментальные значения коэффициента диффузии D для ССБС разного состава, а также полидиметилсилоксана (ПДМС) и поливинилтриметилсилана (ПВТМС) как соответствующих гомополимеров и 8 газов (Н2, Ar, Kr, Xe, CH4, CO2, N2 и О2) [4]. Величины диаметра молекул dM указанных газов-перетрантов приведены в работе [5].

Авторы [4] предположили, что отклонение экспериментальных зависимостей коэффициента диффузии D от состава ССБС от аддитивности обусловлено особенностью их строения, а именно, двухфазностью, поскольку эти сополимеры характеризуются наличием двух температур стеклования – для высокоэластического блока ПДМС и жесткого блока ПВТМС [4]. Как показано в работе [6], для двухфазных материалов предельными случаями зависимости D от состава являются параллельная и последовательная модели газопереноса через полимерные фазы. В первом случае величина D определяется так [6]:

D=DПВТМСϕПВТМС+DПДМСϕПДМС,							(1)

где индексы «ПВТМС» и «ПДМС» означают коэффициент диффузии D и содержание  силановой и силоксановой фаз, соответственно.

В случае последовательной модели величина D сополимера определяется следующим образом [6]:

1D=ϕПВТМСDПВТМС+ϕПДМСDПДМС.									(2)

Эта микрокомпозитная модель успешно использована для описания газопроницаемости модифицированного полиэтилена высокой плотности [7]. На рис.1 приведено сравнение зависимостей D от состава ССБС для диффузии Хе (DXe), рассчитанной по уравнениям (1), (2) и полученной экспериментально.

DXe, см2/с

40

20

0

40

ПДМС, масс. %

80

- 3

2

1

Рис.1.	Зависимости коэффициента диффузии ксенона DXe от состава ССБС. 1 – параллельная модель, 2 – последовательная модель, 3 – экспериментальные данные [4].

Как можно видеть, при малом содержании высокоэластического блока ПДМС (ПДМС 32 масс.%) зависимость DXe от состава хорошо описывается последовательной моделью, а при ПДМС>32 масс.% зависимость DXe (ПДМС) занимает промежуточное положение между теоретическими зависимостями, которые описывают уравнения (1) и (2). Отметим, что указанное изменение характера зависимости D(ПДМС) соответствует инверсии фаз для ССБС – при ПДМС 32 масс.% непрерывной фазой является стеклообразный жесткий ПВТМС, а при ПДМС >32 масс.% - высокоэластический ПДМС. Качественно аналогичный характер зависимости D(ПДМС) наблюдается и для остальных 7 газов-диффузантов. Эти наблюдения позволяют предположить сильное влияние непрерывной фазы ПВТМС на структуру дисперсной фазы ПДМС для ССБС с ПДМС 32 масс.%.

Как следует из данных рис.1, зависимости D(ПДМС) могут быть аппроксимированы двумя линейными участками с сильно различающимся наклоном. Пример такой аппроксимации для коэффициента диффузии ССБС по азоту DN2 при ПДМС 32 масс.% показан на рис.2, из которого следует, что зависимость DN2(ПДМС) на указанном линейном участке может быть описана уравнением:

DN2=DПВТМСN2+DПДМСдискϕПДМС,							(3)

где DПВТМСN2 - коэффициент диффузии ПВТМС по азоту, DПДМСдиск - коэффициент диффузии дискретной фазы ПДМС для этого же газа.

, см2/с

8

6

0

10

ПДМС, масс. %

30

20

4

Рис.2.	Зависимость коэффициента диффузии азота DN2 от содержания силоксановых блоков ПДМС для ПДМС 32 масс.%.

Соотношения, подобные уравнению (3), позволяют рассчитать величины DПДМСдиск для ПДМС 32 масс.% и соответствующие значения коэффициента диффузии для непрерывной фазы ПДМС DПДМСнепр для ПДМС >32 масс.%. Эти значения коэффициентов диффузии для дискретной и непрерывной фаз ПДМС в ССБС приведены в табл. 1 вместе с величиной DПДМС для гомополимера.

Таблица 1.

Сравнение коэффициентов диффузии дискретной и непрерывной фаз ПДМС в ССБС и гомополимера ПДМС

| Газ | DПДМСдиск, см2/с |  | DПДМСнепр, см2/с |  | DПДМС, см2/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уравнение (3) | Уравнение (4) | Уравнение (3) | Уравнение (4) |  |
| H2 | 31,4 | 25,4 | 240 | 462 | 330 |
| Ar | 25,1 | 4,2 | 140 | 154 | 108 |
| Kr | 9,1 | 3,3 | 64,1 | 122 | 67 |
| Xe | 4,1 | 5,7 | 85,6 | 84 | 41,7 |
| CH4 | 14,8 | 14,3 | 103,5 | 109,4 | 76,8 |
| CO2 | 19,3 | 18,7 | 107,8 | 118,2 | 85 |
| N2 | 15,0 | 19,3 | 126,5 | 119,5 | 94,3 |
| O2 | 38,4 | 46,7 | 140 | 154 | 115,2 |

Как можно видеть, величины DПДМСнепр и DПДМС близки по абсолютным величинам, тогда как значения DПДМСдиск заметно (в несколько раз) ниже DПДМС. Это различие вновь подтверждает сильное влияние жесткой непрерывной фазы ПВТМС на структуру дискретной фазы ПДМС при ПДМС 32 масс.%.

Для выяснения количественных структурных различий дискретной и непрерывной фаз ПДМС в ССБС используем фрактальную модель процессов газопереноса, в рамках которой величина D определяется следующим образом [8]:

D=D0fc'dhdM2Dn−dsds,								(4)

где D0' - универсальная константа, равная 3,810-7 см2/с, fc – относительный свободный объем полимера, dh – диаметр микрополости этого объема, Dn – размерность, контролирующая процессы газопереноса, ds – спектральная размерность структуры полимера, которую в первом приближении можно принять равной 1,0 [9].

Как следует из уравнения (4), построение зависимости D(1/dM) в двойных логарифмических координатах позволяет определить величину показателя
2(Dn-ds)/ds по наклону линейных графиков и, следовательно, величину Dn. Такие зависимости DПДМСдиск, DПДМСнепр и DПДМС от dM−1 для 8 газов приведены на рис.3. Как и предполагает уравнение (4), все указанные зависимости хорошо аппроксимируются прямыми линиями. Зависимости DПДМСнепр(dM−1) и DПДМС(dM−1) аппроксимируются прямой линией с наклоном ~3,63, что соответствует Dn2,81. Такой же наклон и, следовательно, величина Dn получены для DПДМСдиск(dM−1) в случае трех газов с наименьшими величинами dM (H2, Ar, Kr), а для пяти оставшихся газов наклон резко возрастает и равен ~12,5, что дает Dn=7,25. Изменение наклона зависимости DПДМСдиск(dM−1) реализуется при dM3,46Å.

ln D

8

4

0

- 1,0

ln (1/dM)

- 3

- 0,6

- 1,4

- 2

- 1

Рис.3.	Зависимости коэффициента дискретной фазы (1), непрерывной фазы (2) и гомополимера (3) ПДМС от обратной величины диаметра молекулы газа-пенетранта dM в двойных логарифмических координатах для ССБС.

Как известно [10], в рамках фрактальной модели процессов газопереноса рассматривается два механизма диффузии: структурный и молекулярный. Первый из них характеризуется отсутствием взаимодействий молекулы газа-диффузанта со стенками микрополости свободного объема и в этом случае принимается Dn=df, где df - фрактальная (хаусдорфова) размерность структуры полимера. Для каучуков эта величина близка к трем и обычно принимается равной ~2,90 [11], что близко к величине Dn, полученной из наклона зависимостей, показанных на рис.3. Молекулярный механизм характеризуется наличием взаимодействия газ-полимер и для него Dn=Df, где Df - размерность областей локализации избыточной энергии. Размерности Df и df связаны между собой соотношением [11]:

Df=1+13−df.										(5)

Для df 2,81 согласно уравнению (5) Df6,25, что близко к величине Dn, полученной для зависимости DПДМСдиск(dM−1) при dM>3,46Å. Таким образом, процесс диффузии в непрерывной фазе, дискретной фазе при dM<3,46Å и гомополимере ПДМС реализуется с помощью структурного механизма диффузии, а в дискретной фазе ПДМС при dM>3,46Å - с помощью молекулярного. Указанные оценки предполагают, что наличие непрерывной жесткой фазы ПВТМС не влияет на размерность дискретной фазы ПДМС и тем более дискретная фаза ПВТМС не оказывает влияния на размерность непрерывной фазы ПДМС.

Уравнение (4) позволяет расчет диаметра микрополости свободного объема dh при использовании величин DПДМСдиск, DПДМСнепр, fc=0,159 [12] и величин Dn, полученных из наклона графиков рис.3. Было обнаружено, что для дискретной фазы ПДМС dh5,12Å, непрерывной фазы ПДМС dh13,5Å и для гомополимера ПДМС dh12Å. Если в двух последних случаях величина dh типична для каучукоподобных полимеров [13], то для дискретной фазы ПДМС величина dh близка к соответствующему значению для стеклообразных полимеров. Так, по данным работы [14] минимальная величина dh для ПВТМС равна ~5,76Å. Одним из возможных объяснений такого резкого изменения величины dh при инверсии фаз ССБС является соответствующее изменение морфологии сополимера [4]. В этой работе показано, что при слоистом распределении фаз ПВТМС и ПДМС в ССБС при ПДМС32 масс.% расчеты в рамках уравнения Максвелла для дисперсий предполагают послойное распределение компонент ССБС параллельно направлению диффузии, а при ПДМС >32 масс.% - перпендикулярно этому направлению. В табл.1 приведено сравнение величин фазовых коэффициентов диффузии ПДМС для дискретной и непрерывной фаз, рассчитанных по уравнениям (3) и (4) с использованием цитированных выше параметров. Как можно видеть, получено достаточно хорошее соответствие обоих наборов данных: среднее расхождение составляет 23,5%, что сравнимо с уровнем экспериментальных погрешностей [1,5].

Ранее было показано [8], что переход от молекулярного механизма диффузии к структурному происходит при dM (dMn)>0,67dh. Для dh=5,12Å dMn3,43Å, что хорошо согласуется с оценкой этого параметра по графику рис.3 (dMn3,46Å).

Таким образом, в рамках фрактальной модели процессов газопереноса выявлены структурные изменения дискретной и непрерывной фаз ПДМС в силан-силоксановых блок-сополимеров по сравнению с гомополимером ПДМС. Размерность структуры ПДМС во всех трех случаях одинакова, но размер микрополостей свободного объема варьируется в достаточно широких пределах (~5,12-13,5Å), что обусловлено влиянием жесткой фазы ПВТМС. Уменьшение dh от значений, типичных для каучуков, до 5,12Å приводит к изменению механизма диффузии и, как следствие, величины коэффициента диффузии. Фрактальная модель позволяет предсказание коэффициентов диффузии и для дискретной, и для непрерывной силаксановой фазы блок-сополимеров.

# ЛИТЕРАТУРА

- Тепляков В.В., Иевлев А.Л., Дургарьян С.Г. Газопроницаемость сополимеров. Высокомолек. соед., А, 1985, т.27, №4, с.818-824.

- Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов. М., Химия, 1974, 272 с.

- Николаев Н.И. Диффузия в мембранах. М., Химия, 1980, 232 с.

- Иевлев А.Л., Тепляков В.В., Дургарьян С.Г., Наметкин Н.С. Селективная проницаемость силан-силоксановых блок-сополимеров. Докл. АН СССР, 1982, т.264, №6, с.1421-1424.

- Тепляков В.В., Дургарьян С.Г. Корреляционный анализ параметров газопроницаемости полимеров. Высокомолек. соед., А, 1984, т.26, №7, с.1498-1505.

- Nielsen L.E. Models for the permeability of filled polymer systems. J. Macromol. Sci.-Chem., 1967, v.A1, №5, pp.929-942.

- Афаунов В.В., Машуков Н.И., Созаев В.А., Козлов Г.В. Структурный анализ газопроницаемости полиэтилена высокой плотности, модифицированного высокодисперсной смесью Fe/FeO. Вестник КБГУ, Серия физические науки, 2000, №4, с.48-49.

- Kozlov G.V., Zaikov G.E. The dependence of diffusive characteristics from the size of penetrant molecules and structure for polyethylenes. In book: Fractal Analysis of Polymers: From Synthesis to Composites. Ed. Kozlov G., Zaikov G., Novikov V. New York, Nova Science Publishers, Inc., 2003, pp.107-112.

- Alexander S., Orbach R. Density of states on fractals: “fractons”. J. Phys. Lettr. (Paris), 1982, v.43, №17, pp.L625-L631.

- Козлов Г.В., Афаунов В.В., Машуков Н.И., Липатов Ю.С. Фрактальный анализ газопроницаемости полиэтиленов. Докл. НАН Украины, 2000, №10, с.140-145.

- Баланкин А.С. Синергетика деформируемого тела. М., Министерство Обороны СССР, 1991, 404 с.

- Sanchez I.C. Towards a theory of viscosity for glass-forming liquids. J. Appl. Phys., 1974, v.45, №10, pp.4204-4215.

- Волков В.В., Гольданский А.В., Дургарьян С.Г., Онищук В.А., Шанторович В.П., Ямпольский Ю.П. Изучение методом аннигиляции позитронов микроструктуры полимеров и ее связь с их диффузионными свойствами. Высокомолек. соед., А, 1987, т.29, №1, с.192-197.

- Ямпольский Ю.П., Вассерман А.М., Коварский А.Л., Дургарьян С.Г., Наметкин Н.С. Вращательная и поступательная диффузия низкомолекулярных веществ в поливинилтриметилсилане. Докл. АН СССР, 1979, т.249, №1, с.150-153.

- Поступила в редакцию 3 сентября 2004 года.