РЕШЕНИЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ О ДВУХЭТАПНЫХ ПРЯМЫХ
И ОБРАТНЫХ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ В СТЕРЖНЕ
ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА

Мовчан А.А., Ньюнт Со.*, Казарина С.А.

# Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

*Московский Авиационный институт, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

С использованием подходов рациональной термодинамики сформулирована полная система определяющих соотношений, описывающая термомеханическое поведение сплавов с памятью формы типа никелида титана, испытывающих двухэтапные (ромбоэдрические и мартенситные) фазовые переходы. Приведены достаточные условия выполнения диссипативного неравенства для таких процессов. Получено связное уравнение теплопроводности, учитывающее выделение и поглощение латентного тепла для обоих фазовых переходов, а также диссипативные явления. В рамках этой системы сформулирована и численно решена простейшая одномерная дважды связная задача о деформированном состоянии, фазовом составе и распределении температуры для таких материалов. Показано, что влияние диссипации растет с увеличением приложенных напряжений.

1. ВВЕДЕНИЕ

Причиной уникальных механических явлений, характерных для сплавов с памятью формы (СПФ) являются происходящие в них термоупругие фазовые превращения. Известно, что для многих СПФ характерны двух- и многоэтапные (многовариантные) фазовые переходы. Двухэтапные фазовые превращения в СПФ типа никелида титана экспериментально исследовались в [1-10] и др. В [11,12] предложена система определяющих соотношений для описания изменения параметров фазового состава при таких фазовых переходах и соответствующих процессов деформирования.

Помимо механических, сплавы с памятью формы обладают уникальными теплофизическими свойствами. Это – выделение тепла при прямых превращениях и поглощение тепла при обратных переходах, а также диссипативные явления. Одноэтапные термоупругие фазовые превращения с позиций рациональной термодинамики исследовались в работах [13-16] и др. В данной работе полученная в [11,12] система механических определяющих уравнений дополняется термодинамическими соотношениями, характеризующими именно двухэтапные термоупругие переходы (в частности, связным уравнением теплопроводности). В результате оказывается возможной так называемая «дважды связная» постановка задачи для СПФ, испытывающих двухэтапные фазовые превращения, в рамках которой три задачи – о распределении температуры, о фазовом составе и о напряженно – деформированном состоянии и смещениях - должны решаться совместно. Приводятся результаты решения одномерной (по пространству) задачи такого типа.

2. ПОТЕНЦИАЛ ГИББСА ДЛЯ ТРЕХФАЗНОЙ СРЕДЫ

Рассмотрение ведется в рамках теории малых деформаций, отсчетная и актуальная конфигурации не различаются. Известно, что изменение объема СПФ, в том числе – связанное с фазовым переходом, мало по сравнению с возможными деформациями фазового формоизменения. Поэтому при выводе термодинамических соотношений изменением плотности пренебрегается, все термодинамические величины отнесены к единице объема.

Считается, что СПФ типа никелида титана может содержать три различные фазы – аустенитную (B2), ромбоэдрическую (R) и мартенситную (B19'), различающиеся степенью симметрии кристаллической решетки. Для термодинамического описания трехфазной среды при двухэтапных термоупругих превращениях используется разновидность потенциала Гиббса, который получается из свободной энергии путем преобразования Лежандра по термоупругим деформациям (т.е. сумме температурных и упругих деформаций). В качестве переменных состояния выбираются напряжения σij, температура T, и параметры фазового состава. Считается, что объемные плотности потенциалов Гиббса ψi каждой из фаз связаны с действующими напряжениями и температурой обычными упругими формулами

ψi=−σkk26Ki−σij'σij'4Gi−αiσkk(T−T0)+CiT−T0−TlnTT0−S0iT+U0i	(2.1)

Здесь нижний индекс i=1 соответствует аустенитной, i=2 - ромбоэдрической и i=3 - мартенситной фазам; Ki, Gi, αi, Ci, значения утроенного объемного и сдвигового модулей, коэффициента температурного расширения и теплоемкости единицы объема при нулевом напряжении в различных фазовых состояниях; T0- считающаяся одинаковой для всех фаз температура отсчетного состояния, при которой в отсутствии напряжений отсутствуют и деформации; штрихом обозначены компоненты девиатора; U0i, S0i - объемные плотности внутренней энергии и энтропии фаз при отсчетной температуре.

Постулируется, что с убыванием степени симметрии кристаллической решетки убывает как внутренняя энергия, так и энтропия материала

U01>U02>U03, S01>S02>S03.							(2.2)

Пусть a и m- объемные доли аустенитной и мартенситной фаз, а r- степень осуществления ромбоэдрического превращения, причем эти величины нормированы так, чтобы всегда выполнялось соотношение

a+r+m=1.										(2.3)

Потенциал Гиббса трехфазной среды вычисляется как сумма потенциалов составляющих фаз с весами, равными объемным долям этих фаз

ψ=(1−r−m)ψ1+rψ2+mψ3.							(2.4)

Поскольку из трех параметров фазового состава независимыми в силу (2.3) являются только два, то в (2.4) объемная доля аустенитной фазы выражена через r и m с помощью (2.3).

Термоупругие фазовые переходы в СПФ делятся на прямые и обратные, в зависимости от того, возрастает или убывает при этих превращениях степень симметрии кристаллической решетки [11]. В добавлении к этому определению ниже будет предполагаться, что при прямом превращении объемная доля аустенитной фазы, обладающей наиболее симметричной кристаллической решеткой, не может возрастать, а объемная доля мартенситной фазы с наименее симметричной кристаллической решеткой не может убывать

a≤0, m≥0, m≥−r,								(2.5)

причем последнее неравенство (2.5) следует из первого и (2.3). Степень осуществления ромбоэдрического превращения при прямом переходе может, как увеличиваться (превращение B2⇒R), так и уменьшаться (превращение R⇒B19'). Для обратного превращения объемная доля мартенситной фазы не может возрастать, а объемная доля аустенитной фазы не может убывать:

a≥0, m≤0, r≥−m.

Обычно при термодинамическом описании СПФ помимо аддитивной части потенциала, определяемой формулами типа (2.1) вводят еще и неаддитивную (так называемые «энергия взаимодействия фаз», «энергия смешивания», «энергия межфазной границы»). В данной работе такие добавки не рассматриваются, т.е. потенциал Гиббса трехфазной среды считается полностью аддитивным.

Подстановка (2.1) в (2.4) дает

ψ=−σkk26K−σij'σij'4G−ασkk(T−T0)+CT−T0−TlnTT0+F0.	(2.6)

Здесь

1K=1−r−mK1+rK2+mK3, 1G=1−r−mG1+rG2+mG3,

α=(1−r−m)α1+rα2+mα3, C=(1−r−m)C1+rC2+mC3

зависящие от параметров фазового состава упругие модули трехфазной среды, коэффициент температурного расширения и теплоемкость

F0=1−r−mU01+rU02+mU03−T(1−r−m)S01+rS02+mS03	(2.7)

так называемая «химическая свободная энергия». Формулу (2.7) можно переписать в виде F0=U01−TS01−ΔS12(T12−T)r−ΔS13T13−Tm. Здесь введены обозначения ΔUij=U0i−U0j, ΔSij=S0j−S0j, Tij=ΔUijΔSij для разницы внутренних энергий и энтропий, а также температур термодинамического равновесия рассматриваемых фаз. Следуя (2.2), для j>i выполняется

ΔUij>0, ΔSij>0.									(2.8)

Легко видеть, что введенные температуры термодинамического равновесия удовлетворяют соотношению

T13=T12ΔS12+T23ΔS23ΔS12+ΔS23.								(2.9)

Следуя (2.8), (2.9) величина T13 должна находится между T12 и T23.

3. ФОРМУЛИРОВКА ДИССИПАТИВНОГО НЕРАВЕНСТВА

Записывая второе начало термодинамики через введенный потенциал Гиббса, можно получить

D=−∂ψ∂T+ST−∂ψ∂σij+εijeTσij+σij'εijph−∂ψ∂rr−∂ψ∂mm−qiT,iT≥0.	(3.1)

Здесь εijeT, εijph - термоупругие и фазовые деформации. Как и при описании одноэтапных термоупругих превращений, принимается, что первые два слагаемых правой части (3.1) равны нулю, откуда получаются определяющие соотношения для энтропии и термоупругих деформаций

S=−∂ψ∂T=ασkk+Cln(TT0)+S0,						(3.2)

εkkeT=−3∂ψ∂σkk=σkkK+3α(T−T0),	εijeT'=−∂ψ∂σij'=σij'2G.

Для вектора теплового потока qi принимается закон Фурье

qi=−kqT,i,										(3.3)

где kq - коэффициент теплопроводности, чем и обеспечивается неотрицательность диссипации, связанной с явлением теплопроводности. В результате «механическая часть» диссипативного неравенства сводится к соотношению

D=σij'εijph−∂ψ∂rr−∂ψ∂mm≥0.							(3.4)

Следуя (2.6)

−∂ψ∂r=ΔK12σkk26K1K2+ΔG12σi26G1G2−Δα12σkkT−T0+ΔC12T−T0−TlnTT0++ΔS120T12−T

−∂ψ∂m=ΔK13σkk26K1K3+ΔG13σi26G1G3−Δα13σkkT−T0+ΔC13T−T0−TlnTT0++ΔS130T13−T

Здесь ΔKij=Ki−Kj, ΔGij=Gi−Gj, Δαij=αi−αj, ΔCij=Ci−Cj. Ниже для упрощения записи будет предполагаться, что C1=C2=C3=C, α1=α2=α3=α, ΔCij=Δαij=0. В этом случае

−∂ψ∂r=ΔS120T12−T+Z12(σ),	−∂ψ∂m=ΔS130T13−T+Z13(σ),	(3.5)

Zij(σ)=ΔKijσkk26KiKj+ΔGijσi26GiGj,

а диссипативное неравенство (3.4) имеет вид

σij'εijph+ΔU120−TΔS120+Z12(σ)r+ΔU130−TΔS130+Z13(σ)m≥0.	(3.6)

Следуя определяющим соотношениям, предложенным для двухэтапного фазового превращения в [11,12] εijph=εijph(r)+εijph(m) где для прямого превращения

εijph(r)=crσij'r, εijph(m)=cmσij'm,							(3.7)

а для обратного превращения в первом приближении можно принять

εijph(r)=εijph(r)rr, εijph(m)=εijph(m)mm.							(3.8)

Здесь εijph(r), εijph(m) - мартенситная и ромбоэдрическая фазовые деформации, cr, cm- постоянные материала.

Можно показать, что достаточными условиями выполнения диссипативного неравенства является использование следующих выражений для температур начала прямого Rsσ+, Msσ+ и обратного Rsσ−, Msσ− ромбоэдрического и мартенситного превращений при наличии напряжений:

Rsσ+=Rs0++krσi+Z12(σ)ΔS120, Msσ+=Ms0++kmσi+Z23(σ)ΔS230		(3.9)

Rsσ−=Rs0−+σij'εijph(r)0ΔS120r0+Z12(σ)ΔS120,

Msσ−=Ms0−+σij'ΔS230εijph(m)0m0−εijph(r)0r0+Z23(σ)ΔS230

и выполнение следующих ограничений на температуры начала прямого Rs0+, Ms0+ и обратного Rs0−, Ms0− ромбоэдрического и мартенситного превращений в отсутствии напряжений и фазовых деформаций

Rs0++ΔT12≤T12≤Rs0−, Ms0++ΔT23≤T23≤Ms0−			        (3.10)

ΔT12=12Rs0+2+3ΔU120kr22cr−Rs0+,

ΔT23=12Ms0+2+3ΔU230km22cmr−Ms0+.

Левые части неравенств (3.10) эквивалентны следующим ограничениям сверху на величины энтропии перехода:

ΔS120≤4ΔU1202Rs0+4Rs02+6ΔU120kr2cr, 					        (3.11)

ΔS230≤4ΔU2302Ms0+4Ms02+6ΔU230km2cmr.

4. РАЗРЕШАЮЩЕЕ УРАВНЕНИЕ ДВАЖДЫ СВЯЗНОЙ ЗАДАЧИ
О ДВУХЭТАПНОМ ПРЕВРАЩЕНИИ

Для вывода разрешающего уравнения можно воспользоваться первым законом термодинамики, выраженным через потенциал Гиббса

dψdt=−σijεijeT+σijεijph−ST+TS−qi,i.					(4.1)

Подставляя в (4.1) выражение

dψdt=∂ψ∂σijσij+∂ψ∂TT+∂ψ∂rr+∂ψ∂mm,

группируя слагаемые с одинаковыми термодинамическими потоками, используя равенство нулю первых двух термодинамических сил и (3.3), можно получить

−σij'εijph+∂ψ∂rr+∂ψ∂mm+TS=kqΔT.						(4.2)

В данной работе рассматриваются лишь такие задачи, для которых напряжения в каждой точке тела постоянны по времени, т.е. σij=0. В этих условиях из определяющего соотношения для энтропии (3.2) следует

S=CTT−ΔS120r+ΔS130m.								(4.3)

Подставляя (3.5) и (4.3) в (4.2) можно получить

−σij'εijph−Z12(σ)+ΔU120r−Z13(σ)+ΔU130m+CT=kqΔT.		(4.4)

Пусть происходит прямое превращение. Подстановка (3.7) в (4.4) дает

−23crσi2+ρΔU120+Z12(σ)r−23cmσi2+ρΔU130+Z13(σ)m+CT=kqΔT	(4.5)

Сначала рассматривается случай небольших действующих напряжений, когда участки прямого ромбоэдрического и прямого мартенситного превращения не перекрываются по оси температур: Mfσ+<Msσ+<Rfσ+<Rsσ+. При этом охлаждение из аустенитного состояния сначала приводит к прямому ромбоэдрическому превращению, при котором вся аустенитная фаза переходит в ромбоэдрическую, далее следует участок уменьшения температур без фазового перехода, далее – превращение, при котором ромбоэдрическая фаза переходит в мартенситную. Предполагается, что диаграммы прямого ромбоэдрического и мартенситного превращения при постоянных напряжениях могут быть описаны зависимостями вида

r=f(t1), m=f(t2), t1=Rsσ+−TRs0+−Rf0+, t2=Msσ+−TMs0+−Mf0+.			(4.6)

Здесь f1, f2 - некоторые функции, задающие форму диаграмм перехода. Выражению f(t)=t соответствуют линейные диаграммы перехода, формулам f(t)=121−cosπt - тригонометрическая аппроксимация диаграммы перехода, предложенная в [17], формулам

f(t)=2t2 при 0≤t≤121−2t−12 при 12≤t≤1							(4.7)

- кусочно–квадратичная аппроксимация диаграммы перехода. При σij=0 следуя (4.6)

r=−f'(t1)TRs0+−Rf0+,	m=−f'(t2)TMs0+−Mf0+.						(4.8)

В результате для участка ромбоэдрического превращения Rfσ≤T≤Rsσ происходит переход B2⇒R, m=0, r=−a>0 и уравнение (4.5) принимает вид

−23crσi2+ΔU120+Z12(σ)r+CT=kqΔT.					(4.9)

Подстановка (4.8) в (4.9) дает

2crσi23+ΔU120+Z12(σ)f'(t1)Rs0+−Rf0++CT=kqΔT.			        (4.10)

Для участка мартенситного превращения Mfσ<T<Msσ происходит переход R⇒B19', a=0, m=−r>0 и уравнение теплопроводности принимает вид

−23cmrσi2+ΔU230+Z23(σ)m+CT=kqΔT.				        (4.11)

Подстановка (4.8) в (4.11) дает

2cmrσi23+ΔU230+Z23(σ)f'(t2)Ms0+−Mf0++CT=kqΔT.

Пусть теперь участки прямого мартенситного и ромбоэдрического превращения перекрываются Mfσ+<Rfσ+<Msσ+<Rsσ+. В этом случае при снижении температуры от Rsσ+ до Msσ+ происходит ромбоэдрическое превращение и справедливо уравнение (4.10). Если же температура снижается в интервале Mfσ+≤T≤Msσ+ то, следуя [11], параметры фазового состава будут меняться в соответствии с зависимостями r=r0M1−f(t2), m=f(t2). Здесь r0M - значение параметра ромбоэдрической фазы, соответствующее моменту достижения температурой значения Msσ+ и переходу от ромбоэдрического к мартенситному превращению:

r0M=fRsσ+−Msσ+Rs0+−Rf0+,	r=r0Mf'(t2)TMs0+−Mf0+,			        (4.12)

а величина m определяется по той же формуле (4.8). Подставляя (4.12), (4.8) в (4.5), можно получить

f'(t2)2cmσi23+ΔU130+Z13(σ)−r0M2crσi23+ΔU120+Z12(σ)Ms0+−Mf0++CT=kqΔT

Для случая обратного превращения, подставляя (3.18) в (4.4) можно получить

−σij'εijph(r)0r0+ΔU120+Z12(σ)r−σij'εijph(m)0m0+ΔU130+Z13(σ)m+

+CT=kqΔT									        (4.13)

В [11,12] предложен следующий алгоритм определения параметров r и m при обратном переходе. В координатах σi,T уравнения (3.9) и такие же соотношения для температур окончания соответствующих переходов изображают две полосы обратного мартенситного и ромбоэдрического превращений Msσ−≤T≤Mfσ−, Rsσ−≤T≤Rfσ−. Если изображающая точка пересекает «ромбоэдрическую» полосу» и не пересекает «мартенситную», то m=0 и

r=r00Rf(t1), t1=Rfσ−−TRf0−−Rs0−, r=−r00Rf'(t1)TRf0−−Rs0−		        (4.14)

Здесь и ниже r00R, m00M, r00M - значения параметров фазового состава в момент начала движения изображающей точки через ромбоэдрическую (верхний индекс R) или мартенситную (верхний индекс M) полосы.

При пересечении «мартенситной» полосы без пересечения «ромбоэдрической»

m=m00Mf(t2), t2=Mfσ−−TMf0−−Ms0−,	m=−m00Mf'(t2)TMf0−−Ms0−	        (4.15)

Характер изменения параметра r в таком процессе зависит от расположения изображающей точки относительно «ромбоэдрической» полосы. Если изображающая точка находится выше «ромбоэдрической» полосы, то r=r=0. Если же ниже, то r=r00M+m00M1−f(t2), r=m00Mf'(t2)TMf0−−Ms0−. Если же изображающая точка одновременно пересекает и «мартенситную» и «ромбоэдрическую» полосы, то величина r изменяется в соответствии с (4.14), а величина m в соответствии с (4.15).

Подстановка найденных выражений для скоростей изменения параметров фазового состава в (4.13) позволяет получить разрешающее уравнение для процесса обратного двухэтапного превращения.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ ДВАЖДЫ СВЯЗНЫХ ЗАДАЧ

Рассматривается краевая задача о стержне постоянного поперечного сечения и единичной длины, расположенного вдоль оси x. Левый конец стержня закреплен от смещений вдоль оси x и всех поворотов, а к правому, свободному, приложена постоянная осевая растягивающая сила, создающая напряжение σ. Боковые поверхности стержня теплоизолированы, теплообмен происходит через торцы. Материал стержня – СПФ типа никелида титана, способный претерпевать двухэтапные фазовые превращения. Фазовые диаграммы аппроксимировались кусочно – квадратичной зависимостью (4.7).

Задачи решались численно методом, основанным на конечно–разностной дискретизации по пространственной координате. В результате задача сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений по времени для каждой узловой точки. Во всех приведенных ниже решениях этой системы шаг по времени составлял 1 сек.

На рис.1 приведены графики зависимости от времени температуры средней точки стержня в процессе двухэтапного прямого превращения. Материал – сплав типа ТН-1 с содержанием никеля на 0.2% превышающим содержание титана (проценты атомные). По оси абсцисс отложено время в секундах, по оси ординат – температура в градусах Кельвина. При расчете использовались следующие значения параметров: ΔU120ρ=4500 Джкг, ΔU230ρ=11000Джкг, Cρ=500Дж(кг⋅K), cm=0.000286МПа−1,  cr=4.5×10−5МПа−1, km=0.264KМПа,  kr=0.073KМПа, Ms0+=278 K,  Mf0+=243 K,  Rs0+=319 K, Rf0+=311 K. Величины ΔS120 и ΔS230 определялись исходя из соотношений (3.15) как верхние границы соответствующих величин, при которых диссипативное неравенство не нарушается.

Задача решалась при следующих начальных и граничных условиях: T(0,x)=403 K, T(t,0)=T(0,1)=200 K. Напряжение, приложенное к правому концу стержня, считалось равным σ+=172.8 МПа. Эта величина подобрана таким образом, чтобы выполнялось условие Msσ+=Rfσ+, т.е. сразу по окончании ромбоэдрического превращения начинался бы прямой мартенситный переход.

Кривая 1 на рис.1 соответствует решению с учетом, как выделения латентного тепла, так и диссипации. Кривая 2 получена с учетом выделения латентного тепла, но без учета диссипации. Как видно, в масштабе рис.1 оба графика сливаются, что говорит о весьма незначительном влиянии диссипации при выбранных значениях напряжений. Наконец, кривая 3 получена путем решения классического уравнения теплопроводности в пренебрежении как диссипацией, так и латентным теплом. Эта кривая сравнивалась с аналитическим решением соответствующей задачи в рядах. Совпадение в пределах ошибки менее 1% получено при численном решении задачи на сетке из 41 точки вдоль оси x. Поэтому именно такое количество узлов для конечноразностной аппроксимации использовалось при численном решении задачи для случаев учета латентного тепла и диссипации.

Рис.1.

На рис.2 крупным планом изображен фрагмент графика рис.1, соответствующий интервалу времен 104,2.5×104 сек., на протяжении которого оба фазовых перехода проходили особенно интенсивно. На кривых 1 и 2 явно видны два волнообразных участка, соответствующие ромбоэдрическому и мартенситному превращениям. В масштабе рис.2 различие между кривыми 1 и 2 уже заметно, что позволяет визуально сравнить между собой влияние диссипации (разница между кривыми 1 и 2) и влияние выделения латентного тепла (разница между кривыми 2 и 3). Как видно из рис.2, влияние диссипации более заметно для мартенситного превращения, чем для ромбоэдрического.

Рис.2.

На рис.3 для той же задачи изображены графики распределения температуры по продольной координате стержня, соответствующие моменту времени t=25000 сек. когда как ромбоэдрическое, так и мартенситное превращение завершились. Максимальная разница значений температуры, получаемых при решении задачи в различных постановках, наблюдается в центральной точке стержня. Учет диссипации приводит к увеличению температуры примерно на 2 К, учет выделения латентного тепла – на 20 К.

Рис.3.

На рис.4 изображены графики зависимостей от времени значений параметров фазового состава r и m в средней точки стержня. Параметры материала, начальные и граничные условия имеют те же значения, что и в предыдущей задаче. Приложенное напряжение составляет σ+=86.4 МПа, т.е. в 2 раза ниже, чем в предыдущей задаче. Кривые с индексом r описывают изменение степени осуществления ромбоэдрического превращения, кривая с индексом m соответствует изменению объемной доли мартенсита. Процесс фазового перехода начинается с кривой r−1, описывающей резкое возрастание параметра r от нуля до единицы на этапе перехода B2⇒R. Далее (по шкале времени) следует участок, свободный от фазовых переходов. В отличие от предыдущей задачи в данном случае этот участок наблюдается, поскольку из-за относительно более низких напряжений здесь справедливо неравенство Rfσ+<Msσ+. Далее начинается переход R⇒B19', в процессе которого параметр m возрастает от нуля до единицы (кривая m), а параметр r убывает от единицы до нуля (кривая r−2). При этом, поскольку на данном этапе процесса аустенитная фаза отсутствует (a=0), то, следуя (2.3) справедливо соотношение r+m=1.

На рис. 5 для той же задачи изображены графики зависимости параметров фазового состава от координаты x для двух моментов времени: t=15000 сек. (кривые 1) и t=22000 сек. (кривые 2). Линии с индексом m соответствуют объемной доле мартенситной фазы, а с индексом r- степени осуществления ромбоэдрического превращения. Для момента t=15000 сек. крайние участки стержня длинной около 0.2 м находятся в полностью мартенситном состоянии m=1, r=a=0, далее следуют участки смешанного фазового состава r≠0, m≠0, a=0, r+m=1, а средняя часть стержня находится в полностью ромбоэдрическом состоянии r=1, m=a=0. Для момента t=22000 сек. краевые зоны стержня, находящиеся в полностью мартенситном состоянии существенно расширяются, а между ними находится область смешанного фазового состава, содержащая ромбоэдрическую и мартенситную фазы. Находившаяся ранее в центре стержня чисто ромбоэдрическая область исчезла, поскольку даже в центральной его части происходит уже мартенситное превращение, хотя степень осуществления ромбоэдрического превращения даже при x=0.5 выше, чем объемная доля мартенситной фазы.

Рис.4.

Рис.5.

На рис.6 приведены графики зависимости безразмерного смещения свободного конца стержня V1=vE1(Lσ+) от времени для прямого двухэтапного превращения, происходящего под действием напряжения σ+=400 МПа и последующего обратного превращения, происходящего под действием напряжения σ−=620 МПа. Здесь v - продольное смещение торца стержня, L- его длина, E1 - аустенитное значение модуля Юнга. По сути, величина V1 показывает, во сколько раз смещение стержня из сплава с памятью формы отличается от смещения такого же упругого стержня с аустенитным значением модуля, нагруженного напряжением σ+. Материал стержня – сплав TiNiFe [2,3], со следующими значениями характеристик: ΔU120ρ=3750 Дж(кг⋅К), ΔU230=25500 Дж(кг⋅К), Ms0+=170 K, Mf0+=70 K, Rf0+=245 K, Rs0+=260 K, Mf0−=190 K, Ms0−=175 K, Rf0−=265 K, Rs0−=250 K.

Рис.6.

Остальные параметры приняты равными значениям, приведенным выше для сплава ТН-1. Начальное значение температуры для процесса прямого превращения принято таким же, как и в ранее рассмотренной задаче. Граничные значения для процесса охлаждения: T(0,t)=T(1,t)=50 K, 0≤t≤35000 сек.. Переход к нагреву происходит через 35000 сек. после начала процесса охлаждения и осуществляется путем изменения граничных условий: T(0,t)=T(1,t)=403 K, t>35000 сек. В качестве начальных условий в задаче о нагреве используются значения температуры, достигнутые в последний момент процесса охлаждения. В данном случае для получения достаточно гладкого решения конечноразностная аппроксимация по оси x строилась с использованием 201 узла.

Как и ранее, кривые 1 соответствуют решению задачи с учетом, как латентного тепла, так и диссипации, кривые 2 найдены при учете только латентного тепла, кривые 3 получены, когда температурная часть задачи сводится к классическому несвязному уравнению теплопроводности (а задачи определения фазового состава, деформированного состояния и смещений решаются как связные). Восходящие ветви кривых соответствуют росту смещения при двухэтапном прямом превращении. Следующая за этим горизонтальная линия соответствует отсутствию фазовых переходов (прямое превращение прошло полностью, а процесс охлаждения еще продолжается). Далее следует процесс нагрева сопровождающегося двухэтапным обратным превращением и соответствующим явлением памяти формы. Смещение убывает до малых значений, соответствующих упругой деформации под действием напряжения σ−. Разрыв значений V1, наблюдающийся на графике рис.6 при переходе от охлаждения к нагреву связан с тем, что σ+≠σ−, а смещения в обоих случаях отнесены к величине σ+. Как видно, в данном случае влияние диссипации более существенно, поскольку действующие напряжения значительно выше, чем в ранее рассмотренных задачах.

Таким образом, в работе построена модель термомеханических явлений, сопровождающих двухэтапные термоупругие фазовые превращения в СПФ типа никелида титана, основанная на аддитивном представлении потенциала Гиббса трехфазного тела. Приведены условия термодинамической состоятельности этой модели. Полученное решение простейшей краевой задачи свидетельствует о том, что явления выделения и поглощения латентного тепла при фазовых переходах играют весьма существенную роль в рассматриваемых процессах. Влияние диссипации при малых напряжениях несущественно, однако оно растет с ростом напряжений и должно учитываться при напряжениях порядка 400 МПа и выше.

ЛИТЕРАТУРА

- Хачин В.Н., Гюнтер В.Е., Монасевич Л.А., Паскаль Ю.И. Безгистерезисные эффекты "памяти" в сплавах на основе TiNi. ДАН СССР, 1977, т.234, №5, с.1059-1062.

- Miyazaki S., Otsuka K. Deformation and transition behavior associated with the R−phase in TiNi Alloys. Metallurgical Transactions, A, 1986, v.17A, N1, p.53-63.

- Miyazaki S., Otsuka K. Mechanical behavior associated with the premartensitic rhombohedral - phase transition in a Ti50Ni47Fe3 alloy. Philosophical Magazine, A, 1984, v.50, N3, p.393-408.

- Lin P.H., Tobushi H., Tanaka K., Ikai A. Deformation properties of TiNi shape memory alloy. Japan Society Mechanical Engineering, International Journal, Ser. A, 1996, v.39, N1, p.108-116.

- Tobushi H., Kimura K., Sawada T., Hattori T., Lin P.H. Recovery stress associated with R-phase transformation in TiNi shape memory alloy (properties under constant residual strain). Japan Society Mechanical Engineering, International Journal, Ser. A, 1994, v.37, N2, p.138-142.

- Tobushi H., Yamada S., Hachisuka T., Ikai A., Tanaka K. Thermomechanical properties due to martensitic and phase R- phase transformations of TiNi shape memory alloy subjected to cyclic loading. Smart Materials and Structure, 1996, v.5, N6, p.788-795.

- Stachoviak G.V., McCormic P.G. Shape memory behavior associated with the R and martencitic transformations. Acta Metallurgica, 1988, v.36, N2, p.292-297.

- А.А. Мовчан, С.А.Казарина, А. Мозафари. Механические эффекты B2⇔R превращения в никелиде титана. XXXV семинар «Актуальные проблемы прочности», Псков, 14-19 сентября 1999 г.,ч.1, с.156-160.

- Tanaka K., Kitamura K., Miyazaki S. Shape memory alloy preparation for multiaxial tests and identification of fundamental alloy performance. Arch. Mech., 1999, v.50, N6, p.785-803.

- Мовчан А.А. Казарина С.А. Исследование двухступенчатого фазового превращения в витых пружинах смещения из никелида титана. Проблемы машиностроения и надежности машин, 2001, №1, с.52-60.

- Мовчан А.А., Шелымагин П.В., Казарина С.А. Определяющие уравнения для двухэтапных термоупругих фазовых превращений. Прикладная механика и техническая физика, 2001, т.42, №5, с.152-160.

- Мовчан А.А., Шелымагин П.В., Казарина С.А. Аналитическое представление решения краевых задач механики для деформируемых твердых тел, испытывающих двухэтапные термоупругие фазовые превращения. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №4, с.452-468.

- Leclercq S. Lexcellent C. A general macroscopic description of the thermomechanical behavior of shape memory alloys. J. Mech. Phys. Solids, 1996, v.44, N6, p.953-980.

- Boyd J.G., Lagoudas D.C. A thermodynamic constitutive model for shape memory materials. Part 1. The monolithic shape memory alloy. Intern. J. of Plasticity, 1996, v.12, N6, p.805-842.

- Мовчан А.А., Ньюнт Со, Казарина С.А. Связное уравнение теплопроводности для прямого мартенситного превращения. Механика композиционных материалов и конструкций, 2002, т.8, №6, с.503-521.

- Мовчан А.А., Ньюнт Со, Казарина С.А. Tермодинамический анализ явлений, характерных для прямых мартенситных превращений в сплавах с памятью формы. Механика композиционных материалов и конструкций, 2003, т.9, №6, с.538-553.

- Liang C., Rogers C.A. One dimensional thermomechanical constitutive relations for shape memory materials. J. Intelligent Material System and Structures, 1990, v.1, N2, p.207-234.

- Поступила в редакцию 9 июня 2004 года.

 Работа выполнена при финансовом содействии РФФИ, проект № 02-01-01075.