О потере устойчивости стержня из сплава с памятью формы, вызванной реактивными сжимающими напряжениями при обратном мартенситном

фазовом превращении

Сильченко Л.Г.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Анализу устойчивости элементов конструкций из сплавов с памятью формы (СПФ) посвящен ограниченный круг работ [1–4]. В экспериментальных исследованиях [5] установлено, что термоупругие мартенситные фазовые превращения могут вызвать потерю устойчивости не только при прямых, но и при обратных переходах, в процессе которых упругие модули возрастают. Следовательно, первопричиной потери устойчивости при мартенситных превращениях являются сами фазовые переходы, а не изменение упругих констант материала, которое в случае прямого превращения является всего лишь усугубляющим, а в случае обратного - мешающим, но отнюдь не исключающим наступление неустойчивости фактором. В работе [1] изучена устойчивость стержня при термоупругих фазовых превращениях при постоянных напряжениях, находящегося в нестеснённых условиях. Ясно, что в стеснённых условиях склонность к выпучиванию при обратном переходе предварительно сжатых тонкостенных элементов из СПФ только усиливается. На возможность потери устойчивости при обратном превращении за счёт реактивных напряжений указано в [2]. В данной работе получено аналитическое решение задачи устойчивости стержня из СПФ, претерпевающего обратное мартенситное превращение под действием реактивных сжимающих напряжений, развивающихся в стержне за счёт стесняющих его деформирование краевых условий. Используется вариант определяющих соотношений, следующий из термодинамического анализа [6] и согласующийся с экспериментальными данными [7,8]. Рассматриваются различные гипотезы, которые могут быть положены в основу решения этой задачи. Установлено, что наибольшей склонностью к неустойчивости обладают решения на основе гипотез «продолжающегося фазового перехода» и «продолжающегося нагружения».

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассматривается плоский однородный стержень постоянного сечения, изготовленный из СПФ. Первоначально стержень шарнирно опёрт на своём левом конце, свободно опёрт на правом (см. рис.1) и имеет длину .

Рис.1.

На этом же рис.1 показана начальная материальная декартова система координат  связанная со стержнем, находящимся в аустенитном состоянии в отсутствии нагрузки. Также показана сила  (положительной считается сжимающая нагрузка), которой стержень нагружается при столь высокой температуре, чтобы не вызвать прямой мартенситный переход в изотермических условиях за счёт мартенситной неупругости. Далее стержень переводится в полностью мартенситное состояние за счёт охлаждения через интервал прямого мартенситного превращения, причём сила  в процессе перехода остаётся неизменной. Кроме того, в процессе прямого превращения исключается (если потребуется, то искусственно) выпучивание стержня. После этого сила  снимается, стержень приобретает длину , а правая опора - фиксируется, становясь шарнирно опёртой. Заметим, что снятие нагрузки  должно быть выполнено при столь низкой температуре, чтобы исключить начало обратного перехода в изотермических условиях. Наконец, стержень нагревается, и в нем за счет неизменности положения опор, развиваются реактивные сжимающие напряжения , которые могут явиться причиной потери устойчивости. Заметим, что величины, обладающие верхним индексом 1 в квадратных скобках, относятся к предшествующему прямому переходу, а 2 - к обратному. Впрочем, если это не вызывает неоднозначности, то указанный индекс может быть опущен.

В работе в линеаризованной постановке изучается стержень, подчиняющийся кинематической гипотезе плоских сечений, записанной в отношении суммарных деформаций

Здесь символами  обозначены соответственно удлинение осевой линии стержня и увеличенная в  раз кривизна его оси, что обусловлено учетом влияния продольной сжимаемости стержня. Для указанных величин справедливы формулы

где  - прогиб, осевое смещение и угол поворота, а штрихом обозначена производная по начальной материальной координате .

2. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ

В настоящее время известно большое число вариантов определяющих соотношений, используемых для описания уникальных свойств СПФ. В особенности это касается обратного термоупругого превращения. В работе рассмотрен вариант определяющих соотношений, основанный на использовании дифференциальной зависимости для внутренней переменной состояния , трактуемой как объёмная доля мартенситной фазы и новой зависимости для подсчета температуры начала обратного превращения. Упрощённый для одномерного случая вариант этой системы может быть представлен следующими уравнениями

Здесь  - упругая и фазовая составляющие осевой деформации,  - действующее напряжение,  - текущая температура,  - модуль упругости, зависящий, вообще говоря, от параметра фазового состава . Дифференциал  является функцией температуры , а также, в общем случае, инвариантов неких тензоров, характеризующих текущее и созданное в СПФ в ходе предшествующего этапа прямого перехода напряженно-деформированные состояния. Символами  обозначены для этапа обратного мартенситного превращения величины осевых фазовых деформаций и параметра фазового состава в начале этого этапа (или, что то же самое, соответствующие величины, достигнутые в конце предшествующего этапа прямого перехода). В рассматриваемом в работе случае . Символами  обозначены температуры начала и конца обратного мартенситного перехода в отсутствии напряжений, а  - при наличии напряжения. Кроме того,  - разница удельных энтропий аустенитного и мартенситного состояний СПФ в отсутствии фазовых деформации при некой температуре термодинамического равновесия , при которой СПФ может существовать как в чисто мартенситном, так и в чисто аустенитном состояниях (для материалов с широкой петлёй гистерезиса это всегда возможно),  - плотность сплава, которая считается неизменной в процессе мартенситных превращений, что в достаточной мере согласуется с экспериментом. При записи  ввиду малости не учитывался объёмный эффект термоупругого превращения, а также реверсивная память формы, последняя, правда, при описанном способе нагружения стержня - отсутствует в любом случае. В качестве зависимости для модуля упругости применяется выражение (см. [9])

а в качестве функции   может, например, быть использована зависимость

Для определения температуры начала обратного фазового перехода в рассматриваемом одномерном случае предлагается использовать величину [6]

где  - константы сплава. Температура конца обратного превращения  может быть найдена только в результате решения задачи, как температура, при которой объёмная доля мартенситной фазы  станет равной нулю.

Следует отметить, что в случае действия постоянных напряжений на этапе обратного перехода (в рассматриваемом случае при докритическом деформировании это условие выполнено) соотношение  может быть легко проинтегрировано. В итоге при использовании зависимости  может быть получено конечное соотношение для внутренней переменной состояния  предложенное Роджерсом [10]

Из анализа зависимости  следует, что в изотермических условиях продолжение (прекращение) обратного перехода зависит от знака величины . Если , то указанное превращение имеет место, нет - сплав деформируется псевдоупругим образом.

3. АНАЛИЗ ДОКРИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Сжимающие напряжения на этапе обратного превращения, очевидно, переменны, а вот длина стержня  остается неизменной в течение всего докритического этапа обратного термоупругого превращения. Исходя из постановки задачи ясно, что

причём для накопленной в процессе предшествующего прямого превращения величины фазовой деформации справедлива зависимость [1]

где постоянные напряжения в стержне при прямом переходе определяются по формуле , причем символом  обозначена площадь поперечного сечения стержня.

Текущее значение фазовой деформации на этапе обратного перехода может быть найдено интегрированием второй зависимости  при выполнении очевидного начального условия . В итоге

Поскольку длина стержня на этапе обратного превращения по условию не меняется, то на основании ,  можно заключить, что

откуда с учётом ,  следует соотношение

связывающее переменное (зависящее от ) напряжение на докритическом этапе обратного перехода и постоянное значение накопленной в ходе предшествующего прямого превращения фазовой составляющей деформации .

4. Устойчивость стержня при полном наборе

варьируемых параметров

Предполагается, что при выпучивании допускаются как вариации нагрузки (включая смещения опор), так и температуры. Варьирование соотношения , с учётом  относительно критического состояния изучаемого стержня приводит к выражению

в котором введено обозначение

Для вариации объёмной доли мартенситной фазы с учётом  справедливо выражение

в котором  - ступенчатая функция Хевисайда и, кроме того, используются новые обозначения

Символом здесь  обозначена безразмерная температура,  - параметр сплава.

Выражая из формул ,  вариацию напряжения на этапе обратного термоупругого превращения, получаем

Здесь введено ещё одно обозначение

Граница зоны дополнительного фазового превращения находится из условия

следующего из анализа соотношения  для . При помощи  оно может быть переписано через вариации деформаций нейтральной оси и величину

причем в условие явным образом вошла искомая координата границы зоны дополнительного фазового перехода .

Используя  можно образовать вариации внутренних усилий и моментов

или после интегрирования по сечению ( - часть сечения, где идет дополнительный переход)

причем для стержня прямоугольного сечения  справедливы соотношения

Здесь  - момент инерции сечения стержня и используется безразмерная координата границы зоны дополнительного фазового перехода

Введено также новое обозначение

Кроме того, ради определённости предполагалось, что часть стержня  испытывает дополнительное превращение.

Из равновесия мысленно отсечённой, правой по рис.1 части рассматриваемого стержня, следует статическое соотношение для вариации момента

где  - вариация прогиба. Поскольку в процессе выпучивания стержня, допускаются вариации погонной продольной нагрузки  (напомним, что по условию ), то в дополнении к  необходимо привлечь уравнение равновесия на продольную ось

Влиянием вариации  на изгиб пренебрегаем, поскольку предполагаются малыми как вариации прогиба, так и сама величина .

Наконец выпишем краевые условия, которым должна удовлетворять рассматриваемая задача устойчивости. Что касается краевых условий необходимых при изучении изгиба, то для них применяются выражения

характерные для шарнирно опёртого стержня. Для сопровождающего выпучивание стержня сопряжённого осевого деформирования необходимо наложить по одному краевому условию на каждом конце стержня

Как видно, на левом конце стержня вариация осевого смещения не разрешается. На правом же конце она, вообще говоря, допускается, хотя одним из наиболее интересных следует всё же признать случай , при котором полностью повторяются краевые условия при докритическом деформировании.

Уравнений , ,  с учётом  и нужных краевых условий вполне достаточно, чтобы решить поставленную задачу об устойчивости стержня из СПФ. В общем случае получение решения может оказаться затруднительным. Действительно, например, заранее не ясно какая часть стержня находится в условиях дополнительного фазового перехода. Координата  может быть неодинаковой вдоль стержня и зависеть от распределения вариации температуры. Однако, практически наиболее интересные результаты, включая приводящие к наименьшим значениям наиболее опасных критических величин, могут быть получены достаточно просто. Далее будут рассмотрены различные подходы к анализу рассматриваемой задачи устойчивости стержня в рамках простейшей постановки, когда координата граница зоны дополнительного фазового превращения постоянна вдоль оси стержня.

5. Решение при неизменной толщине зоны дополнительного фазового превращения

Частные виды решений, основанные на гипотезах «фиксированного фазового состава», «продолжающегося нагружения», «упругой разгрузки» [1,3,4] остаются справедливыми. Однако специфика подсчёта приращения  по формуле  указывает на необходимость замены термина «упругая разгрузка» применительно к обратному превращению. Если для традиционных определяющих соотношений [1], где псевдоупругое поведение СПФ на этапе обратного превращения сопровождается увеличением интенсивности напряжений , что вроде бы позволяет использовать название «упругая догрузка», то, в случае рассматриваемого в работе варианта определяющих соотношений, где для приращения  используется соотношение , описываемая картина становится, как упоминалось выше, существенно сложнее, поскольку псевдоупругое поведение СПФ возможно в этом случае, вообще говоря, как при разгрузке, так и при догрузке. Всё это позволяет для описываемых явлений, характерных для обратного перехода предложить единое название — концепция «неполного фазового превращения» в противовес концепции «упругой разгрузки» характерной для прямого перехода. В соответствии с концепцией «неполного фазового превращения» одна часть стержня испытывает дополнительное превращение, а другая псевдоупруго деформируется, причем неважно благодаря догрузке или разгрузке. Подобное поведение материала имеет место для варианта определяющих соотношений, включающего конечное соотношение для объёмной доли мартенситной фазы [4]. Заметим, что экспериментальные данные, представленные в [7,8] указывают на обоснованность применения используемого варианта определяющих соотношений.

Однако, для рассмотренного в работе случая потери устойчивости стержня за счёт развивающихся в нём реактивных сжимающих напряжений в ходе обратного термоупругого фазового превращения, можно с уверенностью сказать, что зона дополнительного фазового перехода всегда лежит в разгружаемой области. Это следует из того, что напряжения как на этапе докритического деформирования при обратном переходе, так и на этапе предшествующего прямого мартенситного перехода, вызвавшие фазовые деформации , являются сжимающими. Следовательно, в соответствии с  только приращения  (условие разгрузки) в изотермических условиях могут вызвать  и тем самым обеспечить условия протекания дополнительного фазового перехода. Таким образом, применительно к рассматриваемой задаче концепция «неполного фазового превращения» по существу могла бы быть названа гипотезой «упругой догрузки».

Указанные ранее варианты решений могут быть получены как частные случаи решения, основанного на концепции «продолжающегося фазового перехода» [1,3,4] и представленного ниже для неизменной толщины зоны дополнительного фазового превращения и наличия вариаций продольной нагрузки в широком смысле (включая вызванную малыми осевыми смещениями опор). Заметим, что присутствие в решении указанных малых вариаций нагрузки, является в каком-то смысле платой за то, чтобы построить столь простое решение.

Полагаем . Это приводит к упрощению зависимости

На вариации осевой нагрузки (поперечной - нет) при выпучивании стержня не накладываем никаких ограничений. Наоборот, они могут быть найдены в результате решения задачи, как обеспечивающие неизменность координаты  по длине стержня.

Полагая вариацию нормальной силы пропорциональной вариации деформации нейтральной оси стержня  с неким коэффициентом  не зависящим от координаты , рассматривая далее указанное выражение совместно со второй формулой , , для стержня прямоугольного сечения имеем зависимость

связывающую  с координатой  (или  ). Далее именно безразмерная координата  в  считается задаваемой величиной. Из второй формулы  с учётом ,  следует выражение

Аналогично формула для вариации момента  может быть записана в виде

где введено обозначение

Подставляя  в уравнение равновесия , учитывая предварительно проварьированные уравнения , получаем однородное дифференциальное уравнение

в котором введено обозначение

где — безразмерный радиус инерции стержня.

Решая  обычным образом можно разыскать распределение  по длине

а также разрешающее уравнение для критического значения фазовой деформации  созданной в стержне на этапе предшествующего прямого превращения

из которого ясно, что для физически осуществимых случаев . Вычисления показывают, что минимальные значения критической фазовой деформации  находятся из  при . При  формулы , , очевидно, переходят в соответствующие выражения, отвечающие гипотезе «фиксированного фазового состава», когда ни одна точка стержня не испытывает дополнительный переход, при  - гипотезе «продолжающегося нагружения», когда весь стержень испытывает дополнительное превращение. При  реализуются промежуточные случаи.

Из формулы  при помощи  может быть найдена искомая вариация продольной погонной нагрузки

обеспечивающая постоянство . В качестве  в ней фигурирует решение .

Из формул ,  и краевых условий для моментов  следует, что для рассматриваемого свободно опёртого стержня выполняются условия  и, следовательно, при выпучивании стержня в рамках рассматриваемого упрощённого подхода краевые условия в отношении вариаций осевых смещений не являются стесняющими, что в некотором смысле противоречит соответствующим краевым условиям на докритическом этапе деформирования. Чтобы найти вариацию осевых смещений необходимо проинтегрировать  с учётом предварительно проварьированного второго соотношения  и формулы для вариации осевой деформации  (см. первый вариант первой же формулы ). Используя, наконец, предварительно проварьированное первое соотношение  (второй его вариант), выражение , результат интегрирования может быть выражен зависимостью

которое, после подстановки в него решения  и удовлетворения первого краевого условия , может быть записано в окончательном виде

причём константа  привнесена в это выражение благодаря .

Анализ соотношений ,  убеждает, что для большинства решений с постоянным значением безразмерной координатой , рассматриваемых в работе, при выпучивании стержня должны присутствовать как вариация погонной продольной нагрузки, так и вариация продольного смещения на правой опоре. Это относится к уже упомянутым частным решениям на основе концепций «фиксированного фазового состава» и «продолжающегося нагружения».

Однако существуют два частных случая, когда одна из двух упомянутых вариаций пропадает. Очевидно, что  обращается в ноль вместе со скобкой , являющейся одним из множителей правой части формулы  для . Таким образом, если считать безразмерную координату  равной корню уравнения , то есть

то это приводит к первому частному случаю , соответствующему гипотезе «неполного фазового превращения», без каких либо вариаций нагрузки при выпучивании. В этом случае большая часть сечения испытывает дополнительное превращение (см. ), но, однако, имеет место вариации осевых смещений на правом конце стержня .

При втором частном случае следует положить значение безразмерной координаты границы зоны дополнительного фазового превращения . Тогда получается решение, у которого вариации осевого смещения в каждой точке (включая правую опору) тождественно равны нулю . Конечно вариация осевой погонной нагрузки  нулю не равна.

Решение, у которого при выпучивании рассматриваемого стержня из СПФ отсутствуют как вариация осевого смещения, так и вариация продольной погонной нагрузки, к сожалению, не может быть найдено в классе решений с постоянным значением безразмерной координаты . Такое решение, с переменным распределением , может быть найдено только численным образом и в рамках настоящей работы не рассматривается.

6. НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В качестве примера рассмотрены два стержня из СПФ обладающие следующими физико-механическими характеристиками , , , , отличающиеся друг от друга только начальной длиной. Более короткий стержень имеет значение безразмерного радиуса инерции равное  (), более длинный -  ().

На рис.2 для длинного стержня, в рамках рассмотренных в работе подходов представлены зависимости созданной в процессе прямого превращения критической величины фазовой деформации  от текущего значения , при котором в процессе обратного превращения наступает выпучивание стержня

Рис.2.

На рис.3 для короткого стержня представлены аналогичные графики

Рис.3.

Сплошные нижние кривые 1 с рис.2,3 получены на основе гипотезы «фиксированного фазового состава» (), когда в ходе выпучивания в стержне реализованы такие условия, чтобы ни в одной его точке не было бы дополнительного фазового превращения (к этому же результату, очевидно, приводят решения в так называемой несвязной постановке, когда параметр ). Верхние сплошные кривые 4 с этих же рисунков подсчитаны на основе гипотез «продолжающегося фазового перехода» и «продолжающегося нагружения», когда каждая точка стержня испытывает дополнительное фазовое превращение. Кривые 3 с длинным штрихами отвечают гипотезе «неполного фазового превращения», когда координата границы зоны дополнительного фазового перехода  зависит от  и подсчитывается по формуле . Наконец пунктирные кривые 2 с короткими штрихами соответствуют решению, при котором координата , то есть случаю, когда верхняя половина стержня испытывает дополнительное превращение, а нижняя — нет. Заметим, что при последнем варианте выпучивание стержня сопровождается присутствием вариации погонной осевой нагрузки , малые же осевые смещения правой опоры отсутствуют. Это позволяет особо выделить указанное решение, среди других решений, полученных в работе на основе упрощённых подходов с постоянным значением безразмерной координаты .

Из графиков с рис.2,3 ясно, что потеря устойчивости стеснённого стержня при обратном переходе, в котором предварительно созданы сжимающие фазовые деформации , может вообще не наступить, если уровень указанных деформаций по абсолютной величине мал. Величина упомянутого уровня зависит от выбора гипотезы, в рамках которой строится решение и соответствует максимуму соответствующей кривой с рис.2,3. Если для относительно длинного стержня указанное значение мало отличается от максимума  полученного в соответствии с концепцией «фиксированного фазового состава» () при q→0 (см. рис.2, кривая 1), то для более короткого стержня (см. рис.3) максимальные значения соответствующих кривых существенно зависят от конкретно используемой гипотезы. Как видно из рис.3 максимальное значение  (минимальное по абсолютной величине) соответствует кривой 4, то есть достигается в рамках гипотезы «продолжающегося нагружения», когда весь стержень испытывает дополнительное превращение, в некоторой промежуточной точке обратного фазового перехода, ближе к его концу (для графика с рис.3 при ).

Если же известно, что уровень фазовой деформации  накопленной в стержне в ходе предшествующего прямого мартенситного превращения достаточен для того, чтобы при обратном превращении заневоленный стержень потерял устойчивость на основе любой из рассматриваемых концепций, то из рис.2,3 ясно, что в соответствии с решением на основе гипотезы «фиксированного фазового состава» отмеченное выпучивание произойдёт существенно позднее (при меньших значениях ), чем на основе любого другого из рассмотренных в примере подхода (сравн. кривую 1 и кривые 2–4 с рис.2,3). Указанная тенденция тем отчётливее проявляется, чем более коротким является изучаемый стержень. Здесь следует оговориться, что даже для рассматриваемого в примере довольно короткого стержня, внешний вид кривых с рис.3, при представленных там уровнях деформации (), практически не изменится, если не учитывать влияние продольной деформации стержня на изгиб (в части подсчёта величины  , ), что, в конечном счете, сводится к отбрасыванию сомножителя  в числителе подкоренного выражения в разрешающей формуле .

При помощи соотношений ,  по найденной критической деформации  могут быть найдены соответствующие критические значения напряжений . При этом графики  от  отличаются от соответствующих графиков с рис.2,3 лишь масштабом, а вид графиков  от  несколько меняется, поскольку зависимость  не является линейной.

На рис.4 для рассмотренных ранее стержней представлена зависимость безразмерной координаты  границы зоны дополнительного фазового превращения в рамках гипотезы «неполного фазового превращения» (подсчитываемой при помощи ) при потере устойчивости от объёмной доли мартенситной фазы .

Рис.4.

Кривая 1 отвечает короткому стержню, верхняя 2 - длинному. Заметим, что сплошная часть каждой кривой отвечает уровню фазовой деформации , удовлетворяющему условию . Точками показано продолжение соответствующих кривых за пределы указанного ограничения. Наличие точек возврата (где производная  обращается в бесконечность) на продолжениях кривых объясняется учетом сжимаемости стержня. Понятно, что результаты при столь больших значениях предварительно накопленной фазовой деформаций , могут вызывать сомнения, поэтому продолжения указанных кривых на рис.4 изображены точками.

Если строить кривые с рис.2,3 в большем диапазоне деформаций, то на них, как и на рис.4, каждая кривая также будет иметь свою точку возврата ( обращается в бесконечность). Это позволяет сделать вывод о том, что для наступления неустойчивости рассматриваемого стеснённого стержня из СПФ, обратный термоупругий фазовый переход должен, по крайней мере, начаться. Лишь после этого, при некоторой меньшей единицы величине , если уровень предварительно накопленной деформации  достаточен, возможна потеря устойчивости изучаемого стержня.

ЛИТЕРАТУРА

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г. Устойчивость стержня, претерпевающего прямое или обратное мартенситные превращения под действием сжимающих напряжений. Прикладная механика и техническая физика, 2003, т.44, №3, с.169–178.

- Хусаинов М.А., Малухина О.А. Анализ устойчивости сферических сегментов с памятью формы. Труды 3-го Международного семинара «Современные проблемы прочности» им. В.А. Лихачева, 20–24 сентября 1999 г., Новгород, Издательско-полиграфический центр Новгородского государственного университета, 1999, т.2, с.185–189.

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г. Об устойчивости пластины из сплава с памятью формы при прямом термоупругом фазовом превращении. ПММ, 2004, т.68 №1, с.60–72.

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г. Устойчивость элементов из сплавов с памятью формы, при обратных мартенситных превращениях. Материалы 10-го международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред», Ярополец, 9–13 февраля 2004 г., т.1, М., Изд-во МАИ, 2004, с.91-93.

- Мовчан А.А., Казарина С.А. Экспериментальное исследование явления потери устойчивости, вызванной термоупругими фазовыми превращениями под действием сжимающих напряжений. Проблемы машиностроения и надёжности машин, 2002, №6, с.82–89.

- Мовчан А.А., Ньюнт Со, Казарина С.А. Термодинамическое описание механического поведения сплавов с памятью формы с помощью аддитивного потенциала Гиббса. Труды 43-го семинара «Актуальные проблемы прочности», Витебск, 2004, с.359–364.

- Nishimura F., Watanabe N., Watanabe T., Tanaka K. Transformation conditions in an Fe-based shape memory alloy under tension – torsion loads: Martensite start surface and austenite start/finish planes. Mater. Sci. Enghg., A, 1999, 264, pp.232–244.

- Tanaka K., Watanabe T. Transformation conditions in an Fe-based shape memory alloy. an experimental study. Arch. Mech., 1999, v.51, N6, pp.805–832.

- Мовчан А.А. Учет переменности упругих модулей и влияния напряжений на фазовый состав в сплавах с памятью формы. Изв. РАН, МТТ, 1998, №1, с.79-90.

- Liang C., Rogers C.A. One dimensional thermomechanical constitutive relations for shape memory materials. J. of Intelligent Material Systems and Structures, 1990, v.1, N2, pp.207-234.

- Поступила в редакцию 2 июня 2004 года.

Работа выполнена при финансовом содействии РФФИ, грант № 02–01–01075.