Усреднение Механических свойств

структурно неоднородных сред

Власов А.Н.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

ВВедение

В своей практической деятельности человеку постоянно приходится иметь дело со структурно-неоднородными средами, такими как композитные материалы, бетоны, горные породы (ленточные глины, сланцы, переслаивающиеся известняки и песчаники и др.).

Широкое использование в технике и быту получили такие структурно-неоднородные среды, как полимерные композиты. Это объясняется их универсальностью и легкостью переработки традиционными технологическими методами. Бетоны же традиционно используются при строительстве инженерных сооружений, а горные породы являются их основаниями, либо массивом вмещающих эти сооружения пород. Все это требует научно обоснованных прогнозов поведения таких материалов в условиях эксплуатации при различных режимах нагружения. Для проведения таких расчетов требуется знание механических характеристик структурно-неоднородных сред, определение которых часто затруднено, либо очень дорого, либо просто невозможно по каким-либо причинам.

1. Выбор метода расчетно-аналитических исследований

Существующие модели расчета характеристик структурно неоднородных сред и, в частности, наполненных полимерных композитов имеют ограниченную область применимости, и не всегда могут адекватно описывать процессы, происходящие в них. Это связано с тем, что построение этих моделей основано на тех или иных гипотезах и предположениях, оценка области применимости которых затруднена, а возможности уточнения, как правило, отсутствуют. Существенная неоднородность таких сред приводит к большим трудностям не только в теоретических исследованиях, но и в случае применения прямых численных методов.

Если из экспериментальных исследований определили усредненные характеристики структурно неоднородных сред, то, используя их, можно получить лишь правильную картину перемещений, т.е. в этом случае истинные перемещения u будут близки к средним v. Однако близость истинных деформаций и напряжений, полученных в результате обсчета со средними характеристиками, как правило, не имеет места. Это следует из того, что деформации и напряжения вычисляются через производные от перемещений, а из приближенного равенства uv, вообще говоря, не следует приближенного равенства их производных u/xiv/xi. Таким образом, для получения правильного представления картины деформаций и напряжений оказывается необходимым проведение дополнительных исследований.

Одним из путей преодоления указанных затруднений является построение строгих математических моделей структурно неоднородных сред. Значительная часть композитных материалов имеет в среднем, регулярную (периодическую) структуру, т.е. они представляют собой среды, которые можно получить, составляя плотно прилегающие друг к другу одинаковые элементы (ячейки периодичности, типовые элементы структуры). Процессы деформирования в них описываются дифференциальными уравнениями с быстро осциллирующими коэффициентами, которые в таких случаях являются периодическими функциями. Эти обстоятельства позволяют применить к их исследованию асимптотический метод усреднения дифференциальных уравнений с периодическими быстро осциллирующими коэффициентами, предложенный Н.С.Бахваловым, разработка и математическое обоснование которого представлены в работах [1-11].

Асимптотический метод усреднения дифференциальных уравнений с периодическими быстро осциллирующими коэффициентами позволяет получить уравнения, коэффициенты которых не являются быстро осциллирующими, а их решения близки к решениям исходных уравнений при соответствующих граничных условиях. Эти новые уравнения называются усредненными уравнениями, а их коэффициенты  эффективными коэффициентами. Указанный метод дает возможность асимптотически правильно описывать локальную структуру процессов на основе решения локальных задач на ячейке периодичности, определяющих, в частности, эффективные (усредненные) характеристики и решение краевой задачи для эквивалентного, однородного материала с полученными эффективными свойствами.

Как отмечено в [3], данный метод усреднения дает асимптотически правильное представление решения, а сложность самого метода и способа его построения обусловлена тем, что это есть правильное приближение к решению и, причем, в рамках выбранной модели другого приближения с такой степенью точности не существует.

Далее, не ограничивая общности, будем предполагать, что при помощи линейной замены независимых переменных периодически повторяющийся типовой элемент структуры преобразован в единичный куб (квадрат).

2. Усреднение стационарной системы уравнений

теории упругости

Для исследования процессов деформирования структурно неоднородных сред, которые описываются дифференциальными уравнениями в частных производных с быстроосцилирующими коэффициентами, применим метод асимптотического усреднения. В соответствии с этим методом решение этих уравнений отыскивается в виде ряда по степеням малого параметра =1/L (L  характерный размер области) c коэффициентами, зависящими как от медленных (макроскопических) переменных xi, которые являются обычными координатами, так и от быстрых (микроскопических, локальных) переменных i=xi/, где i=1,2,3. Медленные переменные соответствуют глобальной структуре процессов и отвечают за описание процессов деформирования в среднем, а быстрые  их локальной структуре, т.е. учитывают отклонения от средних значений (осцилляции на ячейках периодичности).

Пусть cijkl()  1-периодические функции, которые определяют тензор жесткости неоднородной среды и являются бесконечно дифференцируемые всюду, кроме, возможно, некоторых поверхностей s, на которых они терпят разрывы первого рода (i,j,k,l=1,2,3). Тогда система уравнений теории упругости в перемещениях запишется в виде:

,								(1)

где =(1,2,3)=(x1/, x2/, x3/)=x/  вектор “быстрых” переменных;

Отметим, что тензор жесткости удовлетворяет условиям симметрии:

cijkl = cklij = cjikl = cijlk .									(2)

Будем рассматривать задачу теории упругости с граничными условиями смешанного типа:

,						(3)

где G = G1G2  кусочно-гладкая граница рассматриваемой области пространства, занимаемая средой, G1G2 =    заданный на поверхности тела вектор перемещений; F=(F1, F2, F3)  заданная на поверхности нагрузка; n=(n1, n2, n3)  вектор нормали к границе тела; f=(f1, f2, f3)  вектор объемных сил.

Решение задачи (1), (3) будем понимать в обобщенном смысле [12,13]. На поверхностях s, где терпят разрыв функции cijkl определяющие тензор жесткости, предполагаем выполнение условий идеального контакта:

.							(4)

Асимптотику решения задачи (1), (3) будем отыскивать в виде [3]:

ũ(2)(x)=u(0)(x,)+u(1)(x,)+ 2u(2)(x,),						(5)

где   1-периодические по  вектор-функции, n=0,1,2.

Для построения асимптотики решения этой задачи необходимо [3]:

 в классе 1-периодических вектор-функций  решить задачи на ячейке, которые представляют собой девять систем дифференциальных уравнений, где r и q фиксированы: (q,r=1,2,3):

,    (i, j, k, l = 1,2,3)			(6)

с контактными условиями

(7)

 вычислить эффективный тензор жесткости по формуле:

,								(8)

 решить усредненную систему уравнений теории упругости с тензором жесткости независящим от координат:

(9)

с граничными условиями, которым удовлетворяет главный член разложения (5) 
v(x)=u(0)(x,):

.							(10)

Вектор-функция v(x) с точностью порядка  приближает поле смещений u(x) и описывает макроскопические эффекты (поведение среды в среднем). Приближение

(11)

характеризует локальные изменения поля смещений. Напряжения

можно вычислить по приближенным формулам:

.

Переобозначая в первом слагаемом индексы k и l, по которым проводится свертка, как q и r, соответственно, пренебрегая членами, содержащими малый параметр  и, учитывая симметрию тензора жесткости (2), получим, что

.															(12)

где тензор локальной жесткости

.									(13)

Здесь   компоненты тензора средних деформаций:

.									(14)

Если поле напряжений определять по формуле:

(15)

то получим полем напряжений определяемое по теории “эффективного” модуля [10].

Заметим, что эффективные коэффициенты тензора жесткости  вычисляются по формулам .

Для построения полного асимптотического разложения решения задачи теории упругости (1), (3) следует искать решение задачи в виде асимптотического ряда [3,10]:

,						(16)

где i = (i1,…, in)  мультииндекс, ij  {1,2,3}, j = 1,…,m; |i| = m  длина мультииндекса; ; Ni() – 1-периодические по 1, 2, 3 матрицы-функции со средним по периоду равным нулю, т.е. Ni()=0.

Применим операцию усреднения к выражению (16). Принимая во внимание, что Ni()=0, получим, что u=v(x). Из разложения (16) также следует, что . Таким образом, решение усредненной задачи имеет смысл среднего перемещения и при увеличении числа ячеек периодичности стремится к точному решению.

В отличие от других методов усреднения [14,15], асимптотический метод позволяет определить не только средние значения перемещений v, напряжений  и деформаций , но и получить значения перемещений, напряжений и деформаций с любой наперед заданной точностью [3].

## 3. Сведение периодических задач на ячейке к краевым

Для нахождения эффективных характеристик деформационных свойств неоднородной среды, как уже отмечалось, в классе 1-периодических функций необходимо решить периодические задачи (6), (7) (девять систем дифференциальных уравнений), на ячейке (типовом элементе структуры).

Из (6) следует, что векторы  обладают симметрией по верхнему и нижнему индексам, а именно, . Таким образом, для определения эффективных деформационных характеристик достаточно решить всего шесть систем дифференциальных уравнений (6) с условиями на контактах (7) относительно 18 различных компонентов  вектор-функций  на типовом элементе структуры. Для того чтобы решения этих систем уравнений были полностью определены необходимо, чтобы средние значения искомых функций и их производных равнялись нулю на типовом элементе структуры. Но эти задачи не являются краевыми. Часто на практике типовые элементы структуры обладают свойствами симметрии, которые описываются группой отражений [3,16-18]. В этом случае такие задачи можно свести к краевым задачам, а именно, к задачам теории упругости на типовой структуре с соответствующими граничными условиями и условиями на контактах.

Для удобства выберем декартову систему координат с началом в центре ячейки периодичности, тогда 0.5<1,2,30.5. Пусть Sh  оператор симметричного отражения относительно плоскости h=0 (h=1,2,3):

.

Заметим, что элементы тензора жесткости в этом случае удовлетворяют соотношениям

(17)

при любых i, j, k, l (по этим индексам не суммировать!).

Заметим, что при условии (17) выполняется свойство симметрии

,						(18)

при этом , если hi+hj+hq+hr нечетно [3].

Покажем, что если условие (17) выполнено при всех h=1,2,3, то задачи (6), (7) сводятся к краевым задачам в области 0<1,2,3<0.5, т.е. на четверти ячейки периодичности.

Из условий симметрии (18) следуют соотношения:

Отсюда получаем:

, если hk+hr+hq нечетно,

(19)

, если hi+hr+hq+1 нечетно.

Вследствие такого же условия четности относительно плоскостей h=0.5, точно такие же условия получаются на всех гранях h=0.5. Таким образом, соотношения (19) задают на всех гранях h=0, 0.5 (h=1,2,3) четверти ячейки периодичности граничные условия задач, которые тем самым становятся полностью определимыми.

Задачи (6), (7), (19) представляют собой не что иное, как пространственные задачи теории упругости в перемещениях с произвольным типом анизотропии. Системы дифференциальных уравнений (6) неоднородные и если их интегрировать, то поскольку на границе раздела фаз в неоднородной среде свойства меняются скачками, производные от компонентов тензора жесткости необходимо понимать в обобщенном смысле [12,13]. Эти производные можно интерпретировать как объемные нагрузки, которые являются сосредоточенными на границе раздела, и, которые можно рассматривать как некоторые фиктивные нагрузки, распределенные вдоль границы раздела. Интенсивность этих нагрузок определяется в соответствии с правилами дифференцирования обобщенных функций.

Если теперь в (6), (7) перейти к векторам  с компонентами , то шесть систем дифференциальных уравнений и соответствующие им граничные условия запишутся в виде:

(20)

,				(21)

,    если hk+hr+hq нечетно,					(22)

,   если hi+hr+hq+1 нечетно,				(23)

где d=0, 0.5.

Соотношение (23) следует из равенств

и поэтому, когда

,     где d=0, 0.5,

также и cihrq=0.

Задачи (20)-(23) представляют собой, также как и (6), (7), (19) пространственные задачи теории упругости в перемещениях с произвольной анизотропией. Однако, системы дифференциальных уравнений (20), в отличие от (6), однородные, что значительно упрощает их интегрирование.

Эффективные деформационные характеристики, в соответствии с (8), определяются следующим образом:

.					(24)

В случае, когда типовой элемент структуры представляет собой параллелепипед бесконечной длины вдоль оси 3 (т.е. компоненты тензора жесткости не зависят от 3), в задачах (6), (7) с граничными условиями (19) индексы i, j, h=1,2.

Если материалы ячейки периодичности к тому же ортотропны, и их главные оси ортотропии направлены вдоль координатных осей, то для определения эффективных деформационных характеристик необходимо найти всего 10 независимых функций, а именно: , , , , , , , , , . Задачи на ячейке (6), (7) с граничными условиями (19) в этом случае распадаются на четыре эллиптических системы дифференциальных уравнений и два эллиптических дифференциальных уравнения с соответствующими граничными условиями. Они будут представлять собой, соответственно, четыре задачи о плоской деформации и две антиплоские задачи (задачи о продольном сдвиге) под действием усилий, распределенных на границах раздела.

- 4. тензоры концентрации напряжений и деформаций

Общеизвестно, что разрушение обусловлено локальными физическими процессами. Следовательно, для обоснования и математического описания прочностных критериев структурно-неоднородных сред необходимо охарактеризовать локальные нерегулярности взаимного расположения фаз и их взаимное влияние. В задачах механики для этого требуется точное описание поведения полей напряжений и (или) деформаций. При этом важнейшую роль играют концентрации напряжений (деформаций).

Пусть vi, ,   компоненты перемещений, деформаций и напряжений находятся из решения усредненной задачи теории упругости в перемещениях (9), (10), а   элементы эффективного тензора жесткости, которые определяются в соответствии с методом асимптотического усреднения.

Тогда поле напряжений, с учетом напряжений на локальном уровне (12), можно выразить через напряжения  следующим образом:

,								(25)

где   обозначают элементы эффективного тензора податливости обратного эффективному тензору жесткости.

Элементы тензора жесткости и тензора податливости связаны между собой зависимостью:

,								(26)

где   единичный тензор четвертого ранга.

Назовем тензор, элементы которого определяются как

(27)

тензором концентрации напряжений. Тогда (25) запишется в виде:

.										(28)

В соответствии с (11) производные от перемещений определяемых с удержанием первой поправки в асимптотическом разложении вычисляются по зависимостям:

.					(29)

Откуда, пренебрегая членами, содержащими вторые производные усредненных перемещений vr и малый параметр , получим, что уточненные значения деформаций ij, с учетом деформаций на локальном уровне, будут определяться следующим образом:

(30)

При выводе формулы (30) использовались условия симметрии  и . Отметим, что в (30) второе слагаемое отвечает за учет деформаций на локальном уровне.

Перепишем (30) в виде:

.	(31)

Выражение, стоящее в квадратных скобках из формулы (31), назовем тензором концентрации деформаций. Тогда, элементы тензора концентрации деформаций будут определяться по формуле:

(32)

Найдем связь между тензорами концентрации деформаций и напряжений. Из (13) следует, что

(33)

Таким образом,

(34)

Откуда получаем, что тензор концентрации деформаций можно получить, используя следующую формулу:

(35)

Это выражение совпадает с определением тензора концентрации деформаций данного в работе [10].

Из зависимостей (27) и (34) получаем следующую связь между тензорами концентрации деформаций и напряжений:

,									(36)

Подставляя в (3.1) (34) и учитывая (31) получаем, что напряжения и деформации, с учетом процессов деформирования на локальном уровне связаны между собой следующим образом:

,										(37)

что доказывает корректность данных определений тензоров концентрации напряжений и деформаций в рамках метода асимптотического усреднения.

- 5. эффективные характеристики прочностных свойств структурно неоднородных сред

Критерии прочности или предельного состояния часто записывают в напряжениях, но не обязательно соответствуют состоянию полного разрушения материала. Выбор математической модели для критерия прочности всегда связан с выделением параметров возбуждения и отклика, который необходимо исследовать. Поэтому под критерием прочности в широком смысле будем понимать либо предел пропорциональности на кривой напряжение-деформация, либо появление остаточных деформаций, либо конечную точку на кривой напряжение-деформация, соответствующей потере устойчивости (потере материалом несущей способности). Заметим, что условие хрупкого разрушения можно рассматривать как частный случай, когда критерий текучести совпадает с критерием разрушения в буквальном смысле слова.

Прочностные критерии анизотропных материалов в наиболее общем виде записываются в тензорно-полиномиальной форме. Тензорно-полиномиальная формулировка имеет такие преимущества [19], как максимальная гибкость и отсутствие лишних параметров, максимальная простота оперирования, четко выраженная связь с техническими характеристиками прочности и с существующими критериями как частными случаями данной формулировки. Такое общее представление прочностных критериев структурно неоднородных сред выражается следующей зависимостью:

,			(38)

где Fij, Fijkl, Fijklmn,…  компоненты тензоров прочности соответствующих рангов, а ij  компоненты тензора напряжений.

Пусть известен критерий (38) известен для каждого компонента структурно неоднородной среды. Подставим в соотношение (38) подставить зависимость (29) для напряжений ij, которые определяются через напряжения , получаемые из решения усредненной задачи, и тензор концентрации напряжений zijkl. Затем, полученное выражение усредним по объему типового элемента структуры. В результате получим обобщенный критерий в следующем виде:

,			(39)

где .				(40)

Хотя такое усреднение прочностных свойств дает хорошее качественное описание, однако, получаемые таким образом прочностные характеристики могут значительно расходиться с действительными их значениями, получаемыми из экспериментов, причем они часто завышены, в чем нетрудно убедиться на примере слоистых сред (сдвиг вдоль напластования). Поэтому зависимости (40) будем использовать только для выделения ненулевых коэффициентов обобщенного прочностного критерия эквивалентной среды в тензорно-полиномиальной форме (39), а не определения их числовых значений.

5.1. Эффективные характеристики прочностных свойств слоистых сред.

В качестве примера определим уравнение поверхности текучести слоистой среды с однородными изотропными слоями, расположенными перпендикулярно оси x1. Будем считать, что растягивающие напряжения принимают положительные значения, а сжимающие напряжения – отрицательные значения. Предположим, что критерий текучести материала слоев удовлетворяет условию Друккера-Прагера [20]:

,									(41)

где  и k  положительные константы материалов слоев; I1 = 11+22+33  первый инвариант тензора напряжений;   второй инвариант девиатора тензора напряжений.

Подставляя зависимости для I1 и J2 в (41), получим критерий текучести Друккера-Прагера в тензорно-полиномиальной форме, который принимает следующий вид:

(42)

Следовательно, из (42), учитывая симметрию тензоров прочности, имеем:

(43)

Подставляя в (38) выражения для тензоров прочностных свойств слоев (43) и напряжений (28), получаем эффективные значения независимых, отличных от нуля, элементов тензоров прочностных свойств слоистой среды с изотропными слоями, т.е. определяем вид обобщенного прочностного критерия. Таким образом, эффективные прочностные характеристики будут определяться по формулам:

(44)

Отсюда получаем условие текучести слоистой среды с однородными изотропными слоями, которое принимает вид:

(45)

Из полученных зависимостей (44) и (45) следует, что рассматриваемая слоистая среда ведет себя как трансверсально-изотропная не только по деформационным свойствам, но и по прочностным, а тензоры прочностных свойств второго и четвертого рангов имеют плоскость изотропии параллельную плоскости напластования, как и в случае эффективного тензора жесткости. Причем тензор прочностных свойств второго ранга имеет две независимые компоненты  и , а тензор прочностных свойств четвертого ранга - пять независимых компонент, а именно: .

Также отметим, что из этих зависимостей в общем случае следует, что эффективные тензоры прочностных свойств зависят не только от прочностных, но и от деформационных характеристик компонентов этой среды. Эффективные характеристики прочности, также зависят и от объемной доли, взаимного расположения и формы включающих компонентов. Это непосредственно вытекает из определения прочностных характеристик и их зависимости от тензора концентрации напряжений, который определяется из решения задачи на ячейке, где все это учитывается непосредственно.

Предположим, что в эквивалентной среде реализуется всестороннее равномерное сжатие или всестороннее равномерное растяжение. В этом случае все нормальные напряжения равны между собой , а касательные напряжения отсутствуют . Тогда уравнение предельной поверхности (45) упрощается и преобразуется к виду:

(46)

Из физических соображений это уравнение должно иметь хотя бы один корень, т.к. всегда существует уровень растягивающих напряжений, при которых материал обязательно разрушится. Корни квадратного уравнения (46) определяются по формуле:

(47)

где D – дискриминант уравнения, который должен быть неотрицательным (условие существования действительных корней квадратного уравнения), а именно:

(48)

Отметим также, что из (44) и (47) следует, что при a = 0, когда критерий текучести Друккера-Прагера (41) преобразуется в критерий текучести фон Мизеса [21], всегда существует уровень равномерных всесторонних сжимающих и растягивающих напряжений, при которых слоистый материал разрушается. Эти напряжения определяются следующим образом:

.						(49)

Если реализуется одноосное сжатие или растяжение в направлении одной из координатных осей xi, при некотором i, то в этом случае все напряжения равны нулю, кроме одного нормального напряжения . Тогда уравнение предельной поверхности (45) становится вовсе простым и принимает следующий вид:

,   (здесь по повторяющимся индексам не суммировать)		(50)

Это уравнение имеет два корня разных знаков, т.к. всегда существует уровень сжимающих и растягивающих напряжений, при которых материал разрушается. Корни уравнения (50) определяются по формуле:

(51)

Откуда следует, что значения соответствующих прочностных характеристик удовлетворяют условиям:

,  где i = 1,2,3.								(52)

Предположим, что слоистая среда, представляет собой переслаивание двух однородных изотропных слоев, механические свойства которых равны Es=1680МПа, ns=0.30, ks=4.82МПа, as=0.26, Em=325МПа, nm=0.25, km=1.35МПа, am=0.15, а относительная толщина слабого слоя равна 12/19. Такие характеристики могут иметь, например, песчаники и аргиллиты [18,22]. В таблице 1 приведены результаты расчетов предельных значений напряжений выполненных по формулам (47), (48) и (51) для рассматриваемой слоистой среды.

В таблице 1 в числителе стоят значения сжимающих напряжений, а в знаменателе – растягивающих. Прочерк в таблице означает, что аргиллит и песчаник не переходят в предельное состояние при гидростатическом обжатии.

### Таблица 1.

|  | sv, МПа | s1, МПа | s2, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Аргиллит |  |  |  |
| # Песчаник |  |  |  |
| Слоистая среда |  |  |  |

Из табл.1 видно, что значение прочности на одноосное сжатие и растяжение слоистой среды лежит между соответствующими значениями составляющих эту среду слоев. Однако, прочность слоистой среды при равномерном всестороннем растяжении меньше, нежели аналогичная прочность составляющих ее слоев. Заметим также, что рассматриваемая слоистая среда переходит в предельное состояние при гидростатическом обжатии, когда уровень сжимающих напряжений достигает –79.118МПа, хотя по отдельности ни аргиллит, ни песчаник предельного состояния не достигают при равномерном всестороннем сжатии.

5.2. Эффективные характеристики прочностных свойств структурно неоднородных сред.

Рассмотрим бесконечную эквивалентную среду, в которой реализовано однородное напряженно-деформированное состояние с тензором деформаций и напряжений  и , соответственно. Поскольку типовой элемент структуры является элементарным объемом, который определяет напряженно-деформированное состояние эквивалентной среды, то он, по существу, представляет собой точку в объеме эквивалентной среды. Таким образом, любая точка эквивалентной среды наделена структурой соответствующей типовому элементу [23,24]. Следовательно, каждая точка эквивалентной среды индуцирует на типовом элементе структуры соответствующее напряженно-деформированное состояние, а именно: , . И наоборот, напряженно-деформированное состояние типового элемента структуры порождает напряженно-деформированное состояние, которое определяется усреднением полей напряжений и деформаций по объему типового элемента (, ), в некоторой точке эквивалентной среды, связанной с этим типовым элементом. Если в какой-либо точке или области типового элемента структуры реализуется условие предельного состояния, то решается задача его нелинейного деформирования. Эту процедуру решения можно осуществить для любой траектории нагружения, вплоть до потери несущей способности типового элемента (если таковое возможно). При этом для эквивалентной среды в пространстве напряжений и деформаций выделяются области линейного и нелинейного деформирования. В области линейного деформирования напряжения и деформации связаны между собой зависимостью , где  - компоненты эффективного тензора жесткости. В области нелинейного деформирования напряжения и деформации связаны между собой зависимостью , где  - компоненты упругопластического эффективного тензора жесткости. Программу численных экспериментов по определению эффективных прочностных параметров (компонентов тензоров прочности соответствующих рангов) проводят в зависимости от вида полинома (39). Для оптимизации расчетов, траектории нагружения можно выбирать в соответствии с программой экспериментальных исследований прочностных свойств композитных материалов, в зависимости от полинома, которая описана, например, в работе [19].

Для корректного определения деформационных и прочностных свойств однородных материалов необходимо проведение экспериментов таким образом, чтобы в образце реализовалось однородное напряженно-деформированное состояние. Однако этому условию невозможно удовлетворить в экспериментах (в том числе и численных) на структурно неоднородных материалах. Поэтому при определении механических свойств таких материалов речь может идти только об их эффективных свойствах, т.е. свойствах, характеризующих их поведение в среднем. Таким образом, механическим характеристикам эквивалентного однородного материала будут соответствовать эффективные характеристики механических свойств исходного материала, а однородному напряженно-деформированному состоянию – усредненные поля напряжений и деформаций. Отсюда следует, что при определении эффективных свойств структурно неоднородных сред неявно предполагается, что они имеют периодическую структуру, где размеры образца можно принять за ячейку периодичности.

Рассмотрим достаточно большой образец в форме прямоугольного параллелепипеда, составленного из достаточного количества структурных элементов. Пусть в эквивалентной среде, имитирующей этот образец, реализовано какое-то однородное напряженно-деформированное состояние. Такое напряженно-деформированное состояние однозначно определяется соответствующими граничными условиями в перемещениях, где выполнено требование параллельности противоположных граней. Тогда в эквивалентной среде и образце все плоскости, образующие грани структурных элементов, будут оставаться взаимно параллельными и их смещения в эквивалентной среде и образце будут одинаковыми. Таким образом, эффективные прочностные характеристики вполне определяются из решения соответствующих нелинейных задач на ячейке с заданием соответствующих граничных условий в перемещениях.

Определим эти граничные условия. Для этого рассмотрим область однородной среды, по размерам совпадающую со структурным элементом и эквивалентную с ним по деформируемости, в которой реализовано однородное напряженно-деформированное состояние. Далее, по известному полю деформаций определим поле перемещений. Полученное поле перемещений и задает граничные условия для решения задачи на ячейке по определению прочностных свойств структурно неоднородной среды. Показанные на рис.1 закрепления позволяют однозначно реализовать произвольное однородное напряженно-деформированное состояние эквивалентной среды. Они исключают смещения и повороты структурного элемента как жесткого тела.

z

x

y

Рис.1. Закрепления.

Чтобы определить перемещения необходимо проинтегрировать систему дифференциальных уравнений первого порядка, определяемую соотношениями Коши:

(53)

Принимая во внимание закрепления (рис.1), решение этой системы дифференциальных уравнений будет следующим:

.								(54)

Из решения (54) однозначно определяются граничные условия в перемещениях для задачи по определению прочностных свойств, для этого надо только задать соответствующие граням значения координат.

Сравним результаты численного моделирования эксперимента по определению эффективных прочностных характеристик с результатами аналитических расчетов на примере слоистой среды, характеристики слоев которой приведены в разделе 5.1. В проведенных расчетах предполагалось, что переслаивающиеся слои имели одинаковую толщину (относительная толщина слоев была равна 0.5).

Расчеты по определению прочностных свойств слоистого материала на одноосное растяжение и сжатие вдоль и поперек напластования, а также по определению прочности на гидростатическое растяжение и сжатие проводились с использованием конечноэлементного программного комплекса Uway© [25]. Результаты численных расчетов представлены в таблице 2.

### Таблица 2.

| Расчет | sv, МПа | s, МПа | sII, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| # Аналитический |  |  |  |
| Численный |  |  |  |

Из табл.2 видно, что результаты численных расчетов прочностных свойств слоистой среды совпали с их аналитическими определениями.

- Выводы

- Учет свойств симметрии ячеек периодичности позволяет существенно упростить определение их эффективных тензоров жесткости.

- Показана корректность вводимых, в соответствии с методом асимптотического усреднения, понятий тензоров концентрации напряжений и деформаций.

- Предложен алгоритм определения прочностных характеристик структурно-неоднородных сред.

### ЛИТЕРАТУРА

- Бахвалов Н.С. Осреднение характеристики тел с периодической структурой. Доклады АН СССР, 1974, т.218, №5, с.1046-1048.

- Бахвалов Н.С. Осреднение дифференциальных уравнений с частными производными с быстро осциллирующими коэффициентами. Доклады АН СССР, 1975, т.221, №3, с.516-519.

- Бахвалов Н.С., Панасенко Г.П. Осреднение процессов в периодических средах. М., Наука, 1984, 352 с.

- Дюво Ж. Функциональный анализ и механика сплошной среды. Приложение к изучению композиционных упругих материалов с периодической структурой  гомогенизация. В сб. Теоретическая и прикладная механика, М., Мир, 1979, с. 323-345.

- Жиков В.В., Козлов С.М., Олейник О.А., Ха Тьен Нгоан. Усреднение и
G-сходимость дифференциальных операторов. Успехи математических наук, 1979, т.34, с.65-133.

- Жиков В.В., Олейник О.А. Об усреднении системы теории упругости с почти-периодическими коэффициентами. Вестник МГУ: Математика, механика, 1982, №6, с.62-70.

- Иосифьян Г.А., Олейник О.А., Панасенко Г.П. Асимптотическое разложение решения системы теории упругости с периодическими быстро осциллирующими коэффициентами. Доклады АН СССР, 1982, т.266, №1, с.18-22.

- Лионс Ж.-Л. Некоторые математические проблемы, связанные с механикой деформируемых тел. В сб. Механика деформируемых твердых тел: направления развития. М., Мир, 1983, с.8-21.

- Олейник О.А., Иосифьян Г.А., Панасенко Г.П. Асимптотическое разложение решения системы теории упругости в перфорированных областях. Математический сборник, 1983, т.120, №1, с.22-41.

- Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. М., МГУ, 1984, 336 с.

- Санчес-Паленсия Э. Неоднородные среды и теория колебаний. М., Мир,1984, 472 с.

- Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. М., Наука, 1972, 496 с.

- Шилов Г.Е. Математический анализ. Второй специальный курс. М., Физматгиз, 1965, 328 с.

- Беляев А.Ю. Усреднение в задачах теории фильтрации. М., Наука, 2004, 200 с.

- Кристенсен Р. Введение в механику композитов. М., Мир, 1982, 334 с.

- Малмейстер А.К., Тамуж В.П., Тетерс Г.А. Сопротивление полимерных и композитных материалов. Рига, Зинатне, 1980.

- Чернышев С.Н. Трещины горных пород. М., Наука, 1983, 240 с.

- Vlasov & V.P. Merzlyakov. Deformability parameters of stratified and joined rock. Proceedings ISRM International Symposium on Safety and Environmental Issues in Rock Engineering (Eurock’93 /Lisboa/Portugal), Balkema, Rotterdam, 1995, pp.975-981.

- Ву Э.М. Феноменологические критерии разрушения анизотропных сред. Механика композиционных материалов. Ред. Сендецки Дж. М., Мир, 1978, т.2, с. 401-491.

- Drucker D.C., Prager W. Soil mechanics and plastic analysis or limit design. Quarterly of Applied Mathematics, 1952, v.10, №2, p.157-165.

- Поль Б. Макроскопические критерии пластического течения и хрупкого разрушения. Разрушение. т.2. Математические основы теории разрушения, Ред. Г.Либовиц. М., Мир, с.336-520.

- Власов А.Н., Мерзляков В.П., Ван-Чжен. Асимптотический метод осреднения в расчете нелинейных деформационных характеристик скальных грунтов. Нелинейная механика грунтов: Труды IV российской конференции, С.-Пб., 1993, т.1, с.19-25.

- Ерофеев В.И. Волновые процессы в твердых телах с микроструктурой. М., МГУ, 1999, 328 с.

- Капустянский С.М. Анизотропия геоматериалов. Итоги науки и техники. Механика деформируемого твердого тела, М., ВИНИТИ, 1986, т.18, с.53-120.

- Vlasov A.N., Mnushkin M.G., Yanovsky Yu.G. Object-oriented programming of finite element method and its application for mechanics. Proceedings EPMESC’VIII. International Conference on Enhancement and Promotion of Computational Methods in Engineering and Science. Shanghai, Shanghai San Lian Publisher, 25-28 July, 2001, pp.280-281.

- Поступила в редакцию 2 сентября 2004 года.