ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОНИКАНИЯ УДАРНИКОВ В ПРЕГРАДЫ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ

Коняев А.А., Толкачёв В.Ф.

Научно-исследовательский институт прикладной математики и механики

при Томском госуниверситете, г. Томск, Россия

# РЕЗЮМЕ

Методом экспериментального моделирования в диапазоне скоростей соударения 0,1…3,5 км/с получены моделирующие зависимости для глубины проникания металлических стержней плотностью до 18,6 г/см3 в высокотвердые керамические материалы. Путем сравнения проникающей способности компактных и цилиндрических ударников в преграды из композиционных материалов и металлов при условии равного веса на единицу площади показана повышенная стойкость к удару карбида бора и СВС-керамики на основе диборида титана и карбида бора.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

В последнее время в качестве элементов защитных противоударных конструкций используются композиционные материалы с усиленными прочностными характеристиками [1,2]. При отборе наиболее эффективных композитов из имеющихся и вновь разрабатываемых возникает задача сравнения их противоударной стойкости в широком диапазоне изменения физико-механических параметров ударников и условий нагружения. Наиболее приемлемым по достоверности методом оценки эффективности является экспериментальное моделирование на баллистических стендах глубины проникания ударников в элементы защитных конструкций. В дальнейшем пересчет результатов эксперимента с модели на оригинал сводится к установлению определяющих параметров и критериев подобия. Критерии подобия оказываются наиболее эффективными, когда удается показать существование инвариантной функциональной связи между ними в виде некоторого критериального соотношения. Для нахождения структуры критериальных соотношений анализа размерностей недостаточно [3,4]. Функциональная связь между критериями подобия должна содержать объективную закономерность, например, пропорциональность объема кратера кинетической энергии ударника. Экспериментальное моделирование дает возможность определить коэффициенты пропорциональности в критериальных соотношениях, найти границы изменения параметров задачи, внутри которых функциональное подобие сохраняется.

Основной механической характеристикой сопротивления керамики ударным нагрузкам является предел упругости Гюгонио. С этой величиной связаны динамический предел текучести и динамическая твёрдость материала [5]. Применение данных характеристик в качестве определяющих параметров при физическом моделировании глубины проникания ударников в преграды из композиционных материалов имеет особенности, связанные с многообразием процессов деформирования и разрушения хрупких материалов. В керамике разрушение может произойти в ударной волне, если амплитуда давления превысит предел упругости Гюгонио. При ударе в области давлений ниже предела упругости Гюгонио проникание может происходить за счет дробления керамики в волне разрушения. В этом случае ударник проникает в раздробленный материал преграды и вытесняет его [5-7]. Реализуемый механизм пробивания металлокерамики тесно связан со скоростью соударения и геометрией системы ударник-преграда.

Экспериментальные исследования проводились на баллистическом стенде, оснащённом пороховыми и легкогазовыми баллистическими установками калибром 8…50 мм и регистрирующей аппаратурой. Разработанные методики регистрации дают возможность оценивать эффективность элементов конструкций в диапазоне скоростей удара 0,5…2 км/с. В процессе ударного нагружения преграды из композитов разрушаются  и в большинстве случаев после опыта их восстановить не удается. В этих условиях эффективность композиционных материалов определялась косвенным методом по глубине проникания ударника в металлическую плиту–свидетель, помещаемую в контакте за исследуемым образцом.

Целью данной работы является сравнение стойкости к удару SiC, Al2O3, В4С и СВС-материалов на основе диборида титана и карбида бора путем сопоставления глубины проникания компактных и цилиндрических ударников в преграды из этих композитов, и определение экспериментальных соотношений, связывающих параметры макроразрушения с динамическими прочностными характеристиками данных материалов.

# 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТИВОУДАРНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

# ПЛАСТИН ИЗ КОМПОЗИТОВ

Экспериментальные исследования стойкости композиционных материалов к ударному нагружению проводились на образцах оксида алюминия Al2O3, карбида бора B4C, карбида кремния SiC, СВС-композита TiB2+B4C. Образцы представляли собой плоскопараллельные пластины толщиной 4…20 мм размером 100100 мм. В качестве ударников использовались стержни удлинением от 1 до 10 калибров из титана ВТ6, стали 60С2А, алюминиевого сплава АМг6, сплава ВНЖ (вольфрам-никель-железо) плотностью 2,7…18,6 г/см3. Удар производился в направлении нормали к лицевой поверхности пластины.

Керамические образцы в процессе пробивания разрушаются, в результате определить глубину проникания оказывается невозможным. Для определения эффективности керамики использовалась схема, представленная на рис.1.

Эффективность керамики  определялась по глубине r и х кратеров в алюминиевой Д16М плите-свидетеле в двух опытах: с керамической пластиной и без нее, из уравнения [2]

ε=1−ρМr+ρКсρМx									(1)

где r - глубина проникания в плиту в опыте с керамическим образцом на лицевой поверхности, х - глубина проникания в плиту, c - толщина керамического образца, М – плотность материала плиты, К - плотность керамики. Эффективность  меньше или равна нулю, если размещение керамики на лицевой поверхности не даёт выигрыша в массе на единицу площади.

Рис.1.

Экспериментальные данные по прониканию стальных стержней удлинением 3 и массой 7 г при скорости удара 7605 м/с в пластины SiC, Al2O3, B4C, TiB2+B4C согласно схеме, приведенной на рис.1 и рассчитанная по формуле (1) эффективность  приведены в табл.1. В части экспериментов образцы представляли собой двухслойную сборку “титан-керамика”. Усредненное по четырем опытам значение глубины кратера в алюминиевой плите для данных условий удара равно 28,0 мм.

Таблица 1.

| № пп | Материал 1-й слой | с1, мм | Материал 2-й слой | с2, мм | r, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь 60С2А | 2.0 |  |  | 18.0 | 0.15 |
| 2 | Al2O3 | 2.0 |  |  | 19.0 | 0.22 |
| 3 | Al2O3 | 5.0 |  |  | 5.3 | 0.56 |
| 4 | Al2O3 | 5.0 |  |  | 4.5 | 0.59 |
| 5 | Al2O3 | 7.3 |  |  | 5.6 | 0.43 |
| 6 | Порист. Al2O3 | 7.6 |  |  | 14.6 | 0.10 |
| 7 | B4C | 5.1 |  |  | 8.8 | 0.52 |
| 8 | SiC | 10.3 |  |  | 1.0 | 0.55 |
| 9 | TiB2+B4C | 6.4 |  |  | 1.6 | 0.95 |
| 9 | Ti | 2.0 | Al2O3 | 2.0 | 18.0 | 0.14 |
| 10 | Ti | 2.0 | Al2O3 | 5.0 | 4.2 | 0.48 |
| 11 | Ti | 2.0 | Al2O3 | 7.3 | 4.5 | 0.35 |

Оценка эффективности пластины Al2O3, в зависимости от скорости удара, представлена на рис.2. Линия 1 отражает усредненное значение глубины кратера в алюминиевой плите, 2 – глубина кратера в плите с керамической пластиной, 3 – эффективность керамики. Ход кривой 3 свидетельствует о том, что максимальная эффективность керамики соответствует скоростям удара до 1 км/с, а с увеличением скорости соударения до 2 км/с она существенно снижается.

Диапазон скоростей удара удлинёнными и компактными бойками плотностью 2,7…18,6 г/см3 составил 0,5…2,0 км/с. Для ударников компактной формы плотностью 18,6 г/см3 в области скоростей удара 0,7…0,8 км/с эффективность металлокерамики TiB2+B4C равна 0,2…0,25, а для ударников удлинением 3…4 она соответствует значениям 0,5…0,6. При повышение скорости удара до 2 км/с эффективность композитов, в соответствии с данной методикой, снижается приблизительно в три раза.

Рис.2. Оценка эффективности пластины Al2O3, в зависимости от скорости удара.

3. ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОНИКАНИЯ УДЛИНЕННЫХ УДАРНИКОВ В КЕРАМИКУ

Оценка глубины проникания стержневых ударников в полубесконечные керамические преграды проводилась по имитационной модели, разработанной на основе модифицированной гидродинамической модели [8]. Основные соотношения, описывающие процесс высокоскоростного взаимодействия ударника с преградой, представлены системой уравнений [9]:

dvdt=−σc (ρcl(t)),

dldt=− (v−u),									(2)

dLk=u dt,

12 Aρc(v−u)2+σc=12 ρпu2+σп,

где: c и п – плотность материала ударника и преграды соответственно; v, l – текущая скорость свободного конца стержня и его длина; u, Lk – скорость контактной поверхности и глубина проникания; с и п – прочностные характеристики материала ударника и преграды; А=D/(D-u) – степень сжатия, определяемая из ударной адиабаты материала ударника D=co+bu. Начальные условия: v(0)=vo, l(0)=lo, значения констант со и b соответствуют [10]. Возможность использования данного подхода для описания внедрения стержневых ударников в хрупкие керамические материалы в инженерном приближении ранее проверена в [11].

Эксперименты по ударно-волновому нагружению свидетельствуют о том, что разрушение керамики не является событием мгновенной потери сплошности при достижении критической нагрузки [12]. Это проявляется, например, в том, что на начальной стадии взаимодействия головная часть ударника деформируется в радиальных направлениях, а керамическая пластина остается неповрежденной. Через некоторый промежуток времени напряженно-деформированное состояние накапливает такие изменения, в результате которых керамика разрыхляется, ее сопротивление прониканию падает [13]. Поведение керамических материалов, в отличие от металлов и сплавов, может быть смоделировано двумя предельными состояниями – неповрежденной и полностью раздробленной средой. Прочностное сопротивление прониканию может быть определено через эти два состояния [11]:

σп=(1−η) HД+η R,									(3)

где HД – динамическая твердость неповрежденной керамики, R – минимальное сопротивление раздробленного материала,  – коэффициент, характеризующий степень разрушения.

Коэффициент разрушения зависит от плотности керамики, ее прочности и других параметров соударения =f(Lk(t), u(t), п, п, do,...). Для определения коэффициента  использована модель, предложенная в [11]. Предполагалось, что если  достигает единицы, то керамика полностью раздроблена и с этого момента ударник проникает в сыпучий материал, а его скорость понижается за счет сопротивления

σ=R+12 μ ρп u2(t),

где  – коэффициент трения в сыпучем материале.

По данной модели проведены расчеты глубины проникания вольфрамовых ударников удлинением 10 в преграды из Al2O3 в зависимости от скорости соударения. При расчете использовались следующие физические величины и константы: с=19 г/см3, с=1,2 ГПа, со=4,03 км/с, b=1,24, n=3,5 г/см3, с=НД=22 ГПа, R=3,6 ГПа, =0,3.

Рис.3.

Результаты расчетов по данной модели, с учетом дробления керамики при использовании уравнений (2) и (3), приведенные на рис.3 в виде сплошной линии (1), хорошо согласуются с экспериментальными данными [7]. Штриховой линией (3) приведены расчетные данные по модифицированной гидродинамической модели [8]. Следует отметить, что в последнем случае не удается достичь удовлетворительного согласования расчетных и экспериментальных данных.

4. КРИТЕРИАЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ ГЛУБИНЫ ПРОНИКАНИЯ УДАРНИКОВ В КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Критериальные соотношения находились из экспериментальных зависимостей, связывающих глубину проникания, скорость соударения, плотность, прочностные свойства соударяющихся тел и другие определяющие параметры удара. В зависимости от условий взаимодействия - скорости соударения и прочностных свойств материалов - ударник интенсивно деформируется или разрушается, либо остаётся практически недеформированным. В соответствии с этим проявляются изменения в структуре критериальных соотношений и в величине эмпирических коэффициентов, входящих в эти соотношения.

Структура критериальных соотношений для глубины проникания недеформируемых и деформируемых металлических ударников устанавливалась по глубине проникания в хрупкие (бетон, лед, керамика) и пластичные (металлы и сплавы) преграды. В экспериментах в качестве ударников использованы компактные и удлиненные до 12 калибров стержни с плоским торцом и заострённые из сплава ВНЖ, стали Ст.3, стали 60С2А, титана ВТ–6, алюминиевого сплава Д16М, свинца. Физико-механические свойства этих материалов приведены в табл.2.

Пресный лёд вырезался блоками размером 400х400х1000 мм из речного льда или замораживался послойной заливкой при температуре -250С. В опытах температура льда варьировалась в пределах 00...-250С. Мелкозернистый бетон имел состав: одна часть цемента марки 400, две части мелкого песка. Отношение вода/цемент составляло 0,44, время выдержки смеси 30 суток. Основным требованием при подборе толщины блоков из льда и бетона было отсутствие влияния тыльной поверхности на измеряемую глубину проникания. Образцы из стали ст.3 и меди М2 имели диаметр 120 мм и толщину 150 мм. Физико-механические характеристики материалов ударников и преград [10,14] приведены в табл.2.

### Таблица 2.

| Материал | , г/см3 | СВ, км/с | НВ, ГПа | НД, ГПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Медь М2 | 8,9 | 3,92 | 0,45 | 0,8 |
| Д16М | 2,78 | 5,2 | 0,42 | 0,5 |
| Свинец | 11,4 | 2,03 | 0,05 | 0,08 |
| Сталь ст.3 | 7,83 | 4,63 | 1,5 | 2,3 |
| Сталь HRC66 | 7,83 | 4,63 | 6,8 | 5,5 |
| Титан ВТ-6 | 4,45 | 5,11 |  | 2,8 |
| ВНЖ-90 | 17,2 | 3,95 | 3,0 | 3,0 |
| Бетон | 2,2 | 3,05 |  | 0,18 |
| Лёд 00С | 0,90 | 3,60 |  | 0,02 |
| Лёд –100С | 0,90 | 3,60 |  | 0,06 |
| Лёд –150С | 0,90 | 3,60 |  | 0,07 |
| Лёд –250С | 0,90 | 3,60 |  | 0,09 |

Обозначения в таблице:  – плотность, СВ – объёмная скорость звука, НВ – твёрдость по Бринеллю, НД – динамическая твёрдость.

Интервал скоростей соударения составил 0,08...0,8 км/с в опытах с бетоном и льдом, и 1,0...3,5 км/с в экспериментах со стальными и медными преградами. Измерения параметров кратера после опыта на разрезанных образцах проводились оптическим методом, а на неразрезанных – механическим устройством с погрешностью нониуса 0,1 мм. Значения измеренных в опытах параметров кратеров от условий динамического нагружения приведены в табл.3.

Экспериментальные данные для преград из стали НВ 1…3 ГПа, меди, бетона, льда позволили установить систему параметров, определяющих глубину проникания деформируемых и недеформируемых ударников компактной и удлинённой формы в различные среды.

## Таблица 3.

| Условия нагружения | l0, мм | d0, мм | V0, км/с | LKl0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь – бетон | 22,8 | 7,6 | 0,106 | 0,16 |
| Сталь – бетон | 22,8 | 7,6 | 0,202 | 0,58 |
| Сталь – бетон | 22,8 | 7,6 | 0,403 | 1,51 |
| Al – бетон | 30,4 | 7,6 | 0,315 | 0,345 |
| Титан – бетон | 30,4 | 7,6 | 0,372 | 0,625 |
| ВНЖ – бетон | 6,5 | 6,5 | 0,379 | 4,88 |
| Сталь – лёд | 22,8 | 7,6 | 0,12 | 1,12 |
| Al – лёд | 28,9 | 7,6 | 0,130 | 0,59 |
| Титан – лёд | 28,9 | 7,6 | 0,125 | 0,79 |
| Al – лёд | 28,9 | 7,6 | 0,130 | 0,75 |
| Сталь – лёд | 22,8 | 7,6 | 0,121 | 1,77 |
| Сталь – сталь | 8,0 | 8,0 | 2,877 | 1,47 |
| Сталь – сталь | 8,0 | 8,0 | 1,810 | 0,95 |
| Сталь – медь | 8,0 | 8,0 | 3,254 | 2,4 |
| Сталь – медь | 8,0 | 8,0 | 2,509 | 1,95 |
| Медь – сталь | 8,0 | 8,0 | 2,460 | 1,36 |
| Медь – сталь | 8,0 | 8,0 | 1,162 | 0,59 |

Обозначения в таблице: l0 ,d0 – длина и диаметр цилиндрического ударника, V0 – скорость удара, LK/l0 – относительная глубина проникания.

В качестве характеристики прочности для материалов ударника и преграды принята динамическая твёрдость. Система параметров, определяющая глубину проникания LK деформируемых и недеформируемых ударников в хрупкие и пластичные преграды, включает: V0 – скорость удара, l0, d0 – длина и диаметр стержня, С П – начальные плотности ударника и преграды, НДС, НДП – динамическая твёрдость материалов ударника и преграды, СВC, СВП – объёмная скорость звука материала ударника и преграды.

Согласно П – теореме теории подобия система из десяти выбранных основных определяющих параметров даёт семь П – критериев подобия [4]:

П1=LКl0,  П2=ρСρП,  П3=l0d0,  П4=v0СВП,

П5=НДСНДП,  П6=ρПСВП2НДП,  П7=СВССВП						(4)

Функциональную связь между критериями подобия будем искать в виде степенной зависимости, отражающей пропорциональность объема кратера кинетической энергии ударника с коэффициентом, учитывающим энергопотери на сопутствующие ударно-волновые явления. Возможность использования степенной зависимости при построении обобщенного решения для компактных ударников от параметра сдвиговой прочности материала преграды показана в [15]. Критериальное соотношение при данном подходе запишется в виде:

П1=КП2aП3−bП4сП5dП6m,								(5)

где K=kυkρkc- переменный коэффициент. Эмпирический коэффициент kv - учитывает изменение формы кратера и является функцией параметра П4; kρ - учитывает влияние относительной плотности взаимодействующих тел и является функцией критерия П2; kc - зависит от параметра П7, равного отношению скоростей звука в материалах ударника и преграды. Экспериментальные данные по глубине проникания в пластичные и хрупкие среды позволили определить численные значения показателей степени: а=0,50, b=0,33, c=0,66, m=0,25. Показатель d – переменная величина, являющаяся функцией параметра ПV02/НДС - комбинации критериев П4, П5, и П6.

Зависимость коэффициента kv от критерия П4 приведена на рис.4. Сплошными линиями представлены зависимости, полученные из усреднения экспериментальных данных. Кривая 1 соответствует режиму проникания, при котором ударник практически не деформируется. Нижняя кривая соответствует режиму внедрения деформируемых ударников.

Рис.4.	Зависимость коэффициента kv от критерия П4. Обозначения экспериментальных точек: 1 соответствует режиму проникания; 2 сталь-бетон, удлинение стержня =3; 3 Al-лёд, =3,8, Т=00С; 4 сталь-лёд, =12, Т= -60С; 5 Al-лёд, =6,1, Т= -60С; 6 Ti-лёд, =3,8, Т= -100С; 7 сталь-лёд, =3, Т=00С; 8 ВНЖ-бетон, =1; 9 сталь-сталь, =3, НДС=5,5 ГПа, НДП=4,0 ГПа; 10 сталь-сталь, =3, НДС=5,5 ГПа, НДП=2,4 ГПа; 11 сталь-сталь, =3, НДС=5,5 ГПа, НДП=3,2 ГПа; 12 сталь-сталь, =1; 13 медь-сталь, =1; 14 сталь-медь, =1.

Для оценки глубины проникания по критериальному соотношению (5) необходимо установить – деформируется ударник или остаётся практически недеформированным. Зависимость показателя степени d от критерия ρП Vo2HDC представлена на рис.5.

Видно, что с ростом скорости соударения влияние критерия П5, учитывающего относительную прочность ударника, ослабевает. При скорости удара меньше 1 км/с величина показателя d равна 0,5.

Рис.5.	Зависимость показателя степени d от критерия ρП Vo2HDC. Экспериментальные данные соответствуют обозначениям рис.4.

Коэффициент kρ, учитывающий различие в плотностях материала ударника и преграды, варьирует в пределах 0,9…1,1. Коэффициент kc отражает влияние скорости звука на глубину проникания и является функцией критериев П2 и П7. Зависимость данного коэффициента от данных критериев приведена на рис.6. В исследованном диапазоне условий взаимодействия различие в скоростях звука ударника и преграды оказывает слабое влияния на глубину проникания по сравнению с влиянием критериев П5 и П6, учитывающих прочность взаимодействующих материалов.

Рис.6.	Зависимость коэффициента kc от критериев П2 и П7.

1 аппроксимация экспериментальных точек, 2 сталь-сталь, 3 ВНЖ-сталь,
4 сталь-бетон, 5 титан-лёд, 6 ВНЖ-бетон, 7 сталь-лёд.

Границы применимости соотношения (5) определяются диапазоном изменения П-критериев, подтвержденным экспериментальными данными. Диапазон варьирования отношения плотности ударника к плотности преграды в экспериментах составил 1…10, удлинения ударника 1…10, отношения скорости ударника к объемной скорости звука материала преграды 0,1…0,9. Величина коэффициента корреляции, отражающая степень согласия рассчитанных (5) и экспериментальных значений глубины проникания варьирует в пределах 0,68…0,98 для исследованных материалов.

Анализ экспериментальных данных по глубине проникания показывает, что при ударе в диапазоне скоростей до 3,5 км/с прочностное сопротивление металлов определяется динамической твердостью, а прочностное сопротивление керамик составляет 0,1…0,2 от исходной величины микротвердости. Полученные данные согласуются с выводами работы [5] о природе реализации прочностных свойств хрупких и пластичных материалов. С точки зрения сопротивления прониканию композиты отличаются от металлов количественно, обладая почти на порядок большей исходной динамической твердостью. Но при относительно низких скоростях соударения, до 2 км/с, когда фронт разрушения движется впереди поверхности контакта ударник-преграда, прочностное сопротивление керамик падает. В этом случае исходная величина динамической твердости композита не может служить определяющим параметром в системе критериев подобия. Найденные экспериментально по глубине проникания параметры прочностного сопротивления равны соответственно 8,5…9; 2,6…3,6; 6 ГПа для керамик В4С, Al2O3, SiC. Сравнение рассчитанной и экспериментальной [7] глубины проникания в Al2O3 (Al995) стержня из вольфрама удлинением 10 приведено на рис.3. Кривая 2 соответствует величине прочностного сопротивления Al2O3 равной 2,6 ГПа. Видно удовлетворительное совпадение расчета с экспериментальными точками в диапазоне скоростей удара 1,5…3,5 км/с.

Таким образом, показана повышенная стойкость к удару карбида бора и СВС-керамики на основе диборида титана и карбида бора. Получено критериальное соотношение, связывающее глубину проникания с критериями подобия. Данное соотношение позволяет на основе параметра прочностного сопротивления материала оценить глубину проникания деформируемых и недеформируемых ударников различного удлинения, плотности и твёрдости в преграды из композиционных материалов.

ЛИТЕРАТУРА

- Viechnicki D.J., Slavin M.J., Kliman M.I. Development and current status of armor ceramics. Ceramic bulletin, 1991, v.70, N6, pp.1035-1039.

- Bless S.J., Rosenberg Z.,Yoon S. Hypervelocity penetration of ceramics. Int. J. Impact Engng., 1987, N5, pp.165-171.

- Ширков Д.В. Функциональное обобщение Пи-теоремы. Тезисы докладов 5-ой международной конференции “Лаврентьевские чтения по математике, механике и физике“, 18-22 сентября 2000г., Новосибирск, 2000, с.31-32.

- Баренблатт Г.И. Подобие, автомодельность, промежуточная асимптотика. Л., Гидрометеоиздат, 1978, 207 с.

- Кожушко А.А., Рыкова И.И., Синани А.Б. Сопротивление керамик внедрению ударяющего тела при высоких скоростях взаимодействия. ФГВ, 1992, т.28, №1, с.89-93.

- Orphal D.L., Frazen R.R., Piekutovski A.J., et al. Penetration of confiden aluminum nitride by tungsten long rods at 1.5 to 4.5 km/s. Int. J. Impact Engng., 1996, N10, pp.335-368.

- Subramanian R., Bless S.J. Penetration of semi-infinite AD995 alumina targets by tungsten long rods penetrators from 1.5 to 3.5 km/s. Int. J. Impact Engng, 1995, N17, pp.807-816.

- Tate A. A theory for deceleration of long rods after impact. J. Mech. Phys. Solids, 1967, N15, pp.387-399.

- Толкачев В.Ф. К теории высокоскоростного внедрения стержневых ударников в полубесконечные среды. Всесибирские чтения по математике и механике. Том II. Механика. Томск, 1997, с.107-113.

- Жерноклетов М.В., Зубарев В.Н., Трунин Р.Ф., Фортов В.Е. Экспериментальные данные по ударной сжимаемости и адиабатическому расширению конденсированных веществ при высоких плотностях энергии. Черноголовка, 1996, 385с.

- Grase F.I., Rupert N.L. Mechanisms for ceramic/metal, bi-elements targets response to ballistic impact. Proc. Of 14th Int.Symp. Ball. Qutbtc, Canada, 1993, v.2, pp.361-370.

- Афанасьева С.А., Белов Н.Н., Коняев А.А., и др. Особенности деформирования и разрушения металлокерамических материалов при высокоскоростном соударении. Механика композиционных материалов и конструкций, 2002, т.8, №3, с.323-334.

- Афанасьева С.А., Белов Н.Н., Толкачев В.Ф., и др. Особенности ударно-волнового деформирования пористой керамики Al2O3. Докл. РАН, 1999, т.369, №4, с.477-479.

- Богородский В.В. , Гаврило В.П. Лёд. Физические свойства. Современные методы гляциологии. Л., 1980, 383с.

- Sedgwick R.T., Hageman L.J., Herrmann R.G., Waddell J.L. Numerical investigation in penetration mechanics. Int. J. Impact Engng, 1978, v.16, pp.859-869.

- Поступила в редакцию 22 января 2004 года.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (проект № 04-01-00856) и Минобразования РФ (проект № 4-198).