УСТОЙЧИВОСТЬ СТЕСНЁННОГО СТЕРЖНЯ ИЗ СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ ПРИ ОБРАТНОМ МАРТЕНСИТНОМ ФАЗОВОМ ПРЕВРАЩЕНИИ

Сильченко Л.Г.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Настоящая статья является продолжением работы [1], где была рассмотрена потеря устойчивости стеснённого стержня из сплава с памятью формы (СПФ) при обратном термоупругом мартенситном фазовом превращении в упрощённой постановке. В [1] было использовано допущение о неизменности (по длине стержня) зоны дополнительного фазового превращения, развивающейся в стержне из СПФ при выпучивании, что позволило получить простые разрешающие соотношения. Однако чтобы такое решение было возможным, при выпучивании стержня должны присутствовать малые вариации внешней нагрузки, в том числе и кинематического характера. В результате, в соответствии с концепцией «продолжающегося нагружения», за счёт выбора нужных вариаций «внешней нагрузки» могут быть найдены наиболее опасные критические характеристики устойчивости, а в рамках концепции «фиксированного фазового состава» - наименее опасные. За счет специального выбора вариаций «внешней нагрузки» могут быть найдены также критические характеристики, занимающие промежуточное положение. Понятно, что определённый интерес вызывает решение на основе концепции «упругой разгрузки», когда при выпучивании стержня вариации внешней нагрузки не допускаются вообще. В [1] отмечено, что в рамках упрощающего положения относительно зоны дополнительного фазового превращения такое решение достигнуть не удаётся. Чтобы получить решение в отсутствии любых вариаций нагрузки в процессе выпучивания, приходится отказаться от указанного выше упрощающего допущения и считать зону дополнительного фазового превращения переменной по длине стержня. В настоящей статье такое решение получено. Показано, что задача сводится к решению системы обыкновенных дифференциальных уравнений с искомым параметром, в качестве которого может, например, выступать значение фазовой составляющей деформации, накопленной в ходе предшествующего прямого мартенситного превращения. В ходе численного решения указанной системы может быть найдено критическое значение фазовой составляющей деформации, созданной в процессе предшествующего мартенситного превращения в зависимости от параметра объёмной доли мартенситной фазы . Интересно отметить, что при любом значении параметра  найденное критическое значение фазовой деформации оказывается весьма близким к критическому значению фазовой деформации, полученному в [1] в упрощенной постановке для частного случая, когда на этапе выпучивания не допускается вариация осевого смещения опор, но присутствует вариация погонной осевой нагрузки.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Как и в статье [1] рассматривается плоский однородный стержень постоянного сечения, изготовленный из СПФ. Первоначально стержень шарнирно опёрт на своём левом конце, свободно опёрт на правом и имеет длину . Стержень в аустенитном состоянии нагружается силой  (положительной считается сжимающая нагрузка) при столь высокой температуре, чтобы не вызвать прямой мартенситный переход в изотермических условиях. Далее стержень переводится в полностью мартенситное состояние за счёт охлаждения через интервал прямого мартенситного превращения, причём сила  в процессе перехода остаётся неизменной. Кроме того, в процессе прямого превращения исключается выпучивание стержня. После этого сила  снимается, стержень приобретает длину , а правая опора фиксируется, становясь шарнирно опёртой. Наконец, стержень нагревается, и в нем за счет неизменности положения опор, развиваются реактивные сжимающие напряжения , которые могут вызвать потерю устойчивости. Заметим, что величины, обладающие верхним индексом 1 в квадратных скобках, относятся к предшествующему прямому мартенситному переходу, а 2 - к обратному. Впрочем, если это не вызывает неоднозначности, то указанный индекс может быть опущен.

В работе в линеаризованной постановке изучается стержень, подчиняющийся кинематической гипотезе плоских сечений, записанной в отношении суммарных деформаций

,

причём символами  обозначены соответственно удлинение осевой линии стержня и увеличенная в  раз кривизна его оси, что обусловлено учетом сжимаемости стержня. Для указанных величин справедливы формулы

,

где  - прогиб, осевое смещение и угол поворота, а штрихом обозначена производная по начальной материальной координате .

2. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ

В статье рассмотрен тот же самый вариант определяющих соотношений, что и работе [1]. Он основан на использовании дифференциальной зависимости для внутренней переменной состояния , трактуемой как объёмная доля мартенситной фазы. Упрощённый для одномерного случая вариант этой системы может быть представлен следующими уравнениями

,

,

.

Здесь  - упругая и фазовая составляющие осевой деформации,  - действующее напряжение,  - текущая температура,  - модуль упругости, зависящий, вообще говоря, от параметра фазового состава . Дифференциал  является функцией температуры , а также инвариантов неких тензоров, характеризующих текущее и созданное в СПФ в ходе предшествующего этапа прямого перехода напряженно-деформированные состояния. Символами  обозначены для этапа обратного мартенситного превращения величины осевых фазовых деформаций и параметра фазового состава в начале этого этапа (или, что то же самое, соответствующие величины, достигнутые в конце предшествующего этапа прямого перехода). В работе полагается . Символами  обозначены температуры начала и конца обратного мартенситного перехода в отсутствии напряжений, а  - при наличии напряжения. Кроме того,  - разница удельных энтропий аустенитного и мартенситного состояний СПФ в отсутствии фазовых деформации при некой температуре термодинамического равновесия , при которой СПФ может существовать как в чисто мартенситном, так и в чисто аустенитном состояниях (для материалов с широкой петлёй гистерезиса это всегда возможно),  - плотность сплава, которая считается неизменной в процессе мартенситных превращений. При записи  ввиду малости не учитывался объёмный эффект термоупругого превращения, а также реверсивная память формы. В качестве зависимости для модуля упругости применяется выражение

,

а в качестве   может, например, быть использована зависимость

.

Для определения температуры начала обратного фазового перехода в рассматриваемом одномерном случае предлагается использовать величину

,

где  - константы сплава. Температура конца обратного превращения  может быть найдена только в результате решения задачи, как температура, при которой объёмная доля мартенситной фазы  станет равной нулю.

Из анализа зависимости  следует, что в изотермических условиях продолжение (прекращение) обратного перехода зависит от знака величины . Если , то указанное превращение имеет место, нет - сплав упруго деформируется.

3. АНАЛИЗ ДОКРИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Докритическое деформирование стержня аналогично изложенному в [1]. Сжимающие напряжения на этапе обратного превращения, очевидно, переменны, а вот длина стержня  остается неизменной в течение всего докритического этапа обратного термоупругого превращения. Исходя из постановки задачи ясно, что

,

причём для накопленной в процессе предшествующего прямого превращения величины фазовой деформации справедлива зависимость [2]

,

где постоянные напряжения в стержне при прямом переходе определяются по формуле  ( - площадь поперечного сечения стержня).

Текущее значение фазовой деформации на этапе обратного перехода может быть найдено интегрированием второй зависимости  при выполнении очевидного начального условия

.

Поскольку длина стержня на этапе обратного превращения по условию не меняется, то на основании ,  можно заключить, что

,

откуда с учётом ,  следует соотношение

,

связывающее переменное (зависящее от ) напряжение на докритическом этапе обратного перехода и постоянное значение накопленной в ходе предшествующего прямого превращения фазовой составляющей деформации .

4. Устойчивость стержня при отсутствии вариаций ПОГОННОЙ нагрузки и температуры ПРИ выпучиваниИ

Полагая, что при выпучивании не допускаются ни вариации погонной нагрузки, ни температуры, после варьирования соотношения  относительно критического состояния изучаемого стержня, с учётом  имеем

,

где введено обозначение

.

Для вариации объёмной доли мартенситной фазы с учётом  справедливо выражение

,

где  - ступенчатая функция Хевисайда и введено обозначение

.

Выражая из формул ,  вариацию напряжения на этапе обратного термоупругого превращения, получаем зависимость

,

в которой введено ещё одно обозначение

.

Граница зоны дополнительного фазового превращения находится из условия

,

следующего из анализа соотношения  для , куда явным образом входит координата границы зоны дополнительного фазового превращения.

На основании  можно образовать вариации внутренних сил и моментов

или после интегрирования по сечению —

,

причем для стержня прямоугольного сечения  справедливы соотношения

.

В последних формулах  - момент инерции сечения стержня и используется безразмерная координата границы зоны дополнительного фазового перехода

.

Кроме того, в них введено новое обозначение

.

Следует отметить, что при записи  предполагалось, что часть стержня  испытывает дополнительное превращение.

Из равновесия мысленно отсечённой части рассматриваемого стержня, следует статическое соотношение для вариации момента

,

где  - вариация прогиба. Поскольку в процессе выпучивания стержня, не допускаются вариации погонной продольной нагрузки, то в дополнении к  необходимо привлечь уравнение

,

указывающее, что вариация нормальной силы в процессе выпучивания полностью определяется вариациями концевой нагрузки.

Что касается краевых условий, которым должна удовлетворять рассматриваемая задача устойчивости, то в отношении изгиба для них применяются выражения

,

характерные для шарнирно опёртого стержня. Для сопровождающего выпучивание стержня сопряжённого осевого деформирования необходимо наложить по одному краевому условию на каждом конце стержня

Как видно, на левом конце стержня вариация осевого смещения не разрешается. На правом же конце она, вообще говоря, допускается, хотя наиболее интересным следует признать случай , при котором полностью повторяются краевые условия при докритическом деформировании.

Уравнений , ,  с учётом  и нужных краевых условий вполне достаточно, чтобы решить задачу об устойчивости стержня из СПФ.

5. Решение при ПЕРЕМЕННОЙ толщине зоны дополнительного фазового превращения

Для рассмотренного в статье случая потери устойчивости стержня за счёт развивающихся в нём реактивных сжимающих напряжений в ходе обратного термоупругого фазового превращения, можно с уверенностью сказать, что зона дополнительного фазового перехода всегда лежит в разгружаемой области [1].

Из второй формулы  с учётом ,  следует выражение

,

где безразмерная координата границы дополнительного фазового превращения , в отличие от [1] не является постоянной . Аналогично формула для вариации момента  может быть записана в виде

где введено обозначение

,

причём  также переменна по длине стержня. В итоге на основании ,

Это уравнение, предварительно проварьированное первое выражение , записанное с учётом , а также последнее третье дифференциальное уравнение, получаемое подстановкой  в  и взятия производной от обеих частей получившегося выражения, составляют систему трех обыкновенных дифференциальных уравнений, которая вместе с соответствующими краевыми условиями полностью описывает решаемую задачу

в которой ради краткости используется обозначение .

Ясно, что, эта система совершенно не изменится, если вместо функции  в неё подставить , где C - const. При этом вместо  естественно рассматривать . Что касается функции , то она при указанных манипуляциях вообще не меняется. Следовательно, решение зависит лишь от формы функции . Поэтому при решении  важно удовлетворить всего двум краевым условиям, при выборе же третьего возможен определённый произвол. Для рассматриваемого стержня удобно рассматривать лишь половину стержня, например правую. Тогда указанные два краевых условия таковы

.

В качестве третьего краевого условия можно рассмотреть

где  - некоторое произвольное значение, играющее роль стрелы прогиба в середине стержня, влияющее, как это было отмечено выше, лишь на масштаб функций, но никак не влияющее на функцию .

Процедура решения системы обыкновенных уравнений  сводится к следующему. Для заданного значения объёмной доли мартенситной фазы  определённым образом назначается некоторое пробное значение накопленной в ходе предшествующего прямого фазового превращения фазовой деформации . Далее осуществляется численное решение , с учетом указанных краевых условий. Заметим, что если в результате численного решения  координата  выходит за границы сечения стержня (по толщине), что соответствует либо случаю когда всё сечение стержня в соответствующем месте испытывает дополнительный переход, либо наоборот случаю полного отсутствия такового, то система  должна быть подвергнута необходимой корректировке. Формально, для этого достаточно обнулить правую часть третьего уравнения этой системы, если . Можно поступить по-другому - строить решения в указанных зонах на основе результатов использования приближённого подхода [1].

В процессе численного решения  станут известны функции , а, следовательно, и соответствующая вариация постоянной по длине стержня величина  . Из уравнения  ясно, что константа  зависит от используемого значения  . При увеличении вариации  в  раз, в это же число раз увеличится  и её производные, а, следовательно, и величина   также увеличивается в  раз.

Для того, чтобы найти вариацию осевого смещения следует использовать второе уравнение . Учитывая в нём, что , а также заменяя  по второй формуле  (конечно, предварительно проварьированной), вспоминая, что в ходе решения системы  все необходимые функции, по крайней мере численно, известны, интегрируя, наконец, указанное соотношение, в итоге, например, для  имеем формулу

6. НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В качестве примера рассмотрен стержень из СПФ обладающий следующими физико-механическими характеристиками , , , ,  (), что соответствует короткому стержню из статьи [1].

В результате практических вычислений выявлена следующая закономерность. Оказывается, что для рассматриваемого стержня для каждого значения  значение  критической фазовой деформации принадлежит некоторому интервалу

,

причем  - критическая нагрузка, подсчитываемая в соответствии с концепциями «продолжающегося фазового перехода» и «продолжающегося нагружения» для случая, когда при выпучивании весь стержень находится в условиях дополнительного фазового перехода [1]. Величина  соответствует критической нагрузке подсчитываемой на основе концепции «фиксированного фазового состава» [1]. Если же задать  вне интервала , то система  не имеет решения. Заметим, что для конкретного значения  после численного решения , по формуле  с точностью до множителя  может быть найдена искомая вариация осевого смещения правой опоры стержня. Расчёты показывают, что для некоторого значения  из интервала  формула  даёт нулевое значение . Понятно, что указанное значение  является искомым критическим значением фазовой деформации, накопленной в ходе прямого превращения и соответствующей выпучиванию стержня в процессе обратного перехода при заданном значении , когда потеря устойчивости не сопровождается ни вариациями осевой нагрузки, ни вариациями осевого смещения правой опоры.

В зависимости от конкретного значения  дополнительное превращение распространяется на разные области стержня. На рис.1 для рассматриваемого стержня при параметре , соответствующему минимуму модуля фазовой деформации (), полученной при использовании концепции «продолжающегося нагружения» [1], представлен ряд графиков, иллюстрирующих зависимость зоны дополнительного фазового перехода (область, закрашенная серым цветом) от конкретного значения критической фазовой деформации , накопленной в ходе предшествующего прямого превращения. Максимальное по модулю значение при  соответствует гипотезе «фиксированного фазового состава» - ().

Рис.1.

Критическая деформация  соответствует концепции «неполного фазового превращения», когда постоянное значение безразмерной координаты  отвечает случаю, когда отсутствует погонная осевая нагрузка  стержня, но имеет место вариация осевого смещения правой опоры (см. [1]).

На рис.1 приведено также распределение зоны дополнительного превращения при . Этот случай выделен особым образом, поскольку именно это значение отвечает, по результатам [1], тому частному решению с постоянным значением , когда при выпучивании отсутствует вариация осевого смещения правой опоры стержня, но присутствует . Интересно отметить, что значение , соответствующее решению, когда  и которое может быть найдено по результатам настоящей статьи, лишь незначительно отличается от решения с постоянным значением координаты .

Заметим также, что при  потеря устойчивости изучаемого стержня происходит при наличии отрицательной вариации осевого смещения правой опоры , а при  - положительной. Об этом можно судить по рис.2, где представлена зависимость безразмерной величины  от критического значения фазовой деформации , накопленной в стержне в результате предшествующего прямого превращения, причём  определяется при помощи соотношения .

Рис.2.

На рис.3 без каких-либо изменений представлены кривые 1–4 с рис.3 из работы [1], отвечающие различным концепциям в рамках упрощённого подхода, когда координата  полагалась постоянной. Сплошная нижняя кривая 1 с рис.3 получена на основе гипотезы «фиксированного фазового состава» (), когда в ходе выпучивания в стержне реализованы такие условия, чтобы ни в одной его точке не было бы дополнительного фазового превращения (к этому же результату, очевидно, приводят решения в так называемой несвязной постановке, когда параметр ). Верхняя сплошная кривая 4 с этого же рисунка подсчитана на основе гипотезы «продолжающегося нагружения», когда каждая точка стержня испытывает дополнительное фазовое превращение. Кривая 3 с длинным штрихами отвечает гипотезе «неполного фазового превращения», когда координата границы зоны дополнительного фазового перехода  зависит от  и отвечает тому частному случаю, когда , .

Рис.3.

Пунктирная кривая 2 с короткими штрихами соответствуют решению, при котором постоянная по длине стержня координата . Наконец сплошная кривая 5 с рис.3, отвечает численному решению, представленному в настоящей статье, когда на безразмерную координату границы зоны дополнительного фазового превращения  не накладываются никакие ограничения, причём, по условию , что полностью соответствует докритическому деформированию. Как видно из рис.3, кривая 5 весьма близка к кривой 2, соответствующей решению с постоянным значением , когда , но . Причём в наиболее важных областях, где указанные кривые достигают своих максимумов, отмеченная тенденция проявляется отчётливее всего.

ЛИТЕРАТУРА

- Сильченко Л.Г. О потере устойчивости стержня из сплава с памятью формы вызванной реактивными сжимающими напряжениями при обратном мартенситном фазовом превращении. Механика композиционных материалов и конструкций, 2004, т. 10, №3, с.393–406.

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г. Устойчивость стержня, претерпевающего прямое или обратное мартенситные превращения под действием сжимающих напряжений. Прикладная механика и техническая физика, 2003, т.44, №3, с.169–178.

- Поступила в редакцию 21 сентября 2004 года.

Работа выполнена при финансовом содействии РФФИ, грант № 02–01–01075.