ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ. ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ НАПОЛНЕНИЯ

Яновский Ю.Г., Згаевский В.Э., Карнет Ю.Н., Образцов И.Ф.

##### Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

###### РЕЗЮМЕ

Обсуждаются определяющие реологические соотношения, описывающие поведение нового перспективного класса "умных" материалов с управляемыми свойствами - электрореологических жидкостей (ЭРЖ). Аналитические построения базировались на оригинальной многочастичной трехмерной упорядоченной модели. Проведено сравнение теоретических соотношений зависимости действительной части комплексного модуля от величины напряженности электрического поля с данными эксперимента. Получено хорошее количественное соответствие предсказаний теории и результатов эксперимента.

Описана зависимость реологического эффекта от величины объемной доли наполнения. Проведено сравнение полученных теоретических соотношений с экспериментом. Показано, что качественное соответствие теории и эксперимента наблюдается при малых величинах объемной доли наполнения (до ~0.23).

1. ВВЕДЕНИЕ.

Электрореологические жидкости (ЭРЖ) – суспензии твердых диэлектрических частиц в вязкой или вязкоупругой жидкости – перспективный класс материалов с управляемыми свойствами. Под воздействием электрических полей они изменяют свои реологические и механические свойства в десятки и сотни тысяч раз. В работе [1] была обоснована целесообразность использования трехмерных, многочастичных, упорядоченных моделей (кристаллических моделей) для теоретического описания поведения таких сред. Был проведен учет электростатического взаимодействия наведенных диполей до соседей третьего порядка включительно и расширена область применения теории для различных концентраций дисперсной фазы ЭРЖ - от высоких до малых. Описаны свойства ЭРЖ для произвольных градиентов смещения. Получена зависимость реологических свойств ЭРЖ от микроструктурных характеристик, электрических и реологических свойств компонентов и величины внешнего электрического поля. В работе [2] проведено сравнение полученных теоретических соотношений с экспериментальной зависимостью напряжения сдвига от скорости сдвига и величины напряженности поля, а также исследована и сопоставлена с экспериментом зависимость электрореологического эффекта от температуры. Показано, что результаты теоретического описания находят надежное количественное экспериментальное подтверждение.

В настоящей работе проводится анализ зависимости электрореологического эффекта от объемной доли наполнения ЭРЖ.

2. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ.

Концентрированная суспензия диэлектрических частиц в вязкой жидкости (ЭРЖ) моделируется жесткими одинаковыми частицами, размещенными до начала движения (в отсутствии электрического поля и градиентов скоростей) в узлах решетки заданной симметрии. Это допущение об упорядоченности расположения частиц в начальный момент времени, естественно, не соответствует реальной ситуации, в которой при средних и больших концентрациях частиц можно ожидать лишь ближний порядок в размещении частиц. Однако это допущение необходимо для записи определяющего уравнения движения частиц, решение которого при наложении электрического поля и градиентов смещения частиц даст реальное размещение частиц через определенный промежуток времени. Кроме этого, как уже отмечалось [3] под воздействием электростатических и сдвиговых полей частицы ЭРЖ действительно агрегируются в кристаллическую решетку тетрагональной объемно-центрированной симметрии. Таким образом, необходимое для преодоления  математических трудностей допущение находит обоснование в численном эксперименте. Кроме этого, предложенная модель учитывает реальные физические взаимодействия частиц среды и это позволяет утверждать, что полученные функциональные зависимости должны правильно отражать экспериментальные факты. Отсутствие дальнего порядка приведет лишь к изменению некоторых числовых констант уравнения состояния, оставляя неизменным вид самих уравнений. Последнее является важным и принципиальным, однако, качество полученных соотношений можно будет установить лишь при сопоставлении полученных соотношений с экспериментом.

В рассматриваемой модели диэлектрическая проницаемость частиц отличается от  диэлектрической проницаемости жидкости . На ЭРЖ накладывается однородное электрическое поле напряженностью . Вектор имеет проекции в лабораторной системе координат Ei (i принимает значения 1,2,3). Приложенное поле приводит к поляризации частиц. Между поляризованными частицами возникают силы электростатического взаимодействия. Рассматривается приближение парного взаимодействия частиц как эквивалентных диполей (аналогично можно рассмотреть взаимодействие заряженных или магнитных частиц). Кроме электростатических сил на частицы действуют вязкие силы, вызванные перемещениями частиц в вязкой жидкости под действием градиентов скоростей. Макроскопические градиенты скоростей предполагаются постоянными по всему объему ЭРЖ. На рис.1 представлена используемая авторами модель, в которой ЭРЖ находится под действием электростатического поля, (пластины являются электродами, положительный электрод расположен слева), и градиента скорости сдвига.

Рис.1. Схема эксперимента.

Левый электрод - неподвижен, а правый электрод смещается из первоначального положения с заданной скоростью . Таким образом, на каждую частицу действуют электрические и гидродинамические силы. Кроме указанных сил на частицы могут действовать силы отталкивания, Броуновские силы, если частицы малы, и силы стерического взаимодействия частиц, вызванные геометрическими размерами частиц. Такие силы могу быть введены единообразно в обобщенном виде в дальнейшем.

В центре схемы расположена прямоугольная лабораторная система координат с осями Xi (i принимает значения 1,2,3). Рассмотрим далее основные полученные теоретические соотношения.

3.ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Для малых градиентов смещения определяющее уравнение макроскопического движения элемента объема ЭРЖ, которое представляет собой баланс сил, действующих на выбранный элемент модели, получено в [1]. Рассматривалась объемно-центрированная кубическая решетка (см. рис.1, электростатическое поле  направлено по оси X1 и, следовательно, имеет проекции , а  - символ Кронекера, равный 1 при  и 0 при ).

Выражение, учитывающее электростатическое взаимодействие частиц до соседей третьего порядка включительно и справедливое при любом объемном наполнении частиц, имеет вид [1]

,			(1)

где  - константа, равная в системе СИ величине 8.8510-12Ф/м, ,  - объемная доля наполнения, равная отношению объема частицы наполнителя к объему элементарной ячейки модели, = - скорость градиента смещения,  - проекция смещения точки тела из первоначального положения на ось номера i лабораторной системы координат, и  - предельное наполнение, равное 0.94 для нашей модели,  - вязкость чистой жидкости,  - зависящая от времени внешняя сила, отнесенная к площади поверхности, и приложенная к плоскости, перпендикулярной оси Х1. Она направленная вдоль оси Х2.

Решение уравнения (1) при произвольной заданной функции  известно. В частности, если нагрузка изменяется по периодическому закону  с угловой скоростью , то имеем [6]

.						(2)

Соотношение (2) позволяет записать комплексный модуль сдвига G*

.				(3)

В соответствии с полученной формулой (3) при малых градиентах смещения в указанной схеме (рис.1) ЭРЖ ведет себя как вязкоупругое тело.

Одним из важных преимуществ развиваемого подхода является возможность на основе микроскопической теории кристаллов и полученных результатов для малых градиентов смещения (2) записать выражение для напряжения при произвольных градиентах смещения [2]

.					(4)

Данные соотношения не содержат каких-либо феноменологических или подгоночных параметров и представляет собой последовательный учет вклада в реологический эффект только электростатического взаимодействия наведенных внешним полем диполей.

Зависимость действительной части модуля сдвига (3) от напряженности поля и диэлектрических свойств компонентов ЭРЖ (квадратичная зависимость от E и ), а также зависимость напряжения (4) от этих величин совпадают с известными из литературы соотношениями [5,6], но отличается полученной впервые [1] зависимостью от объемной доли наполнения (квадратичная зависимость от ). Указанная зависимость от  однозначно и строго следует из вычислений, проведенных на основе развиваемого подхода.

Не останавливаясь на деталях вычислений, легко объяснить появление этой зависимости. Действительно, дипольный момент поляризованной сферы пропорционален ее объему, а энергия взаимодействия двух диполей прямо пропорциональна произведению моментов диполей и обратно пропорциональна кубу расстояния между их центрами. При вычислении плотности энергии взаимодействия двух диполей появляется в знаменателе еще размерность объема. Таким образом, можно преобразовать полученное выражение для плотности энергии взаимодействия двух диполей к отношению квадрата объема частицы к квадрату объема элементарной ячейки. Это и является квадратом объемной доли наполнения.

# 4.СРАВНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ С ЭКСПЕРИМЕНТОМ

В работах авторов из первых принципов впервые получена квадратичная зависимость электрореологического эффекта от объемной доли наполнения [1]. В ряде работ эта зависимость либо постулируется, либо устанавливается из эксперимента [5]. Эта зависимость имеет важное практическое значение и нуждается в строгом обосновании и экспериментальном подтверждении. В следующем разделе проводится сравнение результатов теории с экспериментальными данными как взятыми из литературы, так и специально проведенными нами экспериментальными исследованиями.

Для проверки полученных теоретических соотношений (3) зависимости действительной части модуля сдвига от величины напряженности поля нами использовалась композиция ЭРЖ, представляющая собой суспензию частиц диатомита в трансформаторном масле. Весовая доля частиц в композиции составляла 40%. Измерения зависимости напряжения от частоты и напряженности электрического поля проводились на приборе RheoStress 150 (HAAKE, Германия) в интервале частот от 10-2 до 102 Гц при комнатной температуре. Напряженность поля изменялась от 0.5 кв./мм до 1,5 кв./мм. По этим измерениям находилась зависимость действительной части комплексного модуля сдвига в зависимости от частоты и напряженности поля. В таблице 1 представлены значения действительной части комплексного динамического модуля сдвига – модуля упругости G’ (Па) от напряженности электрического поля для частот периодических колебаний 10 и 100 Гц.

#### Таблица 1.

| ## Е кв./мм | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10Гц | 5104 | 2105 | 4105 |
| ### 100Гц | 6104 | 2.6105 | 5105 |

В соответствии с формулой (3) отношение двух значений действительной части модуля сдвига при разных величинах напряженности поля равно отношению квадратов напряженности поля

(5)

В таблице 2 представлены экспериментальные значения отношения действительной части модуля сдвига к модулю при значении напряженности поля 0.5 кв./мм при частоте 10 Гц и при этих же значениях относительные величины, вычисленные по соотношению (5).

Таблица 2.

| Е кв./мм | G/GE=0.5 | Е / 0.5 | (Е / 0.5)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| 1.0 | 4 | 2 | 4 |
| 1.5 | 8 | 3 | 9 |

В таблице 3 представлены аналогичные данные для частоты 100 Гц.

Таблица 3.

| Е кв./мм | G/GE=0.5 | Е / 0.5 | (Е / 0.5)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| 1.0 | 4.3 | 2 | 4 |
| 1.5 | 8.3 | 3 | 9 |

Сравнение данных второй и четвертой колонок указывает на хорошее количественное соответствие теоретических соотношений и эксперимента.

Проверка теоретического соотношения (4) выполнялась также в работе [2], где проведено сравнение полученных теоретических соотношений с экспериментальной зависимостью напряжения сдвига от скорости сдвига и величины напряженности поля, а также исследована и сопоставлена с экспериментом зависимость реологического эффекта от температуры. Проведенное выше сравнение теоретической и экспериментальной зависимости динамического модуля сдвига от напряженности поля (см. таблицы 2 и 3) в совокупности с данными работы [4] позволяют утверждать, что результаты теоретического описания находят надежное количественное экспериментальное подтверждение.

Далее остановимся подробно на зависимости реологического эффекта от объемной доли наполнения. Для проверки полученной теоретической зависимости воспользуемся экспериментальными данными работы [7].

Исследованная в этой работе ЭРЖ, представляет собой частицы гидрата поли(метакрилата) в гидрокарбоновом масле. Объемная доля частиц  изменяется в интервале 0 – 0.34. Диэлектрическая проницаемость масла  равна 7.3, а частиц  – 23.2. Вязкость жидкости =8.29х10-2 Па сек. Измерение реологических свойств ЭРЖ проводились в интервале градиентов скоростей сдвига 10-4 – 10 сек-1 при изменении напряженности электрического поля от 50 кв./м до 400 кв./м. В этой работе исследуется зависимость отношения вязкости ЭРЖ к вязкости масла от числа Мэйсона Mn () и объемной доли наполнения . Эта зависимость в двойных логарифмических координатах при заданном значении  представляет собой прямую с наклоном –1 при малых значениях Mn, переходящую в горизонтальную прямую после некоторого критического значения Mn*. По данным эксперимента строится зависимость Mn* от . На рис.3 эта зависимость представлена точками.

Как видно, полученные в [5] значения позволяют построить линейную зависимость Mn* от . Следует отметить, что существование подобной линейной зависимости предполагалось в [4].

Полученное авторами теоретическое соотношение (4) позволяет непосредственно получить зависимость Mn* от  и сопоставить ее с данными эксперимента, представленного на рис.3. Преобразуем формулу (4), поделив левую и правую части на . В результате получим

.							(6)

Рис.3.	Зависимость критической константы Мэйсона от объемной доли наполнения. Точки – эксперимент, сплошная линия – линейная регрессия.

Определим Mn* таким образом, чтобы первый член правой части соотношения (6) был в ~30 раз меньше суммы двух последних членов. Это дает следующее выражение для критической константы Мэйсона

.								(7)

Зависимость критической константы Мэйсона от объемной доли наполнения, представленная соотношением (7), изображена сплошной линией на рис.4.

Рис.4.	Зависимость критической константы Мейсона от объемной доли наполнения. Теория – сплошная линия, эксперимент – линия с точками.

На этом же рисунке точками, соединенными линией, представлены данные эксперимента рис.3. Видно качественное соответствие теории и эксперимента до значения объемной доли наполнения ~0.23. При больших значениях  теоретическая кривая проходит через максимум, в то время как экспериментальная тачка (=0.34) лежит выше. Здесь, нет качественного соответствия, но для окончательного вывода необходимо получить экспериментальные точки для значения объемной доли наполнения между 0.227 и 0.34, также для значений объемной доли больше 0.34. Такой эксперимент позволил бы убедиться в наличии или отсутствии максимума на зависимости критической константы Мэйсона от объемной доли наполнения и тем самым решить вопрос о соответствии теории и эксперимента в этом случае. Таким образом, необходимо прямым экспериментальным методом проверить соотношение (4) на зависимость от объемной доли наполнения. Судя по результатам экспериментальной проверки реологического эффекта по экспериментальным данным,  изложенным выше, следует все-таки ожидать наличие максимума на кривой зависимости константы Мэйсона от объемной доли наполнения.

###### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе трехмерной, многочастичной, упорядоченной модели композита (кристаллической модели) описаны реологические свойства электрореологических жидкостей (ЭРЖ). Проведено сравнение теоретических соотношений по зависимости действительной части комплексного модуля от величины напряженности электрического поля с данными эксперимента. Получено хорошее количественное соответствие теории и эксперимента.

Получена зависимость реологического эффекта от величины объемной доли наполнения. Проведено сравнение полученных теоретических соотношений с экспериментом. Показано, что при малых величинах объемной доли наполнения (до величины ~0.23) наблюдается качественное соответствие теории и эксперимента. Для значений объемной доли наполнения выше 0.23 теория указывает на существование максимума на зависимости критической константы Мэйсона от объемной доли наполнения. Проверка данного факта будет проведена в ходе дальнейших экспериментальных исследований.

###### ЛИТЕРАТУРА

- Згаевский В.Э., Яновский Ю.Г., Карнет Ю.Н. Описание реологических свойств электрореологических жидкостей на основе многочастичной, упорядоченной, трехмерной модели. Механика композиционных материалов и конструкций, 2002, т.8, №4, с.577-584.

- Згаевский В.Э., Карнет Ю.Н., Яновский Ю.Г. Свойства электрореологических жидкостей. Механика композиционных материалов и конструкций, 2003, т.9, №4, с.571-578.

- Tao R. and Jiang Qi Simulation of structure formation in an electerheological fluid. Phys. Rev. Lett., 1994, v.73, pp.205-208.

- Нарисава И. Прочность полимерных материалов. М., Химия, 1987, (Перевод с японского Ю.М. Товмасян.) OHMSHA, Ltd., Japan, 1982.

- Marshall L., Zukoski C.F. and Goodwin J.W. Effects of Electric Fields on the Rheology of Non-aqueous Concentrated Suspensions. Chem. Soc. Farad. Trans. I, 1989, v.85, N9, pp.2785-2795.

- Byung Doo Chin and O Ok Park Rheology and microstructures of electrorheological fluids containing both dispersed particles and liquid drops in a continuous phase. J. Rheol., 2000, v.44, N2, pp.397-412.

- Поступила в редакцию 7 июля 2004 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант №02-01-01060).