МЕХАНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕССПОРОШКОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОМ

НАГРУЖЕНИИ

Александров Д.П.

СПбГПУ – БГТУ "ВОЕНМЕХ", г. Санкт Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ

Рассмотрено механическое состояние пресспорошкового композиционного заполнителя элементов системы пироавтоматики объектов ракетно-космической техники. Проведено исследование механических характеристик пиротехнических составов в условиях одноосного и многоосного кратковременного нагружения. Установлены зависимости объемного веса и механических характеристик пиротехнических составов от давления прессования. На основе моделирования процесса снаряжения пироэлементов путем прессования в жесткой матрице предложена феноменологическая модель трещинообразования в пиротехнических составах, позволяющая производить оценку их механического состояния в условиях многоосного нагружения с целью выработки рекомендаций технологического характера.

1. ВВЕДЕНИЕ

В боевых ракетных комплексах и космических летательных аппаратах широко используются системы пироавтоматики, состоящие из устройств, функциональным назначением которых является автоматизированное управление работой систем и агрегатов на основе энергии, выделяющейся при горении пиросоставов. По зарубежным данным, на ракетах-носителях и космических кораблях имеются сотни устройств, работающих с применением элементов пироавтоматики [1]. Это устройства управления запуском и воспламенением РД (ракетного двигателя), подготовкой запуска РД и поджигания компонентов топлива, пироболты и пирорезаки для отделения ступеней и отсеков ракеты, пиронагреватели для приведения в рабочее состояние бортовых источников тепла и т.п.

Изучаемый элемент системы пироавтоматики (пироэлемент) состоит из металлического корпуса с пресс-порошковым заполнителем. Корпусом пироэлемента является тонкостенная оболочка, изготовленная путем холодной штамповки и заполняемая дисперсно-упрочненным КМ (пиросоставом) путем прессования.

Специфика объектов, на которых используются системы пироавтоматики, определяет высокие требования к работоспособности их элементов, характеризующейся стабильностью физико-механических характеристик и прочности пиросоставов и корпусов пироэлементов, после длительного хранения, эксплуатационной надежности при старте, движении на траектории и функционировании в космическом пространстве.

В настоящей работе исследуются технологические аспекты прочности пироэлементов, связанные с повреждаемостью пиросоставов, которая может привести к аномалии их горения, и как следствие, к несвоевременному их срабатыванию, что (учитывая одноразовость действия пироэлементов) может привести к потере работоспособности объекта в целом.

2. ОДНООСНОЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СОСТАВОВ

Таблица 1.

Процентное содержание основных компонентов в пиросоставах.

| №пп | Марка состава | Кремний Кр | Окись меди Мо | Ферросилиций Фс | Свинцовый сурик Сс | Барий хромово-кислый Бх | Ферросиликохром Фсх | Свинец хромово-кислый Сх | Этилцел- люлоза Э | Коллоксилин К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кр20Мо80К | 20 | 79,6 | — | — | — | — | — | — | 0,4 |
| 2 | Фс13Сс40Бх47Э | — | — | 13 | 40 | 46,4 | — | — | 0,6 | — |
| 3 | Фсх40Сх60К | — | — | — | — | — | 40 | 59,6 | — | 0,4 |
| 4 | Фс13Со24Бх639 | — | — | 13 | 24 | 62,4 | — | — | 0,6 | — |
| 5 | Фсх40Сс60К | — | — | — | 59,6 | — | 40 | — | — | 0,4 |
| 6 | Кр15Сс85К | 15 | — | — | 84,6 | — | — | — | — | 0,4 |

Изучение механического состояния проводилось на шести пиротехнических составах, процентное содержание основных компонентов в которых представлено в таблице 1. Цилиндрические образцы (длиной 1,5 диаметра) пиросоставов изготовлялись путем прессования в жесткой матрице при различных давлениях прессования =49,98,147, 196, 245, 294 МПа и испытывались при осевом сжатии. Перед испытаниями прессовок осуществлялся их обмер микрометром с точностью ±5×10−6м и взвешивание на аналитических весах типа АДВ-200 с точностью ±0,0005г. Испытания образцов проводились на испытательной машине фирмы "Амслер" с точностью регистрации нагрузки ±4,9Н и постоянной скоростью деформирования 10мм/мин.

С целью исключения внецентренности приложения осевой нагрузки образец в верхней и нижней части опирался на шаровые элементы [2,3]. Для исключения сил трения между образцом и опорами использовалась графитовая смазка, применение которой снижало влияние краевых эффектов, связанных со стеснением деформаций на однородность напряженного состояния по высоте образца.

В практике испытаний на сжатие хрупких материалов обычно проводится измерение продольных деформаций, а определение величины поперечной деформации и коэффициента поперечной деформации μ выполняется косвенным путем, исходя из условия постоянства объема деформируемого образца [4,5]. Однако с увеличением уровня деформации прессованных образцов происходит нарушение пропорциональности между продольными и поперечными деформациями, причем имеет место увеличение μ. Таким образом, при больших уровнях деформации μ становится их функцией, и упомянутый выше косвенный метод может дать существенную погрешность, поэтому для определения величин продольной εпрод, поперечной εпоп деформаций и коэффициента μ для прессованных образцов использовалось электротензометрическое приспособление, конструктивная схема и общий вид которого представлены на рис.1,2 [2].

Рис.1. Конструктивная схема электротензометрического приспособления.

Рис.2.Общий вид электротензометрического приспособления.

Приспособление представляет собой измерительную стойку 1, закрепленную на основании 2. На стойке установлены датчики перемещений, состоящие из упругих элементов 3, с проволочными тензорезисторами 4. Упругие элементы выполнены из пружинной стали (лента толщиной 0,1мм). Образец 5 устанавливается на датчик усилий 6, который выполнен в виде втулки из пружинной стали с проволочными тензорезисторами. Для точной установки образцов относительно центральной оси (ось нагружения) используется специальная разрезная втулка 7. При этом точность установки составляет ± 0,025мм. Проволочные тензорезисторы образуют измерительные мосты для записи продольных деформаций (I канал), поперечных деформаций (II канал) и нагрузки (III канал). Для балансировки каналов и усиления полезных сигналов от измерительных мостов использовалась тензостанция УТС-4С, а регистрация результатов велась на шлейфном осциллографе Н-115 с записью на бумаге УФ-2. Тарировка измерительных и записывающего устройств проводилась по методике, изложенной в работе [2].

На рис.3 и 4 представлены результаты прессования и испытания прессовок на сжатие.

Рис.3.	Зависимости предела прочности при сжатии   (1-6) и объемного весаγ (7-12) пиросоставов от давления прессования.

Рис.4.	Диаграммы сжатия прессовок пиросостава №6: 1-4 – диаграммы 
5-8 – диаграммы .

Анализируя графические зависимости на рис.3, можно отметить следующее:

- Предельные давления прессования pu пиросоставов №№2,4 и №6 составляют соответственно 245 и 196МПа. При больших давлениях прессования из данных пиросоставов не удается получить качественные прессовки вследствие их разрушения при выталкивании из матрицы, связанного с явлением "роста" прессовок, проявляющегося в виде увеличения ее диаметра по сравнению с диаметром матрицы. На рис.5 изображены прессовки вышеуказанных пиросоставов, полученные при давлениях выше предельных. При давлениях прессования, незначительно превышающих pu, получаются прессовки с кольцевыми макротрещинами (рис.5а), а при последующем увеличении давления прессования не удается получить прессовки заданных размеров, так как после выталкивания из матрицы она разделяется на отдельные диски (рис.5б).

- Интенсивность роста объемного веса снижается с увеличением давления прессования и при достижении определенных значений (приблизительно 200 МПа для пиросоставов №№1,3,5 и150МПа для пиросоставов №№2,4,6) кривые  начинают асимптотически приближаться к некоторому предельному значению.

- Зависимость прочности (кривые 1—6 рис.3) от давления прессования имеет практически линейный характер доpпр =150МПа (составы №№1-4, 6) и 200МПа (состав №5).

pпр

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.5. Вид прессовки приpпр>pu (а) и при pпр>>pu (б)

Дальнейшее увеличение давления прессования приводит к делинеризации указанных зависимостей, проявляющееся в снижении интенсивности роста прочности и асимптотического приближенияσuc к некоторым предельным значениям.

Анализ кривых рис.4 показывает, что диаграммы сжатия  пиросоставов σс−εx во всем интервале нагружения имеют нелинейный характер, что свидетельствует о проявлении пиросоставами в направлении испытания вязкоупругих свойств. В то же время характер диаграмм в момент разрушения пиросоставов свидетельствует о проявлении ими хрупких свойств в тангенциальном (поперечном) направлении.

- 3.МНОГООСНОЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

- ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СОСТАВОВ

Испытания пиросоставов в условиях многоосного нагружения осуществлялись при прессовании в жесткой матрице, что в достаточной степени моделирует процесс снаряжения элементов пироавтоматики [6,7]. При этом в процессе последовательного повышения давления прессования для составов №№2,4,6 определялось его значение (будем называть его критическим), составившее соответственно 260, 250, 210 МПа, при достижении которого на наружной поверхности прессовок появлялись кольцевые макротрещины.

Рис.6. Стадии нагружения при прессовании заполнителя в матрице.

При прессовании пиросоставов в жесткой матрице можно выделить три стадии деформирования (рис.6):

I стадия имеет место при повышении давления прессования от 0 до pпр (рис.6а). Материал прессовки находится в условиях всестороннего сжатия.

II стадия наблюдается при разгрузке материала, т.е. при уменьшении pпр от максимума до 0 (рис.6б). На этой стадии происходит уменьшение компонент напряженного состояния и изменение соотношения между ними за счет снятия осевой нагрузки.

III стадия имеет место при выталкивании прессовки из матрицы (рис.6в). После выталкивания в материале имеются остаточные напряжения, приводящие к "росту" (увеличению диаметра) прессовки и влияющие на его реономные свойства.

Оценим возможность разрушения заполнителя последовательно на всех стадиях деформирования. Как уже было отмечено, на поверхности заполнителя после удаления из матрицы образуются кольцевые трещины, что свидетельствует о его разрушении путем отрыва.

Отсутствие кольцевых трещин в нижней части прессовок при визуальном осмотре является подтверждением трехосного сжатия в указанной части заполнителя, что свидетельствует о невозможности появления трещин на первой стадии деформирования.

На второй стадии опасным является момент достижения давлением прессования нулевого значения. При этом потенциальная энергия деформации, накопленная в материале заполнителя, вызовет появление упругого отпора. Участки заполнителя, прилегающие к внутренней поверхности матрицы, будут деформироваться значительно меньше, чем центральная зона. Такая картина распределения деформаций обусловлена наличием на поверхности контакта матрица-заполнитель сил трения. Вследствие этого происходит выпучивание центральной части материала заполнителя, которое может вызвать появление микротрещины в зоне, прилегающей к поверхности матрицы (см.рис.6б). После снятия давления прессования в точках, находящихся в непосредственной близости от верхнего среза(сечения) заполнителя(x=0), имеет место двухосное сжатие (σr=σθ=−p1). Величина бокового давления может быть определена из условия совместности тангенциальных деформаций на поверхности контакта заполнитель-матрица

εθ=1Eσθ−μσr=−Δdd или −p1+μp1=−EΔdd				(1)

Отсюда

p1=EΔdd11−μ.

Хрупкий характер разрушения заполнителя путем отрыва позволяет, пренебрегая касательными напряжениями от действия сил трения, применить в первом приближении для оценки его прочности теорию наибольших линейных (εx) деформаций, эквивалентное напряжение в соответствии с которой равно:

σэII=σx−μ(σθ+σr)=2μp1.

При R=5·10−3м, Δd=5·10−5м, μ=0,41, Е=1,5·102МПа, получим  =2,54МПа и σэII =2,08МПа (величина Δd определялась путем замера диаметра прессовки после ее удаления из матрицы [2,6]).

Предел прочности при сжатии σuc пиросостава №6(pпр=196МПа) равен 2,34МПа (рис.3). Известно, что для хрупких материалов, т.е. разрушающихся путем отрыва при осевом нагружении (рис.5), прочность при растяжении значительно меньшая, чем при сжатии (σupσuc<<1, σup-предел прочности при растяжении). Это доказывает возможность нарушения целостности заполнителя в его верхней части, проявляющееся в появлении микротрещин при вышеуказанных значениях pпр, что также подтверждается результатами акустико-эмиссионного контроля процесса снаряжения [7].

Анализируя результаты предварительной оценки эквивалентных напряжений, можно отметить, что уровень растягивающих напряжений в верхней части заполнителя изделий довольно высок, однако не ведет к непрерывности процесса разрушения заполнителя в направлении от его верхнего среза к нижнему, что и подтверждается феноменологически – наличием трещин только в верхней части прессовок при визуальном осмотре невооруженным глазом (рис.5) и с помощью микроскопа.

Объяснением этому может служить снижение с каждой новой трещиной бокового давления p1 вследствие релаксации напряжений в заполнителе, вызванной высвобождением при трещинообразовании потенциальной энергии упругой деформации, накопленной в процессе прессования пиросостава.

На третьей стадии в процессе выталкивания прессовки из матрицы происходит полная разгрузка пиротехнического состава. Опасным на этой стадии является момент прохождения заполнителем (прессовкой) нижнего среза матрицы (рис.6). В сечении прессовки, совпадающим с нижним срезом матрицы, вследствие стеснения деформаций возникает краевой эффект, проявляющийся в местном увеличении эквивалентных напряжений. Это также может привести к трещинообразованию и разрушению.

Осмотр наружной поверхности прессовки (образцов), полученных при pпр=196МПа, с помощью большого инструментального микроскопа позволил обнаружить микротрещины в верхней части у 60% образцов указанного пиросостава. При больших давлениях порядка 210МПа происходит развитие микротрещин в макротрещины, что имеет феноменологическое подтверждение (рис.5).

Обобщая результаты анализа, можно предложить следующую модель разрушения пиросостава в процессе снаряжения:

Процесс трещинообразования в заполнителе (пиросоставе) имеет место при pпрmax≥pu и начинается на второй стадии деформирования, когда в верхней части заполнителя появляются осевые деформации растяжения, о чем свидетельствуют значения σэII>0. При этом происходит накопление повреждений в пиросоставе. Уровень повреждаемости определяется величиной pпрmax.

–первая микротрещина в материале появляется в непосредственной близости к верхнему сечению заполнителя(x≈0) на второй стадии деформирования – разгрузке, т.е. изменение pпр от максимального значения до 0.

–интенсификация процесса трещинообразования происходит в направлении от верхней части заполнителя к нижней.

–при pпрpкр (pкр - критическое значение, pкр< pu) начинается интенсивное развитие микротрещин в макротрещины и в процессе дальнейшей разгрузки пиросостава полной (прессовка) или частичной (пироэлемент) на третьей стадии деформирования (выталкивание изделия из матрицы) в результате краевого эффекта приводит к разделению прессовки на диски (рис.5), а в пироэлементе – к разрушению верхней части заполнителя.

С целью изучения нагружения пиротехнического состава (№6) непосредственно в изделии (пироэлементе) были проведены его испытания при трехосном нагружении (радиальное и тангенциальное сжатие) и осевое растяжение при разгрузке в жесткой матрице. При этом pпр изменялось от максимума до нуля. Разгрузка производилась с той же скоростью, что и прессование–5мм/мин. Испытания проводились на универсальной испытательной машине модели FPZ-100/1 с записью диаграммы деформирования, которая представлена на рис.7. На диаграмме деформирования, начиная с F460Н, прослеживаются периодические изломы, характеризующиеся мгновенным снижением уровня нагрузки. Отмеченное явление может быть объяснено повреждениями в пресспорошке, возникающими при осевом растяжении, имеющем место при значениях   близких к нулю.

Рис.7.Диаграмма разгрузки заполнителя в жесткой матрице.

Проведем анализ этих повреждений. Для верхнего сечения прессовкиx=0 (рис.6) имеем следующие компоненты напряженного состояния σr=σθ=−p1, σx=−pпр.

Условие совместности тангенциальных деформаций на поверхности контакта матрица–заполнитель получим из (1) путем добавления в него σx=−pпр

−p1+μp1+μpпр=−EΔdd,

откуда

p1=μpпр+EΔdd1−μ и σэII=−pпр(1−2μ21−μ)+2μ1−μEΔdd			(2)

Из (2) для изучаемого пиросостава получим

σэII=2,08-0,43 ;  =4,83-2,32σэII					(3)

На рис.8 представлена графическая зависимость изменения   во времени t, полученная в результате обработки диаграммы разгрузки заполнителя (рис.7).

Рис.8. Изменение давления прессования во времени при разгрузке.

Из анализа зависимостей (3) и рис.8 можно отметить, что мгновенные падения нагрузки начинаются при pпр порядка 4,6МПа, которому соответствует σэII≈0,1МПа, а при полной разгрузке напряжения растяжения в заполнителе превышают 2МПа, что как было отмечено выше, может способствовать весьма значительным повреждениям в пиросоставе снаряженного изделия в виде микротрещин, развитие которых может продолжаться при хранении и эксплуатации элементов системы пироавтоматики.

4. ВЫВОДЫ

- В процессе снаряжения изделий при достижении давлением прессования критического значения и последующей разгрузке в пиротехнических составах могут появляться микротрещины, что подтверждается феноменологически и результатами числового анализа.

- Наличие микротрещин в пиротехнических составах может в процессе хранения или эксплуатации элементов пироавтоматики привести к появлению макротрещин и, как следствие, к аномалии горения пиротехнических составов и снижению надежности технического объекта, на котором установлена система пироавтоматики.

- Результаты кратковременных испытаний пресспорошковых композиций при одноосном и многоосном рагружении могут быть использованы при изучении их реономных свойств.

ЛИТЕРАТУРА

- Вспомогательные системы ракетно-космической техники. Пер. с англ. Обезьяньева И.В. и Шура М.С. Под ред. Тимушина И.В., М., Мир. 1970, 220с.

- Александров Д.П., Клюквин А.А., Офицеров А.В. Оценка механической прочности порошковых пиросоставов. Сб. трудов ЧПИ, Челябинск, 1988,
с.12–18.

- Александров Д.П., Офицеров А.В., Прокопенко В.Н. Технологические аспекты трещинообразования и разрушения пресспорошковых композиций. РЖ МДТТ, Деп. в ВИНИТИ №1921-В88 от 09.03.88.

- Андрианов Е.И. Методы определения структурно-механических характеристик порошковых материалов. М., Химия, 1982, 454с.

- Пошельский А.Б., Пиванский Ю.Е. Прессование порошковых керамических масс. М., Металлургия, 1983, 383с.

- Александров Д.П., Офицеров А.В, Прокопенко В.Н. К исследованию процессов трещинообразования и разрушения заполнителя специальных изделий при снаряжении. Тезисы 24 науч.-техн. конференции ПВВАИУ им.Н.И.Воронова, Пенза, 1988, 453с.

- Александров Д.П., Бормоткин В.О. К вопросу об оценке ресурса и надежности изделий с применением пресспорошковых композиций. Тезисы I Международной Конференции «Научно-технические проблемы прогнозирования надежности и долговечности металлоконструкций и методы их решения», С.-Пб., 1995, 253с.

- Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теория упругости. М., Наука, 1979, 560с.

Поступила в редакцию 5 августа 2004 года.