УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ СЛОИСТЫХ АРМИРОВАННЫХ ПЛАСТИН

Немировский Ю.В., Янковский А.П.

Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, г. Новосибирск,

Россия

РЕЗЮМЕ

Сформулирована задача упругопластического поперечного изгиба многослойных пластин переменной толщины, армированных волокнами постоянного поперечного сечения, и проведен ее качественный анализ. Для прямоугольных пластин поставленная задача решена методом Бубнова-Галеркина. Проведены конкретные расчеты, показавшие, что несущая способность армированных пластин при упругопластическом изгибе в разы (иногда на порядок) выше, чем при упругом изгибе; за счет разнесения несущих слоев пластины при том же расходе арматуры несущую способность конструкции можно дополнительно повысить на несколько десятков процентов по сравнению с регулярно и квазиоднородно армированными по толщине пластинами.

ВВЕДЕНИЕ

Вопросу изгиба анизотропных и армированных слоистых пластин посвящены многие исследования, например [1-3 и др.]. Существенной особенностью этих исследований является то, что в них рассматривается лишь упругий изгиб, в рамках которого поведение фазовых материалов предполагается линейно-упругим. Однако известно [4], что для многих современных волокнистых композиций (угле-, бороалюминий, боромагний, магний-сталь и др.) предельная упругая деформация армирующих волокон в несколько раз (иногда на порядок) больше той же величины связующей матрицы. Следовательно, для таких композиций несущая способность силовых элементов - волокон - при упругом изгибе используется незначительно (иногда всего на несколько процентов), что влечет за собой низкую несущую способность армированной слоистой пластины и неэффективное использование высокопрочной арматуры. Поэтому актуальным является изучение проблемы упругопластического изгиба сложно-армированных слоистых пластин, при котором несущую способность волокон можно использовать более полно, чем при упругом изгибе, что позволит повысить несущую способность конструкции при фиксированном расходе фазовых материалов или снизить расход последних при фиксированном уровне нагружения. Формулировке и анализу этой задачи посвящено настоящее исследование.

- ИСХОДНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

Будем рассматривать упругопластический поперечный изгиб кирхгофовской пластины переменной толщины 2H, состоящей из нечетного числа армированных слоев, расположенных симметрично относительно среднего слоя: именно, к среднему слою с обеих сторон примыкают два слоя одинаковой толщины и с одинаковыми структурами армирования и фазовыми материалами; к внешним поверхностям этих слоев примыкают еще два одинаковых слоя и т.д. Предполагается, что по толщине каждый слой имеет регулярную и квазиоднородную структуру, скольжение слоев друг по другу невозможно, так как слои склеены или спаяны друг с другом по поверхностям соприкосновения и при деформации работают совместно. Тепловое воздействие не учитывается, прогибы считаются малыми. Путь нагружения пластины предполагается квазистатическим и несложным, поэтому для описания нелинейно-упругого или неупругого поведения фазовых материалов используются соотношения теории упругопластических деформаций [5,6].

Пластина рассматривается в прямоугольной декартовой системе координат ; плоскость  совмещена со срединной плоскостью среднего слоя (она же срединная плоскость пластины) до изгиба, а ось z перпендикулярна этой плоскости. Средний слой будем называть «нулевым»; выше него () последовательно располагаются слои с номерами , ниже () - слои с номерами  (всего  слоев, причем M-й слой является верхним, а 2M-й слой - нижним). Каждый m-й слой армирован  семействами волокон (возможно, различной физической природы), которые уложены в плоскостях, параллельных плоскости  (плоское армирование), или на поверхностях, расстояния между которыми по оси z изменяются пропорционально изменению толщины слоя (пространственное армирование).

Обозначим через  аппликату границы между m-м и ()-м слоями (), тогда  будет задавать границу между ()-м и ()-м слоями (), а  - границу между средним слоем и соседним нижним ()-м слоем, при этом  - толщина среднего слоя,  - толщина m-го и ()-го слоев ().

Для формулировки задачи упругопластического поперечного изгиба слоистых армированных пластин необходимо использовать общеизвестные уравнения равновесия в перерезывающих силах  и моментах  [1,6]

(1.1)

связь между средними напряжениями в композиции  и моментами :

(1.2)

соотношения между изгибными деформациями  и прогибом :

(1.3)

а также выражения для осредненных напряжений  в m-м слое через напряжения в фазовых материалах (используется модель армированного слоя с «одномерными» волокнами [7])

(1.4)

где  - распределенная поперечная нагрузка и внешние изгибающие моменты соответственно; ,  - напряжения в связующем и арматуре k-го семейства в m-м слое соответственно; ,  - интенсивность и угол (отсчитываемый от направления ) армирования волокнами k-го семейства; суммирование производится по указанному индексу от 1 до , если не указаны пределы; нижний индекс после запятой означает частное дифференцирование по переменной  соответственно; верхний индекс в скобках означает номер армированного слоя (если некоторые соотношения формально выполняются для всех слоев, то для упрощения записи далее будем опускать верхний индекс в скобках).

Предположим, что диаграммы растяжения и сжатия всех фазовых материалов совпадают и имеют линейное упрочнение. Тогда связь между напряжением  и продольной деформацией  арматуры k-го семейства имеет вид [5,7]

(1.5)

где  - предел текучести материала волокон k-го семейства в m-м слое;  - модули упругости и упрочнения материала волокон k-го семейства в m-м слое;  - деформации, соответствующие пределу текучести и временному сопротивлению  материала волокон k-го семейства в m-м слое.

Связь между деформациями пластины  и деформациями  волокон k-го семейства в рамках модели с «одномерными» волокнами определяется соотношениями [7]

(1.6)

Из (1.3), (1.5), (1.6) следует выражение для напряжений в волокнах k-го семейства в m-м слое

где

(1.8)

(1.9)

- аппликата границы между упругой и неупругой зонами в арматуре k-го семейства в m-м слое (т.е. при  волокна k-го семейства в m-м и ()-м слоях ведут себя упруго, а при  - неупруго);  - параметр искривления срединной плоскости пластины в направлении армирования волокном k-го семейства в m-м слое.

Линейно-упругое поведение материала связующего каждого слоя определяется законом Гука

(1.10)

а интенсивность деформаций  при этом равна [5, 6]:

(1.11)

где

(1.12)

- модуль упругости и коэффициент Пуассона связующего m-го слоя.

Нелинейно-упругое и неупругое поведение материала связующего определяется основными соотношениями теории упругопластических деформаций [5,6], упрощенными допущением о несжимаемости материала (не меняя существа дела, учет сжимаемости при неупругом поведении связующего слоев изгибаемой пластины связан со значительными техническими трудностями даже в простом случае деформирования материала без упрочнения [5,6]). В случае использования диаграммы деформирования с линейным упрочнением связь между напряжениями  и деформациями  за пределами линейной упругости при отсутствии дилатации имеет вид:

(1.13)

где ; ,  - предел текучести и модуль упрочнения материала связующего m-го слоя, известные из диаграммы деформирования [5];  - деформация, соответствующая  на диаграмме деформирования; интенсивность деформаций  в предположении о несжимаемости материала связующего каждого слоя имеет выражение [6]

(1.14)

Введем в рассмотрение положительные величины , составленные из параметров искривления  срединной плоскости пластины таким же образом, как и интенсивности  (1.11), (1.14) соответственно:

(1.15)

(1.16)

тогда из соотношений (1.3), (1.11), (1.14)-(1.16) следует

(1.17)

Если  - аппликата границы между упругой и неупругой зонами в связующем m-го слоя, то интенсивность напряжений

(1.18)

В упругом слое связующего m-го слоя интенсивность напряжений [5, 6]:

(1.19)

где  - модуль сдвига связующего. На границах  между упругой и неупругой зонами в связующем , поэтому из (1.19) следует

(1.20)

откуда

(1.21)

Соотношения (1.15), (1.20), (1.21) определяют величину  через вторые производные от прогиба, причем в общем случае .

Окончательно напряжения  в связующем m-го слоя с учетом выражений (1.3), (1.10), (1.13), (1.17) задаются соотношениями

(1.22)

(1.23)

где величины  определены в (1.12).

Подставляя в выражения (1.2) соотношения (1.4) и учитывая представления (1.7), (1.8), (1.21)-(1.23), получим выражения для моментов через прогиб слоисто-волокнистой пластины:

где  имеет выражение (1.9). В случае упругого изгиба в соотношениях (1.24), (1.25) следует принять . При  из (1.24), (1.25) получаем выражения для моментов в неупруго изгибаемой пластине, регулярно и квазиоднородно армированной по толщине  семействами волокон.

К уравнениям равновесия (1.1), выражениям для моментов (1.24), (1.25) и равенствам (1.8), (1.20), (1.21), определяющим с учетом соотношений (1.9), (1.15), (1.19) границы между упругими и неупругими зонами в связующем и волокнах k-го семейства, необходимо добавить условия постоянства поперечных сечений непрерывных волокон, которые при пространственном армировании тонких слоев приближенно имеют вид [8]:

(1.26)

где , а при плоском армировании редуцируется к

(1.27)

Пусть область G, занимаемая пластиной в плане, ограничена контуром Г, тогда на одной части этого контура (обозначим ее ) могут быть заданы статические граничные условия по изгибающему моменту [1, 6]

(1.28)

и приведенной поперечной силе Кирхгофа

(1.29)

а на другой части (обозначим ее ) — кинематические условия

(1.30)

где  - изгибающий момент и приведенная поперечная сила Кирхгофа, заданные на ;  - прогиб на  и производная от прогиба по направлению внешней нормали к контуру, задаваемой углом ;  - производная вдоль контура. (На контуре Г могут быть заданы и смешанные из (1.28)-(1.30) граничные условия, например условия свободного опирания.)

На той части контура Г (обозначим ее ), на которой волокна k-го семейства m-го слоя входят в область , необходимо задать краевые условия для интенсивностей армирования [8]:

(1.31)

где  - заданные на  функции.

Решение задачи об упругопластическом изгибе армированной слоистой пластины должно удовлетворять прочностным ограничениям [5-7]

(1.32)

где  - предел прочности связующего m-го слоя, равный пределу текучести  при упругом изгибе или временному сопротивлению  при упругопластическом изгибе;  - пределы прочности волокон k-го семейства m-го слоя при сжатии (–) и растяжении (+) (в сжатой зоне может возникнуть некоторая форма неустойчивости волокон, поэтому в общем случае ).

Структура армирования слоев должна удовлетворять физическим неравенствам

(1.33)

где  - предельно допустимая суммарная интенсивность армирования m-го слоя.

Таким образом, для решения задачи об упругопластическом поперечном изгибе слоистой пластины, слои которой армированы непрерывными волокнами постоянного поперечного сечения, необходимо использовать уравнения и соотношения (1.1), (1.8), (1.9), (1.20), (1.21), (1.24)-(1.27). На контуре Г, ограничивающем область G, могут быть заданы статические (1.28), (1.29), кинематические (1.30) или смешанные из (1.28)-(1.30) граничные и краевые (1.31) условия. Решение задачи должно удовлетворять прочностным ограничениям (1.32).

- СИСТЕМА РАЗРЕШАЮЩИХ УРАВНЕНИЙ

Для получения разрешающего уравнения упругопластического изгиба армированных слоистых пластин и соответствующих ему статических граничных условий в прогибах необходимо соотношения (1.24), (1.25) подставить в уравнения (1.1) и граничные условия (1.28), (1.29) и исключить из рассмотрения поперечные силы . Тогда уравнение равновесия примет вид

(2.1)

где

определены в (1.8), (1.9), (1.12), (1.16), (1.20), (1.21). Статические граничные условия преобразуются к виду: по изгибающему моменту

(2.3)

по приведенной силе Кирхгофа

(2.4)

Здесь использованы выражения для моментов

(2.5)

вытекающие из (1.24), (1.25).

Кинематические граничные условия (1.30) остаются без изменения.

Из (2.2) с учетом (1.8), (1.9), (1.16), (1.20), (1.21) следует, что коэффициенты  в уравнении (2.1) и граничных условиях (2.3), (2.4) нелинейно зависят от  и параметров армирования . При упругом поперечном изгибе в (2.2) следует принять , тогда из (2.1), (2.3)-(2.5) получим линейные относительно w уравнение равновесия, статические граничные условия и выражения для моментов.

Если толщины слоев (или, что то же самое, аппликаты границ между слоями ) и траектории армирования (т.е. углы ) каждого слоя заданы, то начально-краевая задача (1.26), (1.31) или (1.27), (1.31) определяет интенсивности армирования  m-го слоя волокнами k-го семейства. (Начально-краевые задачи для линейных уравнений в частных производных первого порядка (1.26), (1.27) хорошо изучены [9], поэтому не будем останавливаться на этом вопросе более подробно; отметим лишь, что уравнения (1.26), (1.27) имеют действительные характеристики, совпадающие с траекториями армирования k-го семейства m-го слоя.) Если функции , ,  известны (заданы) и удовлетворяют физическим ограничениям (1.33), то уравнение равновесия (2.1) замкнуто относительно прогиба w. Этому квазилинейному (в случае упругопластического изгиба) или линейному (в случае упругого изгиба)  эллиптическому дифференциальному уравнению в частных производных четвертого порядка соответствуют нелинейные или линейные граничные условия (1.30), (2.3), (2.4).

- ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

Основная трудность, возникающая при решении сформулированной в §2 задачи, заключается в ее существенной нелинейности. Для линеаризации задачи упругопластического изгиба слоисто-волокнистых пластин можно использовать следующий итерационный процесс, качественно аналогичный методу переменных параметров упругости [5]. Предположим, что коэффициенты ,  в (2.1), (2.3), (2.4) известны из решения на предыдущей итерации (на первой итерации предполагается упругий изгиб, т.е. , ), тогда для определения приближения прогиба имеем линейную граничную задачу (1.30), (2.1), (2.3), (2.4) с переменными коэффициентами. При известном приближении прогиба по формулам (1.8), (1.9), (1.20), (1.21) определяем приближения аппликат границ между упругой и неупругой зонами в фазах композиции каждого слоя, а затем из (2.2) - новые приближения коэффициентов ,  и т.д., пока итерационный процесс не сойдется. Авторам пока не удалось строго доказать сходимость такого итерационного метода, но многочисленные расчеты показывают, что он всегда сходится.

При решении сформулированной в §2 задачи следует учитывать, что диаграммы деформирования фазовых материалов предполагаются кусочно-линейными. Поэтому в точках излома этих диаграмм функции ,  непрерывны, но их производные испытывают разрыв. Следовательно, частные производные от коэффициентов ,  в (2.1), (2.4) будут испытывать разрыв на линиях , определяемых равенствами

(3.1)

(так как на этих линиях испытывают разрыв производные от функций , , см. (1.8), (1.21)), а значит, на линиях (3.1) необходимо ставить общеизвестные кинематические и статические условия сопряжения решения [6]. Чтобы избежать необходимости решения сопряженной задачи упругопластического изгиба при гладких структурах армирования слоев, для приближенного решения задачи целесообразно использовать энергетические методы, которые в ряде случаев за счет интегральных преобразований (интегрирование по частям, формула Грина и т.д.) позволяют избежать дифференцирования функций , . В частности, с этой целью можно использовать метод Бубнова-Галеркина.

Для интегрирования граничной задачи (1.30), (2.1), (2.3), (2.4) методом Бубнова-Галеркина, как обычно, представим решение в виде суммы [1]

(3.2)

где  — базисные функции, тождественно удовлетворяющие граничным условиям на всем контуре пластины;  - коэффициенты, подлежащие определению. Для прямоугольных, эллиптических, круглых и кольцевых пластин, жестко защемленных по всему контуру , базисные функции  приведены в [1]. В случае прямоугольной пластины вместо (3.2) можно использовать разложение вида

(3.3)

где  - базисные функции, тождественно удовлетворяющие граничным условиям на противоположных сторонах прямоугольной пластины;  - коэффициенты, подлежащие определению. Если пластина жестко защемлена по всему контуру, то при любых структурах армирования в качестве  можно использовать известные балочные функции [10] или другие базисные функции, приведенные в [1].

# В случае шарнирного опирания прямоугольной пластины (, ) имеем граничные условия

(3.4)

(3.5)

где  выражаются как (2.5), поэтому равенства (3.5) являются нелинейными граничными условиями по моменту. При упругом деформировании на кромках пластины моменты  суть линейные операторы от прогиба w.

Если структура армирования каждого слоя такова, что все  ( - четное) семейств волокон m-го слоя можно разбить на пары так, что волокна семейств, образующих пару, изготовлены из одного материала и пересекают кромки прямоугольной пластины по симметричным направлениям () с одинаковой интенсивностью (, , ), то можно показать, что с учетом равенств (3.4) условия по моментам (3.5) эквивалентны кинематическим условиям

(3.6)

Указанные типы структур существуют и достаточно разнообразны.

Во-первых, к ним относятся прямолинейные структуры армирования (). Например, при : первое семейство волокон направлено вдоль  (), второе - вдоль  (), третье и четвертое семейства - по направлениям  (, а интенсивности армирования первого и второго семейств могут быть непостоянными, т.е. ).

Во-вторых, такие структуры получаются, если в каждой паре семейств функции ,  зависят только от одной переменной:

(3.7)

(3.8)

где последнее равенство является следствием условия постоянства поперечных сечений волокон (1.27) (или (1.26) при );  - заданные постоянные интегрирования [8]. Если , то из (1.26) в случае пространственного армирования вместо (3.8) с учетом (3.7) получим

(3.9)

Для таких структур армирования в качестве базисных функций в (3.3) можно использовать

(3.10)

удовлетворяющие условиям (3.4), (3.6).

Если часть кромки прямоугольной пластины защемлена, а другая часть - оперта (при выполнении на опертых кромках условий, аналогичных (3.7)-(3.9)), то также можно использовать соответствующие балочные функции для задания  в (3.3).

В качестве примера исследуем предельное состояние прямоугольной, шарнирно опертой пластины с размерами , , , изготовленной из магниевого сплава МЛ12 и прямолинейно армированной четырьмя семействами борных волокон (,,, ). Механические характеристики фазовых материалов приведены в табл.1. Поперечная нагрузка распределена равномерно (), внешние изгибающие моменты отсутствуют ().

Уровень поперечной нагрузки p будем подбирать из условий, чтобы хотя бы в одном из субструктурных элементов композиции достигалось пластическое состояние () или напряженное состояние достигало предела временного сопротивления ().

Таблица 1.

Механические характеристики фазовых материалов [4].

| Материал | E, ГПа |  | , МПа | , МПа | ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплав МЛ12 Волокна бора Сплав АДН Проволока У8А | 44,0 416,5 71,0 200,0 | 0,31 0,23 0,31 0,3 | 140,0 — 100,0 3968,0 | 250,0 3150,0 150,0 4408,0 | 8,0 0,2 6,0 8,2 |

Для рассматриваемых структур армирования справедливы равенства (3.7)-(3.9), поэтому базисные функции имеют вид (3.10).

Для сопоставимости несущей способности пластин с разными структурами армирования будем использовать условие равенства в них общего расхода арматуры

(3.11)

Исследуем сначала предельное состояние регулярно армированных по толщине пластин () со следующими структурами армирования:
1) квазиизотропное армирование (, ); 2) продольное однородное армирование (, , ); 3) поперечное однородное армирование (, , ); 4) продольно-поперечное однородное армирование (, ); 5) перекрестное армирование под углами  (,); 6) поперечное неоднородное армирование (, , ).

Во втором и третьем столбцах табл.2 приведены значения  и , соответствующие этим структурам (структура с номером «0» соответствует изотропной пластине из сплава МЛ12: , ). Расчет проводился в первом приближении, т.е. в разложении (3.3) удерживалось одно слагаемое ().

Значения , приведенные в табл.2, характеризуются возникновением пластических деформаций в связующем на лицевых поверхностях () в центре пластины (). Значения же  характеризуются началом разрушения связующего в изотропной пластине или упруго-хрупких борных волокон в армированных пластинах (номера семейств волокон, в которых начинается разрушение, указаны в табл.2 в скобках) на лицевых поверхностях в центре конструкции, при этом в связующем возникают пластические деформации.

Таблица 2.

Предельное состояние пластин с отношением сторон .

| Номер структуры армирования | Регулярно армированные по толщине пластины |  | Трехслойные пластины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , кПа | , кПа | , кПа | , кПа |
| 0 1 2 3 4 5 6 | 268,6 508,5 350,3 553,4 451,8 565,2 660,4 | 769,8 1356,3 (2) 1158,3 (1) 1488,8 (2) 1188,6 (2) 1751,6 (3, 4) 1835,2 (2) | 268,6 640,6 385,5 712,9 549,2 732,1 — | 769,8 1820,9 (2) 1475,1 (1) 2034,7 (2) 1550,5 (2) 2444,9 (3, 4) — |

Из второго и третьего столбцов табл.2 следует, что несущая способность регулярно армированных по толщине упругих пластин в 1,3-2,5 раза выше, чем у изотропной пластины, а неупругих пластин - в 1,5-2,4 раза. Из всех однородных структур армирования (структуры 1-5) как при упругом, так и упругопластическом изгибах наибольшую несущую способность обеспечивает перекрестное армирование под углами  (структура 5). Если пластину армировать в поперечном направлении неоднородно с увеличением плотности армирования в центральной части и уменьшением в окрестности кромок , , то можно дополнительно повысить несущую способность конструкции. Так, структура 6 при том же расходе арматуры (3.11) обеспечивает наибольшую несущую способность по сравнению с остальными структурами, причем значение  в этом случае на 19,3% больше той же величины для пластины с однородным поперечным армированием (структура 3) при упругом изгибе, а  - на 23,3% больше при упругопластическом изгибе.

Сравнение значений , , приведенных во втором и третьем столбцах табл.2 для одних и тех же структур армирования, показывает, что при упругопластическом изгибе пластин их несущая способность в 2,6-3,3 раза выше, чем при упругом изгибе. Это объясняется тем, что предельная упругая деформация () сплава МЛ12 в 2,38 раза меньше той же величины борных волокон (). Поэтому когда в связующем на лицевых поверхностях достигается пластическое состояние, напряжения в упруго-хрупких борных волокнах не превосходят 42% предела прочности , т.е. при упругом изгибе несущая способность волокон используется менее чем на половину. При упругопластическом же изгибе несущая способность борных волокон в точках начального разрушения используется полностью, что и обеспечивает увеличение в несколько раз несущей способности конструкции по сравнению с упругим изгибом.

Для сравнения исследуем предельное состояние трехслойных () пластин тех же размеров, изготовленных из тех же фазовых материалов, с тем же расходом арматуры, при аналогичных структурах армирования внешних несущих слоев. Внутренний слой является изотропным и изготовлен из сплава МЛ12; внешние слои изготовлены также из сплава МЛ12 и однородно армированы волокнами бора с суммарной плотностью , что, как правило, на практике соответствует максимально допустимой плотности армирования. Чтобы общий расход арматуры (3.11) в трехслойных пластинах был такой же как в регулярно армированных по толщине пластинах, рассмотренных выше, в которых при однородном армировании , толщину внутреннего слоя в трехслойных конструкциях нужно задать так: .

Как и прежде, рассмотрим следующие структуры армирования несущих слое: 1) квазиизотропное армирование (, );
2) продольное армирование (, , ); 3) поперечное армирование (, , ); 4) продольно-поперечное армирование (, ); 5) перекрестное армирование под углами  (, , ). В четвертом и пятом столбцах табл.2 приведены значения , , соответствующие этим структурам армирования несущих слоев. (Структура 6 с поперечным неоднородным армированием несущих слоев не рассматривается, так как при задании плотности армирования по закону  из условия такого же расхода арматуры, как и в других проектах, получим , но при этом в центре пластины () , т.е. нарушается последнее неравенство в физических ограничениях (1.33).)

Сопоставление значений , приведенных во втором и четвертом столбцах табл.2, показывает, что при упругом изгибе замена регулярно армированной то толщине пластины трехслойной конструкцией с тем же расходом арматуры позволяет в 1,1-1,3 повысить несущую способность изделия. Сравнение же значений , приведенных в третьем и пятом столбцах табл.2, позволяет заключить, что при упругопластическом изгибе несущая способность трехслойных пластин в 1,27-1,4 раза выше, чем у регулярно армированных конструкций. Следовательно, замена регулярно армированной пластины на трехслойную при упругопластическом изгибе дает больший эффект по повышению несущей способности конструкции, чем при упругом изгибе.

Сравнение значений , , приведенных в табл.2 для структуры 2 (продольное армирование), структуры 3 (поперечное армирование) и структуры 5 (перекрестное армирование под углами ), показывает, что последняя структура обеспечивает наибольшую несущую способность конструкции. Так как продольное и поперечное армирование можно трактовать как предельные случаи перекрестного армирования с углами  и  ( или ) соответственно, то целесообразно исследовать зависимость несущей способности пластины от угла разориентации волокон при перекрестном армировании (, , , ,  - для регулярно армированной по толщине пластины,  - для несущих слоев трехслойной пластины). На рисунке 1 приведены указанные зависимости.

Рис.1.

Кривые 1, 3 характеризуют зависимости  для регулярно армированной и трехслойной пластин соответственно, а линии 2, 4 - зависимости  для тех же конструкций соответственно. Кривые 1-4 имеют локальные максимумы в окрестности точки , поэтому из табл.2 и рисунка можно заключить, что не всегда армирование вдоль сторон прямоугольной пластины, а также квазиизотропное или продольно-поперечное армирование, наиболее часто применяемые на практике, обеспечивают наибольшую несущую способность конструкции как при упругом, так и упругопластическом изгибах.

Помимо структур армирования на несущую способность пластины качественное и количественное влияние оказывает ее геометрия. Так, в табл.3 приведены значения ,  для более вытянутой пластины (), чем рассмотренная выше, при прочих прежних входных данных и структурах армирования.

Таблица 3.

Предельное состояние пластин с отношением сторон .

| Номер структуры армирования | Регулярно армированные по толщине пластины |  | Трехслойные пластины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , кПа | , кПа | , кПа | , кПа |
| 1 2 3 4 5 6 | 425,4 221,8 574,9 398,3 452,4 700,3 | 1036,7 (2) 832,2 (1) 1431,0 (2) 965,5 (2) 1452,6 (3, 4) 1783,0 (2) | 535,7 207,5 776,8 492,2 579,3 — | 1370,2 (2) 989,6 (1) 2005,9 (2) 1255,3 (2) 2015,5 (3, 4) — |

Кривые 1’, 3’ характеризуют зависимости  для таких регулярно армированных и трехслойных пластин соответственно при перекрестном армировании, а линии 2’, 4’ - зависимости  для тех же конструкций соответственно.

Сравнение кривых 1’-4’ и 1-4 на рисунке и значений, приведенных в табл.2, 3, показывает, что удлинение прямоугольной пластины приводит, как правило, к снижению несущей способности конструкции при фиксированных структурах армирования (исключение составляет лишь упругий изгиб при армировании, близком к поперечному (), ср. линии 1, 3 с 1’, 3’ в окрестности их правых концов). Кривые 1’, 3’ и значения , приведенные в табл.3 для структуры 3, показывают, что для рассматриваемой пластины () при упругом изгибе в отличие от предыдущего случая (), из всех однородных структур поперечное армирование обеспечивает наибольшую несущую способность конструкции, но при упругопластическом изгибе наилучшей оказывается структура с перекрестным армированием (см. значения  для структуры 5 в табл.3 и кривые 2’, 4’ на рисунке). Следовательно, не всегда одни и те же структуры армирования обеспечивают максимальную несущую способность, как при упругом, так и упругопластическом изгибах.

Поведение кривых 2’, 4’ указывает на то, что при упругопластическом изгибе и углах разориентации  несущая способность перекрестно армированных пластин (как трехслойных, так и с регулярной по толщине структурой) с отношением сторон  почти не изменяется (ср. значения  в табл.3 для структур 3, 5). Значит, все однородные перекрестные структуры армирования с углами разориентации  для такой пластины при неупругом изгибе можно рассматривать как рациональные по несущей способности. Следовательно, при практической реализации рационального проекта можно не обеспечивать высокой точности ориентации траекторий армирования, что удешевляет технологию изготовления такой конструкции.

Кривые, изображенные на рисунке, и значения, приведенные в табл.2,3, показывают, что прямоугольным пластинам с разным отношением сторон () соответствуют разные оптимальные по несущей способности однородные структуры армирования. Дополнительные расчеты показали, что для квадратных пластин () из всех однородных структур армирования наилучшей является ортогональная структура с направлениями армирования вдоль диагоналей пластины (); для слабо вытянутых прямоугольных пластин () наилучшей будет перекрестная структура с углами армирования, близкими к  (см. кривые 1-4, 2’, 4’ на рисунке); для удлиненных пластин () наилучшим оказывается поперечное армирование (вдоль короткой стороны, см. кривые 1’, 3’ на рисунке).

Как уже отмечалось, при упругопластическом изгибе несущая способность борных волокон для рассматриваемой композиции используется не более чем на 42%. Поэтому несущая способность пластины при упругопластическом изгибе, когда несущая способность волокон используется более полно, в 2,6-3,3 раза выше чем при упругом изгибе. Для других композиций при упругом изгибе несущая способность волокон может быть использована в еще меньшей степени. Так, для пластины, изготовленной из алюминиевого сплава АДН (см. табл.1) и армированной борными волокнами, предельная упругая деформация () связующего в 5,37 раза меньше той же величины волокон, и при упругом изгибе несущая способность арматуры используется менее чем на 19%. При упругопластическом изгибе такой бороалюминиевой пластины с отношением сторон  и регулярным армированием в поперечном направлении несущая способность в 4,93 раза (, ), а для трехслойной пластины - в 5,46 раза (, ) выше, чем при упругом изгибе. При этом предельное состояние пластины по-прежнему определяется началом разрушения упруго-хрупких волокон на лицевых поверхностях. Еще большего эффекта можно добиться при армировании алюминиевой пластины стальной проволокой марки У8А (см. табл.1). При упругом изгибе пластины из такой композиции несущая способность стальной проволоки используется не более чем на 7%, а при упругопластическом изгибе максимально используется несущая способность, как арматуры, так и связующего, причем пластическое состояние, в отличие от предыдущих случаев, может возникнуть в обеих фазах композиции. Так, при упругопластическом изгибе такой  пластины с отношением сторон  и регулярным армированием в поперечном направлении несущая способность в 10 раз (, ), а для трехслойной пластины - в 13,9 раза (, ) выше, чем при упругом изгибе. При этом предельное состояние пластины определяется началом разрушения связующего на лицевых поверхностях в центре конструкции ().

- ВЫВОДЫ

Проведенное исследование показывает, что несущая способность армированных пластин при упругопластическом изгибе в разы (иногда на порядок) выше, чем при упругом изгибе. Несущую способность конструкции можно дополнительно (на несколько десятков процентов) повысить за счет замены регулярно и квазиоднородно армированной по толщине пластины на трехслойную или многослойную с разнесенными несущими слоями. Эффект от такой замены при упругопластическом изгибе оказывается большим чем при упругом изгибе.

ЛИТЕРАТУРА

- Лехницкий С.Г. Анизотропные пластинки. М.-Л., ОГИЗ, 1947, 355 с.

- Амбарцумян С.А. Теория анизотропных пластин. М., Наука, 1967, 268 с.

- Андреев А.Н., Немировский Ю.В. Многослойные анизотропные оболочки и пластины. Изгиб, устойчивость и колебания. Новосибирск, Наука, 2001, 287 с.

- Композиционные материалы. Справочник. Киев, Наук. думка, 1985, 592 с.

- Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести. М., Машиностроение, 1968, 400 с.

- Соколовский В.В. Теория пластичности. М., Высш. школа, 1969, 608 с.

- Немировский Ю.В. Об упруго-пластическом поведении армированного слоя. Прикладная механика и техническая физика, 1969, №6, с.81-89.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. О некоторых особенностях уравнений оболочек, армированных волокнами постоянного поперечного сечения. Механика композиционных материалов и конструкций, 1997, т.3, №2, с.20-40.

- Камке Э. Справочник по дифференциальным уравнениям в частных производных первого порядка. М., Наука, 1966, 260 с.

- Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. М., Наука, 1979,
744 с.

Поступила в редакцию 23 марта 2004 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 05-01-00116-а).