# НЕЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ ВЯЗКОУПРУГИХ СРЕД И ИХ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Басистов Ю.А., Яновский Ю.Г.

## Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

# РЕЗЮМЕ

Рассмотрены классические линейные и нелинейные модели вязкоупругих сред. Экспериментально установлено, что основной вид нелинейности возникает при больших деформациях и связан с изменением формы и положения релаксационного спектра по оси времен релаксации. На основе интегрального оператора типа Гаммерштейна синтезирована нелинейная модель вязкоупругих сред. Для идентификации модели предложены и строго обоснованы метод регуляризации на основе функционала Тихонова и метод регуляризации на основе критерия Байеса. Предложена кусочно-линейная аппроксимация нелинейного интегрального оператора типа Гаммерштейна. Проведена последовательность натурно-вычислительных экспериментов вязкоупругих характеристик гетерогенных полимерных сред при больших деформациях с использованием кусочно-линейной аппроксимации нелинейной модели типа Гаммерштейна.

1. ВВЕДЕНИЕ

Задача идентификации моделей вязкоупругих сред состоит в синтезе той или иной математической модели, адекватной напряженно-деформируемому поведению конкретной реологической среды с помощью имеющейся экспериментальной информации об этой среде. Процесс идентификации определяется

а)	видом модели: статическая, динамическая, линейная, нелинейная;

б)	типом экспериментальных данных: прямые, косвенные, статистические, детерминированные.

Проблема синтеза математической модели состоит в необходимости введения параметров, которые сложно измерить корректно непосредственно из экспериментов. Например, при микроскопическом описании среды необходимо учитывать распределение плотностей и пустот по объему среды, структуру среды, взаимодействие инградиентов на микроуровне и т.п. При макроскопическом анализе измерению подлежат интегральные материальные характеристики среды, например, релаксационные модули, эффективные вязкости и другие. В зависимости от типа нагружения, диапазона изменения температуры, или величины приложенного электрического поля, экспериментально можно измерять ползучесть или релаксацию, динамические характеристики при циклическом нагружении, поведения при одноосном или трехосном напряженном состоянии как изотропных, так анизотропных сред. Определение этих и других материальных параметров зависит, прежде всего, от возможностей экспериментальной техники и стоимости проведения исследований. Вследствие этого в ряде случаев особенности структуры и механического поведения среды целесообразно изучать виртуальным способом – моделированием на ЭВМ с использованием адекватных исследуемой среде математических моделей.

Процесс идентификации определяется следующими основными этапами:

a)	проведение экспериментальных тестов,

б)	выбор структуры модели (структурная идентификация),

в)	оценка параметров модели (параметрическая идентификация),

г)	экспериментальная проверка адекватности модели и рекомендации по ее использованию.

В экспериментах, в зависимости от типа используемого оборудования, измеряют, как правило, величины деформации (или ее производные), напряжения, температуру и время. На базе измерения этих параметров должны основываться алгоритмы идентификации модели. Как известно, классические тесты обычно строят на относительно простых видах нагружения изучаемого материала. Например, растяжение-сжатие, простой сдвиг, малоамплитудное циклическое деформирование и т.п. Жидкообразные образцы исследуют обычно в условиях стесненного деформирования в зазорах ротационных, капиллярных и других реовискозиметрах. Твердообразные среды, как правило, исследуются на образцах, способных сохраннять свою форму при деформировании. Предполагается, что при малых деформациях (линейная область) и постоянной температуре напряжения в образце распределены равномерно. Однако при увеличении деформации это допущение может не выполняться, и в исследуемом материале возникает неравномерное распределение напряжений. В этих случаях говорят о «нелинейном поведении» исследуемой среды, т.к. линейную математическую модель не удается идентифицировать адекватно среде. Экспериментальные измерения величин деформации (или градиента деформации) и напряжений носят интегральный характер. Они не описывают напряженно-деформированное состояние каждого элемента объема исследуемой среды на микроуровне. Поэтому проблема идентификации математических моделей часто связана с решением так называемой обратной задачи для интегральных уравнений. Часто для таких уравнений приходится вводить как физическую нелинейность, так и геометрическую. Трудности проблемы обратных задач состоят и в том, что в настоящее время неизвестны стандартные методы их решения. Такие задачи относятся к классу некорректно поставленных. Более того, в силу особенностей внутренней структуры среды, особенностей экспериментальной техники и пр. в любых экспериментальных данных всегда заложена априорная неопределенность, которую грубо можно разделить на три типа:

а)	неопределенность, связанная с ошибками измерений, помехами или аномальными выбросами в измерениях,

б)	неопределенность из-за разброса получаемых экспериментальных данных,

в)	неопределенность, которая возникает вследствие недостаточности объема экспериментальных данных или незавершенности эксперимента.

Что касается помех и аномальных выбросов в измерениях, то хорошо известно, что в силу многих причин ошибки измерений возможны в любых даже самых скурпулезных экспериментах. Поэтому этот тип неопределенности в коментариях не нуждается.

О разбросе данных говорят в тех случаях, когда многократные эксперименты с близкими входными воздействиями на одном и том же материале, но на различных образцах, дают различные выходные реакции. Эти явления иногда связывают с неоднородностью внутренней структуры материала. На практике замечено, что статистический разброс данных встречается значительно чаще, чем аномальные выбросы. Так, например, в зависимости от величины нагружения разброс составляет: 1–5% случаев в упругой области деформирования, 10–50% - при достижении области пластических деформаций и до 100% - в экспериментах на усталостную прочность.

Информационная недостаточность возникает в тех случаях, когда диапазон изменения параметров, измеряемый экспериментально, недостаточен для идентификации выбранной априори модели. О незавершенности эксперимента говорят в тех случаях, когда полные экспериментальные данные для идентификации модели невозможно получить в силу объективных причин, таких как длительность или, ноборот, высокая скорость протекания эксперимента, необходимость реализации особых условий в процессе эксперимента и т.п.

Цель настоящей работы состоит в синтезе обобщенной нелинейной модели вязкоупругой среды на основе оператора Гаммерштейна и построении алгоритма ее идентификации. Для оценки особенностей данной математической модели проведем вначале краткий обзор описанных в литературе математических моделей вязкоупругих сред. Заметим, что описание процедур идентификации моделей подобного типа авторам неизвестно.

2. НЕКОТОРЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЯЗКОУПРУГИХ СРЕД

2.1. Линейные модели.

Классические феноменологические модели вязкоупругой среды основаны, как известно, на использовании комбинации элементов Максвелла, Джеффриса, Фойгта-Кельвина и т.п. [1]. Элемент Максвелла описывается уравнениями [1]

λ∂τ∂t + τ = η∂γ∂t или λ∂τ∂t + τ = η∂u(x,t)∂x						(1)

где u=∂ξ∂t −скорость, γ=∂ξ(x,t)∂x − деформация. Интегральная модель примет вид

τ(t) = ηλ−∞texp−t−sλ∂γ(s)∂sds							(2)

где ∂γ∂t −градиент деформации, τ – напряжение в элементе, λ=ηG −время релаксации элемента Максвелла, G –упругость и η – вязкость.

Элемент Джеффриса имеет две компоненты вязкости, обобщает элемент Максвелла и удовлетворяет уравнению [1]

λ1∂τ∂t + τ = η1∂u∂x + λ2∂2u∂x∂t								(3)

где λ1=η1+η2G − время релаксации элемента Джеффриса, λ2=η2G − время ретардации (запаздывания). При λ2=0 (η2=0) модель (3) преобразуется в модель Максвелла. При λ1=0 и λ2=0 модель (3) становится моделью Ньютоновской среды.

Соответствующие тензорированные формы этих моделей примут вид для элемента Максвелла (верхне-конвективная производная) принимает вид

λDτDt + τ = 2ηDu									(4)

или τ = ηλ2−∞texp−t−sλ Ct−1(s) − E ds (5).

Для нижне-конвективной производной модель описывается уравнением

τ = ηλ2−∞texp−t−sλ E−Cts ds.

Здесь Сt−1s- Фингер-тензор, Сs = Ct,x,s≡Cts, Ctt − Коши-Грина-тензор, E – единичный тензор, 2Du≡2Di,j≡∂ui∂xj+∂uj∂xii,jn,m, DτDt − некоторая инвариантная производная. Заметим, что при отсутствии афинных преобразований среды типа x=Qt x + bt, Qt−1=QtT, QtQtT=Eвсе инвариантные производные сводятся к частным производным ∂τ∂t.

Элемента Джеффриса удовлетворяет дифференциальному уравнению

λ1DτDt + τ = 2η1Du + λ2∂Du∂t							(6)

или интегральному уравнению

τ = 2η1λ2λ1Dut + 2η1λ11−λ2λ1 −∞texp−t−sλ1 Dus ds = τN + τE	(7)

Обозначив в (7)  вязкую компоненту, а  вязкоупругую, заметим, что первое слагаемое в (7) описывает поведение Ньютоновской среды, а второе – вязкоупругой среды.

Выше описанные модели линейны относительно напряжения и градиента деформации, причем алгоритмы их идентификации по экспериментальным данных авторам неизвестны.

2.2. Нелинейные модели.

Нелинейную Максвелловская модель можно представить в виде

λDτDt + fτ = 2ηDu									(8)

где f(.) – нелинейная функция и D/Dt – инвариантная производная для интерполированных моделей [1]. В частности в [2] предложена модель в верхне-конвективных производных в виде

λτ + τ + сτ2 = 2ηDu									(9)

где c=αλη , α – некоторая постоянная. В [3] предложен другой вид нелинейности

λDτDt + τ Ytr τ = 2ηDu								(10)

Например,

Ytr τ = expελη tr τ, Ytr τ = 1 + c tr τ, c=ελη				(11)

В нелинейной модели Уайта-Мецнера вязкость и время релаксации зависят от второго инварианта II = 12tr D2u скорости деформации

λII DτDt + τ = 2ηII Du								(12)

Нелинейность типа (9) можно обобщить на элемент Джеффриса, используя теорему Гамильтона-Кэли в виде

fA = Ψ0I, II, III E + Ψ1I, II, III A + Ψ2I, II, III A2				(13)

где I = −λ1+λ2+λ3, II = λ1λ2+λ2λ3+λ3λ1, III = λ1λ2λ3, λi - собственные значения тензора А, I, II, III – первый, второй и третий инварианты. В этом случае

τ = αII, III Du + βII, III D2u + τE						(14)

где τE может быть определено в виде второго слагаемого в модели (7). Модель (14) известна как модель Рейнера-Ривлина.

Большинство моделей основаны на предположении о том, что поведение вязкоупругой среды зависит только от градиента деформации ∇χtx, s = Fts, где χtx, s - положение вектора x в момент времени s∈(−∞, t]. Такое предположение можно считать слишком упрощенным для структурно-неоднородных, гетерогенных сред и др., определяющие уравнения которых должны учитывать вторые или высшие производные деформации. Поэтому функционал, зависящий от Fts, заменяется другим функционалом, зависящим от тензора Коши-Грина Cts=FtTsFts, или от Фингер-тензора Ct−1s. Эта зависимость должна затухать с изменением времени. Такие модели принято называть моделями с затухающей памятью. Для них характерно то, что более поздние (во времени) значения деформации оказывают большие влияния на величину напряжения, чем более ранние значения.

Рассмотрим очень кратко процедуру синтеза моделей с затухающей памятью, что важно для дальнейшего изложения.

Ведем оператор в гильбертовом пространстве в виде соотношения

τ = Ut, Ctx, s										(15)

Дифференцируя (15) и используя теорему Рисса об общем виде линейного функционала в гильбертовом пространстве, получим

DτDt = DDt U + Vt; Ct, DCtDt								(16)

где второе слагаемое есть производная Фреше. В гильбертовом пространстве L2 эта производная примет следующий вид

Vt; Ct,DCtDt = −∞tKt−s, Ctx, s DCtDtx, s ds				(17)

Здесь K(.,.) – ядро тензор-функция четвертого порядка. Первое слагаемое в (16) есть постоянная величина, которая не учитывает свойство памяти модели. Последнее свойство определяется только выражением (17). Действительно, если в (17) определить ядро в виде функции типа exp−t−sλ, то можно положить DDtU=−τλ и свойство памяти модели определится только в (17).

Интегрированием выражения (16) относительно τ, модель (16) можно преобразовать к виду интегрального нелинейного уравнения типа Гаммерштейна, предложенному авторами в [4]

τt = −∞tKt−s, Ctx, s DCtDtx, s ds						(18)

В качестве ядра в (18) можно принять функцию G(t), которую назовем релаксационным модулем. Предполагается, что она всюду положительна, непрерывна, выпукла и монотонно уменьшается к нулю при t®¥. Если функция G(s) зависит только от структуры вязкоупругой среды и не зависит от деформации, то (18) преобразуется в линейную интегральную модель на основе оператора Фредгольма первого рода. С учетом соотношений ∂G(t−s)∂s = ηλ2exp−t−sλ, τ = −∞t∂G(t−s)∂sCt−1(s) − 1 ds = −−∞tG(t−s)∂Ct−1(s)∂s ds

эта модель в частности сводится к модели типа K-BKZ [5], [6]

τx, t = −∞tk=1Nηkλkexp−t−sλk α DCt−1x, sDsα−3+βI+1−β IIds			(19)

где I=trCt−1, II=trCt, α>0, 0≤β≤1, Ct=FtTFt=CtT - тензор Коши-Грина, матрица-функция Якоби, ηk,λk - релаксационный спектр при постоянной температуре T0 .

Позднее в [7] был введен нелинейный вариант уравнения (19), включающий нелинейную функцию h(I, II)

τx, t = −∞thI, IIk=1Nηkλkexp−t−sλk α DCt−1x, sDsα−3+βI+1−β IIds		(20)

В (20) предполагается, что материальная функция или релаксационный модуль не зависит от величины деформации.

Таким образом, обобщенную нелинейную модель вязкоупругой среды можно записать в виде

τ(x,t)=−∞tf(k=1Nηkλkexp−t−sλk) ψ(Ft(x,s)) ds				(21)

Заметим, что алгоритмы идентификации подобного вида моделей авторами в литературе не найдены. Идентификация модели (21) связана с оценкой релаксационного спектра и функций нелинейности по экспериментальным данным. Это – обратная (плохо обусловленная) задача для нелинейного интегрального уравнения. Она некорректна по Адамару, как впрочем, и линейная модель, основанная на операторе Фредгольма первого рода [10]. Для решения таких задач требуется использовать специальные методы регуляризации. Рассмотрим далее данный аспект проблемы.

3. МЕТОДЫ РЕГУЛЯРИЗАЦИИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ТИПА ГАММЕРШТЕЙНА

3.1. Конечномерная аппроксимация для уравнения типа Гаммерштейна
и регуляризация на основе функционала Тихонова.

Рассмотрим некоторые математические аспекты решения уравнения (21). Пусть задан оператор

A[x,z(s)] ≡ abK(x,s)f[s,z(s)] ds = u(x) , x∈[c,d]				(22)

где ядро K(x,s)∈C1П П≡[c,d] x [a,b], а функция нелинейности удовлетворяет условиям f(x,s)∈C(П1), П1≡[a,b]xR и справедливы оценки f(x,s) ≤ξ(z), fs'(s,z)≤ξ1(z), fz'(s,z)≤ξ2(z) для любых (s,z)∈П1. Функции ξ, ξ1,2 непрерывны и монотонно не убывают. Если положить Z≡W21[a,b], U≡L2[c,d], то можно убедиться, что оператор A из уравнения (22) будет усиленно непрерывным из Z в U (и из D+ в U). Пусть Z⊂W21[a,b] - множество нормальных квазирешений уравнения (22). Поставим задачу поиска приближенного решения по конечномерным аппроксимациям для (A,u). Для этого введем на отрезках [a,b], [c,d] сетки (для простоты равномерные)

ωN(s)=sj :sj=a+hs (j−1), j=1,...,N, hs=b−aN−1

ωM(x)=xi : xi=c+hx (i−1), i=1,...,M, hx=d−cM−1

В качестве пространств ZN, UM , рассмотрим пространство сеточных функций, определенных на сетках ωN(s), ωM(x) : z=(z1,...,zN)∈ZN, u=(u1,...,uM)∈UM. Введем проектор PN как оператор простого сноса на сетку PNz=(z(s1),...,z(sN))∈ZN для любых функций z(s)∈W21[a,b]=Z. Пусть вместо правой части уравнения (22) задана сеточная функция u=(u(x1),...,u(xM)) и определен простейший оператор восполнений QM : UM→U по правилу

(QMu)(x)=u(xi) : xi≤x<xi+1 , i=1,...,M−1 ; u(xM) : x=xM.

Учитывая принадлежность u∈C1[c,d], можно получить конкретные условия конечномерной аппроксимации для правой части уравнения (22).

uC1				(23)

Функция ξ(1M) - мера конечномерной аппроксимации правой части u(x) сеточной функцией u. Зададим функцию g(t), неотрицательную, непрерывную, монотонно возрастающую при условии t→∞ , t≥0, lim g(t) =+∞. t→+∞. Функционал Ω(z)=g(zW21), как нетрудно убедиться, обладает свойствами стабилизатора по Тихонову.

Примем следующую схему конечномерной аппроксимации непрерывного оператора из ZN в UM:

AH[xi,z]=AHz=j=1NK(xi,sj) f(sj,z(sj)) hs, xi∈ωM(x)			(24)

Определим, далее, меру аппроксимации оператора. Осуществляя преобразования, подобные [11], можно получить

A[x,z(s)]−QMAHPNzL2[c,d]≤ψ(H,Ω)						(25)

где ψ(H,Ω)≡d−c

+b−a KCПg−1ξ2Ω[kg−1Ω] hs + (b−a) Kx'C( П ) ξ[kg−1 Ω ] hx 	(26)

Резюмируя сказанное, имеем задачу решения конечномерной аппроксимации уравнения (22): по данным AH, u, hs(N), hx(M), ξ, ψ требуется найти конечномерное приближение к множеству квазирешений Z уравнения (22). Как обычно, составляется функционал Тихонова, который в данном конкретном случае примет вид

Mα[z] = α g(PNzW21) +F(QM AH z − QM uL2), z∈ZN			(27)

где α>0 - параметр регуляризации. Затем для каждого фиксированного α находим экстремаль функционала (26) при ограничениях (23) на правую часть и ограничениях (25), (26) на оператор. В (27) F(x) – вспомогательная функция, например, F(x)=x2. Теперь требуется решить задачу: найти элементы PNzH, H=(hx, hs), которые обладают свойством

Задача решается поиском экстремали функционала (27) при соответствующем выборе параметра регуляризации. В качестве алгоритма выбора параметра можно использовать конечномерный обобщенный принцип невязки [12].

Сущность принципа состоит в следующем: введем обобщенную меру несовместности для уравнения (22)

λδ= infρ(Ahz,uδ) + ψ(h,Ω(z)) + σ : z∈D					(28)

Рассмотрим вспомогательные функции

, ϕ(α ) ≡Mα[zα],		(29)

π(α)≡f[ψ(h,Ω(zα)) + σ + λδ]≡Пδ(zα), ρ(α)≡β(α)−π(α)≡Pδ(zα)≡Iδ(zα)−Пδ(zα),

ε(α)≡E(zα)=ϕ(α) − fλδ+[ψ(h, Ω(zα))+σ]p, p=const.: 0<p<1, α>0, ∀zα∈Zα.При f(x)=x функция β(α)называется невязкой, а ρ(α)- обобщенной невязкой для решения уравнения (22).

Алгоритм выбора параметра α состоит в следующем: пусть q>1, c>1 заданные константы. Выберем α1≡αδq, α2≡αδq - вспомогательные значения параметра регуляризации, и пусть zα1, zα2- соответствующие им экстремали для задачи

Mα[zα]=infMα[z]: z∈D								(30)

Если выполняется неравенство

Iδ(zα2)≥cПδ(zα1)−(1−c)f(λδ)							(31)

то в качестве приближенного решения принимаем любой элемент zαδ∈Zαδ, для которого выполняется неравенство Pδ(zαδ)≤0.

Если выполняется неравенство

Iδ(zα2)≤cПδ(zα1)−(1−c)f(λδ),

то выбираем любой элемент zαδ∈Zαδ, для которого выполняется Pδ(zαδ)≥0.

Необходимо заметить, что если zα является обычным решением уравнения (22), для которого мера несовместности равна нулю, необходимость использования подобного алгоритма выбора α отпадает, т.к. в этом случае выполняется равенство Pδzαδ=ραδ=0. В качестве приближенного решения теперь можно принять любую экстремаль zαδ∈Zαδ.

3.2. Регуляризация для уравнения типа Гаммерштейна
на основе критерия Байеса [4].

Запишем неоднородное уравнение типа Гаммерштейна в виде

abKt,s fzs,s ds = ut, t∈c,d						(32)

Рассмотрим конечномерный аналог этого уравнения в виде

u = A fz + ξ										(33)

где z – (Nx1) случайный вектор искомого решения со средним значением mz и корреляционной матрицей Rz. Пусть u – (Mx1) вектор, составленный из отсчетов наблюдаемой из эксперимента функции u(t). Обозначим A – (MxN, N ≤ M) неслучайную матрицу, составленную из отсчетов ядра интегрального уравнения (32) K(t,s). Пусть ξ – (Mx1) случайный вектор аддитивного шума с нулевым средним и корреляционной матрицей Rn и f(.): RN → RN – непрерывная, всюду дифференцируемая по первой производной неслучайная функция, такая, что fi(zj)=0 при i≠j. Считая векторы z и ξ гауссовскими и статистически независимыми, запишем априорную и апостериорную плотности распределения вероятностей

p0z = 2π−N2detRz−12exp−z−mzTRz−1z−mz2,

pzu = 2π−M2detRn−12exp−u−AfzTRn−1u−Afz2.	(34)

Будем искать решение уравнения (33) в виде оценки вектора z по максимуму апостериорной вероятности

z0 = argmaxpzu: z∈D, pzu = p0z puzp0u			(35)

Докажем, что решение (35) является регуляризирующим оператором по Тихонову для уравнения типа Гаммерштейна в его конечномерной аппроксимации.

Решая задачу (35), после несложных преобразований получим

z0= mz+ RzGfz0 ATRn−1u−Afz0						(36)

где Gf – (NxN) диагональная матрица

Gfz0 = ∂f1∂z1|z01......................................0..................................................

В этой матрице производные берутся в точках, соответствующих значениям компонент вектора z0. Заметим, что для линейного уравнения справедливы равенства Gf=I, I – единичная матрица и Af(z) ≡ Az. В этом случае, применяя к (36) лемму об обращении матриц, решение можно написать в явном виде

z0= mz+ RzATARzAT+ Rn−1u − Amz, или

z0= mz+Rz−1+ ATRn−1A−1ATRn−1u − Amz, или

z0= I + RzATRn−1−1mz+ RzATRn−1u						(37)

Однако преобразовать решение (36) к виду (37) не удалось. Процессор, построенный на алгоритме (36), должен содержать обратную связь для анализа сигнала рассогласования (u – Af(z)) и нелинейное безинерционное звено f(.). Соотношение  RzGfz0 ATRn−1 назовем модифицированным отношением «сигнал/шум». Это отношение играет роль матричного параметра регуляризации в методе Тихонова. Действительно, если f(z)≡z, mz=0 и Gf(z0)≡I, а Rn=σ2I (шум «белый»), то (36) примет вид

z0= σ2Rz−1+ATA−1ATu								(38)

Решение (38) в точности совпадает с решением линейной задачи на основе сглаживающего функционала Тихонова с параметром регуляризации α≡σ2 и матрице B ≡ Rz−1.

Докажем корректность решения (36). Для этого сначала покажем, что для любого другого решения zα уравнения (33) справедливы неравенства

,

(39)

,

где C(.) – модифицированное отношение «сигнал/шум», E – оператор математического ожидания. Минимальная матрица Рао-Крамера (информационная матрица Фишера) имеет вид J=J1+J2, где

,

J2= E∇zln p0z∇zln p0zT = −E∇z∇zln p0zT.

Производя несложные преобразования с учетом нормальности случайных векторов, получим

J2= Rz−1, ∇zln puz = GfzATRn−1u − Afz , J1= GfzATRn−1AGfz

Окончательно для минимальной матрицы Рао-Крамера имеем

Jz = GfzATRn−1AGfz + Rz−1							(40)

Таким образом, минимальная матрица Рао-Крамера оказалась зависимой от z, и вопрос об эффективности такой оценки (когда неравенство Рао-Крамера обращается в равенство) остается открытым. Однако при больших отношениях «сигнал/шум» справедливо разложение

fz≈ fz0 + Gfz0z−z0								(41)

В этом предположении апостериорная плотность распределения вероятностей примет вид

pvz = 2π−M2det Rn−12exp−v−B z−z0TRn−1v − B z−z02,

где v≡ u−Afz0 , B ≡ AGfz0. Нетрудно показать, что теперь минимальная матрица Рао-Крамера не зависит от z и равна

J = Rz−1+ Gfz0ATRn−1AGfz0							(42)

Соотношение (41) является необходимым и достаточным условием эффективности оценки (35). Действительно, вычисляя корреляционную матрицу ошибок оценки (35), имеем

Rz0 = Rz−1+ Gfz0ATRn−1AGfz0−1= J−1.

Последнее соотношение непосредственно показывает, что неравенство Рао-Крамера обратилось в равенство. Поэтому решение (36) обладает минимально-возможной дисперсией.

Покажем далее состоятельность оценки (35) при больших отношениях «сигнал/шум». Представим для удобства корреляционную матрицу шума в виде Rn= σ2Rn', Rn '= 1.

Матрица Rn' характеризует корреляционные связи случайного вектора шума, а число σ2=Rn - мощность шума (по аналогии с «белым» шумом). Мощность шума будем считать основной характеристикой малости ошибки в задании исходных данных.

Теперь нужно показать, что корреляционная матрица ошибок решения (35) стремится к нулю при σ2→∞. Обозначим B = Gfz0ATRn'−1AGfz0. Тогда для любого x∈ RN

,

поэтому по теореме о мажорируемой сходимости

limxTRz0 x = 0 при σ2→ 0 для ∀x∈ RN.

Таким образом, доказано, что решение (35) для уравнения (33) образует регуляризованное по Тихонову семейство приближенных решений, если отношение «сигнал/шум» большое. Приведенный алгоритм можно использовать, если имеется статистическая выборка экспериментальных данных. В противном случае следует реализовывать детерминированный алгоритм, приведенный выше. Однако в последнем случае мы теряем такой критерий, как представительность эксперимента, т.к. решение принимается лишь по одной реализации процесса.

Итак, для идентификации модели (21) необходимо и достаточно провести оценку релаксационного спектра по известным экспериментальным данным (t) и  и функции нелинейности в операторе типа Гаммерштейна, используя приведенные выше соображения. Приведенные выше регуляризующие алгоритмы для уравнения (22) предполагают, что функция нелинейности известна. Если же эта функция неизвестна, то ее оценка по экспериментальным данным невозможна ввиду недоопределенности уравнения (22). В этом случае необходимо использовать кусочно-линейную аппроксимацию оператора типа Гаммерштейна. Рассмотрим далее некоторые данные, иллюстрирующие работоспособность предложенных выше модели и подхода. Первичные экспериментальные результаты были получены в ходе стандартных реологических экспериментов и обработаны в соответствии с предложенными выше алгоритмами.

4. КУСОЧНО-ЛИНЕЙНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ УРАВНЕНИЯ
ТИПА ГАММЕРШТЕЙНА

На рис.1 приведены графики релаксационных спектров, рассчитанные для эластомерного компаунда – натурального каучука, наполненного техническим углеродом (20% вес.) при температуре 1200С и различных значениях градиента деформации.

h(t), Па

время релаксации t [сек]

Рис.1.	Релаксационные спектры эластомерного компаунда – натуральный каучук, наполненный техническим углеродом (20% вес.) при различных значениях относительной деформации.

Из рис.1 видно, что линейное поведение материала наблюдается до значений относительной деформации равных 0.1, в пределах которых релаксационный спектр не изменяется. Выше этих значений деформации релаксационный спектр существенно изменился, т.е. налицо переход к нелинейному поведению, соответствующему большим (конечным) значениям деформации.

На рис.2 приведены релаксационные спектры данного образца, вычисленные в области конечных деформаций.

Спектры на рис.1,2 получены в результате использования кусочно-линейной аппроксимации нелинейного оператора типа Гаммерштейна методом регуляризации Тихонова для аргументной вариационной задачи [8,9]. Поскольку реологические эксперименты, положенные в основу вычислений релаксационных спектров (рис.1,2), проводили на реометрах в режиме сдвигового деформирования, запишем уравнение (22) для условий простого сдвига

τ(t) = −∞tf(s,kηkλkexp−sλk) ∂γ(t−s)∂sds , t∈[a,b]			(43)

Рис.2.	Релаксационные спектры эластомерного компаунда – натуральный каучук, наполненный техническим углеродом (20% вес.) при конечных деформациях . Значения  соответственно:      - 0,5;    - 1,0;     - 2,0; + - 3,0;        4,0; ---- 5,0.

Идентификация уравнения (22) связана с решением обратной задачи для уравнения типа Гаммерштейна. Поскольку реологические приборы (реометры) позволяют, как правило, реализовать режимы периодического сдвигового деформирования, в которых оценивают динамические модули упругости G'(f) и потерь G \( f \) } { в зависимости от частоты деформации f, то для оценки релаксационного спектра вязкоупругой среды целесообразно использовать уравнения типа

G' ω =0∞f(t,h(t))ω2t21+ω2t2d(lnt)G''ω=0∞g(t,h(t))ωt1+ω2t2d(lnt)							(44)

Заметим, что, в отличие от известных в литературе уравнений [1], уравнения (44) представляют собой нелинейные интегральные уравнения типа Гаммерштейна, в которых все ограничения на функции f(x) и g(x), отмеченные выше, должны соблюдаться. Однако в таком представлении оценку спектра произвести невозможно, поскольку функции f(*) и g(*) неизвестны, поэтому для оценки релаксационного спектра материала аппроксимируем нелинейную задачу последовательностью линейных задач, которую запишем в виде

Fhk,γk=arginfh∈DFh,γk, D=ht,γk: h≥0, t∈[0,∞), h∈W21,k=1,...,N	(45)

Fhk,γk=δGk'−0∞ht,γkω2t21+ω2t2dln tW212 + 1−δGk''−0∞ht,γkω t1+ω2t2dln tW212

Решая последовательность задач (45) методом регуляризации, вычисляем последовательность релаксационных спектров для различных значений градиента деформации. Данная последовательность спектров определяет последовательность линейных моделей (19), совокупность которых и составляет кусочно-линейную аппроксимацию нелинейной модели (21).

5. ВЫВОДЫ

- Рассмотрены современные известные классические феноменологические модели напряженно-деформированного состояния вязкоупругих сред, включая класс нелинейных моделей, которые для учета нелинейности используют инварианты, квадратичную зависимость напряжения, функции с памятью. Отмечено, что ряд классических математических моделей неадекватно описывает напряженно-деформированное состояние вязкоупругих сред при конечных деформациях.

- Для аппроксимации поведения вязкоупругой среды при конечных деформациях синтезирована нелинейная модель на основе оператора типа Гаммерштейна. В отличие от известных нелинейных моделей, в данной модели вводится нелинейная зависимость материальной функции от величины деформации.

- Идентификация нелинейной модели типа Гаммерштейна связана с решением обратной (некорректной) задачи для нелинейного оператора и требует учета погрешности конечномерной аппроксимации. Даны конкретные оценки погрешностей конечномерных аппроксимаций. Для согласования параметра регуляризации с погрешностями конечномерной аппроксимации предложено использовать конечномерный аналог обобщенного принципа невязки. Приведен алгоритм выбора параметра регуляризации.

- Для статистического ансамбля экспериментальных данных предложен алгоритм идентификации нелинейного оператора типа Гаммерштейна, основанный на критерии Байеса. Показано, что такое решение образует регуляризованное семейство приближенных решений нелинейного оператора, причем матрица обобщенного отношения «сигнал/шум» является параметром регуляризации.

- Для идентификации нелинейной модели на основе оператора Гаммерштейна разработан метод, основанный на кусочно-линейной аппроксимации, и предложен соответствующий регуляризующий алгоритм. Кусочно-линейная аппроксимация нелинейной модели позволяет аппроксимировать нелинейную модель последовательностью линейных моделей со сколь угодно малой погрешностью, не требуя оценки нелинейности. Однако при этом требуется проведение дополнительных натурных экспериментов, число которых определяется точностью аппроксимации нелинейной модели. Кусочно-линейная модель была успешно использована при оценке релаксационных спектров различных гетерогенных полимерных сред.

ЛИТЕРАТУРА

- Joseph D.D. Fluid Dynamics of Viscoelastic Liquids. Spinger-Verlag, New York Inc., 1990.

- Giesecus H. A Simple Constitutive Equation for Polymer Fluids Based on the Concept of Deformation – Dependent Tensorial Mobility. J. Non-Newtonian Fluid Mech., 1982, v.11, pp.69-109.

- Phan-Thien N., Tanner R. A New Constitutive Equation Dreived from Network Theory. J. Non-Newtonian Fluid Mech., 1977, v.2, pp.353-365.

- Басистов Ю.А., Яновский Ю.Г. Иерархически-адаптивная модель для идентификации уравнений состояния вязкоупругих сред. Механика композиционных материалов и конструкций, 1996, т.2, №3-4, с.24-57.

- Kaye A. A Non-Newtonian Flow in Incompressible Fluids. College of Aeronautics, Granfield, CoA Note, 1962, N134.

- Bernstein B., Kearsley E.A., Zapas I.J. A Study of Stress Relaxation with Finite Strain. Trans. Soc. Rheol., 1963, v.7, pp.397-410.

- Wagner M.H. A Constitutive Analysis of Uniaxial Elongation Flow Data of a Low Density Polyethilene Melt. J. Non-Newtonian Fluid Mech., 1978, v.4, pp.39-55.

- Yu.A.Basistov,Yu.G.Yanovsky, Ill-Posed Problems under Identification of Non-Linear Rheological Models of State, Proceedings of the 6th European Conference on Rheology. Erlangen, September 1-6, 2002.

- Yanovsky пкупщк

- Yu.G., Basistov Yu.A., Filipenkov P.A. Problem of identification of rheological behavior of heterogeneous polymeric media under finite deformation Proceedings of the XIV International Congress on Rheology, ISBN 89-950057-5-0, The Korean Society of Rheology, 2004, SO18-1 – SO18-3.

- Yanovsky Yu.G., Basistov Yu.A. and Siginer D.A. Linear Inverse Problems in Viscoelastic Continua and a Minimax Method for Fredholm Equation of the First Kind. Int. J. Engng Sci., 1996, v.34, N11, pp.1221-1245.

- Леонов А.С. Численные алгоритмы с не априорным выбором параметра регуляризации для решения нелинейных некорректных задач. 6-й Всесоюзный семинар «Обратные задачи и идентификация процессов теплообмена», М., Изд-во МАИ, 1988, с.6-7.

- Леонов А.С. О критериях выбора параметра регуляризации при решении некорректных задач. Методы решения некорректных задач и их применения, Новосибирск, изд-во ВЦ СО АН СССР, 1982, с.77-84.

Поступила в редакцию 30 марта 2005 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОЭММПУ РАН «Структурная механика материалов и элементов конструкций. Взаимодействие нано- микро- мезо- и макромасштабов при деформировании и разрушении» и гранта МНТЦ N2154p.