ПРОЧНОСТЬ 3D И 4D ПРОСТРАНСТВЕННО АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ

Берестова С.А.

Уральский государственный технический университет − УПИ, г.Екатеринбург, Россия

# РЕЗЮМЕ

В предположении об идеальной адгезии между волокном и матрицей прочность композитов определена с помощью феноменологического критерия предельности удельной энергии формоизменения, записанного для материала матрицы в пространстве средних по соответствующим компонентам тензоров напряжений. Построены контуры прочности для 3D и 4D армированных композиционных материалов. Предложена модель композита, эквивалентная макроскопически изотропному материалу.

1. ВВЕДЕНИЕ

Широкое применение пространственно-армированных композитов в различных областях техники требует разработки аналитических методов прогнозирования их прочности в условиях сложного напряженного состояния. Повышения эксплуатационных характеристик изделий из композиционных материалов во многих случаях можно добиться применением армирования по трем и четырем направлениям с равным объемным содержанием волокон каждого направления. Эти материалы весьма перспективны для широкого использования в высоконагруженных элементах конструкций. Возможность варьировать структуру и свойства компонент позволяет оценить прочность пространственно-армированного композита на стадии его проектирования и максимально удовлетворить требованиям к изделию по массе, цене, трудоемкости и т.п. Обеспечение надежности и снижения материалоемкости элементов вызывают необходимость прогнозирования не только упругих свойств, но и несущей способности.

Рассмотрим 3D и 4D армированные композиты. Композиты, армированные в трех взаимно ортогональных направлениях (3D) имеют существенное превосходство по модулям упругости в направлении укладки волокон, но обладают относительно низкой сдвиговой жесткостью в плоскостях, перпендикулярных основному расположению арматуры. В особенности этот недостаток присущ трехмерно армированным композитам, изготовленным на основе углеродной матрицы, модули сдвига которых в главных плоскостях упругой симметрии в два-четыре раза ниже соответствующих модулей композитов с полимерной матрицей [1]. Для устранения этого недостатка используются различные технологические приемы, в частности, варьирование угла укладки арматуры и перераспределение по плоскостям основного армирования или усложнение схем армирования за счет пространственного расположения арматуры. Последнему из двух направлений уделяется много внимания. Технология изготовления таких композитов довольно сложна, кроме того, усложнение схемы армирования за счет увеличения числа пространственных направлений армирования приводит, как правило, к снижению объемного содержания арматуры, и, следовательно, к уменьшению жесткости и прочности. Исключение составляют композиты, армированные по четырем диагоналям куба (4D), предельный коэффициент армирования которых в случае использования волокон круглого сечения оказывается 0,68 [2]. Большой интерес представляют композиты, армированные по диагоналям куба, еще и с точки зрения увеличения сдвиговой жесткости не только в главных плоскостях упругой симметрии, но и под углом 450 к ним.

Важным этапом расчета конструкций является анализ напряженно-деформированного состояния, основанный на использовании теорий предельного состояния − критериев прочности или пластичности. Непосредственное экспериментальное определение поверхности прочности композиционных материалов сложно и трудоемко, поэтому прибегают к разным способам аналитического описания. Критерии прочности в виде инвариантных соотношений достаточно полно разработаны для традиционных однородных и изотропных материалов. Формулировка и применение аналогичных критериев для композиционных материалов имеют ряд особенностей, связанных с анизотропией свойств и неоднородностью структуры этих материалов. Критерий разрушения в наиболее общей форме для волокнистых композитов предложен  в работах [3-6] в тензорно-полиномиальном виде. Применение его в аналитическом виде громоздко и связано с дополнительными трудностями, поэтому привлекаются упрощающие гипотезы. Трудности аналитического решения для частных случаев напряженного состояния преодолены в работах [7,8], где дается оценка предельных напряжений при растяжении и сдвиге в предположении, что критерий предельного состояния ассоциирован с удельной энергией формоизменения анизотропного композита.

Предлагаемый аналитический подход к построению критерия прочности 3D и 4D пространственно армированных композитов при произвольном напряженном состоянии в структурно-феноменологической постановке основывается на использовании критерия предельности удельной энергии формоизменения и разложении напряженно-деформированного состояния на собственные упругие состояния, что облегчает аналитическое представление критерия.

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В ВОЛОКНАХ И В МАТРИЦЕ

Решение промежуточной задачи о распределении напряжений в волокнах и в матрице при различной пространственной конфигурации разнородных областей является весьма сложной задачей механики деформируемого твердого тела. Существенно различные механические свойства армирующих волокон и матрицы обусловливают высокую анизотропию как деформативных, так и прочностных свойств композитов. Анизотропия механических свойств особенно ярко выражена для случая однонаправленного армирования. Практическое применение эта схема армирования находит в основном в элементах конструкций, подвергающихся одноосному растяжению, но особое внимание она привлекает тем, что является основным элементом анализа пространственных схем армирования. Теория, базирующаяся на этом структурном уровне, при использовании ряда гипотез, предсказывает механическое поведение композита со сложной структурой по известным свойствам однонаправленного структурного элемента. В данной работе геометрия разнородных областей представлена в виде пространственно ориентированных трансверсально изотропных элементов. Неоднородность свойств обусловлена существенным различием свойств волокон и матрицы, разными направлениями осей волокон в структурных элементах, а также ориентацией самих структурных элементов.

Рассмотрим матричный композиционный материал, армированный прямолинейными волокнами круглого сечения в трех взаимно ортогональных направлениях (3D армирование) или по диагоналям куба (4D армирование). Относительное объемное содержание волокон для каждого направления армирования одинаково. Материал матрицы и волокна − изотропен.

Упругие свойства матрицы и волокон задаются объемными и сдвиговыми модулями  соответственно. 3D и 4D армированные композиты с одинаковым относительным содержанием волокон каждого направления имеют три взаимно ортогональные оси симметрии четвертого порядка и на  основании принципа Неймана [9,10], тензор модулей упругости обладает кубической симметрией. Эффективные свойства композита определяются тремя упругими константами: объемным модулем K, а также модулями сдвига в плоскости, проходящей через оси симметрии второго и четвертого порядка, в направлениях осей второго и четвертого порядка, G1 и G2 соответственно. Такое описание упругих свойств [11,12] показывает, что для материалов кубической симметрии первые инварианты тензоров упругих деформаций и напряжений пропорциональны.

Обобщенный закон Гука для материалов такой симметрии можно записать в виде:

σ11+σ22+σ33=3Kε11+ε22+ε33,

σ11−σ22=2G1ε11−ε22,

σ22−σ33=2G1ε22−ε33,

σ33−σ11=2G1ε33−ε11,

σ23=2G2ε23,

σ13=2G2ε13,

σ12=2G2ε12,

где εij, σij − компоненты тензоров деформаций, напряжений.

При этом свертки тензора модулей упругости четвертого ранга c по двум крайним индексам являются инвариантами [12] и выполняются равенства

3K=c1111+c1122+c1133,

3K=c2211+c2222+c2233,

3K=c3311+c3322+c3333.

Одним из достаточно распространенных подходов к оценке прочности композиционных материалов является использование того или иного феноменологического критерия прочности для материала менее прочного компонента, записанного как функции инвариантов средних напряжений по объему, занятому этим компонентом в композиционном материале. Известно, что средние напряжения в компоненте композиционного материала определяются их относительным объемным содержанием, упругими характеристиками компонент и композита в целом. Для 3D и 4D армированных композитов с одинаковым относительным содержанием волокон каждого направления, средние напряжения в компонентах могут быть найдены достаточно просто в аналитической форме.

В некоторой произвольной точке среды связь напряжений и деформаций  записывается с помощью обобщенного закона Гука

ε=sσ,											(2.1)

или в покомпонентном виде εij=sijpqσpq, где ε, σ, s − тензоры деформаций, напряжений и коэффициентов податливости.

Введем в рассмотрение индикаторную функцию

η=1, точка принадлежит матрице,

Тогда закон Гука (2.1) может быть представлен в виде

ε=sfσ+ηsm−sfσ,

где sf,sm − тензоры четвертого ранга коэффициентов податливости волокон и матрицы. Проводя осреднение по представительному объему, содержащему равные объемы волокон каждого направления и имеющему однородные граничные условия на его поверхности [13,14], получим соотношение

ε=sfσ+Vmsm−sfσm,							(2.2)

где η=Vm − относительное объемное содержание матричного компонента,  − знак усреднения по представительному объему, σm − тензор средних по матрице напряжений, ε, σ − тензоры макроскопических деформаций и напряжений.

Из определения эффективного тензора податливости композита s, связывающего усредненные по объему тензоры напряжений и деформаций, следует

sσ=ε.										(2.3)

Сопоставляя соотношения (2.2) и (2.3), получим равенство

sσ=sfσ+Vmsm−sfσm либо s−sfσ=Vmsm−sfσm.

Откуда для средних напряжений в матрице имеем

σm=1Vmsm−sf−1s−sfσ							(2.4)

или покомпонентно

σijm=1Vmsm−sfijpq−1s−sfpqklσkl,

т.е., в частности, соотношение для определения

σ11m=1Vml=13k=13q=13p=13sm−sf11pq−1s−sfpqklσkl

содержит 81 слагаемое, следовательно, непосредственное применение соотношения (2.4) затруднено в силу громоздкости вычислений. Однако, достаточно просто можно свести данное тензорное равенство к скалярным соотношениям с использованием ортогональных разложений тензоров второго и четвертого ранга по методу Я.Рыхлевского [15,16]. Так, в шестимерном пространстве симметричных тензоров напряжений и деформаций существует такой ортонормированный базис

,						(2.5)

что тензоры напряжений в этом базисе представимы в виде:

,

(2.6)

Для единичного тензора четвертого ранга, тензоров коэффициентов податливости композита, матрицы и волокон справедливы следующие спектральные разложения:

,

,

,

Здесь .

Элементы тензорного базиса соответствуют различным напряженно-деформированным состояниям (собственные упругие состояния), а параметры λi i=1,2,...,6 есть собственные значения линейного оператора, соответствующего тензору модулей упругости и преобразующего шестимерное пространство  симметричных тензоров второго ранга на себя. Эти параметры определяются модулями упругости анизотропного тела и названы Я. Рыхлевским истинными модулями жесткости, а с учетом комментария, данного в работе [15], их уместно называть модулями Кельвина-Рыхлевского.

Для изотропных матрицы и волокна, а также анизотропного композита кубической симметрии элементы тензорного базиса  задаются в виде:

Непосредственной проверкой с помощью соотношения (2.5) нетрудно убедиться, что они образуют ортонормированный базис в пространстве симметричных тензоров второго ранга. Элементы этого базиса соответствуют одному напряженному состоянию всестороннего сжатия (растяжения) и пяти напряженным состояниям чистых сдвигов. Т.е. любое напряженно-деформированное состояние композита может быть получено как наложение всестороннего сжатия или растяжения и пяти сдвигов (собственные упругие состояния).

Скалярные сомножители  (i=1,2,…6) в разложении (2.6) с учетом условия ортогональности (2.5) для элементов тензорного базиса определяются равенствами:

σ1=ωI⋅σ=13σ11+σ22+σ33,	σ4=ωIV⋅σ=2σ23,

σ2=ωII⋅σ=16σ11+σ22−2σ33,	σ5=ωV⋅σ=2σ31,			(2.7)

σ3=ωIII⋅σ=12σ11−σ22,		σ6=ωVI⋅σ=2σ12,

где ω⋅σ=ωijσij.

Модули Кельвина-Рыхлевского определяются равенствами

λ1=ωI⊗ωI⋅s,  	. . . , 		λ6=ωVI⊗ωVI⋅s,			(2.8)

где ω⊗ω⋅s=ω⊗ωijpqsijpq.

С учетом симметрии рассматриваемых тензоров модули Кельвина-Рыхлевского для матрицы, волокна, а также эффективные модули Кельвина-Рыхлевского, найденные по формулам (2.8), выражаются через традиционные технические и матричные константы соотношениями:

λ1m(f)=3Km(f), λ2m(f)=λ3m(f)=λ4m(f)=λ5m(f)=λ6m(f)=2Gm(f),

λ1=3K, λ2=λ3=2G1=1s11−s12, λ4=λ5=λ6=2G2=2s66.		(2.9)

3. ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДУЛИ КЕЛЬВИНА-РЫХЛЕВСКОГО

Традиционным методом определения эффективных упругих характеристик пространственно-армированного композита по известным свойствам его компонент является метод осреднения характеристик отдельных однонаправленно-армированных элементарных объемов в модели композита.

На первом этапе определяются упругие характеристики однонаправленно-армированного композита, общие формулы для вычисления которых были получены разными авторами, исходя из различных предположений [5,14,17,18]. Все они дают близкие или тождественные результаты. На втором этапе проводится осреднение по ориентациям с использованием соотношений работы [19], при этом плоскости системы координат Ox1x2x3 совпадают с плоскостями симметрии ортотропного материала:

,

,

,

,

,					(3.1)

,

,

,

,

где  − тензор эффективных коэффициентов податливости композита, s − тензор коэффициентов податливости однонаправленно-армированного композита, , , ,  − параметры армирования.

Параметры армирования определяются по данным о характере пространственного распределения армирующих волокон [19]. Пространственное распределение линейных волокон в общем случае удобно задавать аналитически при помощи плотности совместного распределения fϕ, γ сферических углов ϕ, γ, определяющих положение оси случайно ориентированного волокна в лабораторной системе координат. При этом принимается, что γ− угол между осью волокна и направлением оси Ox3 лабораторной системы координат. Если известна плотность распределения, то параметры армирования легко могут быть найдены по формулам:

, ,

, ,	(3.2)

, .

В случае, когда волокна в композите ориентированы по нескольким дискретным направлениям плотность распределения  может быть представлена в виде суммы -функций Дирака с весовыми коэффициентами, равными доле  волокон с соответствующей ориентацией, т.е.

Подстановка этой зависимости в соотношения (3.2) позволяет с использованием свойств -функций, легко найти все параметры армирования:

, , ,

, , .

Следовательно, армирование в трех взаимно перпендикулярных направлениях с равным объемным содержанием волокон каждого направления описывается параметрами

.

Для композита 4D, армированного по диагоналям куба волокнами с равным объемным содержанием, параметры армирования

, .

4. КОМПОНЕНТЫ ТЕНЗОРА КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ

С помощью предложенных разложений и с использованием условия ортогональности (2.5), которому удовлетворяют элементы тензорного базиса, громоздкое тензорное равенство (2.4) может быть представлено в виде:

,										(4.1)

где  − тензор четвертого ранга концентрации напряжений, определяемый равенством:

Тензор средних напряжений по области занятой волокнами σf определяется из равенства

.

Откуда

,

При получении выражений для компонент тензора концентрации напряжений не вводились какие-либо упрощающие гипотезы, следовательно, полученные выражения являются точными и могут использоваться для оценки прочностных свойств пространственно-армированных композитов.

5. КРИТЕРИЙ ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИТА

Зная средние напряжения в матрице, в предположении об идеальной адгезии между волокном и матрицей, прочность композита может быть определена, как отмечалось выше, с помощью феноменологического критерия, записанного для материала матрицы в пространстве средних напряжений. Для 3D и 4D армированных композиционных материалов в качестве условия прочности может быть выбран наиболее распространенный критерий предельности энергии формоизменения для изотропных материалов − критерий Губера-Мизеса-Генки, который с учетом принятых в статье обозначений имеет вид

,

или, так как ,

.

Пусть наименее прочной является матричная фаза композита, тогда соответствующий критерий записывается в виде

,

подстановка сюда выражений для средних по матричной фазе напряжений (4.1) дает

,			(5.1)

где , ,  − предел прочности материала матрицы при растяжении.

Этот критерий позволяет найти те значения макронапряжений, при которых предельное состояние композита связано с повреждением матрицы.

Для иллюстрации полученных результатов рассмотрим плоское напряженное состояние. При двухосном напряженном состоянии, когда  и , отличные от нуля коэффициенты в разложении тензора напряжений (2.7) определяются по формулам

,

.

Подставляя эти соотношения в критерий прочности (5.1) с учетом равенства  для 3D и 4D армированных композитов, получим

.

На основании данного соотношения построены контуры прочности (рис.1) для 3D и 4D армированных углерод-углеродных композиционных материалов в относительных единицах. Данные об упругих свойствах взяты из работ [7,8]:  , .

4

4

3

2

1

0

1

2

3

3

2

1

1

2

3

4

Рис.1.	Влияние способа армирования на контуры прочности при двухосном напряженном состоянии в плоскости, перпендикулярной оси симметрии четвертого порядка.                   	3D армированный композит, 		  4D армированный композит,                  макроскопически изотропный композит.

Вычисления характеристик однонаправленного композита проводились по данным в работе [17] расчетным формулам, которые с учетом принятых обозначений имеют вид

,

,

,

,

,

,

где , .

Эффективные характеристики рассчитаны по формулам (2.9, 3.1).

При одноосном растяжении компоненты тензора напряжений в главных осях симметрии макрообъема определяются через величину растягивающего напряжения p по формуле преобразования

σij=αi1αj1p,

где αim − направляющие косинусы оси растяжения.

Ели растягивающее напряжение приложено в плоскости Ox1x2, проходящей через оси симметрии четвертого порядка, то , , α31=0, где ϕ − угол между осью Ox1и осью растяжения. Тогда отличные от нуля компоненты тензора напряжений при одноосном растяжении описываются формулами

, , .

При этом коэффициенты в разложении тензора напряжений (2.7) равны

, ,

, .

Отношение растягивающего напряжения к пределу прочности материала матрицы определяется выражением

p/σm=a221+3cos22ϕ2/6+a42sin22ϕ/2−1/2.

На рис.2 проиллюстрировано влияние способа армирования на изменение отношения предельного растягивающего напряжения к пределу прочности материала матрицы в зависимости от направления растяжения в плоскости Ox1x2. Кривые для 3D и 4D армированных композиционных материалов, как и ожидалось, имеют качественное отличие – там, где для 3D композита наблюдается минимум, для 4D − максимум, и наоборот.

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

4

3

2

1

0

Рис.2.	Влияние способа армирования на изменение отношения предельного растягивающего напряжения p к пределу прочности материала матрицы σm в зависимости от направления растяжения в плоскости, перпендикулярной оси симметрии четвертого порядка.                    3D армированный композит,  	  4D армированный композит,
                   макроскопически изотропный композит.

Если растягивающее напряжение приложено в плоскости, проходящей через оси симметрии второго и четвертого порядка, то , , , где ϕ − угол между осью Ox3 и осью растяжения, а компоненты тензора напряжений равны

,	,

,

т.е. реализуется сложное напряженное состояние.

Следовательно,

,  ,

,  .

Тогда, отношение предельного растягивающего напряжения к пределу прочности материала матрицы, в зависимости от направления растяжения в плоскости, проходящей через оси симметрии второго и четвертого порядка, задается формулой

p/σm=a221−3cos2ϕ2/12+a42sin22ϕ+sin4ϕ/4−1/2.

На рис.3 приведены кривые, показывающие влияние способа армирования на изменение этого отношения. Так же как и в плоскости Ox1x2 кривые качественно отличаются. Максимумы кривых совпадают с направлениями волокон в композите, для кривой 3D армированного композита, когда угол равен 00, для кривой 4D армированного композита, когда угол 540.

60

30

330

300

270

240

210

180

150

120

3

2

1

0

Рис.3.	Влияние способа армирования на изменение отношения предельного растягивающего напряжения p к пределу прочности материала матрицы σm в зависимости от направления растяжения в плоскости, перпендикулярной оси симметрии второго порядка.          3D армированный композит, 	    4D армированный композит,
                   макроскопически изотропный композит.

Касательное напряжение τ в системе координат, повернутой вокруг оси Ox3 на угол ϕ, задает следующее напряженное состояние в главных осях упругой симметрии Ox1x2x

,

так как , , , то

, , .

Тогда

, , ,

и выражение для отношения касательного напряжения к пределу прочности материала матрицы имеет вид

.

На рис.4 показано влияние способа армирования на изменение отношения предельного касательного напряжения к пределу прочности материала матрицы.

30

60

120

150

180

210

240

270

300

330

2

1.5

1

0.5

0

Рис.4.	Влияние способа армирования на изменение отношения предельного касательного напряжения τ к пределу прочности материала матрицы σm в системе координат  Ox1'x2'x3 в зависимости от угла ее поворота вокруг оси Ox3. 	      3D армированный композит,         4D армированный композит,                        макроскопически изотропный композит.

6. МОДЕЛИРОВАНИЕ СХЕМЫ АРМИРОВАНИЯ МАКРОСКОПИЧЕСКИ ИЗОТРОПНОМОГО КОМПОЗИТА

Каждый набор параметров армирования задает композиционный материал с определенными упругими свойствами. Разным схемам армирования могут соответствовать материалы с одинаковым набором упругих констант. Для этого необходимо выполнение условия равенства соответствующих параметров армирования.

Если волокна в композиционном материале распределены равновероятно, то композит является макроскопически изотропным, а плотность совместного распределения сферических углов fϕ, γ записывается в виде:

, , ,

при этом параметры армирования, вычисленные по формулам (3.2), принимают значения

, .

Равновероятное распределение волокон можно заменить эквивалентным пространственным армированием по нескольким дискретным направлениям. Рассмотрим представленные выше модели 3D и 4D армированных композиционных материалов и сконструируем из них макроскопически изотропный материал. Параметры армирования в дискретной модели определяются соотношением

, .

где cl − объемные доли взаимно ортогональных и наклонных волокон, ориентированных по диагоналям куба. Для того, чтобы параметры армирования комбинированного композита совпадали с параметрами армирования макроскопически изотропного композита, доля взаимно ортогональных волокон, должна быть 2/5, а суммарная доля наклонных волокон − 3/5. На рис.1-4 видно, что кривые, построенные для макроскопически изотропного композиционного материала лежат в границах, получаемых двумя  предельными схемами армирования − 3D и 4D.

ВЫВОДЫ

В шестимерном пространстве симметричных тензоров напряжений - деформаций выбран ортонормированный базис, состоящий из собственных упругих состояний композита, что позволило в явном виде представить компоненты тензора концентрации напряжений. В предположении об идеальной адгезии между волокном и матрицей прочность композитов определена с помощью феноменологического критерия предельности удельной энергии формоизменения. Проиллюстрировано влияние способа армирования на контуры прочности волокнистых композиционных материалов, влияние на изменение отношения предельного растягивающего напряжения к пределу прочности материала матрицы в зависимости от направления растяжения в плоскостях, перпендикулярных осям симметрии четвертого и второго порядка, а также предельного касательного напряжения к пределу прочности материала матрицы в плоскости, перпендикулярной оси симметрии четвертого порядка. Кривые для двух предельных типов армирования (3D и 4D), как и следовало ожидать, качественно отличаются. Предложена модель комбинированного композита, эквивалентная макроскопически изотропному материалу. Представленный подход позволяет оптимизировать выбор ориентации арматуры в зависимости от нагрузок, которые будет испытывать конструкция.

ЛИТЕРАТУРА

- Жигун И.Г., Радимов Н.П. Влияние структуры армирования и типа матрицы на сопротивление сдвигу и сжатию пространственно армированных композитов. Механика композитных материалов, 1985, №1, с.37-42.

- Тарнопольский Ю.М., Жигун И.Г., Поляков В.А. Пространственно-армированные композиционные материалы: справочник. М., Машиностроение, 1987, 224 с.

- Малмейстер А.К. Геометрия теорий прочности. Механика полимеров, 1966, №4, с.519-527.

- Ву Э.М. Феноменологические критерии разрушения анизотропных сред. Механика композиционных материалов, М., Мир, 1978, т.2, с.401-491.

- Сендецки Дж. Механика композиционных материалов. М., Мир, 1978, 564 с.

- Кристенсен Р. Введение в механику композитов. М., Мир, 1982, 334 с.

- Жигун И.Г., Поляков В.А., Татарников О.В. Оценка несущей способности композитов, образованных системой трех нитей, при растяжении и сдвиге. Механика композитных материалов, 1992, №6, с.756-763.

- Поляков В.А., Жигун И.Г. Оценка предельных напряжений при растяжении и сдвиге композитов 4D, армированных по диагоналям куба. 2.Анализ предельных напряжений. Механика композитных материалов, 1993, т.29, №6, с.772-784.

- Сиротин Ю.И., Шаскольская М.П. Основы кристаллофизики. М., Наука, 1979, 640 с.

- Димитриенко Ю.И. Тензорное исчисление. М., Высшая школа, 2001, 575 с.

- Онами М., Ивасимидзу С., Гэнка К., Сиодзава К., Танака К. Введение в микромеханику. М., Металлургия, 1987, 280 с.

- Шермергор Т. Д. Теория упругости микронеоднородных сред. М., Наука, 1977, 400 с.

- Hill R. Elastic properties of reinforced solids: some theoretical principles. J. Mech. Phys. Solids, 1963, v.11, №5, pp.357-372.

- Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. М., МГУ, 1984, 336 с.

- Рыхлевский Я. О законе Гука. ПММ, т.48, вып.3, 1984, с.420-435.

- Rychlewski J. Elasticity Models of multidirectional composites with strong fibers. Advances in mechanics, 1991, v.14, №1, pp.41-77.

- Малмейстер А.К., Тамуж В.П., Тетерс Г.А. Сопротивление полимерных и композитных материалов. Рига, Зинанте, 1980, 572 с.

- Ванин Г.А. Упругость и разрушение триортогонально армированных сред. 1.Характеристики жгутов. Механика композитных материалов, 1989, №2, с.269-275.

- Митюшов Е.А. Теория армирования. Механика композиционных материалов и консрукций, 2000, т.6, №2, с.151-161.

Поступила в редакцию 9 августа 2004 года.