# ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Чедрик В.В.

Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е.Жуковского

(ЦАГИ), г. Жуковский, Россия

РЕЗЮМЕ

Представлены практические алгоритмы оптимизации, использующие как эвристические критерии оптимальности, так и методы нелинейного программирования для решения задач оптимального проектирования композиционных конструкций. В качестве проектных параметров здесь рассматриваются как толщины отдельных монослоев, так и углы ориентации укладки монослоев. Описаны основные соотношения анализа напряженно-деформированного состояния и устойчивости панелей из композиционных материалов (КМ), обсуждаются разработанные алгоритмы оптимизации конструкций. Работоспособность представленных алгоритмов продемонстрирована на тестовых примерах композиционных панелей, задачах проектирования упруго-подобной модели крыла большого удлинения и крыла обратной стреловидности маневренного самолета.

ВВЕДЕНИЕ

Типовой задачей проектирования является поиск конструкции минимальной массы при ограничениях по прочности, жесткости, устойчивости, собственным частотам колебаний, статической аэроупругости, флаттеру. В качестве проектных параметров принимают поперечные размеры силовых элементов и их положение. В большинстве работ по оптимизации исследовались конструкции, выполненные из изотропных материалов [1-4]. Оптимизация конструкций из КМ является гораздо более сложной задачей. Это обусловлено тем, что такая задача включает больше проектных параметров, чем конструкции из изотропных материалов. В качестве проектных параметров рассматриваются толщины отдельных монослоев, а иногда и ориентация их укладки. Такой набор проектных параметров, а также сложные физические зависимости механики КМ ограничивают возможности интуитивного подхода к проектированию конструкций. Следовательно, требуется использовать оптимизационные алгоритмы для поиска рационального распределения материала в силовой конструкции.

Необходимое сочетание жесткостей панели по разным направлениям формируется заданием последовательности укладки ее ортотропных слоев. Это позволяет значительно увеличить разнообразие в выборе технических решений при проектировании конструкций из КМ. Применение таких конструкций позволяет снизить массу летательных аппаратов. Одним из основных достоинств КМ является то, что посредством изменения ориентации монослоев и их толщин можно управлять упругими деформациями и добиться улучшения аэроупругих характеристик самолетов. Особое значение это имеет при проектировании самолетов с крылом обратной стреловидности. Для повышения критической скорости дивергенции крыла обратной стреловидности при условии обеспечения весового совершенства одним из основных приемов является использование КМ в силовом кессоне. При проектировании комбинированных конструкций крыла обратной стреловидности, составленных, помимо многослойного пакета КМ, из металлического продольного набора и дополнительных слоев из металлов, требуется создание эффективной методики расчета и оптимизации. Проектированию конструкций из КМ с учётом требований аэроупругости посвящено достаточно много публикаций. Например, проектировочные исследования крыла сверхзвукового пассажирского самолёта рассматриваются в статье [5]. В работах [6,7] проводилась оптимизация распределения толщин и углов укладки слоёв материала в крыле, моделируемом композиционной балкой.

В статье обсуждаются алгоритмы оптимизации, представлены основные соотношения для расчёта напряжённо-деформированного состояния и устойчивости конструкций из КМ. Приведены результаты оптимизации распределения толщин и углов укладки слоев для нескольких типичных примеров композиционных панелей и крыла обратной стреловидности. Обсуждается задача проектирования упруго-подобной модели крыла большого удлинения.

1. ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОРТОТРОПНЫХ ПАНЕЛЕЙ С КОМПОЗИЦИОННЫМ СЛОИСТЫМ МАТЕРИАЛОМ

Рассмотрим материал, образованный из N слоев с толщинами tk, причем в каждом слое можно выделить определяющее направление (угол укладки волокон), которое с основной осью x составляет угол ϕk (рис.1). Предполагается, что укладка слоев относительно срединной плоскости симметрична. В этом случае взаимного влияния деформаций изгиба и мембранных деформаций не наблюдается.

Используя статические, геометрические и физические соотношения для отдельных слоев и пакета композита, а также, принимая укладку композиционных слоев ортотропной, определяют модули упругости материала в расчетных осях x и y.

Срединная плоскость

t

k

N

zk-1

zk

zN

z0

z1

z2

1

2

Номер слоя

x

y

Рис.1. Структура и геометрия композиционного пакета.

# 1.1. Расчет мембранных напряжений в слоях композиционного материала.

Усилия в плоскости пакета Nx, Ny, Nxy  вычисляются через деформации εx0,εy0,γxy0, определенные в срединной плоскости, следующим образом [8]:

NxNyNxy=A11A12A16A12A22A26A16A26A66εx0εy0γxy0							(1.1)

Здесь мембранные Aij коэффициенты жесткости пакета определяются по формуле:

Aij=k=1NQijktk ,									(1.2)

где tk – толщина k-го слоя в композиционном пакете.

Коэффициенты жесткости Qij для каждого отдельного k-го слоя в осях координат композиционного пакета вычисляются через коэффициенты жесткости Qij в осях материала слоя:

Q11=Q11cos4θ +2(Q12+2Q66)sin2θcos2θ +Q22sin4θQ12=Q11+Q22−4Q66 sin2θcos2θ +Q12(sin4θ+cos4θ)Q22=Q11sin4θ +2(Q12+2Q66)sin2θcos2θ +Q22cos4θ			(1.3)

Q16=Q11−Q12−2Q66 sinθcos3θ +(Q12−Q22+2Q66)sin3θcosθ

Q26=Q11−Q12−2Q66 sin3θcosθ +(Q12−Q22+2Q66)sinθcos3θ

Q66=Q11+Q22−2Q12−2Q66 sin2θcos2θ +Q66(sin4θ+cos4θ)

В соответствии с законом Гука для ортотропного материала коэффициенты жесткости для слоев Qij могут быть вычислены как функции инженерных констант материала E1, E2, 12, G12:

Q11=E11−ν12ν21 , Q12=ν21E11−ν12ν21 , Q22=E21−ν12ν21 , Q66=G12, (1.4)

где E1 и E2 - модули упругости первого рода для слоя КМ в двух взаимно перпендикулярных направлениях; G12 - модуль упругости второго рода, 12 и 21 - коэффициенты Пуассона. Для ортотропного слоя должно выполняться следующее условие: ν12E1=ν21E2, как следствие симметрии тензора упругости.

Используя вышеприведенные соотношения для композиционного пакета (1.1-1.4), определяем его деформации в системе координат Oxy при действии нагрузок Nx, Ny, Nxy  , а затем из соотношений тензора деформаций можно перейти к определению деформаций в отдельных слоях композита:

ε1k=εx0cos2ϕk+εy0sin2ϕk+γxy0sinϕkcosϕk ,ε2k=εx0sin2ϕk+εy0cos2ϕk−γxy0sinϕkcosϕk ,γ12k=(εy0−εx0)sin2ϕk+γxy0cos2ϕk .

С помощью соотношений закона Гука для слоя определяем напряжения σ1k, σ2k, τ12k в слоях КМ, которые обычно используются в критерии прочности Цая-Хилла.

# 1.2. Расчет устойчивости подкрепленной композиционной панели.

- Задача устойчивости подкрепленных панелей может быть решена на основе использования условия экстремума полной энергии деформации системы  U – W путем задания формы изогнутой панели в виде двойного тригонометрического ряда [9,10]. Потенциальная энергия (U) и работа сил (W) являются функциями цилиндрических жесткостей Dx, Dy, D3 и записываются, соответственно, в следующем виде:

- U=12 Dx∂2w∂x22+2Dxνxy∂2w∂x2∂2w∂y2−∂2w∂x∂y2+Dy∂2w∂y22+2D3∂2w∂x∂y2 dxdy , W=12 Nx∂w∂x2+Ny∂w∂y2+2Nxy∂w∂x∂w∂y dxdy ,

- где w – функция прогиба панели, Nx - усилие в панели вдоль подкрепляющего набора, являющееся суммой усилий в композиционной обшивке и элементах стрингеров.

В работе [9] показано, что задача устойчивости сводится к задаче на минимальное собственное значение, представляющее собой параметр нагружения λ, такой, что критические усилия в панели Nxcr, Nycr, Nxycr вычисляются по формулам:

Nxcr=λNxy, Nycr=λNy, Nxycr=λNxy

В соответствии с классической теорией композиционного пакета [8] цилиндрические жесткости Dij вычисляются через коэффициенты жесткости Qij следующим образом:

Dij=13k=1NQijk(zk3−zk−13)

Тогда в случае квазиортотропной укладки КМ с главным направлением вдоль подкрепляющего набора цилиндрические жесткости панели, используемые при решении задачи устойчивости,  могут быть приняты следующими:

Dx=D11+EsIbs , Dy=D22 , Dxy=D12 , D3=Dxy+2D66.			(1.5)

В формулах (1.5) для учета подкрепляющего набора в виде стрингеров введена дополнительная жесткость, определяемая модулем Юнга материала стрингера Es, моментом инерции поперечного сечения стрингера I и расстоянием между стрингерами панели - bs.

# 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ

Процесс оптимизации с точки зрения математической формулировки состоит в определении некоторого набора проектных переменных x, которые минимизируют f(x) при ограничениях

gj(x)≤0 , j=1,...,J									(2.1)

xiL≤xi≤xiU , i=1,...,N .

Здесь f(x) – целевая функция, в качестве которой наиболее часто выступает масса конструкции; gj(x) – ограничения-неравенства в количестве J, задающие критерии проектирования, которым должна удовлетворять оптимальная конструкция.

Вектор xL определяет конструктивно-технологические ограничения на проектные переменные соответственно снизу, а вектор xU – сверху. Вектор проектных переменных в случае проектирования композиционных конструкций может включать толщины слоев, углы их укладки и положение слоев в материале.

Определение запасов прочности в отдельных слоях пакета производится на основе того или иного критерия разрушения. В качестве критерия разрушения обычно в оптимизационных процедурах применяется критерий Цая-Хилла, в соответствии с которым разрушение в каждом отдельном слое происходит, если коэффициент перегруженности r становится больше 1, то есть ограничения по прочности композиционного слоя могут быть записаны в виде:

g(X)=r=σ12X2−σ1σ2X2+σ22Y2+τ122S2≤1.						(2.2)

В качестве X  выбираем допускаемое напряжение растяжения вдоль направления волокон, если 1>0, или соответствующее допускаемое напряжение сжатия, если 1<0. В качестве Y выбираем допускаемое напряжение растяжения поперек направления волокон, если 2>0, или соответствующее допускаемое напряжение сжатия, если 2<0. Величина S представляет собой величину допускаемого касательного напряжения.

Так как композиционный пакет состоит из многих слоев, то количество ограничений заметно больше, чем при проектировании металлических конструкций. Поэтому весьма затруднительно определить какие из этих ограничений являются критическими в оптимальном проекте, и становится очевидной необходимость использования в данном случае численных процедур оптимизации.

В рамках вышеприведенной модели расчета композиционного материала можно рассмотреть формулировки следующих задач минимизации массы конструкции, где в качестве проектных переменных выступают:

- только толщина композиционного пакета, а толщины слоев пересчитываются по процентному содержанию их в пакете;

- толщины отдельных слоев;

- толщины отдельных слоев и углы укладки выбранных слоев;

- толщины отдельных слоев, углы укладки выбранных слоев и порядок укладки слоев.

Отметим, что последняя задача представляет собой задачу комбинаторной оптимизации, для решения которой наиболее эффективными являются так называемые генетические методы оптимизации [11]. В случаях малого количества композиционных слоев задача может рассматриваться как задача с параметрическим перебором вариантов порядка укладки слоев и градиентным поиском минимума целевой функции для каждого варианта.

# 3. ЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ОПТИМИЗАЦИИ

Сложность решения задачи (2.1) обусловлена тремя основными причинами: во-первых, задача оптимизации конструкций из КМ имеет большое число проектных переменных, во-вторых, численный поиск оптимального проекта является итерационным и требует большого количества расчетов конструкции, в-третьих, в оптимизационный процесс обычно включаются ограничения различного характера. Для некоторых простых задач проектирования разработаны эффективные методы оптимизации на основе критериев оптимальности. Классическим примером является метод равнопрочности или полностью напряженных конструкций для минимизации массы конструкции с учетом только ограничений по прочности. Если в качестве критерия прочности композиционной панели принять критерий Цая-Хилла для всех ее слоев, то пересчет толщин слоев можно осуществлять с использованием следующей рекуррентной зависимости:

ti(k+1)=maxti(k)maxjrij(k), t0i ,						(3.1)

где j - индекс случая нагружения, t0i - конструктивно-технологическое ограничение на минимальную толщину i-го монослоя или потребная толщина монослоя, найденная по другим условиям, k – номер итерации.

Однако методы критериев оптимальности весьма ограничены в использовании при решении задач, в которых ограничения и проектные переменные разнородны, например, при совместной оптимизации толщин композиционных слоев и их углов укладки, или при включении в задачу ограничений по аэроупругости вместе с ограничениями по прочности и устойчивости. В этом случае используются методы нелинейного (математического) программирования. Общая задача математического программирования решается с применением итерационной процедуры для пересчета проектных переменных в задаче (2.1):

x(k+1)=x(k)+α(k)d(k)

Здесь d(k) представляет собой вектор направления поиска, α(k) - оптимальный шаг вдоль направления d(k). В большинстве алгоритмов оптимизации вектор направления поиска зависит от положения точки в пространстве проектных переменных, целевой функции (F) и ее градиента, ограничений (g) и их градиентов. Вычисление градиентов целевой функции и ограничений может быть проведено с использованием аналитических, полуаналитических и численных методов [12]. Представим два наиболее часто используемые метода нахождения вектора поиска d(k), реализованные в системе АРГОН: модифицированный метод Пшеничного Б.Н. [2] и метод последовательно квадратичного программирования [13]. В первом методе вектор поиска находится из решения следующей квадратичной подзадачи:

F(x(k))+∇F(x(k))Td(k)+12d(k)2→min

при ограничениях

gj(x(k))+∇gj(x(k))Td(k)≤0, j∈Ja,

где Ja набор активных ограничений и x(k) - вектор проектных переменных на k-ой итерации. Второй метод основан также на аппроксимации задачи (2.1) и решении подзадач квадратичного программирования. При этом подзадачи формируются путем аппроксимации функции Лагранжа и линеаризации нелинейных ограничений. Подзадача квадратичного программирования формулируется следующим образом:

12d(k)TB(k)d(k)+∇FTx(k)d(k)→min

при ограничениях:

∇gjTx(k)d(k)+gjx(k)≤0, j=1,...,Ja,

где B(k) - положительно-определенная аппроксимация матрицы Гессе. Последнее неравенство представляет собой ограничения на предельные изменения проектных переменных на текущей k-ой итерации.

Модификация метода последовательного программирования, направленная на получение допустимых точек в пространстве проектных переменных, реализована в работе [14]. Достоинством данного алгоритма является то, что с его помощью можно получить решения близкие к оптимальным даже в случае недостижимости точки локального оптимума.

# 4. ПРИМЕРЫ ОПТИМИЗАЦИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

# 4.1. Неподкрепленная композиционная панель.

Рассмотрим пример проектирования неподкрепленной панели, работающей в плоском напряженном состоянии при действии нескольких случаев нагружения. Укладка панели предполагается квазиортотропной с углами ориентации углеволокон (0, +45, -45 и 90) (рис.2). Цель задачи проектирования состоит в минимизации массы панели при ограничениях на допускаемые напряжения в волокнах (или деформации вдоль волокон). Предельное напряжение на растяжение и сжатие вдоль направления x принималось равным 50 кг/мм2, вдоль направления y - 100  кг/мм2 и для волокон с ориентацией 45 равен 42 кг/мм2. Моделирование панели проводилось на основе так называемой нитяной модели. Каждый из монослоев КМ был представлен только модулем упругости волокна (E=10000 кг/мм2). Жесткостные характеристики связующей матрицы не учитывались. Поскольку считалось, что укладка является квази-ортотропной, то толщины слоев +45 и -45 оставались равными в процессе оптимизации.

400мм

400мм

Слои

x

y

z

x

Рис.2. Композиционная панель.

Оптимальная панель должна выдерживать действие четырех случаев нагружения в виде усилий Nx, Ny, Nxy, представленных в Таблице 1.

Таблица 1.

| № случая нагружения | Nx, кг/мм | Ny, кг/мм | Nxy, кг/мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | 75 | -75 | 25 |
| 3 | -75 | 50 | 50 |
| 4 | 0 | 0 | 100 |

Оптимизация проводилась с использованием двух алгоритмов, основанных на методе равнопрочности (см. итерационную формулу (3.1)) и методе нелинейного программирования [2], соответственно. На рис.3 представлен график сходимости массы панели в ходе итераций. В обоих методах для получения оптимальной панели требуется небольшое количество итераций. Полученные массы для оптимальных панелей (соответственно 0.456 кг и 0.448 кг) отличаются друг от друга незначительно (менее 2%). При этом распределение материала в конструкциях различается: толщины равнопрочной панели для четырех слоев равны 0.672мм, 0.595мм, 0.595мм и 0.039мм, а в конструкции полученной методом нелинейного программирования - 0.512мм, 0.595мм, 0.595мм и 0.163мм. Активными ограничениями для равнопрочной панели были следующие:

- ограничение на напряжение в слое с углом ориентации 0 при действии второго случая нагружения;

- ограничение на напряжение в слое с углом ориентации 90 при действии второго случая нагружения;

- ограничение на напряжение в слоях  с углами ориентации 45 в четвертом случае нагружения.

Рис.3. Сходимость по массе.

При оптимизации методом математического программирования первое и третье ограничения также активны, в то время как в слое с углом ориентации 90 напряжение меньше допускаемого.

Таким образом, как и в случае изотропных материалов, композиционная конструкция минимальной массы не совпадает с равнопрочной конструкцией при действии многих случаев нагружения. Рассмотренный простейший пример оптимизации композиционной панели показывает, что оптимальный проект не является очевидным и может быть найден только с использованием численных процедур.

# 4.2. Подкрепленная панель.

Рассмотрена силовая панель конструкции крыла административного самолета А-209. Панель имела прямоугольную форму со сторонами a=750 мм и b=360 мм и нагружалась сжимающим усилием Nx=150 кгс/мм вдоль короткой стороны. В качестве одной из форм стрингера выбиралась простая стенка, которая характеризовалась двумя проектными переменными: высотой стенки стрингера (cs) и толщиной стенки (δs). Другими проектными переменными были толщина обшивки (δ) и расстояние между стрингерами (bs). Рассматривались два материала, из которых предполагалось выполнить панель. Характеристики алюминиевого сплава принимались следующими: модуль упругости E=7200 кгс/мм2, коэффициент Пуассона ν=0.3, плотность материала ρ=2,810-6 кг/мм3 и допускаемые напряжения в обшивке и стрингере равнялись  σ=30 кгс/мм2. Жесткостные характеристики слоев композиционного материала КМУ-7: E1=14600 кгс/мм2, E2=920 кгс/мм2,ν12=0.275, G12=560 кгс/мм2. Допускаемое напряжение X при растяжении вдоль направления волокон принималось равным σ1+=165 кгс/мм2, при сжатии - σ1−=135 кгс/мм2, допускаемое напряжение Y при растяжении поперек направления волокон принималось равным σ2+=3,4 кгс/мм2, при сжатии - σ2−=24 кгс/мм2. Допускаемое касательное напряжение S=8,5 кгс/мм2. Плотность материала - ρ=1,510-6 кг/мм3.

Проведенные предварительные оптимизационные расчеты силовой панели, выполненной из алюминиевого сплава, показали, что минимальная масса такой панели при удовлетворении ограничениям по прочности и устойчивости равнялась 3,43 кг. Особенностью оптимальной панели является то, что активными ограничениями в оптимуме были ограничение по прочности обшивки и стрингера, а также ограничение на местную потерю устойчивости обшивки между стрингерами.

В целях минимизации массы панели рассматривался случай выполнения обшивки из композиционного материала с вышеприведенными характеристиками. Поскольку порядок укладки слоев оказывает существенное влияние на критические напряжения общей и местной потери устойчивости, был проведен расчет оптимальных панелей для двух структур с симметричными укладками слоев. Первая укладка (I) – 0/90/45/-45 соответствовала тому, что слой 0 вдоль действия сжимающей нагрузки находился на внешних сторонах композиционной обшивки, а во второй укладке (II) –45/-45/90/0 он находился вблизи оси симметрии. Оптимизация панели для этих двух укладок приводит соответственно к массам 2,135 кг и 2,63 кг, что говорит о существенности влияния вида расположения слоев на оптимальную массу, жесткостные и прочностные характеристики пакета. В Таблице 2 приведены проектные параметры оптимальных панелей.

Таблица 2.

|  | δ,мм | bS,мм | cS,мм | δS,мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Металлическая панель | 2,82 | 84,1 | 41,8 | 4,33 | 3,43 |
| Композиционная панель (I) | 3,71 | 75,0 | 27,6 | 2,85 | 2,135 |
| Композиционная панель (II) | 5,16 | 83,3 | 27,2 | 2,81 | 2,63 |

Отметим, что в оптимальной конструкции с укладкой 0/90/45/-45 имеет место равнопрочность и равноустойчивость. При этом ограничение по прочности активно в слое с углом 90. Для второго случая панели (II) выгоднее, чтобы толщина обшивки была значительно выше, а количество стрингеров меньше.

# 4.3. Крыло обратной стреловидности.

Рассмотрена задача проектирования конструкции крыла обратной стреловидности перспективного самолёта. Описание модели самолета и его крыла, а также подробная постановка задачи проектирования представлены в работах [15,16]. Здесь же остановимся только на основных аспектах задачи оптимизации конструкции композиционного крыла. Композиционная обшивка крыла имеет слои с пятью углами ориентации слоев: 0, 45, 90 и 0°≤θ≤45° градусов. Пятый угол ориентации рассматривался как проектная переменная, определяющая направление несбалансированного слоя. Из конструктивно-технологических соображений накладывались ограничения на то, что в каждой из выделенных пяти зон общая толщина пакета должна быть постоянной (рис.4).

t1

t2

t3

t4

t5



Рис.4. Проектные переменные для крыла обратной стреловидности.

Таким образом, задача имеет 6 проектных переменных: толщины t1, t2, t3, t4, t5, и угол ориентации . Чтобы упростить задачу оптимизации рассматривалось фиксированное соотношение слоев в КМ и 5 случаев распределения слоев в композиционном пакете. Процентное содержание слоёв для этих случаев представлено в Таблице 3.

Таблица 3.

| № | 0o | 45o | 90o | o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 28 | 7 | 30 |
| 2 | 6 | 24 | 6 | 40 |
| 3 | 5 | 20 | 5 | 50 |
| 4 | 4 | 16 | 4 | 60 |
| 5 | 3 | 12 | 3 | 70 |

Целью оптимизации является нахождение проектных переменных, минимизирующих массу конструкции при удовлетворении ограничениям по прочности в двух случаях нагружения (полеты с числами Маха 0.8 и 1.2 на высоте 10000 м) и аэроупругим ограничениям Cyα≤1.5, mxδ≥0.3, qf≥110кПа для  дозвукового и сверхзвукового режимов полета. В ограничениях по аэроупругости относительный коэффициент подъёмной силы Cyα характеризует тенденцию к аэроупругой дивергенции, эффективность элеронов mxδ - тенденцию к реверсу элеронов, qf- скоростной напор, соответствующий границе флаттера.

В Таблице 4 представлены результаты расчетов. В оптимальной конструкции содержание несбалансированного слоя составляет 60%, а угол его ориентации 24.3 градуса. Активными ограничениями по аэроупругости стали ограничение по коэффициенту подъемной силы на дозвуковом режиме и ограничение по эффективности элеронов на сверхзвуке.

Таблица 4.

| № | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.3 | 19.8 | 16.9 | 13.8 | 10.7 | 7.8 | 327.6 |
| 2 | 23.0 | 18.7 | 15.7 | 13.6 | 11.1 | 16.2 | 306.9 |
| 3 | 21.3 | 17.9 | 15.4 | 13.4 | 11.5 | 21.7 | 294.6 |
| 4 | 19.4 | 17.0 | 14.7 | 13.3 | 11.8 | 24.3 | 279.1 |
| 5 | 20.2 | 17.7 | 15.2 | 13.4 | 12.3 | 28.7 | 288.6 |

Критические скоростные напоры флаттера были выше допустимой величины. Отметим, что в оптимизационной процедуре решения представленной задачи многодисциплинарного проектирования использовался метод последовательного квадратичного программирования [13].

# 4.4. Пример проектирования упруго-подобной модели.

При проектировании динамически-подобной модели (ДПМ) крыла большого удлинения принципиальным моментом является выбор таких поперечных размеров сечения балки, который наилучшим образом описывает жесткостные характеристики (изгибные жесткости EI1F,EI2Fи крутильная жесткость GJF) крыла натурного самолета [17]. Жесткостные характеристики сечений балки ДПМ должны быть как можно ближе к жесткостным характеристикам, полученным по следующим зависимостям:

EI1n=KSEI1F , EI2n=KSEI2F , GJn=KSGJF,

где KS - масштабный коэффициент по жесткости.

Такая модель может быть получена путем выбора проектных параметров, минимизирующих следующую целевую функцию:

f=α11−EI1EI1n2+α21−EI2EI2n2+α31−GJGJn2,

где EI1 , EI2 , GJ - вычисляемые жесткостные свойства балочного сечения, а α1, α2, α3 - весовые коэффициенты целевой функции.

Сечение балки конструкции ДПМ представляет собой сердечник, на котором наклеены слои композиционного материала (рис.5). Сечение предполагается симметричным относительно двух главных осей. Тестовый пример проектирования кессона крыла большого удлинения ДПМ показан на рис.6. Кессон предполагается жестко закрепленным в корневом сечении.

Сердечник

Композиционные

слои

Рис.5. Типовое сечение балки ДПМ.

Рис.6. Кессон крыла большого удлинения.

Сердечник балочной модели крыла имеет прямоугольные сечения и выполнен из фанеры с модулем Юнга E=7.2109 Па и модулем сдвига G=2.77109 Па. Все монослои композиционного материала состоят из слоев, имеющих следующие характеристики материала: E1=1.21011 Па, μ12=0.36, E2=5.9109 Па, G=8.9109 Па. Минимальная толщина слоя составляет 0.25мм. Первый монослой укладывается по кругу слоями, направленными под 45 к направлению оси кессона модели крыла. Первая проектная переменная представляет собой толщину этого монослоя. Второй проектной переменной является толщина монослоя верхней/нижней сторон сечения, а третья проектная переменная – толщина монослоя левой/правой сторон сечения.

Рассматривалась оптимизация пяти сечений кессона крыла. Положения по оси x, размеры A и B и требуемые жесткостные характеристики EI1n, EI2n и GJn для этих сечений представлены в Таблице 5.

Таблица 5.

| X, м | A, м | B, м | EI1n, Нм2 | EI2n, Нм2 | GJn, Нм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.500 | 0.1500 | 4.101011 | 3.301012 | 2.601011 |
| 0.5 | 0.425 | 0.1225 | 1.881011 | 1.321012 | 9.121010 |
| 1.0 | 0.350 | 0.0950 | 7.101010 | 6.801011 | 4.101010 |
| 1.5 | 0.275 | 0.0675 | 2.121010 | 2.521011 | 1.081010 |
| 2.0 | 0.200 | 0.0400 | 3.52109 | 6.951010 | 2.06109 |

Определение толщин монослоев для каждого из сечений проводилось с использованием отдельной процедуры оптимизации. На рис.7 показан процесс сходимости процедуры для случая корневого сечения крыла (x=0). Стоит заметить, что минимум целевой функции достигается за достаточно малое количество итераций.

Рис.7. Процесс сходимости оптимизационной процедуры.

Для получения целочисленного количества композиционных слоев использовалась процедура округления по завершению оптимизации. Окончательные проектные переменные и целевая функция приведены в
Таблице 6.

Таблица 6.

| x, м | x1, мм | x2, мм | x3, мм | Целевая функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 3.1910-4 |
| 0.5 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 3.4210-3 |
| 1.0 | 2.00 | 1.75 | 2.75 | 6.7110-4 |
| 1.5 | 1.00 | 1.50 | 2.75 | 2.3210-3 |
| 2.0 | 1.50 | 0.75 | 2.75 | 1.8310-2 |

Соответствующие жесткостные характеристики сечений для оптимальных укладок EI1o, GJo и EI2o показаны на рис.8 вместе с потребными жесткостными характеристиками сечений. Из графиков видно, что все жесткостные свойства после оптимизации практически совпадают с потребными свойствами. Таким образом, рассмотренный оптимизационный подход может быть успешно использован при проектировании упруго-подобных моделей агрегатов самолета.

Рис.8.	Сравнение жесткостных свойств после оптимизации с требуемыми жесткостными свойствами.

ЛИТЕРАТУРА

- Vanderplaats G.N. Structural optimization – past, present and development. AIAA Journal, 1981, v.19, N10, pp.

- Никифоров А.К. Модификация метода Б.Н.Пшеничного для решения задач математического программирования и применение модифицированного метода к оптимизации конструкций. М., Труды ЦАГИ, 2000, вып.2639, с.62-72.

- Матющенко В.А., Чедрик В.В. Методы критериев оптимальности и последовательного квадратичного программирования в задачах оптимизации конструкций. М., Труды ЦАГИ, 2001, вып.2651, с.94-104.

- Никифоров А.К. Применение методик оптимизации авиационных конструкций на основе методов математического программирования. М., Труды ЦАГИ, 2002, вып.2658, с.26-35.

- Isogai K. Application of Direct Search Method to Aeroelastic Tailoring of an Arrow Wing Configuration. In: CEAS/AIAA/ICASE/NASA Langley International Forum on Aeroelasticity and Structural Dynamics, 1999, pp.691-698.

- Evrard T., Butler R., Hughes S.W. Ply Angle Optimization of Non-Uniform Composite Beams Subject to Aeroelastic Constraints. In: CEAS/AIAA/ICASE/NASA Langley International Forum on Aeroelasticity and Structural Dynamics, 1999, pp.699-706.

- Чедрик В.В., Каган И.Л. Метод проектирования конструкций несущих поверхностей, состоящих из композиционных и металлических материалов. М., Техника Воздушного Флота, 2003, №5-6, с.86-94.

- Jones R.M. Mechanics of composite materials. McGraw-Hill Book Co.,1975.

- Белоус А.А., Поспелов И.И. Метод расчета на устойчивость панели крыла малого удлинения. Труды ЦАГИ, 1976, вып.1783, с.

- Никифоров А.К., Чедрик В.В. Применение метода нелинейного программирования в задаче оптимизации подкрепленных панелей по условиям прочности и устойчивости. Труды ЦАГИ, 1997, вып.2628, с.47-53.

- Marcelin J.L., Trompette P., Dornberger R. Optimization of composite beam structures using a genetic algorithm. Structural Optimization, 1998, N9, pp.236-244.

- Ismuratov F.Z., Chedrik V.V. ARGON code: structural aeroelastic analysis and optimization, International Forum on Aeroelasticity and Structural Dynamics, IFASD-2003, Amsterdam, 2003.

- Schittkowski K. NLPQL: A FORTRAN subroutine solving constrained nonlinear programming problems. Annals of Operations Research, 1986, N5, pp.485-500.

- Bonnans J.F., Panier E.R., Tits A.L., Zhou J.L. Avoiding the Maratos Effect by Means of Nonmonotone Line Search. II. Inequality Constrained Problems – Feasible Iterates. SIAM J. Numerical Analysis, 1992, N29, pp.1187-1202.

- Чедрик В.В., Ишмуратов Ф.З. Многодисциплинарное проектирование конструкций с учетом ограничений по аэроупругости. М., Труды ЦАГИ, 1998, вып.2633, с.20-33.

- Ишмуратов Ф.З., Чедрик В.В. Многодисциплинарное проектирование конструкции композиционного крыла обратной стреловидности. Сборник трудов школы-семинара "Композиционные материалы", Издание ИПРИМ РАН, 2000, с.57-68.

- Chedrik V.V., Ismuratov F.Z., Zichenkov M.Ch., Azarov Yu.A. Optimization Approach to Design of Aeroelastic Dynamically Scaled Models of Aircraft, 10th AIAA/ISSMO Multidisciplinary Analysis and Optimization Conference, AIAA-2004-4642, Albany, 2004.

Поступила в редакцию 14 февраля 2005 года.