КОМПОЗИЦИОННЫЕ КОРОНОЭЛЕКТРЕТЫ

НА ОСНОВЕ ПОЛИСТИРОЛА И БЕЛОЙ САЖИ

Галиханов М.Ф.

Казанский государственный технологический университет, г. Казань, Россия

РЕЗЮМЕ

Несмотря на большие практические достижения в области разработки полимерных композиционных электретов, их теоретическая интерпретация оставляет желать лучшего: общие закономерности изменения электретных свойств полимеров при наполнении не определены. В связи с этим представляет интерес изучение особенностей поляризации полимерных композиционных короноэлектретов, в частности – на основе полистирола и белой сажи.

В настоящей работе выявлена экстремальная зависимость потенциала поверхности и эффективной поверхностной плотности зарядов полистирольных композиционных короноэлектретов от содержания наполнителя. Объяснены причины изменения электретных свойств полистирола при наполнении. Обнаружены и теоретически обоснованы эффекты повышенной стабильности значений электретных свойств композиций по сравнению с ненаполненным полистиролом при хранении и при действии больших температур.

Предложена новая технология изготовления изделий с электретными свойствами из листовых и пленочных электретных заготовок, отличающаяся сравнительной простотой и довольно высокой скоростью.

- 1. ВВЕДЕНИЕ

Электреты получили широкое применение вследствие их способности длительно сохранять электрические заряды на поверхности и являться источниками постоянного электрического поля. Их используют, в частности, для очистки и фильтрации газов, для преобразования звуковых и электрических сигналов, изготовления громкоговорителей и телефонных трубок, ультразвуковых датчиков, датчиков движения, вибрации, удара, датчиков в калориметрах и ИК–устройствах, датчиков возгорания и др. [1,2]. В последнее время открываются и новые области применения электретов: в медицине, в биотехнологии [3].

Известно, что возникновение в полимерных материалах устойчивого электретного состояния может существенно влиять на их прочностные, физико-химические, электрические и др. свойства [1,4–6]. Это связано с тем, что структура полимеров под действием электрической поляризации претерпевает изменения, причем речь идет как о надмолекулярной, так и о химической структурах [2,6–8]. В свою очередь и структура полимеров определяет их электретные свойства [9–10]. С другой стороны, существенное влияние на структуру и свойства полимеров может оказывать модификация их наполнителями различной природы [11]. В настоящей работе проведено исследование закономерностей поляризации наполненных полистирольных композиций в коронном разряде.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В качестве объектов исследования были выбраны полистирол (ПС) марки ПСМ 115 (ГОСТ 20282-86) плотностью 1,06 г/см3, средневязкостной молекулярной массой 3105 и удельным электрическим объемным сопротивлением 21014 Омм и диоксид кремния марки БС-50 с плотностью 2,05 г/см3, диаметром первичных агрегатов 80 нм и удельной адсорбционной поверхностью 505 м2/г.

Смешение полимера с наполнителем осуществляли на лабораторных микровальцах при 1755С в течение 3 мин. Приготовление пластинок толщиной 1,1–1,2 мм осуществляли прессованием по ГОСТ 12019-66 при 1705С со временем выдержки под давлением 5 мин. Поляризацию полимерных пластинок осуществляли в поле коронного разряда с помощью электрода, содержащего 196 заостренных игл, равномерно расположенных на площади 49 см2 в виде квадрата. Расстояние между пластинками и электродом составляло 20 мм, напряжение поляризации – 35 кВ, время поляризации – 60 с. Перед поляризацией пластинки выдерживались 10 минут в термошкафу при 90С.

Измерение потенциала поверхности электретов Vэ проводили через каждые 24 часа в течение 150 суток методом вибрирующего электрода (бесконтактным индукционным методом) по ГОСТ 25209-82 (погрешность измерения – 0,15 %). Сущность метода заключается в измерении напряжения, подаваемого на электроды для компенсации электрического поля, индуцируемого электретом в зазоре электрет – подвижный вибрирующий электрод [12]. Время от поляризации пластинки до первого измерения потенциала ее поверхности составляло 1 час. Электреты хранили в незакороченном состоянии в бумажных пакетах. Эффективную поверхностную плотность зарядов (эф) рассчитывали по формуле:

эф=Uк0/,

где Uк – компенсирующее напряжение,   диэлектрическая проницаемость композиции, 0 – электрическая постоянная, равная 8,854  10-12 Ф/м;   толщина электрета [2].

Диэлектрическую проницаемость полимерных композиций определяли на цифровом измерителе емкости Е8-4 по ГОСТ 6433.4-71.

Измерение токов термостимулированной деполяризации (ТСД) осуществлялось на 150-тые сутки хранения при линейном нагреве с постоянной скоростью 5 С/мин электронным регистратором малых токов с помощью специальной измерительной ячейки с блокирующими алюминиевыми электродами и тефлоновой прокладкой 1. Регистрацию и визуализацию спектра ТСД осуществляли на персональном компьютере с помощью программы NVL 03 Driver [13].

Энергию активации релаксации заряда Wа (глубину ловушек) рассчитывали по начальному наклону пика тока ТСД (метод Гарлика–Гибсона) [14] по формуле:

Wа = R2,3(lg I1 lg I2)/(1/T1  1/T2),

где I1, I2  ток деполяризации в области возрастания тока до достижения максимума при температурах T1, T2, А.

- 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Перспективным методом изготовления полимерных электретов является поляризация полимеров в коронном разряде, благодаря простоте аппаратуры и довольно высокой скорости процесса. При такой электризации происходит инжекция носителей заряда (в настоящей работе  электронов) внутрь диэлектрика. Инжектированные электроны, попадая в полимер, захватываются ловушками или вызывают химические превращения. Ловушками могут служить дипольные группировки полимеров, дефекты структуры, обусловленные примесями и концевыми группами макромолекул, и границы раздела между аморфной и кристаллическими фазами [1,2].

Поляризацию в коронном разряде для получения электретов с высокими и стабильными характеристиками применяют в основном для неполярных полимеров. Так, короноэлектреты из полистирола обладают довольно высокими и стабильными значениями электретных характеристик, с чем и связан научный интерес к ним со стороны ученых [15–18]. Это объясняется тем, что полистирол, как ароматическое соединение, обладает высоким сродством к электрону и захватывает его с образованием устойчивого отрицательного иона. Так как перед поляризацией в коронном разряде полистирол обычно нагревают до температуры стеклования, в нем могут происходить изменения конформации цепей с образованием «глубокой» (в энергетическом смысле) ловушки. Носитель заряда, попав в такую ловушку, может покинуть ее лишь преодолев значительный энергетический барьер [2].

Изучение спектров термостимулированной деполяризации (рис.1, кр.1) полистирольного короноэлектрета выявило, что энергия активации релаксации заряда Wа из подобных структурных энергетических ловушек, разрушающихся при 115–120С, равна 1,150,05 эВ.

Рис.1.	Токи термостимулированной деполяризации короноэлектретов на основе чистого полистирола (1) и композиций полистирола с 2 (2), 12 (3) и
18 об.% белой сажи (4).

Вероятно, при этой температуре сегментальная подвижность макромолекул полистирола становится достаточной для высвобождения инжектированных носителей заряда. Действительно, выше температуры стеклования объемистые боковые группы могут относительно свободно вращаться, преодолевая внутри- и межмолекулярные взаимодействия (отличие температуры разрушения энергетических ловушек этой категории и температуры стеклования может быть вызвано большой скоростью изменения температуры при измерении термостимулированных токов деполяризации, несопоставимой со временами релаксации макромолекулярных цепей и их сегментов).

В полистироле присутствует также и вторичный уровень захвата носителей заряда с глубиной ловушек 1,050,05 эВ, который разрушается при 150–160С (рис.1, кр.1). Эта температура находится рядом с температурой текучести полистирола, выше которой в полимере практически отсутствуют межцепные взаимодействия.

В работе [17], изучая распределение ловушек электронов в полистироле, также обнаружили 2 вида ловушек – мелкие и глубокие. Энергии активации высвобождения электронов из них – 0,7 и 1,06 эВ соответственно. К сожалению, авторы не соотнесли эти ловушки со структурой полистирола.

Однако «чистые» полимеры, как основной материал для создания электретов, во многих случаях не обладают необходимыми механическими, теплофизическими и другими свойствами, необходимыми для их практического применения. В то же время научно-технический прогресс требует материалы с новыми свойствами. Для получения электретных материалов с заданными свойствами целесообразно применять композиции, состоящие из полимерного связующего и наполнителей различной природы [8,18–22]. К сожалению, общие закономерности изменения электретных свойств полимеров при наполнении не определены. В результате, в настоящее время практические достижения в области разработки полимерных композиционных электретов опережают их теоретическую интерпретацию. В связи с этим представляет интерес изучение особенностей поляризации полимерных композиционных короноэлектретов на основе полистирола и дисперсных наполнителей. Ранее были изучены электреты на основе разнообразных полимеров с диоксидом кремния различных модификаций: полиметилметакрилата с блочным силикагелем [23,24], полиэтилена с аэросилом и белой сажей [20], полиамида ПА-6 со стекловолокном [8] и поливинилбутираля со стеклотканью [21]. Поэтому в качестве наполнителя интересно было использовать порошкообразную белую сажу общей химической формулы SiO2.

Исследования показали, что при увеличении содержания белой сажи в полистирольной композиции, значения потенциала поверхности и эффективной поверхностной плотности зарядов на сто пятидесятые сутки хранения сначала увеличиваются, а затем снижаются (рис.2). Для всех исследуемых композиций на сто пятидесятые сутки хранения поверхностный заряд стабилен, поэтому сравнения их электретных характеристик в это время весьма корректно. Подобная картина описывается и в работе [20], аналогичную зависимость плотности зарядов термостимулированной деполяризации металлополимерных электретов от содержания стеклоткани в поливинилбутирале наблюдали авторы [21.

Vэ, кВ

БС-50, об.%

а)

БС-50, об.%

эф, мкКл/м2

б)

Рис.2.	Зависимость потенциала поверхности (а) и поверхностной плотности зарядов (б) короноэлектретов на основе полистирола и белой сажи от содержания наполнителя на первые (1) шестидесятые (2) и сто пятидесятые (3) сутки хранения.

Вышеописанное объясняется тем, что композиционные материалы обладают своими особенностями, влияющими на процессы формирования и релаксации электретного заряда.

Так, повышение электретных свойств полистирола при наполнении можно объяснить возникновением новых структурных элементов, способных служить ловушками носителей заряда. Это и граница раздела фаз, накапливание носителей зарядов на которой обусловлено разницей в проводимостях рассматриваемых фаз (эффект Максвелла–Вагнера), и разрыхленный адсорбционный слой полимера, и перенапряженные участки макромолекул.

Действительно, изучение спектров ТСД наполненных электретных композиций (рис.1, кр.2-4) показало наличие новых уровней захвата инжектированных носителей заряда, разрушение которых происходит при 180–190С и при 210–220С. Скорее всего, эти уровни захвата обусловлены именно наличием границы раздела фаз полимер – наполнитель, так как основная часть новых ловушек при наполнении появляются именно на ней. Энергии активации релаксации заряда из новых уровней захвата для полистирольного композиционного электрета с 2 об.% белой сажи составили 0,900,05 эВ и 1,450,05 эВ (рис.1, кр.2).

Логично предположить, что увеличение содержания наполнителя ведет к увеличению числа ловушек носителей заряда из-за увеличения площади поверхности раздела фаз, что должно приводить к улучшению электретных характеристик полистирольных композиций. Действительно, для короноэлектрета на основе композиции полистирола с 12 об.% белой сажи Wа равны 1,150,05 и 2,200,05 эВ соответственно для третичного и четвертичного уровней захвата носителей заряда (рис.1, кр.3).

Выяснилось также, что при наполнении изменяются интенсивность и положение пиков токов ТСД, характерных для чистого полистирола (рис.1). Скорее всего, это обусловлено наличием адсорбционного слоя полимера вблизи поверхности наполнителя с малой подвижностью, вследствие чего уменьшается подвижность различных кинетических единиц полимера и увеличивается спектр времен релаксации его макромолекул. Авторы [21] связывают повышение электретных характеристик полимера при введении наполнителя с образованием в полимере более совершенных надмолекулярных структур, что положительно влияет на формирование заряда электрета. Подобное явление может иметь место и в рассматриваемых композициях. Для композиции полистирола с 12 об.% белой сажи Wа для вторичного уровня захвата носителей заряда равна 1,400,05 эВ.

Интересным является факт роста стабильности электретных характеристик полистирольных композиций при увеличении содержания в них белой сажи. Так, за 150 суток хранения значения Vэ и эф полистирольного короноэлектрета спадают в 3–4 раза (рис.2). За тот же промежуток времени те же характеристики композиционных электретов с 4–20 об.% белой сажи снижаются в 1,5–2 раза. Представляется, что основной причиной подобного повышения стабильности является именно появление новых высокоэнергетических ловушек инжектированных носителей заряда на границе раздела фаз полимер – наполнитель.

Однако при дальнейшем увеличении содержания наполнителя значения Vэ и эф падают (рис.1), что, на первый взгляд, не вполне закономерно. Причиной наблюдаемого явления может служить уменьшение количества поляризуемого полимерного материала: его замена неэлектретируемым наполнителем отражается на свойствах короноэлектретов. Кроме того, в работе [20] был предложен следующий механизм снижения электретных свойств композиционных короноэлектретов при увеличении содержания наполнителя выше определенного предела. Увеличение числа ловушек в целом увеличивает и число мелких ловушек в частности. Во время поляризации сначала инжектированными носителями заряда насыщаются мелкие поверхностные ловушки. При увеличении их числа, требуется гораздо больше времени поляризации для их заполнения. Следовательно, при увеличении количества мелких ловушек доля глубоких, содержащих заряд, снижается. Величина и стабильность же короноэлектретов определяется именно наличием носителей заряда в глубоких объемных ловушках. Кроме того, повышенное содержание инжектированных носителей заряда в поверхностном слое увеличивает его проводимость, что обуславливает высокую скорость релаксации заряда короноэлектретов. Это ведет к снижению электретных свойств полистирольных композиций после определенного предела наполнения. Косвенным подтверждением данного механизма служит факт снижения доли заряда, находящегося в энергетически глубоких ловушках (рис.1, кр.4), если учесть, что площадь под кривой тока пропорциональна заряду электрета 25.

Следует заметить, что композиции с высоким содержанием наполнителя не технологичны, то есть их практически не перерабатывают в изделия различного назначения. Композиции полимеров с 15 об.% наполнителя и выше относят к концентратам и применяют лишь в качестве добавок к полимерам для качественного диспергирования и распределения в них малых количеств наполнителя.

Анализируя данные термостимулированной деполяризации полистирольных композиционных короноэлектретов можно предположить, что действие на них высоких температур выше температуры текучести (до 180–190С) не должно приводить к полной релаксации заряда, как в случае электретов на основе «чистых» полимеров. Это возможно благодаря тому, что некоторые уровни захвата инжектированных носителей заряда разрушаются выше этой температуры (с учетом малых скоростей релаксации макромолекул). Для выяснения этого вопроса электретные пластинки на основе композиций полистирола после 30 суток хранения были выдержаны в термошкафу при температуре 170С в течение 30 минут. Изменения потенциалов поверхности и эффективной поверхностной плотности зарядов за это время показаны в табл.1.

Табл.1.

Изменение потенциала поверхности и эффективной поверхностной плотности зарядов полистирольных композиционных короноэлектретов при термообработке.

| Композиция | До термообработки |  | Через 1 час после термообработки |  | Через 336 часов после термообработки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vэ, кВ | эф, мкКл/м2 | Vэ, кВ | эф, мкКл/м2 | Vэ, кВ | эф, мкКл/м2 |
| ПС | 2,1 | 43,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПС + 2 об.% БС-50 | 2,0 | 46,4 | 1,7 | 35,4 | 1,6 | 33,3 |
| ПС + 4 об.% БС-50 | 2,0 | 43,4 | 1,8 | 39,1 | 1,7 | 36,9 |
| ПС + 6 об.% БС-50 | 2,1 | 48,5 | 2,0 | 46,2 | 1,8 | 41,6 |
| ПС + 8 об.% БС-50 | 2,1 | 48,7 | 2,0 | 45,7 | 1,8 | 41,1 |
| ПС + 10 об.% БС-50 | 2,2 | 50,0 | 2,1 | 47,7 | 1,9 | 43,1 |
| ПС + 12 об.% БС-50 | 2,1 | 49,1 | 2,0 | 46,8 | 1,8 | 42,1 |
| ПС + 14 об.% БС-50 | 2,0 | 47,2 | 1,9 | 44,8 | 1,7 | 40,1 |
| ПС + 16 об.% БС-50 | 1,8 | 44,7 | 1,8 | 42,3 | 1,4 | 32,9 |
| ПС + 18 об.% БС-50 | 1,7 | 39,0 | 1,7 | 39,0 | 1,2 | 27,5 |
| ПС + 20 об.% БС-50 | 1,6 | 35,5 | 1,5 | 33,3 | 1,0 | 22,2 |

Видно, что релаксации заряда полностью не происходит, что подтверждает сделанное предположение. Преимущества подобной термостабильности электретных свойств очевидны. Достоинства поляризации полимеров в поле коронного разряда проявляются при заряжении листовых и пленочных материалов в потоке. В то же время, во многих областях практического применения электретов требуются электретные изделия различной формы и конфигурации 1,2, поляризация которых представляет некоторые технологические сложности. Поэтому существенно проще и дешевле существующих технологий получения таких изделий может быть их формование из электретных листовых заготовок при температурах, меньше 180–190С (штампованием, пневмо- и вакуумформованием).

4. ВЫВОДЫ

Таким образом, короноэлектреты из полистирола обладают довольно высокими и стабильными значениями электретных характеристик, обусловленными наличием двух высокоэнергетических уровней захвата инжектированных носителей заряда.

При введении в полистирол белой сажи, по мере увеличения концентрации наполнителя, значения потенциала поверхности и эффективной поверхностной плотности зарядов сначала увеличиваются, а затем снижаются. Повышение электретных свойств полистирола при наполнении объясняется возникновением новых структурных элементов, способных служить ловушками носителей заряда (в основном – на границе раздела фаз полимер – наполнитель). Новые ловушки обладают высокой энергией захвата и разрушаются лишь при действии повышенных температур (выше температуры текучести полистирола). Наблюдается также рост стабильности электретных характеристик полистирольных композиций при увеличении содержания в них белой сажи. При дальнейшем увеличении содержания наполнителя значения электретных характеристик композиционных короноэлектретов падают из-за уменьшения количества поляризуемого полимерного материала и снижения доли носителей заряда, содержащегося в глубоких ловушках.

Полученные листовые и пленочные короноэлектреты на основе композиций полистирола с белой сажей можно перерабатывать в другие изделия без значительной потери ими электретных свойств, благодаря их повышенной термостабильности.

- ЛИТЕРАТУРА

- Пинчук Л.С., Гольдаде В.А. Электретные материалы в машиностроении. Гомель, Инфотрибо, 1998, 288 с.

- Лущейкин Г.А. Полимерные электреты. М., Химия, 1984, 184 с.

- Макаревич А.В., Пинчук Л.С., Гольдаде В.А. Электрические поля и электроактивные материалы в биотехнологии и медицине. Гомель, ИММС НАНБ, 1998, 106 с.

- Громов В.В. Влияние электрического поля на физико-химические процессы. Журнал физической химии, 1999, т.73, №10, с.1789-1795.

- Кравцов А.Г., Галиханов М.Ф., Гольдаде В.А. и др. Исследование сопротивления поляризованных пленок полиэтилена в условиях линейного нагрева – охлаждения. Труды Третьей Межд. конф. «Электрическая изоляция – 2002», С.-Пб., 2002, с.126-128.

- Пинчук Л.С., Безруков С.В., Мышакова Е.А. и др. О влиянии электрической поляризации на растворение полимеров. Доклады АН СССР, 1991, т.321, №5, с.1025-1027.

- Габайдуллин М.Р., Бударина Л.А., Шевцова С.А. и др. Влияние поля коронного разряда на структурообразование полиэтиленовых покрытий методом инфракрасной спектроскопии. Химия и технология элементоорганических соединений и полимеров: Межвуз. сб. научн. тр., Казань, Изд-во КГТУ, 1997, с.116-120.

- Свириденок А.И., Ковалевская Т.И., Кравцов А.Г. и др. Поляризация и деполяризация пленок полиамида, наполненного стекловолокном. Доклады НАН Беларуси, 2000, т.44, №5, с.119-122.

- Ходяков А.А., Громов В.В., Зубенко В.В. Влияние степени кристалличности на электризацию полимеров. Журнал физической химии, 2002, т.76, №2, с.352-355.

- Свириденок А.И., Ковалевская Т.И., Лиопо В.А. и др. Структурно-зарядовые корреляции в полиэтиленовых волокнах. Доклады НАН Беларуси, 2001, т.45, №4, с.115-118.

- Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров. М., Химия, 1977, 304 с.

- Лущейкин Г.А. Методы исследования электрических свойств полимеров. М., Химия, 1988, 160 с.

- Кравцов А.Г., Шаповалов В.А., Зотов С.В. О повышении адекватности результатов термостимулированной токовой спектроскопии. Заводская лаборатория, Диагностика материалов, 2001, т.67, №12, с.24-28.

- Van Turnhout J. Thermally stimulated discharge of polymer electrets. Amsterdam: Krips Respo B.P. Meppel, 1975, 96 p.

- Tripathi A.K., Pillai P.K-C. Thermally stimulated depolarization on laminated films of cellulose triacetate and polystyrene. Proceedings of 5th International Symposium on Electrets, Heidelberg, 1984, p.138-141.

- Singh R., Datt S.C. Thermally stimulated current and charge decay studies in polystyrene thin films. Proceedings of 5th International Symposium on Electrets, Heidelberg, 1984, p.191-194.

- Watson P. Keitn. The trapping of electrons in polystyrene. Proceedings of 6th International Symposium on Electrets, Oxford, 1988, p.52-56.

- Галиханов М.Ф., Еремеев Д.А., Дебердеев Р.Я. Влияние сажи на электретный эффект в полистироле. Пластические массы, 2003, №10, с.46-48.

- Гольдаде В.А. Электретные композитные материалы на основе полимеров: основные свойства и новые области применения. Механика композитных материалов, 1998, т.34, №2, с.153-162.

- Галиханов М.Ф., Еремеев Д.А., Дебердеев Р.Я. Изучение короноэлектретов на основе композиций полиэтилена и диоксида кремния. Материаловедение, 2003, №9, с.24-28.

- Вертячих И.М., Пинчук Л.С., Цветкова Е.А. Влияние наполнителей на величину электретного заряда полимерных материалов. Высокомолекул. соед., Сер. Б, 1987, т.29, №6, с.460-463.

- Галиханов М.Ф., Еремеев Д.А., Дебердеев Р.Я. Электреты на основе композиций полиэтилена высокого давления с техническим углеродом. Пластические массы, 2002, №10, с.26-28.

- Kalogeras I.M., Pallikari-Viras F., Vasslikou-Dova A. Dielectric and thermal characterization of electroactive sol-gel/polymer composites. Proceedings of 9th International Symposium on Electrets, Shanghai, China, 1996, p.499-502.

- Kalogeras I.M., Vasslikou-Dova A., Neagu E.R. Interfacial interaction in silica gel – PMMA composite materials. Proceedings of 10th International Symposium on Electrets, Delphi, Greece, 1999, p.545-548.

- Губкин А.Н. Электреты, М., Наука, 1978, 83 с.

Поступила в редакцию 12 ноября 2004 года.