ОПИСАНИЕ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ 
В ОТКРЫТОПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛАХ

Черноус Д.А., Шилько С.В.

Институт механики металлополимерных систем им.В.А.Белого НАНБ

г. Гомель, Республика Беларусь

РЕЗЮМЕ

В работе предложена модель структуры открытопористого материала, позволяющая установить конфигурацию структурного элемента, выделяемого для описания механического поведения материала. В результате анализа деформирования данной модели определены зависимости упругих характеристик пороматериала от объемной доли содержания твердой фазы. Получены также выражения для критического осевого сжимающего напряжения, соответствующего потере устойчивости ребрами ячеек материала. Разработана методика описания нелинейного деформирования пористого материала малой плотности при одноосном напряженном состоянии. Проведено сопоставление полученных расчетных зависимостей c известными экспериментальными данными и результатами испытаний, выполненных авторами настоящей работы.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

В последние годы наблюдается значительное расширение области практического использования легких открытопористых материалов. Данное обстоятельство приводит к необходимости в создании расчетных методов описания и прогнозирования механического поведения таких материалов. Известно [1], что для пористых материалов с малой объемной долей содержания твердой фазы большинство известных методов механики композитов неприменимы. Одна из основных причин уникальности механического поведения открытопористых материалов заключается в потере устойчивости ребрами ячеек при сжатии. Данное явление в жестких пороматериалах приводит к тому, что предел прочности материала при растяжении значительно превосходит предел прочности при сжатии. Потеря устойчивости в эластичных пороматериалах приводит к резкому уменьшению жесткости материала, которое происходит при достижении сжимающей деформацией некоторого критического значения и не сопровождается необратимыми пластическими деформациями или разрушением твердой фазы материала.

# 2. МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ ОТКРЫТОПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА

Для описания процесса потери устойчивости ребрами ячеек исследуемого материала может быть использован метод структурного моделирования. Различные открытопористые материалы имеют сходную структуру ячеек. Данное обстоятельство позволяет использовать результаты структурного моделирования для описания механического поведения широкого класса материалов (поропластов, вспененных металлов, пенорезин и др.).

В качестве модели структуры пористого материала с малой объемной долей твердой фазы (Vf) выбирается стержневая конструкция, состоящая из хаотически ориентированных стержней, соединенных в недеформированных узлах. Описание деформирования таких конструкций осуществляется методом выделения структурного элемента, имеющего форму узла с соединенными в нем стержнями [2]. Анализ результатов использования стержневых моделей позволяет сделать вывод о том, что они позволяют достаточно точно прогнозировать механические характеристики исследуемых материалов для объемной доли Vf менее 0,2. Однако, не представляется возможным выбрать универсальную стержневую конструкцию для описания механического поведения открытопористых материалов во всем диапазоне Vf от 0 до 0,2.

Как было показано в работах [2,3], для моделирования структуры материала при Vf менее 0,060,08 следует использовать конструкцию, в которой недеформированный узел соединяет 4 стержня. При объемной доле Vf в диапазоне от 0,1 до 0,2 более точные оценки механических характеристик позволяет обеспечить модель, в которой узел соединяет 6 стержней. Отмеченную зависимость числа стержней в структурном элементе от объемной доли содержания твердой фазы можно объяснить на основании подхода к моделированию структуры пористых пластмасс, предложенного в работе [4]. В соответствии с данным подходом структура пороматериала рассматривается как совокупность перекрывающихся полых сфер, пространство между которыми заполнено материалом твердой фазы.

Рассмотрим кубическую объемно-центрированную упаковку полых сфер одинакового радиуса. При этом ячейка пористого материала будет иметь форму 14-гранника (6 квадратных и 8 шестиугольных граней). Данная конфигурация ячейки является наиболее характерной для поропластов малой плотности [5,6]. При этом в каждом узле полученной стержневой конструкции соединяются 4 стержня. В соответствии с рассматриваемой моделью структуры объемную долю твердой фазы можно представить следующим образом

Vf=1−8πk33−2k−3422k3+143.

Здесь введен параметр k=R/l, равный отношению радиуса полой сферы R к наибольшему расстоянию между центрами соседних сфер l. Можно отметить, что при k=0,5 закрываются четырехугольные грани 14-гранной ячейки. Значение параметра k=0,5 соответствует объемной доле Vfпер=0,062. Следовательно, для пороматериала с объемной долей Vf менее 0,06 не может быть использован структурный элемент из 4-х стержней, соединенных в одном узле. Структуру пористого материала при Vf >Vfпер можно моделировать набором хаотически ориентированных элементов и состоящих из 6 соединенных в одном узле стержней. Предложенная модель перекрывающихся полых сфер позволяет также определить границы применимости стержневого приближения для описания структуры пороматериала. А именно: закрытие всех граней 14-гранной ячейки происходит при k=34, чему соответствует значение объемной доли твердой фазы Vfmax=0,32. Таким образом, при Vf <Vfпер для описания механического поведения открытопористых материалов следует использовать структурный элемент из 4-х соединенных в недеформированном узле стержней, а при Vfпер<Vf<Vfmax используется элемент из 6 стержней.

# 3. ШЕСТИСТЕРЖНЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ

Рассмотрим структурный элемент, состоящий из N стержней, соединенных в сферическом узле. Площадь поперечного сечения стержней S. Длина стержней одинакова и равна L. Радиус сферического узла r. Структурный элемент ограничен сферической поверхностью радиуса L0=L+r. Величины N, S, L, r связаны с объемной долей твердой фазы в поропласте Vf следующим образом

Vf=3NSL+4πr34π(L+r)3.

Если предположить, что стержни закрывают всю поверхность узла, то 4πr2=NS. Тогда для объемной доли Vf можно записать

Vf=34πNq+N1,5q1,54π+Nq3.								(1)

Здесь введен параметр q=SL2. При малых значениях Vf можно пренебречь объемом узла. Тогда

Vf=3N4πq.											(1/)

При моделировании структуры пренебрежем неоднородностью распределения размеров ребер по объему пористого материала. Будем считать, что параметр q одинаков для всех ребер ячеек моделируемого материала. Данное допущение позволит в дальнейшем выразить эффективные механические характеристики и критические напряжения для моделируемого материала через свойства материала твердой фазы и объемную долю Vf.

Система, состоящая из шести, соединенных в одном узле стержней, является статически неопределимой [7]. При этом силы на концах стержней определяются не компонентами макроскопического напряжения, а относительными смещениями точек приложения этих сил. Следовательно, для анализа деформирования исследуемого элемента может быть использован метод, изложенный в работе [2] для одностержневого элемента. В соответствии с данным методом компонента макроскопического напряжения zz в цилиндрической системе координат z, ,  (рис.1) при одноосном напряженном состоянии (===z=z=0) определяется следующим образом

σzz=∂w∂εzz=3N8π2(L+r)3∂∂εzz02π0π2WL(ϕ,θ)sinθdθdϕ.				(2)

Здесь w - плотность энергии деформации моделируемого пороматериала; WL - энергия деформирования стержня длиной L, зависящая от ориентации стержня по отношению к нагрузке.

Рис.1. Одностержневой структурный элемент.

Стержень структурного элемента длины L является половиной ребра пороматериала. Величину WL можно выразить через поперечную un и продольную ul, компоненты смещения u конца стержня (рис. 1). При этом учитывается, что на стержень структурного элемента действует концевая сила F. Продольную и поперечную составляющие силы F будем в дальнейшем обозначать P и Q соответственно. В случае линейно-упругого деформирования энергию WL можно представить в следующем виде

WL=Ef2SLul2+3JL3un2.								(3)

Здесь Ef - модуль упругости материала стержней (материала твердой фазы пористого материала); J - момент инерции поперечного сечения стержня. Длина стержня L связана с площадью S следующим образом: L=Sq. Здесь параметр q определяется из равенства (1) или (1/). Момент инерции поперечного сечения также можно выразить через J. Так, для сечения в виде правильного треугольника J=S263.

При одноосном напряженном состоянии компоненты смещения ul, un могут быть выражены через макроскопические деформации элемента

ul=(L+r)(εzzcos2θ+ερρsin2θ), un=(L+r)(εzz−ερρ)cosθsinθ.	(4)

Поперечная деформация  при заданной zz определяется из условия равенства нулю поперечной компоненты макроскопического напряжения 

σρρ=∂W∂ερρ=0.										(5)

Таким образом, подставив выражения (3) и (4) в формулы (2) и (5) можно определить функции (zz) и zz(zz). Для эффективных упругих характеристик моделируемых пористых материалов получим следующие выражения

ν=−ερρεzz=4−q16+q, E=σzzεzz=22q5π(2π+3q)32−ν+14(1+ν)q.	(6)

Здесь E, ν - модуль упругости и коэффициент Пуассона пористого материала. Параметр q определяется из соотношения (1). При выводе соотношений (6) принято, что стержни структурного элемента имеют квадратное поперечное сечение.

В работе [4] приведена следующая зависимость относительного модуля упругости эластичных открытопористых материалов от объемной доли твердой фазы

EEf=Vf12(2+7Vf+3Vf2).								(7)

Зависимость (7) является обобщением экспериментальных данных для эластичных пенополиуретанов. Сопоставление результатов использования соотношения (7) с результатами расчетов (рис.2) позволяет сделать вывод о том, что изложенная выше методика моделирования механического поведения обеспечивает приемлемые оценки жесткости исследуемого пористого материала. Кружками на рис. 3 представлены экспериментальные значения относительного модуля упругости пенорезин из работы [8]. Следует отметить, что соотношение (7) позволяет достаточно точно прогнозировать модуль упругости пористых материалов только для Vf > 0,1 (см. работу [4]).

E/Ef 10-3

Vf, %

1

2

Рис.2.	Зависимость относительного модуля упругости пористого материала от объемной доли содержания твердой фазы. Кривая 1 - результаты использования соотношения (7); кривая 2 - соотношения (6).

Представляет интерес проанализировать механическое поведение исследуемого материала при объемном сжатии xx=yy=zz=/3. Здесь  - относительное изменение объема материала. При рассматриваемом деформированном состоянии смещения концов стержней структурного элемента не зависят от ориентации стержня и определяются следующим образом

ul=L+r3Δ, un=0.									(8)

Используя соотношения (8) в формуле (3), можно определить гидростатическое давление p при объемном деформировании

p=∂w∂Δ=3N8π2(L+r)3∂∂Δ02π0π2WL(ϕ,θ)sinθdθdϕ.

Выполнив описанные действия, можно получить следующее выражение для объемного модуля K моделируемого материала

K=Efq2π2π+3q.

Приведенные выкладки справедливы до того момента, когда продольная сжимающая сила P в вертикально ориентированных стержнях структурного элемента достигнет критического значения Pкр, соответствующего потере стержнем устойчивости. Величина Pкр совпадает с минимальной силой Эйлера [9] и определяется следующим образом:

Pкр=π2EfJ4(L+r)2.										(9)

Здесь учтено, что потеря устойчивости происходит по всей длине стержня, включая часть узла.

Следует отметить, что при потере стержнем устойчивости нарушается однозначная связь между смещениями концов стержней и макроскопическими деформациями структурного элемента (4). Следовательно, для описания процесса потери устойчивости приведенная ранее методика неприемлема.

Наряду с методом описания деформирования структурного элемента, предполагающим связь между деформациями и перемещениями (4), можно предложить метод, основанный на установлении связи между компонентами тензора макроскопического напряжения и действующими на стержни силами.

Для установления этой связи определим нормальное n и касательное  напряжения на площадке, наклоненной под углом  к направлению нагружения (оси z) при одноосном напряженном состоянии (zz  0)

σn=σzzcos2θ, στ=σzzcosθsinθ.

Тогда соответствующие этим напряжениям силы P, Q определяются следующим образом

P=S0Nσn=23π(L+r)2σzzcos2θ, Q=S0Nστ=23π(L+r)2σzzcosθsinθ.

Здесь S0 - площадь поверхности структурного элемента. Так как для вертикально ориентированного стержня =0, то критическую силу можно выразить через соответствующее ей критическое напряжение кр: Pкр=23π(L+r)2σкр. Здесь кр - критическое осевое напряжение, соответствующее потере устойчивости ребрами ячеек пористого материала. Используя равенство (9) и упрощенное выражение (1/), определим кр следующим образом

σкр=π3648EfVf2.										(10)

Полученное выражение практически совпадает с приближенной оценкой критического осевого напряжения, приведенной в работе [10], σкрEf=0,05Vf2.

При объемном сжатии на все стержни структурного элемента действует одинаковая продольная сжимающая сила P, связанная с гидростатическим давлением P=S0Np=23π(L+r)2p. При этом поперечная компонента Q концевой силы равна нулю. Тогда, используя выражение (9) для критической продольной силы и упрощенное соотношение (1/), можно определить критическое значение давления p

pкр=3Pкр2π(L+r)2=σкр.								(11)

Так как до момента потери устойчивости вертикально ориентированными стержнями моделируемый пороматериал является изотропным, то, используя равенство (11), можно показать, что критическое сдвиговое напряжение кр составляет 2/3 от критического осевого кр.

## 4. ЧЕТЫРЕХСТЕРЖНЕВОЙ СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Как было указано выше, для описания деформирования пористого материала при Vf < 0,06 следует использовать структурный элемент, состоящий из четырех стержней. Данный элемент представляет собой статически определимую систему. Следовательно, для анализа деформирования данного элемента описанный выше метод оказывается неприемлем. Как было показано в работах
[1-4], стержни четырехстержневого структурного элемента направлены по нормалям к граням тетраэдра, а их поперечное сечение имеет форму правильного треугольника. При этом для упрощения расчетов можно рассматривать нагружение данного элемента только вдоль одного из стержней (рис.3).

Рис.3. Четырехстержневой структурный элемент.

При таком нагружении элемента концевые силы, действующие на стержни, связаны с напряжением zz следующим образом

Fz1=−σzzπ(L+r)2, Fz2=Fz3=Fz4=−13Fz1.				(12)

Остальные компоненты сил равны нулю. Определим продольные и поперечные составляющие сил

P1=Fz1, Q1=0, P2=P3=P4=13Fz1sinβ,Q2=Q3=Q4=13Fz1cosβ.					(13)

Здесь  - угол между наклонными стержнями и плоскостью xy. Так как стержни направлены по нормалям к граням тетраэдра, то β=arcsin(−13). При данной нагрузке поворот элемента как единого целого не происходит. Следовательно, при известных силах (12) можно определить продольные uli и поперечные uni смещения концов стержней относительно узла (i = 1...4)

uli=PiLSEf, uni=QiLu33JEf.							(14)

Здесь Lu - длина участка стержня, на которую распространяется процесс изгиба. Как было показано в работе [4], сложный характер распределения объема материала твердой фазы между стержнями структурного элемента и узлом, а также - изменение толщины стержня по длине приводят к тому, что длина Lu оказывается меньше L. Введем коэффициент j, равный отношению Lu/L.

Деформации структурного элемента могут быть выражены через смещения, определенные в (14)

εzz=ul1+ul2sinβ+un2cosβ(L+r)(1+sinβ), ερρ=un2sinβ−ul2cosβ(L+r)cosβ.		(15)

Используя соотношения (12–15) получим следующие выражения для упругих характеристик моделируемого материала

ν=−ερρεzz=23j3−q43j3+7q, E=σzzεzz=9Efq2ππ+q43j3+7q.	(16)

Здесь параметр q определяется из соотношения (1) с учетом того, что в данном случае N=4. Значение коэффициента j определяется из условия неразрывности модуля упругости. То есть, значения модуля упругости, вычисленные по формулам (6) и (16) должны совпадать при Vf = Vfпер. В результате вычислений установлено, что j=0,6.

Наряду с выражением (7) в работе [4] приведено соотношение для относительного модуля пористого материала

EEf=0,65Vf20,23+Vf,										(17)

постоянные в котором выбраны таким образом, чтобы удовлетворить экспериментальным данным для жесткого пенолиуретана малой плотности. На рис.4 представлены зависимости относительного модуля упругости от объемной доли Vf, полученные на основе соотношений (16) и (17). В результате анализа данных зависимостей можно заключить, что разработанный метод описания механического поведения применим для прогнозирования упругих характеристик пористых материалов с малой Vf. На рис.4 приведена также зависимость E/Ef(Vf), полученная в результате использования соотношения (6).

Рис.4.	Зависимость относительного модуля упругости пористого материала от объемной доли содержания твердой фазы. Кривая 1 - результаты использования соотношения (17); кривая 2 - соотношения (16); кривая 3 - соотношение (6).

В соответствии с первым равенством (12), продольная сила в вертикально ориентированном стержне связана с осевым напряжением P=π(L+r)2σzz. Сила, соответствующая потере стержнем устойчивости, определяется соотношением (9). Следовательно, для критического осевого напряжения можно записать

σкр=π32163EfVf2.									(18)

Можно заметить, что зависимости (10) и (18) для критического напряжения, полученные для шести- и четырехстержневого структурных элементов соответственно, не пересекаются при Vf  Vfпер. Данное обстоятельство связано с тем, что в рамках модельного подхода не учитывается сложный процесс формоизменения поперечного сечения ребер ячеек пористого материала при переходе Vf через Vfпер. Можно показать (рис.5), что соотношения (10) и (18) позволяют достаточно точно прогнозировать значения критического напряжения вне диапазона объемной доли, непосредственно примыкающего к Vfпер. Кружками на рис.5 представлены экспериментальные данные для жесткого пенополиуретана ППУ из работы [11].

Как и в случае шестистержневого элемента, можно показать, что критическое гидростатическое давление pкр для четырехстержневого элемента равно критическому осевому напряжению кр, критическое сдвиговое напряжение составляет 2/3 от критического осевого.

кр/Ef 10-8

Vf, %

2

1

Рис.5.	Зависимость критического напряжения от объемной долди содержания твердой фазы. Кривая 1 - результаты использования выражения (18); кривая 2 - выражения (10).

5. СПОСОБ ОПИСАНИЯ ЗАКРИТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОРОПЛАСТОВ

Потеря устойчивости вертикально ориентированными стержнями приводит к нарушению идентичности макроскопического напряженного состояния всех структурных элементов, составляющих представительный объем моделируемого пористого материала. Данное обстоятельство связано с тем, что направление оси, вдоль которой может произойти потеря устойчивости, различно для каждого элемента. В связи с этим, будем рассматривать представительный объем моделируемого пороматериала как совокупность хаотически ориентированных структурных элементов. Для каждого элемента введем локальную декартову систему координат x'y'z', положение которой относительно глобальной xyz определяется углами Эйлера [12]. Рассмотри одноосное напряженное состояние представительного объема (zz0). Примем, что все структурные элементы находятся в идентичном деформационном состоянии, которое характеризуется компонентами zz, xx = yy. Требуется определить зависимости zz(zz), xx(zz). С этой целью произведем перерасчет деформаций для локальной системы координат в соответствии с известными правилами преобразования компонент тензоров. Компоненты тензора деформаций в локальной системе определяют компоненты тензора напряжений в той же системе. При установлении этой связи следует учитывать, что оси локальной системы координат соответствуют направлениям потери устойчивости стержнями. Линейно упругое поведение элемента характеризуется параметрами E и , которые определяются в соответствии с выражениями (6) или (16). Потеря устойчивости стержнями элемента приводит к тому, что осевые напряжения в локальной системе координат (σx'x', σy'y', σz'z') не могут быть ниже - кр (критическое напряжение (10) или (18), взятое с отрицательным знаком). Кроме того, сдвиговые напряжения в этой системе (σx'y', σy'z', σx'z') не могут по модулю превышать кр (2/3 от кр). Определив описанным образом напряжения в локальной системе, произведем обратный перерасчет напряжений для глобальной системы. Для определения эффективных напряжений, характеризующих состояние представительного объема моделируемого материала, следует произвести усреднение полученных напряжений по углам Эйлера. В результате выполнения математических преобразований получим зависимости эффективных напряжений от деформаций zz, xx, yy. Поперечные деформации xx=yy определяются из условия равенства нулю поперечных напряжений xx=yy=0. Таким образом, получим искомые зависимости поперечной деформации и осевого напряжения от осевой деформации при одноосном нагружении представительного объема моделируемого пористого материала с учетом потери ребрами ячеек статической устойчивости.

Для апробации изложенного метода описания закритического деформирования пористого материала при одноосном нагнужении (zz< -кр) было проведено сопоставление расчетной зависимости zz(zz) с экспериментально диаграммой сжатия эластичного открытопористого пенополиуретана (поролон), полученной на испытательной машине INSTRON 5567. В качестве образцов использовались призмы высотой 32 мм и площадью поперечного сечения 45 мм2. Сжатие производилось со скоростью 2 мм/с. Объемная доля твердой фазы в образце Vf = 0,025. Свойства материала твердой фазы приняты следующими [10]: плотность =1200 кг/м3, модуль упругости E=45 МПа. Экспериментальная диаграмма является результатом усреднения пяти зависимостей. При расчетах использовались соотношения (16) и (18). Расчетная и экспериментальная диаграммы сжатия поролона представлены на рис.6.

zz, кПа

, %

1

кр

2

Рис.6.	Диаграммы сжатия эластичного пенополиуретана. Кривая 1 - экспериментальная диаграмма; кривая 2 - расчетная.

Также проведено сопоставление расчетной зависимости напряжение-деформация с экспериментальной диаграммой сжатия жесткого пенополиуретана, приведенной в работе [4]. Для данного материала =1200 кг/м3; Ef =2500 Мпа; Vf =0,077. Так как Vf >Vfпер, то при расчетах использовались соотношения (6) и (10). Экспериментальные и расчетные зависимости при сжатии жесткого пенополиуретана приведены на рис.7.

, %

zz, МПа

кр

2

1

Рис.7.	Диаграммы сжатия жесткого пенополиуретана. Кривая 1 - экспериментальная диаграмма; кривая 2 - расчетная.

Малое расхождение между расчетной и экспериментальной диаграммами сжатия (рис.6 и 7) свидетельствует о том, что предложенный подход позволяет прогнозировать нелинейное деформирования пористых материалов. На рис.6 и 7 проведены горизонтальные прямые, соответствующие критическому напряжению кр. Можно отметить, что потеря устойчивости приводит к плавному уменьшению жесткости материала. Выход диаграммы сжатия на практически горизонтальную прямую происходит при zz  1,5кр.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При моделировании структуры и механического поведения открытопористых материалов установлено, что для описания деформирования материалов с объемной долей содержания Vf <0,062 следует использовать четырехстержневой структурный элемент, а при 0,062<Vf<0,32 - шестистержневой. Анализ напряженно-деформированного состояния данных элементов позволил получить приемлемые оценки упругих характеристик и критического сжимающего напряжения моделируемого материала. Ориентационное усреднение напряжений, определяющих состояние структурного элемента, позволило достаточно точно описать диаграмму сжатия пористого материала при больших деформациях (после потери устойчивости).

ЛИТЕРАТУРА

- Черноус Д.А., Петроковец Е.М., Конек Д.А., Шилько С.В. Методы расчета механических характеристик пороматериалов малой плотности (обзор). Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №4, с.533-545.

- Черноус Д.А., Шилько С.В. Упрощенные модели деформирования изотропных пористых материалов. Механика композиционных материалов и конструкций, 2002, т.8, №3, с.437-446.

- Chernous D.A., Shilko S.V., Pleskatchevskii Yu.M. Structural modeling in the mechanics of porous materials. Mechanics of Composite Materials, 2003, v.39, №2, pp.193-204.

- Прикладная механика ячеистых пластмасс. Под ред. Н.К.Хильярда, М., Мир, 1985, 360 с.

- Дементьев А.Г., Тараканов О.Г. Структура и свойства пенопластов. М., Химия, 1983, 176 с.

- Дементьев А.Г., Тараканов О.Г. Деформационные свойства эластичных пенопластов при сжатии. Механика полимеров, 1973, №3, с.443-449.

- Берлин А.А., Ротенбург Л., Басэрт Р. Особенности деформации неупорядоченных полимерных и неполимерных тел. Высокомолекулярные соединения, 1992, т.34 (А), №7, с.6-31.

- Gent A.N., Thomas A.G. The deformation of foamed elastic materials. J. Appl. Polymer Sci., 1959, v.1, №1, pp.107-113.

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. В 10-и томах. т.VII. Теория упругости. М., Наука, 1987, 248 с.

- Gibson L.J., Ashby M.F. The mechanics of three-dimensional cellular materials. Proc. Roy. Soc., London, A, 1982, v.382, pp.43-59.

- Берлин А.А., Шутов Ф.А. Пенополимеры на основе реакционноспособных одиглмеров. М., Химия, 1978, 296 с.

- Савельев И.В. Основы теоретической физики. В 2-х томах. т.1. Механика и электродинамика. М., Наука, 1991, 496 с.

Поступила в редакцию 5 мая 2005 года.