МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ ОРТОТРОПНЫХ ПЛАСТИН ПРИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОСЕЙ СИММЕТРИИ МАТЕРИАЛА

Кобенко С.В.1, Кривошеина М.Н.1, Радченко А.В.1,2

1Институт физики и прочности материаловедения СО РАН, г. Томск, Россия

2Томский государственный архитектурно-строительный университет г. Томск, Россия

РЕЗЮМЕ

Численно моделируется взаимодействие одно- и двухслойных пластин с компактным ударником из изотропной стали. Материал пластин – ортотропный органопластик. Благодаря реализованному в программе пересчету тензоров упругих постоянных и тензоров прочности моделируется поведение конструкций, содержащих несколько элементов, выполненных из анизотропных материалов с различной ориентацией осей симметрии относительно расчетной системы координат. Поведение ортотропного материала описывается упруго-хрупкой средой с использованием критерия прочности второго порядка, предложенного Ву, позволяющим учитывать различные прочностные характеристики органопластика на растяжение и сжатие. Для различных скоростей соударения исследовано влияние ориентации свойств материала на разрушение пластин и кинематические параметры ударника.

ВВЕДЕНИЕ

Практика проведения численных и экспериментальных исследований анизотропных материалов связана в основном со случаями совмещения осей симметрии материала и осей координат. При численных исследованиях это связано с минимизацией количества упругих постоянных и с упрощением применения различных критериев разрушения материала. При экспериментальном исследовании механических свойств материала только для направлений осей симметрии материала возможно разделить чисто продольные и чисто поперечные волны, а, измерив их скорости, определить упругие характеристики свойств материала. В данной работе оси ортотропии органопластика ориентированы различно относительно осей координат, а оси координат связаны с геометрией пластины и направлением скорости ударника. Поведение органопластика описывается упруго-хрупкой моделью, поведение материала ударника описывается в рамках упруго-пластической среды [1]. Численное моделирование проводится методом конечных элементов [2].

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Универсальные уравнения, которые описывают нестационарные адиабатные движения сжимаемой среды и выполняются всюду внутри тела:

-уравнение неразрывности

-векторное уравнение движения сплошной среды, которое в проекциях на оси декартовой системы координат записывается следующим образом

ρ∂υk∂t=∂σki∂xi+Fk,

-уравнение энергии

dEdt=1ρσijeij.

Здесь ρ - плотность среды; υ- вектор скорости; Fk - компоненты вектора массовых сил; σij - контравариантные компоненты симметричного тензора напряжений; E - удельная внутренняя энергия; eij - компоненты симметричного тензора скоростей деформаций. К этим уравнениям необходимо еще записать уравнения, которые характеризуют физические свойства изучаемой среды.

Компоненты тензора напряжений в ортотропном материале определялись из уравнений обобщенного закона Гука [3]. Уравнения, записанные в скоростях деформаций, в этом случае имеют следующий вид:

σij=Cijklekl,

где Cijkl - упругие постоянные.

Система представляет собой 9 уравнений, содержащих по 9 упругих постоянных в каждом. Из уравнения баланса моментов количества движения в случае неполярной среды следует симметрия (только 6 независимых компонент) тензора напряжений Коши. Из симметрии тензора скоростей деформации в оставшихся 6 уравнениях содержится уже по 6 упругих постоянных в каждом из уравнений.

Для любого анизотропного материала, для которого существует упругий потенциал выполняются 15 соотношений: три уравнения вида μkiEk=μikEi, девять уравнений вида γi,klEi=γkl,iGkl и три уравнения вида ηik,lmGik=ηlm,ikGlm. Здесь Ei, G, γi,rl, ηik,lm - модули упругости, сдвига, коэффициенты поперечной деформации и взаимного влияния; у коэффициентов индексы, стоящие до запятой означают направление напряжения, вызвавшего деформацию, а индексы стоящие после запятой – направление деформации [4]. Соответственно тензор упругих постоянных содержит 36 компонент, но независимых из них только 21 – в общем случае анизотропного материала, не зафиксированного относительно осей координат. В общем случае анизотропных сред при переходе к другой, также ортогональной, системе координат упругие постоянные преобразуются по формулам:

Cabcd'=Cijklqiaqjbqkcqld,

где qij – косинус угла между соответствующими осями i и j. В трехмерном пространстве преобразование компонент тензора четвертого ранга требует суммирования произведений, содержащих множителями по 4 косинуса углов поворота осей. Число независимых компонент тензора упругих постоянных зависит от симметрии среды, а величина компонент непосредственно характеризует упругие свойства среды [3].

Разрушение анизотропного материала описывается в рамках модели [5] с использованием критерия разрушения Ву [6] с различными пределами прочности на сжатие и растяжение. Этот критерий, записанный через скалярные функции от компонент тензора напряжений, имеет следующий вид:

f(σij)=Fijσij+Fijklσijσkl+...≥1,   i, j, k, l= 1, 2, 3.				(1)

Здесь Fij и Fijkl являются компонентами тензора 2-го и 4-го ранга соответственно, и подчиняются законам преобразования:

Fab'=Fijqiaqjb,

Fabcd'=Fijklqiaqjbqkcqld.

Компоненты тензоров прочности для критерия (1) определяются по следующим соотношениям:

Fii=1Xii−1Xii', Fiiii=1XiiXii';

Fij=121Xij−1Xij', Fijij=14XijXij', при i≠j;

где Xii, Xii' - пределы прочности при растяжении и при сжатии в направлении i; Xij, Xij' -пределы прочности при сдвиге в двух противоположных направлениях при i≠j. Коэффициенты F1122, F2233, F3311 определяется при проведении экспериментов на двухосное растяжение в плоскостях 1-2, 2-3, 1-3 соответственно. Оставшиеся коэффициенты определяются аналогично при комбинированном нагружении в соответствующих плоскостях. Точность данного критерия разрушения определяется наивысшим рангом тензоров F. Установить наивысший порядок членов, которые должны входить в тензорно-полиномиальную формулировку критерия разрушения Ву можно следующим образом: если измеренное в эксперименте значение Fijklmn больше предельно допустимой точности, то учет тензоров этого ранга (и, возможно, более высокого) может привести к увеличению точности критерия. На практике точность критерия разрушения представляет собой компромисс между требованиями инженерной практики и имеющимися в распоряжении экспериментатора средствами и временем. Феноменологический критерий разрушения можно построить и без математической модели, используя большое количество экспериментальных данных и предсказать разрушение материала на основе номограмм. Наличие математической модели позволяет сокращать число экспериментальных данных и облегчает математическое моделирование поведения конструкций под нагрузкой. Достоинствами критерия разрушения Ву являются: максимальная простота оперирования, учет прочностных параметров на растяжение и сжатие в одном уравнении при построении поверхности прочности. Другая особенность критерия разрушения Ву – зависимость компонент тензоров поверхности прочности от технических характеристик прочности. Следовательно, можно достичь любой необходимой точности описания путем последовательного включения членов высших степеней без пересчета постоянных, найденных в предыдущих вычислениях.

2. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Рассматривается нормальное (α=0∘) взаимодействие изотропного ударника в виде компактного цилиндра диаметром и высотой 15мм с преградой толщиной h=15мм, состоящей из одного или двух слоев ортотропного органопластика одинаковой толщины (по 7.5мм каждый) в диапазоне скоростей взаимодействия до 1500м/с при различной ориентации свойств материала. Материал ударника – сталь со свойствами: начальная плотность 7800кг/м3, динамический предел текучести 1.01ГПа. Ориентация свойств ортотропного материала пластин изменяется путем поворота исходного материала вокруг оси OY на угол β. В качестве материала пластины рассматривается ортотропный органопластик, со следующими упругими и прочностными характеристиками: Ex=48.6ГПа, Ey=21.3ГПа, Ez=7.14ГПа, cx=6000м/с, cy=3970м/с, cz=2300м/с, νxy=0.28, νyz=0.26, νxz=0.25, σxp=2.67ГПа, σyp=1.18ГПа, σzp=0,39ГПа, σxc=0.37ГПа, σyc=0.5ГПа, σzc=1,94ГПа, τxy=0.975ГПа, τyz=0.8ГПа, τxz=0.607ГПа. Здесь, Ex, Ey, Ez и cx, cy, cz – модули упругости и скорости звука в соответствующих направлениях; νxy, νyz, νxz – коэффициенты Пуассона; σxp, σxc, τxy - прочностные параметры на растяжение, сжатие и сдвиг.

2.1. Нормальный удар по однослойной пластине.

Проведены расчеты для скоростей удара 700, 1000 и 1500м/c. На рис.1 представлены распределения изолиний доли разрушенного материала преграды для начальной скорости удара υ0=700м/с при различной ориентации свойств материала. При соударении ударника с преградой и в материале ударника, и в материале мишени, возникают сжимающие напряжения, которые распространяются от поверхности контакта в виде волн сжатия. В связи с наибольшим пределом прочности в исходном материале (β=0∘) на сжатие в направлении оси OZ, разрушение материала не происходит непосредственно в волне сжатия.

Зона разрушения в 5мкс расположена непосредственно под ударником, характерным для данного случая является развитие узкой зоны разрушения (трещины), распространяющейся с лицевой поверхности пластины под углом 45. В 25мкс область разрушенного материала преграды имеет форму, близкую к форме усеченного конуса. Диаметр зоны разрушения на тыльной поверхности пластины больше, примерно в 2 раза, чем на лицевой поверхности. В случае ориентации материала с β=90, прочность в направлении OZ на сжатие минимальна, что приводит к сквозному разрушению материала в волне сжатия по толщине пластины. К 5мкс зона разрушения распространяется на 3/4 толщины преграды, к 10мкс разрушение достигает тыльной поверхности пластины и к 22мкс материал пластины уже не оказывает сопротивление прониканию ударника, а разрушенная область имеет цилиндрическую форму. При ориентации материала с β=45 разрушение материала преграды, подобно предыдущему случаю, происходит в волне сжатия.

5мкс						25мкс

β=0°

5мкс						25мкс

β=45°

5мкс						25мкс

β=90°

Рис.1. Изолинии доли разрушенного материала преграды. υ0=700м/с.

В связи с ориентацией свойств материала под углом к свободным поверхностям преграды, в данном случае происходит сложный процесс распространения и взаимодействия волн сжатия и разгрузки. Зона разрушения имеет вытянутую форму в направлении минимального сопротивления прониканию, то есть в направлении минимальной прочности на сжатие. К 20мкс разрушение преграды происходит по всей толщине преграды. При этом изменяется направление вектора скорости ударника от нормального в сторону наименьшего сопротивления прониканию. И к 25мкс при начальной скорости удара υ0=700м/с направление вектора скорости ударника отклоняется от нормали на 2.5. При увеличении начальной скорости соударения до 1000м/с и выше процесс разрушения происходит аналогично рассмотренному случаю, но в связи с большей начальной скоростью взаимодействия влияние ориентации свойств материала значительно меньше. С увеличением скорости соударения увеличивается амплитуда волны сжатия, и материал разрушается в волне сжатия на начальной стадии процесса. Приведенные на рис.2–4 графики позволяют оценить долю разрушенного материала в пластине для рассматриваемых скоростей удара. На рисунках введены следующие обозначения, соответствующие повороту осей симметрии материала относительно системы координат: 0 – β=0, 45 – β=45, 90 – β=90. Анализ результатов показывает, что практически в течение всего процесса взаимодействия ударника с пластиной доля разрушенного материала в материале при β=45 является наибольшей. Причем в исходном материале доля разрушенного материала до определенного момента времени (υ0=700м/с - 19мкс, υ0=1000м/с – 14.5мкс, υ0=1500м/с – 3.5мкс) меньше, чем в материале при =90. Во всех расчетах, к моменту окончания процесса взаимодействия, доля разрушенного в условиях сжатия материала преграды имеет наибольшее значение при β=45 и наименьшее при β=90. Так в момент времени 25мкс разница по доли разрушенного материала в сравнении с исходным материалом при υ0=700м/с достигает 39% для β=45 и 23% для β=90, при υ0=1000м/с - 17% для β=45 и 20% для β=90, для υ0=1500м/с – 2% для β=45 и 10% для β=90. Это свидетельствует о том, что в переориентированном материале с β=90 объем разрушенного материала является наименьшим для рассмотренного диапазона скоростей. Но для всех рассмотренных начальных скоростей удара более интенсивное падение скорости ударника наблюдается при взаимодействии его с пластиной из исходного материала, что видно по графикам на рис.5.

| Рис.2. Изменение доли разрушенного материала преграды. υ0=700м/с. | Рис.3. Изменение доли разрушенного материала преграды. υ0=1000м/с. |
| --- | --- |

Это объясняется различными значениями пределов прочности на растяжение и сжатие в материале преграды. С увеличением скорости взаимодействия разница в запреградных скоростях ударника после пробития преграды из исходного материала по сравнению с переориентированным падает. Так если при υ0=700м/с разница составляет 15% для β=45 и 20% для β=90, при υ0=1000м/с – 11% для β=45 и 12% для β=90, то для υ0=1500м/с уже 7% для β=45 и 8% для β=90. Так же при этом для материала с β=45 уменьшается отклонение вектора скорости ударника от нормали: для удара υ0=1000м/с оно составило 1.5, для υ0=1500м/с – 0.5.

| Рис.4. Изменение доли разрушенного материала преграды. υ0=1500м/с. | Рис.5. Изменение скорости центра масс ударника. |
| --- | --- |

2.2. Нормальный удар по двухслойной пластине.

Исследуем далее взаимодействие ударника с двухслойной преградой. Ориентация свойств материала в слоях преграды различна - свойства материала нижнего слоя переориентированы относительно свойств верхнего на 90. Рассмотрены следующие случаи ориентации свойств материала слоев: 1) верхний - β=0, нижний - β=90; 2) верхний - β=45, нижний β=135; 2) верхний - β=90, нижний - β=0. Условно эти три типа преград обозначим 0-90, 45-135 и 90-0, соответственно. На рис.6 представлено распределение изолиний доли разрушенного материала преграды в 5 и 20мкс для υ0=1000м/с.

В случае взаимодействия ударника с преградой из двух слоев ориентированных 0-90, разрушение материала к 5мкс достигает тыльной поверхности пластины, но при этом на границе слоев сохраняется область неразрушенного материала. Это обусловлено прочностными свойствами на сжатие в направлении оси OZ (в верхнем слое прочность выше, чем в нижнем). При ориентации материала слоев в преграде 90-0 материал первого слоя пластины разрушается в волне сжатия, но, достигая второго слоя, интенсивность процесса разрушения замедляется и в области раздела слоев начинает развиваться зона разрушения в направлении оси OX.На рис.7 приведено изменение во времени доли разрушенного материала преграды при различной ориентации свойств материала, рис.8 иллюстрирует изменение во времени скорости центра масс ударника. Подобно случаю ориентации материала при β=45° в однослойной пластине так и в случае ориентации в двухслойной пластине (45-135) происходит наибольшее разрушение и наименьшее сопротивление прониканию ударника.

5мкс						20мкс

0-90

5мкс						20мкс

45-135

5мкс						20мкс

90-0

Рис.6. Изолинии доли разрушенного материала преграды. υ0=1000м/с.

| Рис.7. Изменение доли разрушенного материала в преграде. | Рис.8. Изменение скорости центра масс ударника. |
| --- | --- |

До 10мкс наибольшее сопротивление прониканию происходит в случае ориентации (0-90), но далее уменьшение скорости значительно замедляется. В случае (90-0) с 3 до 10мкс интенсивность падения скорости ударника практически не изменяется, а далее процесс понижения скорости уменьшается. До 10мкс отличие по скорости ударника для всех вариантов находится в пределах 10м/с, но далее только для случая (90-0) интенсивность падения скорости ударника остается значительной. На момент времени 25мкс величина скорости ударника для варианта (90-0) отличается на 7% от других.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Создана численная методика исследования деформирования и разрушения конструкций из ортотропных материалов при ударе, позволяющая поводить моделирование при произвольной ориентации осей симметрии материала относительно системы координат.

- Реализованная в методике возможность проведения расчетов с любой ориентацией свойств ортотропного материала значительно расширяет типы исследуемых конструкций из анизотропных материалов.

- Установлено, что при рассмотренных условиях взаимодействия несовпадение осей симметрии ортотропного материала преграды с координатными осями приводит к отклонению вектора скорости центра масс ударника от нормали. С увеличением начальной скорости удара величина отклонения уменьшается.

ЛИТЕРАТУРА

- Уилкинс М.Л. Расчет упругопластических течений. В кн.: Вычислительные методы в гидродинамике, М., Мир, 1967, с.212-263.

- Johnson G.R. High Velocity Impact Calculations in Three Dimension. J. Appl. Mech., March, 1977, pp.95-100.

- Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела. М., Наука, 1977, 415 с.

- Ашкенази Е.К., Ганов Э.В. Анизотропия конструкционных материалов. Справочник. Л., 1980, 247 с.

- Радченко А.В. Моделирование поведения анизотропных материалов при ударе. Механика композиционных материалов и конструкций. 1998, т.4, №4, с.51-61.

- Ву Э.М. Феноменологические критерии разрушения анизотропных сред. В кн.: Механика композиционных материалов. М., Мир, 1985, с.401-491.

Поступила в редакцию 15 апреля 2005 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 03-01-00006 и программы Президиума РАН, проект № 18.9.