Фрактальная модель усиления эластомеров дисперсными наполнителями

Козлов Г.В., Яновский Ю.Г., Карнет Ю.Н.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

# РЕЗЮМЕ

В работе показано, что эффект усиления эластомеров мелкодисперсным наполнителем наблюдается только в интервале самоподобия (фрактальности) поверхности частиц наполнителя. Полученная при самых общих предположениях фрактальная модель усиления полностью согласуется с известными экспериментальными данными. Структурной основой повышения степени усиления является рост относительной доли межфазных слоев, обладающих замороженной молекулярной подвижностью и более высокой плотностью по сравнению со свободным каучуком, по мере увеличения фрактальной размерности поверхности частиц наполнителя.

Эффект усиления эластомеров мелкодисперсным наполнителем является ключевым вопросом при создании перспективных промышленных образцов резин. В рассматриваемом контексте термин «усиление» подразумевает в первую очередь улучшение механических свойств наполненных эластомеров. Многочисленные исследования позволяют сделать вывод о сильном влиянии размера частиц наполнителя на свойства наполненных эластомеров [1]. Так, например, известно несколько видов классификации типа наполнителя в зависимости от диаметра частиц его частиц. В общих чертах такая классификация сводится к следующему: «разбавляющие» наполнители (т.е., не дающие заметного усиления) - размер частиц порядка 1000-8000 нм, «полуусиливающие» наполнители - диаметр частиц от 100 до 1000 нм, «усиливающие» наполнители -размер частиц от 10-100 нм. Иногда выделяют категорию «суперусиливающих» наполнителей с диаметром частиц в интервале ~10-35 нм [1].

На рис.1 приведена схематическая диаграмма зависимости величины усиления от размера частиц наполнителя, иллюстрирующая приведенную выше классификацию. По оси ординат может быть отложена одна из механических характеристик материала, например усиление по модулю, напряжению или другому аналогичному параметру. Согласно [1] термин «усиление» рассматривается как значительное изменение механических свойств, например модуля Юнга или напряжения при данной деформации. Судя по литературным данным, удовлетворительного количественного описания и объяснения данного эффекта до сих пор не получено [1].

В настоящей работе приводится попытка описания данного явления с позиций фрактального подхода. Анализ интервала размеров частиц, приведенного на рис.1, позволяет сделать интересный вывод. Как известно [2], подавляющее число дисперсных материалов, используемых в качестве наполнителей, имеют фрактальную поверхность с широко варьирующейся размерностью dn в интервале 2-3. Интервал самоподобия (фрактальности) этих поверхностей составляет: нижний линейный масштаб 1,4-15 нм, верхний – 1500-18000 нм. Напомним, что фрактальная поверхность – это поверхность с дробной размерностью dn в интервале 2-3 (в отличие от евклидовой, для которой dn=2).

Усиление

0

Dr, нм

10

100

1000

10000

Рис.1.	Схематическая иллюстрация влияния диаметра частиц наполнителя Dr на степень усиления наполненных каучуков [1].

Интервал самоподобия - это интервал линейных масштабов, в котором не обнаруживается различий формы для любого из этих масштабов, т.е., при любом увеличении в пределах этих масштабов. Если принять средние величины для указанных масштабов, получим усредненный интервал самоподобия для фрактальной поверхности мелкодисперсных частиц: 8,2-9750 нм. Как видно из рис.1 данный интервал значений совпадает с областью усиления эластомеров дисперсными наполнителями. Именно это обстоятельство и побудило авторов провести фрактальный анализ эффекта усиления эластомеров, используя самые общие подходы.

Для достижения общности выводов и исключения частностей, присущих разрабатываемой модели (т.е. привязки к конкретным материалам) при сохранении интервалов используемых на практике параметров, типичных для реальных наполнителей, выполним следующие общие оценки. Удельная поверхность Su частиц наполнителя связана с диаметром Dr этих частиц следующим образом [3]:

Su=6ρDr,										(1)

где  - плотность наполнителя.

В качестве конкретного примера рассмотрим наиболее широко используемый для усиления эластомеров наполнитель – технический углерод с плотностью 2700 кг/м3 [3] и остановимся на интервале значений Dr=5-10000 нм (согласно схеме рис.1). Далее можно рассчитать фрактальную размерность dn поверхности частиц наполнителя с помощью соотношения [2]:

(2)

и оценить коэффициент пропорциональности в этом соотношении при следующих значениях входящих в него параметров: Dr=10 нм, Su=220 м2/г и dn=2,94. Выбор именно данного dn из возможных значений dn=2-3 обусловлен тем обстоятельством, что частицы с наименьшим диаметром имеют наибольшие значения dn, близкие к 3 [4]. Расчет величины dn показал, что при изменении Dr в интервале 10-10000 нм эта размерность варьируется в пределах от 2,94 до 2,18, т.е., практически перекрывает весь возможный интервал вариации dn [2].

Предположим, что эффект усиления обусловлен формированием межфазного слоя на границе эластомер – наполнитель с относительной объемной долей мф. Для оценки этого параметра существует ряд методов [5,6]. Остановимся на наиболее общем и достаточно наглядном. Согласно [7] предполагается пропорциональность между мф и объемным содержанием наполнителя н, а именно:

ϕмф=αϕн.										(3)

где * - коэффициент пропорциональности.

Используя данные работы [7], построим зависимость *(dn) для технического углерода (см. рис.2).

*

dn

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

Рис.2.	Зависимость коэффициента * по данным [6] от фрактальной размерности dn поверхности частиц технического углерода.

Эта зависимость оказывается линейной и аналитически описывается выражением:

α=dn−2.										(4)

Интересно отметить, что для гладких поверхностей наполнителя (dn=2) *=0, т.е., межфазный слой практически отсутствует, а при предельно шероховатой поверхности частиц наполнителя (dn=3) *=1, т.е. мф=н.

Для оценки эффекта («степени») усиления воспользуемся относительной величиной изменения модуля Е/Е0, где Е – модуль Юнга наполненного, а Е0 – ненаполненного эластомеров. Для простоты примем величину Е0 типичную для каучуков - 1 МПа, а величину Е вычислим согласно уравнению [3]:

E=E01+11ϕн+ϕмф1,7,							(5)

или

EE0=1+11ϕн+ϕмф1,7.							(6)

Полагая н=const=0,50, рассчитаем величину Е/Е0 согласно уравнениям (3) и (6), используя при этом зависимость рис.2. Зависимость Е/Е0(Dr) для гипотетического каучука, наполненного техническим углеродом с размером частиц в интервале Dr=5-10000 нм приведена на рис.3. Для Dr<10 нм, т.е., меньше нижнего линейного масштаба самоподобия, поверхность частиц является евклидовой с размерностью dn=2. То же справедливо и для Dr>10000 нм.

Е/Е0

Dr, нм

0

10

100

1000

10000

12

9

6

3

Рис.3.	Зависимость степени усиления Е/Е0 от диаметра частиц дисперсного наполнителя Dr, построенная согласно фрактальной модели усиления. Вертикальные штриховые линии указывают границы разных типов наполнителей согласно классификации [1].

Сопоставление графиков рис.1 и 3 показывает, что предложенная выше схема оценки параметра Е/Е0 (характеризующего эффект усиления эластомеров), основанная на фрактальном анализе, качественно воспроизводит схематическую зависимость рис.1. На рис. 3 вертикальными штриховыми линиями указаны границы областей усиления. Видно, что вид зависимости Е/Е0=f(Dr) в рассмотренных интервалах значений достаточно хорошо соответствует существующей классификации: для «разбавляющих» наполнителей величина Е увеличивается по сравнению с Е0 в 1,05-1,20 раза, для «полуусиливающих» - в 1,20-1,60 раза, а для «усиливающих» - в 1,60-4,10 раза (интервал Dr=100-10 нм) или в 2,0-4,10 раза (интервал Dr=35-10 нм).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании полученных результатов можно заметить, что одной из структурных основ явления усиления и способа варьирования последнего является рост относительной доли межфазных слоев, обладающих специфической молекулярной подвижностью и, по-видимому, более высокой плотностью по сравнению со свободным каучуком [6]. В рамках представлений авторов это связано с увеличением фрактальной размерности поверхности частиц наполнителя.

ЛИТЕРАТУРА

- Edwards D.C. Polymer-filler interactions in rubber reinforcement. J. Mater. Sci., 1990, v.25, №12, pp.4175-4185.

- Avnir D., Farin D., Pfeifer P. Molecular surfaces. Nature, 1984, v.308, №5959, pp.261-263.

- Бобрышев А.Н., Козомазов В.Н., Бабин Л.О., Соломатов В.И. Синергетика композиционных материалов. Липецк, НПО ОРИУС, 1994, 154 с.

- Avnir D., Farin D., Pfeifer P. Surface geometric irregularity of particulate materials: the fractal approach. J. Colloid and Interface Sci., 1985, v.103, №1, pp.112-123.

- Козлов Г.В., Яновский Ю.Г., Липатов Ю.С. Фрактальный анализ структуры и свойств межфазных слоев в дисперсно-наполненных полимерных композитах. Механика композиционных материалов и конструкций, 2002, т.8, №1, с.111-149.

- Lemak A.S., Balabaev N.K., Karnet Yu.N., Yanovsky Yu.G. The effect of a solid wall on polymer chain behavior under shear flow. The Journal of Chemical Physics, 1998, v.108, №2, pp.797-806.

- Лазаренко М.В., Баглюк С.В., Рокочий Н.В., Шут Н.И. Структурные и теплофизические характеристики межфазного слоя наполненных эластомеров. Каучук и резина, 1988, №11, с.17-20.

Поступила в редакцию 16 апреля 2005 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований (грант №05-01-08038).