УГЛЕРОДНОЕ ОХРУПЧИВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ СВЕРХПРОВОДНИКА YBCO. II. СХЕМА МКЭ.

Паринов И.А.

НИИ механики и прикладной математики им.И.И.Воровича
Ростовского госуниверситета, г. Ростов-на-Дону, Россия

РЕЗЮМЕ

В первой части настоящего исследования [1] были получены определяющие уравнения для углеродного охрупчивания высокотемпературного сверхпроводника YBCO, учитывающие совместные эффекты следующих физических процессов: (а) диффузии углерода, (б) осаждения карбоната, (в) потока немеханической энергии и (г) деформации композита "купрат/карбонат", а также смоделировано разрушение материала. Во второй части обсуждается схема метода конечных элементов (МКЭ) для уравнений, описывающих диффузию углерода и поток немеханической энергии.

1. ВВЕДЕНИЕ

В первой части исследования углеродного охрупчивания высокотемпературного сверхпроводника YBa2Cu3O7-x (YBCO) [1] были получены определяющие уравнения, учитывающие совместные эффекты следующих физических процессов: (а) диффузии углерода, (б) осаждения карбоната, (в) потока немеханической энергии и (г) деформации композита "купрат/карбонат". Кроме того, было выполнено моделирование разрушения материала с помощью модели декогезии, учитывающей изменение во времени энергии декогезии, вследствие зависящего от времени процесса осаждения карбоната.

Определяющее уравнение, описывающее диффузию углерода, имеет вид [1]:

(1.1)

здесь t и xk - как обычно, обозначают время и компоненты декартовых координат, а полная концентрация углерода, CСT, определяется только концентрацией углерода в карбонате, CС, в связи с отсутствием углерода в купрате:

CCT=fCC										(1.2)

где f - объемная доля карбоната в композите "купрат/карбонат". Полный поток углерода в материале, JkCT, определяется в виде:

JkCT=fJkC										(1.3)

здесь поток углерода, JkC, удовлетворяет соотношению [2]:

JkC=−DCCCRT∂μC∂xk+QCT∂T∂xk						(1.4)

если углерод и сверхпроводник формируют карбонат; R - газовая константа; Т - абсолютная температура; CС, DС и QС - соответственно, концентрация, коэффициент диффузии и тепловой поток углерода, обусловленный его транспортом в карбонате. Концентрация углерода, также как и концентрации других компонент или фаз, задается в молях на единицу объема.

Для химического потенциала углерода в карбонате под напряжением, С, имеем [1]:

(1.5)

где μ0C - химический потенциал углерода в карбонате при отсутствии напряжения; VC - парциальный молярный объем углерода в карбонате, Mijkl - тензор упругих податливостей сверхпроводника и ij - тензор приложенных напряжений.

Определяющее уравнение, описывающее поток немеханической энергии, имеет вид [1]:

ρcpdTdt+ΔHcarVcardfdt=∂∂xik∂T∂xi−JnC∂μC∂xn				(1.6)

где  - массовая плотность материала; ср - удельная теплоемкость сверхпроводника при постоянном давлении, ΔHcar- энтальпия, соответствующая формированию моля карбоната; Vcar- молярный объем карбоната и k - коэффициент температуропроводности сверхпроводника.

Цель настоящей работы - обсуждение схемы МКЭ для уравнений, описывающих диффузию углерода (1.1) и поток немеханической энергии (1.6).

2. СХЕМА МКЭ ДЛЯ МОДЕЛИ УГЛЕРОДНОГО ОХРУПЧИВАНИЯ

Рассмотрим схему МКЭ для определяющих уравнений (1.1) и (1.6), описывающих, соответственно, диффузию углерода и поток немеханической энергии. Следующие начальные и граничные условия устанавливают определяющие соотношения:

CCT=C0CT,      Т=Т0,      при t=0;

CCT=CbCT,      на Sb;      JkCnk=ϕC,      на S ;

Т=Тs,      на ST;      −k∂T∂xini=ϕE,      на SF;

где C0CT и Т0 - соответственно, начальные концентрация углерода и температура, которые могут изменяться в объеме материала V. Если C0CTпревышает конечную растворимость углерода в твердом теле, то начальная концентрация углерода в карбонате равна конечной растворимости углерода в карбонате, а начальная объемная доля карбоната вычисляется в соответствии с (1.2). Аналогичное верно и для CbCT, которая является концентрацией углерода на Sb, представляющей часть граничной поверхности S. При вычислении СTS учитываются распределения напряжений и температур; С представляет поток углерода на S; E является потоком тепла на SF, а Ts определяет температуру на ST.  Отметим, что Sb  S = ST  SF  = S. Величины CbCT, С, Т и E могут изменяться со временем.

Конечно-элементные уравнения получим из вариационного описания потоков диффузии и энергии. Для этой цели рассмотрим вариации концентрации углерода, СС, и температуры, Т, удовлетворяющие граничным условиям. Поэтому:

СС = 0,      на Sb										(2.1)

Т = 0,      на ST										(2.2)

Умножим (1.1) на вариацию концентрации углерода, удовлетворяющую (2.1), а затем проинтегрируем по объему V. Тогда для любого момента времени t, с учетом соотношений (1.3)-(1.5), получим:

VδCCdCCTdtdV=−SϕδCCϕCdS−VfDC∂CC∂xk∂(δCC)∂xkdV−                          −Vf−DCVC3RT∂σmm∂xk+DCQCRT2∂T∂xkCC∂(δCC)∂xkdV                 														(2.3)

Это соотношение упрощается, если в интервале приращения времени, t, изменение объемной доли карбоната включается в СС. Величина t имеет порядок характерного времени, определяемого диффузией и размером карбоната, или меньшее значение. Затем:

dCCTdt=ftdCCdt									(2.4)

Отметим, что СС не является более концентрацией углерода в карбонате, а определяет его концентрацию в той части материала, которая в момент времени, t, находится в форме карбоната и занимает объем fV.

Пространственная дискретизация получается при введении обычной конечно-элементной интерполяции для концентрации углерода, объемной доли карбоната, температуры и следа напряжений. Например, концентрация углерода вычисляется из узловых значений в виде:

CC=aqCqC

где aq и CqC - соответственно, интерполяционная функция и узловая концентрация для q - го узла. Подстановка (2.4) в (2.3) и использование пространственной дискретизации приводит к конечно-элементным уравнениям для диффузии углерода:

CpqdCqCdt+Dpq1+Dpq2CqC=Fp							(2.5)

где

Cpq=VftapaqdV,    Dpq1=VftDH∂ap∂xk∂aq∂xkdV,

Dpq2=Vft−DCVC3RT∂ar∂xkσmmr+DCQCRT2∂as∂xkTsaq∂ap∂xkdV,

Fp=−SϕapϕCdS

Производная по времени от концентрации углерода аппроксимируется следующим образом:

dCqC,t+Δtdt=1ΔtCqC,t+Δt−CqC,t							(2.6)

Соотношение (2.5) выбирается в момент времени, t+t. Уравнение (2.6) подставляется в (2.5) и после переноса члена Dpq2 в правую часть, имеем соотношение, аналогичное полученному в [3], для диффузии водорода в металле, обусловленной градиентами концентрации и напряжений:

1ΔtCpq+Dpq1CqC,t+Δt=Fp−Dpq2CqC,t+1ΔtCpqCqC,t			(2.7)

Матрицы Сpq, Dpq1 и Dpq2 вычисляются с помощью известных узловых значений объемной доли карбонатов, температуры и напряжения, определенных на предыдущем шаге вычислений. Значение объемной доли карбоната соответствует времени t. Однако значения температуры и напряжения соответствуют времени t + t, согласно обсуждению в конце данного параграфа. Вектор Fp вычисляется из граничных условий в момент времени t + t. Отметим, что решение уравнения (2.7) обеспечивает величину предварительной концентрации углерода, Ct+ΔtC,pr, которая, в соответствии с (2.4), должна представлять углерод в карбонате. Это предварительное значение может быть использовано для определения полной концентрации углерода:

Ct+ΔtCT=ftCt+ΔtC,pr

а также для новой объемной доли карбоната, ft+t:

fpr=Ct+ΔtCT−Ct+ΔtTSCC−Ct+ΔtTS, ft+Δt=0,           fpr<0,			(2.8)

где Ct+ΔtTS вычисляется на основе результатов для температуры и напряжения, определенных на предыдущем шаге.

Новая концентрация углерода в карбонате получается из уравнений (2.8):

Ct+ΔtC=Ct+ΔtC,pr,           fpr<0,

Далее получим конечно-элементные уравнения для потока немеханической энергии. Соотношение (1.6) умножим на вариацию температуры, удовлетворяющую уравнению (2.2), с последующим интегрированием по объему V. В результате получим выражение, выполняющееся в любой момент времени, t:

VδTρcpdTdtdV+VδTΔHcarVcardfdtdV=−SFδTϕEdS−Vk∂T∂xi∂(δT)∂xidV−VδTJnCT∂μC∂xndV

Также как и в случае диффузии углерода, вводится пространственная дискретизация, и получаются следующие конечно-элементные уравнения:

HqrdTrdt+KqrTr=Φq1+Φq2−Lqsdfsdt					(2.9)

где

Hqr=VρcpaqardV,      Kqr=Vk∂aq∂xi∂ar∂xidV,

Φq1=−SFaqϕEdS,      Φq2=−VaqJnC∂μC∂xndV,

Lqs=VΔHcarVcaraqasdV

Полагая производную температуры по времени в виде:

dTrt+Δtdt=1ΔtTrt+Δt−Trt

и следуя подходу для диффузии углерода, из (2.9) получим систему алгебраических уравнений:

HqrΔt+KqrTrt+Δt=Φq1+Φq2−Lqsdfstdt+HqrΔtTrt

здесь Φq1 вычисляется из граничных условий в момент t + t. Для оценки Φq2 используются узловые значения температуры, концентрации углерода, объемной доли карбоната и напряжения, полученные на предыдущем шаге.

Полный цикл вычислений состоит в следующем. В момент времени t все полевые величины известны: uit,εijt,σijt,CtC,ft,Tt,dCtCdt,dftdt,dTtdt, где ui - компоненты вектора перемещений для материальной частицы. Рассматривается приращение времени, t, и выполняются следующие вычисления:

- Первой решается задача деформирования материала. Определяются граничные условия при действующих нагрузках и/или перемещениях в момент времени t + t. Вычисляется скорость деформации изотропного расширения, вследствие формирования карбоната и температурного расширения, используя значения и скорости изменения концентрации углерода, объемной доли карбонатов и температуры в момент времени t. Параметры модели декогезии также определяются с помощью объемной доли карбонатов и распределения температур в момент времени t. При выполнении вычислений на шаге (1) вычисляются: uit+Δt,εijt+Δt,σijt+Δt.

- Далее решается задача для потока энергии. Граничные условия, обусловленные приложенной температурой на поверхности и/или потоком тепла, определяются в момент времени t + t. Вычисляется член Φq2 на основе распределений температур, концентрации углерода и объемной доли карбонатов в момент времени t, а также распределения напряжений, σijt+Δt, полученных на шаге (1). Скорость изменения объемной доли карбонатов в момент времени t используется для определения члена Lqs. При завершении вычислений на шаге (2) вычисляется Тt+t.

- В конце решается задача диффузии углерода. Граничные условия определяются для приложенной на поверхности концентрации углерода и/или потока углерода в момент времени t + t. Везде используется ft. Член Dpq2 вычисляется на основе значений σijt+Δt и Тt+t, полученных, соответственно, на шаге (1) и (2). При завершении вычислений на шаге (3) вычисляются Ct+ΔtC и ft+t.

Задача о деформации материала решается в предположении постоянного значения модуля Юнга. Ошибка в вычислениях далее может быть минимизирована рассмотрением значения Е для температуры в области вершины трещины, где действуют процессы охрупчивания и разрушения. Когда изменения температуры либо в пространстве, либо во времени значительны, ее воздействие на упругие модули должно учитываться (см., например, [4]).

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В настоящей работе обсуждается схема МКЭ для определяющих уравнений, описывающих диффузию углерода и поток немеханической энергии в композите "купрат/карбонат", которые были получены в рамках модели углеродного охрупчивания и разрушения YBCO, развитой в первой части настоящего исследования [1]. Конечно-элементные уравнения получаются из вариационного описания потоков диффузии и энергии. Полный цикл вычислений сводится к последовательному решению трех задач: (1) деформирования материала, (2) потока энергии и (3) диффузии углерода. Адекватные численные результаты с использованием представленной схемы МКЭ могут быть получены после предварительного проведения экспериментов, позволяющих оценить необходимые для вычислений характеристики углерода, купрата, карбоната и сверхпроводника YBCO.

# ЛИТЕРАТУРА

- Паринов И.А. Углеродное охрупчивание и разрушение сверхпроводника YBCO. I. Определяющие уравнения. Механика композиционных материалов и конструкций, 2005, т.11, №2, с.242-257.

- Shewmon P.G. Diffusion in Solids. Pennsylvania, Warendale: The Minerals, Metals & Materials Society, 1989, 346 p.

- Sofronis P., McMeeking R.M. Numerical analysis of hydrogen transport near a blunting crack-tip. J. Mech. Phys. Solids, 1989, v.37, N3, pp.317-350.

- Povirk G.L., Needleman A., Nutt S.R. An analysis of residual stress formation in whisker-reinforced Al-SiC composites. Mater. Sci. Engineer., 1990, v.A125, pp.129-140.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

aq - интерполяционная функция для q-го узла

ср - удельная теплоемкость сверхпроводника при постоянном давлении

CС - концентрация углерода

CqC - узловая концентрация углерода для q-го узла

CСT - полная концентрация углерода

C0CT - начальная концентрация углерода

CbCT - концентрация углерода на поверхности Sb

DС - коэффициент диффузии углерода

E - модуль Юнга

f - объемная доля карбоната в материале

JiC - компоненты потока углерода

JiCT - компоненты полного потока углерода в композите "купрат/карбонат"

k - коэффициент температуропроводности сверхпроводника

Mijkl - тензор упругих податливостей сверхпроводника

QС - тепловой поток, обусловленный транспортом углерода в карбонате

R - газовая константа

S - площадь поверхности

Sb, SF, ST, S  - части граничной поверхности S

t - время

Т - абсолютная температура

Т0 - начальная температура

Ts - температура на ST

ui - компоненты вектора перемещений

V - объем

Vcar- молярный объем карбоната

VC- молярный объем углерода в карбонате

xi - декартовы координаты

СС - вариация концентрации углерода

Т - вариация температуры

ij - компоненты тензора деформаций

С -  поток углерода на S

E - поток тепла на SF

 car - химический потенциал карбоната

 С  - химический потенциал углерода в карбонате при наличии

напряжений

μ0C - химический потенциал углерода в карбонате при отсутствии

напряжений

 - массовая плотность материала

ij - компоненты тензора напряжений

ΔHcar- энтальпия, соответствующая формированию моля карбоната

t - приращение времени

Поступила в редакцию 11 ноября 2004 года.

Работа выполнена в рамках гранта Российского Фонда Фундаментальных Исследований
N04-01-96800.