УСТОЙЧИВОСТЬ КРУГЛОЙ ПЛАСТИНЫ ИЗ СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ ПРИ ПРЯМОМ МАРТЕНСИТНОМ ПРЕВРАЩЕНИИ С УЧЁТОМ ПЕРЕМЕННОСТИ ПОПЕРЕЧНОГО РАЗМЕРА ЗОНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА

Сильченко Л.Г.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Известно, что термоупругие мартенситные фазовые превращения, происходящие в тонкостенных элементах из сплавов с памятью формы (СПФ), могут приводить к потере устойчивости. Об этом свидетельствуют как экспериментальные данные [1], так и теоретические работы [2–8]. В настоящее время при теоретическом анализе потери устойчивости элементов из СПФ применяются различные концепции, которые могут лежать в основе описания этого явления. Это, с одной стороны гипотеза «фиксированного фазового состава», следуя которой при переходе в смежную форму равновесия параметр фазового состава не меняется, с другой стороны — концепция «продолжающегося фазового перехода», следуя которой переход в смежную форму равновесия сопровождается дополнительным фазовым превращением. Последняя концепция может, в свою очередь, использоваться в различных формах. Два противоположных подхода названы [3,4] гипотезой «продолжающегося нагружения», следуя которой в процессе выпучивания могут присутствовать такие малые возмущения нагрузки, за счет которых дополнительный фазовый переход испытывают весь элемент из СПФ, или концепция «упругой разгрузки» (применительно к прямому превращению), следуя которой при потере устойчивости полностью отсутствуют вариации нагрузки, в результате чего одна часть элемента из СПФ испытывает дополнительное фазовое превращение, а другая — свободна от дополнительного перехода. Следует отметить, что концепции «упругой разгрузки» и «продолжающегося нагружения» не являются совершенно противоположными. Так, вполне очевиден случай, когда в процессе потери устойчивости присутствуют вариации нагрузки и одновременно в выпученном элементе из СПФ имеют место зоны с дополнительным фазовым превращением и без такового.

В большинстве работ, посвящённых потере устойчивости элементов из СПФ, ради простоты полагается, что поперечный размер зоны дополнительного превращения постоянен по элементу. Здесь же рассмотрен случай, когда указанное ограничение не использовалось.

11Equation Section (Next)

1. Постановка задачи

Рассматривается сплошная однородная круглая пластина, имеющая постоянную толщину  и радиус , изготовленная из сплава с памятью формы (СПФ). Пластина отнесена к полярной системе координат , оси которой расположены в срединной плоскости, а начало в центре пластины. Она нагружена по своей единственной торцевой кромке равномерно сжимающей постоянной внешней поверхностной силой, действующей в радиальном направлении. Положительной считается сжимающая нагрузка.

Считается, что равномерная поверхностная сила  прикладываются к пластине из СПФ при столь высокой температуре, что создаваемое напряженное состояние не вызывает прямое мартенситное превращение в изотермических условиях. Затем она медленно охлаждается через интервал температур прямого мартенситного превращения. Разыскивается минимальное значение нагрузки , при котором в процессе прямого превращения наряду с тривиальной плоской формой пластины возможны также искривленные формы равновесия.

Заметим, что температура всех точек изучаемой пластины в каждый момент времени считается одинаковой.

Отметим также, что при выпучивании пластины полагаются отсутствующими, как вариации температуры, так и нагрузок, за исключением вариации поверхностной силы, действующей в радиальном направлении и приложенной к кромке пластины. Причём последняя может принимать и нулевое значение, что не исключает из рассмотрения наиболее интересный случай отсутствия каких-либо вариаций нагрузки при потери устойчивости пластины.

Задача устойчивости решается в линеаризованной постановке в рамках теории малых деформаций и кинематической гипотезы Кирхгоффа-Лява (в отношении суммарных деформаций).

22Equation Section (Next)

2. ОпределяющиЕ соотношения

Для решения указанных выше задач устойчивости используется упрощенный вариант предложенной в [9–12] системы определяющих соотношений для СПФ, основанный на использовании дифференциальной зависимости для параметра фазового состава, который для плоского осесимметричного напряженного состояния имеет вид:

323\* MERGEFORMAT (.)

424\* MERGEFORMAT (.)

525\* MERGEFORMAT (.)

626\* MERGEFORMAT (.)

727\* MERGEFORMAT (.)

Здесь в случае использовании двойного нижнего индекса типа «mm» , причём индекс 1 соответствует радиальной координате, 2 - угловой. Кроме того  - полная, упругая и фазовая деформации,  - объемная доля мартенситной фазы,  - компоненты напряжений и некого нового тензора, а также, интенсивность последнего,  - модуль Юнга двухфазной среды, и его значения в мартенситном и аустенитном состояниях - аналогичные значения для модуля сдвига,  - коэффициент Пуассона,  - текущая температура,  - температуры начала и окончания прямого мартенситного превращения в свободном от напряжений материале соответственно,  - постоянные материала.

Следуя уравнениям 26 при решении задачи пренебрегается объемным эффектом реакции фазовых превращений. Это же относится к чисто температурным деформациям 23. Из 27 ясно , что при определении условия осуществления прямого перехода пренебрегается влиянием поперечных касательных напряжений.

Что касается температуры начала прямого превращения, то для неё используется выражение  [12], причём, если прямой переход происходит из полностью аустенитного состояния материала, а именно этот случай изучается в работе, то на основании двух последних формул 27, это выражение превращается в соотношение

где  - интенсивность напряжений.

В качестве функции  в работе используется зависимость

.

Можно показать, что в этом случае для неизменного напряжённого состояния, которое рассматривается в работе (в части докритического состояния), дифференциальная зависимость 27 сводится к конечной зависимости [13].

83Equation Section (Next)

3. Докритическое состояние

В работе [14] установлено, что если значения напряжений, получаемых при решении некоторой упругой задачи не зависят от упругих постоянных и координат точек тела, то точно такие же напряжения должны получаться при решении задачи о мартенситных превращениях для такого же по форме и также нагруженного тела из СПФ, при условии, что температура не зависит от координат точек тела. Отсюда следует, что докритические напряжения в рассматриваемой пластине будут определяться формулами

.		939\* MERGEFORMAT (.)

Соответствующие упругие деформации при этом равны

.		10310\* MERGEFORMAT (.)

Что касается фазовых деформаций, то они находятся интегрированием первых соотношений 26, с учетом 39 и нулевых начальных условий

.		11311\* MERGEFORMAT (.)

Действительно, легко показать, что докритическое напряжённо-деформированное состояние, определяемое уравнениями 39–311 удовлетворяет как уравнениям равновесия в отсутствии внешней поверхностной нагрузки (здесь и далее штрих вверху указывает на взятие производной по радиальной координате)

,

так и условиям совместности деформаций

.

Следуя 39–311, вплоть до момента потери устойчивости происходит равномерное сжатие пластины. Докритические (включая критические) значения прогиба, угла поворота и кривизн полагаются равными нулю.

124Equation Section (Next)

4. возмущенное состояние

Гипотеза прямых нормалей для полной деформации записывается применительно к пластине с учетом 23, 24 в виде

,		13413\* MERGEFORMAT (.)

где  - ортогональная пластине координата,  - полные деформации срединной плоскости пластины,  - кривизны.

Варьируя равенства 413 относительно критического состояния, используя 25 и 26 можно получить выражение

,	14414\* MERGEFORMAT (.)

в котором введены обозначения

,	15415\* MERGEFORMAT (.)

16416\* MERGEFORMAT (.)

где  - ступенчатая функция Хевисайда. Здесь и ниже все величины без знака вариации относятся к критическому состоянию, аргумент  у величин без индексов (например ) опускается.

Разрешая 414, 415 относительно вариации напряжений можно получить

,	17417\* MERGEFORMAT (.)

где ради краткости введены обозначения

.

Пусть для определенности нижняя часть сечения пластины  при переходе в отклонённую форму равновесия испытывает дополнительный фазовый переход, а верхняя  деформируется упругим образом (можно показать, что в случае использования противоположного соглашения ряд выражений меняет знак, но окончательные результаты оказываются теми же самыми). Тогда, очевидно, в зоне дополнительного фазового превращения должно быть выполнено неравенство  (см. условия осуществления прямого мартенситного перехода 26 и соотношения 416). В упругой же части должно выполняться противоположное условие - . Понятно, что условием для границы, разделяющей изучаемую пластину на области, где имеет место дополнительное превращение, а где нет, является равенство . Подставляя в него соотношение для вариации интенсивности напряжений 416, с учётом формул 417 в которых полагается , можно получить уравнение для определения координаты границы зоны дополнительного фазового перехода

.		18418\* MERGEFORMAT (.)

Собирая вариации внутренних усилий и моментов по формулам

,

в итоге, с учётом 417 получаем зависимости

19419\* MERGEFORMAT (.)

которые с привлечением 418 могут быть записаны в виде

,	20420\* MERGEFORMAT (.)

,	21421\* MERGEFORMAT (.)

в которых введены обозначения

22422\* MERGEFORMAT (.)

К соотношениям 420, 421 необходимо добавить уравнения равновесия в отношении изгиба (с учётом сил, действующих в срединной плоскости) и сопутствующего ему плоского напряжённого состояния

,		23423\* MERGEFORMAT (.)

.		24424\* MERGEFORMAT (.)

Заметим, что в соответствии с постановкой задачи вариация поверхностной тангенциальной силы в плоскости пластины отсутствует, о чем свидетельствует ноль в правой части в 424.

Необходимо учесть также уравнение совместности вариаций деформаций , которое с учетом левых частей представлений 414, а также линейных выражений связывающих кривизны и угол поворота

,		25425\* MERGEFORMAT (.)

может быть записано через вариации деформации в срединной плоскости

.		26426\* MERGEFORMAT (.)

Вместо условия совместности 426 можно использовать выражения вариаций соответствующих деформаций через вариацию радиального смещения

.		27427\* MERGEFORMAT (.)

В результате все неизвестные функции задачи могут быть выражены через две величины  и , для которых должны выполняться два дифференциальных уравнения второго порядка каждое, получающиеся подстановкой 420, 421, 425, 427 в 423 и 424.

Краевыми условиями в центре пластины при  являются условия равенства нулю вариации угла поворота и вариации радиального смещения

.		28428\* MERGEFORMAT (.)

Краевые условия на внешнем контуре пластины для угла поворота зависят от типа ее закрепления. Например, в случае защемлённой кромки это равенство нулю вариации угла поворота

,		29429\* MERGEFORMAT (.)

а для свободно-опёртой кромки — обращение в ноль вариации радиального изгибающего момента 420

.	30430\* MERGEFORMAT (.)

Что касается краевого условия на внешнем контуре для вариации радиального смещения, то оно определяется, в соответствии с постановкой задачи, известной малой величиной вариации поверхностной нагрузки  — , или, с привлечением 421

Таким образом, задача полностью поставлена. Ясно, что критические характеристики, получаемые в ходе решения должны существенным образом зависеть от величины вариации поверхностной нагрузки на внешней кромке пластины . Тем самым в рамках концепции «продолжающегося нагружения», когда в процессе выпучивания допускаются вариации нагрузки, задача устойчивости для СПФ, вообще говоря, теряет определенность, поскольку возмущения внешних нагрузок могут быть произвольными. Можно использовать, однако, постановку задачи, в рамках которой в определенном классе решений разыскивается то, для которого критические значения внешних нагрузок будут минимальны, при условии, что возмущения внешних нагрузок являются малыми. Как уже отмечалось, особым образом здесь выделяется постановка не предполагающая при выпучивании присутствия каких-либо вариаций нагрузки.

Важно отметить, что соотношение 418, определяющее координату  границы зоны дополнительного фазового превращения, справедливо лишь при условии, когда .

Подставляя в уравнение равновесия 424 разность , полученную при использовании соотношений для внутренних сил 421, учитывая уравнение совместности деформаций 426, можно получить формулу

,		31431\* MERGEFORMAT (.)

или после интегрирования

,		32432\* MERGEFORMAT (.)

где введена неизвестная константа . После подстановки 421, получаем окончательно

.		33433\* MERGEFORMAT (.)

Подстановка вариаций моментов 420 в 423 позволяет записать второе разрешающее уравнение

.	34434\* MERGEFORMAT (.)

Уравнений 433, 434 с привлечением нужных краевых условий вполне достаточно, чтобы решить любую задачу.

355Equation Section (Next)

5. Решения при неизменной толщине зоны дополнительного фазового перехода

Далее рассмотрен частный случай, когда безразмерная координата 422 границы зоны дополнительного фазового превращения постоянна -  и присутствует лишь вариация торцевой нагрузки . Определённое внимание будет уделено также другим решениям с постоянной координатой .

Анализ уравнений 433, 434 позволяет сделать вывод, что существует решение, когда величина  постоянна. Действительно, второй сомножитель левой части уравнения 433 обращается в ноль при постоянном значении безразмерной координаты

,		36536\* MERGEFORMAT (.)

откуда немедленно следует . Отбрасывая тривиальный вариант  на основании 434, с учётом  и соотношений для кривизн 425, приходим к уравнению устойчивости

,	37537\* MERGEFORMAT (.)

где для  422, с учётом 536 верно выражение

.

Путём введения замены  уравнение 537 сводится к известному уравнению Бесселя

,

решение которого для сплошной пластины даётся формулой [15]

,		38538\* MERGEFORMAT (.)

в которой фигурирует бесселева функция первого рода с индексом 1.

Для защемлённой пластинки из 429, 538 следует окончательное уравнение

,

наименьший корень которого равен . Возвращаясь к прежним переменным в итоге можно получить уравнение

,		39539\* MERGEFORMAT (.)

служащее для нахождения критической нагрузки.

Для свободно-опертой пластины из 430, 538 для нахождения критической нагрузки следует более сложное уравнение

,	40540\* MERGEFORMAT (.)

в котором присутствует ещё одна функция Бесселя первого рода — с индексом 0.

Для рассматриваемого случая  можно существенно упростить ряд формул. Так на основании соотношений 425, 427 путём интегрирования соотношения 418 для  применительно к сплошной круглой пластине оказывается верным выражение

,

благодаря которому формулу для внутренних усилий 421 можно переписать через кривизны

.	41541\* MERGEFORMAT (.)

Анализ последней формулы показывает, что для защемлённой по контуру пластины решение при постоянном значении , подсчитываемом по формуле 536, является точным в отсутствии каких-либо вариаций нагрузки. Действительно, что касается вариации поверхностной нагрузки, распределённой по срединной плоскости пластины, то она равна нулю по условию (см. напр. 424 - правая часть равна нолю). Формула 541 показывает, что равна нолю и вариация поверхностной торцевой нагрузки , поскольку обращается в ноль  (первое слагаемое в скобках обращается в ноль благодаря 536, второе благодаря краевому условию на кромке 429 - см. 425).

Очевидно, для свободно-опёртой по контуру пластины такого точного решения не существует. Однако существует решение, когда при выпучивании присутствует вариация торцевой нагрузки.

Отметим, что для отличных от 536 постоянных значений координаты границы дополнительного фазового превращения  также справедливо дифференциальное уравнение устойчивости 537 (и его решения), в котором, однако, фигурирует величина , подсчитываемая по общей формуле 422. Кроме того, в соответствии с 541 при выпучивании должна присутствовать вариация торцевой нагрузки. Наконец, приходится учитывать присутствие вариации поверхностной нагрузки в срединной плоскости пластины  - правая часть уравнения 424 в этом случае как раз должна равняться . Очевидно, она может быть найдена путём подстановки 541, в левую часть уравнения 424, если иметь ввиду, что вариации кривизн к этому моменту известны из решения уравнения устойчивости 537.

Наиболее интересен случай , когда весь материал пластины при выпучивании испытывает дополнительное превращение. При этом реализуется подход, названный концепцией «продолжающегося нагружения», всегда приводящий к наименьшим значениям критических нагрузок. Интересен также случай , соответствующий концепции «фиксированного фазового состава», приводящий к наибольшим значениям критических нагрузок, при котором за счёт выбора нужных вариаций нагрузки при выпучивании ни одна точка пластины не испытывает дополнительное превращение (решения в так называемой несвязной постановке [16] приводят к тем же результатам). Для него  (см. 422) и, например, для защемлённой пластины из 539 следует формула

,

для критической нагрузки, отличающаяся от выражения для эйлеровой критической поверхностной силы соответствующей упругой пластины лишь переменным значением упругих постоянных.

Вообще говоря, можно предложить и другие варианты решений с постоянным распределением  по пластине, отличающиеся друг от друга сопровождающими изгиб вариациями нагрузки. Определённый интерес представляет вариант, при котором полагается  (случай  приводит к  рассмотренному в предыдущем абзаце). Подставляя в него соотношения 541, для нахождения  приходим к уравнению

,

корень которого находится по формуле

,		42542\* MERGEFORMAT (.)

по своей структуре повторяющей соответствующие выражения для стержня [4] и прямоугольной пластины [5,6]. Понятно, что последнее решение также предполагает при выпучивании присутствие вариаций нагрузки обеих типов.

436Equation Section (Next)

6. Решения при переменной толщине зоны дополнительного фазового перехода

По условию, на этапе выпучивания пластины допускается присутствие лишь вариации торцевой поверхностной силы . В этом случае, очевидно, какая-то часть пластины будет находиться в условиях фазового перехода, какая-то - нет. Далее рассмотрен общий случай, когда безразмерная координата 422 границы зоны дополнительного фазового превращения переменна - .

Тем не менее, анализируя 433 сразу можно сделать некоторые выводы о виде функции . Предполагая, что  в какой-либо точке отрезка  принимает постоянное значение, даваемое формулой 536 и обнуляющее второй сомножитель левой части 433, на основании 433 заключаем, что  и, следовательно,  на всём указанном отрезке. Это приводит к случаю, рассмотренному в предыдущем пункте. Таким образом, на отрезке  либо верно , либо  (более точно на отрезке, где знак средней кривизны  постоянен).

В случае переменности  можно рассчитывать лишь на численное решение задачи устойчивости. Проще всего совместно с 434 использовать дифференциальное уравнение 431). С учётом 425 задача сводится к решению системы дифференциальных уравнений третьего порядка

44644\* MERGEFORMAT (.)

в которой ради краткости использовано обозначение

.

Ясно, что система 644 совершенно не изменится, если вместо функции  в неё подставить , где C - const. Следовательно, решение зависит лишь от формы функции , как это обычно бывает в линеаризованных задачах на собственные значения. Поэтому при решении 644 важно удовлетворить всего двум краевым условиям, а при выборе третьего возможен определённый произвол. Для простоты в качестве примера ниже рассмотрена свободно опёртая круглая пластинка, для которой как показано в п.5 не существует точного решения при постоянной  в отсутствии вариаций нагрузки. Кроме того, не меняется знак вариации средней кривизны - , что существенно упрощает численный анализ. Соответствующие краевые условия таковы (см. 428, 430)

причём  определяется по 422. Второе из этих уравнений выражает равенство нулю радиального погонного момента на кромке. Что касается третьего краевого условия, то можно принять, что

,		45645\* MERGEFORMAT (.)

где  - некоторое число, влияющее, как это было отмечено выше, лишь на масштаб  и функций, зависящих от неё непосредственно, но никак не влияющее на функцию .

Процедура решения 644 сводится к следующему. Для заданного значения объёмной доли мартенситной фазы  выбирается некоторое значение нагрузки . Далее осуществляется численное решение 644, с учетом указанных краевых условий. Заметим, что если в результате численного решения 644 координата  выходит за границы пластины (по толщине), что соответствует либо случаю когда вся толща пластины в соответствующем месте испытывает дополнительный переход, либо наоборот случаю полного отсутствия такового , то система 644 должна быть подвергнута необходимой корректировке. Формально, для этого достаточно обнулить правую часть второго уравнения этой системы. Можно поступить по-другому - строить решения в указанных зонах на основе нужных уравнений из п.5.

В процессе численного решения 644 станут известны функции , а следовательно и константа  433, поскольку вариации кривизн выражаются через вариацию угла поворота и его первую производную. Из 433 и рассуждений после 644 понятно, что константа  зависит от используемого значения  - 645. При увеличении вариации угла поворота  в  раз константа  также увеличивается в  раз. На основании 432, 427 может быть найдено условие на кромке пластины

,		46646\* MERGEFORMAT (.)

связывающее вариацию торцевой нагрузки с вариацией радиального смещения. Из этого же соотношения 432 при помощи уравнения 419 при использовании 427 может быть записано дифференциальное уравнение для радиального смещения

,	47647\* MERGEFORMAT (.)

причем правая часть этого уравнения к этому моменту, как отмечалось, - известна. Понятно, что применительно к этому уравнению справедливо уже отмеченное наблюдение - вариация  зависит от величины . При увеличении вариации угла поворота  в  раз  также увеличивается в  раз. Интегрирование 647 позволяет записать для  зависимость

,

которая, наряду с краевым условием 646, позволяет найти искомую вариацию торцевой нагрузки

.	48648\* MERGEFORMAT (.)

Ясно, что величина  зависит от параметра  645 уже известным образом.

В результате ряда практических расчетов выявлена следующая закономерность. Оказывается, что для изучаемой свободно опёртой пластинки для каждого значения  соответствующая критическая нагрузка принадлежит некоторому интервалу , причем  - критическая нагрузка, подсчитываемая в соответствии с концепцией «продолжающегося нагружения» для случая, когда вся пластина испытывает дополнительный фазовый переход. Величина  соответствует критической нагрузке подсчитываемой на основе концепции «фиксированного фазового состава». В зависимости от конкретного значения  дополнительное превращение распространяется на разные области изучаемой пластины. Понятно, что конкретному значению нагрузки  отвечает определённое значение вариации торцевой нагрузки 648 (с учётом оговорки после этой формулы). Несомненный интерес представляет частный случай нагрузки , при которой .

7. некоторые результаты и выводы

Рассмотрим выпучивание свободно-опёртой пластины, вызванной прямым мартенситным фазовым превращением. В качестве примера рассмотрена пластина, имеющая следующие физико-механические характеристики

На рис.1 представлены зависимости безразмерной критической поверхностной нагрузки  (получена отнесением к критическому усилию изотермической потери устойчивости такой же пластины в аустенитном состоянии) от параметра , подсчитанные на основе различных подходов. Сплошная кривая 1 с этого рисунка соответствует концепции «продолжающегося нагружения», когда вся пластина в процессе выпучивания испытывает дополнительное фазовое превращение и получена при помощи уравнения 540 (с учётом параметра  подсчитываемого по 422 для ). Кривая 2 - решению с постоянным значением , подсчитываемым по формуле 542. Кривая 4 получена в предположение постоянства , когда для неё используется соотношение 536 (при этом отсутствует вариация поверхностной нагрузки в срединной плоскости пластины, но присутствует вариация торцевой нагрузки). Кривая 5 отвечает гипотезе «фиксированного фазового состава», когда ни одна точка пластины не испытывает дополнительное превращение (см. 540, 422 при ). Наконец, пунктирная кривая 3 с кружками получена при помощи численного решения системы дифференциальных уравнений 644 в предположении, что в процессе выпучивания отсутствует вариация торцевой нагрузки , то есть в соответствии с концепцией «упругой разгрузки».

Рис.1.

Из рис.1 видно, что кривые 2, 3 расположены весьма близко друг другу. При этом трудоёмкость получения кривой 3 несравненно выше.

На рис.2 для прежней свободно-опёртой пластины для значения  представлен ряд графиков, иллюстрирующих зависимость области, где имеет место дополнительный фазовый переход от конкретного значения критической нагрузки . По оси абсцисс отложен безразмерный радиус пластины , по оси ординат безразмерная координата  границы зоны дополнительного фазового превращения, связанного с выпучиванием (полагается, что зона ниже соответствующей кривой испытывает дополнительное превращение). При значении  реализуется минимум критической нагрузки , то есть при этом значении  кривая 1 с рис.1 достигает своего минимального значения. Величина , подсчитанная в соответствии с гипотезой «фиксированного фазового состава» (кривая 5 с рис.1) при этом не соответствует своему минимальному значению.

Рис.2.

В таблице отражено соответствие между номерами кривых с рис.2 (первая строка) и соответствующими значениями безразмерных критических нагрузок  полученных при значении .

Таблица.

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.222 | 0.230 | 0.255 | 0.2901 | 0.2883 | 0.304 | 0.320 | 0.360 | 0.450 | 0.491 |

Безразмерная критическая нагрузка  соответствует постоянному значению координаты , подсчитанной по формуле 536 и на рис.2 ей соответствует линия 6. Интересен также случай критической нагрузки . Это значение соответствует постоянному значению , подсчитываемому по 542, когда присутствуют вариации поверхностной нагрузки обоих типов. На рис.2 этот случай представлен пунктирной линией без номера. На этом же рисунке кривой 5 представлена область дополнительного фазового превращения, полученная для той же критической нагрузки , но при переменной координате  (при выпучивании присутствует только вариация торцевой нагрузки). Видно, что границы областей дополнительного фазового перехода, найденные в соответствии с указанными подходами весьма близки между собой. Пожалуй, самым интересным среди представленных на рис. 2 графиков является жирная кривая с номером 4, отвечающая безразмерной критической нагрузке . Она выделяется среди всех остальных тем, что без каких либо оговорок отвечает концепции «упругой разгрузки», поскольку при заданном значении величины объёмной доли мартенситной фазы  именно при  имеет место потеря устойчивости рассматриваемой свободно опёртой пластинки без каких-либо вариаций нагрузки - . 648. Интересно отметить, что весьма близкое к указанному значению критической силы даёт решение на основе простейшего постоянного распределения , подсчитываемого по 542 - , на что, впрочем, уже обращалось внимание при описании рис.1.

Заметим также, что при  потеря устойчивости пластинки происходит при наличии положительной (сжимающей) вариации торцевой нагрузки , а при  - отрицательной (растягивающей).

На рис.3 для значения  представлена зависимость величины  от безразмерной критической нагрузки , причём вариация  образована таким образом, чтобы не зависеть от величины  645.

Рис.3.

В заключение отметим, что для рассмотренного в работе случая потери устойчивости пластины из СПФ при переменном поперечном размере зоны дополнительного фазового перехода можно сделать вывод о том, что, как и в случае постоянного распределения указанной зоны, найденные значения критической нагрузки заключены между критическими силами, полученными в соответствии с концепциями «фиксированного фазового состава» и «продолжающегося нагружения».

ЛИТЕРАТУРА

- Мовчан А.А., Казарина С.А. Экспериментальное исследование потери устойчивости, вызванной термоупругими фазовыми превращениями под действием сжимающих напряжений. Проблемы машиностроения и надежности машин, 2002, №6, c.82–89.

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г. Устойчивость стойки Шенли при ползучести или при прямом термоупругом превращении. Механика композиционных материалов и конструкций, 2000, т.6, №1, c.89–102.

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г. Анализ устойчивости при прямом термоупругом превращении под действием сжимающих напряжений. Изв. РАН, МТТ, 2004, №2, c.132–144.

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г. Устойчивость стержня, претерпевающего прямое или обратное мартенситные превращения под действием сжимающих напряжений, ПМТФ, 2003, т.44, №3, c.169–178.

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г. Аналитическое решение связной задачи об устойчивости пластины из сплава с памятью формы при прямом термоупругом фазовом превращении. ПММ, 2004, №1, c.60–72.

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г. Аналитическое решение связной задачи об устойчивости пластины из сплава с памятью формы при обратном мартенситном превращении. Известия РАН, МТТ, 2004, №5, c.164–178.

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г. Устойчивость элементов из сплавов с памятью формы, при обратных мартенситных превращениях. Материалы 10-го международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред», Ярополец, 9–13 февраля 2004 г., т.1, М., Изд-во МАИ, 2004, c.91–93.

- Сильченко Л.Г. Устойчивость стеснённого стержня из сплава с памятью формы при обратном мартенситном фазовом превращении. Механика композиционных материалов и конструкций, 2004, т.10, №4, c.566–576.

- Мовчан А.А. Микромеханические определяющие уравнения для сплавов с памятью формы. Проблемы машиностроения и надежности машин, 1994, №6, c.47–53.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию деформации мартенситных превращений в сплавах с памятью формы, Изв. РАН, МТТ, 1995, №1, c.197–205.

- Мовчан А.А. Выбор аппроксимации фазовой диаграммы и модели исчезновения кристаллов мартенсита для сплавов с памятью формы, ПМТФ, 1995, т.36, №2, c.173–181.

- Мовчан А.А., Ньюнт Со, Казарина С.А. Термодинамическое описание механического поведения сплавов с памятью формы с помощью аддитивного потенциала Гиббса. Тр. 43-го семинара «Актуальные проблемы прочности», Витебск, 27 сентября – 1 октября 2004, c.359–364.

- Liang C., Rogers C.A. One dimensional thermomechanical constitutive relations for shape memory materials. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 1990, v.1, N2, pp.207–234.

- Мовчан А.А. Аналитическое решение задач о прямом и обратном превращении для сплавов с памятью формы. Известия АН, МТТ, 1996, №4, c.136–144.

- Вольмир А.С. Устойчивость упругих систем. М., Наука, 1967, 984 с.

- Мовчан А.А. Учет переменности упругих модулей и влияния напряжений на фазовый состав в сплавах с памятью формы. Известия РАН, МТТ, 1998, №1, c.79–90.

Поступила в редакцию 22 июля 2005 года.

Работа выполнена при финансовом содействии РФФИ, грант № 05–01–00841.