ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ЗНАКА ДЕФОРМАЦИИ В ЯВЛЕНИЯХ КОРРОЗИИ ПОД НАПРЯЖЕНИЕ
ВЕСОВЫМ МЕТОДОМ

Мовчан Т.Г., Русанов А.И.

Институт физической химии РАН, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Весовым методом изучена кинетика коррозии в процессе непрерывного разрушения металла, находящегося в агрессивной среде под напряжением. На примере сплава железа с углеродом показано, что коррозия на противоположных сторонах изогнутой стальной пластины идет с разной скоростью. Неодинаковое проявление механохимического эффекта для разных металлических образцов обусловлено различием в них начальных напряжений. В отличие от опубликованных ранее, в данной работе приведены результаты исследований иными методическими приемами и в иной системе.

1. ВВЕДЕНИЕ

В рамках классической теории упругости сжатые и растянутые состояния энергетически равноценны [1], поэтому изучение влияния знака деформации на скорость коррозии ранее не проводилось. Влияние напряжений на скорость коррозии рассматривалось, как правило, с позиций коррозионного растрескивания, возникающего под действием растягивающих напряжений. Механохимическая термодинамика [2] предсказывает влияние не только величины, но и знака деформации на скорость твердотельных поверхностных реакций. Это оказалось возможным из-за учета поверхностного натяжения. Традиционная теория упругости исходит из предположения, что в начальном состоянии нет ни напряжения, ни деформации. Если вспомнить о существовании поверхностного натяжения (не говоря уже об атмосферном давлении), то нужно признать, что в природе таких начальных состояний не бывает. Особое значение имеет поверхностное натяжение, ибо коррозия, как и все твердотельные реакции, происходит на поверхности. Если в начальном состоянии на поверхности уже имеется натяжение, то при растяжении поверхности оно складывается с приложенным напряжением, а при сжатии – вычитается из него. Симметрия сторон изогнутой пластины исчезает, а это значит, что скорость любого физико-химического процесса зависит от знака деформации. Впервые заметное различие в скорости растворения при растяжении и сжатии наблюдалось на примере растворения в воде изогнутой монокристаллической пластинки КСl [3].

Несмотря на очевидность результатов коррозионного разрушения проблема регистрации этих разрушений и до настоящего времени является сложной задачей. Принципиальная трудность заключается в гетерогенности исследуемой системы. Способы регистрации результатов коррозионных измерений можно условно разделить на две группы методов: одни предполагают исследование поверхности металла, другие - компоненты раствора. Традиционно к числу способов первого типа относят электрические и физические методы, к числу второго – аналитические. Измерение электрических параметров состояния контролируемой системы не всегда соответствует условиям самопроизвольной коррозии металла под действием агрессивной среды. Требованию прямого измерения при оценке коррозионной стойкости металлов отвечает весовой метод.

Этим методом в его традиционном использовании было обнаружено [4], что скорость анодного растворения стальной изогнутой пластины в соляной кислоте для вогнутой поверхности выше, чем для выпуклой при малых временах наблюдения (в пределах минуты), пока влияние трещин мало. В качестве недостатков весового метода приводят: необходимость очистки от продуктов коррозии, большую трудоемкость и отсутствие непрерывности в измерениях кинетики коррозии [5].

В настоящей работе показана возможность непрерывного измерения как корродирующего металла, так и контактирующего с ним раствора при весовом методе. При этом демонстрируется высокая чувствительность измерений в исследованиях эффекта знака деформации при коррозии металла под напряжением.

Целью работы являлось исследование эффекта знака деформации при коррозии стали под напряжением в условиях непрерывного регистрирования массы корродирующего металла.

2. МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

Образцы представляли собой полированные прямоугольные пластинки толщиной 0,3 мм с соотношением сторон 10х50 мм и 10х75 мм, выполненные из стали с содержанием углерода С=0,45% и защитным от атмосферной коррозии покрытием. Для экспериментов готовили несколько серий образцов, каждая из которых представляла совокупность не менее 10 пластин, нарезанных из одной готовой пластины большего размера. До резки проводилась предварительная маркировка одной из сторон большой пластины, чтобы идентифицировать противоположную для всех образцов полученной серии. Для изоляции одной из сторон пластинки применяли дополнительное антикоррозионное покрытие, применяемое для этих сред, осуществляемое лаком ХВ-784, представляющим собой раствор хлорированной поливинилхлоридной смолы в смеси летучих органических растворителей с добавками пластификатора [4].

В качестве коррозионной среды использовали 1н и 2н водные растворы серной кислоты. Растворы готовили на бидистиллированной воде.

3. АППАРАТУРА. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

Изгиб пластины осуществляли в тефлоновой ячейке, изготовленной в виде корыта (рис.1), куда помещали образец так, чтобы своими концами он упирался  в ее боковые стенки. При используемом способе нагружения напряжения в различных точках поверхностей пластины – различны с максимумом в ее центральном сечении. В рамках предположения о физически линейном поведении материала и геометрически линейной постановки задачи напряжения в поверхностных слоях пластины пропорциональны прогибу. Поэтому прогиб  рассматривали как интегральную характеристику напряженности поверхностных слоев пластины. В дальнейшем планируется провести испытания на чистый изгиб, где напряжения одинаковы.

Рис.1. Ячейка с исследуемой пластиной под напряжением.

На рис.2 приведена схема установки для изучения эффекта знака деформации путем непрерывного измерения массы стальных изогнутых пластин в растворе агрессивной среды.

Рис.2.	Схема установки для непрерывного измерения массы объектов в растворе агрессивной среды: 1- весы, 2 – устройство для подвешивания груза, 3 – исследуемая пластина, 4 – цилиндрический сосуд, 5 – агрессивная среда, 6 – компьютер.

Основной частью установки ее служат электронные весы (1) фирмы «Sartorius», с точностью измерений 0,0001 г, в которых имеется специальное устройство (2) для подвешивания под чашкой весов ячейки с исследуемой пластиной (3). Под весами установлен цилиндрический сосуд (4) с коррозионной средой (5), в которую  ячейка с образцом погружалась полностью. Для максимально возможного выхода продуктов реакции в раствор пластинку располагали в ячейке вертикально по ее ширине. С помощью компьютера (6) регистрировали  данные о массе корродирующего образца в течение интересующего времени. Частоту фиксирования данных можно было задавать, начиная от 3-4 измерений в секунду. Непрерывная запись данных об изменяющейся массе пластины повысила точность эксперимента и снизила его трудоемкость.

Опыты проводили следующим образцом. Образцы обезжиривали эфиром, после чего одну из сторон пластины покрывали лаком вручную (при помощи кисточки) и высушивали при температуре 18-22оС в течение 1 ч. Затем на ту же сторону наносили второй слой лака, а высушивание проводили в течение 2 ч при 60оС. Непокрытую лаком сторону вновь обезжиривали эфиром. Ячейки с исследуемой пластиной с одной стороны подвешивали к весам, а с другой - опускали в сосуд с коррозионной средой. После этого включали автоматическую запись текущих значений массы подвешенного груза и времени экспонирования, которое составляло 3 минуты и более (в зависимости от материала образца и задачи эксперимента). Измерения каждого образца проводили в новом растворе. Полученные данные - это кинетические кривые, относящиеся к изменению массы образца (масса ячейки не изменялась). Отношение измеряемых значений массы к значению, зафиксированному в начале эксперимента (через 10-15секунд, идущих на установление равновесного состояния в жидкой среде после подвешивания ячейки) приводило эти кривые к нормированному состоянию.

С учетом действия выталкиваюшей силы масса ячейки с пластиной, полностью погруженной в раствор, определяется, как:

mж=(Vячρяч+Vплρм)–(Vяч+Vпл)ρр-ра=Vяч(ρяч-ρр-ра)+Vпл(ρм-ρр-ра)		(1)

где Vяч, Vпл – объем ячейки и пластины,  ρяч, ρм, ρр-ра – плотность ячейки, металла пластины и раствора соответственно. Поскольку при растворении пластины  объем ячейки не изменяется, то изменение массы пластины равно:

∆m=∆Vплρм,-∆Vплρр-ра									(2)

Поскольку ρм >> ρр-ра, то влияние второго члена уравнения (2) значительно слабее первого. Поэтому в оценке изменения массы пластины изменением  выталкивающей силы можно было пренебречь.

В процессе отработки методики были проведены эксперименты по растворению в воде монокристаллической пластинки КСl, поскольку, во-первых, она однородна по составу, а во-вторых, на этих образцах обнаружен эффект знака деформации при наблюдении скорости растворения оптическим методом [3]. Прогиб монокристалла осуществляли аналогично тому, как это делалось в работе [3]: по центру при наличии опор на краях пластины.

На рис.3 приведена кривая изменения во времени (t) относительной массы: mi /m0, (m0 -масса, измеренная при t=5с), которая иллюстрирует отсутствие уже через 10с релаксационных процессов, связанных с установлением равновесия в водной среде после подвешивания образца.

В исследуемом интервале (Δt) скорость снижения массы образцов была постоянна, колебания в показаниях отсутствовали, что отражало пригодность методики за наблюдением изменения массы образцов в жидкой среде.

mi/m0

t,c

Рис.3.	Изменение относительной массы монокристалла КСl при растворении
в воде.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

На рис.4 приведена кривая изменения во времени (t) относительной массы: mi /m0, (m0 -масса, измеренная при t=10с), стальной пластины длиной 50мм при небольшом прогибе (около1мм).

mi /m0

t,c

Рис.4.	Относительное изменение массы стальной пластины от времени
при растворении в 2н растворе серной кислоты.

Сравнивая полученную кривую с кривой рис.3, видно, что растворение в кислоте стальной пластины – менее однородный процесс, чем монокристалла в воде. Начальное повышение массы на рис.4, по-видимому, связано с влиянием легирующего компонента на поверхности образца. Взаимодействие окислов легирующих компонентов с кислотой приводит к образованию солей, которые не сразу уходят в раствор, а могут задерживаться на поверхности пластины, увеличивая ее массу. Скорость снижения массы пластины, как видно из рис.4, от наибольшего значения уменьшается немонотонно.

Для исследованных образцов углеродистой стали в пределах 1-1,5 минут растворение металла на вогнутой стороне проходило в 1,3-1,5 раза быстрее, чем на выпуклой. При выдержке 3-5 минут образец просто разрушался. Иногда время до разрушения составляло 2,5 минуты. Различие во времени до растрескивания образцов, могло быть связано с разным состоянием их поверхности, в частности, с наличием участков, на которых скорость коррозии выше, чем на остальной поверхности подложки. В таком случае, согласно работе [5], образуются коррозионные трещины, приводящие к разрушению. На образцах, не ломающихся за время проведения эксперимента, скорость растворения при растягивающем напряжении (выпуклая сторона) со временем становилась большей, чем при сжимающем. По-видимому, с течением времени происходило образование трещин. Естественно, они формировались с выпуклой стороны образца, а это приводило к увеличению ее шероховатости и реальной площади, так что поток вещества с единицы видимой площади мог оказаться большим для выпуклой поверхности, чем для вогнутой [4].

На рис.5 приведены кривые изменения массы во времени для образцов, находящихся под напряжением в 2н растворе серной кислоты.

mi / m(t=10c)

t, c

Рис.5.	Относительное изменение массы образцов нелегированной стали от времени при растворении в 2н растворе серной кислоты для вогнутой (1) и выпуклой (2) сторон изогнутой пластины.

Рассчитывая для каждого участка, демонстрирующего снижение массы образца в соответствии с законом у=-Кх+в, параметр К, получили зависимости скорости |К| растворения в 2н растворе серной кислоты металла от времени для выпуклой и вогнутой сторон. На рис.6 приведены эти кривые для небольшого времени наблюдения (1,5-2 минуты), пока скорость растворения на вогнутой стороне еще возрастала.

t,c

Рис.6.	Зависимости скорости (К) растворения в 2 н серной кислоте металла
от времени для вогнутой (1) и выпуклой (2) сторон изогнутой пластины.

Из рис.6 видно, что на этом временном промежутке скорость растворения выше на вогнутой стороне, чем на выпуклой. Далее, как показывают расчеты коэффициента К, происходит снижение скорости растворения на вогнутой стороне и рост – на выпуклой.

Различия в скоростях химической реакции, обусловлены разным напряжением на вогнутой и выпуклой сторонах пластины. Для пояснения рассмотрим реакцию коррозии стальных пластинок металла в кислотах. Для нее характерна анодная ионизация металла с последующей водородной деполяризацией (восстановление водорода):

Fe = Fe2+ + 2e

2H+ + 2e = H2

Скорость процесса растворения определяется его сродством, представляющим комбинацию химических потенциалов. Химическое сродство для этого процесса имеет вид:

A = μFe – μFe2+ - 2μе ,

где μFe - химический потенциал железа в твердом состоянии на поверхности образца, μFe2+ - химический потенциал иона железа в растворе, μе - химический потенциал электрона. Чем выше химический потенциал железа в твердом состоянии, тем больше химическое сродство, а значит, и скорость растворения железа.

Из полученных данных следует, что на растянутой и сжатой сторонах пластинки химические потенциалы различны. Если допустить, что в поверхностном слое стальной пластины даже в отсутствие деформации имели место избыточные напряжения, то в соответствии с [2] при растяжении они складываются с приложенным, а при сжатии – вычитаются. Поскольку более высокая скорость растворения наблюдается на вогнутой стороне, можно предположить, что в поверхностном слое стальной пластины имело место отрицательное начальное напряжение (хотя бы на каких-то его участках). Существование отрицательного напряжения у поверхности твердого тела предсказывалось в теоретических оценках [6] и обнаружено экспериментально при растворении в воде монокристалла КСl [3]. В работе [7] отмечалось повышение коррозионно-механической прочности углеродистой стали под влиянием остаточных сжимающих напряжений в поверхностном слое.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, исследования массы стальных пластин, находящихся в агрессивной среде под напряжением, в условиях непрерывного регистрирования данных позволили уловить изменения, происходящие в области малых времен экспозиции. Результаты анализа полученных кинетических кривых показали, что растворение в кислоте - крайне неоднородный процесс. Исследования в менее агрессивной среде: растворе серной обнаружили увеличение временного интервала для проявления механохимического эффекта: протекания процесса с разной скоростью на противоположных сторонах изогнутой пластины.

# ЛИТЕРАТУРА

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория упругости. М., Наука, 1987.

- Русанов. A.И. Термодинамические основы механохимии. Ж. общ. химии, 2000, т.70, №3, с.358-382.

- Беренштейн Г.В., Дьяченко А.М., Русанов А.И. ДАН СССР, 1988, т.298, №6, с.1402.

- Русанов А.И., Урьев Н.Б., Ерюкин П.В., Мовчан Т.Г., Есипова Н.Е. Открытие эффекта знака деформации в явлениях коррозии под напряжением. ДАН, 2004, т.395, №3, с.364-366.

- Ажогин Ф.Ф. Коррозионное растрескивание высокопрочных конструкционных сталей. Физико-химическая механика материалов, 1967, т.3, №3, с.273-281.

- Адамсон А. Физическая химия поверхностей. М., Мир, 1979.

- Саакиян Л.С., Ефремов А.П., Соболева И.А. Особенности влияния микродугового оксидирования на коррозионно-механическое поведение алюминиевых сплавов и покрытий. Защита металлов, 1994, т.30, №1, с.101-104.

Поступила в редакцию 17 июня 2005 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ  (грант № 04-03-33086).