ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТРЕХФАЗНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ СДВИГОВОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ

Урьев Н.Б., Дрожжин Д.А.

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН,

г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

В работе представлены результаты исследований реологических свойств минеральных высоконаполненных трехфазных дисперсных систем, моделирующих свойства грунтов, в условиях непрерывного сдвига в сочетании с уплотнением. Установлено, что деформация данных систем сопровождается последовательными этапами возникновения разрывов сплошности и их «залечиванием». Характер реологического поведения и длительность проявления разрывов сплошности в процессе сдвиговой деформации зависят от состава трехфазных дисперсных систем, в частности от количества и вида добавки полимера.

С помощью конического пластометра выполнены исследования по определению влияния добавок полимеров (эпоксидной смолы марки ЭД-22 и водной дисперсии поливинилацетата) на структурно-механические свойства высоконаполненных трехфазных дисперсных систем, содержащих минеральное связующее (портландцемент М-500). Получены зависимости характеризующие кинетику отверждения данных систем на ранних сроках твердения.

Изучено влияние добавок полимеров (эпоксидной смолы марки ЭД-22 и водной дисперсии поливинилацетата) на прочностные свойства образцов отвержденных полимер-минеральных композиций при сжатии и изгибе.

1. ВВЕДЕНИЕ

Развитие современного композиционного материаловедения связано с необходимостью установления закономерностей формирования структур материалов и, особенно, высоконаполненных, содержащих различные по дисперсности и физическим свойствам твердые дисперсные фазы в различных жидких дисперсионных средах. К числу таких материалов относятся укрепленные грунты, широко используемые в дорожном строительстве. Дисперсные системы, образующие такие материалы, являются трехфазными, то есть содержат твердые фазы в жидкой и газовой (воздушной) средах. Изучение процессов структурообразования высоконаполненных трехфазных дисперсных систем особенно важно как для установления механизма формирования структуры таких систем и материалов на их основе, так и для оптимизации их свойств.

Существенной частью настоящей работы является изучение структурно-реологических свойств трехфазных систем в условиях сочетания изменения объема при уплотнении и непрерывного сдвига. Число работ в этой области весьма ограничено, что связано, в частности, с большими методическими сложностями при реализации сдвига с различными скоростями и одновременного уплотнения системы.

Эти трудности удалось преодолеть в результате использования уникальной реологической аппаратуры и, прежде всего, реовискозиметра для исследования трехфазных систем, позволяющего в одном процессе осуществлять непрерывный сдвиг с изменением скоростей сдвига на 6 порядков и уплотнение.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

  - Сырье и материалы.

- Минеральное связующее: портландцемент М-500 (ГОСТ 10178-76).

- Упрочняющая добавка: тонкомолотый аморфный диоксид кремния (при добавлении воды взаимодействует с портландцементом и образует низкоосновный гидросиликат кальция (CaOSiO2nH2O), который обладает высокой прочностью) средний размер частиц d=15 мкм.

- Заполнитель: кварцевый песок (истинная плотность ист=2660 кг/м3, средний размер частиц песка d=300 мкм, удельная поверхность Sуд=70 см2/г).

- Полимерные добавки:

  - Эпоксидная смола марки ЭД-22 (ГОСТ 10587-84);

  - Воднодисперсионный поливинилацетат марки БС-17а (ТУ 2385-001-45699256-99).

- Отвердитель эпоксидной смолы: полиэтиленполиамин (ТУ 6-02-594-85).

2.2. Методы исследования.

2.2.1. Вискозиметрический метод.

Реологические свойства многокомпонентных высоконаполненных трехфазных дисперсных систем на минеральной основе как с добавками полимеров, так и без них изучены с помощью прибора для исследования структурно-механических свойств трехфазных дисперсных систем в процессе уплотнения. Существующие методы и приборы для исследования структурно-механических (реологических) свойств дисперсных систем, как правило, предусматривают определение реологических характеристик при постоянном объеме системы в условиях сдвигового деформирования. Описываемый ниже прибор позволяет фиксировать изменения эффективной сдвиговой вязкости и напряжения сдвига как при постоянном объеме структуры, так и в процессе его непрерывного изменения.

Прибор для исследования структурно-механических свойств трехфазных дисперсных систем представляет собой реовискозиметр, в котором рабочая ячейка сконструирована по типу «конус-плоскость». Существенным отличием конструкции прибора является то, что конус в рабочей ячейке может одновременно и прикладывать сдвиговую деформацию к исследуемой трехфазной системе, и свободно опускаться вниз под действием силы тяжести, следуя за исследуемой системой в процессе ее уплотнения. Таким образом, принцип действия прибора состоит в непрерывном и синхронном определении и записи кинетики уплотнения системы и изменения ее реологического сопротивления при непрерывной деформации сдвига по методике  - γ при γ=const. Помимо всего, при необходимости на исследуемую трехфазную систему можно оказывать давление посредством набора грузов на вал, который связан с конусом рабочей ячейки (на все исследуемые трехфазные системы в работе было оказано давление в размере 3300 Па). Также нужно отметить, что диапазон изменения скоростей сдвига на данном приборе составляет 6 порядков.

Обработка данных, полученных на приборе для исследования структурно-механических свойств трехфазных дисперсных систем в процессе уплотнения, осуществляется по формулам [1]:

γ=ω/tgα,											(1)

где γ - скорость сдвига, [с-1];  - угловая скорость вращения, [рад/с];  - угол конуса (5).

τ=3M/2πR3,										(2)

где  - напряжение сдвига, [Па]; М – момент вращения, [Нм]; R – радиус конуса (R=0,049 м), [м].

Определив значения скорости сдвига и напряжения сдвига, можно легко определить значение эффективной вязкости исследуемой системы:

η=τ/γ	[Пас].									(3)

2.2.2. Метод конического пластометра.

Метод конического пластометра разработан для характеристики структурно-механических свойств пластично-вязких систем с коагуляционной или коагуляционно-кристаллической структурой типа консистентных смазок, сырых керамических паст и строительных материалов – вяжущих растворов на основе цемента, извести и глины. Метод погружения конуса в исследуемую систему выделяется простотой и позволяет определять предельное напряжение сдвига, характеризующее пластическую прочность структурированной системы, при малых скоростях погружения конуса. При этом расчет значения предельного напряжения сдвига производится на основе простой формулы [2-4]:

P=KαF/h2,										(4)

где P – предельное напряжение сдвига, [Па]; K - константа конуса, зависящая от угла  при его вершине (в нашем случае K=0,658); F - усилие сопротивления внедрению конуса в исследуемую систему, [Н]; h - наибольшая глубина погружения конуса, м.

При помощи этого метода были исследованы структурно-механические свойства высоконаполненных трехфазных дисперсных систем. Путем определения значений предельного напряжения сдвига через равные промежутки времени для каждой исследуемой трехфазной системы получены  зависимости предельного напряжения сдвига от времени, т.е. были получены зависимости характеризующие кинетику отверждения исследуемых систем на ранних сроках твердения (до трех часов).

2.2.3. Исследование механических свойств отвержденных минеральных и полимер-минеральных композиций.

Из исследуемых минеральных и полимер-минеральных композиций формовалось по 3 образца размером 4040160 мм. Все образцы выдерживались в камере влажного хранения в течение 7 дней. По истечении 7 дней исследовались прочностные свойства образцов при их изгибе и сжатии в соответствии с ГОСТ 30744-2001.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Реологические свойства.

Для исследования реологических свойств трехфазной дисперсной системы в процессе уплотнения была приготовлена модельная система, состоящая из: 90% масс. кварцевого песка и 10% масс. воды. В результате исследований были получены зависимости напряжения сдвига от времени при разных значениях скорости сдвига (рис.1).

Рис.1.	Зависимости напряжения сдвига от времени для системы: 90% масс. песок + 10% масс. вода при разных значениях скорости сдвига.

Зависимости напряжения сдвига от времени при разных значениях скорости сдвига имеют однотипный характер: под воздействием деформации сдвига и давления система уплотняется с выделением воздуха и уменьшением свободного объема, в результате чего происходит постепенное увеличение напряжения сдвига как следствие того, что возрастание прочности структуры превалирует над ее разрушением при увеличении степени уплотнения в условиях сдвиговой деформации.  При скоростях сдвига 0,29 с-1, 1,16 с-1 и 4,59 с-1 наблюдается «ступенчатый» рост значений напряжения сдвига, это можно объяснить тем, что в процессе деформации при постоянной в каждом случае скорости сдвига в системе из-за наличия неоднородностей возникают разрывы сплошности, которые со временем периодически «залечиваются» и возникают вновь [5-7]. После достижения системой максимального уплотнения при заданном значении скорости сдвига напряжение сдвига перестает расти и устанавливается на стационарном уровне, что свидетельствует об относительном равенстве скоростей образования и разрушения коагуляционной структуры и капиллярных менисков, возникающих между агрегатами частиц в системе. Судя по тому, что при разных значениях скорости сдвига максимальные значения напряжения сдвига практически одинаковы, можно полагать, что в системе при разных скоростях сдвига достигается равная степень уплотнения. Также следует отметить, что с увеличением скорости сдвига уплотнение системы происходит быстрее и напряжение сдвига достигает своего максимального значения за меньшее время.

Вторая исследуемая система состоит из портландцемента 25% масс. с добавкой тонкомолотого аморфного диоксида кремния в количестве 5% масс. от массы портландцемента, кварцевого песка 75% масс. при соотношении содержания воды и минерального связующего (В/В) равном 0,35. Эта исследуемая система отличается от рассмотренной выше дополнительным введением минерального связующего. Для второй системы также были изучены зависимости напряжения сдвига от времени при разных значениях скорости сдвига (рис. 2).

Рис.2.	Зависимости напряжения сдвига от времени для системы с минеральным связующим при разных значениях скорости сдвига.

Полученные зависимости напряжения сдвига от времени имеют следующий вид. При наименьшей скорости сдвига, равной 0,29 с-1, происходит постепенное уплотнение системы и наблюдается «ступенчатый» рост значений напряжения сдвига из-за возникновения разрывов сплошности по указанным выше причинам, при достижении системой максимального уплотнения напряжение сдвига перестает расти и его значение становится постоянным во времени, что наблюдалось при исследовании первой системы. При более высоких скоростях сдвига 1,16 с-1, 4,59 с-1, 18,76 с-1, 74,63 с-1 и 298,51 с-1 на кривой зависимости напряжения сдвига от времени обнаруживается спонтанный его рост с последующим снижением до установившегося уровня. При этом происходит уплотнение системы и наблюдается соответствующий более высокой плотности и, как следствие, возрастающему числу контактов между частицами в единице объема рост значений напряжения сдвига. При достижении максимального значения напряжения происходит его спад и при последующей деформации значение напряжения сдвига остается постоянным во времени: устанавливается стационарный режим течения. Спад напряжения сдвига является следствием превалирования процесса разрушения коагуляционной структуры над ее восстановлением в сдвиговом потоке [5-7]. Нужно отметить, что чем выше скорость сдвига, тем более высокому значению напряжения сдвига отвечает начало разрушения коагуляционной структуры в системе и тем раньше во времени обнаруживается это явление. При скоростях сдвига 1,16 с-1 и 4,59 с-1 наблюдается «ступенчатый» рост значений напряжения сдвига из-за возникновения разрывов сплошности в структуре системы.

Ниже приводятся результаты исследований влияния добавок полимеров на реологические свойства высоконаполненных трехфазных дисперсных систем, содержащих минеральное связующее, в процессе их уплотнения. В качестве добавок полимеров были использованы: эпоксидная смола марки ЭД-22 и воднодисперсионный поливинилацетат. С добавлением эпоксидной смолы марки ЭД-22 были приготовлены следующие две системы: первая из них включает портландцемент 25% масс. с добавкой тонкомолотого аморфного диоксида кремния в количестве 5% масс. от массы портландцемента, кварцевый песок 70% масс., эпоксидную смолу марки ЭД-22 5% масс., при водовяжущем соотношении В/В=0,35, вторая система состоит из портландцемента 25% масс. с добавкой тонкомолотого аморфного диоксида кремния в количестве 5% масс. от массы портландцемента, кварцевого песка 68% масс., эпоксидной смолы марки ЭД-22 7% масс., при водовяжущем соотношении В/В=0,35.

Для этих двух систем были также получены зависимости напряжения сдвига от времени при разных значениях скорости сдвига.

В целом, зависимости напряжения сдвига от времени при разных значениях скорости сдвига для высоконаполненных трехфазных дисперсных систем, содержащих минеральное связующее и эпоксидную смолу марки ЭД-22 в количестве 5% и 7% масс., аналогичны тем же зависимостям полученным для высоконаполненной трехфазной дисперсной системы, содержащей минеральное связующее без добавок полимеров, то есть второй исследованной системе. Но введение в системы полимерной добавки ЭД-22 в количестве 5% и 7% масс. обусловило появление на кривых зависимости напряжения сдвига от времени при разных значениях скорости сдвига для данных двух систем ряда характерных особенностей:

- Введение добавки полимера уменьшает протяженность «ступеней» разрывов сплошности во времени, возникающих в процессе уплотнения систем: разрывы сплошности «залечиваются» быстрее, что способствует, в свою очередь, более быстрому и большему уплотнению исследуемых систем. Так, максимальная продолжительность во времени «ступени» разрыва слошности для системы, содержащей минеральное связующее без добавок полимера, составляет 25 минут при скорости сдвига равной 0,29 с-1, для систем же с добавками ЭД-22 5% и 7% масс. максимальная продолжительность существования «ступени» разрыва сплошности во времени при той же скорости сдвига составляет 15 и 20 минут соответственно.

- Введение добавки полимера способствует увеличению и более быстрому достижению максимальных значений напряжения сдвига в процессе уплотнения систем при разных значениях скорости сдвига, что говорит о том, что системы в большей степени и быстрее уплотняются при введении в них добавок полимера. Наиболее наглядно это проявляется в системе с содержанием ЭД-22 7% масс. (табл. 1).

Табл.1.

Реологические характеристики трехфазных систем с минеральным связующим и минеральным связующим с добавкой ЭД-22 7% масс.

| Скорость сдвига, с-1 | Система с минеральным связующим |  | Система с минеральным связующим и ЭД-22 7% масс. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | max, Па | время достижения max, мин | max, Па | время достижения max, мин |
| 4,59 | 4304,1 | 40 | 4734,5 | 35 |
| 18,76 | 3443,3 | 10 | 4734,5 | 17 |
| 74,63 | 4734,5 | 3 | 6456,1 | 10 |
| 298,51 | 6456,1 | 3 | 6456,1 | 1 |

- Таким образом, можно заключить, что введение эпоксидной смолы ЭД-22 в количестве 5% и 7% масс. оказывает пластифицирующее действие на высоконаполненные трехфазные дисперсные системы, содержащие минеральное связующее, в процессе их уплотнения.

С добавлением воднодисперсионного поливинилацетата были приготовлены следующие три системы: 1) портландцемент 25% масс. с добавкой тонкомолотого аморфного диоксида кремния в количестве 5% масс. от массы портландцемента, кварцевый песок 72% масс., водная дисперсия поливинилацетата 3% масс., при водовяжущем соотношении В/В=0,3; 2) портландцемент 25% масс. с добавкой тонкомолотого аморфного диоксида кремния в количестве 5% масс. от массы портландцемента, кварцевый песок 70% масс., водная дисперсия поливинилацетата 5% масс., при водовяжущем соотношении В/В=0,3; 3) портландцемент 25% масс. с добавкой тонкомолотого аморфного диоксида кремния в количестве 5% масс. от массы портландцемента, кварцевый песок 68% масс., водная дисперсия поливинилацетата 7% масс., при водовяжущем соотношении В/В=0,3.

Также, как и для систем с эпоксидной смолой, для данных трех систем с разным содержанием воднодисперсионного поливинилацетата были получены зависимости напряжения сдвига от времени при разных значениях скорости сдвига. Полученные зависимости для систем с содержанием воднодисперсионного поливинилацетата 3%, 5% и 7% масс. аналогичны зависимостям для систем, содержащим эпоксидную смолу ЭД-22 в количестве 5% и 7% масс., и подтверждают ранее сделанные выводы о том, что введение добавок полимеров (эпоксидной смолы ЭД-22 и водной дисперсии поливинилацетата) оказывает пластифицирующее действие на высоконаполненные трехфазные дисперсные системы, содержащие минеральное связующее, в процессе их уплотнения.

3.2. Исследование структурно-механических свойств трехфазных дисперсных систем методом конического пластометра.

Наряду с изучением поведения трехфазных дисперсных систем при непрерывном сдвиге и уплотнении были выполнены исследования по определению влияния добавок полимеров на структурно-механические свойства высоконаполненных трехфазных дисперсных систем, содержащих минеральное связующее. В качестве исследуемых систем использовались ранее исследуемые системы: 1) портландцемент 25% масс. С добавкой тонкомолотого аморфного диоксида кремния в количестве 5% масс. От массы портландцемента, кварцевый песок 75% масс., при водовяжущем соотношении В/В=0,35; 2) первая минеральная система с добавкой эпоксидной смолы ЭД-22 в количестве 3%, 5% и 7% масс. В присутствии отвердителя полиэтиленполиамина; 3) первая минеральная система с добавкой воднодисперсионного поливинилацетата в количестве 3%, 5% и 7% масс. Методом конического пластометра для вышеописанных исследуемых систем были определены зависимости предельного напряжения сдвига от времени, т. Е. были получены зависимости, характеризующие кинетику отверждения исследуемых систем на ранних сроках твердения (до трех часов).

Рассмотрим в сравнении зависимости предельного напряжения сдвига от времени для высоконаполненной трехфазной дисперсной системы, содержащей минеральное связующее, и для этой же системы, но с добавкой эпоксидной смолы ЭД-22 в количестве 3%, 5% и 7% масс. В присутствии отвердителя полиэтиленполиамина (рис.3). Из данных, приведенных на рис.3, следует, что значения предельного напряжения сдвига со временем увеличиваются, поскольку происходит отверждение минерального связующего. Если сделать срез всех зависимостей по одному значению времени, то видно, что для фиксированного  времени, значения предельного напряжения сдвига для разных систем различны. Чем больше содержание эпоксидной смолы в системе, тем меньше значение предельного напряжения сдвига. Таким образом, можно заключить, что эпоксидная смола на начальной стадии отверждения оказывает пластифицирующий эффект на систему. Если сделать срез всех зависимостей по одному значению предельного напряжения сдвига, то видно, что при одном значении предельного напряжения сдвига, значения времени достижения этого значения напряжения различны. Чем выше содержание эпоксидной смолы в системе, тем больше время отверждения системы. Из этого можно сделать вывод, что эпоксидная смола является регулятором взаимодействий между частицами минерального связующего в процессе образования кристаллизационной структуры.

Рис.3.	Зависимости предельного напряжения сдвига от времени для систем, содержащих 0, 3, 5 и 7% масс. ЭД-22 в присутствии ПЭПА.

Если сравнивать между собой зависимости предельного напряжения сдвига от времени для высоконаполненной трехфазной дисперсной системы, содержащей минеральное связующее, и для этой же системы, но содержащей водную дисперсию поливинилацетата в количестве 3%, 5% и 7% масс., то выводы, сделанные при этом сравнении, будут полностью аналогичны выводам полученным при ранее проведенном сравнении тех же зависимостей для высоконаполненной трехфазной дисперсной системы, содержащей минеральное связующее, и для этой же системы, но содержащей эпоксидную смолу ЭД-22 в количестве 3%, 5% и 7% масс.

Следует заметить, что на начальных стадиях твердения высоконаполненных многокомпонентных трехфазных дисперсных систем, содержащих минеральное связующее, пластифицирующий эффект от введения в них относительно малых количеств добавок полимеров превалирует над процессом отверждения полимеров.

3.3. Механические свойства отвержденных минеральных и полимер-минеральных композиций.

Механические свойства отвержденных полимер-минеральных композиций приведены в сравнении с механическими свойствами отвержденной минеральной композиции. С этой целью были приготовлены и испытаны на прочность при сжатии и изгибе ряд образцов по ранее описанным в методической части методикам. Определялись механические свойства отвержденных минеральной и полимер-минеральных композиций следующих составов: 1) портландцемент 25% масс. с добавкой тонкомолотого аморфного диоксида кремния в количестве 5% масс. от массы портландцемента, кварцевый песок 75% масс., при водовяжущем соотношении В/В=0,35; 2) портландцемент 25% масс. с добавкой тонкомолотого аморфного диоксида кремния в количестве 5% масс. от массы портландцемента, кварцевый песок 70% масс., эпоксидная смола марки ЭД-22 5% масс. в присутствии отвердителя ПЭПА, при водовяжущем соотношении В/В=0,35; 3) портландцемент 25% масс. с добавкой тонкомолотого аморфного диоксида кремния в количестве 5% масс. от массы портландцемента, кварцевый песок 70% масс., водная дисперсия поливинилацетата 5% масс., при водовяжущем соотношении В/В=0,3.

Были получены следующие значения прочности образцов при изгибе изг и при сжатии сж.

Табл.2.

Данные исследований на прочность образцов отвержденных минеральной и полимер-минеральных композиций.

| Система | изг, МПа | сж, МПа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3,8 | 18,4 |
| 2 | 5,2 | 16,5 |
| 3 | 4,5 | 16,5 |

Из приведенных данных можно сделать следующий вывод, что с введением в систему полимерных добавок прочность образцов при изгибе увеличивается, а при сжатии практически не изменяется. Таким образом, полимерные добавки оказывают пластифицирующее действие на отвержденные полимер-минеральные композиции, уменьшая жесткость отвержденных композиций и увеличивая их деформационную способность.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования установлены закономерности сдвиговой деформации трехфазных систем в условиях изменения объема. Обнаружено, что сдвиговая деформация высоконаполненных трехфазных дисперсных систем в процессе их уплотнения сопровождается периодическим возникновением и «залечиванием» разрывов сплошности структуры, число и длительность существования которых зависят от скорости деформации и присутствия добавок полимеров, что позволяет корректировать условия сдвиговой деформации и уплотнения для получения трехфазных систем повышенной плотности и однородности.

Показано, что введение в изученные трехфазные системы добавок полимеров пластифицирует системы и изменяет характер их деформационного поведения. Это, в свою очередь, сказывается на прочностных и деформационных характеристиках отвержденных материалов.

# ЛИТЕРАТУРА

- Белкин И.М., Виноградов Г.В. и др. Ротационные приборы. Измерение вязкости и физико-механических характеристик материалов. М., Машиностроение, 1968, 272 с.

- Ямпольский Б.Я., Ребиндер П.А. Исследование структурно-механических свойств металлических дисперсных систем методом конического пластометра. Коллоидный журнал, 1948, т.Х, №6, с.466-474.

- Гораздовский Т.Я., Ребиндер П.А К теории конического пластометра. Коллоидный журнал, 1970, т.ХХХII, №4, с.512-520.

- Агранат Н.Н., Воларович М.П. О вычислении предельного напряжения сдвига дисперсных систем в опытах с коническим пластометром. Коллоидный журнал, 1957, т.ХIХ, №1, с.3-8.

- Урьев Н.Б. Высококонцентрированные дисперсные системы. М., Химия, 1980, 319 с.

- Урьев Н.Б. Физико-химические основы технологии дисперсных систем и материалов. М., Химия, 1988, 256 с.

- Урьев Н.Б., Дубинин И.С. Коллоидные цементные растворы. Л., Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1980, 192 с.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №03-03-32237).