Моделирование поведения пленочно-тканевого материала при воздействии эксплуатационных факторов

- Каюмов Р.А., Сулейманов А.М., Мухамедова И.З.

Казанская государственная архитектурно-строительная академия, г. Казань, Россия

- РЕЗЮМЕ

Предлагаются определяющие соотношения для полимерного композита на тканевой основе, учитывающие старение, ползучесть, накопление микроповреждений, деструкцию материала. Рассмотрена задача определения долговечности материала на основе обобщения феноменологического критерия прочности. Приведены результаты расчетов и картины распределения интенсивности напряжений, параметра микроповреждений, уровня фотодеструкции матрицы композита, а также результаты численных экспериментов по оценке долговечности пленочно-тканевого материала при различных геометрических и механических параметрах композита.

1. ВВЕДЕНИЕ

При конструировании мягких оболочек (воздухоопорных, воздухонесомых и тентовых сооружений) из пленочно-тканевых материалов (ПТМ), одной из важнейших является задача оценки их долговечности с учетом старения материала под воздействием эксплуатационных факторов. При этом перед расчетчиком встают следующие проблемы.

Во-первых, должны быть созданы математические модели поведения композитов и конструкций из них. Это означает, что необходимо выбрать или построить структуры определяющих (физических) соотношений для компонент композита, связывающих статические, кинематические и структурные параметры материала; уравнения кинематики и динамики конструкций.

Во-вторых, необходимо разработать систему базовых экспериментов, позволяющих непосредственно или опосредованно определить механические характеристики материала. Должны быть разработаны методики обработки экспериментальных данных и определения функций и параметров физических соотношений по результатам экспериментов, соответствующие алгоритмы, программы, проведены их верификация и анализ.

В-третьих, для выявления адекватности моделей поведению реальных материалов и конструкций должно быть проведено сравнение прогнозируемых параметров с результатами натурных экспериментов, в том числе по долговечности; на основе сравнения результатов численных и натурных экспериментов над изделиями должно быть проведено определение областей применимости моделей и при необходимости - их корректировка. Далее уже на математических моделях можно проводить исследования по выявлению закономерностей поведения материалов и изделий из них, оптимизации их структур. Решению первой проблемы для ПТМ посвящена данная работа.

ПТМ представляет собой композит с тканой армирующей основой из высокопрочных синтетических нитей и пленочного покрытия (матрицы), из эластомеров или термопластов, которые служат для защиты армирующей основы от воздействия атмосферных факторов и придания воздухопроницаемости материалу (рис.1). Исходная искривленность нитей тканой армирующей основы и вязкоупругие механические свойства матрицы, выделяют ПТМ как особый тип композиционных материалов, а именно высокодеформативных. В мягких оболочках (МО), под действием растягивающих усилий, за счет выпрямления нитей армирующей основы, общая деформация ПТМ при эксплуатации может достигать 10-15%. Это свойство ПТМ хорошо используется конструкторами при раскрое и формообразовании МО. Вместе с тем, при таких деформациях, в пленочном покрытии возникают локальные зоны перенапряжений. Как было показано в [1,2] за счет дополнительного воздействия климатических факторов, прежде всего ультрафиолетовой радиации солнца, в этих зонах увеличивается скорость старения покрытия с образованием впоследствии сквозных трещин. В результате обнажаются нити армирующей основы и открывается доступ к ним климатических факторов, что в свою очередь приводит к их быстрой деструкции и разрушению материала в целом.

Рис.1. Элементарная ячейка (представительный элемент) ПТМ.

В настоящее время существует много различных подходов к расчету композиционных материалов и конструкций из них (см. например, [3,4]). В основном при этом используют теории осреднения (см. например, [5-7]). Однако этот подход не всегда корректен при учете длительной прочности ПТМ в атмосферных условиях. Изучение причин аварий тентовых и пневматических сооружений, несколько лет находившихся в эксплуатации, показывает, что места разрыва материала во многих типах конструкций, как правило, не совпадает ни с одним из мест наибольших растягивающих усилий, найденных расчетным путем. Проведенный на данный момент анализ проблематики, связанной с особенностями деформирования и разрушения таких материалов в конструкциях из них при длительном статическом действии нагрузок, показал необходимость решения ряда неисследованных или плохо разработанных задач, относящихся к вышеперечисленным проблемам.

2. Общая постановка задачи

При выборе структуры определяющих соотношений используем известные экспериментальные факты относительно полимерных материалов, применяемых для матрицы ПТМ (см., например [8-18]). Во-первых, наличие у них вязкоупругих свойств. При этом в общем случае деформация полимеров может достигать достаточно больших величин. Тогда для описания процесса их деформирования необходимо использовать теорию конечных деформаций, а для описания, например, соотношений упругости - потенциалы типа потенциала Муни [19] (библиографию и основные положения механики упругих резиноподобных материалов можно найти например, в работах [19-23]). В данной же работе деформации считаются малыми. Это предположение сильно облегчает задачу математического описания процесса деформирования и деструкции рассматриваемого композита и оправдано тем, что при двухосном растяжении ткани вдоль основы и утка и использовании армирующих нитей с жесткостями, намного превышающими жесткость полимерной матрицы, при качественном анализе рассматриваемого процесса деформации действительно можно считать небольшими

Рассмотрим сначала вопрос об определяющих соотношениях для полимерной матрицы ПТМ, которую с большой точностью можно считать изотропной. Поведение полимеров достаточно хорошо описывается соотношениями теории наследственной упругости. В данной работе эти соотношения считаются нелинейными. Поэтому определяющие соотношения для стареющего вязкоупругого материала примем в следующем виде:

(1)

Здесь ,  - векторы, составленные из компонент тензоров напряжений и деформаций, S, Н – матрицы, составленные из компонент тензоров податливости и ядра ползучести, εs- деформация, возникающая ввиду старения, деструкции материала, t – время, Т – температура, , u – некоторые параметры процесса деформирования, v,… - структурные параметры, например, типа удельного объема различных добавок-модификаторов, регулирующих механические и эксплуатационные характеристики матрицы ПТМ (пластификаторы, наполнители, стабилизаторы и т п.).

Для определенности модели из всевозможных параметров процесса рассмотрим следующие. Во-первых, будем использовать параметр поврежденности , который описывает накопление в материале дефектов типа микротрещин, микропор. В общем случае , аналогичный параметру Работнова – Качанова [24], является тензорной величиной. Для него можно использовать определяющие соотношения как в дифференциальной форме, так и наследственного типа. Хотя процесс образования микроповреждений сопровождается, как правило, частичным «залечиванием» дефектов, при активном нагружении можно ограничиться кинетическими уравнениями первого вида

(2)

Если же после прекращения внешних воздействий доля залеченных микроповреждений будет достаточно велика в сравнении с накопленными (в исследуемый период времени), то целесообразно применять соотношения наследственного типа.

Далее, под воздействием внешних несиловых агрессивных воздействий, в частности, ультрафиолетового облучения, происходят фазовые превращения и изменения механических свойств полимерной матрицы ПТМ, которые назовем деструкцией материала (от воздействия ультрафиолета - его фотодеструкцией). Далее, в результате вторичных реакций происходит распространение этого процесса – диффузия деструкции в толщу материала в некотором слое высоты h, который идет со стороны поверхности, подверженной агрессивным воздействиям. На поверхности появляются микротрещины, которые также со временем растут, что, в свою очередь, вновь ведет к увеличению высоты слоя h. В связи с этим введем в рассмотрение (в дальнейшем для определенности будем рассматривать лишь процесс облучения) скалярный параметр u, который назовем уровнем фотодеструкции, считая его пропорциональным интенсивности облучения . Для него в качестве определяющего соотношения примем эволюционное уравнение вида:

(3)

Принимая для простоты, что поверхность облучения представляет собой плоскость, процесс проникновения фотодеструкции вглубь материала будем описывать уравнением, аналогичным соотношению (3):

(4)

Жесткостные характеристики материала, входящие в матрицу Е, ввиду старения материала можно в первом приближении считать зависящими от времени t, структурных параметров, накопления микроповреждений, температуры:

(5)

Условие прочности материала будем описывать уравнением вида:

f (, , , u , g, T) = 1									(6)

Здесь g - структурные параметры, включающие в себя, например, предел прочности или характерную длину микротрещины.

Структуры матриц и функций R, , U, Е, f необходимо детализировать на основе учета известных экспериментальных фактов, законов механики, в частности, условий устойчивости материала, применения математических методов анализа функций, а численные значения механических характеристик (типа модулей упругости, пределов прочности и т.п., входящих в эти соотношения) должны определяться из данных испытаний образцов, изготовленных из исследуемых материалов. Очевидно, разработать базовую систему экспериментов, позволяющих однозначно и просто получать их по отдельности - крайне сложная задача. Более того, некоторые из них можно определить только теоретико-экспериментальным методом (чаще называемым методом идентификации) на основе анализа работы конструкций, образцов-аналогов, изготовленных из рассматриваемого материала, то есть на основе решения обратных задач механики конструкций или представительных элементов материала при известных экспериментальных значениях кинематических и статических характеристик изделия и неизвестных механических характеристиках.

В данной работе для проведения качественного анализа поведения исследуемого КМ задача формулировалась в упрощенной постановке. Во-первых, исследовалось разрушение матрицы – основной причины последующего разрушения тканевой основы ввиду появления доступа к ней воздействия ультрафиолета. Во-вторых, считалось, что представительный элемент ПТМ находится в плоском деформированном состоянии. В-третьих, процесс деформирования ПТМ рассматривался при осредненном параметре температуры. Ниже приводятся описание этой модели и некоторые результаты численных экспериментов.

3. упрощенные ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ
ДЛЯ СТАРЕЮЩЕГО ПТМ

Регулярность структуры пленочно-тканевого материала позволяет в качестве представительного элемента выделить для моделирования материала только одну его ячейку, образованную двумя соседними парами нитей основы и утка (рис.1). Геометрия этой ячейки, состоящей из семи фаз, для двумерной задачи представлена на рис.2. Для простоты расчетов при качественном анализе процесса разрушения и было принято, что все они изотропны.

Рис.2. Геометрия элементарной ячейки пленочно-тканевого композита.

Полная деформация  с учетом вязкоупругих свойств фаз, процесса накопления микроповреждений записывается в виде:

,

где e- упругая часть деформации, - деформация ползучести, - деформация, возникающая от накопления рассеянной поврежденности.

В самом простейшем случае для изотропной фазы можно принять, что она остается изотропной в процессе деформации во времени. Тогда в случае принятия гипотезы старения (5) матрицу  можно представить зависящей от двух функций – модуля упругости  и коэффициента Пуассона . Упругий закон при плоском деформированном состоянии в численных расчетах был принят в виде

=

В области, еще не подверженной фотодеструкции, например, можно считать  функцией времени, относительной доли добавок  и меры поврежденности :

(7)

В зоне фотодеструкции считаем  функцией процесса деформирования:

,									(8)

Принимая, что - характеризует уменьшение эффективного поперечного сечения в результате увеличения диаметра микропор, для простоты в расчетах была принята зависимость  от  при отсутствии облучения в виде (ниже знак ~ означает линейную зависимость):

, 							(9)

При наличии облучения для сохранения непрерывности можно принять аналогичный закон:

(10)

Однако возможно, что в результате облучения процесс изменения  идет настолько быстро по сравнению с изменением , что показатель  в (9) в зоне фотодеструкции целесообразнее принять и другим. Тогда в теле появятся несколько фаз с различными жесткостями.

Зависимость  от объемной доли добавок  в простейшем варианте можно аппроксимировать функцией типа

,

Изменение же  от уровня фотодеструкции  по глубине ее проникновения  в простейшем варианте был аппроксимирован следующим образом:

,

где - координата, отсчитываемая от поверхности облучения в ортогональном направлении. Вид функции  необходимо определять из экспериментов, которые говорят о том, что в начальной стадии  возрастает, а затем убывает. Для простоты в численных экспериментах пренебрегалось первой стадией, а аппроксимирующая функция принималась в виде:

Здесь - масштабирующие коэффициенты. Функция f имеет горизонтальную асимптоту, поскольку принималось, что модуль упругости не может падать до нуля.

Таким образом, в первом простейшем приближении физический закон изменения модуля упругости  был принят в виде:

(11)

Константы, входящие в эти соотношения, (для каждой области в композите они различны) предполагаются определенными из эксперимента.

Коэффициент Пуассона принимался постоянным, близким к 0,5.

Для деформации ползучести , следуя гипотезе Качанова, согласно которому механизмы процессов ползучести и накопления повреждений, в общем, различны и независимы, принималось следующее определяющее соотношение:

(12)

Здесь Н - ядро ползучести (для краткости среди его аргументов не выписаны другие параметры процесса). Для обеспечения плоского деформированного состояния в дальнейшем принималось, что матрицы  и Н пропорциональны:

(13)

Здесь  - интенсивность напряжений. Выбор формы ядра ползучести является непростой задачей (см. например, [25]). Для простоты в численных экспериментах функция  принималась в виде обобщения ядра Абеля, которым достаточно хорошо описывается ползучесть большинства полимеров [24]:

(14)

определялись из экспериментов.

Относительно параметра поврежденности  следуя [24] принято

, g>0. 									(15)

В предположении, что с помощью добавок можно уменьшить скорость образования микротрещин, было принято что

a>0									(16)

Очевидно,  тем больше, чем больше напряжения. Принятие степенного закона дает ( константа размерности напряжений):

k>0									(17)

Влияние достигнутого уровня фотодеструкции на скорость образования повреждений материала было принято в виде

, 								(18)

Здесь  - масштабирующий делитель.

В результате кинетическое уравнение относительно  с учетом (15)-(18) было принято в следующей форме:

(19)

Начальное условие для  имеет вид:

Постоянные  нужно получать из экспериментов.

Параметр u, характеризующий уровень фотодеструкции, для простоты аппроксимировался по области рассматриваемой ячейки некоторой функцией с коэффициентами, для которых принимались соотношеня типа (3). Для этого был введен параметр  - уровнь фотодеструкции на поверхности х=0, подвергаемой облучению, а закон распределения степени фотодеструкции по глубине в расчетах считался линейным:

Относительно  - глубины проникновения фотодеструкции и параметра  использовалось эволюционное уравнение. Применение соотношения наследственного типа, по-видимому, нецелесообразно, т.к. после прекращения облучения уменьшения  и  не происходит. Поэтому были использованы зависимости скоростей изменения  и  от интенсивности напряжений , параметра поврежденности , самих  и .

Предполагается, что наличие напряженного состояния приводит к увеличению скорости процесса фотодеструкции, а с течением времени по мере возростания его уровня эта скорость убывает, поэтому определяющее соотношение для  в численных экспериментах принималось в виде:

(20)

Здесь  - интенсивность ультрафиолетового облучения, - константы, определяемые из экспериментов,  - интенсивность напряжений на поверхности x=0.

При выборе вида соотношений для скорости диффузии фотодеструкции учитывалось, во-первых, что наличие напряжений увеличивает эту скорость:

(21)

где  - масштабирующий делитель. Во-вторых, очевидно, наличие процесса накопления микроповреждений также ведет к увеличению скорости , что было учтено соотношением:

(22)

В третьих, скорость фотодеструкции можно уменьшить, оптимизируя структуру полимера различными добавками, поэтому в простейшем варианте принято, что

, 									(23)

В четвертых, от достигнутого значения  рассматриваемая скорость также зависит, в частности, считалось, что чем больше , тем меньше . Вновь принимая степенную зависимость, можно записать:

, 								(24)

С учетом (21)-(24) соотношение для скорости проникновения фотодеструкции была представлена следующим образом:

где  постоянные, которые также определяются из экспериментов.

На каждом шаге по времени глубина проникновения фотодеструкции h аппроксимировалась по продольной координате:

,

Таким же образом аппроксимировались интенсивность напряжений  и параметр фотодеструкции  на поверхности x=0:

В численных расчетах, результаты которых приведены ниже, ограничивались квадратичным полиномом.

Критерий разрушения принимался в виде обобщения обычно используемых в статических задачах, а именно, считалось, что разрушение элемента начинается тогда, когда интенсивность напряжений достигает предельного значения . По соображениям, аналогичным вышеприведенным, для него была принята одна из простейших структур физического закона в виде:

(25)

Следуя работам Работнова Ю.Н. [5] можно вместо этого условия использовать упрощенное условие прочности в виде

ω=1												(26)

4. методика численного расчета долговечности

Опишем процедуру численного расчета.

Дискретизация задачи по пространственным координатам осуществляется методом конечных элементов, в качестве которых приняты шестиузловые треугольные элементы с квадратичной аппроксимацией перемещений.

Разрешающие уравнения равновесия приведем в матричной форме. Запишем закон Гука в виде:

(27)

Согласно принципу Лагранжа можно записать следующее выражение:

(28)

где  - вектор узловых перемещений, индекс "T" означает операцию транспонирования,  - знак вектора, [.] - знак матрицы.

С учетом (27) распишем (28):

;

Выражая деформации через узловые перемещения соотношением  получим разрешающее уравнение равновесия:

(29)

Здесь введены обозначения:

, 				(30)

,

Для численного интегрирования по времени применялся метод Эйлера. В начальный момент времени неупругие составляющие деформации считались отсутствующими, а напряжения определялись из решения упругой задачи:

(31)

Здесь и далее нижние индексы показывают номер шага по времени. В другие моменты времени вектор деформации ползучести  можно приближенно вычислить согласно выражению (13) следующим образом:

Точка  принадлежит интервалу , и для ее вычисления было использовано следующее соотношение, содержащее некоторый экспериментально определяемый параметр , позволяющий ускорить процесс численного интегрирования

; 								(32)

Для параметров поврежденности и фотодеструкции численное интегрирование ведется по следующемуалгоритму

Выражение для вектора деформаций , появляющегося ввиду накопления поврежденностей, в текущий момент времени  (), принималось в следующем виде:

,							(33)

Здесь  - некоторые константы.

С помощью найденных таким образом значений,  из (29),(30) определяется вектор узловых перемещений , а затем векторы деформаций и напряжений  .

5. Нелинейная модель наследственно упругой матрицы

Для определения констант материала матрицы были обработаны некоторые экспериментальные данные испытаний образцов матрицы при ползучести. Для описания процесса ползучести матрицы была построена нелинейная наследственная модель ее деформирования (12)-(14):

(34)

(35)

Для обеспечения условий (35) делается следующая замена искомых величин:

(36)

Для удовлетворения условия устойчивости материала  приходится записывать его в некотором рабочем диапазоне изменения интенсивности напряжений и использовать в качестве ограничений при подборе искомых коэффициентов методами математического программирования. Этот подход позволил в работе [26] достаточно неплохо описать нелинейную ползучесть при многоступенчатом нагружении органопластиковых цилиндрических оболочек, образованных намоткой композитных жгутов.

Для отыскания констант  используются экспериментальные значения и  в различные моменты времени (i=1….m). Подстановка их в (34) дает систему нелинейных уравнений относительно , которую можно записать в следующей форме:

(37)

Для определения неизвестных  составлялась квадратичная невязка системы уравнений (37):

(38)

и производилась ее минимизация.

Решение этой задачи дало следующие значения для искомых неизвестных

(39)

Графики зависимости деформаций от времени для матрицы представлены на рис.3, где точками изображены экспериментальные данные, а сплошной линией – их аппроксимация.

t, сутки

#### Рис.3 Зависимости деформации εcот времени t для матрицы ПТМ.

6. ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Процесс деформирования ПТМ рассматривался как изотермический, структурные параметры типа удельного объема различных добавок-модификаторов не варьировались Ниже приведены некоторые результаты расчетов рассматриваемого элемента при следующих граничных условиях. Поверхность элемента х=0 подвергается облучению ультрафиолетом, торцам заданы перемещения, составляющие 25% толщины продольной нити (основы). С течением времени происходит релаксация напряжений, однако в результате облучения и накопления микроповрежедний в некоторый момент времени нарушалось условие прочности. Это значение времени t=t* далее будем называть долговечностью.

На разработанной компьютерной структурно-имитационной модели можно проводить численные эксперименты в широком диапазоне варьирования геометрических и механических параметров ПТМ с целью оптимизации структуры и свойств композита. В частности, было изучено влияние на долговечность ячейки изменение соотношения параметров b и a (см. рис.2), формы поперечного сечения армирующей нити утка, определяемой соотношением параметров de и be, влияние соотношения параметров hs2 и hs1 (определяющей кривизну армирующих нитей основы).

На рис.4(а,б) представлены качественные картины распределения параметра поврежденности  при t=t*/2 и при t=t* соответственно.



а)

б)

Рис.4.	Распределение параметра поврежденности  для времени: а) t=t*/2;
б) t=t*.

На рис.5(а,б) представлены качественные картины распределения уровня фотодеструкции u при t=t*/2 и при t=t* соответственно.

а)

б)

Рис.5. Распределение уровня фотодеструкции u для времени: а) t=t*/2; б) t=t*.

На рис.6(а,б) представлены качественные картины распределения интенсивности напряжений  при t=t*/2 и при t=t* соответственно.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.6.	Изменение долговечности ПТМ в зависимости от параметров а) hs2/hs1 и b/a; б) hs1/pn  и de/be.

Таблица 1.

# Механические характеристики структурных составляющих ПТМ.

| Eматр(МПа) μматр | En(МПа) μn | Ew(МПа) μw | Eosnova(МПа) μnit | Eutok(МПа) μutok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0.49 | 1 0.49 | 1 0.49 | 1000 0.49 | 100 0.49 |

На рис.7,8 представлены закономерности изменения долговечности ПТМ в зависимости от геометрических и механических параметров структурных составляющих композита.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.7.	Изменение долговечности ПТМ  в зависимости от параметров а) hs1/pn  и а/ao; б) de/be и соотношения модулей упругости Еосн/Еутка (1  -  hs1=0.2мм, 2  -  hs1=0.1мм).

Таблица 2.

# Механические характеристики структурных составляющих ПТМ (для рис.7).

| Eматр,(МПа) μматр | En,(МПа) μn | Ew,(МПа) μw | Eutok,(МПа) μutok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 0.49 | 1 0.49 | 1 0.49 | 100 0.49 |

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана структурная модель пленочно-тканевых материалов. Проведенные численные эксперименты выявили большие резервы для оптимизации структуры и повышения долговечности данного типа композитов. Компьютерный инструмент, основанный на этой модели, может быть использован при конструировании ПТМ для мягких оболочек с заданной долговечностью при варьируемых геометрических и механических параметрах структурных составляющих композита.

(МПа)

а)

б)

Рис.8. Распределение интенсивности напряжений в матрице при: а) t=0; б) t=t*.

## Литература

- Сулейманов А.М., Еремин Н.Ф., Куприянов В.Н. Старение пленочно-тканевых материалов в двухосном напряженном состоянии. Работоспособность композиционных строительных материалов в условиях воздействия различных эксплуатационных факторов. Казань, КХТИ, 1985,с.65-67.

- Сулейманов А.М., Куприянов В.Н. Модель для оптимизации структуры пленочно–тканевых материалов. Вестник отделения строительных наук РААСН, Вып.2, М., 1999, с.219-223.

- ЕрмоловВ.В. Прошлое и будущее пневматических строительных конструкций. Пневматические строительные конструкции. М., Стройиздат. 1983, 439с.

- Тканые конструкционные композиты. Под ред. Т.-В.Чу и Ф.Ко, М., Мир, 1991, 432 с.

- Бахвалов Н.С., Панасенко Г.П. Осреднение процессов в периодических средах. Математические задачи механики композиционных материалов. М., Наука, 1984, 352с.

- Каламкаров А.Л., Кудрявцев Б.А., Партон В.З. Асимптотический метод осреднения в механике композитов регулярной структуры. Итоги науки и техники. Изд.ВИНИТИ, Сер. МДТТ, 1987, т.19, с.78-147.

- Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. М., МГУ, 1984, 336 с.

- Ахундов М.Б. Повреждаемость и деформирование нелинейных наследственных сред при сложном напряженном состоянии. Механика композитных материалов, Рига, 1991, №2, с.235-239.

- Ильюшин А.А., Победря Б.Е. Основы математической теории вязкоупругости. М., Наука, 1970, 280 с.

- Композиционные материалы. Справочник. В.В.Васильев, В.Д.Протасов, В.В.Болотин и др. М., Машиностроение, 1990, 512 с.

- Москвитин В.В., Хабиб Р.И. Некоторые вопросы деформации вязкоупругих тел с учетом влияния накопленных повреждений. Механика полимеров, 1978, №5, с.802-807.

- Скудра А.М., Булавс Ф.Я., Роценс К.А. Ползучесть и статическая усталость армированных пластиков. Рига, Зинатне, 1971, 238 с.

- Суворова Ю.В. Учет температуры в наследственной теории упругопластических сред. Проблемы прочности, 1977, №2, с.43-48.

- Суворова Ю.В., Алексеева С.И. Инженерные приложения наследственного типа к описанию нелинейного поведения полимеров и композитов с полимерной матрицей. Заводская лаборатория, 2000, т.66, №5, с.47-50.

- Суворова Ю.В., Думанский А.М., Стрекалов В.Б., Махмутов И.М. Прогнозирование характеристик сопротивления усталости углепластиков по результатам испытаний на ползучесть и длительную прочность. Механика композитных материалов, Рига, 1986, №4, с.711-715.

- Тамуж В., Андерсонс Я, Анискевич К., Янсонс Ю., Корсгаард Д. Ползучесть и накопление повреждений в ортотропном композите при циклическом повреждении. Механика композитных материалов, Рига, 1998, т.34, №4, с.447-460.

- Уржумцев Ю.С. Прогнозирование длительного сопротивления полимерных материалов. М., Наука, 1982, 222 С.

- Терегулов И.Г., Каюмов Р.А., Сафиуллин Д.Х. Моделирование работы оболочек из нелинейно вязкоупругого композитного материала. Труды Международной конференции по теории оболочек и пластин, т.3, Нижний Новгород, 1994, с.227-235.

- Mooney M. Theory of Large Elastic Deformation. J. Appl. Phys., 1940, v.11, pp.582-592.

- Черных К.Ф. Нелинейная теория упругости в машиностроительных расчетах. Л., Машиностроение, 1986, 366 с.

- Грин А., Адкинс Дж. Большие упругие деформации и нелинейная механика сплошной среды. М., Мир, 1965, 455 с.

- Гамлицкий Ю.А. Нелинейная механика резин и резинокордных композитов. Теория, эксперимент и методы испытаний. Каучук и резина, 2001, №5, с.30-38.

- Басс Ю.П., Гамлицкий Ю.А. Концепция комплексной оценки работоспособности шин и РТИ. Каучук и резина, 1996, №2, с.27-30.

- Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций. М., Наука, 1966, 752 с.

- Образцов И.Ф., Яновский Ю.Г. Роль иерархического адаптивного подхода в механике гетерогенных сред. Изв. РАН, Механика твердого тела, 1999, №6, с.95-117.

- Алексеев К.П., Каюмов Р.А., Мухамедова И.З., Терегулов И.Г. Экспериментальное исследование ползучести композиционных материалов на трубчатых образцах из органопластика. Механика композиционных материалов и конструкций, 2004, т.10, №2, с.199-210.

Поступила в редакцию 8 августа 2005 года.

Работа выполнена по Межотраслевой программе сотрудничества МО РФ и Федеральной службы специального строительства № 01.02.26 и по гранту РФФИ № 05-01-00294.