ЧИСТЫЙ ИЗГИБ КРИВОГО БРУСА ИЗ МАТЕРИАЛА
С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ

Дюшекеев К.Д.

Нарынский государственный университет, г. Нарын, Киргизия

## РЕЗЮМЕ

Предложенная в [1] система определяющих уравнений для сплавов с памятью формы распространена на случай чистого изгиба кривых брусьев. Получены выражения реактивного изгибающего момента кривого бруса с прямоугольным и круглым сечениями.

# ВВЕДЕНИЕ

Все более широкое применение сплавов с памятью формы выдвигает ряд краевых задач, решению которых посвящены работы С.А.Абдрахманова [1], В.А.Лихачева [2], А.А.Мовчана [3] и др. В работе [4] решена задача об изгибе прямого бруса в рамках определяющих соотношений, основанных на макросвойствах сплавов с памятью формы. Как продолжение этой работы в данной статье предлагается решение задачи об изгибе кривого бруса с эффектом памяти формы.

1. МАТЕРИАЛ БРУСА И СХЕМА ЕГО НАГРУЖЕНИЯ

Пусть имеется кривой брус с сечением, имеющим оси симметрии и пусть он изготовлен из материала с эффектом памяти формы. Диаграмму деформирования материала представим кусочно-линейной, как показано на рис.1.

Рис.1. Диаграмма деформирования материала.

До значения напряжения σфнматериал ведет себя упруго, в интервале напряжений между  в материале может генерироваться фазовые деформации, обратимые при обратном мартенситном превращении. Выше σфк в материале возникнут необратимые пластические деформации. Принимаем допущения, что материал одинаково сопротивляется растяжению и сжатию, а также соблюдаются гипотеза плоских сечений и гипотеза отсутствия нормальных напряжений в продольных сечениях бруса. Рассматривается брус, жесткозакрепленный одним концом и нагруженный изгибающим моментом на свободном конце (рис.2).

Рис.2. Схема нагружения бруса.

2. УПРУГИЙ СЛУЧАЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ

В пределах упругости изгибающий момент, нормальное напряжение и деформация определяются по следующим известным соотношениям [5]:

M=Er01r−1r0eF									(2.1)

ε=yr0+yr01r−1r0									(2.2)

σ=MeFyr0+y  										(2.3)

где σ-нормальное напряжение, М- изгибающий момент, ε- деформация слоя бруса, отстоящего на расстоянии у от нейтрального слоя, Е -модуль упругости материала, F – площадь поперечного сечения, е- смещение нейтрального слоя от слоя, проходящего через центр тяжести сечения, r0   и  r - радиус нейтрального слоя сечения до и после деформирования.

Смещение нейтрального слоя е определяется из условия равенства нулю продольного усилия, т.е.:

N=FσdF=Er0yr0+y1r−1r0dF=0						(2.4)

Как видно из формулы (2.3) , напряжение по высоте сечения распределяется не линейно, а по гиперболическому  закону, причем  в одинаково удаленных от нейтральной оси слоях в сжатой части сечения бруса напряжение больше, чем в растянутой части.

3. УПРУГО-ФАЗОВЫЙ СЛУЧАЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ

3.1. Случай, когда фазовые деформации возникают только в сжатой части сечения.

При увеличении изгибающего момента при его некотором значении Мфн в нижнем (в сжатом) наиболее удаленном от нейтральной оси слое бруса напряжение достигнет значения начала фазовой текучести фн. Дальнейшее увеличение момента приводит к углублению фазовой деформации (рис.3).

Рис.3.	Сечение бруса в состоянии, когда в его нижней части появляются фазовые деформации.

Обозначим ординату границы упругой и упруго-фазовой зон через Уфс, высоту растянутой части сечения через hp, а сжатой части – через hc  Из диаграммы деформирования (рис.1) получим

σ=Εε				(−yфс≤у≤hp)					(3.1)

σ=σфн+nE(ε−εфн)		(−hc≤y≤−yфс)				(3.2)

На границе упругой и упруго – фазовой зон, очевидно, напряжение равно σфн,т.е.

σфн=−r01r−1r0yфсEr0−yфс

С учетом (2.2), используя выражения для напряжений (3.1) и (3.2), запишем выражения для продольного усилия и изгибающего момента

Ν=FσdF=FyEr01r−1r0yr0+ydFy+FфсEr01r−1r0n−1yфсr0−yфсdFфс++FфсEr01r−1r0nyr0+ydFфс		(3.3)

Μ=FσydF=r01r−1r0EFyyr0+yydFy+(1−n)Fфс−yфсr0−yфсydFфс+nFфсyr0+yydFфс	(3.4)

Учитывая, что по условию равновесия продольное усилие в сечении бруса равно нулю, из (3.4) получим:

Μ=Er0(1r−1r0)DeF									(3.5)

гдеD=1eF(r0Fфс+FфсydFфс)(n−1)yфсr0−yфс+FyydFy+nFфсydFфс			(3.6)

Как видно из (3.6), D - оператор, зависящий от формы сечения и отношения упругой и упруго-фазовой частей сечения.

С учетом (3.5) и (2.2) из (3.1) и (3.2) получим выражения для напряжений для случая, когда фазовые деформации возникают только в сжатой части сечения:

σ=MDeFyr0+y		(−yфс≤у≤hp)						(3.7)

σ=MDeF(n−1)yфсr0−yфс+nyr0+y		(−hc≤у≤−yфс)		(3.8)

3.2. Случай, когда в обеих частях сечения возникают фазовые деформации.

Дальнейшее увеличение изгибающего момента приводит к появлению фазовых деформаций и в растянутой части сечения бруса (рис.4).

Рис.4.	Сечение бруса в случае появления фазовых в деформаций в обеих частях сечения.

Очевидно, что глубины упруго–фазовых зон yфси yфрсечения имеют между собой связь. Для установления этой связи исходим из гипотезы плоских сечений, т.е. считаем, что распределение удлинения волокон бруса по высоте сечения линейное. Обозначив удлинение волокон границ  упругой и упруго-фазовой зон в растянутой и сжатой  частях бруса соответственно черезΔlфр=yфр⋅Δ(dϕ)и Δlфс=yфс⋅Δ(dϕ), а также учитывая, что в этих волокнах деформация равна εфн, запишем

εфн=Δlфр(r0+yфр)Δ(dϕ)=Δlфс(r0−ycс)Δ(dϕ)

отсюда

(r0+yфр)yфс(r0+yфc)yфр=1										(3.9)

Определим напряжения в сечении бруса. Из диаграммы деформирования имеем:

σ=Eε  при  (−yфс≤у≤yфp)						         (3.10)

σ=σфн+nE(ε−εфн)  при  (−hс≤у≤−yфс, yфр≤у≤hр)	        (3.11)

Аналогично предыдущему случаю, на границах упругой и упруго-фазовой зон напряжение равно началу фазовой текучести:

σфн=r01r−1r0yфрEr0+yфр  в растянутой части сечения;

σфн=r01r−1r0yфсEr0−yфс  в сжатой части сечения			        (3.12)

По условию равновесия продольное усилие должно быть равно нулю:

(3.13)

Подставив выражения (3.10) и (3.11)  в уравнения равновесия с учетом (2.2) и (3.13), получим:

M=Εr0eF1r−1r0D								        (3.14)

где

D=1eF(1−n)yфрr0+yфрFфрydFфр+(n−1)yфcr0−yфcdFфсydFфс+ndFфрydFфр+ndFфсydFфс+FyydFy++1−neFr0Fфрyфрr0+yфр−Fфсyфсr0−yфс                                                                             (3.15)

Тогда выражения для напряжения будут:

в упругой зоне сечения:

σ=MeFyy+r0	(−yфс≤у≤yфp)						        (3.16)

в сжатой упруго-фазовой зоне:

σ=MDeF(n−1)yфсr0−yфс+nyr0+y	(−hс≤у≤−yфс)	        (3.17)

в растянутой упруго-фазовой зоне:

σ=MDeFyфрr0+yфр(1−n)+nyr0+y	(yфр≤у≤hp)		        (3.18)

Выясним связи операторов D, определяемых формулами (3.6) и (3.15). Для этого найдем значение глубины фазовой деформации yфс1, при котором только начнут возникать фазовые деформации и в растянутой части сечения, т.е., когда . Из соотношения (3.9) при yфр=hр имеем:

yфс1=hрr02hр+r0									        (3.19)

Для удобства вычислений введем безразмерные параметры:

η=yфсhc, η1=yфс1hc, μ=hcr0, ξ=еh					        (3.20)

С учетом (3.20), значение параметра углубления фазовых деформаций в сжатой части сечения (3.19), при котором начнут появляться  фазовые деформации в растянутой части, будет:

η1=1+2ξ(1−2ξ)+2μ(1+2ξ)							        (3.21)

При дальнейшем увеличении изгибающего момента, т.е. при уменьшении η ниже η1 увеличивается углубление фазовых деформаций и в растянутой части сечения. Обозначив через θ параметр углубления фазовых деформаций в растянутой части и учитывая выражения (3.9) и (3.20), найдем связь параметров θ и η

θ=yфрhр=yфрh−hc=η(1−2ξ)(1−2μη)(1+2ξ)					        (3.22)

Из (3.22) нетрудно видеть, что при θ=1, т.е. когда только появляются  фазовые деформации в наиболее удаленных растянутых слоях, значение параметра η равно η1, определяемому формулой (3.21). Значит, операторы D работают следующим образом:

а) когда деформация по всему сечению упругая η=1, D(η)=1.

б) когда в сжатой части сечения возникают упруго-фазовые деформации, то η1≤η<1, D≠1, D-вычисляется по формуле (3.6).

в) когда и в растянутой части сечения возникают упруго-фазовые деформации, то  η<η1, D=D(η,θ) вычисляется по формуле (3.15).

4. МАКСИМАЛЬНОЕ ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗГИБАЮЩЕГО МОМЕНТА

Нагружение бруса производится до определенного значения изгибающего  момента. Оно ограничивается тем условием, что максимальное значение напряжения, возникающего в сечениях бруса, не должно превышать конца фазовой текучести, т.е. должно быть σмах=σфк. Обозначим значение изгибающего момента, соответствующего σфкчерез Μфк

Поскольку напряжение по абсолютной величине имеет максимальное значение в наиболее удаленных от нейтральной линии сжатых слоях, то при yмах=−hc будет σмах=σсмах=σфк

Введем обозначение

σфкσфн=n1, yфскhc=ηк									(4.1)

Здесь yфск- глубина фазовых деформаций в сжатой части сечения, соответствующая моменту Μфк. Вычислим напряжение в крайнем сжатом слое от действия момента Μфкпо формуле (3.8)

σфк=Mфк⋅nDeFyмахr0+yмах−yфскr0−yфск−MфкyфскDeF(r0−yфск)			(4.2)

Рассмотрим отдельно последнее слагаемое. На уровне y=yфск,т.е. на границе упругой и упруго-фазовой зон напряжения равно σ=σфн, а деформация равна ε=εфн. Чтобы достичь такого уровня деформации радиус кривизны нейтрального слоя бруса должен изменятся от r0 до rфск: r01rфск−1r0=MфкEeFD, а по формуле (2.2) имеем:

εфн=σЕ=−yфскr0−yфсr01rфск−1r0=−MфкeEFDyфскr0−yфск,

Напряжение равно:

σфн=Eεфн=−MфкeFD⋅yфскr0−yфск							(4.3)

Тогда (4.2) с учетом (4.3) , а также учитывая, что ymax=−hcпримет вид:

σфк=MфкnDeFyфскr0−yфс−hcr0−hc+σфн						(4.4)

С другой стороны, согласно (4.1) имеем:

σфк−σфн=σфк−σфнn1=σфкn1−1n1						(4.5)

Подставив (4.5) в (4.4) получим:

σфк=n1nn1−1MфкDeFyфскr0−yфск−hcr0−hc						(4.6)

отсюда:

Mфк=σфк(n1−1)DeFnn1yфскr0−yфск−hcr0−hc							(4.7)

Кривизна бруса, соответствующая этому значению момента будет:

r01rфск−1r0=MфкEeFD=σфк(n1−1)nn1yфскr0−yфск−hcr0−hc				(4.8)

Теперь выведем выражение для кривизны бруса, используя диаграмму деформирования материала (рис.1)

σфк−σфн=nE(εфк−εфн)								(4.9)

где согласно формуле (2.2)

εфк=ymaxr0+ymaxr01rфск−1r0=−hcr0−hcr01rфск−1r0,   εфн=σфнE,

тогда с учетом (4.5) из (4.9) имеем:

σфкn1−1n1+nn1=−nEhcr0−hcr01rфск−1r0

отсюда выражение для кривизны будет:

r01rфск−1r0=−σфк(n1+n−1)nn1Ehcr0−hc						        (4.10)

Приравнивая выражения (4.10) и (4.8), получим:

yфск=hcr0nr0−hc(n1+n−1)+hcnr0−hc,

с учетом обозначений (3.20) найдем значение параметра ηк

ηк=yфскhc=n(1−μ)(n1+n−1)+μn					        (4.11)

Используя (4.11) из (4.7) можно найти максимальное допустимое значение изгибающего момента.

При практических расчетах удобно пользоваться не самими абсолютными значениями изгибающих моментов, а безразмерным моментом, например, отношением текущего значения момента к моменту, при котором в наиболее удаленных слоях сечения начнут возникать фазовые деформации: MMфн=ММмахупр.

Для этого воспользуемся еще раз тем обстоятельством, что на границе упругой и упруго-фазовой зон сечения, т.е. при y=yфснапряжение равно σ=σфн, а в этот момент значение радиуса нейтрального слоя, вызываемое моментом Μ, равно r

σ=σфн=−Er01r−1r0yфсr0−yфс	  					        (4.12)

но такое же значение напряжения возникает при действии изгибающего момента Μфн на сжатой поверхности бруса (y=умах=−hс) при значении радиуса нейтрального слоя r=rфн

σ=σфн=Er01rфн−1r0ymaxr0+ymax						        (4.13)

Найдем отношение кривизны, приравнивая значение напряжений:

1r−1r01rфн−1r0=ymaxr0+ymax−yфсr0−yфс=1−ημη(1−μ)						        (4.14)

Найдем отношение моментов:

M=D(1−ημ)η(1−μ)Mфн								        (4.15)

5. РАЗГРУЗКА БРУСА

Разгрузка бруса производится упруго с некоторого значения момента Μ>Μфн. В данной работе предполагается полная разгрузка бруса. Остаточная деформация после разгрузки на некотором слое y будет равна

εост=yr0+yr0(1rост−1r0)  	 							(5.1)

где rост - значение радиуса нейтрального слоя после разгрузки. Деформация, исчезающая в процессе разгрузки:

εупрраз=εп−εост=yr0+yr01rп−1rост						(5.2)

где εп и rп - деформация слоя на уровне y и радиус кривизны нейтрального слоя перед разгрузкой. Полагая, что разгрузка происходит упруго, вычислим напряжения, снимаемые в процессе разгрузки:

σраз=εупрраз⋅E=Eyr0+yr01rп−1rост						(5.3)

Так как после полной разгрузки момент равен нулю, то момент, снимаемый в процессе разгрузки Μразгрравен моменту Μп в сечении бруса перед разгрузкой

Mп=Er0eF1rп−1r0D(ηп)								(5.4)

Mраз=FσразydF=Er0eF1rп−1rост						(5.5)

Приравнивая (5.4) и (5.5), получим

−1rп−1r0D(ηп)+1rп=1rост								(5.6)

из выражения (5.4) найдем:

1rп−1r0=MпEr0eFD(ηп)									(5.7)

Из (5.7) и (5.6) получим выражение для остаточной кривизны бруса:

χост=1rост−1r0=MпEr0eF1D(ηп)−1						(5.8)

Вычитая из (3.16)-(3.18) напряжения, определяемые формулой (5.3), найдем остаточные напряжения:

σост=Er01rп−1r0(n−1)yфсr0−yфс+yy+r0+1−Dy(n−1)(y+r0)   (−hс≤у≤−yфc)	(5.9)

σост=Er01rп−1r0(n−1)yr0+y−yфрyфр+r0+1−Dy(n−1)(y+r0)   (yфр≤у≤hp)	         (5.10)

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ СЕЧЕНИЙ БРУСА

Рассмотрим определение перемещения свободного конца кривого бруса, схема которого показана на рис.2. Для этого воспользуемся формулой Мора [6]

f=s1r−1r0M1ds									(6.1)

где f - перемещение, M1 - изгибающий момент, возникающий при действии единичной нагрузки, 1r−1r0 - изменение кривизна бруса, определяется из (3.4).

Полное перемещение свободного конца бруса может быть определено геометрическим сложением взаимно-перпендикулярных перемещений. Поэтому определим перемещение свободного конца бруса в поперечном и продольном направлениях в отдельности.

в поперечном направлении:

fпоп=α0π−MM1попdsEr0DeF=−Mr0EDeFcos(α0−π)−1

в продольном направлении:

fпр=−Mr0EDeF[π−α0−sin(π−α0)].

полное перемещение свободного конца бруса будет равно:

f=fпоп2+fпр2=Mr0EDeFA,

где

А=[cos(α0−π)−1]2+[π−α0−sin(π−α0)]2				(6.2)

Приведем (6.2) к безразмерному виду. Для этого найдем полное упругое перемещение свободного конца бруса, которое происходит при действии момента

Μупрмах=Μфн   fупрмах=Μфнr0EeF⋅А						(6.3)

С учетом (4.15) отношение произвольного полного перемещения полному упругому перемещению конца бруса равно

ffупрmax=1−ημη(1−μ)										(6.4)

Определим остаточное перемещение. Очевидно, что для этого в формуле Мора вместо 1r−1r0должно быть 1rост−1r0. С учетом (5.8) для полного остаточного перемещения имеем следующее выражение:

fост=MпEeF1D−1r0A 								(6.5)

Разделив (6.5) к (6.3) и учитывая (4.15) найдем полное безразмерное остаточное перемещение

fостfупрmax=(1−D)1−ημη(1−μ)								(6.6)

7. РЕАКТИВНЫЙ МОМЕНТ БРУСА

Как известно [4] материалы с эффектом памяти формы обладают уникальным свойством, свойством возврата деформации, накопленной материалом при активном нагружении  в мартенситном состоянии или накопленной вследствие эффекта пластичности превращения. Этот возврат накопленной деформации происходит при нагреве материала через интервал температур обратного  мартенситного превращения. Если в процессе нагрева наложить ограничение свободному восстановлению формы материала, то в нем возникнет реактивное усилие материала.

Определение реактивного момента бруса начнем с определения остаточных фазовых деформаций. После полной разгрузки бруса с некоторого значения изгибающего момента М≻Mфн в сечениях бруса останутся фазовые деформации εф, которые определяются как разность полной деформации перед разгрузкой ε и деформации упругой разгрузки εр:

εф=ε−εр=ε−σE,									(7.1)

где σ - напряжение перед разгрузкой.

В том случае, когда фазовые деформации появляются только в сжатой части сечения:

εф=(1−n)1−Dyфсr0−yфс+yy+r0r0χост	(−hc≤у≤−yфс)				(7.2)

В случае, когда в обеих частях сечения бруса появляются фазовые деформации, εф определяется следующим образом:

В сжатой части сечения (−hс≤у≤−yфс)

εф=(1−n)1−Dyфсr0−yфс+yy+r0r0χост							(7.3)

В растянутой части сечения (yфр≤у≤hp)

εф=(1−n)1−Dyr0+y−yфрyфр+r0r0χост							(7.4)

В работе [1] показано, что остаточные фазовые деформации εф при обратном мартенситном превращении исчезают прямопропорционально изменению температуры. Тогда с учетом гипотезы плоских сечений, для изменения кривизны бруса в процессе восстановления формы можем записать следующее выражение:

χ(T)=χостAk−TAk−Aн,									(7.5)

где Aн, Ak - температуры начала и конца обратного материнского превращения материала.

Перед нагревом бруса через интервал температур обратного мартенситного превращения свободный конец бруса "закрепляем" таким образом, чтобы при восстановлении формы не происходило изменение кривизны

dχ=0											(7.6)

Предположим, что изменение кривизны бруса обуславливается двумя факторами: деформацией памяти формы dχпф и деформацией под действием реактивного момента dχR:

dχ=dχпф+dχR										(7.7)

Изменение кривизны бруса вследствие проявления эффекта памяти формы dχпф определяется дифференцированием выражения (7.5):

dχпф=−χостdTAk−Aн									(7.8)

Для определения изменения кривизны от действия реактивного момента рассмотрим процесс поэтапного нагрева бруса.

а) Пусть до достижения некоторой температуры Т* в брусе появляется только упругое напряжение. Тогда:

dχR=d1r−1r0=dMREeFr0							(7.9)

Учитывая (7.9) и (7.8), из (7.7) получим:

dMREeFr0=χостdTAk−Au .							        (7.10)

Отсюда в интегральной форме для реактивного момента получим следующее выражение

MR(T)=E(T)eFr0χостT−AнAk−Aн						        (7.11)

До температуры Т* реактивные напряжения определяются  как упругие:

σR=E(T)r0yr0+yT−AнAk−Aнχост						        (7.12)

А полное напряжение равно сумме остаточных напряжений и реактивных напряжений

σпол=σR+σост									        (7.13)

б) Температура бруса достигает значение Т, при которой в нем начнет возникать фазовые деформации уже от действия реактивного момента. Как ранее говорилось, напряжение на наиболее удаленных от нейтральной линии сжатых слоях всегда больше чем в остальных слоях. Поэтому при действии реактивного момента полное напряжение достигнет значения предела фазовой текучести σфн(Т)в первую очередь на этих слоях.

σпол=σR+σост=σфн(Т∗)							        (7.14)

Напряжение σR от реактивного момента определяется как упругое максимальное по (7.12), остаточное напряжение σост по (5.9) при Т=Т, y=уmax=−hc,      χп=1rп−1r0, χост=1rост−1r0, тогда

σпол=E(T)r0−hcr0−hcT∗−AнAk−Aн1rост−1r0++Er01rп−1r0(n−1)yфсr0−yфс+−hcr0−hc+1−D(−hc)(n−1)(r0−hc)=σфн(Т)     (7.15)

С учетом (3.20), (5.7), (5.8) из (7.15) получим

MпEeFE(T∗)−μ1−μT∗−AнAk−Aн(1D−1)+EМD(n−1)ηпμ1−ηпμ−μ1−μ1+1−Dn−1=σфн(Т∗) (7.16)

так как σфн=MфнeFμμ−1 и учитывая (4.15), имеем формулу для определения температуры Т*:

D(1−ημ)ημEME(T∗)μ1−μT∗−AнAk−Aн(1D−1)+EМD(n−1)ηпμ1−ηпμ−μ1−μ1+1−Dn−1=−1 (7.17)

Здесь ηп - значение параметра η перед разгрузкой.

в) Теперь рассмотрим определение реактивного момента и напряжения при температурах Т∗Т≤Ак. Выражение изменения кривизны бруса от действия реактивного момента будет

dχR=dMREer0D1(ω)								        (7.18)

где ω=y1hc - параметр углубления  фазовой деформации от реактивного момента. Подставив (7.8) и (7.18) в (7.6), имеем:

dMREeFr0D1(ω)=χ0dTAk−Aн						        (7.19)

Интегрируя, получим

MR(Т)E(T)Fer0D1(ω)=χ0T−АнAk−Aн						        (7.20)

Учитывая значение (7.11) при Т=Т* получим выражение реактивного момента для температур T≻T

MR(Т)=E(T)E(T∗)D1(ω)MR(T∗)+E(T)eFr0D1(ω)T−T∗Ak−Aнχост		        (7.21)

С учетом выражения для остаточной кривизны χост имеем

MR(Т)=E(T)E(T∗)D1(ω)MR(T∗)+E(T)EММп1D−1D1(ω)T−T∗Ak−Au     (7.22)

По аналогии с (4.15):

MR(T)MR(T∗)=D1(ω)(1−μω)ω(1−μ)							        (7.23)

Разделив обе части уравнения (7.21) на МR(T∗) и учитывая (7.23), получим:

E(T)E(T∗)+E(T)EММпМR(T∗)1D(η)−1T−T∗Ak−Aн=1−μωω(1−μ)		        (7.24)

Из (7.24) найдем ω , Затем её подставив в (7.21) можем найти значение реактивного момента. Напряжение, возникающее от реактивного момента, можем определить следующим образом:

В сжатой упруго фазовой зоне: (−hс≤у≤−yф1с)	σR=MR(T)D(ω)eF−yф1сr0−yф1с(1−n)+nyr0+y					(7.25)

В растянутой упруго-фазовой зоне 	(yфр≤у≤hр)

σR=MR(T)D(ω)eFyф1рr0+yфр(1−n)+nyr0+y					(7.26)

8. ПРИМЕР ВЫЧИСЛЕНИЯ РЕАКТИВНОГО МОМЕНТА

В качестве примера рассмотрим вычисление реактивного момента кривого бруса с памятью формы прямоугольного и круглого поперечного сечения. Как выше говорилось, смещение  е нейтральной линии от линии, проходящей через центр тяжести сечения, определяется из условия равенства нулю продольного усилия. Так как выражение продольного усилия зависит от вида сечения и для каждого случая деформированного состояния сечения будет другим, то соотношения для определения смещения е также будут различными.

Прямоугольное сечение. В случае, когда в обеих частях сечения возникают фазовые деформации, из уравнения (3.13) с учетом обозначений (3.20) имеем:

n1+2ξ1−2ξ(1−θ)−1μln(1+2ξ)μ+1−2ξ1−2ξ+θμ(1+2ξ)+1−η−1μln1−ημ1−μ++1+2ξ1−2ξθ+η−1μln(1+2ξ)μθ+1−2ξμ(1−2ξ)(1−ημ)=(n−1)(1+2ξ)2θ(1−θ)μ(1−2ξ)(1−2ξ+θμ(1+2ξ)−(1−η)ημ1−ημ	(8.1)

Это уравнение решается относительно ξ, подставив ее значение в выражение оператора D, можно найти интересующие нас величины.

Оператор D, вычисляемый формулой (3.15), будет следующим:

D=1−n8ξ⋅θ(1−θ2)⋅(1+2ξ)21−2ξμ(1+2ξ)+θ+(n−1)ημ(η2−1)(1−2ξ)28ξ(1−ημ)+n8ξ(1+2ξ)2(1−θ2)+
    +n8ξ(η2−1)(1−2ξ)2+12ξ14(θ−η2)(1+4ξ2)+ξ(θ2+η2)+				(8.2)

+(1−n)4μξ⋅θ(1−θ2)⋅(1+2ξ)(1−2ξ)1−2ξμ(1+2ξ)+θ−(1−n)(1−η)(1−2ξ)2η4ξ(1−ημ)

Круглое сечение πn4+n−18sin2γфс−sin2γфр+2(γфс−γфр)−(n−1)(1−2ξ)μ1tg2(γфс2)+1−1tg2(γфp2)+1−−πn(1−2ξ)uμ−(n−1)(1−2ξ)uμ(γфс−γфр)++(1−2ξ)4u2−1μπn2+(n−1)arctg2u⋅tg(γфс2)+14u2−1−arctg2u⋅tg(γфp2)+14u2−1=                      n−18(π−2γфр−sin2γфр)θμ(1+2ξ)2(1−2ξ)2+θμ(1+2ξ)2−(π+2γфс+sin2γфс)ημ1−ημ	(8.3)

где  u=1−2ξ2μ+ξ ,   γфс=−arcsinη(1−2ξ)+2ξ,	γфр=arcsinθ(1+2ξ)−2ξ

D=(1−n)θ1−2ξμ(1+2ξ)+θcos3γфр3πξ−sin2γфр2π+12−γфрπ++(n−1)ημ1−ημ12−cos3γфс3πξ−γфсπ−sin2γфс2π+ncos3γфр3πξ−sin2γфр2π+12−γфрπ++n12−13πξcos3γфс−γфсπ−sin2γфс2π+γфр+γфс1π−13πξcos3γфр−cos3γфс++12πsin2γфр+sin2γфс+(1−n)(1−n)θ1−2ξμ(1+2ξ)+θ1μ1−2ξ2ξ12π(π−2γфр−sin2γфр)++(n−1)ημ1−ημ1−2ξ4πμξ(π−2γфc−sin2γфc).	(8.4)

В случае, когда только в нижней части сечения возникают фазовые деформации, в выражениях (8.1-8.4) нужно положить θ=1, а η будет меняться в пределах η1≤η≤1. В упругом случае необходимо принять θ=1, η=1.

При подсчетах параметров были приняты следующие характеристики бруса. Материал бруса - никелид титана (44,3% Ti-Ni ат.вес), имеющий σфн=45МПа, σфк=180МПа,EМ=0.26⋅105МПа, EА=0.60⋅105МПа.

Температуры начала и конца обратного мартенситного превращения: Aн=50С, Aк=380С. Наружный и внутренний радиус бруса с прямоугольным сечением Rнар=59,95 мм, Rвн=58,05 мм, ширина сечения b=19,4 мм. Наружный радиус бруса с круглым сечением Rнар=57,9 мм,  диаметр стержня бруса d=2,9 мм. Параметр упрочнения материала был принят равным n=0.1.

На рис.5(а) показана кривая изгиба, а на рис.5(б) - зависимость полного остаточного перемещения свободного конца бруса от приложенного внешнего изгибающего момента.

На рис.6(а) приведена кинетика роста реактивного изгибающего момента в интервале температур обратного мартенситного превращения.  Зависимость максимальных значений реактивного момента от значения момента перед разгрузкой приведена на рис. 6(б). На приведенных рисунках кривые 1 соответствует брусу с прямоугольным сечением, кривые 2 – с круглым поперечным сечением.

### ЛИТЕРАТУРА

- Абдрахманов С.А. Деформация материалов с памятью формы при термосиловом воздействии. Бишкек, 1991, 117 с.

- Лихачев В.А., Малинин В.Г. Структурно-аналитическая теория прочности. Санкт-Петербург, Наука, 1993, 471 с.

- Мовчан А.А. Микромеханические определяющие уравнения для сплавов с памятью формы. Проблемы машиностроения и надежности машин, 1994, №6, с.47-53.

- Абдрахманов С.А., Дюшекеев К.Д. Изгиб и кручение брусьев из материала с памятью формы. Бишкек, 1992, 51 с.

- Тимошенко С.П., Гере Дж. Механика материалов. М., Мир, 1976, 669 с.

- Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М., Наука, 1979, 552 с.

- Лихачев В.А., Кузмин С.Л., Каменцева З.П. Эффект памяти формы. Л., Изд-во ЛГУ, 1987, 216 с.

- Абдрахманов С.А., Дюшекеев К.Д. О закономерностях поведения материалов с памятью формы при термосиловом воздействии. Бишкек, 1992, 50 с.

- Дюшекеев К.Д., Чымырбаев А.Б. Экспериментальное определение реактивных усилий кривого бруса, изготовленного из материала с памятью формы.  Известия ВУЗов, Бишкек, 2004, №6, с.24-27.

Поступила в редакцию 21 ноября 2005 года.

при дальнейших обозначениях индекс "р" соответствует растянутой части сечения, а индекс "с" – сжатой части.

Как известно [7,8] при фазовом превращении в сплавах с памятью формы значения модуля упругости Е, начала фазовой текучести σфнзначительно изменяются. Как и в работе [4], предполагаем, что указанные величины зависит от температуры линейно:

E(Т)=аE+bET,  σфн(Т)=аσ+bσT

где  aE=AkEM−AнEAAk−Aн,  bE=EA−EMAk−Aн  aσ=AkσфнМ−AuσфнAAk−Aн,  bσ=σфнА−σфнМAk−Aн,

здесь  EM,σфнМи EA,σфнА - значения модуля упругости  и начала фазовой текучести материала бруса мартенситном и аустенитном состояниях соответственно.