СтруктурА и механическиЕ свойствА полимерных нанокомпозитов В РАМКАХ ФРАКТАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ

Козлов Г.В., Маламатов А.Х., Антипов Е.М.*, Карнет Ю.Н.**, Яновский Ю.Г.**

# Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик, Россия

# *Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН, г. Москва, Россия

**Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

## Резюме

Проанализирована общность фрактальных оценок структуры и свойств дисперсно-наполненных полимерных композитов (с наполнителями, имеющими размеры микронного масштаба) и полимерных нанокомпозитов. Показано, что в рамках фрактального подхода основное различие механических свойств указанных материалов объясняется типом пространства, в котором формируется их структура. В силу этого, упрочнение полимерных композитов является следствием видоизменения структуры полимерной матрицы, а упрочнение нанокомпозитов – следствием формирования межфазных слоев.

1. Введение

Введение дисперсного наполнителя в полимерную матрицу существенно изменяет свойства последней [1]. Этот факт общеизвестен, но возникают определенные затруднения с его количественной оценкой. Так, например, для дисперсно-наполненных композитов полигидроксиэфир-графит (ПГЭ-Гр) при изменении объемного содержания наполнителя н от 0 до 0,09 было обнаружено увеличение фрактальной размерности структуры df от 2,6 до 2,8. При этом наблюдали соответствующее увеличение механических характеристик этой среды - модуля упругости, предела текучести, напряжения разрушения и т.д. [2]. Согласно [3,4] указанное изменение структуры композитов ПГЭ-Гр объясняется формированием во фрактальном пространстве каркаса частиц (агрегатов) наполнителя. С другой стороны, исследования механических свойств нанокомпозитов на основе полипропилена (ПП), наполненных модифицированной природной глиной (ПГ) Na+-монтмориллонитом в интервале н=0,025-0,10 показали, что для них не наблюдается увеличение модуля упругости, а предел текучести и прочность даже несколько снижаются [5]. Подобные различия механических свойств композитов ПГЭ-Гр и нанокомпозитов на основе ПП вызывают интерес и требуют объяснения на структурном уровне. Важна общность полученных результатов для других классов полимерных композитов. Именно этому и посвящена настоящая работа.

2. ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ структуры нанокомпозитов

Рассмотрим результаты [5], полученные для нанокомпозитов на основе изотактического промышленного ПП (Shell Co.), наполненного
Na+-монтмориллонитом с содержанием последнего н=0,025, 0,050 и 0,10 и модифицированного: диоктадецилдиметиламмоний бромидом (ДОДАБ) плюс блок-сополимер полиэтиленоксид-полиэтилен (ПЭО-ПЭ) (условное обозначение нанокомпозита ПП-ПГ-1); ПЭО-ПЭ (ПП-ПГ-2); ДОДАБ плюс ПЭО-ПЭ с изобутиленом (ПП-ПГ-3); ПЭО-ПЭ плюс изобутилен (ПП-ПГ-4). (Описание методик приготовления образцов приведено в [5]).

Испытания на растяжение проводили на пленочных образцах длиной 10 мм, шириной 3 мм и толщиной 0,2 мм, полученных прессованием из расплава (473К) при температуре 293К и скорости деформации 8,310-3 с-1 [5].

Экспериментальные величины df  вычисляли согласно уравнению [6]:

df=d−11+νп,									(1)

где d – размерность евклидова пространства, в котором рассматривается фрактал (очевидно, в нашем случае d=3), п – коэффициент Пуассона, определяемый из результатов механических испытаний с помощью соотношения [7]:

σТЕ=1−2νп61+νп,										(2)

где Т – предел текучести, Е – модуль упругости.

Как отмечали выше, изменение фрактальной размерности структуры df по мере роста содержания наполнителя н для композитов ПГЭ-Гр объясняется формированием структуры полимерной матрицы во фрактальном пространстве с размерностью Dреш [3,4]. Определить величину Dреш можно с помощью следующего выражения [8]:

,										(3)

где F – показатель Флори, связанный с размерностью df в случае линейных полимеров следующим соотношением [9]:

νF=1,5df.											(4)

Расчет величины df согласно уравнению (1) показал ее вариацию в пределах 2,678-2,739 (т.е., в пределах ~8%) со средней величиной 2,709. Оценка Dреш согласно уравнению (3) дает величину ~3,42, что не отвечает условию Dреш3 – общему для всех объектов в трехмерном евклидовом пространстве [6]. В силу этого если предположить, что Dреш=3, то величина df будет равна 2,5 согласно (3,4). Данное значение df превосходно согласуется с расчетом по уравнению (1) для исходного ПП (df=2,518). Приведенные оценки позволяют предположить, что формирование структуры исходного ПП и полимерной матрицы нанокомпозитов на его основе происходит в трехмерном евклидовом пространстве, а увеличение df для нанокомпозитов по сравнению с ПП обусловлено введением наполнителя. Отметим, что при условии Dреш<3 (формирование структуры во фрактальном пространстве) должно произойти снижение df по сравнению с Dреш=3 для нанокомпозитов по сравнению с исходным ПП, что противоречит экспериментальным данным.

Рассмотрим возможные физические предпосылки увеличения df. Как показано в [5], введение слоистого наполнителя (Na+-монтмориллонита) в ПП приводит к образованию кристаллической -фазы, кристаллиты которой имеют преимущественную ориентацию, неразрывно связанную с плоскостной текстурой силикатных слоев, на которых они кристаллизуются. Это позволяет рассматривать указанные кристаллиты одновременно и как области локального порядка, и как межфазные прослойки. Проведем некоторые количественные оценки таких областей. Относительную долю областей локального порядка (кластеров) кл для аморфно-кристаллических полимеров можно рассчитать согласно следующему перколяционному соотношению [10]:

ϕкл=0,031−КТпл−Т0,55,							(5)

где К – степень орторомбической кристалличности, Тпл и Т – температуры плавления и испытаний, соответственно.

Для ПП Тпл440 К [11], а величину К можно определить из уравнения [12]:

К=0,32С∞13,										(6)

где С - характеристическое отношение, которое является показателем статистической гибкости полимерной цепи [13] и связано с размерностью df соотношением [14]:

С∞=2dfdd−1d−df+43.								(7)

Относительную долю межфазных областей мф можно рассчитать с помощью уравнения [15]:

ЕкЕм=1+11ϕн+ϕмф1,7,								(8)

где Ек и Ем – модули упругости композита и матричного полимера, соответственно.

Связь между размерностью df и степенью кристалличности К согласно [16] определяется следующей эмпирической аппроксимацией:

df=2+К.										(9)

Предположим, что для исследуемых нанокомпозитов с учетом формирования кристаллической -фазы можно записать следующий вариант уравнения (9):

.									(10)

На рис.1 сопоставлены размерности df и dfT, рассчитанных согласно уравнениям (1) и (10), соответственно. Видно хорошее соответствие этих величин (среднее расхождение равно 4,6%). Это свидетельствует в пользу предположения о том, что структура нанокомпозитов на основе ПП состоит из следующих структурных областей: орторомбических кристаллитов, наполнителя, аморфной фазы и кристаллической -фазы, формирующей межфазные области. Отметим, что расчет мф по уравнению (8) и увеличение степени кристалличности нанокомпозитов по сравнению с исходным ПП согласно [5] дают близкие величины: ~0,15-0,20. По уравнению (10) формирование структуры нанокомпозитов во фрактальном пространстве, определяющее снижение df, должно уменьшать величину К, что не согласуется с экспериментом.

Еще один способ расчета теоретической величины df (dfT) дает следующее уравнение [14,17]:

dfT=3−6ϕклSC∞12,									(11)

где S – площадь поперечного сечения макромолекулы, равная 34,27 Å2 для ПП [18].

2,9

2,5

- 2

- 3

2,7

2,9

df

2,7

- 1

- 4

Рис.1.	Сравнение экспериментальных df и рассчитанных согласно уравнению (10) dfT значений фрактальной размерности структуры для нанокомпозитов ПП-ПГ-1 (1), ПП-ПГ-2 (2), ПП-ПГ-3 (3) и ПП-ПГ-4 (4).

На рис.2 приведена зависимость dfT от н, рассчитанная согласно уравнению (4) для ПП и уравнению (11) для нанокомпозитов на основе ПП при кл, оцененной согласно уравнению (5). Сравнение с экспериментальными данными для четырех групп нанокомпозитов и исходного ПП показывает корректность этих оценок.

Данная модель вполне применима для нанокомпозитов с аморфной и, следовательно, структурно более простой матрицей, например, для нанокомпозитов на основе ароматического полиамида (фенилона С-2), наполненных ультрадисперсными порошками оксинитрида кремний-иттрий и -сиалона в интервале н=0,001-0,055 [19].

На рис.3 приведена зависимость рассчитанной согласно уравнению (1) величины df от н для указанных нанокомпозитов. Как следует из рисунка, с 3%-й погрешностью выполняется условие df=const и, что наиболее важно, величины df для исходного матричного фенилона и нанокомпозитов равны. Поскольку в исходном фенилоне нет фактора (наполнителя), изменяющего размерность пространства, в котором формируется структура, и d=3, то и для нанокомпозитов должно выполняться это условие, т.е., можно сделать вывод, что формирование их структуры реализуется в трехмерном евклидовом пространстве [19].

df

2,9

2,5

- 3

- 4

0,05

0,10

φн

2,7

- 2

- 5

- 6

1

Рис.2.	Сравнение рассчитанных по уравнениям (4) и (12) (1) и экспериментальных (2-6) зависимостей величины df от содержания наполнителя н для ПП (2), ПП-ПГ-1 (3), ПП-ПГ-2 (4), ПП-ПГ-3 (5) и ПП-ПГ-4 (6).

2,5

2,4

2,3

0

0,02

0,04

0,06

φн

- 1

- 2

df

2,2

2,4

Рис.3.	Зависимость величины df от н для нанокомпозитов на основе фенилона, наполненных оксинитридом кремний-иттрия (1) и -сиалоном (2).

Согласно уравнениям (3) и (4) для Dреш=d=3 величина df всегда равна 2,50. Этот расчет подтверждается компьютерным моделированием траектории случайного блуждания, т.е., траектории точки. Однако, как известно, реальные полимерные среды состоят из молекул объединенных в цепи статистических сегментов, что существенно отличает их от точечного объекта, совершающего случайное блуждание. В этом случае величина df определяется гибкостью полимерной цепи, которая характеризуется параметром С, согласно уравнению (7). Для фенилона величину С можно оценить из следующего эмпирического выражения [17]:

Е=1,15SC∞12,										(12)

где величина Е дается в ГПа.

Из уравнения (12) получим С=2,85 при Е=2,86 ГПа в испытаниях на сжатие [19], и из уравнения (7) – df=2,46, что близко к оценке согласно уравнению (1) (см.рис.3).

Как известно [21], межфазные области в полимерных композитах являются важным элементом структуры, во многом определяющим макроскопические свойства этих материалов. В [22] сделана попытка анализа структурного механизма формирования межфазных областей для нанокомпозитов на основе ПП. Как и выше, относительную долю межфазных областей мф определяли из выражения (8). Однако, этот же параметр можно рассчитать следующим образом. Число пластин слоистого наполнителя (Na+-монтмориллонита) Nн длиной L, шириной В и толщиной bпл на единицу объема композита определяется как [22]:

Nн=ϕнLBbпл,										(13)

а объем межфазного слоя с двух сторон пластины Vмф рассчитывается из геометрических соображений:

Vмф=2lмфLB,										(14)

где lмф – толщина межфазного слоя.

Далее величина мф вычисляется как произведение NнVмф или:

ϕмф=2ϕнlмфLBLBbпл=2lмфϕнbпл.								(15)

Уравнение (15) позволяет определить экспериментальное отношение (lмф/bпл), исходя из известных величин мф и н. Для теоретического расчета этого же отношения могут быть использованы два подхода: континуальный и фрактальный [23,24]. Согласно первому получим [15]:

lмфbпл=2ηϕн13−1,									(16)

где  - плотность решеточной упаковки частиц наполнителя в полимерной матрице, принимаемая равной 0,74 [15].

Как известно [23,24], и полимерная матрица нанокомпозитов, и поверхность частиц наполнителя, взаимодействующие при формировании межфазного слоя, являются фрактальными объектами. При взаимодействии таких объектов существует единственный линейный масштаб l, определяющий расстояние их взаимопроникновения [25]. Поскольку в полимерных композитах модуль упругости наполнителя, как правило, выше соответствующего показателя для полимерной матрицы, то предполагается [23,24], что в этом случае происходит внедрение наполнителя в полимерную матрицу и тогда l=lмф. Затем можно записать [25]:

lмф~abпла2d−dпd,									(17)

где а – нижний линейный масштаб фрактального поведения полимерной матрицы, dп – фрактальная размерность поверхности частиц наполнителя.

В качестве значения а для полимеров принимается длина статистического сегмента lст, равная [26]:

lст=l0C∞,											(18)

где l0 – длина скелетной связи основной цепи, равная для ПП 0,154 нм [27]. При расчете (lмф/bпл) согласно фрактальному подходу использована величина bпл=7 нм [28].

На рис.4 приведено сравнение зависимостей (lмф/bпл) от н, рассчитанных согласно указанным подходам, и полученной экспериментально (уравнение (15)).

lмф/bпл

4

0

1

- 2

- 3

0,05

0,10

н

4

2

Рис.4.	Зависимости отношения (lмф/bпл) от содержания наполнителя н для нанокомпозитов на основе ПП. Расчет: 1 – уравнение (15); 2 – уравнение (16) при =const=0,74; 3 – уравнение (16) при =variant; 4 – уравнение (17).

Видно, что континуальный подход описывает такую же тенденцию изменения функции (lмф/bпл)(н), как и экспериментальные данные, однако падение этой функции в последнем случае сильнее. Для получения лучшего соответствия данных выдвинем гипотезу о снижении плотности решеточной упаковки  по мере роста н. Действительно, в предположении =0,50 для н=0,05 и =0,30 для н=0,10 можно получить хорошее соответствие эксперимента и расчета согласно континуальному подходу (уравнение (16)). Фрактальная модель дает условие (lмф/bпл)const, не согласующееся с экспериментом, по крайней мере, при н=0,025 и 0,050. Это предполагает гладкую поверхность пластин слоистого наполнителя (dп=2), на которой формируется межфазный слой [22].

Уменьшение  можно связать с агрегацией частиц наполнителя по мере роста н, что можно проверить следующим образом. Согласно [29], где анализируются термодинамические аспекты сорбционных явлений на фрактальных объектах, соотношение для определения относительной доли адсорбированной фазы, которую в исследуемом контексте следует рассматривать как мф, имеет вид [23]:

ϕмф~ρ−1m01−3dп,									(19)

где  - плотность наполнителя, m0 – масса частицы наполнителя.

Полагая dп=2 и =const, получим m0=24, 32,7 и 59,2 относительных единиц для н=0,025, 0,050 и 0,10, соответственно. Это увеличение m0 по мере роста н указывает на наличие процесса агрегации частиц наполнителя. Характерно, что m0 увеличивается в той же пропорции, в которой уменьшается . Если мы предположим, что в такой же пропорции растет bпл по мере увеличения н, то получим bпл=3,0, 4,5 и 7,4 нм для н=0,025, 0,050 и 0,10, соответственно [22].

Рассмотрим еще один аспект формирования межфазных областей. Величину dп можно рассчитать согласно выражению [22]:

dп=2+1,30−ln0,188bпл13lnbпл.								(20)

Вычисления согласно (20) при указанных выше параметрах дают dп=3. На первый взгляд это противоречит принятому выше dп=2. Однако в рассматриваемом случае величина dп определяется не особенностями поверхности частиц наполнителя, а способностью макромолекул матричного полимера их “копировать” [30]. Поскольку элементы поверхности частиц наполнителя имеют атомный масштаб, то моделируемая последовательностью жестких статистических сегментов длиной ~1нм макромолекула «воспринимает» эту поверхность как гладкую, т.е. с размерностью dп=2 [30].

В [5] установлено снижение прочности нанокомпозитов на основе ПП с ростом содержания наполнителя – монтмориллонита. Это можно связать с зависимостью прочности от межфазных адгезионных сил на границе “полимерная матрица – наполнитель” [31]. Рассмотрим далее этот вопрос подробнее в рамках фрактального анализа.

Для описания прочности композитов к в [31] было предложено выражение, учитывающее неоднородность распределения частиц наполнителя в объеме:

σк=Кнσм−bϕн,									(21)

где Кн – коэффициент концентрации напряжения, м – прочность полимерной матрицы, b – константа, зависящая от величины сил межфазной адгезии. Поскольку увеличение b при прочих равных условиях приводит к снижению прочности композитов, то это можно связать именно с изменением величины межфазной адгезии.

В качестве молекулярной характеристики полимерной матрицы в [13] использовали характеристическое отношение С, которое является показателем статистической гибкости полимерной цепи и определяется согласно уравнению (7). Расчет по этому уравнению дает величину С∞ПП=3,07 для исходного ПП и 4,10-6,26 для нанокомпозитов на его основе, что позволяет предположить растяжение цепи на поверхности пластины наполнителя (особенно с учетом полученного выше значения dп=2), которое и приводит к увеличению С. Тогда величину С для полимерной цепи на пластине наполнителя или в межфазной области (С∞мф) можно рассчитать из уравнения:

С∞=С∞мфϕмф+С∞ПП1−ϕмф,							(22)

что согласуется с “правилом смесей”. В свою очередь, величину мф можно определить и с помощью уравнения (8).

По поводу расчета необходимых параметров согласно уравнениям (1), (2), (7), (8), (21) и (22) следует сделать два методологических замечания. Оценка коэффициента концентрации напряжения согласно уравнению [31]

σк=σм1−ϕн23Кн									(23)

показала, что его величина примерно равна единице. Это обстоятельство позволяет использовать в качестве м и Ем прочность и модуль упругости исходного ПП, соответственно.

15

10

5

0

100

200

300

b, МПа

- 1

- 2

- 3

- 4

На рис.5 показана зависимость С∞мф от b (при расчетах использовали выражение (21)) для нанокомпозитов на основе ПП.

Рис.5.	Зависимость величины С∞мф от параметра b для нанокомпозитов ПП-ПГ-1 (1), ПП-ПГ-2 (2), ПП-ПГ-3 (3) и ПП-ПГ-4 (4).

Видно, что по мере снижения b наблюдается увеличение С∞мф, что указывает на увеличение адгезии в межфазных слоях.

Рассмотрим предельные значения С∞мф. Экстраполяция линейной зависимости С∞мф(b) к b=0, т.е., идеальной адгезии, дает С∞мф16,5, что согласно уравнению (7) соответствует фрактальной размерности межфазного слоя dfмф=2,937. Эта величина dfмф близка к предельной df=2,95 для реальных твердых тел [6]. Минимальное значение С∞мф=2 [13] соответствует b220, что согласно уравнению (21) при Кн=1 и н=0,1 дает минимальное значение прочности σкmin для рассматриваемых нанокомпозитов: σкmin=10 МПа.

Структуру ПП в композите можно приближенно характеризовать плотностью упаковки сегментов макромолекул, т.е., приближением величины dfмф к размерности d=3 для идеального трехмерного кристалла. На рис.6 приведена зависимость (d-dfмф) от b1/2, которая оказалась приблизительно линейной и описывается следующим эмпирическим уравнением:

0,15

0,10

0,055

0

5

10

15

b1/2, МПа1/2

d−dfмф=1,03×10−2b12.								(24)

Рис.6.	Зависимость разности размерностей (d-dfмф) от b1/2 для нанокомпозитов ПП-ПГ-1 (1), ПП-ПГ-2 (2), ПП-ПГ-3 (3) и ПП-ПГ-4 (4).

Таким образом, можно сделать вывод, что чем выше уровень межфазной адгезии (чем меньше b), тем совершеннее кристаллическая структура межфазных областей в рассматриваемых нанокомпозитах.

Проанализируем также адгезионную прочность а для обсуждаемых нанокомпозитов (спецификой которых являются небольшие значения н и Кн1,0), используя для этой цели уравнение Лейднера-Вудхэмса [32]:

σк=σа+0,83τмϕн+σаКн1−ϕн,						(25)

где м – прочность полимерной матрицы на сдвиг.

Для н0 и Кн=1 уравнение (25) принимает вид:

σк≈σа,											(26)

т.е., прочность композита полностью определяется адгезионной прочностью или прочностью межфазного слоя.

Для н0 и Кн1 получим:

σк≈Кнσа,										(27)

т.е., рост концентрации напряжений приводит к росту прочности нанокомпозитов при а=const. Согласно [32], изменение Кн определяется вариацией структуры полимерной матрицы при введении наполнителя. Это является одним из критериев достижения условия к>м, что и наблюдалось для дисперсно-наполненных композитов полигидроксиэфир-графит [23].

Приведенные в настоящем разделе результаты показывают, что формирование структуры нанокомпозитов происходит в евклидовом пространстве с размерностью d=3. В силу этого условия величина фрактальной размерности структуры df для них не зависит от объемного содержания наполнителя (по крайней мере, при малых н0,10). Для нанокомпозитов на основе аморфного полимера величина df для матричного композита и нанокомпозитов равны. Для кристаллизующего полимера происходит увеличение df нанокомпозитов по сравнению с исходной матрицей. Это связано с формированием кристаллической -фазы, представляющей межфазные области.

Анализ прочности нанокомпозитов согласно уравнению Лайднера-Вудхэмса показывает примерное равенство макроскопической и адгезионной прочности этих материалов.

3. ОЦЕНКА механизмА упрочнения полимерных нанокомпозитов

Несмотря на большой научный и практический интерес к полимерным нанокомпозитам, наполненным как дисперсными, так и слоистыми наполнителями [5,28,33-35], анализ механизмов упрочнения таких материалов проводился преимущественно на качественном уровне. Для восполнения (в определенной мере) этого пробела рассмотрим структурную модель, способную количественно описать эффект упрочнения полимерных нанокомпозитов. Для этой цели воспользуемся литературными данными для полиэтилентерефталата (ПЭТФ), наполненного ААХ-монтмориллонитом с содержанием наполнителя н=0,02-0,06 [28].

Отдельная пластина ААХ-монтмориллонита рассматривается как пластина длиной L=220 нм, шириной В=35 нм и толщиной bпл=1 нм [28]. Для ПЭТФ С=4,05 и l0=2,135Å [27] и согласно уравнению (18) lст=0,865 нм. При указанных условиях из (17) получаем толщину межфазного слоя lмф=0,955 нм. Далее из (15) имеем:

ϕмф≈1,91ϕн,										(28)

с учетом условия bпл=1 нм.

Следует отметить, что в соотношении (17) коэффициент пропорциональности для сферических частиц наполнителя равен 0,5 [23]. Он будет в дальнейшем использован для оценки lмф в нанокомпозитах типа фенилон--сиалон. В случае нанокомпозитов ПЭТФ-ААХ-монтмориллонит с гладкой и достаточно большой поверхностью пластин наполнителя (что создает, по мнению авторов лучшие условия для формирования межфазных областей) коэффициент пропорциональности в соотношении (17) выберем равным единице.

Для нанокомпозитов фенилон--сиалон в соотношении (17) использованы следующие параметры [19]: l0=1,25Å, С=3, dп=2,2 и радиус частиц наполнителя rн=bпл=40нм. Оценка согласно этому соотношению дает величину lмф=2,55 нм. В этом случае мф можно оценить как [19]:

ϕмф=ϕнrн+lмфrн3−1≈0,2ϕн.						(29)

В [25] экспериментально установлено, что для нанокомпозитов типа ПЭТФ-ААХ-монтмориллонит уже при н>0,03 начинается процесс агрегации отдельных пластин слоистого наполнителя в «пачки». Для учета этого эффекта при агрегации двух пластин, нужно исключить два межфазных слоя на соприкасающихся поверхностях агрегирующихся пластин. Тогда на одну пластину будет приходиться только один межфазный слой толщиной lмф, а не два, и уравнение (28) видоизменится следующим образом:

ϕмф≈0,955ϕн.										(30)

С учетом (28)-(30) сумма (н+мф) в (8) будет равна: 2,91н для неагрегированных и 1,955н для агрегированных пластин ААХ-монтмориллонита и 1,20н – для -сиалона.

На рис.7 приведено сравнение экспериментальной и рассчитанной согласно (8) величины Ек/Ем (характеризующей “упрочнение”) для рассматриваемых нанокомпозитов как функции объемного содержания наполнителя н.

1,6

1,4

1,2

1,0

0,02

0,04

0,06

φн

Ек/Ем

0

- 5

- 6

1

2

3

4

Рис.7.	Зависимости Ек/Ем от объемного содержания наполнителя н для нанокомпозитов ПЭТФ-ААХ-монтмориллонит (1,2,4,5) и фенилон--сиалон (3,6). Расчет по уравнениям (8) и (28) - (1); (8) и (29) - (2); (8) и (30) - (3); уравнению (8) в предположении сферических частиц ААХ-монтмориллонита (4); 5, 6 – экспериментальные данные.

Для нанокомпозитов фенилон--сиалон, у которых процесс агрегации частиц в определенной мере подавлен в силу особенностей технологии их приготовления [19], получено хорошее соответствие теории и эксперимента. Для нанокомпозитов ПЭТФ-ААХ-монтмориллонит при н0,04 наблюдается соответствие эксперимента и расчета согласно уравнению (28), а затем вследствие агрегации частиц наполнителя происходит переход к кривой 2, для которой мф рассчитана согласно уравнению (30), т.е., также наблюдается соответствие теории и эксперимента [25]. Кроме того, на рис.7 штриховой линией показана кривая (Ек/Ем)(н), рассчитанная в предположении замены слоистого наполнителя дисперсным (сферическим) при условии равенства объемных долей этих типов частиц. Видно, что в этом случае величина Ек/Ем примерно в два раза ниже, чем для неагрегированного слоистого наполнителя, а агрегация пластин ААХ-монтмориллонита практически уравнивает их действие. Такой эффект следовало ожидать, поскольку поверхность одной пластины слоистого наполнителя при указанных выше размерах примерно на порядок больше поверхности сферической частицы такого же объема, что отражает различие коэффициентов в уравнениях (28) и (29). Следует отметить, что согласно [36] сферические частицы с радиусом 12,2нм относятся к разряду суперусиливающих.

Аналогичные оценки проводили и для нанокомпозитов ПП-Na+-монтмориллонит. Авторы [37] рассчитали величину мф согласно уравнению (10), а затем оценили теоретические значения модуля упругости нанокомпозитов ЕкТ согласно (8). Еще один вариант оценки ЕкТ предлагается в [38]:

1ЕкТ=КЕкр+1−КЕам,									(31)

где Екр и Еам – модули упругости кристаллической и аморфной фаз, соответственно, (1-К) – доля аморфной фазы.

На рис.8 и 9 приведено сравнение ЕкТ и экспериментальных значений модуля упругости Ек для нанокомпозитов на основе ПП.

0

0,5

1,0

1,5

Ек, ГПа

, ГПа

1,0

0,5

1,5

Рис.8.	Сравнение экспериментальных Ек и рассчитанных согласно уравнению (8) ЕкТ величин модуля упругости для нанокомпозитов на основе ПП.

Видно, что расчет ЕкТ согласно уравнениям (8) и (31) достаточно хорошо соответствует эксперименту. Отметим, что увеличение ЕкТ согласно уравнению (31) для нанокомпозитов по сравнению с исходным ПП реализуется за счет увеличения кристалличности (К). Это означает, что указанное увеличение обусловлено эпитаксиальной кристаллизацией на поверхности пластин слоистого наполнителя, т.е., формированием межфазных областей. Таким образом, оба использованных уравнения предсказывают единообразный механизм роста ЕкТ.

0

0,5

1,0

1,5

Ек, ГПа

, ГПа

1,0

0,5

1,5

Рис.9.	Сравнение экспериментальных Ек и рассчитанных согласно уравнению (31) ЕкТ величин модулей упругости для нанокомпозитов на основе ПП.

При увеличении н в интервале 0,025-0,10 величина мф изменяется незначительно (~ 0,19-0,20). Взаимосвязь мф и н прослеживается из уравнения (15), согласно которому при мф=const наблюдается снижение отношения lмф/bпл по мере роста н. Согласно (16), величина lмф/bпл должна уменьшиться в 2,2 раза при росте н в интервале 0,025-0,10. Однако, оценка согласно выражению (15) показывает уменьшение в 3,6 раза, что означает рост bпл или агрегацию слоистого наполнителя. Именно этот фактор определяет условие мфconst и приводит к замедлению роста Ек по мере увеличения н [37].

Рассмотрим влияние размерности пространства, в котором формируется структура полимерной матрицы, на изменение величины Ек/Ем нанокомпозитов на основе ПП. Как отмечали выше, указанная размерность Dпр равна размерности каркаса частиц (агрегатов частиц) наполнителя Dr, которая увеличивается по мере роста н. Авторы [23] получили следующее уравнение для оценки величины Dк в случае композитов ПГЭ-Гр:

,								(32)

где  - приведенная, т.е., учитывающая величину н, относительная доля межфазных областей, d0 – размерность поверхности исходных (неагрегированных) частиц наполнителя.

Величина  определяется следующим образом [23]:

.										(33)

Как показано в работе [22], величина d0 для слоистого наполнителя Na+-монтмориллонита равна ~2,0. Отметим, что размерность Dпр=Dк по своему физическому смыслу эквивалентна размерности решетки (фрактальной или евклидовой), на которой выполняется компьютерное моделирование разного рода процессов [8,20].

Используя указанные методы оценки  и d0, можно рассчитать величину Dпр=Dк согласно уравнению (32). На рис.10 приведена зависимость Dпр от н для исследуемых нанокомпозитов на основе ПП.

3,5

3,0

2,5

2,0

0,05

0,10

φн

Dпр

0

- 1

- 2

- 3

- 4

Рис.10.	Зависимость размерности пространства Dпр от объемной степени наполнения н для нанокомпозитов ПП-ПГ-1 (1), ПП-ПГ-2 (2), ПП-ПГ-3 (3) и ПП-ПГ-4 (4).

Видно, что величина Dпр не зависит от н, как в случае композитов ПГЭ-Гр [3,4], ее среднее значение равно 3,01 с отклонением от средней величины примерно 8%. Такая погрешность типична для механических испытаний, по результатам которых определена величина мф (уравнение (8)) и, следовательно, Dпр (уравнение (32)). Таким образом, зависимость Dпр(н) демонстрирует, что структура полимерной матрицы нанокомпозитов на основе ПП по аналогии с дисперсно-наполненнымми нанокомпозитами на основе фенилона [19] формируется в евклидовом пространстве с размерностью Dпр=d=3.

Рассмотрим далее влияние размерности Dпр на изменение величины Ек/Ем нанокомпозитов, рассчитываемую по уравнению (8). Для этого были определены величины мф согласно (32) и (33) при условии d0=const=2,0 и пяти произвольно выбранных значениях Dпр=2,0; 2,2; 2,5; 2,7 и 3,0. Зависимости Ек/Ем от н для указанных величин Dпр приведены на рис.11 вместе с экспериментальными значениями. Как следует из данных рис.11 Ек/Ем снижается по мере уменьшения Dпр, т.е., при переходе от евклидова пространства к фрактальному. При Dпр=2,0 и d0=2,0 упрочнения нанокомпозитов не наблюдается вообще. Теоретически рассчитанная кривая Ек/Ем(н) для Dпр=3,0 хорошо согласуется с экспериментальными данными. Иначе говоря, поскольку величина Dпр ограничена сверху условием Dпрd=3, то соответствие теории и эксперимента для нанокомпозитов ПП-ПГ-1 (н=0,050 и 0,10) и ПП-ПГ-2 (н=0,025) означает, что в этом случае достигнуто максимально возможное “упрочнение” материала.

3

2

1

0

0,05

0,10

φн

Ек/Ем

5

4

3

2

1

Рис.11.	Теоретические (1-5) и экспериментальные (точки) зависимости степени упрочнения Ек/Ем от объемного содержания наполнителя н для нанокомпозитов на основе ПП при Dпр=2,0 (1), 2,2 (2), 2,5 (3), 2,7 (4) и 3,0 (5). Обозначения экспериментальных точек те же, что и на рис. 10.

Согласно [5] наблюдаются различные изменения величины Ек/Ем для нанокомпозитов на основе ПП в зависимости от вида модификатора, температуры испытаний и содержания наполнителя, в связи с чем интерес представляет анализ влияния указанных факторов на межфазную адгезию и прочностные свойства нанокомпозитов.

Зависимость прочности композитов р от н в предположении неоднородного распределения наполнителя в полимерной матрице можно описать уравнением (21). Как показали оценки Кн согласно (23), для всех исследуемых нанокомпозитов Кн1. Как и ранее, изменение прочностных свойств при введении наполнителя в полимер будем оценивать отношением Ек/Ем, определяемым согласно по (8).

На рис.12 приведена зависимость мф от величины параметра b, определяемого из (21). Видно линейное снижение мф по мере увеличения b. Это означает, что повышение межфазной адгезии (снижение b) приводит к повышению прочности нанокомпозитов согласно уравнению (8). Экстраполяция кривой рис.12 к минимальной величине b=0 дает максимально возможное значение мф=0,26 для рассматриваемых нанокомпозитов. Из уравнения (8) можно рассчитать максимальное значение Ек/Ем, которое равно 2,30-2,94 для н=0,025-0,10, что согласуется с данными рис.11, полученными из других соображений. При максимальной величине b225 мф=0, а Ек/Ем равно 1,22, т.е. максимально возможное для исследуемых нанокомпозитов изменение сил межфазного взаимодействия, характеризуемое вариацией параметра b в пределах 0-225, приводит к росту величины Ек/Ем примерно в 2,5 раза.

Рассмотрим действие некоторых важнейших факторов (тип модификатора, содержание наполнителя, температура испытаний), влияющих, на наш взгляд, на уровень межфазной адгезии нанокомпозитов. Зависимость параметра b от этих факторов приведена в таблице.

0,3

0,2

0,1

0

100

200

b

φмф

- 1

- 2

Рис.12.	Зависимость относительной доли межфазных областей мф от величины параметра b для нанокомпозитов на основе ПП при температуре испытаний 293 (1) и 373 К (2).

Таблица.

Влияние основных факторов на уровень межфазной адгезии для нанокомпозитов.

| Наименование фактора | Характеристика фактора | Средняя величина параметра b |
| --- | --- | --- |
| Модификатор | ДОДАБ плюс ПЭО-ПЭ | 48 |
|  | ПЭО-ПЭ | 36 |
|  | ДОДАБ плюс ПЭО-ПЭ с изобутиленом | 90 |
|  | ПЭО-ПЭ плюс изобутилен | 132 |
| Температура испытаний | 293 К | 87 |
|  | 373 К | 87 |
| Степень наполнения | 0,025 | 80 |
|  | 0,050 | 78 |
|  | 0,10 | 78 |

Как следует из таблицы, изменение содержания наполнителя и температуры испытаний не оказывает сколько-нибудь заметного влияния на величину параметра b или величину межфазной адгезии. Очень сильное влияние на величину b оказывает тип модификатора: лучшими и близкими по своим свойствам являются ДОДАБ плюс ПЭО-ПЭ и ПЭО-ПЭ, худшим – ПЭО-ПЭ плюс изобутилен. Введение изобутилена в состав модификатора ухудшает межфазную адгезию, снижая ее более чем в 2,5 раза, а самым лучшим модификатором является блок-сополимер ПЭО-ПЭ.

Согласно [39] модуль упругости Е аморфно-кристаллических полимеров в значительной мере определяется структурой (топологией) некристаллических областей. В [40] предложена модель, согласно которой величина Е растет по мере усиления натяжения цепей в аморфных областях указанных полимеров. Эта модель была успешно применена для вычисления модуля упругости композиций на основе полиэтилена высокой плотности, модифицированного высокодисперсной смесью Fe/FeO [7]. Степень натяжения цепей полиэтилена можно выразить и в рамках фрактального анализа, используя для этого размерность Dц участка цепи между точками ее фиксации (физическими зацеплениями, узлами химической сшивки и т.д.) [14]. Величина Dц варьируется в пределах 1<Dц2 и при Dц=1 цепь полностью вытянута между точками ее фиксации (подвижность такого участка цепи заморожена). При Dц=2 цепь имеет максимально возможную подвижность, типичную для каучукоподобного состояния полимеров [14]. Это позволяет достаточно просто и адекватно описать степень натяжения таких цепей с помощью размерности Dц. В [41] получен фрактальный аналог модели [40] и с его помощью описано поведение модуля упругости нанокомпозитов на основе ПП.

Величину размерности Dц можно рассчитать с помощью следующего выражения [17]:

21−Кϕмф=С∞Dц,										(34)

где величина К определена согласно уравнению (6), С - уравнению (7) и мф – уравнению (8).

На рис.13 приведены зависимости модуля упругости Ек от Dц при двух температурах испытаний Т=293 и 373 К для нанокомпозитов на основе ПП.

1,5

1,0

0,5

0

1,5

2,0

Dц

Ек, ГПа

- 1

- 2

Рис.13.	Зависимость модуля упругости Ек от фрактальной размерности участка цепи между межфазными областями Dц при температурах испытаний
293 (1) и 373 К (2) для нанокомпозитов на основе ПП.

Как и следовало ожидать, наблюдается линейный рост Ек по мере уменьшения Dц (или усиления натяжения полимерной цепи в аморфных областях). Получены две разные прямые для двух указанных температур испытаний, согласно которым можно определить максимально достижимые значения модуля упругости Eкmax: при Т=293 К Eкmax=1,16 ГПа, при Т=373 К Eкmax=0,53 ГПа.

Отметим, что одним из достоинств фрактального анализа является наличие четко определенных границ размерностей (например, 1<Dц2 [14]), что позволяет провести оценку предельных значений того или иного параметра. Результаты рис.13 позволяет получить следующие аналитические выражения [41]:

Ек=Екmax−ЕкmaxDц−1,								(35)

или

Ек=Екmax2−Dц.									(36)

Таким образом, изложенные в настоящем разделе результаты показывают, что изменение объема, занимаемого межфазными областями в полимерных нанокомпозитах, оказывает такое же существенное влияние на вариацию их механических свойств, как и концентрация наполнителя. При этом важна геометрия частиц наполнителя, а точнее, площадь контакта полимер-наполнитель, где реализуются межфазные явления и формируются межфазные области. Существенную роль в механизме упрочнения полимерных нанокомпозитов играют агрегация частиц наполнителя и молекулярная структура полимерной матрицы. Предложенная фрактальная модель позволяет количественно оценить относительную долю межфазных областей в объеме композита и тем самым дать прогноз возможного упрочнения материала.

Для нанокомпозитов на основе аморфно-кристаллического полипропилена, наполненного слоистым наполнителем, формирование структуры полимерной матрицы протекает в евклидовом пространстве с размерностью d=3. Это условие определяет максимально достижимый эффект “упрочнения” для указанного наполнителя.

Увеличение сил межфазной адгезии, характеризуемое снижением параметра b, приводит к росту относительной доли межфазных областей и, следовательно, к повышению прочности нанокомпозитов. С помощью величины b можно оценить эффективность модификатора.

Установлена взаимосвязь между величиной модуля упругости и натяжением полимерных цепей в аморфных областях нанокомпозитов на основе аморфно-кристаллического ПП. Предложена фрактальная модель, позволяющая проводить оценки предельных значений модуля упругости.

4. ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ текучестИ и холодноГО течениЯ нанокомпозитов на основе пОЛИпРОПИЛЕНА

При исследовании структуры и деформационного поведения нанокомпозитов на основе ПП, наполненных модифицированным Na+-монтмориллонитом, было обнаружено увеличение предела текучести Т этих материалов примерно в 1,5 раза по сравнению с исходным ПП. Интересным представляется анализ процесса текучести нанокомпозитов с позиций кластерной структуры [17,42] и связанных с этим явлений.

На рис.14 приведена графическая зависимость между Т и модулем упругости Ек для ПП и нанокомпозитов на его основе. Наблюдается линейная связь между этими величинами. Аналогичные кривые для композитов ПГЭ-Гр имеют нелинейный вид уже при небольших (~0,08) содержаниях наполнителя [17]. Такое поведение можно объяснить изменением структуры полимерной матрицы композитов ПГЭ-Гр во фрактальном пространстве, создаваемом каркасом частиц (агрегатов частиц) наполнителя [3,4]. Линейность же соотношения Т(Ек) для исследуемых нанокомпозитов является подтверждением неизменности их структуры в трехмерном евклидовом пространстве.

т, МПа

Ек, ГПа

0,5

1,0

1,5

0

20

40

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Рис.14.	Взаимосвязь модуля упругости Ек и предела текучести Т для ПП (1) и нанокомпозитов ПП-ПГ-1 (2), ПП-ПГ-2 (3), ПП-ПГ-3 (4) и ПП-ПГ-4 (5).

В рамках кластерной модели структуры аморфного состояния полимеров величину Т можно рассчитать теоретически согласно уравнению [17, 42]:

σТ=GbBρд122π,										(37)

где G – модуль сдвига, bB – вектор Бюргерса, д – плотность линейных дефектов.

Величина G определяется из следующего фрактального соотношения [6]:

G=Екdf.											(38)

Для полимерных материалов вектор Бюргерса bB зависит от гибкости полимерной цепи, характеризуемой характеристическим отношением С [17]:

bB=60,5С∞12,	Å.									(39)

В рамках упомянутой кластерной модели линейными дефектами (аналогом дислокаций в кристаллических решетках) считаются сегменты макромолекул, находящиеся в плотноупакованных областях структуры [17,42]. Для исследуемых нанокомпозитов такими областями являются орторомбические кристаллиты и межфазные области, сформированные эпитаксиальной кристаллизацией на поверхности наполнителя пластинчатой формы [5]. Относительная доля орторомбической кристалличности К определена уравнением (6), а относительная доля межфазных областей мф – уравнением (8). Далее можно вычислить плотность линейных дефектов д [43]:

ρд=К+ϕмфS,										(40)

где S – площадь поперечного сечения макромолекулы.

, МПа

20

40

0

20

40

Т, МПа

На рис.15 приведено сравнение экспериментальных Т и вычисленных согласно кластерной модели (уравнение (37)) σТТ величин предела текучести для ПП и нанокомпозитов на его основе при двух температурах: 293 и 373 К [5].

, МПа

20

40

0

20

40

Т, МПа

Рис.15.	Сравнение экспериментальных Т и рассчитанных согласно уравнению (37) σТТ величин предела текучести для ПП (1) и нанокомпозитов ПП-ПГ-1 (2), ПП-ПГ-2 (3), ПП-ПГ-3 (4) и ПП-ПГ-4 (5).

Полученное (рис.15) хорошее соответствие теории и эксперимента свидтельствует о корректности применения кластерной модели для описания процесса текучести нанокомпозитов. Отметим два следствия, вытекающие из полученных результатов. Во-первых, уравнение (37) не содержит подгоночных параметров, что позволяет использовать его для прогнозирования предела текучести нанокомпозитов. Во-вторых, более высокие значения Т для нанокомпозитов на основе ПП по сравнению с матричным полимером обусловлены формированием кристаллических межфазных областей на поверхности пластин наполнителя. Этот эффект приводит к одновременному повышению модуля упругости нанокомпозитов (уравнение (8)) и увеличению длины линейных дефектов структуры (уравнение (40)), что в конечном итоге определяет рост Т (уравнение (37)).

Величину деформации, соответствующую появлению текучести Т можно оценить согласно следующему простому выражению [7]:

εТ=12γ,											(41)

где  - параметр Грюнайзена, который отражает характер межмолекулярных связей и связан с размерностью df следующим уравнением [42]:

γ=df2,5d−df.										(42)

На рис.16 приведено сравнение экспериментальных Т и оцененных согласно уравнению (41) εТТ значений величин деформации для ПП и нанокомпозитов на его основе при температуре испытаний 293 К. Видно хорошее соответствие теории и эксперимента.

0,1

0,2

0

0,1

0,2

Т

Рис.16.	Сравнение экспериментальных Т и рассчитанных согласно уравнению (41) εТТ величин деформации текучести для ПП (1) и нанокомпозитов ПП-ПГ-1 (2), ПП-ПГ-2 (3), ПП-ПГ-3 (4) и ПП-ПГ-4 (5).

В связи с развитием идей фрактальной геометрии [44] в современной физике предпринимаются активные и многочисленные попытки интерпретировать зависимости типа:

Φz=Aνz−ν,										(43)

встречающиеся в ряде областей естественных наук. В уравнении (43)  - некоторый дробный показатель степени, А - постоянная, зависящая от , z - некоторая переменная (время, температура, напряжение и т.п.). Хотя математический аппарат дробного исчисления в настоящее время хорошо разработан [45,46], однако его широкое использование нуждается в ясной физической интерпретации. Четкое физическое обоснование, несомненно, расширило бы область использование аналитических выражений типа (43) в физике и механике структурно-сложных сред [47]. В свете этого сделаем попытку предложить удовлетворительную физическую интерпретацию параметра .

В настоящее время одно из интенсивно развиваемых направлений в механике полимеров связано с использованием концепции фрактала [2,14,23,48]. Широкая область применения этой концепции можно объяснить, в частности, двумя особенностями. Первая связана с возможностью использования представлений геометрии дробной размерности Хаусдорфа-Безиковича. Это помогло адекватно описать системы со сложной пространственной структурой, чего нельзя сделать в рамках евклидовой геометрии. Вторая связана с использованием математического аппарата дробного интегро-дифференцирования [49].

В рамках этого формализма удается последовательно учесть сложную природу нелинейных явлений, таких, как эффекты памяти и пространственные корреляции. При этом не только воспроизводятся ранее известные решения, но и дается их нетривиальное обобщение. Еще одна важная особенность связана со свойством самоподобия фрактальных структур. В отличие от традиционных способов описания системы на основе различных процедур усреднения, когда происходит «стирание» микроскопического уровня, в концепции фрактала учитывается самоаффинная структура среды и тем самым в рамках этой концепции объединяются микро- и макроскопический уровни описания системы. Именно такой способ описания важен для сложных многокомпонентных систем, находящихся далеко от состояния термодинамического равновесия [49], которыми являются полимерные материалы [42].

В [50] для описания кривых напряжение-деформация (-) полимеров была предложена следующая модель вязкоупругого тела, основанная на производных дробного порядка:

σ+j=1mbjDliαjσ=E0εj=1mEjDliβjε,							(44)

где =(t), =(t) – напряжение и деформация в момент времени t; bj; Ej; j; j – заданные величины, а Dliν - оператор дробного дифференцирования порядка . После ряда допущений авторы [50] пришли к выводу, что участок текучести кривой - может быть описан с использованием математического аппарата дробного дифференцирования. Для этой цели было использовано следующее выражение:

σ=Dliνε.											(45)

Однако, хотя в [50] и было получено хорошее соответствие теории и эксперимента, но параметры Dli и  не были идентифицированы в рамках конкретных параметров структуры или свойств полимеров.

Для описания эволюционных процессов с фрактальным временем в [51] был использован математический аппарат дробного интегрирования и дифференцирования. Согласно [47] дробный показатель  совпадает в этом случае с фрактальной размерностью множества Кантора и указывает на долю состояний системы, сохранившихся за все время эволюции t. Напомним, что множество Кантора рассматривается в одномерном евклидовом пространстве (d=1) и поэтому по определению его фрактальная размерность df<1 [51]. Для фрактальных объектов в евклидовых пространствах с более высокими размерностями (d>1) в качестве  следует принимать дробную часть df [52]:

ν=df−d−1.										(46)

Тогда величина  характеризует долю фрактала (структуры полимера), не изменяющуюся в процессе деформирования.

Для d=3 и 2df<3 (фрактальный объект в трехмерном евклидовом пространстве) можно записать следующую модификацию уравнения (45) [53]:

σТ=εТЕdf−2.										(47)

Следует обратить внимание на выбор величины модуля упругости в уравнении (47). При использовании модуля Юнга Е получаем заниженные теоретические значения предела текучести σТТ. Это объясняется снижением Е по мере увеличения деформации  вследствие изменения межмолекулярных связей, присущего полимерным материалам [7]. Этот эффект в уравнении (47) учитывается наличием показателя (df-2), поскольку размерность df связана с параметром Грюнайзена  соотношением (42). Следовательно, для неориентированных полимеров модуль Юнга Е в уравнении (47) можно заменить на модуль упругости при =0 («начальный модуль») Е0, который можно определить с помощью следующего уравнения [7]:

Е=Е0+В0εТ,										(48)

где коэффициент В0 является комбинацией упругих постоянных первого и второго рода и для рассматриваемого случая В0<0.

Подстановка (41) в (48) дает:

.										(49)

Для нанокомпозитов при Т=293 К была выбрана величина В0=11700 МПа. Оценка Е0 для исходного ПП согласно уравнению (49) при указанном значении В0 дает Е0=2800 МПа. Эта величина Е0 ниже приведенной для ПП в работе [7], где Е0=4850 МПа, но следует учесть, что такое значение Е0 получено в ударных испытаниях и для другой марки ПП. Таким образом оценку Е0 для ПП согласно (49) можно считать разумной. При оценке величины Е0 при Т=373К предполагалось, что изменение Е0 с температурой аналогично уменьшению Е и тогда при указанной температуре Е0=585 МПа, что позволяет вычислить в уравнении (49) соответствующий коэффициент В0 как равный 2400 МПа.

Т, МПа

5

10

15

20

25

30

35

0

5

10

15

20

25

30

35

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

, МПа

На рис.17 приведено сравнение экспериментальных Т и рассчитанных согласно уравнению (47) σТТ величин предела текучести для ПП и нанокомпозитов на его основе при двух температурах испытаний.

Рис.17.	Сравнение экспериментальных Т и рассчитанных согласно уравнению (47) σТТ величин предела текучести для ПП (1,2) и нанокомпозитов ПП-ПГ-3 (3,4) и ПП-ПГ-4 (5,6) при температурах испытаний 293 (1,3,5) и 373К (2,4,6).

Видно хорошее соответствие теории и эксперимента, подтверждающее корректность предложенной трактовки.

Из (47) следует, что фрактальный подход предсказывает существенное снижение предела текучести полимеров (df<d). С точки зрения термодинамики указанное снижение Т обусловлено накоплением в образце внутренней (латентной) энергии, относительная доля которой примерно равна  [53]. Для евклидовых твердых тел (df=d) уравнение (47) трансформируется в закон Гука.

df – 2

0,5

0,6

0,7

0,8

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

K + мф

Постараемся разобраться, какие элементы структуры нанокомпозитов способы накапливать латентную энергию и, следовательно, ответственны за процесс текучести в исследуемых материалах. Как известно [42], процесс текучести в полимерных материалах можно рассматривать как потерю устойчивости плотноупакованными областями среды. Как отмечалось выше [5], в случае нанокомпозитов к последним следует отнести орторомбические кристаллиты и межфазные области, сформированные эпитаксиальной кристаллизацией на поверхностях пластин слоевого наполнителя - Na+-монтмориллонита. На рис.18 приведено сравнение значений дробного показателя (df-2) и суммы (К+мф), которые оказались близки по абсолютной величине (среднее расхождение ~7%). Это соответствие предполагает, что накопление латентной энергии в образце и, следовательно, процесс текучести в нанокомпозитах контролируется наиболее плотноупакованными областями их структуры, что подтверждает выводы [12,17,42,53,54]. Следует отметить, что более высокие значения Т для нанокомпозитов по сравнению с ПП обусловлены более высокими значениями df.

Рис.18.	Сравнение величины дробного показателя (df-2) и суммы относительных долей кристаллических областей (К+мф) для ПП и нанокомпозитов на его основе. Обозначения те же, что и на рис.17.

И в заключение остановимся на согласовании единиц измерения в обеих частях уравнения (47). Поскольку из соображений удобства величина Т определяется в МПа, то в правую часть уравнения (47) следует ввести постоянный коэффициент С=1МПа3−df согласно общепринятой методике [55]. Изменение единиц измерения приведет к изменению С. Так, при использовании ГПа С=10−33−df и т.д. [53].

Согласно [5] наблюдаются существенные различия формы кривых - для исходного ПП и нанокомпозитов на его основе. Кластерная модель структуры аморфного состояния полимеров [17,42] позволяет провести количественную оценку их механических свойств и связать эти данные с особенностями строения. В качестве примера приведем анализ структурных изменений нанокомпозитов на основе ПП (в сравнении с матричным полимером), вызванных введением наполнителя.

Приведенные на рис.19 кривые - для исходного ПП и нанокомпозита ПП-ПГ-2 с содержанием Na+-монтмориллонита н=0,05 демонстрируют два четко выраженных различия формы кривых для этих материалов: наличие у исходного ПП ярко выраженного предела текучести (максимумы на кривых) и области деформационного упрочнения (плато холодного течения), которые отсутствуют для нанокомпозита.

Рис.19.	Кривые напряжение-деформация (-): а – для исходного ПП и б – для нанокомпозита ПП-ПГ-2 при температурах испытаний: 293 (1), 313 (2), 333 (3), 353 (4) и 373 К (5) [5].

Обсудим возможные структурные изменения, приводящие к вариации формы кривых -. Как указывали выше, введение слоистого наполнителя (Na+-монтмориллонита) в ПП вызывает образование кристаллической -фазы, кристаллиты которой имеют преимущественную ориентацию, неразрывно связанную с плоскостной текстурой силикатных слоев, на которых они кристаллизуются. Это позволяет рассматривать указанные кристаллиты и как области локального порядка, и как межфазные области одновременно. Следовательно, в рамках предлагаемой трактовки структура ПП и нанокомпозитов на его основе содержит две идентичные структурные области: орторомбическую кристалличность и аморфную расстеклованную фазу, а различие заключается в том, что исходный ПП содержит области локального порядка, обусловленные натяжением аморфных цепей в процессе кристаллизации [17], а нанокомпозиты – кристаллическую -фазу, обусловленную эпитаксиальной кристаллизацией полимера на поверхности силикатных частиц наполнителя, как на гетерогенных зародышах [5], и, естественно, собственно наполнитель. Расчет относительной доли кластеров кл можно выполнить согласно перколяционному соотношению (5), а относительную долю межфазных областей мф можно оценить из уравнения (8).

На рис.20 приведено сравнение величин кл для исходного ПП и мф для нанокомпозита ПП-ПГ-2 как функции температуры. Удовлетворительное соответствие указанных зависимостей свидетельствует в пользу предложенной структурной модели. Можно предположить, что величина Т определяется долей нестабильных кластеров ϕклнс, распадающихся в процессе текучести, которая может быть рассчитана согласно выражению, аналогичному (37) [56]:

0,25

0,20

0,15

0,10

333

373

φкл, φмф

293

Т, К

2

1

ΔσТ=GbBρд122π,										(50)

Рис.20.	Сравнение температурных зависимостей относительных долей кластеров кл для ПП (1) и межфазных областей мф для нанокомпозита ПП-ПГ-2 (2).

Как отмечали выше, в рамках кластерной модели линейными дефектами считаются сегменты полимерной цепи, входящие в плотноупакованные области (кристаллиты, кластеры, межфазные области) и тогда величина д может быть вычислена из (40):

ρд=ϕS,											(51)

где  - относительная доля указанных областей [17].

Если принять для исходного ПП =кл, т.е., все кластеры в аморфной фазе предполагаются нестабильными, то можно рассчитать теоретическую величину Т(σТТ) согласно уравнению (50). На рис.21 приведено сравнение теоретического σТТ и экспериментального значений Т для исходного ПП, которое указывает на хорошее соответствие теории и эксперимента. Это означает, что для данного полимера изменение величины предела текучести обусловлено распадом всех кластеров в аморфной фазе при достижении точки текучести. Можно принять, что подобные кластеры являются нестабильными. В то же время отсутствие изменения Т для нанокомпозитов (рис.19) предполагает высокую стабильность межфазных областей при наложении механического напряжения, что и ожидалось для кристаллических областей. К тому же, согласно [5], при размере кластера порядка 1 нм величина кристаллитов -фазы превышает 20 нм, что также способствует их более высокой стабильности.

15

10

5

0

10

15

, МПа

5

, МПа

Рис.21.	Сравнение экспериментальных Т и рассчитанных согласно уравнению (50) ΔσТТ для исходного ПП.

Поскольку для исходного ПП кластеры распадаются при достижении предела текучести, а для нанокомпозитов они отсутствуют, то можно предположить, что связь между структурными элементами на плато холодного течения, определяющая деформационное упрочнение, реализуется за счет проходных межкристаллитных цепей [57]. Модуль деформационного упрочнения Gp определяется из следующего соотношения [58]:

σист=Gpλ2−λ−1,									(52)

где ист - истинное напряжение,  - степень вытяжки.

Величины  и ист могут быть рассчитаны согласно:

λ=1+ε,											(53)

,											(54)

где  - деформация,  - номинальное напряжение, т.е., рассчитанное в предположении постоянного поперечного сечения образца в процессе деформирования.

На рис.22 приведены зависимости ист от инварианта (2--1), соответствующие уравнению (52), для ПП и нанокомпозита ПП-ПГ-2, деформированных при Т=333 К. Из рисунка следует, что для исходного ПП величина Gр6,5 МПа, тогда как для нанокомпозита Gр0. Плотность проходных цепей пр можно вычислить согласно выражению [57]:

νпр=NAGpRT,										(55)

где NA – число Авогадро, R – универсальная газовая постоянная.

45

35

25

15

3

4

ист, МПа

2

(2 – -1)

1

1

2

Рис.22.	Зависимости истинного напряжения ист от параметра (2--1) для ПП (1) и нанокомпозита ПП-ПГ-2 (2) (<3) при Т=333 К.

Таким образом, из уравнения (55) следует, что для исходного ПП пр1,41027 м-3, что является достаточно высоким значением этого параметра [17], тогда как для нанокомпозита р=0 в силу Gр=0, т.е., проходные цепи отсутствуют. Это и определяет различия в поведении рассматриваемых материалов (рис.19 и 22). Следует предположить, что отсутствие проходных цепей в случае нанокомпозитов обусловлено эпитаксиальной кристаллизацией на плоскостной текстуре наполнителя. Для формирования кластеров в аморфной фазе требуются определенные условия - натяжение участка цепи, «зажатого» в двух соседних кристаллитах. После распада кластеров эти цепи способны “передавать” нагрузку между кристаллитами, т.е. являются “проходными”. В то же время большие размеры кристаллитов -фазы, сравнимые с радиусом инерции макромолекулярного клубка, предполагают участие в их формировании нескольких макромолекул целиком, что исключает образование проходных цепей.

Рассмотрим далее различие величин пл для ПП и нанокомпозитов на его основе. Величину этого напряжения можно рассчитать согласно уравнению (37). Поскольку для ПП кластеры распадаются в точке текучести, то для него получим [17]:

ρд=КS.											(56)

Для нанокомпозитов межфазные области за пределом текучести сохраняются и для них д определяется из уравнения (40).

На рис.23 приведено сравнение экспериментальных пл и рассчитанных согласно уравнениям (6), (37), (40) и (56) теоретических σплТ величин напряжения холодного течения. Как можно видеть, получено хорошее соответствие, подтверждающее сделанное выше предположение.

30

20

10

0

20

30

, МПа

10

пл, МПа

- 1

- 2

Рис.23.	Сравнение экспериментальных пл и рассчитанных согласно уравнениям (6), (37), (40) и (56) σплТ величин напряжения холодного течения для ПП (1) и нанокомпозита ПП-ПГ-2 (2).

Согласно рис.19, при достаточно высоких деформациях ( порядка 200% или 3) и у исходного ПП, и у нанокомпозитов на его основе наблюдается эффект деформационного упрочнения, т.е., увеличение  по мере роста . Такое поведение для аморфно-кристаллических полимеров можно объяснить разворачиванием сложенных последовательностей цепей в кристаллитах и их ориентацией [58]. Определить переходное значение пер, при котором начинается указанный процесс, можно с помощью уравнения [58]:

1λ=Кf+1−Knст12,										(57)

где f – число раз, которое макромолекула проходит через один и тот же кристаллит, nст – число эквивалентных статистических звеньев между узлами зацеплений в расплаве полимера, принятое равным 225 [58].

Очевидно, что складывание цепей начинается при f=2 и соответственно величина пер должна определяться при этих условиях. Тогда из уравнения (57) получим пер3,38, что хорошо согласуется с экспериментальными данными (см. рис.19).

На рис.24 приведены зависимости ист(2--1), соответствующие уравнению (52), для ПП и нанокомпозита ПП-ПГ-2 при >3 и Т=373К. Как можно видеть, теперь эти прямые имеют примерно одинаковый наклон и, следовательно, примерно равные величины Gр0,92 МПа для обоих материалов. Расчет молекулярной массы Мз участка цепи между узлами зацеплений согласно формуле [17]:

Мз=ρRTGp,										(58)

300

200

100

0

200

300

ист, МПа

100

(2 – -1)

1

2

где  - плотность полимера, дает величину Мз3500, что превосходно согласуется с независимыми оценками для расплава ПП [59]. Таким образом, как и следовало ожидать, поведение исследуемых материалов при больших деформациях определяется физической сеткой зацеплений (макромолекулярных перехлестов, узлов) с плотностью, много меньшей плотности проходных цепей.

Рис.24.	Зависимости истинного напряжения ист от параметра (2--1) для ПП (1) и нанокомпозита ПП-ПГ-2 (2) (>3) при Т=373 К.

Полученные в настоящем разделе результаты показывают корректность использования кластерной структурной модели аморфного состояния полимеров и фрактального анализа для описания процессов текучести и холодного течения нанокомпозитов. Введение указанных теоретических представлений позволяет количественно характеризовать процесс текучести нанокомпозитов не применяя какие-либо эмпирические подгоночные параметры.

Результаты настоящего раздела работы также иллюстрируют некое соответствие подходов, основанных на методе дробных производных и традиционном фрактальном анализе, использующем понятие хаусдорфовой размерности df, и в определенной степени дает физическую трактовку дробного показателя и способ его определения.

5. анализ разрушения нанокомпозитов

В работе [5] описано снижение прочности нанокомпозитов на основе ПП по мере роста содержания наполнителя. Такое поведение объясняют зависимостью прочности от эффективной площади поперечного сечения образца, обусловленной наличием наполнителя, и межфазной адгезии полимер-наполнитель. Для дисперсно-наполненных полимерных композитов указанная тенденция предсказывается теоретически (см., например, в [31]). Целесообразно проанализировать возможность использования теоретических соотношений, полученных для описания прочности полимерных композитов, для прогнозирования свойств полимерных нанокомпозитов.

Вначале проанализируем кратко некоторые известные теоретические модели прочности, разработанные для полимерных композитов. При слабой межфазной адгезии и отсутствии концентрации напряжения на межфазной границе прочность композита к определяется как:

σк=σм1−афϕнn,									(50)

где м – прочность полимерной матрицы, аф и n – константы, зависящие от предполагаемых формы и построения частиц наполнителя в модели композита.

При однородном распределении частиц в объеме среды предполагается, что разрушение происходит в минимальном поперечном сечении непрерывной фазы. Уравнение (59) в этом случае принимает вид [31]:

σк=σм1−1,21ϕн23.									(60)

Для неоднородного распределения частиц наполнителя предложено уравнение (21) [31].

Рассмотрим выбор параметров в уравнениях (21), (23), (59) и (60). В силу небольших размеров частиц и при невысокой степени наполнения для рассматриваемых нанокомпозитов предполагается, что в уравнении (59) аф=1, n=df-2, где df – фрактальная размерность структуры, а разность (df-2) представляет собой дробный показатель в теории дробных производных (см. уравнение (46)). В уравнении (23) были выбраны три значения Кн: 0,7, 1,0 и 1,2. Величина b в уравнении (21) принята равной 100 (см. табл.1), а Кн=1.

На рис.25 приведено сравнение зависимостей относительной прочности (к/м) от степени наполнения н для нанокомпозитов на основе ПП.

к /м

1,0

0,8

0,6

0,4

0

0,05

0,10

- 7

2

1

3

5

6

4

н

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

Рис.25.	Зависимость (к/м) от н для нанокомпозитов на основе ПП. Теоретические кривые: 1 - уравнение (60); 2 - (23) с Кн=1,20; 3 - (23) с Кн=1,0; 4 - (23) с Кн=0,70; 5 - (60); 6 - (21) с b=100 и Кн=1,0. Экспериментальные данные: ПП-ПГ-1 (7,11), ПП-ПГ-2 (8,12), ПП-ПГ-3 (9,13) и ПП-ПГ-4 (10,14). Температуры: 293К (7-10) и 373К (11-14).

Видно, что при Т=293К экспериментальные зависимости (к/м)(н) лучше всего описываются уравнением (23) с Кн=1. Достаточно хорошее описание эксперимента дают также уравнения (59) и (60), а относительно большое расхождение с (21) обусловлено произвольным выбором b=const=100. Таким образом, очевидно, что указанные выше уравнения пригодны для описания прочности нанокомпозитов при условии корректного выбора констант. Для Т=373К наилучшая корреляция наблюдается при использовании уравнения (23) при К=0,7. Согласно [31] это связано со снижением прочности межфазного слоя при повышении температуры испытаний.

Рассмотрим далее возможности применения модифицированного уравнения (59) для описания прочности нанокомпозитов на основе ПП. Для расчета величины к были выбраны следующие параметры: величина м принята равной прочности исходного ПП (32 МПа при Т=293К и 16,3 МПа при Т=373К [5]), аф=1, поскольку, как и выше, предполагается, что в силу небольшого содержания и малых (нанометрового масштаба) размеров частиц наполнителя их форма и построение не имеют существенного значения, и n=df-2. (Обоснование выбора параметра n будет дано ниже).

На рис.26 приведено сравнение экспериментальных к и рассчитанных согласно уравнению (59) теоретических σкТ значений прочности исследуемых нанокомпозитов.

, МПа

к, MПа

10

20

30

0

10

30

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

20

Рис.26.	Сравнение экспериментальных к и рассчитанных согласно уравнению (59) σкТ значений прочности для нанокомпозитов ПП-ПГ-1 (1,2), ПП-ПГ-2 (3,4), ПП-ПГ-3 (5,6) и ПП-ПГ-4 (7,8) при температурах испытаний 293К (1,3,5,7) и 373К (2,4,6,8).

Видно хорошее соответствие теории и эксперимента, подтверждающее корректность выбора параметров аф и n в уравнении (59).

Целесообразно остановиться далее на физическом смысле и обоснованности выбора параметра (df-2) в качестве n. Как известно [52,53], указанный параметр представляет собой дробный показатель для полимеров в теории дробного дифференцирования и характеризует долю состояний системы, остающихся неизменными в процессе эволюции [47]. Применительно к анализу процесса разрушения нанокомпозитов величина (df-2) характеризует долю элементов структуры, не изменяющихся в процессе разрушения. Как показано выше, структура исследуемых нанокомпозитов состоит из следующих частей: наполнителя, орторомбических кристаллитов, межфазных кристаллических областей -фазы и аморфной фазы. На рис.18 приводилось сравнение суммы относительных долей орторомбической кристалличности К и -фазы мф с параметром (df-2) и было получено хорошее соответствие этих величин (среднее расхождение 7,6%). Этот факт указывает на то, что в процессе разрушения участвуют наполнитель и расстеклованная аморфная фаза, тогда как кристаллические образованиия при этом не изменяются [47,53].

к /м

2,8

3,0

0

0,6

1,0

df

2,9

2,7

2,6

2,5

0,8

0,4

0,2

На рис.27 даны зависимости относительной прочности нанокомпозитов к/м от фрактальной размерности структуры df.

Рис.27.	Зависимости относительной прочности к/м от фрактальной размерности структуры df для нанокомпозитов на основе ПП. Обозначения см. рис.26.

Видно снижение к/м по мере увеличения df, причем каждой температуре испытаний (293К и 373К) соответствует своя зависимость. Особого внимания заслуживает экстраполяция (к/м)(df) к нулевому значению относительной прочности и, следовательно, к к=0. Для Т=293К нулевое значение к/м достигается только при df=3, что соответствует значениям для идеального каучука. Для реальных твердых тел величина коэффициента Пуассона близка к 0,475 [6] и, согласно уравнению (1), максимальное значение df=2,95. Таким образом, при указанной температуре испытаний нулевая прочность нанокомпозитов не может быть достигнута и минимальное значение к=4,4 МПа. Такая же экстраполяция для Т=373К дает к/м=0 при df=2,70, т.е. при условии реализации вязкого разрушения. Согласно [6], вязкое разрушение объясняется преобладанием пластической релаксации на всех стадиях этого процесса.

Согласно (23), рост концентрации напряжения или увеличение Кн приводит к росту прочности композитов. Сравним влияние этого параметра на прочность нанокомпозитов, наполненных слоистым наполнителем, и полимерных композитов на основе полигидроксиэфира (ПГЭ-Гр).

Расчет согласно уравнению (23) при условии Кн=1,0 показал хорошее соответствие с экспериментом для нанокомпозитов на основе ПП (ПП-ПГ-2 и ПП-ПГ-3) и нанокомпозитов полибутилентерефталат-ААХ-монтмориллонит (ПБТФ-ПГ) [28] (рис.28). Следовательно, основной причиной уменьшения прочности нанокомпозитов по сравнению с матричным полимером можно считать снижение площади поперечного сечения образца, несущей нагрузку, вследствие введения наполнителя. В свою очередь, величину Кн для всех рассматриваемых композитов можно оценить согласно тому же уравнению (23), используя экспериментальные значения к, м и н.

, МПа

к, MПа

20

40

60

0

20

60

- 1

- 2

- 3

40

Рис.28.	Сравнение экспериментальных к и рассчитанных согласно уравнению (23) теоретических σкТ величин напряжения разрушения для нанокомпозитов ПП-ПГ-2 (1), ПП-ПГ-3 (2) и ПБТФ-ПГ (3).

На рис.29 приведены зависимости Кн(н), из которых следует, что для нанокомпозитов Кнconst1,0, а для композитов ПГЭ-Гр Кн растет от 1,0 до 1,8. Таким образом, снижение к по мере роста н для нанокомпозитов и повышение к в аналогичной ситуации для композитов ПГЭ-Гр обусловлены разным типом зависимостей Кн(н) для этих материалов (см. уравнение (27)).

Рассмотрим структурный аспект указанного различия. Авторы [32] рассматривали параметр Кн как относительное изменение прочности полимерной матрицы, обусловленное введением наполнителя. Как отмечали выше, структуру матрицы можно охарактеризовать ее фрактальной (хаусдорфовой) размерностью df [2]. На рис.30 приведены зависимости df от н для рассматриваемых композитов.

Кн

н

0,05

0,10

0,5

1,0

2,0

- 1

- 2

- 3

1,5

- 4

0

Рис.29.	Зависимости коэффициента концентрации напряжения Кн от объемного содержания наполнителя н для нанокомпозитов ПП-ПГ-2 (1), ПП-ПГ-3 (2), ПБТФ-ПГ (3) и композитов ПГЭ-Гр (4).

df

н

0,05

0,10

2,5

2,6

2,8

2,7

0

Рис.30.	Зависимости фрактальной размерности df от объемного содержания наполнителя н. Обозначения см. рис.29.

Если для нанокомпозитов увеличение н не вызывает изменения структуры полимерной матрицы (df=const=2,73), то для ПГЭ-Гр наблюдается существенный рост df по мере увеличения н в интервале df=2,60-2,79. Сравнение кривых на рис.29 и 30 показывает качественное сходство зависимостей Кн(н) и df(н) для рассматриваемых материалов. Это позволяет предположить, что для композитов ПГЭ-Гр увеличение Кн, приводящее к росту к (к=f(н)), обусловлено видоизменением («возмущением») структуры полимерной матрицы по мере возрастания н. Для нанокомпозитов такой эффект отсутствует и, как следствие, наблюдается снижение к при повышении содержания наполнителя.

Приведенные результаты подтверждают обоснованность сделанного выше допущения о механизме формирования структуры нанокомпозитов. Как известно [3], увеличение df по мере роста н для композитов ПГЭ-Гр обусловлено формированием структуры полимерной матрицы во фрактальном пространстве, создаваемом каркасом частиц (агрегатов частиц) наполнителя. Данные рис.30 подтверждают постулат о том, что неизменность структуры нанокомпозитов в указанном интервале н обусловлена ее формированием в евклидовом пространстве с размерностью d=3.

В [5] было обнаружено резкое снижение (до 2 порядков) пластичности нанокомпозитов на основе ПП по сравнению с матричным полимером, а в [60] - проанализированы физические основы этого эффекта. Для ПП предельная степень вытяжки пр составляет ~10, а для нанокомпозитов на его основе она снижается до 1,04-4,35. Иначе говоря, введение Na+-монтмориллонита приводит к существенному охрупчиванию ПП. В [6] предложена термодинамическая модель пластической деформации, основным параметром которой является критерий сдвиговой устойчивости Rкр, определяемый как:

НvσT=1+2Rкр,										(61)

где Нv – микротвердость по Виккерсу, Т – предел текучести.

При Rкр<1/2 материал разрушается хрупко, при 1/2<Rкр<1 разрушение является вязко-хрупким, а при Rкр>1 – вязким.

Величину Нv можно определить экспериментально, но для удобства дальнейшего анализа она была рассчитана согласно [12]:

Нv=1+lnE31−νnσTσT.								(62)

На рис.31 приведена зависимость lnпр от Rкр для рассматриваемых нанокомпозитов, где вертикальные штриховые линии указывают границы разных типов поведения материалов при разрушении. Видно, что данные рис.31 полностью соответствуют модели [6]: при Rкр<1/2 реализуется хрупкое разрушение (пр<1,42), при 1/2<Rкр<1 – хрупко-вязкое (пр4,35-20) и при Rкр>1 – вязкое (пр>20). Отметим, что результаты, полученные для обеих температур испытаний, укладываются на одну прямую, что предположительно указывает на единый механизм разрушения. Это позволяет получить следующее аналитическое выражение для зависимости пр от Rкр [60]:

λпр=exp8,75Rкр−0,67.								(63)

Сопоставление выражений (61) и (62) позволяет прояснить физические (структурные) причины охрупчивания нанокомпозитов на основе ПП. Для этих нанокомпозитов в исследованном диапазоне концентраций Na+-монтмориллонита наблюдается увеличение модуля упругости примерно в 2,0-2,5 раза, тогда как предел текучести сравним с соответствующим показателем для исходного ПП [5]. Согласно уравнению (62) это приводит к повышению Нv, а, как следствие, к увеличению левой части уравнения (61), что влечет за собой снижение Rкр, означающее охрупчивание нанокомпозитов. В свою очередь, выше было показано, что увеличение модуля упругости обусловлено введением наполнителя и формированием межфазных областей (или уменьшением доли аморфной фазы), следовательно, именно эти факторы определяют резкое снижение пластичности нанокомпозитов, характеризуемой величиной пр, по сравнению с исходным ПП [60].

ln пр

3

2

1

0

0,6

0,8

1,0

1,2

Rкр

- 1

- 2

Рис.31.	Зависимость предельной степени вытяжки пр от критерия сдвиговой устойчивости Rкр для нанокомпозитов на основе ПП при температурах испытаний 293К (1) и 373К (2).

Итак, для нанокомпозитов снижение прочности по мере роста содержания наполнителя обусловлено уменьшением площади поперечного сечения образца, несущей нагрузку, и неизменностью структуры полимерной матрицы. Это подтверждает постулат, что основным различием полимерных композитов с размерами наполнителя микронных масштабов и нанокомпозитов является тип пространства, в котором формируется структура полимерной матрицы.

6. Выводы

Результаты, изложенные в настоящей работе, подтверждают общность фрактальных подходов к описанию структуры и свойств дисперсно-наполненных полимерных композитов (с наполнителями, имеющими размеры микронного масштаба) и полимерных нанокомпозитов. В рамках используемых концепций основные отличия механических свойств указанных материалов обусловлены типом пространства, в котором формируется их структура. В силу этого, упрочнение полимерных композитов является следствием видоизменения структуры полимерной матрицы, а упрочнение нанокомпозитов – следствием формирования межфазных слоев. Один и тот же внешний фактор по-разному влияет на упрочнение материала. Так, например, увеличение агрегации частиц наполнителя приводит к упрочнению полимерных композитов и к понижению прочности нанокомпозитов. Отметим, что механизм упрочнения, связанный с повышением фрактальной размерности структуры df, плохо “работает” для резин, которые являются нанокомпозитами с эластомерной матрицей, поскольку размерность последней близка к размерности евклидова пространства, т.е., в силу условия dfd.

Литература

- Липатов Ю.С. Физико-химические основы наполнения полимеров. М., Химия, 1991, 259 с.

- Новиков В.У., Козлов Г.В. Фрактальная параметризация структуры наполненных полимеров. Механика композитных материалов, 1999, т.35, №3, с.269-290.

- Козлов Г.В., Яновский Ю.Г., Липатов Ю.С. Фрактальная модель для описания структурных изменений полимерной матрицы в дисперсно-наполненных композитах. Механика композиционных материалов и конструкций, 2002, т.8, №4, с.467-474.

- Козлов Г.В., Липатов Ю.С. Изменение структуры полимерной матрицы в дисперсно-наполненных композитах: фрактальная трактовка. Механика композитных материалов, Рига, 2004, т.40, №6, с.827-834.

- Антипов Е.М., Баранников А.А., Герасин В.А., Шклярус Б.Ф., Цамалашвили Л.А., Fisher H.R., Разумовская И.В. Структура и деформационное поведение нанокомпозитов на основе полипропилена и модифицированных глин. Высокомолек. соед., А, 2003, т.45, №11, с.1885-1899.

- Баланкин А.С. Синергетика деформируемого тела. М., Изд-во Министерства Обороны СССР, 1991, 404 с.

- Козлов Г.В., Сандитов Д.С. Ангармонические эффекты и физико-механические свойства полимеров. Новосибирск, Наука, 1994, 261 с.

- Vannimenus J. Phase transitions for polymers on fractal lattices. Physica D, 1989, v.38, №2, pp.351-355.

- Kozlov G.V., Temiraev K.B., Shustov G.B., Mashukov N.I. Modeling of solid state polymer properties at the stage of synthesis: fractal analysis. J. Appl. Polymer Sci., 2002, v.85, №6, pp.1137-1140.

- Козлов Г.В., Газаев М.А., Новиков В.У., Микитаев А.К. Моделирование структуры аморфных полимеров как перколяционного кластера. Письма в ЖТФ, 1996, т.22, №16, с.31-38.

- Калинчев Э.Л., Саковцева М.Б. Свойства и переработка термопластов. Л., Химия, 1983, 288 с.

- Алоев В.З., Козлов Г.В. Физика ориентационных явлений в полимерных материалах. Нальчик, Полиграфсервис и Т., 2002, 288 с.

- Будтов В.П. Физическая химия растворов полимеров. СПб., Химия, 1992,
384 с.

- Козлов Г.В., Новиков В.У. Синергетика и фрактальный анализ сетчатых полимеров. М., Классика, 1998, 112 с.

- Бобрышев А.Н., Козомазов В.Н., Бабин Л.О., Соломатов В.И. Синергетика композитных материалов. Липецк, НПО ОРИУС, 1994, 154 с.

- Козлов Г.В., Белошенко В.А., Варюхин В.Н., Новиков В.У. Порядок и фрактальность аморфно-кристаллических полимеров. Журнал физических исследований, 1997, т.1, №2, с.204-207.

- Kozlov G.V., Zaikov G.E. Structure of the Polymer Amorphous State. Utrecht-Boston, Brill Academic Publishers, 2004, 465 p.

- Aharoni S.M. Correlations Between chain parameters and failure characteristics of polymers below their glass transition temperature. Macromolecules, 1985, v.18, №12, pp.2624-2630.

- Козлов Г.В., Буря А.И., Алоев В.З., Гринева Л.Г. Фрактальная модель упрочнения малонаполненных нанокомпозитов на основе фенилона. В сб.: Механика и процессы управления, т. 1, Екатеринбург, 2004, с.97-99.

- Aharony A., Harris A.B. Flory Approximant for self-avoiding walks on fractals. J. Stat. Phys., 1989, v.54, №¾, pp.1091-1097.

- Липатов Ю.С. Межфазные явления в полимерах. Киев, Наукова думка, 1980, 260 с.

- Шогенов В.Н., Антипов Е.М., Микитаев А.К., Козлов Г.В. Формирование межфазных областей в нанокомпозитах на основе полипропилена. Материалы II Всероссийск. научн.-практ. конф. «Новые полимерные композиционные материалы», Нальчик, 2005, с.113-117.

- Новиков В.У., Козлов Г.В., Бурьян О.Ю. Фрактальный подход к межфазному слою в наполненных полимерах. Механика композитных материалов, Рига, 2000, т.36, №1, с.3-32.

- Козлов Г.В., Яновский Ю.Г., Липатов Ю.С. Фрактальный анализ структуры и свойств межфазных слоев в дисперсно-наполненных полимерных композитах. Механика композиционных материалов и конструкций, 2002, т.8, №1, с.111-149.

- Hentschel H.G.E., Deutch J.M. Flory-type approximation for the fractal dimension of cluster-cluster aggregates. Phys. Rev., A, 1984, v.29, №12, pp.1609-1611.

- Wu S. Chain structure and entanglement. J. Polymer Sci.: Part B: Polymer Phys., 1989, v.27, №4, pp.723-741.

- Aharoni S.M. On entanglements of flexible and rodlike polymers. Macromolecules, 1983, v.16, №9, pp.1722-1728.

- Микитаев А.К., Каладжян А.А., Леднев О.Б., Микитаев М.А. Нанокомпозитные полимерные материалы на основе органоглин. Пластмассы, 2004, №12, с.45-50.

- Якубов Т.С. К термодинамике сорбционных явлений на фрактальных объектах. Докл. АН СССР, 1988, т.303, №2, с.425-428.

- Van Damme H., Levitz P., Bergaya F., Alcover J.F., Gatineau L., Fripiat J.J. Monolayer adsorption on fractal surfaces: a simple two-dimensional simulation. J. Chem. Phys., 1986, v.85, №1, pp.616-625.

- Ahmed S., Jones F.R. A review of particulate reinforcement theories for polymer composites. J. Mater Sci., 1990, v.25, №12, pp.4933-4942.

- Leidner J., Woodhams R.T. The strength of polymeric composites containing spherical fillers. J. Appl. Polymer Sci., 1974, v.18, №8, pp.1639-1654.

- Антипов Е.М., Гусева М.А., Герасин В.А., Королев Ю.М., Ребров А.В., Fisher H.R., Разумовская И.В. Структура и деформационное поведение нанокомпозитов на основе полиэтилена низкой плотности и –модифицированных глин. Высокомолек. соед., А, 2003, т.45, №11, с.1874-1884.

- Ломакин С.М., Заиков Г.Е. Полимерные нанокомпозиты пониженной горючести на основе слоистых силикатов. Высокомолек. соед., Б, 2005, т.47, №1, с.104-120.

- Микитаев А.К., Каладжян А.А., Леднев О.Б., Микитаев М.А., Давыдов Э.М. Нанокомпозитные полимерные материалы на основе органоглин с повышенной огнестойкостью. Пластмассы, 2005, №4, с.36-43.

- Edwards D.C. Polymer-filler interactions in rubber reinforcement. J. Mater. Sci., 1990, v.25, №12, pp.4175-4185.

- Козлов Г.В., Шогенов В.Н., Ольховая Г.Г., Маламатов А.Х. Механизм упрочнения нанокомпозитов на основе полипропилена и модифицированных глин. Сб. трудов Междунар. научн.-техн. конф. «Композиционные строительные материалы. Теория и практика». Пенза, 2005, с.87-90.

- Милагин М.Ф., Шишкин Н.И. Упругость и прочность неориентированных частично-кристаллических полимеров. Механика полимеров, Рига, 1975, №6, с.963-968.

- Serdyuk V.D., Kozlov G.V., Mashukov N.I., Mikitaev A.K. The elastic modulus of semicrystalline polymers. J. Mater. Sci. Techn., 1997, v.5, №2, pp.55-60.

- Krigbaum W.R., Roe R.-G., Smith K.J. A theoretical treatment of the modulus of semicrystalline polymers. Polymer, 1964, v.5, №3, pp.533-542.

- Козлов Г.В., Маламатов А.Х., Антипов Е.М., Микитаев А.К. Взаимосвязь модуля упругости и натяжения аморфных цепей для нанокомпозитов на основе полипропилена. Материалы II Всероссийск. научн.-практ. конф. «Новые полимерные композиционные материалы». Нальчик, 2005, с.145-148.

- Козлов Г.В., Новиков В.У. Кластерная модель аморфного состояния полимеров. Успехи физических наук, 2001, т.171, №7, с.717-764.

- Белоусов В.Н., Козлов Г.В., Машуков Н.И., Липатов Ю.С. Применение дислокационных аналогий для описания процесса текучести в кристаллизирующихся полимерах. Докл. РАН, 1993, т.328, №6, с.706-708.

- Mandelbrot B.B. The Fractal Geometry of Nature. San-Francisco, W.H. Freeman and Co., 1982, 459 p.

- Oldham K., Spanier J. Fractional Calculus. London, New York, Academic Press, 1973, 412 p.

- Самко С.Г., Килбас А.А., Маричев О.И. Интегралы и производные дробного порядка и некоторые их приложения. Минск, Наука и техника, 1987, 688 с.

- Нигматуллин Р.Р. Дробный интеграл и его физическая интерпретация. Теоретическая и математическая физика, 1992, т.90, №3, с.354-367.

- Kozlov G.V., Lipatov Yu.S. Fractal and structural aspects of adhesion in particulate-filled polymer composites. Composite Interfaces, 2002, v.9, №6, pp.509-527.

- Мейланов Р.П. К теории фильтрации в пористых средах с фрактальной структурой. Письма в ЖТФ, 1996, т.22, №23, с.40-42.

- Кехарсаева Э.Р., Микитаев А.К., Алероев Т.С. Модель деформационно-прочностных характеристик хлорсодержащих полиэфиров на основе производных дробного порядка. Пластмассы, 2001, №3, с.35.

- Фебер Е. Фракталы. М., Мир, 1991, 248 с.

- Kozlov G.V., Batyrova H.M., Zaikov G.E. The structural treatment of a number of effective centres of polymeric chains in the process of the thermooxidative degradation. J. Appl. Polymer Sci., 2003, v.89, №7, pp.1764-1767.

- Козлов Г.В., Алоев В.З., Яновский Ю.Г. Моделирование текучести экструдатов полимеризационно-наполненных композиций на основе производных дробного порядка. Инженерная физика, 2003, №4, с.31-33.

- Баланкин А.С., Бугримов А.Л., Козлов Г.В., Микитаев А.К., Сандитов Д.С. Фрактальная структура и физико-механические свойства аморфных стеклообразных полимеров. Докл. РАН, 1992, т.326, №3, с.463-466.

- Huang Z.H., Tian J.F., Wang Z.G. Comments on some of the fractal equations. Mater. Sci. Engng., 1990, v.A128, №1-3, pp.L13-L14.

- Козлов Г.В., Белошенко В.А., Газаев М.А., Новиков В.У. Механизмы текучести и вынужденной высокоэластичности сетчатых полимеров. Механика композитных материалов, Рига, 1996, т.32, №2, с.270-278.

- Mills P.J., Hay J.N., Haward R.N. The post-yied behaviour of low-density polyethylenes. Part 1. Strain hardening. J. Mater. Sci., 1985, v.20, №2, pp.501-507.

- Козлов Г.В., Сандитов Д.С., Сердюк В.Д. О типе надсегментальных образований в аморфном состоянии полимеров. Высокомолек. соед., Б, 1993, т.35, №12, с.2067-2069.

- Graessley W.W., Edwards S.F. Entanglement interactions in polymers and the chain contour concentration. Polymer, 1981, v.22, №10, pp.1329-1334.

- Козлов Г.В., Шустов Г.Б., Алоев В.З., Казанчева Ф.К. Пластичность нанокомпозитов на основе полипропилена и модифицированных глин. Сб. трудов Междунар. научн.-техн. конф. «Композиционные строительные материалы. Теория и практика», Пенза, 2005, с. 91-93.

Поступила в редакцию 26 октября 2005 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (гранты №№05-01-08038, 05-01-00879).