ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ РЕЛАКСАЦИИ УСИЛИЯ ЗАТЯЖКИ

ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Куликов Р.Г., Труфанов Н.А.

Пермский государственный технический университет, г. Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ

Применительно к анализу напряженно-деформированного состояния узла фланцевого соединения стеклопластиковых труб под действием внутреннего давления и усилия затяжки поставлена задача линейной теории вязкоупругости кусочно-однородных ортотропных материалов. Рассмотрен вариант итерационного метода решения задачи с применением метода конечных элементов. В результате численных исследований установлены закономерности эволюции напряженного состояния узла, в частности релаксация усилия затяжки. Предложена начальная величина усилия затяжки, обеспечивающая длительную герметичность соединения.

Стеклопластиковые трубы находят все более широкое применение в системах водоснабжения и канализации вследствие ряда положительных качеств: низкого удельного веса, низкой тепло- и электропроводности и, что особенно важно, высокой устойчивости к коррозии. Несмотря на более высокую себестоимость по сравнению с традиционными стальными, использование стеклопластиковых труб экономически более целесообразно в виду их долговечности, а также меньших затрат на транспортировку и монтаж.

Принято считать, что для расчетов напряженно-деформированного состояния перекрестно-армированных изделий из стеклопластиков достаточно ограничиться моделями в рамках анизотропной теории упругости, так как стекловолокно практически не проявляет, даже при длительных нагружениях, свойств ползучести и релаксации. Однако, в ряде случаев в отдельных зонах конструкций возможна реализация таких видов напряженного состояния, которые способствуют существенному проявлению вязкоупругих свойств полимерного связующего. Расчеты по упругим моделям могут в таких ситуациях давать значительные количественные ошибки в прогнозировании эксплуатационных характеристик изделий. В данной работе на примере анализа напряжений в зоне фланцевого соединения стеклопластиковых труб дана оценка эффекта релаксации усилия затяжки.

На рис.1 представлен фланец стеклопластиковой трубы на основе эпоксидного связующего ЭД-20 внутренним диаметром 175мм. Толщина стенки трубы равна 5,5мм., наружный диаметр стального фланца 290 мм. Основная труба (1) имеет продольно-кольцевое армирование с соотношением продольное:кольцевое 2:1 и содержанием связующего 35 весовых частей; стеклопластиковые массивы (2) изготовлены перекрестно-кольцевой намоткой с соотношением перекрестное:кольцевое 4:1 и углом перекрестного армирования 45 градусов, содержание связующего 45 весовых частей; перекрестный массив (3) имеет угол армирования 22 градуса и содержание связующего 50 весовых частей; (4) - стальной фланец.

Рис.1. Фланец стеклопластиковой трубы.

Исследуется развитие вязкоупругого деформирования данного фланцевого соединения и определение усилия затяжки, необходимого для обеспечения герметичности стыка с учетом реологических свойств материалов.

Задача решается в два этапа. Сначала определяются возникающие при сборке узла мгновенные перемещения точек стального фланца в зоне крепления болтов под действием усилия затяжки. Величина усилия затяжки определяется, в соответствии с рекомендациями работы [1], из условия обеспечения герметичности стыка, при этом дискретное приложение сил, соответствующее положению болтов, заменяется эквивалентным по воздействию давлением, распределенным по кольцевой поверхности S3 (рис.2). Решение задачи получено в рамках линейной теории упругости ортотропных кусочно-однородных материалов в осесимметричной постановке.

Рис.2. Расчетная схема.

Математическая постановка задачи этого этапа в общем случае имеет вид:

,

,

,                ,

,               ,

σ=C(x)⋅ε,      x∈V,

где ε(x,t),σ(x,t) - тензоры деформаций и напряжений; u(x,t) - вектор перемещений; n(x) - вектор единичной внешней нормали к поверхности тела;  p1 – вектор поверхностных сил, соответствующих рабочему давлению в трубопроводе; p2 – вектор поверхностных сил, соответствующих давлению на фланец от сил затяжки; V=Vi - область занятая телом; C(x)- тензор четвертого ранга упругих констант материалов: C(x)=C(i),   x∈Vi.

На втором этапе рассматривается задача о длительном вязкоупругом деформировании фланцевого соединения. В первом приближении принимается, что величины перемещений точек фланца в зоне крепления болтов, достигнутые при затяжке соединения, сохраняются в дальнейшем  на всем рассматриваемом временном интервале. Материалы стеклопластиковых массивов рассматривались как однородные, орторопные, линейно вязко-упругие. Изменение усилия затяжки оценивалось по изменению поверхностных напряжений в зоне S3. Общая математическая формулировка данной задачи имеет вид:

,

,

,            ,					(1)

,               ,

σ=C(4)⋅ε,  x∈V4,

σ=R(x)⋅ε,  x∈V1∪V2∪V3,							(2)

где U - вектор перемещений точек поверхности S3, определенный из решения предыдущей задачи; R(x)- тензор четвертого ранга интегральных операторов материалов  вида:

R(x)⋅ε(t)=0tR(x,t−τ)⋅dε(τ),							(3)

где R(x,t−τ) - тензор функций релаксации: R(x,t)=R(i)t,   x∈Vi,i=1,3.

Получение решения краевой задачи вязкоупругости (1)-(2) осложняется наличием в постановке нескольких независимых вязкоупругих операторов  вида (3), что связано с присутствием в конструкции различных материалов, обладающих к тому же ортотропией вязкоупругих свойств. Был выбран один из вариантов итерационного метода [2], позволяющий на основе единого подхода получать решение задачи вязкоупругости при любом числе независимых вязкоупругих операторов.

Согласно [3], обобщенное решение краевой задачи вязкоупругости в перемещениях отыскивается в результате реализации итерационной последовательности вариационных задач

Vε(δuk)⋅C0⋅ε(uk)dV=Vε(δuk)⋅C0−Rx⋅ε(uk−1)dV+sσp⋅δukdS,

k=1,2,3...,  u0=0,									(4)

где перемещения u принадлежат множеству кинематически допустимых функций [2]; k – номер итерации;  - знак вариации; p - вектор поверхностных сил, действующих на поверхность тела Sσ; C0 - некоторый тензор четвертого ранга упругих констант, для которого должно быть выполнено следующее требование:

∀t>0         Vεu⋅C0−Rx⋅εudV≥0.

В соответствии с (4) решение исходной задачи вязкоупругости сводится к решению последовательности упругих задач для материала, свойства которого определяются тензором C0, причем оператор левой части (4) не зависит от номера итерации.

Для реализации итерационной процедуры (4) использован метод конечных элементов с кусочно-линейной аппроксимацией узловых неизвестных во времени. Осесимметричность конструкции и свойств материалов позволяют рассматривать задачу в цилиндрических координатах. Полагаем, что вся область V разбита  некоторым образом на конечные элементы, связанные между собой в узловых точках. В качестве узловых неизвестных выберем перемещения, являющиеся в данной задаче неизвестными функциями времени. Для произвольного элемента связь вектора перемещений f(x,t)T=ur(x,t),uz(x,t), имеющего две компоненты,  с вектором узловых неизвестных ue(t) можно записать в виде:

f(x,t)=[Ne(x)]ue(t),

где [Ne(x)] - матрица функций форм элемента, компоненты которой зависят от координат. Компоненты вектора деформаций ε(x,t)T=εr(x,t),εϕ(x,t),εz(x,t),γrz(x,t) определяются посредством использования соотношений Коши [4], и связь вектора деформаций элемента с вектором узловых неизвестных может быть представлена в виде:

ε(x,t)=[B(x)]ue(t),

где [B(x)] - матрица градиентов элемента.

Физические уравнения (2) в матричной форме примут вид:

σ(x,t)=[Dx]ε(x,t),

где σ(x,t)T=σr(x,t),σϕ(x,t),σz(x,t),τrz(x,t) - вектор напряжений в элементе, матрица [Dx] есть симметричная матрица вязкоупругих операторов материала вида (3). Введем также в рассмотрение симметричную матрицу упругих констант [C0], соответствующую тензору C0. Будем считать, что свойства материала постоянны по объему элемента, и, следовательно, компоненты матрицы [D] не зависят от координат.

С учетом принятых обозначений вариация энергии деформации в объеме тела, характеризующегося тензором жесткости C0, (левая часть уравнения (4)) запишется в виде

Vε(δu)⋅C0⋅ε(u)dV=eδue(t)TVe[B(x)]T[C0][B(x)]dV	(5)

и, соответственно, первое слагаемое правой части

Vε(δu)⋅C0−R⋅ε(u)dV=                 =eδue(t)TVe[B(x)]T[C0]−[D][B(x)]dV	(6)

где символ eозначает суммирование по всем элементам конструкции, Ve - объем конечного элемента и

[kC]=Ve[B(x)]T[C0][B(x)]dV,        [k]=Ve[B(x)]T[D][B(x)]dV.

Вариация работы поверхностных сил будет иметь вид

Sσp⋅δudS=e, (7)

где Sσe - поверхность элемента, на которой действуют поверхностные силы; {p(x,t)} - вектор поверхностных сил; F(t)pe - вектор приведенных к узлам конечного элемента поверхностных сил.

Подставив (5) - (7) в (4), получим выражение для вариации полной потенциальной энергии

eδue(t)T[kC]ue(t)k=e(δue(t)T[kC]−[k]ue(t)k−1+                                  +δue(t)TF(t)pe),

которое с учетом произвольности вектора вариации узловых неизвестных можно переписать в виде

e[kC]ue(t)k=e[kC]−[k]ue(t)k−1+F(t)pe.			(8)

Производя общеизвестную операцию формирования глобальной системы для всего ансамбля элементов [5], выражение (8) можно записать в виде

[KC]u(t)k=[KC]−[K]u(t)k−1+F,					(9)

где через [K], {u(t)}, {F} обозначены глобальная операторная матрица жесткости рассматриваемой системы, глобальные векторы узловых неизвестных и узловых сил; [KC] - глобальная матрица жесткости конструкции, упругие свойства которой определяются тензором C0. Матрицы [K] и [KC] симметричные, диагональные, положительно определенные и имеющие ленточную структуру.

Следует подчеркнуть, что выбором свойств материала C0 можно влиять на обусловленность матрицы [KC] и, как следствие, на погрешность решения системы линейных алгебраических уравнений (9). Этот момент особенно актуален при анализе конструкций из существенно анизотропных материалов. В данной работе в качестве материала C0 выбран однородный изотропный материал, характеристики которого соответствуют характеристикам стали в области V4. При решении использована пошаговая во времени процедура с аппроксимацией узловых неизвестных кусочно-непрерывными линейными функциями времени [3].

В цилиндрической системе координат материалы стеклопластиковых составных частей конструкции ортотропны и однородны. Их свойства можно выразить через эффективные вязкоупругие характеристики ленты и схемы намотки. В свою очередь эффективные характеристики ленты определяются вязкоупругими свойствами связующего, упругими свойствами волокон и относительным содержанием компонент в композите. Полагаем, что материал ленты трансверсально изотропен с плоскостью изотропии лежащей перпендикулярно направлению волокон. При определении эффективных вязкоупругих характеристик материала ленты можно использовать принцип Вольтерры [6] и известные соотношения для прогнозирования соответствующих эффективных упругих характеристик, например, приближенные формулы [7], тогда:

E1=ψEв+(1−ψ)Ec,    ν12=ψνв+(1−ψ)νс,

G12=Gв(1+ψ)+Gc(1−ψ)Gв(1−ψ)+Gc(1+ψ)Gc,

E2=Eвψ(n−1)+1(ψ+n(1−ψ))(ψ(n−1)+1)−ψ(1−ψ)(νcn−νв)2,		(10)

ν23=νвψ+νcn(1−ψ))(ψ(n−1)+1)+ψ(1−ψ)(νcn−νв)2(ψ+n(1−ψ))(ψ(n−1)+1)−ψ(1−ψ)(νcn−νв)2,

n=EвEc,                   Gc=Ec2(1+νc),

где E1,ν12,G12,E2,ν23 вязкоупругие операторы, являющиеся эффективными характеристиками ленты, волокна которой направлены вдоль оси x1, а оси x2,x3 лежат в плоскости изотропии свойств; ψ - относительное объемное содержание волокна в композите; Ec,νc - интегральные операторы, характеризующие вязкоупругие свойства связующего; Eв,νв упругие характеристики волокна. Материалы связующего и волокон считались изотропными. Материал стекловолокна принимался упругим с модулем упругости Eв=7⋅1010Па и коэффициентом Пуассона νв=0.2. При определении вязкоупругих характеристик связующего предполагалось отсутствие объемной релаксации. Параметры аппроксимации ядра сдвиговой релаксации взяты из [8].

Компоненты матрицы вязкоупругих операторов материала ленты в системе координат (x1,x2,x3), выраженные через операторы (10) имеют вид [5]:

D11=E1(1−ν23)E1E1(1−ν23)−2ν12E2,          D12=E2ν12E1E1(1−ν23)−2ν12ν12E2,

D22=E2(E1−ν12ν12E2)(1+ν23)(E1(1−ν23)−2ν12ν12E2),					(11)

D23=E2(E1E1ν23−ν12ν12E2)(1+ν23)(E1(1−ν23)−2ν12ν12E2),          D44=G12,

D55=E22(1+ν23),          D13=D12,          D33=D22.

Построение ядер Dij(t) операторов Dij является самостоятельной задачей, особенности решения которой рассмотрим на примере оператора D11.

Сначала определяеся ядро V(t) оператора V=E1(1−ν23)E1. Для этого требуется найти ядро оператора, являющегося суммой двух операторов, и ядро оператора, являющегося произведением двух операторов.

Пусть A,B - линейные операторы вида (3), α,β - скалярные множители. Ядро C(t) оператора C, такого, что Cf(t)=αAf(t)+βBf(t), с учетом линейности операторов примет вид

C(t)=αA(t)+βB(t).

Под результатом перемножения операторов A,B понимается оператор C такой, что его действие аналогично последовательному действию исходных операторов Cf(t)=ABf(t). Выбрав в качестве функции f(t) единичную ступенчатую функцию Хэвисайда h(t) и использовав известное свойство [6]

0tС(t−τ)dh(τ)=С(t),

получим формулу для построения ядра C(t)

C(t)=0tA(t−τ)dB(τ),

например, численно на основе квадратурных формул.

Аналогично строится ядро Wt оператора W=E1(1−ν23)−2ν12E2. Далее требуется построить ядро W−1t оператора W−1, обратного к W. По определению W−1Wf(t)=f(t). Выбрав в качестве функции f(t) функцию Хэвисайда h(t), получаем интегральное уравнение

0tW−1(t−τ)dW(τ)=1,

решение которого относительно ядра W−1t оператора W выполнялось численно методом квадратур [9].

Последний этап состоит в построении ядра оператора D11=VW−1.

На основании информации о свойствах ленты и ее ориентации относительно осевой линии трубы в соответствии с (11) определяются характеристики однонаправленного слоя. Вычисление компонент матрицы вязкоупругих операторов при переходе к общей цилиндрической системе координат выполняется в соответствии с формулами [10]:

Dij=Dmnqimqjn,									(12)

где Dij - компоненты тензора в новой системе координат; qij - числовые множители, определяемые косинусами углов между осями исходной и новой систем координат. Как видно из (12), построение компонент матрицы вязкоупругих операторов в новой системе координат Dij сводится к известному правилу суммирования операторов Dij.

Составные части фланца выполнены с использованием перекрестно-кольцевой схемы армирования. Характеристики перекрестно-кольцевого стеклопластикового массива определялись осреднением по объему свойств составляющих его слоев. Матрица вязкоупругих операторов стеклопластикового массива с перекрестно-кольцевой схемой армирования вычисляется в виде:

[DM]=h1[Dпер]+h2[Dкол]

где h1,h2 - коэффициенты относительного объемного содержания слоев с перекрестным и кольцевым армированием, [Dпер],[Dкол] - матрицы вязкоупругих операторов материалов этих слоев.

Геометрия фланца такова, что построение конечно-элементной сетки, содержащей элементы, лежащие в области только того или иного материала, неэффективно. Толщина прокладки 3 (рис.1) составляет всего 1% от рассматриваемой длины конструкции. Попытка построения элементов, полностью принадлежащих только одной из составных частей фланца, приводит либо к неоправданному увеличению количества элементов, либо к ухудшению их формы. При проведении расчетов вся область стеклопластиковых массивов разбивалась на конечные элементы без учета границ составных частей фланца. Вязкоупругие характеристики элемента вычислялись путем осреднения по объему характеристик входящих в него материалов. Матрица вязкоупругих операторов элемента представлялась в виде:

[D]e=i=1nki[DM]i,

где ki - коэффициенты относительного объемного содержания i-го материала в элементе, n - количество материалов в элементе. В общем случае матрицы [D]e различны для различных элементов. Вычисление и хранение информации о компонентах матриц [D]e для всех элементов неэффективно. При формировании векторов фиктивных сил элементов использовалась информация только о матрицах [DM]i

Fe=[B]T[D]e[B]ue(t)=[B]Ti=1nki[DM]i[B]ue(t)=                    =i=1nki[B]T[DM]i[B]ue(t).

Задача решена при следующих условиях: рабочее давление 106 Па; суммарное усилие затяжки определялось из условия герметичности стыков при давлении опрессовки равном 1.5⋅106 Па и составляло в начальный момент  времени 490 кН [1].

На рис.3 приведен график зависимости величины усилия затяжки фланцевого соединения от времени. Основное изменение величины силы происходит на начальном этапе. Так падение величины усилия затяжки на 25% происходит в течение первых 45 дней. В дальнейшем скорость развития релаксационных процессов во фланце значительно снижается.

Рис.3. Изменение во времени усилия затяжки фланцевого соединения.

Рис.4. Линии равных напряжений σz⋅10−7,Па в момент времени t=0.

Рис.5. Линии равных касательных напряжений τrz⋅10−7Па в момент времени t=0.

Рис.6. Линии равных напряжений σϕ⋅10−7,Па в момент времени t=0.

На рис.7 представлена деформированная форма конструкции, вызванная усилием затяжки болтов фланца.

Рис.7.	Деформированное состояние конструкции. Пунктирная линия - исходная конфигурация, сплошная – деформированная.

На рис.8 изображены графики перемещения во времени характерных точек фланца в осевом направлении трубы. Графики а), б), в) соответствуют точкам А, В, С (рис.2). На графиках прослеживается, как изначально изогнутый фланец (4) стремится выпрямиться за счет ползучести стеклопластика.

а)                                           б)                                            в)

Рис.8. Перемещения характерных точек трубы в направлении оси z во времени.

Таким образом, установлено, что вследствие развития в конструкции релаксационных процессов возможно значительное снижение стягивающего усилия  до величин, не обеспечивающих герметичности стыка.

# ЛИТЕРАТУРА

- Биргер И.А. Резьбовые и фланцевые соединения. М., Машиностроение, 1990, 386с.

- Адамов А.А., Матвеенко В.П., Труфанов Н.А., Шардаков И.Н. Методы прикладной вязкоупругости. Екатеринбург, УрО РАН, 2003, 411с.

- Труфанов Н.А., Куликов Р.Г. Численное решение задач вязкоупругости итерационным методом. Вестник ПГТУ, Технологическая механика, Пермь, ПГТУ, 1996, №2, с.145-150.

- Новацкий В. Теория упругости. М., Мир, 1975, 872с.

- Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М., Мир, 1975, 541с.

- Ильюшин А.А., Победря Б.Е. Основы математической теории термовязкоупругости. М., Наука, 1970, 280с.

- Композиционные материалы. Справочник, Васильев В.В. и др.; под общей редакцией Васильева В.В., Тарнопольского Ю.М., М., Машиностроение, 1990.

- Уржумцев Ю.С. Прогнозирование длительного сопротивления полимерных материалов. М., Наука, 1982, 222с.

- Верлань А.Ф., Сизиков В.С. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы. Справочное пособие, Киев, Наукова думка, 1986, 543с.

- Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела. М., Наука, 1977, 415с.

Поступила в редакцию 27 декабря 2005 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ-Урал, проект № 04-01-96027 и гранта РФФИ, проект № 05-08-18162а.