НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО КОМПОЗИТА ПРИ УСАДКЕ АРМИРУЮЩИХ ВОЛОКОН.
КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА

Стружанов В.В., Башуров В.В.

Институт машиноведения УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

# РЕЗЮМЕ

В работе представлена постановка краевых задач по определению напряженно-деформированного состояния однонаправленного композита, армированного тонкими волокнами. Напряженное состояние возникает в результате неравномерной усадки волокон. Рассматриваются задачи для композитов с упругопластическими, упруго-хрупкими и упруго-партипластическими (частично пластическими) волокнами. При этом в рассмотрение включены и реологически неустойчивые состояния деформированных волокон, которые могут быть реализованы, если волокна находятся в составе устойчивой механической системы, представляющей в данном случае совокупность волокон в композите.

Поставленные краевые задачи решаются специальными итерационными методами. Показано, что, несмотря на их глобальную сходимость, возможно существование участков сходимости и расходимости итераций. Установлено, что переход от участка сходимости к участку расходимости соответствует моменту потери устойчивости самоуравновешенного напряженного состояния в композите.

1. ВВЕДЕНИЕ

## Изготовление и эксплуатация однонаправленных композитов зачастую сопровождается усадкой элементов арматуры. В силу неравномерности усадки из-за естественного разброса свойств волокон в композите возникает поле самоуравновешенных напряжений. В результате одна часть элементов арматуры будет находиться в сжатом состоянии, а другая будет растянута.  Если плотность упаковки волокон такова, что сжатие не приводит к нарушению их прямолинейности, то основное влияние на несущую способность композита оказывают растягивающие напряжения и деформации. Они могут быть столь велики, что отдельные волокна разрушатся. В результате в композите образуется множество микротрещин, которые существенно уменьшают его прочностные свойства [1]. Следовательно, информация о деформированном состоянии и разрушении волокон под действием усадочных технологических напряжений имеет большое значение для последующей оценки несущей способности изделий, выполненных из волокнистых композитов.

Несмотря на важность проблемы, она еще недостаточно изучена. Даже в таком подробном издании, как многотомник [2], ей уделяется слишком мало внимания. По всей видимости, это во многом связано с математическими трудностями, возникающими при определении напряжений и деформаций в волокнах, поперечные размеры которых, как правило, исчезающе малы.

Ранее в работе [3] была рассмотрена задача о расчете параметров самоуравновешенного состояния композита, содержащего шаровые включения из физически нелинейного материала, которые обладают свойством усадки. Данное исследование направлено на постановку краевых задач для однонаправленного композита с тонкими волокнами, подверженными усадке, на разработку математических методов их решения, а именно, на применение итерационных процедур, предложенных в [3].

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим композит, заполняющий объем в виде бесконечно длинного цилиндра с поперечным сечением D. С цилиндром свяжем систему координат, ось 0z которой параллельна образующей цилиндра, а координатная плоскость x0y параллельна поперечному сечению (рис.1).

Рис.1. Объем, занимаемый композитом.

Арматура (волокна) композита расположены параллельно образующей. Поперечным взаимодействием и влиянием связующего материала, обеспечивающего сплошность и совместность деформирования, пренебрегаем [4]. Полагаем, что волокна имеют исчезающе малую толщину (порядка нескольких нанометров) и плотно заполняют весь объем. Деформационные свойства арматуры полагаем одинаковыми и идеально однородными по длине. И, наконец, при сжатии композита вдоль оси 0zв силу высокой плотности упаковки волокон они не теряют своей прямолинейной формы.

Пусть после изготовления композита волокна претерпевают усадку, причем каждое волокно имеет свой коэффициент усадки α. В силу высокой плотности упаковки волокон можно считать, что коэффициент усадки является случайной функцией координат αx,y (x,y ∈D), каждая реализация которой есть всюду разрывная и нигде не дифференцируемая функция. Предположим, что совокупность значений этой функции в точках области D образует непрерывную случайную величину k U. Здесь U – случайная величина, имеющая своими значениями u все действительные числа из некоторого отрезка 0,a a<<1, а k – фиксированный числовой коэффициент, который может монотонно возрастать с течением времени. Плотность распределения величины U по отрезку 0,a зададим функцией ρu, которая фактически определяет объемное содержание волокон с конкретным коэффициентом усадки.

Если усадка произошла, то, освобождая мысленно волокна от связей, находим, что их деформации в свободном состоянии равны ε=−αx,y. В единой системе такие деформации не реализуемы, так как несовместны. Тогда в процессе самоорганизации в композите возникнет самоуравновешенное напряженно-деформированное состояние [5]. При этом система волокон получит совместные деформации общей усадки ε'x,y. Если параметр k возрастает с течением времени, то система будет переходить из одного самоуравновешенного состояния в другое.

3. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ВОЛОКОН

Полагаем, что деформационные свойства материала волокон одинаковы и при растяжении характеризуются полной диаграммой деформирования σε, обладающей восходящей и ниспадающей до нуля ветвями (рис.2).

Рис.2.	Полная диаграмма деформирования материала волокон и модули разгрузки.

Ниспадающая ветвь отвечает физически неустойчивой стадии деформирования (разупрочнению материала). Поэтому полные диаграммы получают на установках повышенной жесткости для сохранения устойчивости процесса деформирования системы образец-машина, испытывая образцы достаточно малых размеров [6]. Так как свойства волокон однородны по длине, то достаточно иметь экспериментальную характеристику произвольно малого элемента, используя методики, изложенные в [6,7]. Основные характеристики полной диаграммы: E – модуль упругости; Epε=dσ/dε – касательные (мгновенные) модули упрочнения или разупрочнения; εT,εB,εZ – деформации, отвечающие соответственно пределу текучести, пределу прочности и разрушению (равновесному разделению на фрагменты). При сжатии полагаем упругий характер деформирования с модулем E.

Отметим, что ниспадающая ветвь может быть как пологой, так и практически вертикальной.

Будем рассматривать три идеализированных модели материала, которые отличаются только параметрами разгрузки (рис.2). Это упруго-хрупкий материал: разгрузка не выявляет остаточных деформаций, диссипативные процессы определяются континуальным разрушением на субмикроуровне, модуль разгрузки Es=σ/ε. Упругопластический материал: модуль разгрузки равен E, после разгрузки фиксируется остаточная деформация εp=ε−εe=ε−σ/E (εe – упругая составляющая полной деформации ε), диссипативные процессы связаны с пластической деформацией. Упруго-партипластический  (частично пластичный) материал содержит как упругопластические компоненты, так и упруго-хрупкие, поэтому диссипация подводимой энергии является следствием как пластической деформации, так и континуального разрушения. Модуль разгрузки у такого материала равен Eu=σ/ε−εp Es<Eu<E, а возникающая остаточная (пластическая) деформация εp=ε−εe=ε−σ/Eu (рис.2).

4. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ

Напряжения в рассматриваемых моделях материала определяются двумя параметрами, а именно, упругой деформацией и модулем разгрузки. Поэтому для общего случая упруго-партипластического материала можно записать следующее определяющее соотношение [3,8]

σ=E1−ω ε−εp									(4.1)

где параметр ω характеризует поврежденность материала, связанную с разрушением хрупких составляющих и уменьшением площади эффективного сечения [9], а E1−ω=Eu – модуль разгрузки. Очевидно, что

ω=1−Eu/E										(4.2)

(для упруго-хрупкого материала здесь Eu=Es).

Используя  выражение (4.1), находим dσ=E1−ω dε−dεp−Eε−εp dω. В то же время справедливо соотношение для приращений dσ=Epdε. Приравнивая оба выражения, получаем

dωε−εp+εp=1−EpE dε.							(4.3)

В частном случае, когда пластические деформации не возникают (упруго-хрупкий материал), уравнение (4.3) принимает вид

dωε=1−EpE dε.									(4.4)

Если отсутствуют повреждения (упругопластический материал), то  имеем

dεp=1−EpE dε.									(4.5)

Уравнение (4.3) определяет совместную кинетику нарастания поврежденности и пластической деформации, уравнение (4.4) – кинетику поврежденности при отсутствии пластической деформации, а формула (4.5) – кинетику пластической деформации при отсутствии поврежденности.

5. КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ

Итак, пусть волокна получили начальную продольную деформацию усадки, которая для свободных от связей волокон равна ε=−αx,y. В этот момент начинают действовать аккомодационные процессы, вызванные стремлением композита сохранить сплошность. В результате каждое волокно получает дополнительную (аккомодационную) продольную деформацию ε=εx,y, которая может иметь как упругую, так и пластическую составляющие (ε=εe+εp). Аккомодационная деформация должна быть такой, чтобы суммарные деформации волокон

ε'=ε+ε=εe+εp+ε								(5.1)

образовывали в композите совместную систему.

Аккомодация естественно происходит в результате действия некоторых сил – аккомодационных напряжений σ''. Ясно, что в рассматриваемых моделях материала эти напряжения связаны линейным образом с упругой составляющей аккомодационных деформаций (см. рис.2), а именно, σ''=Euεe. Тогда разрешая равенство (5.1) относительно напряжений получаем определяющее соотношение

σ''=E1−ω ε'−ε−εp								(5.2)

Если использовать равенство ε'−ε=ε, то выражение (5.2) для каждой точки x,y совпадает с законом (4.1). Отметим, что σ'',ω,ε,εp,εe,ε – случайные функции координат точек области D, причем их реализации везде разрывны и нигде не дифференцируемы. Совместные же деформации ε'x,y должны удовлетворять условиям совместности для сплошной среды. Подставляя ε'=εz'x,y в уравнение совместности деформаций геометрически линейной среды (зависимости Сен-Венана) [4], получаем уравнения ε',xx=0, ε',yy=0, ε',xy=0. Их решением является функция

ε'=c1x+c2y+c3 c1,c2,c3−const						(5.3)

Здесь и ниже индексы после запятой означают соответствующие частные производные, например, F,xx=∂2F/∂x2.

Далее, так как аккомодационный процесс происходит при отсутствии внешних воздействий, то напряжения σ''x,y, которые направлены вдоль оси 0z, должны быть самоуравновешены в области D. В силу малости толщины волокон и тщательного их перемешивания при изготовлении композита полагаем, что область D может быть разбита на достаточно малые подобласти Di, через точки которых проходят волокна со всеми коэффициентами усадки, причем объемное содержание волокон в областях Di по коэффициентам усадки определяется также функцией ρu. В этом  случае аккомодационные напряжения будут уравновешены в каждой подобласти Di. Тогда в поперечных сечениях отсутствует поворотная мода, то есть они остаются параллельными плоскости x0y. Следовательно, в выражении (5.3) константы c1 и c2 равны нулю.

Для уравновешивания аккомодационных напряжений достаточно, чтобы их равнодействующая была  равна нулю. Просуммируем их по области D. Так как сделать это традиционным образом, используя двойной интеграл Римана, невозможно (функция σ'' всюду разрывна), то применим процедуру суммирования по Лебегу, в которой точки x,y∈D группируются не по признаку их близости в области D, а по признаку близости значений функции σ'' в этих точках [10].

Пусть σinf'', σsup'' – соответственно точные нижняя и верхняя грани значений функции σ'' в замкнутой области D. Разобьем отрезок σinf'', σsup'' на m+n частей, а именно

σinf''=ξ0<ξ1<...<ξm<ξm+1<...<ξm+n=σsup''				(5.4)

и составим сумму (интегральную сумму Лебега [10])

i=1m+nηi μAi										(5.5)

где μAi – мера точечного множества Ai=x,y: x,y∈D, ξi−1<σ''x,y≤ξi и ξi−1<ηi<ξi . За меру μAi естественно взять объемное содержание волокон, напряжения в которых удовлетворяют приведенному в определении множества Ai неравенству.

Построение этой меры осуществим, используя следующие соображения. Во-первых, функция σ''x,y в силу однозначной зависимости x,y→u фактически является однозначной функцией переменной u и, следовательно, напряжения в волокнах с одним и тем же коэффициентом усадки одинаковы. Во-вторых, область значений переменной u (отрезок 0,a) в общем случае разбивается на две части: 0,l и l,a. На первом отрезке функция σ''u монотонно возрастает от величины σinf''u=0 до σsup''u=l, на втором – монотонно убывает от σsup'' до некоторого значения σa''>0 u=a. То есть на первом участке сосредоточены волокна, находящиеся на стадии упрочнения, на втором – в состоянии разупрочнения. Кроме того, положив, не нарушая общности, в разбиении (5.4) величину ξm равной σa'', разобьем отрезок 0,l еще на части: 0,d и d,l, таким образом, что при u=d имеем σ''=ξm. Тогда разбиение (5.4) определяет разбиение отрезка 0,d на части u0=0<u1<...<um=d, отрезка d,l на um=d<um+1<...<um+n=l, отрезка l,a на um+n=l<um+n+1<...<um+2n=a. При этом последнее разбиение отвечает неравенствам σsup''=ξm+n>ξm+n−1>...>ξm=σa''. Теперь за меру множества Ai возьмем объемное содержание волокон с коэффициентами усадки, расположенными между значениями kui−1 и kui (i=l,...,m+n). Следовательно, μAi=ρχi Δ ui, где ui−1<χi<ui, Δ ui=ui−ui−1, i≤m, и μAi=ρχiΔui+ρχsΔus, где s=2(m+n)+1−i, Δus=us−us−1, i>m. Подставляя эти выражения в сумму (5.5) и переходя к пределу при m,n→∞ (maxiΔui→0, maxsΔus→0), получаем

lim i=1mηi ρ χi Δui+i=m+1m+nηiρχiΔui+ρχsΔus=

=0dσ''ρudu+dlσ''ρudu+laσ''ρudu=0aσ''ρudu				(5.6)

Очевидно, что выражение (5.6) определяет среднее значение величины σ''x,y в области D. Отсюда следует, что аккомодационные напряжения будут уравновешены в композите, если выполняется равенство (условие равновесия)

0aσ''u ρu du=σ''=0									(5.7)

Итак, краевые задачи по определению напряженно-деформированного состояния в композите, вызванного усадкой волокон, содержат уравнения равновесия (5.7), условие совместности деформаций ε'=const,  определяющее соотношение (5.2), где в зависимости от класса материала реализуется одно из  кинематических соотношений (4.3)-(4.5). Граница свободна от напряжений.

6. ИТЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ САМОУРАВНОВЕШЕННОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОМПОЗИТА

6.1. Упругопластические волокна.

Разобьем исходную краевую задачу с определяющим соотношением σ''=E ε'−ε−εp и кинематическим условием dεp=1−Ep/E dε (закон (4.5)) на две, а именно, основную задачу с уравнениями

p''=0, p''=Eγ'−ε, γ'=const							(6.1)

и корректирующую задачу

q''=0, q''=E β'−εP, β'=const						(6.2)

где p'',q'' – уравновешенные напряжения, γ',β' – совместные деформации усадки и удлинения композита. Основная задача – это задача определения усадочных напряжений в упругом композите при ε=−kU. Ее решение получаем после подстановки определяющего соотношения для p'' в уравнение равновесия: Eγ'−ε=Eγ'+kEU=0. Отсюда γ'=−kU. Корректирующая задача – это задача определения остаточных напряжений в упругом композите, если в нем имеются остаточные деформации εp. Решение корректирующей задачи дает выражение β'=εp. Непосредственно проверяется, что при заданных функциях ε и εp решением исходной краевой задачи является сумма решений задач (6.1) и (6.2). Здесь функции ε и εp являются функциями случайного аргумента U. Их математическое ожидание, как и других функций этого аргумента, встречающиеся ниже, определяется выражением, стоящим в левой части равенства (5.7).

Пусть при некотором значении параметра k=k0 α0=−k0U композит находится в равновесии с напряжениями σ0''U и деформациями ε0'=const ε0'<0, ε0=ε0'−ε0=ε0'+k0U. Свойства волокон в данном состоянии характеризуют касательные модули E0pε0U=E0pU, U>u0T; E, U≤u0T. Здесь диапазон 0≤U≤u0T u0T<a изменения случайной величины U определяет волокна, находящиеся на упругой стадии деформирования. Отметим, что ε0=0 при U=u'=−ε0'/k0, ε0<0 U<u' и ε0>0 U>u'. Кроме того, из условия равновесия σ0''=Eε0'+k0U−ε0p=Eε0'+k0U−Eε0p=0 следует, что k0U+ε0'>0 (т.к. ε0p>0). Отсюда, U>−ε0'/k0=u'.

Возмутим равновесие композита, увеличив параметр k0 на малую величину dk. Для определения характеристик нового равновесного состояния применим следующую итерационную процедуру [3,8]:

- находим решение основной задачи dγ1', dp1'' для приращения усадочных деформаций dε=−dk U и получаем первое приближение к решению исходной задачи, а именно, σ1''=σ0''+dp1'', ε1'=ε0'+dγ1', ε1=ε0+dε1, где dγ1'=−dkU, dε1=dγ1'−dε=dkU−U=dk U0, dp1''=dkEU0 (U0 – центрированная случайная величина, dε1>0 при U>U>u');

- вычисляем приращения остаточной (неупругой) деформации dε1p в неупруго деформированных волокнах, используя кинетическое соотношение (4.5), куда подставляем dε=dε1, Ep=E0p (если u0T<U, то dε1p определяется только в диапазоне U≤U≤a, где dε1>0);

- из уравнения ε1U=εT, где параметр εT определен диаграммой деформирования материала (см. параграф 3), находим новый диапазон изменения случайной величины U 0≤U≤u1T, в котором волокна сохранили упругость;

- для волокон, коэффициенты усадки которых определяются диапазоном U>u1T, вычисляем новые значения касательных модулей E1p=Epε1;

- решаем задачу (6.2), в которой полагаем  εp=dε1p, и проводим корректировку первого приближения, а именно, σ2''=σ1''+dq1'', ε2'=ε1'+dβ1', ε2=ε1+dβ1', где dq1'', dβ1'=dε1p - решения корректирующей задачи (dβ1'>0, так как dε1p>0);

- вычисляем приращения неупругой деформации dε2p в диапазоне U>u1T по закону (4.5), где dε=dβ1', Ep=E1p;

- находим новый диапазон упругости волокон 0≤U≤u2T, используя уравнение ε2U=εT, и вычисляем касательные модули волокон в диапазоне U>u2T, то есть E2p=Epε2;

- решаем задачу (6.2) для εp=dε2p и проводим корректировку;

- и так далее.

Для исследования сходимости итерационного процесса запишем числовой ряд, получающийся в результате применения данного алгоритма, для совместной деформации композита. Имеем

ε'=ε0'+dγ1'+n=1∞dβn'									(6.3)

где dβn+1'=cndβn', cn=1−EnpU/E cn>0, dβn'>0. Ряд с положительными членами в выражении (6.3) сходится, так как его частичные суммы ограничены сверху числом k0+dka (удлинение композита не может превысить максимальной величины деформации усадки волокон). Однако этот ряд, вообще говоря, может быть разбит на части, в которых либо c<1 (члены ряда убывают), либо c>1 (члены ряда возрастают). Границы этих частей определяет значение коэффициента c=1, то есть равенство 1−EpU/E=1−E−1Ep=1, которое удовлетворяется, если

EpU=0										(6.4)

Очевидно, что выполнение условия (6.4) зависит от объемного содержания упругих волокон, волокон, находящихся в состояниях упрочнения и разупрочнения, а также разрушенных волокон. Кроме того, данное равенство возможно только тогда, когда некоторая часть волокон находится в состоянии разупрочнения.

Отметим, что равенство (6.4) является только необходимым условием смены участков сходимости и расходимости итерационного ряда. Значение Ep изменяется в ходе итераций и зависит от распределения по композиту деформаций ε и, следовательно, от ε'. Уравнение (6.4) определяет некоторые значения εk' – корни уравнения. Если εk' – однократный корень, а производная от Ep по переменной ε' в этом корне не меняет знак и Ep,ε'εk'<0, то функция Ep в окрестности корня убывает и после его прохождения становится отрицательной. Тогда коэффициент c превышает единицу, то есть происходит переход на участок расходимости ряда. Если Ep,ε'εk'>0, то имеет место переход на участок сходимости.

Когда εk' – двукратный корень Ep,ε'εk'=0, Ep,ε'ε'εk'≠0, то производная  Ep,ε' при переходе данного корня меняет знак. Следовательно, сохраняется сходимость, либо расходимость.

Аналогично исследуются корни более высокой кратности. Таким образом, смена участка сходимости итерационного ряда на участок расходимости происходит в точках, которые являются корнями уравнения (6.4), имеющих нечетную кратность, причем соответствующая производная от функции Ep в этих точках (первая, третья и т.п.) должна быть отрицательной.

6.2. Упруго-хрупкие волокна.

Рассмотрим краевую задачу с определяющим соотношением σ''=E1−ωε'−ε и кинетическим уравнением (4.4) ω=1−Es/E. Возмутим положение равновесия композита при ε0=−k0U, увеличив параметр k на dk (k1=k0+dk). Будем искать параметры нового положения равновесия, используя следующую итерационную процедуру [3,8]:

- решаем задачу упругости при значениях секущих модулей E0sU, которыми обладали волокна в невозмущенном состоянии равновесия, для деформации усадки ε1=−k1U, а именно, подставляем определяющее соотношение в уравнение равновесия, находим ε1'=E0sε1/E0s и ε1=ε1'−ε1;

- используя диаграмму деформирования по значениям ε1 определяем секущие и касательные модули волокон E1s(U), E1p(U);

- снова решаем упругую задачу для ε1 и E1s, находим ε2',ε2,E2s,E2p и т.д.

В результате на n+1 шаге имеем εn+1'=Ensε1/Ens=ϕεn'. Здесь модули Ens зависят от величины аккомодационной деформации волокон εn=εn'−ε1 и, следовательно, переменную Es можно рассматривать как функцию от параметра ε' Es=Esε',U.

Так как Ens>0, ε1<0, то εn'<0. Кроме того, последовательность εn' монотонно возрастает и ограничена сверху (усадка композита не может быть больше нуля). Отсюда итерационный процесс сходится (Ens→Ecs, εn'→εc', n→∞) и определяет в конце концов параметры нового положения равновесия –  σ''U=EcsU εc'−ε1U, εU=εc'−ε1U, ωU=1−EcsU/E.

Исследуем характер сходимости процесса, представляющий метод простой итерации решения уравнения ε'=ϕε'. Метод сходится, если функция ϕ удовлетворяет условию Липшица ϕεn'−ϕεn−1'≤Nεn'−εn−1' с константой  N=supε'∂ ϕ∂ε'<1 [10]. В этом случае реализуется принцип сжимающих отображений. Найдем производную от функции ϕε' в силу уравнения равновесия Esε'−ε=Esε'−Esε=0, а также с учетом равенств ε=ε'−ε и dEs/dε=Ep−Es/ε. Имеем

ϕ,ε'=ϕ,ε ε,ε'=ϕ,ε=m,ε n−mn,εn−2,

где

n=Es, m=Esε, m,ε=(Esε),ε=Ep−Esεε'−ε=

=Ep−Esε'ε'−ε−1=ε'Ep−Esε'−ε−Ep−Es,

n,ε=Es,ε=Ep−Esε'−ε.

Отсюда

ϕ,ε'=Ep−Esε'−εEsε'−Esε−Ep−EsEsEs−2=

=Es2−EpEsEs−2=1−Ep/Es.

Исходя из данного выражения, можно заключить, что последовательность εn' может быть разбита на участки сходимости, где Ep>0 N<1, и расходимости, где Ep<0 N>1. Очевидно, что границы участков определяются также как и в предыдущем итерационном процессе.

6.3. Упруго-партипластические волокна.

Наконец возьмем определяющее соотношение (5.2) и кинетическое уравнение (4.3). В невозмущенном равновесном состоянии имеем σ0'',ε0,ε0',ε0p,E0p,E0u,ω0. После возмущения равновесия используем следующую итерационную процедуру [3,8]:

- решаем задачу упругости для деформации усадки ε1=−k1U при Eu=E0u, εp=ε0p, т.е. подставляем определяющее соотношение с данными параметрами в уравнение равновесия, находим ε1'=Eouε1+ε0p/E0u и затем ε1=ε1'−ε1;

- используя диаграмму деформирования, по значениям ε1 определяем модули E1u и E1p;

- вычисляем значения ε1p=ε1−σε1/E1u;

- снова решаем упругую задачу для системы с параметрами ε1,E1u,ε1p, т.е. находим ε2'=E1uε1+ε1p/E1u, ε2=ε2'+ε1' и затем процесс повторяем.

В результате на n+1 шаге имеем

εn+1'=Enuε1+εnp/Enu=ψεn'.

Здесь модули Enu зависят от деформаций εn=εn'−ε1 и, следовательно, от деформаций εn'. Проводя рассуждения, аналогичные изложенным в пункте 6.2, заключаем, что последовательность εn' сходится Enu→Ecu, εn'→εc', εnp→εcp, определяя параметры нового положения равновесия, а именно, σ''U=EcuUεc'−ε1U−εcpU,  εU=εc'−ε1U, ωU=1−EcuU/E.

Данная итерационная схема также представляет метод простой итерации решения уравнения ε'=ψε'. Для определения участков сходимости и расходимости, как и ранее, необходимо вычислить производную ψ,ε' в силу уравнения равновесия Euε'−εp−ε=Euε'−Euεp−Euε=0 с учетом равенств dEu/dε=Ep−Eu1−dεp/dε/ε−εp и ε=ε'−ε. Имеем ψ,ε'=ψ,ε ε,ε'=ψ,ε=μ,εκ−μκ,εκ−2, где κ=Eu, μ=Euε+εp. Обозначая Ep−Eu+Euεp,ε=h, ε'−εp−ε=ε'', находим μ,ε=Euε+εp,ε=hε+εpε''+Euεp,ε=

=hε'−εpε''+εpε''−1+Euεp,ε=ε'hε''−Ep−Eu, κ,ε=Eu,ε=hε''. Отсюда

ψ,ε'=hε''Euε'−Ep−EuEu−hε''Euε+εpEu−2=

=hε''(Euε'−Euε−Euεp)−Ep−EuEuEu−2= 1−Ep/Eu.

Следовательно, границы участков сходимости и расходимости и в этом случае определяются в соответствии с рассуждениями, приведенными в пункте 6.1.

В заключение данного параграфа приведем схемы использованных итерационных процессов (рис.3).

Отметим также, что результаты вычислений при постепенно возрастающей усадке приводят к определению параметров соответствующих равновесных состояний композита, а именно, напряжений σ''(U) и деформаций εU в зависимости от величины коэффициентов усадки волокон и диапазонов 0,uT, (uT,uB], (uB,uZ], (uZ,a] изменения случайной величины U, в которых волокна находятся на стадиях упругости, упрочнения, разупрочнения и разрушения. Отсюда находятся и объемные содержания волокон, находящихся на данных стадиях деформирования, т.е. соответственно 0uTρu du, uTuBρu du, uBuZρu du, uZaρu du.

Рис.3.	Схемы итерационных процессов: а) упругопластические волокна; б) упруго-хрупкие волокна; в) упруго-партипластические волокна.

7. ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ НАЧАЛА РАСХОДИМОСТИ ИТЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Рассматривая величину k как параметр управления системой, а деформацию ε' как параметр состояния системы, запишем выражение для полной энергии композита в виде

Πε',k=120bEε'−ε2ρu du+ba0εσ''u,edeρu du.

Здесь первое слагаемое – это потенциальная энергия упругих деформаций сжатых волокон, второе слагаемое – энергия аккомодационных деформаций растянутых волокон. Граница диапазона сжатия 0≤U<ub=b определяется из условия εb=ε'−εb=0. Отсюда b=−ε'k.

Положения равновесия системы (композита) определяют критические точки функции Π, которые являются решениями уравнения [11]

Π,ε'=0bE ε'−ε ρu du+12Eε'−εb b,ε'+baσ''u,ε ρu ε,ε'du−ρbb,ε'0εbσede=

=0aσ''u,ε ρu du=σ''=0									(7.1)

Ясно, что уравнение (7.1) есть уравнение равновесия, из которого для заданного параметра k, когда ε=ε'+kU, определяем значения ε'.

В изолированных критических точках детерминант матрицы Гессе функции Π, который для данного случая одного параметра состояния равен Π,ε'ε'=σ'',ε'⋅ε,ε'=Ep [11], отличен от нуля. Если Ep>0, то функция Π имеет минимум в данной критической точке и положение равновесия системы устойчиво. Когда Ep<0, то функция Π имеет максимум и равновесие неустойчиво.

Дважды вырожденные критические точки, то есть корни уравнения (7.1), кратность которых равна двум, удовлетворяют уравнению Ep=0 при условии Π,ε'ε'ε'=Ep,ε'≠0. В этих точках происходит смена типа равновесия, а именно, устойчивое положение равновесия сменяется неустойчивым Ep,ε'<0, или наоборот. При смене устойчивого положения равновесия деформирование композита становится неустойчивым, и система скачком переходит в новое устойчивое положение равновесия.

Трижды вырожденные критические точки (корни уравнения (7.1) кратностью три) удовлетворяют уравнениям Ep=0, Ep,ε'=0 при условии Ep,ε'ε'≠0. В этих точках неравенство Ep,ε'ε'>0 определяет устойчивость (функция Π имеет вырожденный минимум), а неравенство Ep,ε'ε'<0 – неустойчивость (вырожденный максимум). Аналогично устанавливается наличие вырожденных критических точек высших порядков и характер равновесия в них.

Таким образом, необходимым и достаточным критерием потери устойчивости деформирования композита при постепенном возрастании усадки (скачкообразный переход в новое устойчивое равновесие) является выполнение в данной критической точке функции Π равенства Ep=0при условии, что первая отличная от нуля производная от функции Ep в этой критической точке будет производная нечетного порядка, причем отрицательная.

Сравнивая полученный критерий с условиями смены участков сходимости итерационных рядов, приведенных в предыдущем параграфе, легко видеть, что эта смена совпадает с моментом потери устойчивости деформирования композита.

Данные итерационные методы на каждом шаге определяют некоторое равновесное состояние, которое затем возмущается либо изменением пластических деформаций εp, либо изменением модулей (Eu или Es). Таким образом, двигаясь к окончательному положению равновесия, система как бы проходит через ряд равновесных состояний. При переходе на участок расходимости равновесие становится неустойчивым, итерационный ряд начинает расходиться, и система скачком занимает новое устойчивое положение равновесия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Для нескольких классов материала поставлены краевые задачи по определению напряженно-деформированного состояния однонаправленного композита при усадке армирующих волокон, поперечный размер которых близок к нулю.

- Разработаны итерационные методы решения таких задач и установлено, что переход от участка сходимости итерационного ряда к участку расходимости соответствует моменту потери устойчивости самоуравновешенного напряженного состояния в композите.

ЛИТЕРАТУРА

- Болотин В.В., Болотина К.С. Технологические напряжения и прочность армированных пластиков. Прочность материалов и конструкций. Киев, Наукова думка, 1975, с.231-239.

- Композиционные материалы. В 8-и т., М., Машиностроение, 1978.

- Стружанов В.В., Башуров Вяч.В. О сходимости методов расчета и устойчивости самоуравновешенных напряжений при усадке шаровых включений из повреждающегося материала. ПМТФ, 2003, т.44, №4, с.116-125.

- Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. М., Наука, 1988, 712с.

- Соколов А.Г., Стружанов В.В. Об одной задаче оптимизации напряженного состояния в упругом теле. ПММ, 2001, т.65, вып.2, с.317-323.

- Лебедев Н.А., Чаусов Н.Г., Марусий О.И. и др. Кинетика разрушения листовой аустенитной стали на заключительной стадии деформирования. Проблемы прочности, 1989, №3, с.16-21.

- Миронов В.И., Микушин В.И., Владимиров А.П. и др. Установка для определения механических свойств материалов на стадии разупрочнения. Заводская лаборатория, 2001, т.67, №3, с.48-51.

- Жижерин С.В., Стружанов В.В., Миронов В.И. Итерационные методы расчета напряжений при чистом изгибе балки из повреждающегося материала. Вычислительные технологии, 2001, т.6, №5, с.24-33.

- Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций. М., Наука, 1966, 752с.

- Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. М., Наука, 1972, 496с.

- Постон Т., Стюарт И. Теория катастроф и ее приложения. М., Мир, 1980. 608с.

Поступила в редакцию 4 мая 2005 года.