ПРОЧНОСТЬ МИПЛАСТОВЫХ СЕПАРАТОРОВ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИИ ЭМУЛЬСИОННОГО И СУСПЕНЗИОННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

Гуткович С.А., Миронов А.А.

# ЗАО «Биохимпласт», г. Дзержинск, Россия

## РЕЗЮМЕ

Предложен метод расчета прочности пористой структуры, образованной спеканием полимерных частиц в присутствие композиционных добавок.

Мипластовые сепараторы, представляющие собой ребристые пластины, являются составной частью кислотных аккумуляторных батарей (АКБ) и служат для предотвращения коротких замыканий, а также фиксации расстояния между электродами. В настоящее время в России выпускается значительное количество АКБ с использованием мипластовых сепараторов, образованных спеканием порошка эмульсионного поливинилхлорида (ПВХ) при высокой температуре (свыше 200 0С). Важнейшей характеристикой сепараторов является их прочность: низкая прочность приводит к разрушению сепаратора при транспортировке, сборке и эксплуатации в АКБ.

В работе [1] на основании модели пересекающихся сфер установлена зависимость прочности сепаратора Р, полученного спеканием частиц эмульсионного ПВХ, от параметров, характеризующих строение пористой структуры : плотности упаковки частиц (К), и степени их срощенности () , равной отношению диаметра пятна контакта к диаметру частицы ПВХ:

P~η2⋅K2										(1)

Степень срощенности частиц зависит от режима спекания (температуры, времени).

Для решения задач связанных с экономией ПВХ и улучшением электрических характеристик сепараторов в композицию вводят различные добавки: кварц, каолин, бентонит, кизельгур [2], а также высокомолекулярный пористый суспензионный ПВХ с константой Фикентчера более 80 [3]. Высокомолекулярный пористый суспензионный ПВХ, имеющий высокую температуру плавления, сохраняет при спекании свою пористую структуру, что приводит к увеличению пористости и снижению массы мипластового сепаратора. Представленные выше композиционные добавки в процессе спекания не образуют прочных контактов между собой, а также с частицами эмульсионного ПВХ, что приводит к снижению прочности сепаратора. Причиной снижения прочности сепараторов при использовании суспензионного ПВХ является наличие сильного структурно-механического барьера из высокомолекулярного стабилизатора на поверхности частиц суспензионного ПВХ. Силы отталкивания, возникающие при взаимодействии частиц ПВХ, покрытых высокомолекулярными стабилизаторами на 1-2 порядка выше, чем для частиц ПВХ, покрытых низкомолекулярными поверхностно-активными веществами, применяемыми при эмульсионной полимеризации. Поэтому при существующих промышленных условиях спекания, прочность сепараторов, полученных из суспензионного ПВХ, очень низкая (P0). То есть, в процессе спекания порошка ПВХ, состоящего из смеси эмульсионных и суспензионных частиц, прочность сепаратора будет определяться в основном контактами эмульсионных частиц.

Нами предлагается метод расчета прочности сепаратора в зависимости от содержания суспензионного ПВХ, основанный на следующем представлении: прочность сепаратора определяется в основном контактами между собой эмульсионных частиц ПВХ, а введение суспензионного ПВХ уменьшает число контактов эмульсионных частиц в пористой структуре сепаратора. При этом пористость , образованная в сепараторе только эмульсионным ПВХ равна:

ε=1−С⋅VV0									(2)

где V- объем полимерной фазы;V0- объем сепаратора; С - объемная доля в композиции эмульсионного ПВХ.

В отсутствие суспензионных частиц V соответствует объему эмульсионных частиц (С=1). При объемной доле суспензионного ПВХ-0,1: С=0,9, а при 0,2 - С=0,8.

Для сепараторов, полученных только из эмульсионного ПВХ (С=1) величина 0,5; среднее значение К7,35 [1], а прочность Р8МПа. Прочность при растяжении определяли по ГОСТ 11262.

С увеличением объемной доли суспензионного ПВХ значение  увеличивается, что соответствует уменьшению среднего значения плотности упаковки частиц К эмульсионного ПВХ, приводящее к снижению прочности сепаратора р~K2 при одинаковых режимах спекания (=const) . Для расчета среднего значения плотности упаковки частиц эмульсионного ПВХ в зависимости от  нами использована интерполяционная кривая [4], проходящая через точки, принадлежащие правильным упаковкам (К=12, =0,26; К=8, =0,476; К=4, =0,66; К=3, =0,815). При объемной доле суспензионного ПВХ (1-С)0,17, =0,58, К=6;

(1-С)0,33, =0,66, К=4; (1-С)0,67, =0,83, К=2,9. На основании (1) и (2) рассчитано изменение прочности сепаратора, полученного из композиции эмульсионного и высокомолекулярного суспензионного ПВХ, в зависимости от объемной доли суспензионного ПВХ (рис.1). Там же представлены соответствующие опытные значения прочности для сепараторов, полученных при одинаковых режимах спекания.

Из данных рисунка следует, что опытные значения Р незначительно превышают расчетные, что связано с допущением об отсутствии прочных контактов при взаимодействии суспензионного ПВХ между собой и частицами эмульсионного ПВХ. На самом деле между указанными частицами существуют незначительные прочные контакты, что видно из рисунка при объемной доли суспензионного ПВХ равной 1.

В результате сравнения расчетных и опытных значений Р видно, что предложенный подход в значительной степени отражает закономерности влияния содержания композиционных добавок на изменение прочности сепаратора и может быть использован при выборе оптимального состава композиции для решения задач, связанных с экономией ПВХ при введении в композицию различных добавок: кварца, каолина, бетонита и др., которые в процессе спекания не образуют прочных контактов между собой, а также с частицами ПВХ, что приводит к снижению прочности сепаратора.

Рис.1.	Расчетная (1) и опытная (2) зависимости прочности сепаратора от содержания суспензионного ПВХ.

ЛИТЕРАТУРА

- Гуткович С.А., Михаленко М.Г., Мизинов А.Ю., Миронов А.А. Расчет параметров пористой структуры мипластовых сепараторов на основе поливинилхлорида (ПВХ). Изв. вузов. Химия и хим. технология, 2003, т.46, вып.6, с.48-50.

- Синицын В.В., Стрижнева С.В. Полимерная композиция для получения микропористого материала. А.С. 939488, СССР, Б.И. 1982, №24.

- Шебырев В.В., Гуткович С.А., Михаленко М.Г. и др. Полимерная композиция для получения мипластового сепаратора. Патент №2249020, Россия, Б.И. 2005, №9.

- Карнаухов А.П. Глобулярная модель пористых тел корпускулярного строения. Кинетика и катализ, 1971, т.12, вып.5, с.1235-1242.

Поступила в редакцию 25 мая 2006 года.