ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ ВОДЫ

В УГЛЕПЛАСТИКЕ НА ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНОМ СВЯЗУЮЩЕМ

Игонин Н.Г., Татаринцева О.С.

Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск, Россия

РЕЗЮМЕ

Работа посвящена исследованию диффузии низкомолекулярного вещества – воды – в углепластике гравиметрическим методом и методом послойного определения концентрации воды. Обнаружен нефиковский характер процесса сорбции влаги и фиковский – десорбции. Установлена временная зависимость коэффициента диффузии. Выявленные аномалии обусловлены релаксационными явлениями в процесса проникновения воды в полимерный композит. Исследовано влияние температуры на диффузионные характеристики углепластика и рассчитана энергия активации процесса.

1. ВВЕДЕНИЕ

В современной авиационной и космической промышленности вследствие сочетания высокого уровня механических свойств с малой удельной массой широкое применение нашли полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе углеродных волокон – углепластики.

Важнейшим преимуществом ПКМ по сравнению с другими композитами является потенциально более широкий диапазон достижимых свойств, обусловленный применением различных связующих. Среди них широко распространены фенолформальдегидные связующие, которые характеризуются повышенными физико-механическими свойствами, а также высокой термо- и химической стойкостью.

Отличительной особенностью ПКМ является их влагопроницаемость, причем при диффузии воды в них могут происходить различные процессы, сопровождающиеся перестройками структуры, изменением фазового и элементного состава. Наиболее часто употребляемый в многочисленных исследованиях, посвященных данному вопросу, кинетический весовой метод исследования диффузионных характеристик не всегда дает полное представление о характере их протекания.

Исходя из этого, целью настоящей работы явилось исследование диффузии воды в углепластике на фенолформальдегидном связующем и протекающих при этом процессов путем сравнительного сопоставления данных, полученных двумя методами – традиционным гравиметрическим и методом послойного определения концентрации влаги.

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Объектом для исследований послужил углепластик на основе углеродной ткани Т-22Р и фенолформальдегидного связующего СФ-010, изготовленный методом прессования.

Гравиметрическим методом изучали образцы различной толщины, ориентированные так, чтобы основной поток диффундирующей влаги проходил в направлении, перпендикулярном плоскости прессования, которые дополнительно изолировали с боковых сторон алюминиевой фольгой с помощью эпоксидного клея. Перед проведением эксперимента образцы предварительно десорбировали в вакуумной печи над прокаленным силикагелем при температуре 50ºС до постоянства массы и измеряли их толщину штангенциркулем с погрешностью 0,1 мм. Затем образцы помещали в эксикаторы со средами с 40, 60, 80, 90%-й относительной влажностью, создаваемыми растворами серной кислоты соответствующих плотностей, а также в эксикатор с силикагелем. Образцы периодически взвешивали на аналитических весах (погрешность 2·10-4 г) и находили относительный привес массы в различные моменты времени, после чего строили кинетические кривые сорбции воды материалом. По достижении равновесного состояния образцы помещали в силикагель и периодическим взвешиванием получали кинетические кривые десорбции.

Для исследования методом послойного определения концентрации влаги образцы в исходном состоянии толщиной 10 мм изолировали фольгой со всех сторон, кроме одной, в том же направлении, что и при гравиметрических экспериментах, через которую могла диффундировать влага. Затем их выдерживали 1 сутки в печи при температуре 50ºС для полимеризации клеевого соединения и помещали в среду с 80%-й относительной влажностью на 1,5; 3 и 4 месяца. По истечении заданного срока образцы разрезали на тонкие слои (0,4-1,5 мм) и определяли их влагосодержание на влагомере «903» фирмы «Дюпон». Принцип действия прибора – кулонометрический [1]: вода испаряется из образца в процессе выдержки при повышенной температуре и переносится сухим газом-носителем в электролитические ячейки, где происходит реакция взаимодействия пятиокиси фосфора с молекулами воды; ток, затраченный на электрохимический процесс, регистрируется детектором и переводится в весовое количество влаги, находившееся в исследуемом образце. На каждый слой проводили не менее 3 анализов влагосодержания. Режим анализа на влагомере подбирали экспериментально. Испытания проводили при температуре 75±5ºС и скорости газа (сухой азот) 60-80 см3/мин. Время испытания составляло 30 мин. По полученным данным строили графики распределения концентрации влаги по расстоянию от открытой поверхности образца. Все вышеуказанные эксперименты проводили при комнатной температуре 15±3ºС. Для исследования температурной зависимости коэффициента диффузии были дополнительно получены кинетические кривые сорбций влаги гравиметрическим методом при температурах 25 и 50 ºС в среде с 80%-й относительной влажностью.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Типичные экспериментальные кинетические кривые сорбции влаги углепластиком в среде с 80%-й относительной влажностью и десорбции из влагонасыщенного состояния в силикагеле в координатах время−ΔΜΜ представлены на рис.1. Видно, что кинетические кривые сорбции линейны только в небольшом интервале относительных привесов массы ∆М/М<0,6·(∆М/М)τ=∞, скорость дальнейшего приближения к равновесию невелика. Следовательно, процесс влагопоглощения не подчиняется второму закону Фика с постоянным коэффициентом диффузии, и кинетические кривые можно отнести к псевдонормальному типу.

τ1/2, сут1/2

Рис.1.	Кинетические кривые сорбции воды углепластиком в среде с 80%-й относительной влажностью и десорбции после увлажнения в данной среде.

Однако во многих случаях на начальных стадиях этот закон приближенно выполняется, поэтому для оценки коэффициента диффузии в углепластике для сорбции можно воспользоваться упрощенным решением дифференциального параболического уравнения диффузии-теплопроводности для малых времен при одномерной диффузии в отрезок с постоянными граничными условиями [2]:

ΔMM(ΔMM)τ=∞=4⋅D⋅τπ⋅h2	при	τ≤0,05⋅h2D.

Отсюда

D=[ΔMM(ΔMM)τ=∞]2⋅π⋅h216⋅τ,								(1)

где h – толщина образца, D – коэффициент диффузии, τ – время, ∆М/М – относительный привес массы в момент времени τ, (∆М/М)τ=∞ – равновесное значение влагопоглощения.

В то же время кинетические кривые десорбции из влагонасыщенного состояния практически линейны вплоть до значений относительной убыли массы порядка (0,6-0,7)·(∆М/М)τ=∞, что говорит о том, что процесс десорбции приближенно следует второму закону Фика, поэтому для расчета коэффициента диффузии можно воспользоваться известным решением дифференциального уравнения диффузии-теплопроводности для граничных условий С(0;τ)=С(h;τ)=0 и начального условия С(x;0)=C∞ [3]:

С(x;τ)=4π⋅C∞⋅k=0∞1(2⋅k+1)⋅e−(2⋅k+1)2h2⋅π2⋅D⋅τ⋅sin(2⋅k+1)⋅πl⋅x,

интегрируя которое по толщине образца и ограничиваясь для больших времен первым членом суммы, получаем:

ΔMM(ΔMM)τ=∞=8π2е−π2⋅D⋅τh2 при τ≥0,05⋅h2D.

Здесь С – концентрация влаги, x – координата, h – толщина образца, D – коэффициент диффузии, τ –  время, ∆М/М – относительный привес массы в момент времени τ, (∆М/М)τ=∞ – равновесное значение влагопоглощения.

Рассчитанные таким образом диффузионные параметры для сорбции воды и для десорбции после увлажнения в соответствующих средах представлены в табл.1.

Табл.1.

Диффузионные характеристики, полученные из сорбционных
и десорбционных экспериментов.

| Относительная влажность, % | сорбция |  | десорбция |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D, см2/с | (ΔMM)τ=∞,% | D, см2/с | (ΔMM)τ=∞,% |
| 90 80 60 40 | 9,08·10-10 1,23·10-9 9,84·10-10 1,01·10-9 | 2,75 2,55 1,78 1,20 | 3,33·10-9 2,75·10-9 2,25·10-9 1,43·10-9 | 3,1 2,7 1,9 1,1 |

Как видно из табличных данных, коэффициенты диффузии при сорбции влаги материалом в различных средах имеют практически одинаковое значение, в то время как при десорбции можно говорить о его некотором росте с увеличением влажности, при которой предварительно насыщались образцы (типичная ошибка в определении коэффициента диффузии составляла 30-50%). Изотерма сорбции и десорбции, построенная по этим данным, показана на рис.2. Она имеет практически линейный вид (изотерма Генри), который отвечает слабому взаимодействию между молекулами диффундирующего вещества и полимерной матрицы [4]. Предельный уровень влагосодержания по сорбционным данным несколько ниже, чем по десорбционным, что говорит о незначительном вымывании вещества из материала в окружающую среду.

Рис.2. Изотермы сорбции и десорбции воды углепластиком.

Кинетические кривые сорбции углепластика при выдержке в среде с 80%-й влажностью при различных температурах представлены на рис.3.

τ1/2, сут1/2

Рис.3.	Кинетические кривые сорбции воды углепластиком в среде с 80%-й относительной влажностью при различных температурах:     15оС,     25 оС,   +  50 оС.

Видно, что качественный характер их не меняется, в то время как скорость достижения равновесного состояния растет. Поэтому для расчета коэффициента диффузии использовали формулу (1). Энергию активации диффузии находили методом наименьших квадратов, строя график зависимости коэффициента диффузии от обратной абсолютной температуры, используя известное соотношение Аррениуса:

D=D0⋅e−QR⋅T,

где D – коэффициент диффузии, D0 – предэкспоненциальный множитель, Q – энергия активации диффузии, R – универсальная газовая постоянная, T –абсолютная температура.

Диффузионные характеристики углепластика при различных температурах представлены в табл.2.

Табл.2.

Температурная зависимость диффузионных характеристик.

| Характерис-тика | Значения при температуре |  |  |  |  | D0, см2/с | Q, кДж/моль | ∆Q, кДж/моль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15ºС | 25ºС |  | 50ºС |  |  |  |  |
| D, см2/с | 1,23·10-9 |  | 9,03·10-9 |  | 1,45·10-8 | 1,042 | 47,9 | 1,18 |
| (ΔMM)τ=∞,% | 2,55 |  | 2,42 |  | 2,93 | - | - | - |

Экспериментальные профили распределения концентрации воды в образцах при различных временах выдержки, полученные методом послойного определения на влагомере, представлены на рис.4. Сопоставляя эти графики с изотермой сорбции, находим, что уровень начальной концентрации в образцах (0,90-1,05%) примерно соответствует уровню насыщения в среде с 30-33%-й относительной влажностью. Прослеживается проникновение влаги с течением времени в образец: при времени выдержки 1,5 месяца влага проникла примерно на 1,5 мм от поверхности образца, при выдержке 3 месяца – примерно на 5 мм.

Рис.4.	Экспериментальные профили распределения концентрации воды в углепластике при различных выдержках в среде с 80%-й относительной влажностью.

Форма экспериментальных профилей близка к фиковскому распределению влаги, без особенностей, поэтому для нахождения коэффициента диффузии можно воспользоваться известным решением параболического уравнения диффузии–теплопроводности для диффузии в полубесконечное пространство из среды с постоянной концентрацией [3]:

С(x,τ)=C∞−(C∞−C0)⋅erf(x2⋅D⋅τ),

где С∞ – постоянная концентрация на границе (равновесное значение влагонасыщения), С0 – начальная концентрация влаги в образце, x – расстояние от поверхности, erf(y)=2π0Уе-z2.

Для каждого экспериментального профиля находили два коэффициента диффузии D1 и D2, такие, чтобы теоретические профили, рассчитанные по этому уравнению, располагались ниже и выше всех экспериментальных точек соответственно. Коэффициент диффузии рассчитывали по уравнению, исходя из аппроксимации D=f(С), для всех экспериментальных точек:

D=D1+(Сэксп2−С12)(С22−С12)⋅(D2-D1),

где C1, C2 – теоретически рассчитанные концентрации влаги для данной конкретной точки x при коэффициентах диффузии D1 и D2 соответственно, Cэксп – экспериментальное значение концентрации на том же расстоянии от поверхности образца.

Усредняя по всем точкам, находили коэффициент диффузии, соответствующий данному профилю и рассчитывали погрешность. Рассчитанные таким образом данные представлены в табл.3.

Данным методом не выявляются ни концентрационная зависимость коэффициента диффузии, при которой характерны положительные или отрицательные отклонения от фиковского распределения при промежуточных значениях концентрации влаги [5], ни изменение концентрации влаги в ходе сорбции вблизи поверхности образца, что могло бы привести к псевдонормальному виду кинетических кривых.

Табл.3.

Коэффициенты диффузии, рассчитанные из экспериментальных профилей распределения концентрации воды.

| Характеристика | Значение характеристики при временах выдержки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 мес | 3 мес | 4 мес |
| D, см2/с | 1,19·10-9 | 1,65·10-9 | 4,06·10-9 |
| ∆D, см2/с | 4,35·10-10 | 4,62·10-10 | 7,05·10-10 |

Кроме того, из данных табл.3 видно, что, по-видимому, при увеличении времени выдержки наблюдается некоторый рост коэффициента диффузии, то есть его временная зависимость. Возможной причиной нефиковского характера процесса диффузии влаги в исследованном углепластике является, по-видимому, пластификация полимерной матрицы по мере проникновения воды в образец и структурный переход материала к равновесному состоянию при данной концентрации влаги, которое характеризуется своим коэффициентом диффузии. Вследствие реологических свойств полимеров время перехода в новое состояние может быть сравнимо с временем диффузионных процессов. Известна модель Крэнка объемной релаксации [6]:

∂C∂τ=∂∂xD∂C∂x,

∂D(C;τ)∂τ=∂Di(C;τ)∂C⋅∂C∂τ+α(C)⋅(D(C;∞)−D(C;τ)),

где D(C;τ) – коэффициент диффузии, С – концентрация, Di(C;τ) – мгновенный коэффициент диффузии, который мгновенно устанавливается при изменении концентрации, D(C;∞) – равновесный коэффициент диффузии при данной концентрации, α(С) – параметр релаксации, характеризующий скорость перехода в равновесное состояние.

Модель содержит множество параметров, количественная оценка которых по полученным экспериментальным данным представляется затруднительной.

Для понимания особенностей диффузионного процесса было предпринято компьютерное моделирование в упрощенной модели по методу конечных разностей. Для этого пренебрегали зависимостью Di и α от концентрации. Концентрационную зависимость равновесного коэффициента диффузии моделировали в виде прямой; применение метода наименьших квадратов к расчету коэффициентов этой прямой по данным, полученным из десорбционных экспериментов, дает зависимость D(C;∞)=9∙10-10∙С+4,6∙10-10. С учетом того, что образцы были предварительно десорбированными с уровня исходного влагосодержания, предполагали, что релаксационное увеличение коэффициента диффузии начиналось со значения концентраций, превышающих данный уровень, которое, как видно из экспериментальных профилей распределения концентрации воды (уровень фоновых значений) (рис.4.), составляло порядка 1%. Предполагали также, что концентрация воды на границе оставалась постоянной. Экспериментальная кинетическая кривая для сорбции в среде с 80%-й относительной влажностью и моделированная кривая для соответствующих граничных условий и α=5∙10-3 с-1 представлены на рис.5. Видно, что даже в такой упрощенной модели можно достичь удовлетворительного согласия с экспериментом. Характерно, что кинетические кривые носят несколько спрямленный вид, что объясняется, очевидно, одновременным действием двух разнонаправленных факторов: уменьшением градиента концентрации по мере диффузии воды в образец, что приводит к насыщению кривой, и увеличением коэффициента диффузии за счет релаксации, что приводит к её S-образности.

τ1/2, сут1/2

Рис.5.	Экспериментальная и теоретическая кинетические кривые сорбции воды углепластиком в среде с 80 %-й относительной влажностью.

Отметим, что моделированная кривая сорбции недесорбированного предварительно образца имела ярко выраженный S-образный вид. По-видимому, при данном соотношении диффузионных параметров и толщины образца эти влияния взаимокомпенсируются в течение достаточно длительного времени.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, определяющим процессом при диффузии воды в исследованном углепластике, обуславливающим его нефиковское поведение при сорбции, является объемная релаксация структуры в полимерной матрице.

ЛИТЕРАТУРА

- Ничуговский Г.Ф. Определение влажности химических веществ. Л., Химия, 1977, 200с.

- Роджерс К. Растворимость и диффузия. В кн.: Проблемы физики и химии твердого состояния органических соединений, М., Мир, 1968, с.229–329.

- Болтакс Б.И. Диффузия в полупроводниках. М., Физматгиз, 1961, 462с.

- Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов. М., Химия, 1974, 272с.

- Николаев Н.И. Диффузия в мембранах. М., Химия, 1980, 232 с.

- Заиков Г.Е., Иорданский А.Л., Маркин В.С. Диффузия электролитов в полимерах. М., Химия, 1984, 240с.

Поступила в редакцию 4 апреля 2006 года.