- Усреднение характеристик деформационных свойств структурно неоднородных сред с неидеальными условиями на Контактах

Власов А.Н.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

Резюме

В статье, следуя методике усреднения дифференциальных уравнений в частных производных с быстроосциллирующими коэффициентами Н.С.Бахвалова, приводится алгоритм определения эффективных характеристик деформационных свойств структурно неоднородных сред и построения полного асимптотического разложения решения стационарной системы уравнений теории упругости для случая неидеальных (линейного типа) контактных условий. Получены зависимости по определению эффективных упругих характеристик слоистых сред для случаев, когда на контакте слоёв выполняются условия упругого контакта и условия трения скольжения без отслоения. Проводится сравнение эффективных деформационных характеристик, полученных методом асимптотического усреднения, с результатами экспериментальных исследований.

1. Введение

В практической деятельности человеку постоянно приходится иметь дело со структурно-неоднородными средами, такими как композитные материалы, бетоны, горные породы (ленточные глины, сланцы, переслаивающиеся известняки и песчаники и др.).

Широкое использование в технике и быту получили такие структурно-неоднородные среды, как полимерные композиты. Это объясняется их универсальностью и лёгкостью переработки традиционными технологическими методами. Бетоны же традиционно используются при строительстве инженерных сооружений, а горные породы являются их основаниями, либо массивом вмещающих эти сооружения пород. Всё это требует научно обоснованных прогнозов поведения таких материалов в условиях эксплуатации при различных режимах нагружения. Для проведения таких расчётов требуется знание механических характеристик структурно-неоднородных сред, определение которых часто затруднено, либо очень дорого, либо просто невозможно по каким-либо причинам.

При деформировании композитных материалов возможны нарушения идеального контакта: отслаивание, проскальзывание одного компонента относительно другого и т.д. В геоматериалах, которые представляют собой композитные материалы природного строения, такие контактные условия реализуются почти всегда, что обусловлено их трещиноватостью. Напомним, что условия идеального контакта говорят о том, что на границе раздела сред с различными характеристиками перемещения и вектор напряжения изменяются непрерывно (не терпят разрыва).

- 2. УСРЕДНЕНИЕ СТАЦИОНАРНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ С УЧЁТОМ НЕИДЕАЛЬНОСТИ КОНТАКТНЫХ УСЛОВИЙ

Приведём описание метода асимптотического усреднения применительно к статическим задачам теории упругости для композитных материалов с периодической структурой, на границе раздела фаз которых условия идеального контакта не выполняются.

Пусть Aij=ckilj  1-периодические матрицы-функции, бесконечно дифференцируемые всюду, кроме, быть может некоторых поверхностей l, на которых они терпят разрывы первого рода, определяют тензор жёсткости неоднородной среды (i,j,k,l=1,2,3). Тогда система уравнений теории упругости в перемещениях запишется в виде:

.								(1)

где =x/  вектор “быстрых” переменных.

Будем рассматривать задачу теории упругости с граничными условиями смешанного типа (рис.1):

,							(2)

где G=G1G2  кусочно-гладкая граница рассматриваемой области пространства, занимаемая средой, G1G2= u0  заданный на поверхности тела вектор перемещений; F  заданная на поверхности нагрузка; n=(n1,n2,n3)  вектор нормали к границе тела; f  вектор объёмных сил.

Рис.1. Неоднородная среда под действием внешних сил.

Решение задачи (1), (12) будем понимать в обобщённом смысле [1,2]. На границах раздела фаз, задаваемых поверхностями l (рис.1), где терпят разрыв матрицы-функции Aij(), определяющие тензор жёсткости, предполагаем выполнение контактных условий:

,								(3)

где a и b некоторые матрицы 63. Частным случаем контактных условий (3) при  и  являются условия идеального контакта, которые, как легко видеть, принимают следующий вид:

.							(4)

Асимптотику решения задачи будем отыскивать в виде:

u(2)(x,)=v0(x)+u1(x,)+u2(x,) ,							(5)

где v0(x)  непрерывная вектор-функция, независящая от быстрой переменной ; ui(x,)  1-периодические по  трёхмерные вектор-функции, (i=1,2); x=(x1,x2,x3); =(1,2,3).

Заметим, что предположение относительно первого члена v0(x) о независимости его от быстрой переменной в асимптотике (5) естественно, т.к. предполагает, что он описывает решение в однородной области, эквивалентной исходной неоднородной среды.

Подставим сумму (5) в левую часть уравнения (1) и воспользуемся правилом дифференцирования сложной функции. Учитывая, что v0(x) не зависит от  получим:

1(Lu1+Lxv0)+0(Lu2+Lxu1+Lxu1+Lxxv0)+1(Lxu2+Lxu2+Lxxu1)+2Lxxu2=f. (6)

Здесь введено обозначение:

.

Приравняем слагаемые порядков 1, 0 нулю, чтобы был возможен предельный переход при 0, и отбросим слагаемые порядков 1 и 2, которые составят невязку уравнения (1). Тогда, асимптотика решения задачи (1), (2) u(2)(x,) будет удовлетворять уравнению (1) с точностью до членов порядка . При этом функции u1(x,), u2(x,) будут определяться из следующих условий:

Lu1= Lxv0,										(7)

Lu2= Lxu1Lxu1Lxxv0+f ,							(8)

где x и  считаются независимыми переменными.

Заметим, что a и Aij двухмасштабные матрицы коэффициентов. Они задают глобальные значения как функции быстрой переменной, с точками разрыва, определяемыми локальным уровнем (уровнем ячейки периодичности). Иначе обстоит дело с матрицей коэффициентов b. Эта матрица определяет одномасштабные величины на локальном уровне как функция быстрых переменных. Таким образом, чтобы все эти матрицы коэффициентов привести в соответствие с асимптотикой, следует в асимптотическом разложении использовать преобразованную матрицу коэффициентов b (т.е. привести её к требуемому масштабному уровню), а именно, .

Учитывая приведённое выше замечание и подставляя (5) в соотношения (3), контактные условия запишутся в виде:

(9)

Потребуем, чтобы в выражении (9) по три старших слагаемых обратились в ноль, причём x и  будем рассматривать как независимые переменные. В результате получим:

,									(10)

,							(11)

.						(12)

Так как v0(x) непрерывная вектор-функция, то из условия (10), которое выполняется для всех xΣl, следует, что . Таким образом, при задании контактных условий (12) потребуем, чтобы матрица b удовлетворяла требованию b=const. Такое требование, хотя и накладывает ограничения на задание контактных условий, тем не менее, оно позволяет описывать условия неидеальности контактов линейного типа.

Лемма. Пусть Aij(), F0(), Fi()  1-периодические кусочно-гладкие матрицы-функции и Aij() удовлетворяют условию симметрии (ckilj=cljki=ciklj=ckijl) и “положительной” определённости (ckiljkiljkilj, где ij  произвольная симметричная матрица, >0). Тогда для существования 1-периодического решения задачи

,							(13)

при  не принадлежащем l,

(14)

где a и b – некоторые матрицы-константы (описывающие линейные контактные условия), необходимо и достаточно, чтобы F0=0. При этом общее 
1-периодическое решение задачи (13), (14) запишется в виде N0()=N()+C, где N0()  решение с нулевым средним по периоду: N0()=0, C  произвольная постоянная.

Эта лемма является следствием теоремы существования и единственности решения задачи на ячейке [3,4].

Перепишем уравнение (7) в виде:

,								(15)

которому соответствуют контактные условия (11).

В этом случае из леммы следует, что уравнение (15) с контактными условиями (11) имеет 1-периодическое по  решение u1(x,), причём u1(x,), представимо в виде:

,								(16)

где   матрицы-функции, 1-периодические обобщённые решения уравнений (i1=1,2,3):

,								(17)

с контактными условиями

,						(18)

где E  единичная матрица 33.

Задача (17), (18) для нахождения матриц-функций  непосредственно следует из подстановки (16) в (15).

Уравнение (17) это уравнение на периодической ячейке [4]. Его решение необходимо для определения коэффициентов усреднённого уравнения, т.е. эффективных характеристик деформационных свойств. Решение уравнения (17) с условиями на контактах (18) определяется с точностью до произвольной матрицы-константы. Будем фиксировать выбор константы условием .

Далее, учитывая, что u0=v0(x) и , уравнение (8) запишется в виде:

,			(19)

а контактные условия (12) в виде:

,				(20)

Необходимое и достаточное условие разрешимости уравнения (19) с контактными условиями (20) в классе 1-периодических функций, в соответствии с леммой, задаёт усреднённое уравнение:

.							(21)

Полученное уравнение (21) запишем следующим образом:

,									(22)

где   матрицы, элементы которых не зависят от координат.

Пусть v0(x)  решение усреднённого уравнения (22), тогда уравнение (19) разрешимо. Представим f(x) в виде (22). В результате получим, что u2(x,) является решением уравнения:

,							(23)

где .

Рассуждая, как и в случае построения u1(x,) получим:

,								(24)

где   1-периодические матрицы-функции решения уравнений:

(25)

с контактными условиями

,					(26)

Таким образом, получаем, что

.					(27)

Итак, для построения асимптотики решения задачи (1), (2) u(2)(x,) нужно:

 в классе 1-периодических матриц-функций решить три задачи на ячейке 
(i1=1,2,3):

(28)

с контактными условиями

.						(29)

 вычислить эффективный тензор по формуле:

,								(30)

 решить усреднённую систему уравнений теории упругости с тензором жёсткости независящим от координат:

(31)

Вектор-функция v0(x) с точностью порядка  приближает поле смещений u(x) и описывает макроскопические эффекты (поведение среды в среднем). Приближение

характеризует локальные изменения поля смещений. Напряжения

,

где i  вектор-столбцы тензора напряжений, можно вычислить по приближённым формулам:

т.е.  где  или для компонент напряжений:

(32)

Здесь   компоненты тензора средних деформаций:

.									(33)

Если поле напряжений определять по формуле:

(34)

то это будет поле напряжений, определяемое по теории “эффективного” модуля [5].

Заметим, что эффективные коэффициенты  вычисляются по формулам .

Полное асимптотическое разложение решения задачи теории упругости (1), (2), в соответствии со стандартным для асимптотического метода усреднения представлением решения [4,5], ищется в виде асимптотического ряда:

,						(35)

где i=(i1,…,im)  мультииндекс, ij{1,2,3}, j=1,…,m; |i|=m  длина мультииндекса; ; Ni() – 1-периодические по 1, 2, 3 матрицы-функции со средним по периоду равным нулю, т.е. Ni()=0; v(x) – бесконечно непрерывно дифференцируемая вектор-функция.

Подставим ряд (35) в уравнение (1) и воспользуемся правилом дифференцирования сложной функции. Затем, объединяя члены при одинаковых степенях , получим:

(36)

где 			(37)

(38)

Здесь, в (36) при m=2 матрица-функция  есть единичная матрица E.

Приравняем в (36) матричный коэффициент при 1 нулевой матрице, чтобы был возможен предельный переход при  0, а матричными коэффициентами при старших степенях  распорядимся так, чтобы они не зависели от быстрой переменной , т.е. приравняем их неким матрицам-константам, а именно:

Hi()=hi ,											(39)

причём , где 0  нулевая матрица.

Вводя обозначения

(40)

(41)

соотношения (37) и (38) запишем в виде:

Hi()=Lni()+Ti() .									(42)

Учитывая (39), из соотношений (42) получим следующие уравнения:

Lni()+Ti()=hi.									(43)

Эти уравнения представляют собой рекуррентную цепочку уравнений по определению матриц-функций Ni(). Отметим, что эта рекуррентная цепочка уравнений определяется в соответствии с длиной мультииндекса i, где |i|=1,2,….

Подставим выражение (35) для перемещений в контактные условия (3). Затем, объединяя члены при одинаковых степенях , потребуем, чтобы полученные таким образом выражения при степенях  обратились в ноль. Тогда, учитывая, что вектор-функция v(x) бесконечно дифференцируемая, условия на контактах примут следующий вид:

(44)

Здесь, при m=1 матрица-функция  есть единичная матрица E.

Для того чтобы существовало 1-периодическое решение задачи, определяемое уравнением (43), с соответствующими контактными условиями (44), где искомые матрицы-функции удовлетворяют условию , матрицы-константы hi в уравнениях (43) нужно выбирать из следующего условия:

.						(45)

После того как определены все решения задач по определению матриц-функций ni() соотношение (36) преобразуется в усреднённое уравнение бесконечного порядка:

(46)

Уравнения равновесия (1) также можно записать в виде:

,									(47)

где  вектор-столбцы тензора напряжений.

Для того чтобы уравнение равновесия (46) можно было записать, по аналогии с (47), а именно:

,									(48)

нужно, чтобы усредняемые выражения  удовлетворяли следующим равенствам:

.						(49)

Тогда, средние напряжения будут определяться следующим образом:

.						(50)

Подставим в граничные условия (2) перемещения (35) и, учитывая (50), получим, что граничные условия (2) примут следующий вид:

(51)

Решение уравнения равновесия (46) с граничными условиями (51) отыскивается стандартным методом, а именно, в виде ряда:

.									(52)

Подставляя (52) в уравнение равновесия (46) и граничные условия (51), а затем, приравнивая величины при одинаковых степенях , получим рекуррентную последовательность задач, из которых определяются перемещения vm(x):

(53)

где

f0(x) = f(x) ,       .					(54)

,							(55)

(56)

(57)

- 3. Эффективные деформационные характеристики слоистых сред

Приведём вывод зависимостей, по которым определяются эффективные деформационные характеристики слоистых сред. Для определённости будем считать, что слоистая среда составлена из “пакетов” (рис.2), которые повторяются по координате x1, а оси X2 и X3 параллельны плоскости этих “пакетов”. Каждый “пакет”, в свою очередь, составлен из некоторого набора слоёв (на рис.2 они заштрихованы), на границе раздела которых упругие характеристики, определяющие тензор жёсткости, терпят разрыв первого рода по координате x1. Тогда для определения эффективных модулей упругости необходимо решить задачу на ячейке (28) с контактными условиями (29). В случае слоистых сред эта задача принимает следующий вид:

(58)

с условиями на контактах

(59)

где i,j=1,2,3, a =1.

Рис.2. Модель слоистой среды.

Принимая во внимание, что вектор нормали к границе раздела слоёв равен n=(n1,n2,n3)=(1,0,0), перепишем условия на контактах (59). При этом контактные условия (59) примут следующий вид:

(60)

Проинтегрируем уравнение (58) по быстрой переменной . В результате получим:

.							(61)

где матрицы   постоянные интегрирования (j=1,2,3).

Перепишем уравнение (61) в следующем виде:

,								(62)

Эффективный тензор жёсткости, в соответствии с (30), для слоистой среды определяется по формуле:

,       i,j=1, 2, 3. 						(63)

Подставляя в это выражение зависимость (62), получим следующую формулу для эффективного тензора жёсткости слоистой среды:

,						(64)

где i,j=1,2,3.

Пусть выполняются условия идеального контакта, тогда, так как Nj периодические по  матрицы-функции, то, усредняя по  уравнение (62) и используя линейность операции усреднения , получим:

.							(65)

Откуда матрицы-константы  будут равны:

.									(66)

Подставляя это выражение в (64), получим следующую формулу для определения эффективного тензора жёсткости слоистой среды:

,					(67)

где i,j=1,2,3.

Рассмотрим слоистую среду, каждый слой которой является ортотропным с главными осями ортотропии параллельными осям координат. Будем предполагать, что на границе слоёв выполняется один из следующих типов контактных условий: либо идеальный контакт, либо упругий контакт, либо трение скольжения без отслоения. В этих случаях матрицы а и b, описывающие контактные условия, принимают, соответственно, следующий вид:

- Идеальный контакт, где на поверхности контакта выполняются условия неразрывности перемещений  и напряжений , (i=1,2,3).

, .

- Упругий контакт, где на поверхности контакта выполняются условия неразрывности перемещений, нормальных к плоскости напластования  и напряжений , а также касательные напряжения на поверхности контакта связаны с нормальными к этой поверхности перемещениями зависимостями ,  (k1 и k2 коэффициенты, определяющие сдвиговую жёсткость).

, , .

- Трение скольжения без отслоения, где на поверхности контакта выполняются условия неразрывности перемещений, нормальных к плоскости напластования  и напряжений , а также касательные напряжения на поверхности контакта связаны с нормальными к этой поверхности напряжениями законом трения Кулона ,  (1 и 2 углы трения слоёв по поверхности контакта). Частным случаем этого условия при 1=2=0 является условие проскальзывания без отслоения.

, , .

Заметим, что в задачах механики скальных пород упругий контакт соответствует модели трещины Гудмана [6] и описывает поведение трещины при сдвиговом нагружении, где k – сдвиговая жёсткость трещины, а трение скольжения является условием прочности трещины на сдвиг по Кулону, где  – угол трения.

Ортотропный материал в главных осях упругой симметрии имеет девять независимых компонент тензора жёсткости, а именно, с1111, с1122, с1133, с2222, с2233, с3333, с1212, с1313, с2323. Для эффективного тензора жёсткости слоистых сред в случае идеального контакта, как это следует из (67), получим также девять независимых компонент, которые определяются по формулам [4,7]:

(68)

Точно такие же формулы получаются и для определения эффективного тензора жёсткости слоистых сред, где на контакте слоёв не выполняются идеальные контактные условия. Отличия имеют место только для двух компонент тензора, а именно, , и . При этом, если выполняются условия упругого контакта, то

,   ,				(69)

где l – толщина “пакетов” слоёв (размер ячейки периодичности).

Если же на контакте слоёв выполняются условия трения скольжения без отслоения, то значения этих компонент тензора жёсткости будут равны нулю, т.е.

,   .									(70)

Из полученных зависимостей (68)(70) следует, что слоистая среда в этих случаях ведёт себя как макроскопически ортотропная, направление главных осей ортотропии которой совпадает с направлением главных осей ортотропии слоёв.

Если предположить, что все слои среды изотропны, то компоненты тензоров модулей упругости каждого слоя характеризуются двумя независимыми постоянными и определяются по формуле:

(71)

где E  модуль упругости (модуль Юнга);   коэффициент поперечного расширения (коэффициент Пуассона); ij  символ Кронекера (ij=0 при ij, i=1 при i=j).

В этом случае, рассматриваемая слоистая среда ведёт себя как макроскопически трансверсально-изотропная с плоскостью изотропии параллельной плоскости напластования, а эффективные технические деформационные характеристики слоистых сред определяются по формулам:

(72)

при выполнении условий идеального контакта [4,7]

,								(73)

при упругом контакте

,						(74)

при трении скольжения без отслоения

.											(75)

где EII, E  эффективные модули деформации, соответственно, в направлениях вдоль и поперёк напластования (плоскости изотропии); GII, G  эффективные модули сдвига в плоскости параллельной и перпендикулярной напластованию, соответственно; II,II, II,  эффективные коэффициенты Пуассона, характеризующие деформацию вдоль напластования от компонент напряжений, действующих, соответственно, вдоль и поперёк напластования.

Из полученных зависимостей (68)(70), (72)(75) для определения эффективного тензора жёсткости слоистых сред следует, что в главных осях упругой симметрии компоненты тензора жёсткости, определяющие модуль сдвига в плоскости ортогональной плоскости напластования, в общем случае зависят от размера ячейки периодичности (размера «пакета слоёв»). При этом заметим, что в случае идеальных контактных условий от размера «пакета слоёв» эти модули сдвига не зависят, а в случае проскальзывании без отслоения или трении скольжения без отслоения они равны нулю. Последнее, а именно, что модули сдвига равны нулю при проскальзывании или трении скольжения без отслоения, и следовало ожидать, т.к. такие условия на контактах раздела слоёв соответствуют условиям предельного равновесия.

Далее будем рассматривать слоистые среды, которые представлены чередованием “пакетов” из двух различных изотропных слоёв.

Из формулы для определения модуля деформации EII, в полученных соотношениях (72), следует, что для реально существующих материалов модуль деформации вдоль напластования EII слабо зависит от величин коэффициентов Пуассона слоёв и может быть определён с достаточной степенью точности по более простой зависимости, а именно по правилу смесей:

EII = (1)E1 + E2.									(76)

Заметим также, что модуль деформации вдоль напластования EII может быть меньше модуля деформации поперёк напластования E (например, в среде, где E1/E2=0.7, 1=0.2, 2=0.4, 1= 0.4, 2=0.6 имеем, что EII=0.97E).

Сравним значения эффективных деформационных характеристик получаемых расчётом по формулам (72) со значениями, полученными в экспериментах. Для этого рассмотрим результаты полевых исследований оснований противопаводковой плотины на реке Стрый и Иштугановского гидроузла на реке Белая [8-10] и лабораторных исследований модельных слоистых гипсо-резиновых образцов, соответствующих горным породам с относительно жёсткими слоями и мягкими прослойками [11].

Участок створа противопаводковой плотины на реке Стрый (створ Ровин) располагается в области низкогорного рельефа краевых хребтов Внешних Карпат и сложен флишевыми образованиями верхнемелового возраста. Основание представлено пакетами пород, образованными чередующимися прослойками песчаников и аргиллитов разной мощности.

Мощность отдельных слоёв варьируется от долей сантиметра до метров. В меньшей степени встречаются прослои алевролитов и гравелитов. Детальный геологический анализ позволил специалистам Укргипроводхоза разделить все типы пород на шесть характерных пакетов, составленных закономерно повторяющимися мезоритмами. На рис.3 приведены мезоритмы пакетов №25 и №26. Кроме того, по глубине основания были выделены три зоны сохранности пород, определяемые интенсивностью выветривания.

Рис.3. Мезоритмы пакетов пород основания плотины на р.Стрый.

Модули деформации песчаников и аргиллитов были равны: для первой зоны выветривания  E=450МПа и E=70МПа, для второй зоны выветривания  E=1800МПа и E=350МПа, а для третьей зоны выветривания  E=3100МПа и E=650МПа, соответственно. Коэффициенты Пуассона песчаников и аргиллитов в этих зонах были равны =0.1. В таблице 1 приведены деформационные показатели пород основания всех трёх зон выветривания, представленных мезоритмами пакета №25, которые были получены экспериментально в полевых условиях и рассчитанные по аналитическим зависимостям (72).

Основание Иштугановского гидроузла на реке Белая представлено пакетами пород, образованными чередованием песчаников и алевролитов. Мощность слоёв песчаников варьируется от 0.5м до 1.0м, а алевролитов  от 0.2м до 0.3м. В меньшей степени встречаются переслаивания песчаников, алевролитов и аргиллитов. Один из характерных пакетов, составляющих основание плотины, который принимался в расчётах, представляет собой чередование монолитного песчаника (модуль деформации E=6000МПа, коэффициент Пуассона =0.15) и трещиноватого алевролита (модуль деформации E=800МПа, коэффициент Пуассона =0.15) со средней мощностью 0.85м и 0.25м соответственно.

В таблице 1 приведён модуль деформации поперёк напластования для пород основания, представленного мезоритмами выше приведённого пакета, который был получен экспериментально и, рассчитанный по зависимостям (72).

Слоистые модели представляли собой куб 151515см и были изготовлены из гипсовых пластин с модулем деформации E=2000МПа и коэффициентом Пуассона =0.17, которые чередовались с резиновыми прослойками с относительной толщиной =0.09, модулем деформации E=2.5МПа и коэффициентом Пуассона =0.47.

Опыты проводились в приборе трёхосного сжатия и на рычажном прессе, из которых определялись эффективные модули деформации в направлениях перпендикулярном и параллельном расположению слоёв E и EII и коэффициент Пуассона II,. Результаты экспериментов приведены в таблице 1. В ней также приведены результаты расчётов эффективных деформационных характеристик по зависимостям (72).

Таблица 1.

# Эффективные характеристики деформационных свойств.

| Исследования |  |  | Деформационные характеристики | ## Эксперимент | Асимптотический метод усреднения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание противопаводковой плотины на р.Стрый | Зоны выветривания | ### I | E, МПа EII, МПа II, II,II | 150.0 300.0 0.1 0.1 | 144.0 298.0 0.1 0.1 |
|  |  | ### II | E, МПа EII, МПа II, II,II | 700.0 1200.0 0.1 0.1 | 684.0 1220.0 0.1 0.1 |
|  |  | ### III | E, МПа EII, МПа II, II,II | 2100.0 1250.0 0.1 0.1 | 2120.0 1248.0 0.1 0.1 |
| Основание Иштугановского гидроузла |  |  | E, МПа | 2453 | 2408 |
| Гипсорезиновая модель |  |  | E, МПа EII, МПа II, | 135.0 1720.0 0.22 | 154.0 1800.0 0.22 |

Таким образом, экспериментальная проверка результатов расчётов по формулам, полученным методом асимптотического усреднения, показывает хорошее соответствие получаемых результатов с опытными данными, полученными как в полевых, так и в лабораторных условиях. Ошибка в определении эффективных деформационных характеристик в рассмотренных примерах не превышала 14%.

Деформируемость скальных пород зависит от величины их коэффициента анизотропии, что при решении прикладных задач геомеханики в соответствии со СНиП 2.02.02-85 п.2.23 [12] необходимо учитывать, если величина коэффициента анизотропии более 1.5. Коэффициент анизотропии для трансверсально-изотропных сред определяется по формуле:

(77)

Из формул для определения модулей деформации EII и E в соотношениях (72), следует, что для реально существующих геоматериалов составляющих слоистую скальную породу, при отношении модулей деформации слоёв не превосходящих 4 [13,14], влиянием анизотропии в инженерных расчётах при решении задач геомеханики, в соответствии со СНиП 2.02.02-85 п.2.23 [12], можно пренебречь, т.к. коэффициент анизотропии таких массивов меньше 1.5.

- 4. Выводы

- Приведено строгое обоснование применения метода асимптотического усреднения к решению систем дифференциальных уравнений эллиптического типа с быстроосциллирующими коэффициентами, которые описывают задачи теории упругости структурно неоднородных сред с неидеальными контактными условиями.

- Асимптотический метод усреднения позволяет определить, в отличие от других имеющихся методов, полный набор эффективных характеристик деформационных свойств скального массива и даёт хорошее соответствие получаемых результатов с опытными данными полевых и лабораторных исследований.

- В главных осях упругой симметрии компоненты тензора жёсткости, определяющие модуль сдвига в плоскости ортогональной плоскости напластования, в общем случае зависят от размера «пакета слоёв». В случае идеальных контактных условий от размера «пакета слоёв» эти модули сдвига не зависят, а в случае проскальзывании без отслоения или трении скольжения без отслоения они равны нулю.

- В инженерных расчётах при отношении модулей деформации пород, составляющих слоистый скальный массив, не превосходящем 5, влиянием анизотропии в соответствии со СНиП 2.02.02-85 п.2.23 [Строительные нормы и правила, 1986] можно пренебречь.

ЛИТЕРАТУРА

  - Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. М., Наука, 1972, 496с.

  - Шилов Г.Е. Математический анализ. Второй специальный курс. М., Физматгиз, 1965, 328с.

  - Вишик М.И. Решение систем квазилинейных уравнений при периодических граничных условиях. ДАН СССР, 1961, т.137, №3.

  - Бахвалов Н.С., Панасенко Г.П. Осреднение процессов в периодических средах. М., Наука, 1984, 352с.

  - Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. М., МГУ, 1984, 336с.

  - Гудман Р. Механика скальных пород. М., Стройиздат, 1987, 232с.

  - Победря Б.Е., Горбачёв В.И. О статических задачах упругих композитов. Вестник Московского университета, серия «Математика, механика», №5, 1977, с.101-110.

  - Отчёт: “Исследования механических свойств слоистых скальных пород и расчёты для обоснования проектирования плотины на р.Стрый”. М., МИСИ, 1975, 36с.

  - Отчёт: “Исследование прочности и деформируемости скальных пород в основании плотины Иштугановского водохранилища на р.Белой”. М., МИСИ, 1983, 90с.

  - Ухов С.Б. Экспериментально-теоретические основы механики трещиноватых скальных пород и их приложение к задачам гидротехнического строительства. Диссертация на соискание учёной степени доктора технических наук, М., МИСИ, 1977, 370с.

  - Хамед З.С. Анизотропия деформационных свойств слоистых скальных грунтов. Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук, М., МИСИ, 1987, 170с.

  - Строительные нормы и правила. Основания гидротехнических сооружений. СНиП 2.02.02-85. М., Стройиздат, 1986, 36с.

  - Свойства горных пород при разных видах и режимах нагружения. Под ред. М., Недра, 1983, 276с.

  - Справочник физических констант горных пород. М., Мир, 1969, 544с.

Поступила в редакцию 3 апреля 2006 года.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований
(грант №05-08-65529).