Исследование структурных напряжений в дисперсно наполненных эластомерных нанокомпозитах

Гаришин О.К., Лебедев С.Н.

Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ

Проведено компьютерное исследование напряженно-деформированного состояния гетерогенной среды, состоящей из жестких дисперсных включений, расположенных в высокоэластичной матрице с сильно выраженными нелинейно-упругими характеристиками. В соответствии с неоднократно высказываемыми в литературе предположениями считали, что вокруг частиц наполнителя могут существовать нанослои связующего с особыми механическими свойствами. Показано, что в случае если размер включений соизмерим с толщиной таких нанослоев, то они способствуют существенному выравниванию градиентов напряжений вблизи частиц наполнителя, особенно если концентрация наполнителя достигает таких значений, что средние расстояния между частицами имеют тот же порядок что и величина слоя. По мнению авторов этот эффект должен положительно сказываться на улучшении прочностных характеристик нанокомпозита систем по сравнению с обычными композитными материалами.

1. ВВЕДЕНИЕ И ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Дисперсно-наполненные эластомеры относят к классу композиционных материалов, главная специфическая особенность которых заключается в том, что их основу составляет непрерывная низкомодульная высокоэластичная каучуковая фаза, в которую внедрены твердые зернистые частицы наполнителя (технический углерод, силикаты и т.д.).

Композиты этого типа как конструкционные материалы появились в начале девятнадцатого века, когда было случайно обнаружено, что наполнение природного (натурального) каучука твердыми частицами микронного и субмикронного размера значительно улучшает его упругое сопротивление и прочностные свойства. Это открытие сделало возможным промышленное использования дисперсно-наполненного натурального каучука. В тридцатых годах прошлого века были синтезированы искусственные каучуки различного назначения. Оказалось, что и они способны существенно упрочняться за счет ввода очень мелких твердых наполнителей. Это расширило использование наполненных каучуков в промышленном производстве, преимущественно в автомобиле- и самолетостроении и, позднее (в шестидесятых годах), в производстве ракетных двигателей на твердом топливе.

К настоящему времени накоплен большой практический опыт в создании резин различного назначения. Однако прогресс в этой области материаловедения до сих пор сдерживается недостаточной изученностью структурных внутренних механизмов формирования весьма сложного макроскопического поведения наполненных эластомеров. Поэтому проведение таких исследований с использованием последних достижений современной науки и техники представляет значительный теоретический и практический интерес. Особенно это относится к относительно новому и очень перспективному классу материалов - нанокомпозитам.

Промышленность использует в качестве наполнителей каучуков частицы, размер которых может изменяться от сотен микрон до десятков нанометров. Исследования показывают, что размер частиц играет определяющую роль в формировании механических свойств композитов. Крупные и мелкие частицы по-разному влияют на ряд важных механических показателей композитов. Частицы с размерами более 10 мкм, при достаточно высокой объемной концентрации, повышают начальный модуль упругости композита по сравнению с модулем каучуковой матрицы в 3–5 раз, тогда как субмикронные частицы с размером около 50 нм при той же концентрации вызывают (15–25)-кратное возрастание начального модуля и такое же возрастание прочности [1,2]. Растяжение образцов, содержащих крупные частицы, сопровождается увеличением их объема, которое может достигать 20% и более, в то время как в присутствии мелких частиц заметной дилатации не наблюдается (т.е. нет отслоений матрицы от включений). При наложении внешнего давления прочность образцов первого типа заметно возрастает, а при использовании частиц субмикронного размера этого не происходит. Опытные наблюдения дают основание полагать, что эти и некоторые другие различия в свойствах крупнозернистых и мелкозернистых композитов обусловлены фундаментально разными структурными механизмами, определяющими их эффективное механическое поведение.

Одним из таких принципиальных различий в структуре макро- и нанокомпозитов является разная роль существующих вблизи частиц наполнителя слоев полимера с отличными от остальной матрицы свойствами. Существуют гипотезы о том, что в таких приповерхностных зонах можно выделить два слоя полимера, различающихся по своим механическим свойствам [3]. В первом слое (ближнем к частице наполнителя) полимер находится в состоянии, близком к стеклообразному. Сильное взаимодействие с поверхностью включения существенно снижает подвижность звеньев полимерных цепей по сравнению той, что наблюдается в толще матрицы. Далее располагается второй слой, содержащий длинные слабо зашитые молекулярные цепи, которые способны достаточно свободно скользить внутри слоя, сползать в зазор между частицами и их агломератами при деформировании материала. Таким образом, материал в этом слое проявляет вязко-упругие свойства и может становиться анизотропным в процессе приложения внешней нагрузки. По различным оценкам толщина стеклообразного слоя составляет около 2 нм, а вязко-упругого - порядка десяти нанометров.

Понятно, что эти слои образуются как вокруг крупных, так и мелких включений (и абсолютная толщина их не зависит от размеров частиц). Однако, если в обычных композитах объемная доля слоев очень мала и практически никак не сказывается на макросвойствах, то в наносистемах (когда размеры слоя и частицы наполнителя соизмеримы) картина радикально меняется. В нанодисперсных композитах объемная доля вязкоупругих слоев становится сравнима с концентрацией наполнителя, и они начинают играть существенную роль в формировании деформационного и прочностного поведения материала.

Целью данной работы было изучение напряженно-деформированного состояния вокруг наночастиц, окруженных более мягкими по сравнению с основным материалом матрицы слоями полимера, чтобы ответить на вопрос: способствует ли такая система выравниванию градиентов напряжений по объему нанокомпозита и, как следствие, его упрочнению? Иначе говоря, происходит ли в процессе деформирования существенное перераспределение напряжений из области зазоров между близко расположенными частицами в другие менее опасные с точки зрения прочности зоны, если материал матрицы нелинейно-упругий, а толщина слоев соизмерима с зазорами между включениями?

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

При постановке задачи считали, что материал матрицы представляет собой высокоэластичную полимерную сетку, состоящую из свободно-сочлененных молекулярных цепочек. Для такой цепи зависимость расстояния между ее концами R от величины действующих на них сил реакции f описывается формулой, впервые полученной Ланжевеном [4]

,					(1)

где L=nl - контурная длина полимерной цепи из n “куновских” сегментов размером l каждый; k - постоянная Больцмана, θ - абсолютная температура.

При построении структурной модели полимерной сетки были приняты следующие допущения:

- считали, что все молекулярные цепочки состоят из одинаковых сегментов и температура системы постоянна, т.е. l=const, θ =const;

- рассматриваются три независимых набора полимерных цепочек одинаковой длины, располагающихся вдоль осей прямоугольной системы координат;

- расстояние между концами цепочек (узлами сетки) в равновесном ненагруженном состоянии равно , т.е. подчиняется закону "квадратного корня";

- выполняется условие аффинности деформаций;

- материал считается несжимаемым.

В случае одноосного растяжения образца вдоль оси x1 для главных кратностей удлинения можно записать следующие выражения: , . Максимально возможное удлинение, соответствующее полностью выпрямленной полимерной цепочке, равно . Тогда соотношение в левой части формулы (1) можно представить в более наглядном виде как R/L=λ/λm (этот параметр показывает, насколько данная полимерная цепочка близка к предельной вытяжке).

С учетом выше изложенного связь между растягивающими напряжениями и кратностями удлинения можно записать в виде

,				(2)

где σ это истинные напряжения, σ0 - номинальные, Nc - объемная концентрация молекулярных цепочек.

- это обратная функция Ланжевена, которая не имеет аналитического представления. В литературе известно достаточно много вполне успешных попыток его аппроксимации (см., например, [5]). В данной модели использовали формулу (3), предложенную в [6]. Ее выбор был обусловлен тем, что данная аппроксимация описывает хорошо искомую зависимость (с погрешностью, не превышающей 3% на всем диапазоне области изменения) и состоит только из алгебраических выражений (т.е. она достаточно просто интегрируется и дифференцируется).

.									(3)

Понятно, что между Nc и n должна быть функциональная зависимость: чем больше длина цепи, тем меньшее их количество должно находиться в единице объема полимера, если его плотность и температура сохраняются неизменными. Эта связь имеет следующий вид

где ρ это плотность полимера, mk - масса куновского сегмента. В итоге расчетная формула для определения механических свойств материала матрицы в зависимости от параметров полимерной молекулярной сетки имела вид

(4)

где коэффициент  имеет размерность [н/м2], т.е. напряжения. Из выражения (4) видно, что при малых деформациях полимерной сетки порядка λ/λm < 0.3 (когда можно отбросить нелинейные члены) данная зависимость совпадает с нео-гуковской [7].

При моделировании напряженно-деформированного состояния в композите на уровне наноструктуры считали, что материалы матрицы и вязкоупругого слоя состоят из одного и того же полимера, но различаются по своим механическим свойствам за счет разной степени зашитости полимерной сетки, т.е. у них разные значения параметра n (а, соответственно, и λm). Вязкие свойства материала в первом приближении не учитывались. При расчетах для матрицы число "куновских" сегментов nmatrix брали равным 5, а для слоя nlayer = 250. Полученные по формуле (4) кривые нагружения представлены на рис. 1. По этим зависимостям подбирали соответствующий упругий потенциал. Проведенные исследования показали, что наиболее подходящим оказался потенциал Огдена [8], имеющий следующий общий вид

,							(5)

где µi и αi это параметры материала, причем константы αm могут быть положительными, отрицательными, целыми или дробными числами. Для практических приложений, по мнению Огдена, достаточно брать значения i, не превышающие трех. Сумма коэффициентов µi равна начальному модулю сдвига материала µ0.

Исходя из полученных по формуле (4) кривых нагружения для материалов нанослоя и матрицы для потенциала Огдена были подобраны следующие значения констант (i = 1,..., 3).

Нанослой:

µ1 = 0.0121727, µ2 = 5.88810-22, µ3 = 8.862642, α1 = 4.66, α2 = 21.98, α3 = – 3.645.

Матрица:

µ1 = 50.1618, µ2 = 2.631410-4, µ3 = 211.3092, α1 = 6.5737, α2 = 24.9997, α3 = 1.2206.

Соответствующие зависимости также показаны на рис.1. Как видно из графиков удалось добиться практически полного совпадения аппроксимируемых и аппроксимирующих кривых.

Рис.1.	Сравнение кривых нагружения полимерной сетки, полученных на модели (4) (сплошные линии), и с помощью потенциала Огдена (штриховые линии): а - материал матрицы (n = 5, λm = 2.236), б - материал слоя (n = 250, λm = 15.811).

Расчетная схема краевой задачи по исследованию напряженно-деформированного состояния в эластомерном нанокомпозите на уровне структурной неоднородности показана на рис.2. Рассматривалось одноосное осесимметричное растяжение цепочки из одинаковых жестких сферических частиц радиуса r, расположенных в высокоэластичной полимерной матрице. Расстояние между ними (δ) варьировали от 0.15r до 0.70r. Включения были окружены слоями толщиной в четверть радиуса включения (при условии, что h составляет порядка 10 нм, это соответствует наночастицам диаметром до 100 нм). Таким образом, при δ/r < 0.5 слои пересекались между собой, образуя непрерывную систему в виде "трубки" из материала со свойствами слоя и внедренных в нее частиц. Считали, что на границах раздела "матрица - слой" и "слой - включение" выполняется условие полной адгезии. Это вполне естественное условие, так как в нанокомпозитах частицы настолько малы, что появление отслоений матрицы от поверхности включений практически невозможно из-за слишком больших сил поверхностного натяжения. Об этом также свидетельствуют и известные из литературы экспериментальные данные [9].

Рис.2.	Расчетная схема краевой задачи по исследованию напряженно-деформированного состояния в эластомерном нанокомпозите на уровне структурной неоднородности.

3. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Для систем с различным расстоянием между частицами δ были исследованы поля напряжений и их инвариантов в процессе увеличения внешней растягивающей нагрузки, а также построены соответствующие деформационные зависимости этих инвариантов в специально выбранных точках слоя и матрицы.

На рис.3 представлены деформационные кривые наибольших главных напряжений (σ1) для случаев когда исходное расстояние между включениями составляло 0.15, 0.2, 0.4 и 0.7 от радиуса частицы r. λ* - это отношение текущего расстояния между центрами сфер к исходному (ненагруженному). Зависимости построены для двух характерных точек, наиболее информативно отображающих распределение полей напряжений (см. рис.2). Точка А, расположена в зазоре вблизи полюса частицы; точка В, находится вблизи экватора включения (на границы слоя и матрицы).

Был обнаружен интересный эффект, возможный только для существенно гетерогенных систем, состоящих из материалов с хорошо выраженными нелинейно-упругими свойствами. По мере увеличения растягивающей нагрузки может происходить переход максимума наибольших главных напряжений из зазора между частицами в область, лежащую вблизи экваторов частиц. Для этого необходимо, чтобы зазоры были достаточно малы и слои могли пересекаться между собой, а степень зашитости материала слоя была намного меньше, чем у матрицы. На графике видно, что на начальном этапе нагружения напряжения σ1 в зазоре (в слое) превышают аналогичные напряжения на экваторе (в матрице), но по мере увеличения внешней нагрузки ситуация постепенно меняется и в какой-то момент σ1 в точке В становится больше чем в А. Происходящее таким образом перераспределение концентрации напряжений несомненно должно способствовать выравниванию распределения упругой реакции по объему композита и, в конечном счете, повышению макропрочности материала.

Рис.3.	Зависимости максимальных главных напряжений в точках А (сплошные линии) и В (штрихи) с рис.2: δ/r=0.15 (а), 0.2 (б), 0.4 (в) и 0.7 (г).

Соответствующие поля напряжений σ1 для макродеформаций в 1% и в 28% представлены на рис.4а и 4б соответственно. Начальный зазор составлял 0.15 от радиуса частицы. Расчеты показали, в частности, что в такой системе λ* = 1.28 наблюдается четырех- пятикратная концентрация локальных деформаций вблизи частиц.

На рис.5 и 6 приведено сравнение изолиний распределения напряжений вблизи включений наполнителя при наличии и отсутствии размягченных слоев вокруг них. При этом значение λ* для всех случаев равнялось 1.23, а исходные зазоры между частицами составляли 0.15 и 0.70 от радиуса частицы. На рис.5 показаны гидростатические напряжения (σhydr), а на рис.6 - интенсивности напряжений (σint). Механические характеристики материалов матрицы и слоя соответствовали тем же зависимостям, что и ранее (см.рис.1). Материал включений считали линейно-упругим, причем его модуль сдвига в тысячу раз превышал начальный модуль сдвига матрицы.

Рис.4.	Изолинии максимальных главных напряжений Коши σ1/β×103 для случая δ/r = 0.15, h/r =0.25: а) растяжение λ* = 1.01; б) λ* = 1.28.

Известно [10,11], что в случайной структуре из одинаковых жестких сфер среднее расстояние между частицами (в долях их радиуса)  соответствует объемному наполнению φ примерно в 50%, а для  - φ ≈ 30%. Таким образом, рассматриваемые в данной работе конфигурации частиц отображают микроструктуру высококонцентрированных дисперсно-наполненных композитов, в которых взаимодействие между соседними включениями существенно сказывается на деформационных и прочностных свойствах материала на макроуровне, т.е. напряженно-деформированное состояние вблизи частиц становится определяющим фактором его механического поведения. И чем выше φ, тем это сильнее проявляется.

Полученные расчетные результаты свидетельствуют, что наличие мягких слабозашитых слоев вокруг частиц позволяет на несколько порядков снизить концентрацию напряжений в зазоре. Так, для случая δ/r = 0.15 наиболее опасные с точки зрения появления микроразрыва гидростатические напряжения в зазоре [12,13] падают более чем в тысячу раз (рисунки 5а и 5б). На рис.5б видно, что возникшие в матрице без слоя напряжения привели к заметной деформации частицы, несмотря на то, что ее жесткость намного выше, чем у эластомерного связующего. Понятно, что столь высокий уровень напряжений в реальном теле просто недостижим - оно обязательно разрушится, тогда, как наличие слоя делает ситуацию гораздо более оптимистичной. Даже при достаточно большом зазоре (рис.5в и 5г) этот эффект вполне заметен. В системе со слоем σhydr в зазоре оказались примерно 1000 раз меньше чем при его отсутствии.

Рис.5.	Изолинии гидростатических напряжений вокруг частиц σhydr/β×103 при их растяжении на λ* =1.23: а) h/r = 0.25, δ/r = 0.15;	б) h/r = 0, δ/r = 0.15; 
в) h/r = 0.25, δ/r = 0.70;	г) h/r = 0, δ/r = 0.70

Аналогичная картина наблюдается и на рис.6 для изолиний напряжений Мизеса (интенсивность напряжений). Как и для гидростатики, появление слоя вызывает кардинальную перестройку распределения напряжений вблизи частиц и очень существенное падение их значений.

Рис.6.	Изолинии интенсивности напряжений вокруг частиц σint/β×103 при их 
растяжении на λ* =1.23: а) h/r = 0.25, δ/r = 0.15; б) h/r = 0, δ/r = 0.15; 
в) h/r = 0.25, δ/r = 0.7; г) h/r = 0, δ/r = 0.7

Таким образом, можно сделать вывод, что в нанодисперсных композитах, где толщина слабозашитых слоев вокруг частиц наполнителя соизмерима с размерами этих частиц, наблюдается гораздо более благоприятная с точки зрения сопротивления возможному разрушению ситуация. Этот фактор может являться одним из объяснений значительного повышения прочностных свойств нанодисперных систем по сравнению с обычными композитными материалами.

Литература

- Fetterman M.Q. The unique properties of precipitated silica in the design of high performance rubber. Elastomerics, 1984, N9, pp.18–31.

- Kraus G. Reinforcement of elastomers by carbon black. Rub. Chem. Tech., 1978, v.51, Nl, pp.297–321.

- Fukahori Y. The mechanics and mechanism of the carbon black reinforcement of elastomers. Rub. Chem. Technol., 2003, v.76, pp.548–565.

- Займан Дж. Модели беспорядка. Теоретическая физика однородно неупорядоченных систем. М.: Мир, 1982, 592 с.

- Inagaki S., Onouchi Yu., Okamoto H., Furukava J. Rubber elasticity at large deformation (XI). Stress-strain behaviour of oil-extended rubber vulcanizates.
J. Soc. Rub. Ind. Japan, 1982, v.55, N1, pp.68–72.

- Свистков А.Л., Свисткова Л.А. Полуэмпирический потенциал свободной энергии полимерной сетки, учитывающий конечность длин полимерных цепей. Высокомолек. соед., Сер.А, 1998, т.40, N5, c.835–840.

- Трелоар Л. Физика упругости каучука. М., ИЛ, 1953, 240с.

- Ogden R.W. Large deformation of isotropic elasticity - on the correlation of the theory and experiment for incompressible rubber-like solid. Proc. Roy. Soc., London, 1972, Ser.A, pp.565–584.

- Kraus G. Reinforcement of elastomers by carbon black. Rub. Chem. Tech., 1978, v.51, Nl, pp.297–321.

- Moshev V.V., Garishin О.C. Physical discretization approach to evaluation of elastic module of highly filled granular composites. Int. J. Solids and Structures, 1993, v.30, N17, pp.2347–2355.

- Garishin O.C., Moshev V.V. Computer modeling of mechanical behavior of damageable particulate composites. J. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 1999, v.31, pp.61–66.

- Gent A.N., Park B. Failure process in elastomers at/or near rigid spherical inclusion. J. Mater. Sci., 1984, v.19, N6, pp.1947–1956.

- Gent A.N., Tobias R.H. Threshold tear strength of elastomers. J. Polym. Sci., Polym. Phys. Ed., 1982, v.20, pp.2051–2058.

Поступила в редакцию 12 июля 2006 года.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Департамента промышленности и науки Пермского края (Гранты р2004урал № 04-01-96058 и № 04-01-96038).