О ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ВНЕДРЕНИИ СЕТОЧНОЙ ПРЕГРАДЫ В УДАРНИК

Мягков Н.Н., Головешкин В.А.*, Сулимов А.В., Шумихин Т.А.

# Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

*Московский государственный университет приборостроения и информатики,
г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Предложена упругопластическая модель высокоскоростного внедрения струн сетки в налетающий ударник. Для жесткого внедрения получено аналитическое решение, связывающее глубину внедрения со скоростью удара. Проведен сравнительный анализ жесткого внедрения и внедрения с растеканием. Внедряющиеся струны сетки взаимодействуют друг с другом через течение, формирующееся при внедрении. Модель позволяет оценить глубину разрушения ударника при взаимодействии с сеткой и оценить оптимальное разнесение струн в сетке.

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время для защиты космического аппарата от метеороидов и орбитальных осколков используется экранная схема построения защиты: при высоких скоростях соударения, характерных для космических условий, происходит интенсивная фрагментация ударника на экране, приводящая к перераспределению импульса, действующего на защищаемую стенку. Соответственно, создание достаточно надежной и легкой защиты связано с установлением зависимости разрушения ударника от параметров конструкции экрана, скорости и материала налетающего ударника. Впервые эффективность сетки, как элемента конструкции составного экрана, была показана в работах NASA Johnson Space Center [1-3]. Также был выполнен ряд  экспериментов, проясняющих интегральные дисперсионные и фрагментационные свойства сеток при их взаимодействии с ударником [4]. Однако, в отличие от сплошных экранов, для которых процесс высокоскоростного взаимодействия изучен достаточно хорошо [5-6], механика высокоскоростного взаимодействия ударника с сеточными экранами изучена совершенно недостаточно. Отчасти это связано с тем, что сетки обладают дополнительными возможностями вариации геометрических параметров (диаметр проволоки и размеры ячеек), что требует проведения большего объема экспериментов. Также в литературе отсутствуют данные об экспериментах и численных расчетах, исследующих механизм внедрения струн, из которых сплетена сетка, в ударник. Из качественных соображений ясно, что этот этап является важным, так как разгрузка и разрушение ударника начинается с его фронтальной поверхности практически мгновенно, сразу после его взаимодействия с сеткой, а глубина проникания струн определяет слой разрушения ударника сеткой.

Целью настоящей работы является построение упругопластической модели высокоскоростного внедрения струн в налетающий ударник, сравнительный анализ жесткого внедрения и внедрения с растеканием, оценка глубины разрушения ударника при взаимодействии с сеточной преградой.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Обратим задачу и рассмотрим удар прямолинейной струны со скоростью Vi по алюминиевому ударнику. Сферический ударник заменяем равновеликим цилиндрическим ударником. Считаем, что удар происходит нормально: струна движется параллельно самой себе и плоской поверхности ударника. Направление удара лежит на оси z, струна расположена вдоль оси y. Граница между струной и ударником на оси z обозначается через zi(t), задняя граница струны имеет координату zb(t). Следовательно, скорость внедрения (скорость контактной поверхности струна-ударник) и скорость задней границы струны  определяются как u=dzi/dt,   v=dzb/dt. В общем случае, когда учитывается растекание струны в ударнике, vu. Линейные размеры ударника, как предполагается, значительно превышают диаметр струны.

Центральное звено модели – использование баланса импульса вдоль направления удара – оси z. Такой подход плодотворно использовался в моделях внедрения стержня в преграду, таких как модель Алексеевского-Тэйта (Alekseevskii-Tate) [7,8] и модель Валкера-Андерсона (Walker-Anderson) [9].

Уравнение баланса импульса в направлении удара имеет вид

ρ∂uz∂t+ux∂uz∂x+uz∂uz∂z=∂σxz∂x+∂σzz∂z						(1)

где  – плотность, ui – вектор скорости, ij – тензор напряжений. В (1) учтено, что ui и ij не зависят от y. Предполагаем, что изменение плотности, как в струне, так и в ударнике мало. Интегрирование (1) в пределах [zb, +) с учетом, что zz(+)=zz(zb)=0 и  uz(+)=0, дает

ρszbzi∂uz∂tdz+ρpzi+∞∂uz∂tdz+12ρsu2−v2−12ρpu2−zb+∞∂σxz∂xdz=0,	(2)

индексы s и p относятся к струне и ударнику, соответственно. На оси z вследствие симметрии ux=0, поэтому второй член в левой части (1) при интегрировании исчезает.

Для вычисления оставшихся интегралов в уравнении (2) делаем следующие упрощения:

- Течение в ударнике полагается идеально-жестко пластическим. Поле скоростей в области течения задается полуцилиндрическим течением с радиусом R, где R – радиус головной части кратера (для жесткого внедрения R совпадает с радиусом струны R0) (рис.1). Сдвиговые напряжения, определяющие сопротивление ударника внедрению, вычисляются по этому полю скоростей.

- Параметр  , характеризующий протяженность области пластического течения и ее изменение с уменьшением скорости внедрения, определяется из известного решения задачи о расширении цилиндрической полости в упругопластической среде [9,10].

Кроме этого, для дальнейших вычислений в (2), необходимо сделать ряд допущений, которые будут далее приняты в рамках предлагаемых моделей. Сначала рассматривается модель внедрения жесткой струны. В этом случае модельные уравнения могут быть точно проинтегрированы для случая const и получена аналитическая зависимость глубины внедрения от скорости удара и параметров модели. Затем мы рассмотриваем модель внедрения с учетом бокового растекания струны в ударнике.

z

x

Рис.1.	Схематично показано внедрение струны в ударник. Предполагается, что в головной части течение имеет полуцилиндрический характер.

3. ПОЛЕ СКОРОСТЕЙ В УДАРНИКЕ

Двумерное уравнение неразрывности для пластически несжимаемой жидкости

∂ux∂x+∂uz∂z=0										(3)

Решение с учетом того, что течение должно иметь полуцилиндрический вид (в соответствии с цилиндрической геометрией струны, рис.1), запишем в следующем виде

uz=u−R+urcosϕ−uϕsinϕ,  ux=ursinϕ+uϕcosϕ			(4)

ur=1rf(r)cosϕ,uϕ=−∂f(r)∂rsinϕ

r=x2+(z−zc(t))2,zc(t)=zi(t)−R(t), R=dRdt.

Подходящий выбор для f(r):

f(r)=ar+br+c,

где a, b и c не зависят от r.

Полагая b=0 или c=0, мы получим два решения: в первом случае радиальное поле скоростей ur~1r, во втором – ur~1r2. Оба поля скоростей могут быть использованы для построения решения задачи о внедрении струны. Сравнение мощности пластической деформации различных полей скоростей показывает (см. приложение 1), что первое поле скоростей дает меньшую мощность при высоких скоростях внедрения. По этой причине именно это поле будет использовано для дальнейших вычислений при конструировании решения поставленной задачи.

4. ЖЕСТКОЕ ВНЕДРЕНИЕ

При жестком внедрении струна полагается недеформируемой (R=0).

4.1. Поле скоростей в ударнике.

Граничные условия

uz|r=R,ϕ=0=u, uz|r=αR,ϕ=0=0								(5)

Полагая в (4)f(r)=ar+c из (5) получим

uz=uα−1αRrcos2ϕ−1,ux=αuα−1Rrsinϕcosϕ.				(6)

Вдоль оси z: r(z)=z−zi(t)+R. Вычисление первых двух членов в (2) с помощью (6) для случая жесткого внедрения дает

ρszbzi∂uz∂tdz+ρpzi+∞∂uz∂tdz=uρs2R+ρpRαlnαα−1−1+ρpu2−αρpuRα−1lnαα−1−1. (7)

Точка сверху обозначает производную по времени.

4.2. Вычисление градиента напряжений в ударнике.

Течение предполагается идеально-жестко пластическим. Напряжения вычисляем по известному полю скоростей (5). В теории пластичности девиатор напряжений в материале

sij=λDij=λ12∂ui∂xj+∂uj∂xi

Из условия текучести Мизеса: sij⋅sij≡2J2=23Yp2 имеем sij=23⋅YpDij⋅DijDij.

Используя условие несжимаемости течения, а также симметрию задачи, после вычислений получим

∂sxz∂xx=0=Yp12∂uz∂zx=0∂2uz∂x2−∂2uz∂z2x=0					(8)

Наконец из (8) с учетом (6) вычисляем последний интеграл в (2):

zb+∞∂sxz∂xx=0dz=RαR∂sxz∂xx=0dz=−53⋅Yplnα6				(9)

4.3. Уравнение баланса импульса.

Если мы подставим члены, вычисленные выше, в исходное уравнение баланса импульса (2) с учетом, что для жесткого внедрения u=v, мы получим

uρs2R+ρpRαlnαα−1−1−αρpuRα−1lnαα−1−1=−12ρpu2+Rp,	(10)

где

Rp=53⋅Yplnα6									(11)

имеет смысл эффективного сопротивления ударника внедрению.

Параметр , характеризующий протяженность области пластического течения, может быть определен из известного решения задачи о расширении с постоянной скоростью цилиндрической полости в упругопластической среде с учетом сжимаемости [9,10]. Такой подход позволяет определить зависимость (u) и ее производную d/du, и тем самым определить в уравнении (10) производную по времени от : α=dαduu. В этом решении R – радиус расширяющейся цилиндрической полости и R – радиус границы упругого и пластического течений. Зависимость (u) имеет вид [10]

1+ρpu2Yp⋅Kp−ρpα2u2=1+ρpα2u22Gp⋅Kp−ρpu2,		(12)

где Kp, Gp, и Yp – объемный модуль, модуль сдвига и напряжение течения материала ударника. Для достаточно больших скоростей внедрения необходимо учитывать в (12) зависимость объемного модуля от сжатия материала, которое растет с увеличением скорости внедрения. Зависимость объемного модуля от скорости внедрения может быть оценена с помощью ударной адиабаты D=co+ku:

KpoD2=(Kp)o(1+ku/co)2(Kp)o(1+2ku/co).

В пределе малых скоростей расширения

αmax=Gp(2Kp+Yp)/Yp(Kp+Gp)						(13)

Легко показать, что второй член  в левой части уравнения (10) отрицателен, так как при торможении  возрастает, α>0 и   1. Следовательно эффект зависимости размера области пластического течения от скорости внедрения, (u), создает дополнительное сопротивление внедрению струны в ударник. Приведем оценку для изменения протяженности области пластического течения в алюминиевом ударнике при торможении струны: при скорости удара Vi ~ 5 км/сек параметр  увеличивается от ~2 до ~10.

4.4. Аналитическая зависимость глубины внедрения от скорости удара.

Уравнение внедрения струны (10) точно интегрируется для случая постоянного  . Начальные условия

u(0)=Vi  и  z(0)=0,

и условие полной остановки движения струны

(zi)u=0 = Zp

дают решение для зависимости глубины внедрения Zp от скорости удара Vi

Zp=ms2R0ρp1+ρp2ρsf(α)⋅ln1+ρpVi22Rp					(14)

где s и ms – плотность струны и масса струны на единицу длины; R0 - радиус струны; p – плотность ударника; f(α)=αlnα/(α−1)−1 - величина, характеризующая присоединенную массу при внедрении струны.

5. ВНЕДРЕНИЕ С УЧЕТОМ РАСТЕКАНИЯ

Основные предположения a) и b), сделанные во введении сохраняются. Кроме этого делаются предположения о профиле скорости в ударнике и скорости движения задней стенки струны. Эти предположения корректируют уравнения внедрения, записанные для случая недеформируемой струны. Разность между скоростями задней стенки и границы раздела определяет импульс, действующий на струну в направлении, перпендикулярном внедрению струны.

Рассмотрим уравнение баланса импульса в направлении удара (2). Оценим члены этого уравнения для рассматриваемого случая.

5.1. Профиль скорости в струне.

Полагаем, что скорость вдоль оси z в струне постоянна за исключением малой области  длиной s около контактной поверхности струна-ударник. В этой области происходит пластическое течение материала струны. Полагая s0, скорость в струне запишем как

uz(z)=u,            z=zi

v – скорость задней стенки, u – скорость контактной границы. Таким образом, оценка первого члена в левой части (2) дает

zbzi∂uz∂tdz=vδ+(v−u)u									(15)

где  имеет смысл эффективной толщины струны.

5.2. Профиль скорости в ударнике.

Граничные условия

uz|r=R,ϕ=0=u,    uz|r=αR,ϕ=0=0,							(16)

ux|r=R,ϕ=π2=R, ux|r=αR,ϕ=π2=0.

Решение вида (4) совместно с граничными условиями (16) при условии, что u=R или zi=R (глубина кратера равна его радиусу). Численные расчеты показывает, что такое приближение является вполне приемлемым, по крайней мере, до скоростей удара ~ 5 км/сек. Воспользуемся этим приближением. В этом случае решение (4), удовлетворяющее (16) совпадает с решением (6) при условии, что u=R. Профиль скорости в ударнике вдоль оси z:

uz=uα−1αRr−1,R≤r(z)<αR,    r(z)=z

Для простоты считаем   const. Учитывая зависимость радиуса R от времени  для второго интеграла в левой части (2) получим

zi+∞∂uz∂tdz=(uR+u2)αlnαα−1−1+u2						(17)

5.3. Торможение задней стенки.

Торможение задней стенки определяется по аналогии с известными моделями внедрения стержней в преграду. Уравнение торможения имеет вид

v=−σsδ⋅ρs										(18)

где s – сопротивление материала струны к состоянию течения. Течение полагаем идеально-пластическим. Принимаем s=Ys, где Ys  - предел текучести материала струны.

5.4. Кинематическое соотношение для изменения толщины струны.

Кинематическое соотношение для изменения толщины струны представляет собой

δ=−(v−u)										(19)

5.5. Градиент сдвиговых напряжений.

Градиент сдвиговых напряжений и последний член в уравнении (2) имеет вид соответственно (8) и (9). Для простоты в струне полагаем ∂sxz/∂x=0.

5.6. Уравнение баланса импульса.

Подставляя члены, вычисленные выше, в исходное уравнение баланса импульса (2) получим

ρsvδ+ρp(uR+uR)αlnαα−1−1=12ρs(v−u)2−12ρpu2+Rp,	(20)

где Rp определяется формулой (11).

Оценим напряжение  на границе контакта струна-ударник. Проинтегрируем (1) в пределах ударника [zi , +). Результат имеет вид

ρp(uR+u2)αlnαα−1−1+σzz=−12ρpu2+Rp				(21)

Сравнение с (20) дает

−σzz=σs+12ρs(v−u)2								(22)

Окончательно, из (21) получим уравнение для оценки радиуса кратера R:

ρpRR⋅αlnαα−1−1+R2αlnαα−1−12+σzz+Rp=0			(23)

где zz определяется из (22).

Система уравнений (18), (19), (20) и (23) может быть использована для расчета внедрения струны в ударник с учетом растекания материала струны в кратере. Уравнения (20) и (23) записаны для простоты для случая постоянного .

6. НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Начальная скорость внедрения определяется из условий на ударном скачке в начальный момент. Используется ударная адиабата, записанная в виде соотношения между скоростью ударной волны и массовой скоростью: D=co+ku, где co и k параметры материала. Приравнивая ударное давление P=Du на контактной поверхности «струна – ударник», получим после преобразований начальную скорость внедрения

u=(B−(B2−4AC)12)/2A

A=ks+kp(ρpρs), B=(1−ks)Vi+c0s+c0p(ρpρs), C=c02Vi+ksVi2,

где Vi обозначает начальную скорость удара, индексы s и p относятся к струне и ударнику, соответственно.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ

Данные для материалов струны и ударника приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Данные для материалов.

| Материал |  g/cm3 | K, GPa | G, GPa | Y, GPa | k*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплав алюминия | 2.71 | 72.8 | 27.3 | 0.38 | 1.34 |
| Сталь | 7.85 | 166.7 | 76.9 | 1.0 | 1.49 |
| Сплав вольфрама | 17.3 | 302.1 | 124.1 | 2.0 | 1.44 |

*) k – коэффициент в ударной адиабате D=c0+k*u.

7.1. Жесткое внедрение.

На рис.2 показана глубина проникания стальной струны в ударник из сплава алюминия для постоянного =max и зависящего от времени . Видно, что с увеличением скорости удара зависимость размера области течения от скорости внедрения оказывает достаточно существенное влияние на торможение струны.

2

4

6

0

10

20

V

i

(km/s)

Z

p

/R

o

Рис.2.	Глубина жесткого внедрения стальной струны в ударник из сплава алюминия как функция скорости удара.

Из решения (14) можно получить ряд полезных следствий. Сравним глубину проникания для одной струны, радиусом R и массой на единицу длины m, с суммарной глубиной проникания n струн, общая масса которых также будет m, т.е. i=1nmi=m. Из (14) (Zp)~m/R~R, глубина проникания одной струны массой mi=m/n (радиусом (Rn)i=(Rp)/n) составит (Zp)i=(Zp)/n, суммарная глубина проникания n струн i=1nZpi=n(Zp)/n=n(Zp). Следовательно, удар n струн, может обеспечить суммарную глубину внедрения в ударник в n раз большую, чем одна струна той же массы на единицу длины. Соответственно, удар n сеток, сплетенных из струн, может обеспечить суммарную глубину разрушения ударника в n раз большую, чем одна сетка той же массы на единицу площади. Для сеток условие последовательного удара струн в одно и тоже место не является обязательным, так как каждый лист сетки разрушает полный слой ударника на глубину внедрения одной струны. Расстояние разнесения между отдельными листами сетки определяется характерным временем разрушения каждого слоя. Кроме этого легко видеть, что Zp~ρsms, т.е. при увеличении плотности струны (при условии, что ms=const) глубина проникания возрастает как ρs.

7.2. Внедрение с растеканием.

Рис.3 демонстрирует динамику внедрения струны из сплава алюминия в ударник из того же материала (скорости обезразмерены с помощью объемной скорости звука co). На рисунке показаны скорость задней стенки, скорость границы раздела и скорость расширения кратера как функции глубины внедрения. Видно, что после того, как растекание прекращается (v=u), существует длительная фаза движения стенок кратера по инерции. При этом скорости бокового расширения и внедрения близки друг другу. Расчеты показывают, что при внедрении алюминиевой струны и стальной струны кратер имеет почти полуцилиндрическую форму, т.е. глубина кратера и радиус бокового расширения близки друг другу. Рис.4 показывает глубину внедрения с учетом растекания для струн из различных материалов. Видно, что глубина внедрения в этом случае значительно меньше, чем это имеет место для случая недеформируемой струны при жестком внедрении. Изменение глубины внедрения не пропорционально отношению плотностей материалов ударника и струны, как это следует из (14) для жесткого проникания. Это связано с тем, что при учете растекания существенным является соотношение между сопротивлением струны Ys и эффективным статическим сопротивлением ударника Rp, которые для случая стальной струны и алюминиевого ударника близки друг другу.

1

2

3

4

5

6

0

0.4

0.8

1.2

Z

V, U, R'

2

3

4

5

4

8

12

V

i

(km/s)

ZP/Ro

Рис.3.	Внедрение струны в ударник, Vi= 5.2 км/сек. Показаны скорость задней стенки (…), скорость границы раздела (), скорость расширения кратера  (----) как функции глубины внедрения. Материал струны и ударника-сплав алюминия.

Рис.4.	Глубина внедрения струны в ударник из сплава алюминия как функция скорости удара. Материал струны: (….) – сплав алюминия, () – сталь, (---) – сплав вольфрама.

8. ВЫВОДЫ

- Предложена упругопластическая модель высокоскоростного внедрения струн сетки в налетающий ударник. Для жесткого внедрения получено аналитическое решение, связывающее глубину внедрения со скоростью удара. Проведен сравнительный анализ жесткого внедрения и внедрения с растеканием. Внедряющиеся струны сетки взаимодействуют друг с другом через течение, формирующееся при внедрении. Модель позволяет оценить глубину разрушения ударника при взаимодействии с сеткой и оценить оптимальное разнесение струн в сетке.

- Показано существование кумулятивного эффекта, характерного только для системы струн или сеток. Общая глубина внедрения в ударник N струн растет как N1/2 при условии, что общая масса струн на единицу длины постоянна и что струны последовательно ударяют в одно и тоже место. Для сеток последнее условие не является обязательным, так как каждый лист сетки разрушает полный слой ударника на глубину внедрения одной струны. Расстояние разнесения между отдельными листами сетки определяется характерным временем разрушения каждого слоя.

Приложение 1.

Сравнение мощности течения различных полей скоростей.

Здесь проводится сравнение мощности течения различных полей скоростей (4), ur~1r и  ur~1r2, удовлетворяющих граничным условиям (16).

Первое поле скоростей

ur=uα−1αRr−1cosϕ,  uϕ=uα−1sinϕ.

Для скоростей деформаций имеем

εr=∂ur∂r=uα−1−αRr2cosϕ;

εϕ=1r∂uϕ∂ϕ+urr=uα−1αRr2cosϕ;

εrϕ=121r∂ur∂ϕ+∂uϕ∂r−uϕ∂r=uα−1−αR2r2sinϕ.

Определим мощность работы на данном поле скоростей. Будем обозначать Y  предел текучести материала среды. Мощность состоит из следующих слагаемых

W1  мощность при деформации полукольца D {R<r<αR,−π2≤ϕ≤π2}.

W1=D23Yεr2+εϕ2+2εrϕ2ds

=13uYαRα−1lnαRr−π2π21−34sin2ϕdϕ≈4.8443uYαRα−1lnαRr.

W2  мощность на разрыве касательных скоростей на границе r=αR.

Разрыв касательной скорости V на данной границе равен

V=uα−1sinϕ.

W2=13uYαRα−1−π2π2sinϕdϕ=23uYαRα−1.

W3  мощность на разрыве касательных скоростей на границе r=R.

Разрыв касательной скорости V на данной границе  равен V=uαα−1sinϕ.

W3=23uYαRα−1.

Полная мощность равна

W(1)=W1+W2+W3=43uYRαα−1(1.211lnα+1).

Второе поле скоростей

ur=uα2−1(αR)2r2−1cosϕ; uϕ=uα2−1(αR)2r2+1sinϕ.

Для скоростей деформаций имеем

εr=∂ur∂r=uα2−1−2(αR)2r3cosϕ;

εϕ=1r∂uϕ∂ϕ+urr=uα2−12(αR)2r3cosϕ;

εrϕ=121r∂ur∂ϕ+∂uϕ∂r−uϕ∂r=uα2−1−2(αR)2r3sinϕ.

Определим мощность работы на данном поле скоростей. Мощность состоит из следующих слагаемых.

W1  мощность при деформации полукольца D {R<r<αR,−π2≤ϕ≤π2}.

W1=D23Yεr2+εϕ2+2εrϕ2ds=4π3uYαRα+1.

W2  мощность на разрыве касательных скоростей на границе r=αR.

Разрыв касательной скорости V на данной границе равен

V=2uα2−1sinϕ.

W2=13uY2αRα2−1−π2π2sinϕdϕ=43uYαRα2−1.

W3  мощность на разрыве касательных скоростей на границе r=R.

Разрыв касательной скорости V на данной границе равен

V=2uα2α2−1sinϕ.

W3=43uYα2Rα−1.

Полная мощность равна

W(2)=W1+W2+W3=43uYRπαα+1+αα−1.

Рассмотрим отношение h(α)=W(1)(α)W(2)(α). Эта зависимость построена на рис.5. Видно, что в области высоких скоростей удара, которым соответствуют меньшие , первое поле скоростей развивает меньшую мощность

2

4

6

8

10

12

0.85

0.9

0.95

1

1.05

1.1

1.15

1.2



h

Рис.5.	Зависимость отношения мощностей от параметра . Видно, что в области высоких скоростей удара, которым соответствуют меньшие , первое поле скоростей развивает меньшую мощность.

ЛИТЕРАТУРА

- Christiansen E.L., AIAA Paper No. 90-1336, 1990.

- Christiansen E.L. and Kerr J.H., Int. J. Impact Engng, 1993, v.14, pp.169-180.

- Christiansen E.L., Crews J.L. et al, Int. J. Impact Engng, 1995, v.17, pp.217-228.

- Horz F., Cintala M.J. et al., Int. J. Impact Engng, 1995, v.17, pp.431-442.

- Grady D.E. and Kipp M.E., Int. J. Impact Engng., 1997, v.20, pp.293-308.

- Grady D.E. and Winfree N.A., Int. J. Impact Engng., 2001, v.26, pp.249-262.

- Alekseevskii V.P., Combustion, Explosion and Shock Waves, 1966, v.2, pp.53-66.

- Tate A., J. Mech. Phys. Solids, 1967, v.15, pp.387-389.

- Walker J.D. and Anderson C.E., Int. J. Impact Engng., 1995, v.16, pp.19-48.

- Forrestal M.J., Brar N.S. and Luk V.K., J. Appl. Mech., 1991, v.58, pp.7-10.

- Walker J.D., Int. J. Impact Engng., 1999, v.23, pp.957-966.

Поступила в редакцию 15 марта 2006 года.

 Работа была поддержана грантом РФФИ 06-08-00127 и грантом МНТЦ 3412.