ДЕФОРМАЦИЯ ОБРАЗЦА СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ C СИСТЕМНОЙ ТРЕЩИНОВАТОСТЬЮ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ТРЕЩИННОЙ ПУСТОТНОСТИ

Власов А.Н., Мерзляков В.П.*

Институт Прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

*Институт Геоэкологии РАН, г. Москва, Россия

# РЕЗЮМЕ

Сочетание метода асимптотического усреднения с моделью деформируемости единичной трещины по Гудману позволяет расчётным путём воспроизвести диаграмму сжатия для скальной породы с системной трещиноватостью. Такая диаграмма более корректна, нежели экспериментальная кривая, полученная стандартной обработкой результатов механических испытаний, так как в процессе её построения не предполагается однородность деформаций в малом объёме. Физическая интерпретация начального участка диаграммы, данная Уолшем, позволяет оценить пористость скальной породы.

Скальные породы представляют собой, по-видимому, наиболее интересный класс пористых тел, изучение которых имеет важное значение [1]. Структура порового пространства (геометрия пор и трещин) реальной скальной породы слишком сложна, чтобы создать универсальную модель, связывающую механические характеристики породы. Однако в случаях, если скальный массив рассечён одной или несколькими системами плоскопараллельных трещин, возможна количественная оценка пористости. Предлагаемый подход основан на модели деформируемости единичной трещины (модель Гудмена [2,3]), методе асимптотического усреднения [4] и физической интерпретации диаграмм объёмная деформация – напряжение, данной Уолшем [5].

Рассмотрим блок, свободно опирающийся на шероховатую поверхность. Контактные напряжения сосредоточены в нескольких точках соприкосновения. С увеличением нормальной нагрузки площадь точечных контактов увеличивается за счёт упругой деформации и неупругих эффектов: смятия, дробления выступов, возникновения трещин в блоке. Одним из параметров такой модели является величина эффективной начальной ширины раскрытия трещины δ (рис.1). Расстояние между трещинами (средними линиями трещин) l=h+δ, где h – толщина элемента ненарушенной породы.

Между компонентой напряжений n, нормальной к трещине, и величиной смыкания трещины  физически оправдана зависимость [2]:

,									(1)

где , , t  эмпирические константы, причём , имеют ту же размерность, что и n, v, соответственно; константа t  безразмерная величина. Величине  условно приписывается смысл максимального смыкания трещины.

Нормальную деформируемость трещины определим коэффициентом нормальной жёсткости kn по Гудмену [2,3]

.										(2)

Рис.1. Эксперименты по определению нормальной жёсткости трещины.

Тогда, если трещину рассматривать как однородный тонкий слой, то материал этого слоя будет иметь модуль деформации

Ec=δkn.											(3)

Аналогично сдвиговая деформируемость трещины характеризуется коэффициентом сдвиговой жёсткости [2,3]

,									(4)

а её модуль сдвига будет определяться зависимостью:

Gc=δks.											(5)

В работе [6] для коэффициента нормальной жёсткости была получена другая формула

,										(6)

где m,   эмпирические константы. Здесь следует пояснить, что гиперболическая (1) и экспоненциальная (6) зависимости хорошо аппроксимируют друг друга в достаточно большой области изменения величин смыкания трещин, поэтому экспериментальные кривые (рис.2) соответствуют как зависимости (1), так и (6).

Рис.2.

Выбор той или иной зависимости определяется вкусом и техническими навыками экспериментатора и не имеет принципиального значения. В теоретических вопросах предпочитают пользоваться зависимостью (6) из-за удобства, например, интегрирования или дифференцирования выражения.

В дальнейшем мы сохраним индекс «n» в обозначении коэффициента нормальной жёсткости. В обозначении напряжений индекс «n» указывать не будем, подразумевая под «» нормальную компоненту напряжений к соответствующей системе трещин.

Для коэффициента  в работе [6] предлагаются следующие формулы:

,						(7)

где  – эмпирические константы,  – атмосферное давление  – предельное касательное напряжение, определяемое «прочностью» трещины на сдвиг по критерию Кулона.

Экспериментальное изучение сжатия единичной трещины проводилось в работе [6]. Оно вычислялось как разность деформаций ненарушенного и трещиноватого образца скальной породы. Экспериментальные образцы были выполнены из мягкого спёкшегося туфа. Шероховатость трещин была воспроизведена искусственно двумя способами: при помощи алмазной пилы (в дальнейшем CD – cutting with a diamand) и "пескоструйкой" (в дальнейшем SB  Sand blasting). Константы фрмулы (3), соответствующие CD и SB трещинам, приведены в таблице, взятой из работы [6].

Таблица.

Значения эмпирических констант для образцов скальной породы.

| Тип трещины | Ненарушенная скальная порода |  | Эмпирические константы трещин |  |  |  |  | Параметры сдвига: сцепление, угол внутреннего трения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , ГПа |  | , см | m, МПа/см | α, см | β | Rf | с, кПа | φ, град. |
| CD | 2,45 | 0,2 | 2,5·10-3 | 40 | 55 | 0,58 | 0,9 | 74,6 | 37 |
| SB | 2.45 | 0,2 | 3,1·10-2 | 16 | 14,3 | 0,79 | 0,98 | 22,6 | 33 |

Рассмотрим объёмное деформирование скальной породы с плоскопараллельными системами трещин, расположенными ортогонально. Представленные ниже примеры несущественно ограничивают общность, так как среди множества видов трещиноватости (хаотической, ортогональной и полигональной [7]) преобладают три определяющих системы трещин, более или менее ортогональных друг к другу [8]. Рассматриваемые ниже плоскопараллельные системы трещин могут определять величину так называемого элементарного блока  воображаемого тела с параллельными поверхностями, величина которого получается из средних значений отдельных межтрещинных расстояний и пространственных позиций серий трещин относительно друг друга [8]. Как следует из решения задачи об определении эффективных характеристик методом асимптотического усреднения [9,10], такие породы ведут себя как ортотропный материал с эффективными значениями модулей Юнга, коэффициентов Пуассона, модулей сдвига и имеют три главных направления упругости. Связь между деформациями и напряжениями осуществляется с помощью эффективных коэффициентов податливости. В координатах, совпадающих с направлениями главных осей упругости, эта связь имеет вид

(8)

где  – эффективные модули Юнга и модули сдвига,   эффективные коэффициенты Пуассона. Здесь законы Гука выписаны в дифференциальной форме в связи с зависимостью упругих коэффициентов от напряженного состояния,   приращения линейных деформаций,   приращения угловых деформаций,   приращения нормальных напряжений,   приращения касательных напряжений. Для вычисления эффективных упругих коэффициентов в равенствах (8) использована техника метода асимптотического усреднения [9,10].

Предположим, вначале, наличие одной плоскопараллельной системы трещин, перпендикулярной оси «1». Вычисляя для этого случая эффективный модуль Юнга [9], найдём

,									(9)

где  – относительная начальная ширина раскрытия трещины. Модули , где  – модуль Юнга ненарушенной скальной породы.

Подставляя в последнее выражение модуль Ec в виде (3) и учитывая, что , получим

(10)

Удобство формулы (10) состоит, в частности, в том, что она не содержит величины эффективной ширины раскрытия трещины δ, определение которой весьма затруднительно.

В соответствии с формулой (6) работы [10] и симметрией коэффициентов податливости в равенствах (8) справедливы равенства =  =  =  = . Коэффициенты Пуассона  и  вычисляются из условия симметрии

.									(11)

С учётом сделанных замечаний матрицу коэффициентов податливости системы уравнений (8) можно представить в виде

(12)

Вычисляя для этого же случая эффективный модуль сдвига [10], найдём

,							(13)

Подставляя в последнее выражение модуль Gc в виде (5) и учитывая, что , получим

(14)

Преобразуем выражения (10) и (14) так, чтобы для вычисления модулей можно было бы использовать эмпирические константы характеристик трещин, содержащиеся в таблице. Для этого интегрируем выражение (2) с учётом (6). В результате получим

.										(15)

Подставляя (15) в (10), получим

.								(16)

Подставляя (7) в (14),получим

,				(17)

где, соответственно, , либо . Модуль сдвига  по условию задачи.

Объёмная деформация  вычисляется при помощи интегрирования равенств (8). В случае, когда массив рассечён одной системой плоскопараллельных трещин, а напряжение действует перпендикулярно плоскости трещин, для объёмной деформации можно получить выражение

.									(18)

Здесь . Интегрирование (18) с учётом (12) и (16), приводит к выражению

.						(19)

В условиях плоского напряженного состояния при нагружении массива, рассечённого одной плоскопараллельной системой трещин, по схеме , (),первое слагаемое в выражении (19) удваивается.

Если схема нагружения того же массива такова, что , то интегрирование равенств (8) приводит к утроению первого слагаемого в выражении (19).

Предположим теперь наличие двух плоскопараллельных систем трещин, перпендикулярных осям «1» и «2». Для этого используем «принцип суперпозиции». На полученную эффективную среду с системой плоскопараллельных трещин, перпендикулярных координатной оси «1», «нанесём» вторую систему трещин и определим эффективные характеристики деформационных свойств такой среды. В случае ортогональности двух систем трещин получим следующие формулы для эффективных характеристик деформируемости:

(20)

где  определяются для каждой системы трещин соответственно. Эффективные модули сдвига в дальнейшем не используются, поэтому выражения для них мы не приводим.

С учётом равенств (20) матрицу коэффициентов податливости системы уравнений (8) можно представить в виде

(21)

В случае, если системы «1» и «2» состоят из трещин одинакового типа, матрица (21) упрощается. В условиях плоского напряженного состояния при нагружении массива, рассечённого двумя плоскопараллельными взаимно ортогональными системами трещин одинакового типа, по схеме , (). Объёмная деформация получается удвоением выражения (19).

Предположим теперь наличие трёх плоскопараллельных систем трещин, перпендикулярных осям «1», «2» и «3». На полученную эффективную среду с двумя системами плоскопараллельных трещин, перпендикулярных координатным осям «1» и «2», «нанесём» третью систему трещин и определим эффективные характеристики деформационных свойств такой среды тем же методом. В случае взаимной ортогональности систем трещин получим следующие формулы для эффективных характеристик деформируемости:

(22)

При вычислениях, для модулей ,  и  используются выражения, приведенные к виду (16) с указанием номера системы трещин у нормального напряжения, эмпирических констант и прочих параметров.

С учётом равенств (22) матрицу коэффициентов податливости системы уравнений (8) можно представить в виде

,							(23)

В случае, если системы «1», «2» и «3» состоят из трещин одинакового типа, матрица (23) упрощается. Если схема нагружения такого массива такова, что , то интегрирование равенств (8) приводит к утроению объёмной деформации, вычисленной по выражению (19).

Результаты вычислений для последнего из рассмотренных случаев представлены на рис.3. Исходные характеристики трещин и ненарушенной скальной породы взяты из таблицы. Толщина слоя ненарушенной породы
=12,5 см.

Рис.3.

Рассмотрим рис.3. Зависимость объёмной деформации от напряжений состоит из нелинейного и линейного участков. Пористость породы можно определить по уравнению касательной в точке сопряжения первого нелинейного участка с линейным участком кривой:

,										(24)

где  – объёмная деформация, соответствующая произвольному значению напряжения , взятому на линейном участке, k – угловой коэффициент прямолинейного участка диаграммы. В соответствии с рис.3 угловой коэффициент =830 МПа, угловой коэффициент =340 МПа.

Вычисленные значения параметров для трещины типа CD: p~10-3,
=2,6·10-3, =1,33 МПа; для трещины типа SB: p=8·10-3, =16,6·10-3,
=2,9 МПа.

Фактически здесь мы воспользовались интерпретацией Уолша [5] нелинейного участка диаграммы. Однако формула (24) полнее учитывает свойства породы, так как содержит наряду с упругим смыканием пористого пространства между трещинами также и необратимую часть деформации, связанную со смятием и увеличением площади скальных контактов.

Не следует полагать, что диаграмма на рис.3 тождественна экспериментальной кривой по сжатию образца после "стандартной" обработки. Асимптотический метод усреднения дает более корректные результаты, так как в отличие от "принципа образца" [11], или по А.А.Ильюшину – «принципа макроопределимости» [12], на котором основана "стандартная" обработка экспериментов, не предполагает однородности деформаций в малом объёме. Следует только иметь адекватное описание деформируемости трещины из опытов, например таких, которые описаны в работе [6].

Нахождение деформационных характеристик в случае не ортогональных систем трещин также не вызывает принципиальных трудностей.

При нарушении условий взаимной ортогональности трещин или условий соосности главных напряжений и главных направлений упругости необходимо учитывать перекрестное влияние трещин и напряжений (в частности, следует переписать законы Гука (8) в общем виде). Формулы для этих случаев также получены.

Литература

- Ромм Е.С. Структурные модели порового пространства горных пород. Л., Недра, 1985, 240 с.

- Гудман Р. Механика скальных пород. М., Стройиздат, 1987, 232 с.

- Amadei B. Rock anisotropy and the theory of stress meagurements. Berlin, Springer, 1983, 478 p.

- Бахвалов Н.С., Панасенко Г.П. Осреднение процессов в периодических средах. М., Наука, 1984, 352с.

- Walsh J.B Static deformation of Rock // J. Eng. Mech., 1980, v.106, №EM5, pp.1005-1019.

- Yoshinaka R., Yamabe. Joint Stiffness and the Deformation Behaviour of Discontinuous Rock //J. Rock Mech. Min. Sci., 1986, v.23, №1, pp.19-28.

- Чернышев С.Н. Трещины горных пород. М., Наука, 1983, 240с.

- Уоллес К., Бок Х. Инженерные свойства нарушений сплошности. Введение в механику скальных пород, М., Мир, 1983, 133-1150 с.

- Власов А.Н., Мерзляков В.П. Анализ результатов испытаний составных образцов, моделирующих скальную породу. Основания, фундаменты и механика грунтов, 2004, №6, с.27.

- Власов А.Н., Мерзляков В.П., Ухов С.Б. Эффективные характеристики деформационных свойств слоистых пород. Основания, фундаменты и механика грунтов, 1990, №1, с.19-21.

- Вакуленко А.А. связь микро- и макросвойств в упругопластических средах. Итоги науки и техники, Серия: Механика деформируемого твёрдого тела, М., ВИНИТИ, 1991, т.22, с.3-54.

- Ильюшин А.А. Механика сплошной среды. М., Изд-во МГУ, 1978, 287с.

Поступила в редакцию 16 марта 2006 года.