ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ УЧЕТА ПОВРЕЖДЕННОСТИ

В МЕХАНИКЕ МАТЕРИАЛОВ

Лурье С.А., Белов П.А.**, Дудченко А.А.*, Семернин А.М.*, Хадарман Х.*

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

*Московский Авиационный Институт (Технический Университет), г. Москва, Россия

**ООО «НИК», г. Москва, Россия

## РЕЗЮМЕ

Развивается алгоритм учета поврежденности в деформируемом теле, основанный на использовании общей модели сред с сохраняющимися дислокациями. Процедура учета поврежденности основана на асимптотическом подходе и, в общем случае, учитывает локальные масштабные эффекты свойственные развитию поврежденности в материале (локализация поврежденности в окрестности концентраторов напряжений, вершин трещин, границ контакта различных фаз). Предлагается вариант метода редуцированных нагрузок, позволяющий в рамках итерационной процедуры оценить влияние дислокационной поврежденности на механические характеристики материала.

1. ВВЕДЕНИЕ

Развивается асимптотическая модель накопления повреждений на основе общей континуальной теории сред с сохраняющимися дефектами-дислокациями [1,2]. Предлагается асимптотическая процедура учета поврежденности, которая предусматривает построение основного асимптотического процесса и локальных процессов. Основной асимптотический процесс позволяет получить оценки для интегральных характеристик – эффективных модулей упругости и учесть накопленную поврежденность в материале за счет концентрации дислокаций различного типа (возможные типы дислокаций, их классификация, дана в [2]) в окрестности обобщенных неоднородностей (вершина трещины, граница контакта фаз и пр.). Реализация алгоритма сводится к процедуре пересчета нагрузок с учетом поврежденности в рамках любого численного алгоритма решения задачи теории упругости. Локальные асимптотические процессы позволяют оценить влияние поврежденности на распределение напряжений, установить параметры поврежденности и характер ее распределения. Они важны для оценки влияния поврежденности на прочность композитных материалов с нановключениями.

В реальных материалах накопление повреждений вызывает деградацию механических свойств. С другой стороны, образование зоны пластичности в окрестности вершин трещин и концентраторов напряжений можно связывать с локальным накоплением дислокационной поврежденности. Известные градиентные теории пластичности [3-5] фактически построены на использовании кинематических соотношений для дислокационной поврежденности. В частности, локальное разрыхление материала также может трактоваться как пластичность. В статье предлагается прикладная модель, которая сводится к методу приведенных нагрузок на каждом шаге асимптотической процедуры. Как частный случай моделируется поврежденность, определяемая частным типом дислокаций-пористостью.

2. ВАРИАЦИОННАЯ ПОСТАНОВКА

Анализ кинематической модели в теории сред с сохраняющимися дислокациями и использование "кинематического" вариационного принципа [6,7] приводят к следующей краевой задаче:

δL=[(σij,j+PiV)δRi+(pij−min,mЭnmj)δdijΞ]dV++[(PiF−σijnj)δRi−(AijnmdnmΞ−minnmЭnmj)δdijΞ]dF=0		(1)

где V, F объем, занимаемый исследуемым телом и поверхность тела; Ri- вектор перемещений, dijΞ- тензор свободной дисторсии; Aijnm- тензор адгезионных модулей на поверхности тела,Mij=∂UF∂dijΞ=AijnmdnmΞ; Mij-тензор моментов на поверхности тела; σij-тензор напряжений, pij- "дислокационные" напряжения, mij-тензор моментных напряжений.

Имеют место обобщенные уравнения закона Гука[1]:

σij=Cijnm11Rn,m+Cijnm12dnmΞ, pij=Cijnm21Rn,m+Cijnm22dnmΞ, mij=Cijnm33Ξnm,

Mij=∂UF∂dijΞ=AijnmdnmΞ								(2)

где Сijnmpq (p,q=1,2,3)- обобщенные модули упругости

Физические постоянные Сijnm11 определяют классические «неповрежденные» модули упругости для идеальной, неповрежденной среды, модули Сijnm12и Сijnm22 дают учет поврежденности (полей дислокаций), модуль упругости Сijnm33 имеет размерность отличную от размерности классических модулей упругости Сijnm11 и определяет масштабные эффекты. Модули упругости Сijnm12 характеризуют взаимное возмущение классического поля перемещений и чисто дислокационных состояний. Для изотропного тела упругие модули можно записать через аналоги коэффициентов Ламе λpq, μpq (p,q=1,2,3) и модули χpq, определяющие несимметричность тензора напряжений:

Сijnmpq=λpqδijδnm+(μpq+χpq)δinδjm+(μpq−χpq)δimδjn, Сijnmpq=Сijnmqp	(3)

Показано[1], что тензор адгезионных модулей на поверхности тела выражается через четыре физические постоянные и имеет следующий общий вид:

Aijnm=λF(δij−ninj)(δnm−nnnm)+δFninn(δjm−njnm)++(μF+χF)(δin−ninn)(δjm−njnm)+(μF−χF)(δim−ninm)(δjn−njnn)	(4)

«Поврежденные» эффективные модули упругости могут быть явно записаны через физические параметры Сijnm11 Сijnm12 Сijnm22 [1]. Доказывается, что «поврежденные» модули упругости всегда меньше модулей упругости среды неповрежденной дислокациями. Если принять в (2), что Сijnm12=0, то общая краевая задача (1) распадается на краевую задачу относительно перемещений Ri и краевую задачу относительно свободной дисторсии dijΞ. Краевая задача относительно перемещений при χ11=0 (теория упругости с симметричным тензором напряжений) совпадает с классической теорией упругости. Несвязная краевая задача на поврежденность однородна, и ее решение относительно свободной дисторсии dijΞтривиально. Поэтому при Сijnm12=0 решение краевой задачи (1): Ri=Ri0, dijΞ=0.

3. АСИМПТОТИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ СВЯЗАННОЙ ЗАДАЧИ

Рассмотрим нормы тензоров модулей Сijnm11, Сijnm12и Сijnm22 и введем параметр γ: Сijnm12Сijnm11=γ. Если отношение норм тензоровСijnm11~Сijnm22 порядка единицы, а отношение Сijnm12Сijnm11 мало, то параметр γ может быть использован при построении асимптотического разложения. Параметр γ будем называть малым параметром поврежденности: γ=Сijnm12Сijnm11. Этим параметром определяется основной асимптотический процесс.

Прейдем к определению малых параметров для вспомогательных асимптотических процессов. Введем малый параметр ε, ответственный за масштабные эффекты:, ε=Cijnm33Cijnm1112l−1;

Cijnm33Cijnm11=Cijnm33Cijnm33Cijnm33Cijnm11=Cijnm33Cijnm33Cijnm11=Cijnm33ε2l2,

здесь l- геометрический параметр размерности длины, который, например, можно определить с помощью равенства: l=VF.

Соответственно, введем следующее определение малого параметра для адгезионных эффектов a: a=AijnmCijnm11 l−1;

AijnmCijnm11=AijnmAijnm AijnmCijnm11=AijnmAijnmCijnm11=Aijnma l.

При Сijnm12≠0 будем искать решение в виде: Ri=RiNγN, dijΞ=dijMγM (по индексам N и M производится суммирование).

Рассмотрим случай, когда асимптотический процесс определяется малым параметром поврежденности γ - основной асимптотический процесс. Введем нормировку нагрузок PiV,PiF и тензоров модулей Cijnm11, Cijnm12, Cijnm22: PiVCijnm11=PiV, PiFCijnm11=PiF, Cijnm11Cijnm11=Cijnm11, Cijnm22Cijnm11=Cijnm22, Cijnm12Cijnm11=Cijnm12Cijnm12 Cijnm12Cijnm11=Cijnm12 γ

В результате, с учетом введенных определений и обозначений вариационное уравнение (1), определяемое выражениями при вариации перемещений δ Ri, приводится к виду:

[Cijnm11 (Rn,jm)+Cijnm12 γ(dnm,j)+PiV] δ Ri dV+

+[PiF−Cijnm11 nj(Rn,m)−Cijnm12γ nj dnm]δ RidF=				(5)

=γN[Cijnm11(RnN,jm)+PiVN]δ RidV+[PiFN−Cijnm11nj (RnN,m)]δ RidF=0

где

PiVN=PiV при N=0 PiFN=PiF при N=0	(6)

Во вспомогательном итерационном процессе, определяемом вариационной формой при вариациях δ dijΞ асимптотическое разложение строится с помощью двух дополнительных малых параметров: параметра масштабного «когезионного» эффекта ε и параметра адгезионных эффектов a. Здесь получаем следующее вариационное равенство:

(Cijnm22dnmΞ+Cijnm12 γ Rn,m−Cinpq33 ε2 dprΞ,m sЭrsqЭnmj) δ dijΞdV−−l(AijnmadnmΞ−Cinpq33ε2nmЭnmj dprΞ,sЭrsq)δ dijΞdF=0, (xm=xml)	(7)

Рассмотрим случай, когда малые параметры одного порядка, т.е. ε~γ и a~γ.  Тогда, вспомогательный итерационный процесс можно сформулировать в виде:

(Cijnm22 γNdnmN+Cijnm12 γN+1 RnN,m−Cinpq33 γM+2 dprN,m sЭrsqЭnmj)δ dijΞdV−−l(AijnmγN+1dnmM−Cinpq33 nmЭnmjγN+2 dprN,sЭrsq)δ dijΞdF=	(8)

=γN(Cijnm22 dnmN+pijN)δ dijΞdV−l(Aijnm dnmN−1−MijN)δ dijΞdF=0

Равенства (8) позволяют определить значения pijN и MijN для каждого N по вектору перемещений и тензору дисторсии, вычисленным на  предыдущем шаге, с помощью соотношений аналогичных равенствам (6).

Если ε≤γ и a≤γ, то вспомогательный процесс вырождается в алгебраическую связь между компонентами свободной и стесненной дисторсией. Интересен случай, когда краевая задача относительно свободной дисторсии вырождается в алгебраическую. Если этот частный случай имеет место, неоднородные обобщенные уравнения Гельмгольца относительно свободной дисторсии вырождаются в алгебраические уравнения. С помощью этих алгебраических уравнений компоненты свободной дисторсии исключаются из системы уравнений (5)-(6). Имеем, например:

ppqN=0 при N=0

Таким образом, решение уравнений теории сред с сохраняющимися дислокациями в этом случае сводится к последовательности решений классической теории упругости с эффективными нагрузками, зависящими от четного номера приближения.

PiVN=PiV при N=0,	PiFN=PiF при N=0

В противном случае вспомогательный итерационный процесс приводит к краевой задаче. Это имеет место только тогда, когда по крайней мере один из параметров ε2 или a превышает параметр поврежденности γ. В этом случае задачу следует формулировать относительно максимального малого параметра. В данной работе вспомогательные асимптотические процессы подробно не исследуются.

Приведенные результаты позволяют утверждать, что общая краевая задача распадается на две независимые краевые задачи: - краевую задачу для вектора перемещений, которая будет определять основной асимптотический процесс, и -краевую задачу для тензора свободной дисторсии, которая, с одной стороны, позволяет построить итерационную процедуру расчета для учета поврежденности, а с другой будет являться основой для определения вспомогательных асимптотических процессов.

Остановимся подробнее на основном процессе и построим на его основе итерационную процедуру метода редуцированных нагрузок.

4. МЕТОД РЕДУЦИРОВАННЫХ НАГРУЗОК

Рассмотрим процесс, в котором единственным малым параметром является параметр γ. Тогда из уравнения (7) свободная дисторсия в объеме находится в виде:

dpqN=0 при N=0

Если в последнем выражении для свободной дисторсии пренебречь локальными масштабными эффектами, получим

dpqN=0 if N=0

На поверхности можно записать аналдогичные равенства.

Записанные соотношения позволяют построить вариант метода редуцированных нагрузок, который рассматриваться как обоснованный способ учета развития поврежденности в материалах (наполненных композитах и анизотропных композитных материалах) при различных условиях нагружения. Конечно, для этого потребуется дать обобщение изложенных ранее результатов на анизотропные среды. На этом пути придется преодолеть некоторые технические трудности, связанные с увеличением количества независимых компонент тензоров модулей Сijnmpq и Aijnm.

Сформулируем алгоритм итерационной процедуры расчета.

1. Положим N=0. В этом случае dpq0=0. Перемещение в нулевом

приближении Ri0 определяется по известным нагрузкам как решение классической краевой задачи:

(Cijnm11 Rn0,jm+PiV0)δRidV+(PiF0−Cijnm11nj Rn0,m)δRidF=0

2. Положим N=1. Определим свободную дисторсию в первом приближении dpq1

dpq1=−Cpqij−22Cijnm12 Rn0,m, (dpq0=0)

Далее по формулам (6) определяются редуцированные нагрузки в основном процессе для определения перемещений первого приближения:

PiV1=Cijnm12 dnm1−1,j=0, PiF1=0.

3. Теперь можно найти перемещения в первом приближении: Ri1=0.

4. Определяется свободная дисторсия для второго приближении dpq2=0.

5. Определяются редуцированные нагрузки в основном процессе для второго приближения:

PiV2=Cijnm12 dnm1,j	PiF2=−Cijnm12njdnm1

6. Находим перемещения для второго приближения как решение следующей краевой задачи классической теории упругости:

(Cijnm11 Rn2,j k+PiV2)δ RidV+(PiF2−Cijnm11 nj Rn2,m)δ RidF=0,

PiV2=Cijnm12 dnm1,j,	PiF2=−Cijnm12njdnm1.

Далее для реализации алгоритма повторяются пункты 1-5 для определения dpq3,PiV3,PiF3, Ri3. Общее решение задачи с учетом поврежденности находится в форме разложения: Ri=N=0SRiNγN.

Построенное решение зависит от двух параметровμ12, λ12и двух параметровμ22, λ22 (если принять, чтоχpq=0). При этом должны быть соблюдены условия: ε≤γ и a≤γ. В общем случае эти параметры должны быть найдены в результате обработки данных экспериментальных исследований материала, например, кривых характеризующих процесс зависимости деградации механических свойств от параметра процесса (амплитуды нагрузки при квазистатическом нагружении или числа циклов нагружения и т.п.). Если ограничиться основным процессом по параметру γ, то следует априори предположить выполнение неравенств ε≤γ и a≤γ, которые также должны быть проверены экспериментальным путем.

5. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРЫХЛЕНИЯ (ПОРИСТОСТИ) КАК ЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ДИСЛОКАЦИОННОЙ ПОВРЕЖДЕННОСТИ

Рассмотрим пористую среду как частный случай общей теории сред с полем дефектов, в котором доминируют только θ - дислокации [1]. Для такой среды уравнения закона Гука в объеме тела принимают вид:

σij=∂UV∂(Ri,j)=2μ11γij+(2μ11+3λ11)3 θ0δij−(2μ12+3λ12)3 θΞδijpkk=∂UV∂θΞ=−(2μ12+3λ12)3 θ0+(2μ22+3λ22)3 θΞmk=∂UV∂(θΞ,k)=49 χ33 θΞ,k, Mij=∂UF∂dijΞ=AijnmdnmΞ

dijΞ=θΞ3 δij,	Aiiss=4(μF+λF).

Вариационное уравнение (1) приобретает здесь следующий вид:

δL=PiV+μ11(ΔRi−Rj,ij)+(2μ11+λ11) Rk,ik−(23μ12+λ12) θΞ,i δRi−−[−(23μ12+λ12) Rk,k+(23μ22+λ22)θΞ−49χ33ΔθΞ]δθΞ dV++[PiF−λ11 Rk,kni−μ11 (Ri,jnj+ Rj,inj)+(23μ12+λ12) θΞni] δRidF−49[χ33nk θΞ,k+(μF+λF)θΞ] δθΞdF=0	(9)

Таким образом, общая постановка симметричной теории пористых сред содержит шесть независимых формальных параметров среды: μ11, λ11, (2μ12+3λ12), (2μ22+3λ22), χ33 и (μF+λF). Отметим фундаментальную роль перекрестного модуля объемного сжатия (2μ12+3λ12). Если положить его равным нулю в (9), то общая краевая задача распадается на две независимые краевые задачи:

[PiV+μ11(ΔRi−Rj,ij)+(2μ11+λ11) Rk,ik]δRidV++[PiF−λ11 Rk,kni−μ11 (Ri,jnj+Rj,inj)]δRidF=0		(10)

и

[(2μ22+3λ22)θΞ−43χ33ΔθΞ]δθΞdV++43[χ33nk θΞ,k+(μF+λF)θΞ]δθΞdF=0				(11)

Из однородности краевой задачи (11) на поры θΞ следует, что θΞ≡0. Решение (12) для перемещений будет совпадать с решением классической теории упругости. Поэтому модули μ11 и λ11 можно трактовать как коэффициенты Ламе среды, не поврежденной порами.

Пусть теперь (2μ12+3λ12)≠0. Тогда решение скалярного уравнения на поры (9) −(23μ12+λ12) Rk,k+(23μ22+λ22)θΞ−49χ33ΔθΞ=0 можно представить в виде суммы частного решения, зависящего от перемещений, и общего решения однородного уравнения Гельмгольца. Очевидно, что решение однородного уравнения Гельмгольца носит локальный характер, и поэтому при построении соответствующего частного решения можно полагать, что в первом приближении: θΞ≈[(2μ12+3λ12)(2μ22+3λ22)] Rk,k. Тогда краевая задача на перемещения для среды с поврежденностью может быть решена независимо от краевой задачи на поры:

[PiV+μ11(ΔRi−Rj,ij)+Eθ Rk,ik] δ RidV++[PiF−λθ Rk,kni−μ11 (Ri,jnj+Rj,inj)] δ RidF=0		(12)

здесь даны определения модуля упругости поврежденной среды:Eθ=2μ11+λθ=2μ11+λ11−3 (23 μ12+λ12)2(2μ22+3λ22) и коэффициента Ламе поврежденной среды: λθ=λ11−3 (23 μ12+λ12)2(2μ22+3λ22).

Краевая задача на поры при известных перемещениях будет неоднородной:

[(2μ22+3λ22)θΞ−43χ33ΔθΞ]δθΞdV+					(13)

+43(μF+λF)[(2μ12+3λ12)(2μ22+3λ22)] Rk,k+χ33nk θΞ,kδ θΞdF=0

Решение краевой задачи (12) для медленно меняющейся части решения уравнений теории пористых сред отличается от классического решения только иной величиной модуля Юнга. Краевая задача (13) позволяет определить пористость. Нетрудно убедиться, что модуль Юнга "поврежденной" среды Eθ всегда меньше модуля Юнга E среды без поврежденности:

E−Eθ=(2μ11+λ11)−Eθ=(2μ12+3λ12)23(2μ22+3λ22)≥0.

Таким образом, учет поврежденности для медленно изменяющегося деформированного состояния в средах с поврежденностью-разрыхлением (пористость) сводится к решению задачи теории упругости, в которой вместо коэффициента Ламе λ следует брать значение коэффициента Ламе поврежденной среды λθ=λ11−3 (23 μ12+λ12)2(2μ22+3λ22). При этом решение зависит от одного параметра поврежденности 3 (23 μ12+λ12)2(2μ22+3λ22), который следует определять по имеющимся экспериментальным данным.

Запишем метод редуцированных нагрузок для учета поврежденности, связанной с пористостью. В этом случае следует принять в (9):

γ=(23μ12+λ12)(23μ11+λ11), ε2=49 l−2 χ33(23μ11+λ11)

a=l−1 (μF+λF)(23μ11+λ11),

μ11=μ11(23μ11+λ11) ,	χ33=χ33χ33 ,	PV,F=PV,F(23μ11+λ11), (2μ11+λ11)=(2μ11+λ11)(23μ11+λ11),(23μ22+λ22)~(23μ11+λ11),

(23μ12+λ12)=(23μ12+λ12)(23μ11+λ11), (23μ22+λ22)=(23μ22+λ22)(23μ11+λ11), (23μ22+λ22)~(23μ11+λ11),

(μF+λF)=(μF+λF)(μF+λF)

Используя асимптотические разложения для вектора перемещений Ri и пористости θΞ, перепишем вариационное уравнение (9) в следующем виде

δL= γN 	(14)

В результате из (14), получим следующую последовательность классических задач теории упругости в основном асимптотическом процессе: Ri=N=0SRiNγN

(15)

здесь ,

, 	(16)

где θΞ=(23μ12+λ12) (θΞ).

На каждом шаге поврежденность-пористость (θΞ)N пересчитывается по формуле

При таком построении последнее граничное условие фактически игнорируется, быстро изменяемые локальные состояния не учитываются. Приведенная процедура приближенного учета поврежденности зависит, по существу, только от одного дополнительного параметра: Ω= (23μ22+λ22) −1  (23μ12+λ12) . Этот параметр следует определять в результате сравнения построенного приближенного решения с экспериментальными данными.

Для того чтобы учесть еще и локальный характер распределения поврежденности, следует в рамках процедуры (15),(16) для определения пористости (θΞ)N решать на каждом шаге вспомогательную краевую задачу для неоднородного уравнения Гельмгольца с известной из предыдущего шага расчета правой частью:

(23μ22+λ22) (θΞ)N−χ33 ε2 l2 Δ(θΞ)N=(23μ12+λ12) (RkN−1),k

и граничного условия на поверхности тела F:

[χ33nk ε2 l2 θΞ,k+(μF+λF) a l θΞ]| F=0

В этом случае решение строится с точностью до трех параметров модели. Один из них является параметром Ω= (23μ22+λ22) −1  (23μ12+λ12) , два других учитывают масштабные эффекты: в объеме (когезия) - параметр Ψ: Ψ= χ33 ε2 l2  (23μ22+λ22) −1, и на поверхности (адгезия) - параметр Θ: Θ=[(μF+λF) a l] [χ33 ε2 l2]−1. Параметры Ω, Ψ, Θ определяются в результате сравнения полученного решения с теми или иными экспериментальными данными.

Наконец приведем еще один алгоритм учета поврежденности в рамках асимптотического процесса. При численной реализации приведенных алгоритмов в рамках известных численных подходов, например, с помощью метода конечных элементов, удобно сводить проблему поврежденности к изменению механических свойств. Численный метод конечных элементов позволяет реализовывать прямой расчет, если на отдельных элементах свойства материала изменяются, и являются в целом кусочно-постоянными в объеме. На первом этапе решается задача теории упругости (15), в результате чего определяется напряженное и деформированное состояние для первого приближения. Затем рассматривается задача для определения полей поврежденности θΞ(xi) для уравнения Гельмгольца:

(θΞ)N−ΨΔ(θΞ)N=Ω (RkN−1),k 							(17)

С граничными условиями

[nk θΞ,k+Θ θΞ] | F=0								(18)

Рассмотрим теперь вариационное уравнение (9) и перепишем его в виде

δL= γN [(P V)N+μ 11(ΔRiN−(RjN) , ij)+(2μ11+Λ N) (RkN), ik] δ Ri++ γN[(P F)N−Λ N (Rk,k)Nni−μ 11 ((Ri,j)Nnj+ (Rj,i)Nnj)] δ RidF−γN [...] δ θΞ dV−49 γN [ ... ] δ θΞdF=0	(19)

В равенстве (19) через Λ N введено обозначение редуцированного значения коэффициента Ламе λ для основного процесса (расчета перемещений). Деградация λ происходит за счет накопления повреждения-пористости:

Λ N=λ11−(23μ12+λ12) [(θΞ)N−1,i(RkN), ik]				(20)

Пусть имеется концентратор (или трещина) с заданным контуром (заданной поверхностью в случае пространственной задачи) в окрестности которой возникает поле поврежденности. Будем определять изменение механических характеристик из-за роста поврежденности по нормали к контуру концентратора (трещины). Будем, считать, что изменяемость пористости в направлении касательной к контуру концентратора существенно меньше, чем в направлении нормали. Т.е. будем считать, что зависимость изменения механических характеристик в окрестности концентратора определяется изменением пористости в направлении нормали (координата к контуру концентратора). В таком случае из уравнения (17) получим

(θΞ)N=Cexp(−Ψ xn)+Ω (RkN−1),k=Cexp(−Ψ xn)+Ω θ0 N−1			(21)

где C - постоянная, а θ0 N−1=(RkN−1),k - объемная деформация, которая может быть рассчитана для классической задачи на любом шаге приближения.

Подставив решение (21) в граничное условие (18), можно найти постоянную С в равенстве (21). Можно предположить, что скорость изменения величины θ0 в направлении нормали к контуру включения ∂θ0∂xn=nk θ0,k невелика (∂θ0∂xn<< θ0). Тогда получим: C=− [(θ0N−1) |F] ΘΩ(Ψ +Θ ) и

(θΞ)N=θ0N−1(xn) Ω −[(θ0N−1) F] Ω Θ/(Ψ +Θ )  exp(−Ψ xn).

В результате, приближенное соотношение (21), определяющее изменение свойств (деградацию) в окрестности концентратора, можно переписать в виде:

Λ N≃λ11−(23μ12+λ12) [(θ0N−1) F] [Ω Θ Ψ/(Ψ +Θ ) ] exp(−Ψ xn)/θ0N(xn) , n(22)

Главное следствие полученного равенства состоит в том, что указана приближенная зависимость, определяющая изменение механических характеристик по толщине «тонкого слоя». Под «тонким слоем» понимаем окрестность границы концентратора напряжений. Скорость изменения определяется одним параметром Ψ. Фактически, через этот параметр определяется и эффективная толщина «тонкого слоя». Кратко опишем алгоритм расчета.

1. Решается задача теории упругости для неповрежденной среды с механическими характеристикамиμ11, λ11. Определяется величина (θ01) F. Она определяет скорость изменения деградации свойств вдоль «тонкого слоя».

2. Для первого приближения вычисляются θ01(xn) , [θ01(xn) , n], определяющие основное, неповрежденное и медленно меняющееся состояние. Считается, что нормальная производная θ01(xn) , n в равенстве (22) мало меняет характер изменения свойств по толщине «тонкого слоя», поэтому в выражении (22) функцию θ01(xn) , n можно заменить средним значением θ01(xn) , n по системе конечных элементов описывающих «тонкий слой», в направлении, ортогональном контуру концентратора.

3. Задается изменение механических свойств Λ(xn) в конечных элементах, покрывающих зону «тонкого слоя» в окрестности границы концентратора:

Λ N≃λ11−A [(θ0N−1) F] exp(−Ψ xn)

здесь A - обобщенная постоянная модели поврежденности.

4. Для второго приближения вычисляется значение коэффициента Ламе для поврежденной среды и т.д. Для следующих приближений следует использовать тот же алгоритм и соотношения (20),(21). Окончательно, решение строится с точностью до двух параметров, определяемых из экспериментальных данных. Этот же алгоритм используется, если имеется несколько концентраторов (трещин).

В качестве примера, рассмотрим задачу об учете поврежденности-разрыхления (пористость) при расчете коэффициента интенсивности напряжений для стрингерной панели с поперечной короткой трещиной. Панель растягивается усилиями в направлении продольных стрингеров, расстояние между которыми, равно 135 мм. Длина трещины значительно меньше расстояния между стрингерами. Характеристики материала панели определяются параметрами Ламе μ=2731 кг/мм2, λ=4096 кг/мм2.

Р

Р

Р

Р

Рис.1. Подкрепленная стрингерная панель с поперечной трещиной.

Коэффициент интенсивности рассчитывался численно, с использованием метода конечных элементов. Показано, что использование однопараметрической модели поврежденности и формулы для λθ=λ11−3 (23 μ12+λ12)2(2μ22+3λ22), дает весьма малые поправки при вычислении коэффициента интенсивности напряжений, что не соответствует действительности. Использование двухпараметрической модели для описания накопления поврежденности, сводящейся к редуцированию параметра Ламе λ (22) в системе трех слоев конечных элементов, окружающих контур трещины позволяет более адекватно моделировать эффект возрастания коэффициента интенсивности (точки на рис.2). Параметры поврежденности в (22) выбраны так, что параметр Λ в конечном элементе в окрестности вершины трещины равен 105 кг/мм2. Сплошная кривая соответствует расчету коэффициента интенсивности без учета локальной поврежденности-разрыхления.

Рис.2.	Учет поврежденности-разрыхления при вычислении коэффициента интенсивности.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложен алгоритм накопления повреждений, использующий асимптотические разложения при интегрировании краевой задачи для модели сред с сохраняющимися дислокациями. Этот алгоритм позволяет исследовать эволюцию зоны поврежденности в окрестности зон концентрации напряжений. Фактически, предложен аналог модели зоны пластичности, связываемой здесь с локальной поврежденностью - разрыхлением.

ЛИТЕРАТУРА

- Лурье С.А., Белов П.А. Теория сред с сохраняющимися дислокациями. Частные случаи: среды Коссера и Аэро-Кувшинского, пористые среды, среды с "двойникованием". Сб. трудов конф. "Современные проблемы механики гетерогенных сред", М., ИПРИМ РАН, 2005, т.1, с.235-268.

- Белов П.А., Лурье С.А. Общая теория дефектов сплошных сред. Механика композиционных материалов и конструкций, 2003, т.9, №4, с.471-484.

- Aifantis E.C. Strain gradient interpretation of size effects. Int. J. Fracture, 1999, v.95, pp.299-314.

- Gutkin M.Yu. Nanoscopics of dislocations and disclinations in gradient elasticity. Reviews of Advanced in Materials Science, 2000, v.1, N1, pp.27-60.

- Fleck N.A., Hutchinson J.W. Strain gradient plasticity. Advanced in Applied Mechanics, 1997, v.33, pp.295-361.

- Образцов И.Ф., Дудченко А.А., Лурье С.А., Белов П.А., Волков-Богородский Д.Б., Яновский Ю.Г., Кочемасова Е.И., Потупчик Е.М., Шумова Н.П. Основы механики межфазного слоя. Механика композиционных материалов и конструкций, 2004, т.10, N4, с.596-612.

- Lurie S., Belov P., Tuchkova N. The Application of the multiscale models for description of the dispersed composites. Int. Journal Computational Materials Science A., 2005, v.36, N2, pp.145-152.

Поступила в редакцию 29 ноября 2006 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 05-08-33571,
06-01-00051).