ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РЕВЕРСИВНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ СПЛАВОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ ПРИ ОБРАТНОМ ПРЕВРАЩЕНИИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НАПРЯЖЕНИЙ

Мовчан А.А., Чжо Ту Я*

# Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

*Московский авиационный институт, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Для некоторых сплавов с памятью формы характерно явление реверсивного деформирования при обратном превращении под действием механических напряжений из мартенситного состояния, свободного от макроскопических фазовых деформаций. Следуя некоторым экспериментальным данным, амплитуда этого эффекта может иметь тот же порядок, что и фазовая деформация, накапливаемая при прямом превращении под действием такого же напряжения. В работе предлагается модификация известного определяющего уравнения для скоростей фазовых деформаций при обратном мартенситном превращении с целью описания этого эффекта. В рамках предлагаемого соотношения реверсивное деформирование при обратном превращении может наблюдаться в случае, когда предшествующее прямое превращение происходило при меньших напряжениях, чем последующее обратное (при условии соосности этих напряжений).

## ВВЕДЕНИЕ

Пусть образец из сплава с памятью формы переведен в мартенситное состояние при охлаждении в отсутствии напряжений. При этом образуется так называемый «полностью хаотический» («сдвойникованный») мартенсит, макроскопическая деформации фазового формоизменения отсутствуют. Если приложить к такому образцу изотермически некоторое напряжение то в нем возникнут деформации, включающие в себя упругую компоненту и (при достаточной величине приложенных напряжений) – компоненту, связанную с переориентацией мартенсита. Если теперь под действием напряжения начать нагревать образец в температурной области, включающей интервал температур обратного превращения, то, следуя экспериментальным данным [1-4] деформации будут сначала расти «в сторону» приложенного напряжения, а потом, достигнув максимального значения, будут убывать до значения упругих деформаций, соответствующих приложенным напряжениям и аустенитному значению упругих модулей.

Этот эффект наблюдался в СПФ типа никелида титана как при мартенситных превращениях [1,2] так и при ромбоэдрических переходах [3]. В качестве меры данного эффекта можно использовать амплитуду ε1 реверсивных деформаций, или, точнее, разницу между максимальным значением деформации и той деформацией, которая возникает при изотермическом приложении нагрузки в мартенситном состоянии. Установлено, что с ростом приложенных напряжений величина ε1 увеличивается. Для сравнения можно использовать величину деформации ε2, которая накапливается в том же материале при полном прямом превращении под действием того же напряжения. Следуя некоторым экспериментальным данным [4], величина ε1 растет с ростом приложенных напряжений быстрее, чем величина ε2, в других работах [3] такого преобладающего роста не наблюдается.

Ясно, что описанный выше эффект есть проявление более общих свойств СПФ, которые могут обнаруживаться, если прямое превращение происходит под действием напряжения σ+, а обратное – под действием напряжения σ−, причем σ−>σ+ (для простоты, в данном случае речь идет об одноосном нагружении). Действительно, в случае, если прямое и обратное превращения происходят под действием одного и того же напряжения σ+=σ−, то, следуя экспериментальным данным [5] (стр.97), при обратном превращении происходит монотонное уменьшение деформаций. Монотонным же будет уменьшение деформаций в том случае, если прямое превращение происходит под действием некоторых отличных от нуля напряжения σ+≠0, а обратное – в свободном от напряжений состоянии, т.е. σ−=0, σ−<σ+. Наблюдается же реверсивный эффект при σ+=0, σ−≠0, т.е., когда σ−>σ+. В данной работе предложен вариант феноменологического описания упомянутых выше эффектов, сводящийся к некоторой модификации предложенной в [6-8] системе определяющих соотношений для СПФ.

1. КАЧЕСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЭФФЕКТА

Многие авторы, наблюдавшие рассматриваемый эффект, утверждают, что рост деформаций в сторону приложенного напряжения σ при нагреве наблюдается задолго до достижения растущей температурой значения Asσ температуры начала обратного превращения при данном значении напряжения. Чтобы объяснить этот факт, можно предположить, что эффект возрастания деформации в сторону приложенного напряжения может происходить по двум независящим друг от друга причинам. Первая из них никак не связана с обратным превращением, но определяется температурными зависимостями процесса переориентации мартенсита [5]. Дело в том, что с ростом температуры диаграмма активного нагружения СПФ в мартенситном состоянии смещается вниз вдоль оси напряжений, напряжение начала нелинейного деформирования (определенное с некоторым малым фиксированным допуском на остаточную деформацию после разгрузки) с ростом температуры уменьшается для никелида титана [9,10] и сплава CuAlZnMnNi [11], минимальное значение этого напряжения соответствует температуре Ms0[10], хотя, возможно оно снижается и дальше вплоть до температуры As0, т.е. во всем температурном интервале существования мартенсита [12]. Пусть начальное нагружение мартенсита происходит при некоторой достаточно низкой температуре T0≤Mf0, в результате чего за счет явления переориентации мартенсита материал приобретает деформацию ε0, соответствующую диаграмме нагружения мартенсита при температуре T0 и напряжении σ−. Пусть температура возрастает до значения As0. В силу сказанного выше, при такой температуре напряжению σ− по диаграмме нагружения мартенсита соответствует большая деформация ε1>ε0. Можно предположить, что рост температуры до значения As0 как раз и приведет к увеличению начальной деформации ε0 до значения ε1, которое никак не связано с обратным мартенситным превращением.

При дальнейшем нагреве начинается обратное превращение и включается второй механизм реверсивного деформирования. Данное явление имеет следующее качественное объяснение. Согласно уравнению Клаузиуса–Клапейрона температура начала обратного превращения для данного мартенситного кристалла растет с ростом свертки δijσij, где δij - кристаллографическая деформация фазового превращения, соответствующего ориентации данного кристалла, а σij- приложенные напряжения. Поэтому при нагреве те кристаллы, которые «благоприятно» ориентированы по отношению к действующему напряжению, будут испытывать обратное превращение позже, чем те, которые ориентированы «не благоприятно». В результате в первую очередь будет сниматься деформация тех кристаллов мартенсита, для которых свертка δijσij имеет малое (в первую очередь – отрицательное) значение. Те же кристаллы, для которых ориентации тензоров δij и σij близки, будут оставаться в мартенситном состоянии, т.е. сохранять деформацию, близкую по ориентации к тензору приложенных напряжений. В результате на первых этапах процесса нагрева будут исчезать носители деформации, направленной противоположно тензору напряжений. Следовательно, будет расти осредненная деформация, девиатор которой сонаправлен тензору напряжений. Дальнейший рост температуры приведет к переходу в аустенитное состояние всех кристаллов, в том числе и сонаправленных тензору напряжений. В результате приобретенная ранее деформация будет уменьшаться (до нуля в случае полного возврата).

Изложенные выше качественные объяснения эффектов реверсивного деформирования СПФ при его нагреве не позволяет описать эти эффекты в количественном плане. В данной работе предлагается вариант феноменологического описания процесса реверсивного деформирования СПФ в соответствии со вторым из описанных выше механизмов, т.е. связанного только с обратным мартенситным превращением

2. ИСХОДНЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ ФАЗОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ

В [6-8] предложен следующий вариант определяющих соотношений для фазовых деформаций в СПФ

dεijdq=σij'σic0(σi)+a0εij								(2.1)

dεijdq=a0εij0exp(a0q0)−1+a0εij								(2.2)

для прямого и обратного превращений соответственно. Здесь εij девиатор макроскопической фазовой деформации, q - объемная доля мартенситной фазы, εij0, q0 - значения этих величин в начальной точке рассматриваемого этапа обратного превращения, σij',σi - девиатор и интенсивность тензора напряжений, c0(σi), a0 - материальная функция и постоянная материала.

Легко видеть, что соотношение (2.1) при начальном условии

εij(q0)=εij0										(2.3)

имеет решение

εij=εij0exp(a0q)−1exp(a0q0)−1									(2.4)

следуя которому деформация при обратном превращении монотонно убывает до нуля при уменьшении q от q=q0 до q=0, независимо от того, действуют или нет при обратном превращении какие-либо напряжения. Таким образом, уравнение (2.1) при любом соотношении между σ+ и σ− описывает только монотонный эффект памяти формы.

Кроме соотношений (2.1), (2.2) может быть рассмотрен упрощенный вариант системы определяющих соотношений для фазовых деформаций, получающийся из общего при a0→0:

dεijdq=σij'σic0(σi)										(2.5)

dεijdq=εij0q0											(2.6)

В рамках соотношения (2.6) также может быть описана только монотонная память формы, т.к. решение этого уравнения при начальном условии (2.3) имеет вид

εij=qq0εij0											(2.7)

3. КОРРЕКЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СООТНОШЕНИЙ

Легко видеть, что при замене в правых частях определяющих соотношений для обратного превращения (2.2) и (2.6) величин q0 и εij0 на величины соответственно q и εij, их решения (2.4) или (2.7) при начальном условии (2.3) не изменятся. В результате такой замены уравнения для обратного превращения принимают вид

dεijdq=a0εijexp(a0q)exp(a0q)−1									(3.1)

dεijdq=εijq											(3.2)

Отличием соотношений (3.1) и (3.2) от (2.2) и (2.6) соответственно является тот факт, что последние можно решать при нулевом начальном условии εijph(0)=0, в то время как для уравнений (3.1) или (3.2) точка q=0 является особой, и начальные условия в ней ставить нельзя. Тем не менее, решение уравнений (3.1) или (3.2) при начальном условии (2.3) для любого q0≠0 обладает тем свойством, что

εijph(0)=0											(3.3)

т.е определяющие соотношения (3.1) или (3.2), так же как и (2.2) или (2.6) описывают обратное превращение с полным возвратом деформаций.

Основным недостатком соотношений (3.2) и (3.1), так же как и уравнений (2.2) и (2.6) является тот факт, что их правые части, так же как и их решения не зависят от напряжений, действующих на этапе обратного превращения, а ведь наличие или отсутствие рассматриваемого реверсивного эффекта зависит от этих напряжений. Чтобы исправить ситуацию, предлагается добавить в правые части соотношений (3.1) или (3.2) слагаемые −σij−'σi−c1(σi−), аналогичные используемым в правых частях уравнений для прямого превращения (2.1) или (2.5), но противоположных по знаку. В результате предлагаемые соотношения принимают вид:

dεijdq=a0εijexp(a0q)exp(a0q)−1−σij−'σi−c1(σi−)							(3.4)

dεijdq=εijq−σij−'σi−c1(σi−)									(3.5)

Здесь и далее верхним индексом «минус» обозначены компоненты тензора напряжений, действующие в процессе обратного превращения, а верхним индексом «плюс» - аналогичные величины для прямого превращения. Наличие подобных слагаемых можно оправдать гипотезой о том, что обратное превращение не сводится только к уменьшению и последующему исчезновению кристаллов мартенсита, но имеет и элементы зарождения кристаллов аустенита в мартенситной матрице.

Естественно считать, что в данной точке процесса обратного превращения имеет место монотонный эффект памяти формы, если для фазовых деформаций выполняется условие

εijdεij<0											(3.6)

эквивалентное требованию убывания интенсивности фазовой деформации εi=2εijεij30.5, dεi=3εijdεij(2εi). В случае выполнения противоположного (3.6) неравенства можно говорить о реверсивном деформировании при обратном превращении.

Следуя (3.4)

εijdεij=2a0εi2exp(a0q)3(exp(a0q)−1)dq−σij−'εijσi−c1(σi−)dq					(3.7)

Поскольку для обратного превращения выполняется неравенство

dq<0											(3.8)

то первое слагаемое правой части (3.7), соответствующее ранее известному уравнению для обратного превращения (3.1) всегда описывает монотонную память формы. Второе слагаемое правой части (3.7), соответствующее новому слагаемому правой части определяющего уравнения при условии выполнения неравенства σij−'εij>0 при c1(σi−)>0 в силу неравенства (3.8) положительно. Поэтому условием наличия реверсивного эффекта при обратном превращении является выполнение неравенства

εijσij−'σi−c1(σi−)−a0εijexp(a0q)exp(a0q)−1>0						(3.9)

Аналогичное условие в рамках упрощенной модели (3.5) можно получить из (3.9) предельным переходом при a0→0:

εijσij−'σi−c1(σi−)−εijq>0							         (3.10)

Ясно, что если тензор напряжений, действующих при обратном превращении, сосен тензору фазовых деформаций

σij−'=σ−εij, σ−>0								         (3.11)

то условия реверсивности (3.10) или (3.11) будут выполняться при достаточно большой величине σ−.

4. РЕВЕРСИВНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ ПРИ ОБРАТНОМ ПРЕВРАЩЕНИИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПОСТОЯННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Решение уравнения (3.4) при начальном условии (2.3) для случая, когда напряжения, действующие при обратном превращении, сохраняют постоянные значения, имеет вид

εij=exp(a0q)−1εij0exp(a0q0)−1+σij−'c1(σi−)σi−a0ln1−exp(−a0q0)1−exp(−a0q)	(4.1)

Аналогичное решение уравнения (3.5) записывается в форме

εij=qεij0q0−σij−'c1(σi−)σi−lnqq0							(4.2)

Необходимо отметить, что оба решения (4.1) и (4.2) удовлетворяют кроме начального условия (2.3) еще и равенству (3.3) т.е., описывают полный возврат при обратном превращении. В случае, когда обратное превращение происходит в отсутствии напряжений: σij−=0, уравнения (3.4) или (3.5) переходят, соответственно в (3.1) или (3.2) и имеют те же решения (2.4) или (2.7), соответствующие явлению монотонной памяти формы.

Подстановка решения (4.2) в условие реверсивности (3.10) дает неравенство

εijσij−'σi−c1(σi−)1+lnqq0−εij0q0>0						(4.3)

Пусть тензоры εij0, и σij− соосны. Тогда, следуя (4.2) соосен им будет для всех q и тензор εij. При обратном превращении q убывает, поэтому если условие (4.3) не выполнилось для начальной точки процесса обратного превращения при q=q0, то оно не выполнится и во всех последующих его точках. Поэтому условие наличия реверсивных эффектов при обратном превращении под действием постоянного напряжения, соосного девиатору начальной фазовой деформации имеет вид

εij0σij−'σi−c1(σi−)−εij0q0>0								(4.4)

причем реверсивное деформирование (возрастание деформаций «в сторону» приложенного напряжения) будет продолжаться до тех пор, пока объемная доля мартенситной фазы q не достигнет такого значения, которое обратит в нуль правую часть (4.3). После этого начнется обычная монотонная память формы.

Аналогично, при использовании более сложной модели (3.4) подстановка решения (4.1) в условие реверсивного деформирования (3.9) дает

εijσij−'σi−c1(σi−)1+exp(a0q)ln1−exp(−a0q)1−exp(−a0q0)−a0εij0exp(a0q)exp(a0q0)−1>0	(4.5)

Пусть опять тензоры σij−' и εij0 сосны. Можно показать, что левая часть (4.5) при 0≤q≤q0 является убывающей функцией q. Поэтому если неравенство не выполнится при q=q0, то оно не может выполниться и при меньших значениях q. Следовательно, условие наличия реверсивного деформирования при обратном превращении в рамках модели (3.4) может быть получено путем подстановки в (4.5) q=q0:

εij0σij−'σi−c1(σi−)−a0εij0exp(a0q0)exp(a0q0)−1>0						(4.6)

Следуя (4.4) или (4.6) реверсивное деформирование при обратном превращении, если оно имеет место, должно проявляться с самого начала обратного фазового перехода, причем рост деформаций «в сторону» приложенного напряжения будет наблюдаться при достаточно высоких значениях напряжений σij−', действующих при обратном превращении. Путем разложения в ряд экспоненциальных функций можно показать, что при a0>0 выполняется неравенство

a0exp(a0q0)exp(a0q0)−1>1q0									(4.7)

В то же время при a0<0, во всяком случае, для a0≤1 при любых 0≤q0≤1 выполняется неравенство, обратное (4.7). Поэтому в рамках модели (3.4) при a0>0 для наличия реверсивного деформирования требуются более высокие напряжения, чем в рамках модели (3.5), в то время как для −1<a0<0 в рамках модели (3.4), для этого требуются большие напряжения.

5. РЕВЕРСИВНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ ПРИ ОБРАТНОМ ПРЕВРАЩЕНИИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НАПРЯЖЕНИЙ
ИЗ МАРТЕНСИТНОГО СОСТОЯНИЯ, СВОБОДНОГО ОТ ФАЗОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ

Пусть εij0=0, т.е. обратное превращение происходит из мартенситного состояния с нулевым значением девиатора фазовых деформаций (иначе говоря, из состояния полностью сдвойникованного, хаотического мартенсита). Формулы (4.1) и (4.2) соответственно дают

εij(q)=σij−'c1(σi−)σi−a0exp(a0q)−1ln1−exp(−a0q0)1−exp(−a0q)				(5.1)

εij(q)=−σij−'c1(σi−)σi−qlnqq0							(5.2)

Реверсивную деформацию (5.1), получающуюся при обратном превращении под действием напряжения σij− удобно сравнивать в данном случае с фазовой деформацией εij+, накапливаемой при полном прямом превращении под действием того же напряжения σij−. В рамках модели (2.1) εij+=σij−'c0(σi−)σi−⋅exp(a0)−1a0. Тогда для отношения e=εij(q)εij+ можно получить

e=c1(σi−)c0(σi−)exp(a0q)−1exp(a0)−1ln1−exp(−a0q0)1−exp(−a0q)					(5.3)

В случае, если

c0(σi)=c1(σi)										(5.4)

или каждая из этих функций не зависит от σi, то от величины действующих напряжений не зависит и относительное значение реверсивной деформации (5.3). На рис.1 приведены графики зависимости относительного значения реверсивной деформации e от q при выполнении (5.4) для различных значений q0. Кривая 1 соответствует q0=1, 2 - q0=0.8, 3 - q0=0.6, 4 - q0=0.4, 5 - q0=0.2. Расчеты проведены для значения a0=0.718, соответствующего, следуя [7,8], никелиду титана. На рис.2 аналогичные кривые получены для q0=1 и различных значений a0. Для кривой 1 a0=−1, для кривой 2 - a0=0, для кривой 3 - a0=1. Как видно, с ростом величины a0 амплитуда рассматриваемого реверсивного эффекта убывает.

Учитывая, что функции

f1(q)=exp(a0q)−1ln1−exp(−a0q0)1−exp(−a0q),	f2(q)=−qlnqq0

| 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 q e 1 2 3 4 5 | 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.2 0.4 0.6 e q 1 2 3 |
| --- | --- |
| Рис.1. | Рис.2. |

при q0≥q≥0 обладают следующими свойствами: f(q0)=f(0)=0,f(q)>0 при 0<q<q0, можно утверждать, что, следуя (5.1) или (5.2) при обратном превращении под действием любых напряжений с отличным от нуля девиатором и соответствующем уменьшении величины q от q0 фазовые деформации будут сначала возрастать от нуля при q=q0 до максимального значения εij, достигаемого в некоторой промежуточной точке q=q, 0<q<q0, после чего убывают до нуля при q=0, что и наблюдается на графиках рис.1,2. В случае модели (3.5) q=q0exp(−1), εij=σij−'c1(σi)q0exp(−1)σi. В случае более сложной модели (3.4) величина q - корень уравнения

ln1−exp(−a0q0)1−exp(−a0q)=exp(−a0q)							(5.5)

и поэтому является функцией q0, зависящей от a0, как от параметра. Графики зависимости q от q0 (5.5) для различных значений a0 приведены на рис.3. Линии снизу вверх соответствуют значения a0=−2, −1, 0, 0.5, 1, 1.5, 2. Как видно, значение q возрастает с ростом величины q0 (линейно для a0=0). С ростом параметра a0 величина q несколько увеличивается, сокращая тем самым диапазон изменения объемной доли мартенситной фазы Δq=q0−q, на котором деформация возрастает.

На рис.4 приведены графики зависимости максимального относительного значения реверсивной деформации emax от значения q0, при котором начинается обратное превращение, построенные для различных значений a0. Кривая 1 соответствует a0=−1.5, кривая 2 - a0=−1, кривая 3 - a0=−0.5, кривая 4 - a0=0, кривая 5 - a0=0.5, кривая 6 - a0=1, кривая 7 - a0=1.5, кривая 8 - a0=2. Как видно, с уменьшением q0 величина emax уменьшается, причем limq0→0emax=0. Уменьшение a0, в том числе – и в отрицательную область, приводит к росту относительного значения максимальной реверсивной деформации.

| Рис.3. | Рис.4. |
| --- | --- |

В случае выполнения равенства (5.4) при фиксированных значениях q0 и a0 максимальное относительное значение реверсивной деформации не зависит от действующих напряжений. Однако, следуя данным некоторых работ [4], с ростом напряжений, приложенных при обратном превращении отношение величины амплитуды реверсивной деформации к деформации полного прямого превращения под действием того же напряжения должно возрастать. Такого эффекта можно добиться, если предположить, что отношение c1(σi)c0(σi) возрастает с ростом величины σi. В частности, такая ситуация будет иметь место, если для накопления деформаций прямого превращения используется предложенная в [13] модель, учитывающая влияние на этот процесс микронапряжений, в рамках которой

c0(σi)=c0erf(σi(2σ0))								(5.6)

а для функции c1(σi) применяется линейная зависимость:

c1(σi)=c1σi										(5.7)

Величину c1 удобно выразить в форме c1=λκ, где величина κ=c0σ02π0.5 определяет наклон касательной к кривой (5.6) в точке σi=0. Поэтому при λ=1 обе зависимости c0(σi) и c1(σi) имеют одинаковые линейные асимптотики при малых напряжениях.

Подстановка (5.6), (5.7) в (5.3) дает

e1=λ(σi−σ0)erfσi−(2σ0)exp(a0q)−1exp(a0)−1ln1−exp(−a0q0)1−exp(−a0q)				(5.8)

Следуя (5.8) величина объемной доли мартенситной фазы q, при которой достигается максимальное значение относительной реверсивной деформации emax, не зависит от σi−, а само значение emax зависит от отношения σiσ0, возрастая с ростом этой величины. На рис.5 приведены рассчитанные с помощью формулы (5.8) графики зависимости относительного значения реверсивной деформации e от q для λ=1, a0=0, q0=0. Кривая 1 соответствует σiσ0=0, кривая 2 - σiσ0=0.5, кривая 3 - σiσ0=1, кривая 4 - σiσ0=1.5, кривая 5 - σiσ0=2, кривая 6 - σiσ0=2.5, кривая 7 - σiσ0=3. На рис.6 приведены графики зависимости максимального значения относительной деформации emax от σiσ0 для λ=1, q0=1 и значений a0=−1 (кривая 1), a0=0 (кривая 2) и a0=1 (кривая 3).

Как видно, в рамках модели прямого превращения (5.6) и зависимости (5.7) отношение максимальной реверсивной деформации, достигаемой при обратном превращении под действием некоторого напряжения к деформации полного прямого превращения при том же значении напряжения возрастает с увеличением этого напряжения, как это и наблюдается в экспериментах [4]. Чем меньше значение параметра модели a0, тем этот эффект больше. Для достаточно высоких напряжений порядка утроенного квадратичного уклонения микронапряжений, при λ=1, a0=0 это отношение достигает значений порядка 1.

| 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2 3 4 5 6 7 e q | 0 1 2 3 0 0.4 0.8 1.2 1.6  i /  0 e max 1 2 3 |
| --- | --- |
| Рис.5 | Рис.6 |

6. РЕВЕРСИВНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ ПРИ ОБРАТНОМ ПРЕВРАЩЕНИИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ, ПРЕВЫШАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЕ, ДЕЙСТВОВАВШЕЕ
ПРИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМ ПРЯМОМ ПРЕВРАЩЕНИИ

Пусть предварительное прямое превращение происходило до значения параметра фазового состава q=q0 под действием постоянного напряжения σij+. В результате накопится деформация фазового формоизменения, равная

εij0=σij+c0(σi+)σi+exp(a0q0)−1a0							(6.1)

Подставляя выражение (6.1) в (4.1) для деформации при последующем обратном превращении, происходящем под действием напряжения σij− можно получить

εijph=exp(a0q)−1a0σij+c0(σi+)σi++σij−c1(σi−)σi−ln1−exp(−a0q0)1−exp(−a0q)		(6.2)

Пусть тензоры σij+ и σij− соосны. В этом случае найденную деформацию удобно соотнести с максимальной деформацией, достигнутой в предшествующем процессе прямого превращения (6.1). Для отношения этих величин e=εijphεij0 из (6.2) получается

e=exp(a0q)−1exp(a0q0)−11+σij−c1(σi−)σij+c0(σi+)σi+σi−ln1−exp(−a0q0)1−exp(−a0q)			(6.3)

Пусть

c0(σi)=c1(σi)=cσi									(6.4)

Тогда из (6.3) следует

e=exp(a0q)−1exp(a0q0)−11+σi−σi+ln1−exp(−a0q0)1−exp(−a0q)				(6.5)

На рис.7 приведены графики зависимости (6.5), построенные для различных значений отношения θ=σi−σi+ и a0=0. Прямая 1 соответствует θ=0, кривая 2 - θ=0.5, кривая 3 - θ=1, кривая 4 - θ=2, кривая 5 - θ=3, кривая 6 - θ=4. Как видно, при a0=0 в случае σ−≤σ+ деформация в процессе обратного перехода монотонно убывает. Если же σ−>σ+ то деформация сначала возрастает в сторону приложенного напряжения, достигает максимального значения, после чего убывает до нуля. Чем больше напряжение, приложенное в процессе обратного превращения, тем больше максимальное значение реверсивной деформации. На рис.8 аналогичные графики построены для одного и того же значения θ=4, q0=1 и различных значений a0. Кривая 1 соответствует a0=−1, кривая 2 - a0=−0.5, кривая 3 - a0=0, кривая 4 - a0=0.5, кривая 5 - a0=1, кривая 6 - a0=1.5, кривая 7 - a0=2. Таким образом, для положительных значений a0 реверсивный эффект может не наблюдаться даже для достаточно больших значений θ (см. кривые 6 и 7 рис.8).

| 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.5 1 1.5 2 q 1 2 3 4 5 6 e |  |
| --- | --- |
| Рис.7. | Рис.8. |

Графики зависимости относительного значения реверсивной деформации от q, приведенные на рис.9,10,11 соответствуют значению θ=4 и различным величинам q0.

| 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.5 1 1.5 2 q e 1 2 3 4 5 | 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.5 1 1.5 2 e q 1 2 3 4 5 |
| --- | --- |
| Рис.9. | Рис.10. |

Кривые 1 соответствуют q0=1, кривые 2 - q0=0.8, кривые 3 - q0=0.6, кривые 4 - q0=0.4, кривые 5 - q0=0.2. Графики на рис.9 соответствуют a0=0, рис.10 соответствует a0=1, а рис.11 - a0=−1. Как видно, при a0=0 максимальное относительное значение реверсивной деформации emaxне зависит от q0, для положительных значений a0 величина emax возрастает с уменьшением q0, а для отрицательных значений - убывает.

7. ОБРАТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ, НЕСООСНОГО НАПРЯЖЕНИЮ, ДЕЙСТВОВАВШЕМУ ПРИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМ ПРЯМОМ ПРЕВРАЩЕНИИ

Пусть теперь при переходе от прямого превращения к обратному меняются не только величины действующих напряжений, но и направления их главных осей. Умножая соотношение (6.2) само на себя и сворачивая полученные выражения по обоим индексам, для интенсивности деформаций в этом процессе можно получить:

εiph=23exp(a0q)−1a0c02(σi+)+2cos(α)c0(σi+)c1(σi−)f(q,q0)+c12(σi−)f2(q,q0)

Здесь cos(α)=3σij+σij−(2σi+σi−) - косинус угла между девиаторами напряжений, действующих при прямом и последующем обратном превращениях. Для отношения e этого значения интенсивности деформаций к аналогичной величине, получаемой при полном прямом превращении под действием напряжения σij+ можно получить

e=exp(a0q)−1exp(a0q0)−11+c1(σi−)c0(σi+)f(q,q0)cos(α)+f2(q,q0)c1(σi−)c0(σi+)2		(6.1)

На рис.12 приведены графики зависимости e от q, посчитанные для q0=0, a0=0.718, c0(σ)=c1(σ)=cσ, θ=σi−σi+=4 и различных значений величины α. Кривая 1 соответствует α=0, т.е. ранее рассмотренному варианту соосных тензоров σij+ и σij−; кривая 2 - α=π3; кривая 3 - α=π2, т.е. случаю ортогональных тензоров σij+ и σij− типа тензоров одноосного растяжения и кручения; кривая 4 - α=2π3; кривая 5 - α=π (т.е. случаю противоположно направленных тензоров). Как видно, тенденция к возрастанию интенсивности деформаций на первых этапах процесса обратного превращения, происходящего под действием достаточно высоких напряжений с ростом угла между девиаторами напряжений, действовавшими на этапах прямого и обратного превращений сначала ослабевает (кривая 2), потом переходит в противоположную тенденцию убывания и последующего волнообразного изменения интенсивности деформаций (кривые 3 и 4). В случае, когда девиатор σij− направлен противоположно девиатору σij+, то интенсивность деформаций резко убывает в начале обратного превращения и достигает нулевого значения. После этого интенсивность деформаций сначала растет (что соответствует увеличению модуля параметра деформации, имеющего отрицательный знак), далее падает до нуля (кривая 5). К сожалению, отсутствие опытных данных по такого типа процессам не позволяет сопоставить результаты, показанные на рис.12, с экспериментальными данными.

| Рис. 11 | Рис. 12 |
| --- | --- |

Таким образом, предложенная феноменологическая модель реверсивного деформирования при обратном мартенситном превращении отражает основные качественные особенности рассматриваемого явления. Модель содержит дополнительную постоянную материала c1, значение которой может подбираться из условия наилучшего соответствия результатов, даваемых моделью и экспериментальных данных.

ЛИТЕРАТУРА

- Хачин В.Н., Гюнтер В.Э., Соловьев Л.А. Неупругая деформация никелида титана, претерпевающего термоупругое мартенситное превращение. Физика металлов и металловедение, 1975, т.39, №3, с.605-610.

- Khachin V.N., Solovjev L.A., Anelastic behavior of materials during martensitic transformation. Physic State Solids (a), 1975, v.30, N2, pp.671-682.

- Мовчан А.А., Казарина С.А. Исследование двухступенчатого фазового превращения в витых пружинах смещения из никелида титана. Проблемы машиностроения и надежности машин, 2001, №1, с.52-60.

- Хачин В.Н., Пушин В.Г., Кондратьев В.В. Никелид титана. Структура и свойства. М., Наука, 1992, 161 с.

- Материалы с эффектом памяти формы (Справочное издание). Под ред. Лихачева В.А. т.2. СПб., Изд-во НИИХ СПбГУ, 1998, 374 с.

- Мовчан А.А. Микромеханические определяющие уравнения для сплавов с памятью формы. Проблемы машиностроения и надежности машин, 1994, №6, с.47-53.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию деформации мартенситных превращений в сплавах с памятью формы. Изв. РАН, Механика твердого тела, 1995, №1, с.197-205.

- Мовчан А.А. Выбор аппроксимации диаграммы перехода и модели исчезновения кристаллов мартенсита для сплавов с памятью формы. Журнал прикладной механики и технической физики, 1995, т.36, №2, с.173-181.

- Sabyri T., Tatsumi T., Nenno S. Effect of heat treatment on mechanical behavior of TiNi Alloys. J. Phys. (Fr.), 1982, v.43, N12, Suppl.: INCOMAT-82, pp.261-266.

- Miyazaki S., Otsuka K., Suzuki Y. Transformation pseudoelasticity and deformation behavior in a Ti-50.6at%Ni alloy. Scripta Metal., 1981, v.15, N3, pp.287-292.

- Jianhua Y., Ciahong L., Liancheng Z., Tingguan L. Influence of martensite morphology and crystal structure in the pseudo-elasticity in a CuAl-Zn-Mn-Ni alloy. Shape memory alloy’86. Proc. Int. Sympos. Sept. 6-9, 1986, Guilin, 1986, pp.327-332.

- Sekiguchi Y., Watanabe Y., Funami K.,Funakubo H., Susuki Y. Effect of SME cycle on the mechanical properties of the TiNi alloys. J. Faculty. Engng., Univ. Tokyo, 1982, v.36, N4, pp.777-786.

- Мовчан А.А., Мишустин И.В. Термодинамическая модель нелинейного деформирования сплавов с памятью формы. Актуальные проблемы прочности, Сборник тезисов докладов 45 международной конференции, Белгород, 2006, Изд.-во БелГУ, 2006, с.26.

Поступила в редакцию 5 октября 2006 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 05-01-00841.